| ICS | 61.020；59.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | Y 76 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T 2074—XXXX

代替 DB 32/T 2074—2012

学生军训服质量评价与检验规范

Code for quality evaluation and inspection of military training uniforms for students

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB 32/T 2074—2012《学生军训服》，与DB 32/T 2074—2012相比，主要技术变化如下：

更改了规范性引用文件（见第2章，2012年版的第2章）；

增加了“术语和定义”（见第3章）；

删除了“分等”（见2012年版的3.1）

明确安全性能指标须符合GB 18401—2010 B类要求（见表1）；

增加了对人体可能造成伤害的残留金属针、附件锐利性等安全要求（见表1）；

增加了顶破强力、断裂强力、撕破强力指标要求（见表2）；

增加了耐皂洗色牢度指标要求（见表2）；

增加了耐磨指标要求（见表2）；

增加了透湿性能要求（见表2）；

修改了耐摩擦色牢度要求（见表2，2012版的表1）；

修改了外观质量要求（见表3,2012年版的表2）；

修改了试验方法（见第5章，2012年版的第5章）。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院、南京际华三五二一特种装备有限公司、江苏省纺织品有限公司、江苏百年鑫乐纺织科技有限公司、淮安市公寓物品有限公司、常州舒佳馨被服有限公司、盐城正标纺织品有限公司、江苏云锦家纺有限公司、徐州兴泰家纺有限公司、南京大同床上用品有限公司、常州金坛区金沙工艺被服厂。

本文件主要起草人：肖航、梅俊鑫、吴莹婷、刘诚、刘明、张银龙、曾小平、戴联、王升、张新凯、杜志群、蒋锋。

学生军训服质量评价与检验规范

范围

本文件规定了学生军训服的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于学生在军训或其他训练时穿着的以纺织织物为原料生产的服装。其他军训服装可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250 纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T 1335.1 服装号型  男子

GB/T 1335.2 服装号型  女子

GB/T 1335.3 服装号型  儿童

GB/T 2910（所有部分） 纺织品  定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品甲醛的测定  第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3917.2 纺织品  织物撕破性能 第2部分：裤型试样（单缝）撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品  色牢度试验  耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1 纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 5296.4 消费品使用说明  第4部分  纺织品和服装

GB/T 6411 针织内衣规格尺寸说明

GB/T 7573 纺织品  水萃取液pH值的测定

GB/T 12704.1 纺织品  织物透湿性试验方法  第1部分：吸湿法

GB/T 17592 纺织品  禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基安全技术规范

GB/T 19976 纺织品  顶破强力的测定 钢球法

GB/T 21196.2 纺织品  马丁代尔法织物耐磨性的测定  第2部分：试样破损的测定

GB/T 21294 服装理化性能的检验方法

GB/T 23344 纺织品  4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24121 纺织制品  断针类残留物的检测方法

GB/T 29862 纺织品  纤维含量的标识

GB/T 31702 纺织制品附件锐利性试验方法

GB/T 31907 服装测量方法

GB/T 38015 纺织品  定量化学分析  氨纶与某些其他纤维的混合物

FZ/T 01057（所有部分）  纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80010 服装用人体头围测量方法与帽子规格代号标示

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

学生军训服 military training uniforms for students

学生实施军事训练过程中统一穿戴的服装，包括上衣、裤子、T恤汗衫、帽子等。

要求

规格号型

学生军训服号型的设置按GB/T 1335或GB/T 6411规定执行，超出标准范围的号型按标准规定的分档数值扩展。

帽子的规格设置符合FZ/T 80010的有关规定。

安全要求与内在质量

安全要求应符合表1要求。

安全要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 甲醛含量/mg/kg | 符合GB 18401 B类要求 |
| pH值 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/mg/kg |  |
| 异味 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 |  |
| 耐水色牢度/级 |  |
| 残留金属针 | 不允许残留金属针等锐利物，包装物中不应使用金属针等锐利物 |
| 附件锐利性 | 所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 |

内在质量应符合表2要求。

内在质量要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 断裂强力（机织类）/N |  | ≥250 |
| 顶破强力（针织类）/N |  | ≥250 |
| 撕破强力（机织类）/N |  | ≥10 |
| 裤后裆接缝强力/N |  | ≥200 |
| 缝子纰裂程度（机织类）a/cm |  | ≤0.6 |
| 耐皂洗色牢度/级 |  | ≥3 |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥3 |
|  | 湿摩b | ≥2-3 |
| 纤维含量/% |  | 按GB/T 29862执行 |
| 耐磨性能（机织类）/次 |  | ≥8000 |
| 透湿c/g/(㎡·24h) |  | ≥3000 |
| 纰裂试验出现滑脱、织物断裂、缝线断裂均判为不符合。 耐湿摩擦色牢度深色降半级。 透湿量仅考核涂层或者覆膜的产品。 |  |  |

外观质量

外观质量应符合表3要求。

外观质量要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 色差 | 单件 | 不低于4级 |
|  | 套装，同批 | 不低于3-4级 |
| 规格尺寸允许偏差 |  | ≥-2 cm |
| 外观疵点 |  | 无破洞，面料无破损及明显影响外观的疵点 |
| 印花搭色、渗色 |  | 不明显 |
| 对称部位互差 |  | ≤1 cm |
| 扣、扣眼 |  | 锁眼、钉扣牢固；眼位距离均匀，互差不大于4 mm；扣位于眼位互差不大于3 mm |
| 缝线 |  | 无漏缝和开线，无缝口脱散，主要部位不允许有明显的不顺直、不平服 |
| 绱袖 |  | 圆顺，前后基本一致 |
| 领子 |  | 平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3 mm |
| 口袋 |  | 袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致 |

检验方法

安全要求和内在质量

甲醛含量按GB/T 2912.1执行。

pH值按GB/T 7573执行。

可分解致癌芳香胺染料按GB/T 17592、GB/T 23344执行。

异味按GB 18401执行。

残留金属针按GB/T 24121执行。

附件锐利性按GB/T 31702执行。

断裂强力按GB/T 3923.1执行。

顶破强力按GB/T 19976执行，钢球直径38 mm。

撕破强力按GB/T 3917.2执行。

裤后裆接缝强力按GB/T 21294执行。

缝子纰裂程度按GB/T 21294执行。

耐汗渍色牢度按GB/T 3922执行。

耐皂洗色牢度按GB/T 3921—2008方法C(3)执行，针织面料按方法A(1)执行。

耐摩擦色牢度按GB/T 3920执行。

纤维含量按FZ/T 01057、GB/T 2910、GB/T 38015执行。

耐磨性能（机织类）按GB/T 21196.2执行。

透湿性能按GB/T 12704.1执行，采用试验条件a）组。

外观质量

色差按GB/T 250执行。

规格尺寸的测量按4.1执行。工具：钢卷尺或直尺，分度值为1 mm。

对称部位尺寸的测量按GB/T 31907执行。

外观质量检验采用灯光检验，用40 W青光或白光灯一支，上面加灯罩，灯罩与检验台面中心垂直距离（80±5）cm，如果采用室内自然光，光源射入方向为北向左（或右）上角，不能使阳光直射产品，将产品平放在检验台上，检验人员的视线应正视产品的表面，眼与产品的中间距离约60 cm。

检验规则

抽样

外观质量检验抽样数量按产品批量：

500件（套）及以下抽验5件（套）。

500件（套）以上至1000件（套）（含1000件（套））抽验10件（套）。

1000件（套）以上抽验10件（套），每增加500件（套）增抽2件（套）。

内在质量检验从每批产品中按品种随机抽取有代表性的样品，样品的大小或数量应满足试验需要，一般不少于2件（套）。

样品抽取后密封放置，不应进行任何处理。

判定规则

单件样品的判定：根据第4章的要求进行评定，全部符合者，判该样品合格，反之则判不合格。

批样的判定：如果所抽样品全部符合，则判该批产品合格，反之则判不合格。

外观质量要求允许有10%的不符合率。

标志、包装、运输和贮存

成品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5296.4和FZ/T 80002规定执行。