| ICS | 97.160 |
| --- | --- |
| CCS | W55 |

32

江苏省地方标准

DB 32/TXXXX—XXXX

家纺乳胶产品 天然乳胶含量的测定

Latex products in home textiles—Determination of natural latex content

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院、南京海关工业产品检测中心、江苏百年鑫乐纺织科技有限公司、南方寝饰（南通）纺织科技有限公司、常州市苏南床上用品有限公司、江苏雷泰克斯家居科技有限公司。

本文件主要起草人：张越、张彰、张彤、刘明、蔡钟雷、扬小全、扬成。

家纺乳胶产品 天然乳胶含量的测定

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件规定了采用多种仪器方法对家纺乳胶产品中的天然乳胶进行定性分析及含量测定的方法。

本文件适用于由天然乳胶或天然乳胶与合成乳胶并用的混合乳胶加入配合剂，经发泡、硫化等工艺制备的家纺乳胶产品，如乳胶枕、乳胶垫、乳胶被等。

本文件不能测定天然乳胶含量低于10%的产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14795 天然橡胶  术语

术语和定义

GB/T 14795界定的术语和定义适用于本文件。

原理

采用裂解气相色谱-质谱联用仪对试样中是否含有天然乳胶进行定性，然后采用X射线荧光光谱仪对含有天然乳胶的试样中的硫含量进行测定，同时对试样进行索氏提取，采用热重分析仪对提取后的试样进行测试与分析，最终通过计算得到家纺乳胶产品中天然乳胶的含量。

试剂和材料

除非另有规定，所用试剂均为分析纯。

氯仿。

仪器和设备

裂解气相色谱-质谱联用仪（PyGC-MS）。

热重分析仪（TGA）。

X射线荧光光谱仪（XRF）。

索氏提取器。

恒温水浴装置，能控制温度（90 ± 2） oC。

氮气吹干仪。

分析天平，精度为0.1 mg。

试验步骤

试样准备

从代表性样品中按下列试验要求取适量试样。

天然乳胶成分定性分析

取试样进行裂解气相色谱-质谱（6.1）测试。由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的普遍参数。采用下列操作条件已被证明对测试是合适的：

热裂解温度：550 oC；

热裂解时间：0.5 min；

保护柱温度：280 oC；

毛细管色谱柱：Rtx-5MS（30 m×0.25 mm×0.25 μm）或相当者；

进样口温度：260 oC；

柱温：初始温度40 oC，保温2 min，以13 oC /min的升温速率升温至300 oC，保温8 min；

质谱接口温度：300 ℃；

质量扫描范围：30～500 amu；

进样方式：分流进样，分流比100：1；

离化电压：70 eV；

离子源温度：260 ℃；

天然乳胶成分含量测定

按下述方法对试样进行索氏提取试验：

- 称取约5 g试样剪碎后进行索氏提取（6.4），记录质量m0，精确至0.1 mg；

提取条件：溶剂氯仿（5.1），提取温度90 oC，提取时间8 h；

试验结束后，用氮气吹干仪（6.6）将溶剂吹干，称取索氏提取后试样剩余质量，记录质量m1，精确至0.1 mg。

称取约3 g经索氏提取后的试样进行热重（6.2）测试：氮气气氛下升温至600 oC，升温速率10 oC /min；温度达到600 oC时，切换空气气氛升温至800 oC，升温速率10 oC /min；恒温15 min或直至恒重，记录剩余物质含量（b）。

取试样进行X射线荧光光谱（6.3）测试：根据样品杯尺寸对试样进行裁制，试样照射面需平整光洁、无污染；测试元素范围11Na~92U，气氛抽真空，记录试样元素信息。

结果计算与表示

天然乳胶成分定性分析结果

通过PyGCMS测试分析聚合物的单体碎片，确认样品的乳胶成分。异戊二烯单体碎片、异戊二烯二聚体碎片等为聚异戊二烯（天然乳胶）的特征峰；丁二烯单体碎片、苯乙烯单体碎片等为丁苯橡胶（合成乳胶）的特征峰。特征离子峰质谱图参见附录A。若未发现天然乳胶的特征峰，则中止试验。

天然乳胶成分含量测定结果

按公式（1）计算索氏提取后试样的剩余物含量（a），计算结果按GB/T 8170修约至小数点后两位：

a=m1m0×100%	()

式中：

a——索氏提取后试样的剩余物含量，%；

m0——索氏提取前试样质量，单位为克（g）；

m1——索氏提取后试样质量，单位为克（g）。

通过热重曲线分析经索氏提取后的试样，第一步失重为天然乳胶分解失重（%），第二步失重为丁苯乳胶和部分天然乳胶分解失重（%），若样品中仅有天然乳胶，则第一、二步合计为天然乳胶分解失重（%）。聚异戊二烯和苯乙烯-丁二烯乳胶通过分峰拟合可以计算出天然乳胶或天然乳胶与合成乳胶二者的混合物中天然乳胶占比（A天然），若样品只含天然乳胶时，该值为1.00。

天然乳胶聚异戊二烯的微商热重（DTG）曲线中特征峰温出现在375 oC附近，合成乳胶苯乙烯-丁二烯的DTG特征峰温出现在428 oC附近。

通过X射线荧光光谱确认试样中所含的硫元素，根据硫元素的XRF校准曲线，得到试样中硫元素含量（c），具体计算方法见附录B。

按公式（2）计算天然乳胶含量，计算结果按GB/T 8170修约至个位数：

天然乳胶含量%=A天然×a×(1-b-c)	()

式中：

A天然——样品索氏提取后不溶物经TGA测试得到的天然乳胶或天然乳胶与合成乳胶二者的混合物中天然乳胶占比；

a——样品经索氏提取后不溶物的含量，%；

b——样品索氏提取后不溶物经热重测试得到的剩余物含量，%；

c——样品X射线荧光光谱测试得到的硫含量，%。

试验报告

试验报告至少应包含以下内容：

- 使用的文件（即本文件）编号；

样品的信息；

试样的离子峰质谱图；

天然乳胶含量测试结果；

试验日期；

任何偏离本文件的细节。

（资料性）
乳胶特征离子峰质谱图

异戊二烯的特征离子峰质谱图

异戊二烯二聚体的特征离子峰质谱图

丁二烯的特征离子峰质谱图

苯乙烯的特征离子峰质谱图

（规范性）
硫含量的计算

样品的准备

参照GB/T 13460-2016附录B制备硫含量不同的参考样品。如有市售有证标准样品，可直接购买。

测试条件

参照表B.1测试条件对参考样品或标准样品进行XRF测试。不同型号的XRF设备，可根据实际使用情况调整测试条件。

XRF参考测试条件

| 待测元素 | 分析谱线 | 晶体 | 电流/mA | 电压/KV | 2θ/(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Kα1,2 | PET | 120 | 30 | 75.780 |

建立校准曲线

采用经验系数法进行定量分析，通过参考样品或标准样品建立校准曲线。

定量计算

通过硫元素的X射线强度计数在校准曲线上计算出待测样品中的硫含量。

参考文献

[1] GB/T 13460-2016 再生橡胶  通用规范