塑料家具产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

（征求意见稿）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观-其他外观 |  | GB/T 32487—2016 |
| 2 | 力学性能-柜、架类强度 | 搁板定位试验 | GB/T 10357.5—2023 GB/T 10357.5—2013 |
| 3 |  | 搁板弯曲试验 |  |
| 4 |  | 搁板支承件强度试验 |  |
| 5 |  | 结构和底架强度试验 或 结构、底架和/或腿强度试验 |  |
| 6 |  | 跌落试验 |  |
| 7 |  | 推拉构件强度试验 |  |
| 8 |  | 推拉构件结构强度试验 或 推拉构件底板强度试验 |  |
| 9 | 力学性能-柜、架类稳定性 |  | GB/T 10357.4—2023 GB/T 10357.4—2013 |
| 10 | 力学性能-桌、几类强度 | 桌面垂直静载荷试验 | GB/T 32487—2016 |
| 11 |  | 水平静载荷试验 |  |
| 12 |  | 桌面垂直冲击试验 |  |
| 13 |  | 桌腿跌落试验 |  |
| 14 | 力学性能-桌、几类稳定性 |  | GB/T 32487—2016 |
| 15 | 力学性能-椅、凳类强度 | 座面和椅背静载荷试验 | GB/T 32487—2016 |
| 16 |  | 椅腿前向静载荷试验 |  |
| 17 |  | 椅腿侧向静载荷试验 |  |
| 18 |  | 座面冲击试验 |  |
| 19 |  | 跌落试验 |  |
| 20 | 力学性能-椅、凳类稳定性 |  | GB/T 32487—2016 |
| 21 | 力学性能-单层床强度 | 床铺面集中静载荷试验 | GB/T 32487—2016 |
| 22 |  | 床长边静载荷试验 |  |
| 23 |  | 床铺面冲击载荷试验 |  |
| 24 | 理化性能 | 塑料件-耐冷热循环 | GB/T 17657—1999 |
| 25 |  | 塑料件-硬度 | GB/T 2411—2008 |
| 26 |  | 其他件-涂层-硬度 | GB/T 6739—2006 |
| 27 |  | 其他件-涂层-冲击强度 | GB/T 1732—2020 |
| 28 |  | 其他件-涂层-附着力 | GB/T 9286—2021 |
| 29 |  | 其他件-镀层-抗盐雾 | QB/T 3826—1999 |
| 30 | 有害物质限量 | 邻苯二甲酸酯-DBP | GB 28481—2012 |
| 31 |  | 邻苯二甲酸酯-BBP | GB 28481—2012 |
| 32 |  | 邻苯二甲酸酯-DEHP | GB 28481—2012 |
| 33 |  | 邻苯二甲酸酯-DNOP | GB 28481—2012 |
| 34 |  | 邻苯二甲酸酯-DINP | GB 28481—2012 |
| 35 |  | 邻苯二甲酸酯-DIDP | GB 28481—2012 |
| 36 |  | 重金属-可溶性铅 | GB 28481—2012 |
| 37 |  | 重金属-可溶性镉 | GB 28481—2012 |
| 38 |  | 重金属-可溶性铬 | GB 28481—2012 |
| 39 |  | 重金属-可溶性汞 | GB 28481—2012 |
| 40 |  | 多环芳烃-苯并[α]芘 | GB 28481—2012 |
| 41 |  | 多环芳烃-16种多环芳烃（PAH）总量 | GB 28481—2012 |
| 42 |  | 多溴联苯（PBB） | GB 28481—2012 |
| 43 |  | 多溴二苯醚（PBDE） | GB 28481—2012 |
| 注：1. 外观-其他外观的检验项目为GB/T 32487—2016标准中表3序号14、15、17、18、19、20； 2. 多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）检验项目仅适用于公共场所和申明具有阻燃性能的塑料家具。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 28481—2012 塑料家具中有害物质限量

GB/T 32487—2016 塑料家具通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布童车等76种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2022年第19号）中的《塑料家具产品质量国家监督抽查实施细则》。