| ICS | 23.100 |
| --- | --- |
| CCS | J 70 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

超高压水射流船舶除锈工艺规范

Process Specification for Ship Rust Removal of Ultra-high Pressure Waterjet

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 除锈处理等级与闪锈等级	2

4.1 目视法除锈处理等级	2

4.2 测试法除锈处理等级	2

4.3 闪锈等级	2

5 除锈工艺参数	3

5.1 压力与流量的选择	3

5.2 靶距的选择	3

5.3 除锈宽幅与喷头移动速度的选择	3

6 除锈作业模式	4

6.1 一般要求	4

6.2 除锈作业比率的制定	4

6.3 除锈作业施工区域面积的制定	5

6.4 除锈作业执行机构的选用	5

7 除锈作业要求	5

7.1 人员	6

7.2 设备	7

7.3 维护保养	7

7.4 关键零部件的维护	8

7.5 人员防护	8

附录A （资料性） 除锈处理等级表面状态描述	10

A.1 钢材的初始表面状态的示例照片	10

A.2 除锈处理等级的表面状态	13

A.3 除锈处理等级示例照片	13

附录B （资料性） 闪锈等级的典型样板照片	24

B.1 闪锈等级的典型样本照片	24

附录C （资料性） 典型的工艺流程图	26

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由南通市市场监督管理局提出。

本文件由江苏省工业和信息化厅归口。

本文件起草单位：南通中远海运船务工程有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、南通大学、南通中远克莱芬船舶工程有限公司、中远海运重工有限公司、无锡高压清洗设备有限公司、江苏水能金属科技有限公司、启东中远海运海洋工程有限公司

本文件主要起草人：李荣、 陆华、王振刚、姜飞超、陈真、张春林、曹宇鹏、仇明、罗文清、陈应战、万家平、鲁飞、陈正文、华钟麟、靳少林

- 引言

船舶工业是我国支柱工业之一，近年来我国承接了全球近70%的修船工程量。除锈是船舶修理过程中必不可少的工艺，传统的喷射除锈工艺作业劳动强度大、环境污染严重、自动化程度低、技术水平落后，已经严重阻碍了我国船舶修造行业的发展。200MPa以上的超高压水射流除锈工艺，具有优异的除锈效果，自动化程度高，且不会造成环境污染，在船舶除锈领域得到了广泛的应用。本文件旨在规定超高压水射流船舶除锈工艺的质量等级、工艺参数、作业执行机构型式和除锈作业要求，为全省船舶修理企业提供超高压水射流除锈工艺文件，促进我省绿色修造船行业水平整体提升。

超高压水射流船舶除锈工艺规范

范围

本文件规定了超高压水射流除锈工艺的除锈处理等级、工艺参数、除锈作业模式和作业要求。

本文件将适用于船舶钢制船体外板超高压水射流除锈作业，其它相似应用可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 41513 喷射设备分类及名词术语

GB/T 43142 超高压水射流船舶除锈成套装备

术语和定义

GB/T 41513界定的及下列术语定义适用于本文件。

- 超高压水射流除锈工艺 surface preparation process with ultra-high pressure water jet

是一种利用超高压水射流的打击力清除金属表面上的锈蚀层和涂层的湿式除锈工艺。常温清水经过超高压泵或其他高压设备加压后，通过喷嘴以较高的速度喷射而出，形成的超高压水射流通过执行机构作用于船体表面的锈蚀层和涂层并使其剥离，作业产生的含渣废水经真空回收机组过滤、分离后分别输送到固体和液体废物集中处理系统进行处理，实现水射流除锈作业工艺过程。该除锈过程具有即除即干不返锈、对金属基体无损伤、无二次污染和自动化程度高等特点。

- 初始表面状态 Initial surface condition

涂覆过的钢材表面由于锈蚀、起泡或剥落而引起的老化或损坏的可见外观。

- 闪锈 Flash rust

钢材表面经过高压水射流除锈后,发生快速生锈的现象。

- 除锈作业比率 operation ratio of surface preparation

针对特定维修的船舶，其外表面需要除锈的作业面积占整船外表面面积的比率。

除锈处理等级与闪锈等级

目视法除锈处理等级

经高压水射流除锈后表面的目视法除锈处理等级分为4个等级，除锈处理等级的表面状态文字描述和典型样板照片见附录A。除锈后的表面质量应符合其中的一种。

目视法除锈处理等级的评定，应在良好的日光或照明（经双方认可）条件下，凭借正常视力检查，并与本文件提供的典型样板照片进行对比。应结合表A.2的文字描述，将相应的照片尽量靠近待评定的钢材表面，并与其置于同一平面上进行比较。

除锈处理等级的评定应在表面干燥且闪锈发生之前进行，按表A.2中定义的状态，记录与清理结果最为接近的等级作为评定结果。

测试法除锈处理等级

测试法除锈处理等级分为4个等级，表面状态文字描述见表1。

除4.1的要求外，在认为需要时，表面在复涂前必须处理至SC1～SC4等级中的一种。

测试法除锈处理等级的表面状态文字描述

| 测试法除锈处理等级 | 测试法除锈处理等级的文字描述 |
| --- | --- |
| SC1 | 采用灵敏度近似于实验室设备的现场测试设备进行测试，表面必须无任何可测出的污染物（指水溶性氯化物、可溶性铁盐和硫化物）。 |
| SC2 | 采用重演性好的可靠测试设备进行现场或实验室分析时，表面的氯化物污染物小于7μg/cm2，可溶性铁盐污染物小于10μg/cm2，硫化物污染物小于17μg/cm2。 |
| SC3 | 采用重演性好的可靠测试设备进行现场或实验室分析时，表面的氯化物和硫化物污染物均小于50μg/cm2。 |
| SC4 | 采用重演性好的可靠测试设备进行现场或实验室分析时，表面可有大于50μg/cm2的氯化物和硫化物污染物。 |

闪锈等级

超高压水射流除锈后表面的闪锈等级分为3个等级，闪锈等级的表面状态文字描述见表2，典型样板照片见附录B。

超高压水射流除锈处理的闪锈等级描述是指在超高压水除锈作业产生闪锈后，钢板表面直观可视状态，直接判断是否适合涂装要求。钢板表面的闪锈的等级达到H (FR-3) 时，需要重新用150MPa以上高压水清洗。高压水喷射处理后，当钢板表面的闪锈状况和油漆配套要求不相符时，应对闪锈区域进行相应的处理或变更油漆配套。

闪锈等级的目视评定，应在良好的日光或照明（经双方认可）条件下，凭借正常视力检查，并与本文件提供的典型样板照片进行对比。应结合表2的文字描述，将相应的照片尽量靠近待评定的钢材表面，并与其置于同一平面上进行比较。

闪锈等级（如果存在）的评定应在涂料涂覆前立即进行，按表2中定义的状态，记录与明显的闪锈最为接近的等级作为评定结果。

闪锈等级的表面状态文字描述

| 闪锈等级 | 闪锈等级的表面状态文字描述（在不放大的情况下进行观察） |
| --- | --- |
| L (FR-1)：轻度闪锈 | 经处理的表面生锈形成黄棕色锈层。但锈很少，原表面隐约可见。锈层均匀分布或散布呈现。锈层附着良好，用布轻擦无法轻易擦掉。 |
| M (FR-2)：中度闪锈 | 经处理的表面生锈形成红棕色锈层。锈层能遮盖住原表面。锈层均匀分布或散布呈现。锈层附着较好，用布轻擦后布上显示轻微锈迹。 |
| H (FR-3)：重度闪锈 | 经处理的表面生锈形成厚的红棕色锈层。锈层能完全遮盖住原表面。锈层分布均匀、松散。用干燥的手轻轻擦拭很容易脱落，用布轻擦后布上显示明显锈迹 |

除锈工艺参数

超高压水射流除锈工艺参数主要包括压力、流量、靶距、除锈宽幅与喷头移动速度。各工艺参数分别按以下的原则进行选择确定。

压力与流量的选择

应根据钢板初始表面状态和需要达到的除锈处理等级，合理地选择除锈工艺参数，以获得最佳工作效率。不同除锈处理等级的水射流工作压力与流量可按表3进行选择。

表3 水射流工作压力与流量参数的选择

| 除锈处理等级 | 工作压力 MPa | 流量 l/min |
| --- | --- | --- |
| Wa 1 | ≥180 | ≥25 |
| Wa 2 | ≥200 |  |
| Wa 2.5 | ≥220 |  |
| Wa 3 | ≥240 |  |

靶距的选择

自动作业的水射流靶距宜在5mm～20mm之间；喷枪除锈作业的水射流靶距应控制在150mm以内。

除锈宽幅与喷头移动速度的选择

除锈宽幅与喷头移动速度参数的确定应满足：对于所有除锈处理等级，旋转喷枪除锈作业效率不应低于8m2/h；平面清洗器作业效率不应低于20 m2/h。

平面清洗器的除锈宽幅宜在0.25m～0.6m之间。

额定工况下，爬壁机器人除锈作业行走速度在2 m/min-4m/min；非除锈作业工况下，最大行走速度不小于8m/min。

额定工况下，大臂车作业最大行走速度不小于4m/min；非除锈作业工况下，最大行走速度不小于8m/min。

坞底车作业最大行走速度不小于4m/min；非除锈作业工况下，最大行走速度不小于8m/min。

除锈作业模式

一般要求

典型的水射流除锈工艺流程见附录C。

除锈作业前，工程主管应会同甲方（业主或船东）、涂料商共同进行现场勘验，明确甲方要求的处理指标，确定除锈部位、范围和除锈处理等级。

现场勘验应检查和拍摄表面锈蚀、擦伤、油污及涂层状态，以及船舶水线下附着海生物情况等，制定除锈作业比例、施工区域面积、除锈作业执行机构型式，并确定除锈工艺参数，在此基础上，制定详细的施工作业计划。

除锈作业比率的制定

一般由工程主管与甲方（业主或船东）共同进行工程勘验。对施工区域选取4个部位以上，每个部位1平方米以上，测量锈蚀的面积占总面积的比率，进行汇总，平均得到最终的施工区域除锈作业比率（可参考图1分级划分）。

勘验时应注意，部分锈蚀的锈苞表面状态目测良好，需要用尖头锤子敲击锈苞，根据底层的锈蚀状况制定工程除锈作业比率。

根据甲方（业主或船东）的质量要求制定相应除锈处理等级，一般采用Wa 1，Wa 2，Wa 2.5，Wa 3或组合方式制定除锈作业比率。若除锈区域最终需要全部油漆，所制定除锈等级的除锈作业比率之和应是100%。

除特别约定，除锈作业比率应不低于20%，不足20%的锈蚀面积按20%除锈作业比率计算，超过20%的除锈作业比率按实际计算。

除锈作业比率

除锈作业施工区域面积的制定

对于船舶除锈，依据船体布置图（图2）和表3计算方法进行船舶外板（船壳）的除锈作业施工区域面积。

船体布置图

船舶除锈作业施工区域面积的计算公式

| 船底及舷侧水线以下部分 | A=2×d+B×LPP×P |  |
| --- | --- | --- |
|  | d：重载线的最大吃水深度 |  |
|  | B：船的最大宽度 |  |
|  | LPP：两柱间长度 |  |
|  | P：造船系数 | 大油轮：0.90 |
|  |  | 散货船：0.85 |
|  |  | 干货船：0.70～0.75 |
| 舷侧水线以上部分 | A=2×H×LPP+0.5×B |  |
|  | H：水线高度 |  |
|  | LPP：两柱间长度 |  |
|  | B：船的最大宽度 |  |
| 干舷（结构吃水至上甲板） | A=2×H×LOA+0.5×B |  |
|  | H：干舷的高度 |  |
|  | LOA：船的全长 |  |
|  | B：船的最大宽度 |  |

除锈作业执行机构的选用

对舷侧大面积区域，宜采用爬壁机器人或大臂车搭载平面清洗器作业。

对船底大面积区域，宜采用专用坞底车或短臂车等搭载平面清洗器作业。

对船舶艏艉曲面区域，宜采用大臂车搭载小直径（200mm直径以下）平面清洗器或使用旋转喷枪作业。

除锈作业要求

人员

为了规范超高压水除锈工程作业，从事超高压水除锈工程作业和设备维护人员均需要进行技能培训。掌握工程作业操作规范和设备维护维修技能，提高工作效率和保证工程质量，从而保障超高压水除锈工程作业的顺利开展。

操作者的培训

超高压水射流操作者应经过培训，掌握操作知识和技能，一般理论培训不少于2学时，实际操作培训不少于8学时，具有以下能力：

- 操作者需要掌握超高压水除锈作业工艺流程和质量要求；

施工前熟悉施工部位、质量要求、设备布置、人员配备和工期要求；

了解除锈表面锈蚀状态和油漆性能，调节合适的操作压力；

掌握高压管正确连接方法和安装的必要安全装置；

掌握喷嘴拆卸和安装技能；

固定式除锈喷枪操作者技能的培训，包含控枪姿势（正面作业、仰面作业和俯视作业）、开关枪方法、靶距的控制、走枪速度以及识别除锈质量等内容；

平面清洗器操作者技能的培训，包含操控大臂车、坞底车的技能及控制爬壁机器人的技能，具体应接受这类设备供应商的培训，并同时掌握或协同开关水射流以及识别除锈质量等内容；

工程完工后的装备拆卸技能，高压管接头保护等。

设备维护人员的培训

超高压水射流除锈设备是一套专业性很强的设备，经过专业培训的人员才可以对其进行维护和检修，其维护人员应具有以下能力：

a）熟练掌握超高压水发生装置、回收装置、平面清洗器、除锈喷枪、高压软管等原理和结构，及设备操作规程和维护说明书；

b）掌握设备维修和保养技能。动力端润滑管理、液力端填料密封的更换、柱塞的更换、阀件的更换和粘合剂的使用步骤等；

c）掌握各个单元保养周期，临近保养周期密切关注运行动态，并能够进行设备维修和备件更换；

d）熟悉备件、易损件使用寿命，对于可修复配件掌握其修复技能；

e) 掌握平面清洗器旋转密封的拆解和更换，包括喷嘴的更换；

f）掌握平面清洗器在大臂车、坞底车、爬壁机器人上的安装方法。

应急预案的培训

超高压水射流除锈作业是一个系统过程，在作业期间会遇到下列各种突发应急情况，在作业前，需要有应急预案的培训。

- 超高压水除锈作业过程可能遇到的突发情况：喷嘴堵塞、喷枪开关失灵、接头处渗漏、高压软管爆管和超高压泵机组运行异响等，应立即按下急停开关，降压后关闭机组，操作人员扣动扳机排空剩余压力，联系设备维护人员进行检修；

若在作业中发生水射流伤人事件，监护人员立即按下急停开关，降压后关闭机组。发生事故后，应将受伤者立即送往医院并告知医生受伤的原因，并说明水射流的穿透破坏能力。

设备

设备组成

除锈成套装备应符合GB/T 43142要求。

设备验收

超高压水射流除锈成套装备的检验验收应按照厂家提供的验收标准或供需双方协定的相关标准验收，合格后才能使用。

维护保养

设备维护的分级

设备按照使用时间，分为日常维护、定期维护和检修维护。

日常维护

操作者所做的日常维护保养，包括定期检查各零部件的正常工作状态，各连接件、紧固件是否安装正确、完好，确保设备中没有故障零部件。

一般在每次施工作业完成后，根据运行记录，结合常规保养，进行隐患故障排除，具体内容如下：

- 检查维修填料函、柱塞的泄漏情况；

检查维修润滑油油泵、压力表、过滤器、过滤网、油管等；

检查润滑油油量油质，必要时清洗更换；

检查润滑油冷却器，必要时进行密封实验；

解体检查维修调试调压阀（若有）；

检查各部件连接螺栓；

检查漏油漏水现象。

定期维护

按照制造商的要求对设备进行定期维护，对重点部件检测、修理。

检查设备的阀、接头及喷枪等零部件，该项工作可由操作者在专业技术人员指导下按常规维修程序进行，检查的主要内容如下：

- 检查填料函、密封填料、碳环、隔环、弹簧、油封、柱塞等，根据磨损程度更换修复（填料、碳环、油封）；

解体检查维修进排液阀片、阀座；

开箱检查传动齿轮的间隙以及表面磨损情况；

开箱检查连杆大头瓦、小头瓦（套）的径向间隙和表面接触情况；

开箱检查连杆大头瓦、小头瓦（套）的轴向窜量；

开箱检查轴承间隙和磨损情况；

根据d～f项检查结果更换修复；

清洗更换润滑油，对润滑油冷却器做密封实验；

校验高压泵与柴油机（电动机）联轴器的对中精度。

关键零部件的维护

动力设备

每天都必须检查动力设备，应确保燃料、油、介质和冷却水的正常供给；皮带应松紧适宜，没有剥皮、破裂等损伤；所有保护装置安全可靠、无损坏。每天都必须检查控制电缆和原动机控制开关。

泵

泵在启动前和关机后都应检查，确保其无泄漏或连接松动；泵运行应无异常声响，盘车无卡阻。泵不工作的时间内，保持油位。

供水设备

开机前应检查泵进水管路，可配备前置泵以保证一定水压和流量；作业期间应向水箱充足供水，水箱内无锈无脏。过滤器必须定期检查，确保其无堵塞和损坏；检查、更换、除锈过滤器时，严防固体颗粒通过进水管进入泵和喷头。滤网过滤精度和过滤面积应与设备对水质和水量的要求相适应。

软管总成

必须检查软管总成有无钢丝外漏以及折纹，有无因被压或磨损等引起的损坏，有无因内部破裂而引起的鼓包等。缠绕在绞盘上的软管不能过度弯曲，以免压折或损坏；绞盘则应有足够的润滑油和良好的密封。

平面清洗器和除锈喷枪

平面清洗器和除锈喷枪在安装前，确保喷嘴无堵塞和损坏，喷头连接螺纹完好、无损伤。

阀

作业前对脚踏控制阀、喷枪（阀）、调压阀、溢流卸荷阀、安全阀都必须检查，确保其清洁和性能良好，要定期对各种阀运行检验，及时修复或更换各种阀的损坏零件。

电气设备

对电气设备应做特别防护。作业前，必须检查所有电器盒、接头、旋钮、电缆和仪器、仪表有无损坏；这种检查应每天例行一次，确保作业时不会因水或磨料等侵蚀而损坏；电动机初次接线或每次重新接线后，都必须检查其转向是否正确。

专用工具

高压零部件组装与拆卸应使用制造厂提供或推荐使用的专用工具。

防冻措施

当设备在寒冷环境下使用时，必须增加防冻措施，具体做法是： 将喷枪(喷头)拆下，将出水管口插进供水水箱，开机打循环，使防冻剂在设备管路内循环。如果泵或软管中的水已经结冰，应在设备除冰前将喷枪(喷头)拆下，用低压水流经设备以确保设备中无冰渣后，方可重新起动。

人员防护

除锈作业人员的防护，应满足下列要求：

- 按照GB/T 11651的规定使用劳动保护用品；

在除锈作业现场为操作人员提供工业用耳塞和急救医疗箱。

（资料性）

除锈处理等级表面状态描述

水射流清理前，钢材的初始表面状态共分为五种。劣化的钢材表面初始状态分为DC A、DC B和DC C三种，带有底漆的初始表面状态分为DP I和DP Z两种。初始表面状态由表A.1给出的文字叙述和典型样板照片（图A.1～图A.5）共同定义。

初始表面状态描述

| 初始表面状态符号 | 初始表面状态文字描述 |
| --- | --- |
| DC A | 采用保护涂料体系涂装过，油漆涂层系统已经劣化为如图A.1的表面。 |
| DC B | 采用保护涂料体系涂装过，油漆涂层系统已经劣化为如图A.2的表面。 |
| DC C | 以前涂覆过或没有涂覆过保护涂料，油漆涂层系统已经劣化为如图A.3的表面。 |
| DP I | 已经劣化的带有环氧氧化铁预涂(车间)底漆的表面,如图A.4。 |
| DP Z | 已经劣化的带有硅酸锌预涂(车间)底漆的表面，如图A.5。 |

钢材的初始表面状态的示例照片

DC A

DC B

DC C

DP I

DP Z

除锈处理等级的表面状态

经过水射流清理的表面处理等级用字母Wa表示。规定了四个处理等级，分别为Wa1、Wa2、    Wa2.5和 Wa3，表示清理程度。由清理后的表面状态文字描述和典型样板照片共同定义。

不同处理等级的表面状态描述见表A.2，典型样板照片见图A.6～图A.25，照片下方标明有处理等级的符号和对应的初始表面状态符号，例如：Wa2（DC B）。

除锈处理等级的表面状态文字描述

| 处理等级的 表示符号 | 除锈处理等级的表面状态文字描述 |
| --- | --- |
| Wa1 | 轻度的水射流清理： 在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、脂、疏松或有缺陷的涂层、疏松铁锈和其他外来杂质。任何残留污染物应随机分散，包括牢固附着的涂层、外来杂质和铁锈。 |
| Wa2 | 彻底的水射流清理： 在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、脂和污物以及大部分铁锈、原始涂层和其他外来杂质。任何残留污染物应随机分散，包括牢固附着的涂层、外来杂质和铁锈斑点。 |
| Wa2.5 | 非常彻底的水射流清理： 在不放大的情况下观察时，表面应无任何可见的铁锈、油、脂、污物。少量痕迹牢固地粘附在先前的薄锈上；可能会留下少量牢固粘合的薄油漆涂层痕迹，以及少量其他杂质的痕迹。任何残留污染物应随机分散。原始涂层去掉之处可呈现金属基体的光泽。 |
| Wa3 | 裸露基材的水射流清理： 在不放大的情况下观察时，表面应无任何可见的铁锈、油、脂、污垢、先前的油漆涂层以及所有其他异物。钢材表面可以看起来均匀或不均匀。原始涂层去掉之处可呈现金属基体的光泽。 |

除锈处理等级示例照片

不同钢材初始表面状态在水射流处理后的除锈等级示例照片如下图所示。

Wa1（DC A）

Wa2（DC A）

Wa2.5（DC A）

Wa3（DC A）

Wa1（DC B）

Wa2（DC B）

Wa2.5（DC B）

Wa3（DC B）

Wa1（DC C）

Wa2（DC C）

Wa2.5（DC C）

Wa3（DC C）

Wa1（DPI）

Wa2（DPI）

Wa2.5（DPI）

Wa3（DPI）

Wa1（DP Z）

Wa2（DP Z）

Wa2.5（DP Z）

Wa3（DP Z）

（资料性）

闪锈等级的典型样板照片

闪锈等级的典型样本照片

闪锈等级的典型样板照片如下图所示。

轻度闪锈L (FR-1)

中度闪锈M (FR-2)

重度闪锈H (FR-3)

（资料性）

典型的工艺流程图

典型的工艺流程图

典型的工艺流程图

典型工艺流程图