ICS 93.080.20

CCS P66

备案号： ××××-××

DB32

江苏省市场监督管理局  发布

2024-xx-xx 实施

2024-xx-xx发布

改扩建工程老路沥青路面结构内部状况

快速检测方法与评价规范

Rapid detection and evaluation standards for internal structure state of existing pavement in highway reconstruction and extension

（征求意见稿）

（送审稿）

DB32/T XXXX-XX

DB32

江苏省地方标准

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价指标	1

5  评价等级	2

6  隐性病害分类	2

7  检测	3

8  内部状况评价	6

9  报告	8

附录A （规范性） 车载式高速探地雷达速度变异系数检测方法	9

附录B （规范性） 车载式高速探地雷达精确度检测方法	10

附录C （资料性） 典型雷达特征图像识别实例	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省交通工程建设局、江苏中路工程技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：贾  鹏、张志祥、刘朝晖、朱  辰、相阳、金光来、韩  峰、臧国帅、杨光昊、孙海艳、蔡文龙、马仕亮、刘海婷、周之路、凌  聪、文  威

改扩建工程老路沥青路面结构内部状况快速检测方法与评价规范

1  范围

本文件规定了改扩建工程老路沥青路面结构内部状况评价指标、评价等级、隐形病害分类、检测、内部状况评价、报告等要求。

本文件适用于采用车载式高速探地雷达和激光式高速路面弯沉测定仪快速检测评价改扩建工程老路沥青路面结构内部状况，养护工程可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JT/T 1170  激光式高速弯沉测定仪

JTG 3450—2019  公路路基路面现场测试规程

JTG 5210—2018  公路技术状况评定标准

JTG D50  公路沥青路面设计规范

JTG F80/1—2017  公路工程质量检验评定标准  第一册  土建工程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
结构完整性  structure integrity

从路面结构全空间角度（深度、纵向、横向），表征因先天或后天原因导致的结构内部材料或结构缺陷、破损等异常状态，包括结构松散、层间局部积水、层间结合不良及内部裂缝等隐性病害。

3.2
路面结构内部状况  pavement internal structure state

反映路面结构完整性和结构强度两个方面的整体性能。

3.3
激光式高速弯沉测定仪 testing system of laser high speed deflectometer

以正常的车流速度利用多普勒激光传感器测量由于标准载货汽车行驶所致的路面变形速度，通过预设在不同位置上的传感器采集到的路面变形速度反演出动态荷载作用下的路面弯沉盆的一种路面结构强度测量仪器（设备、系统）。

[来源：JT/T 1170—2017，3.1]

3.4
路面内部状况指数  inner pavement condition index

IPCI

用于综合评价路面结构完整性技术状况的指标。

3.5
路面综合结构强度指数  pavement distress structure strength index

PDSSI

用于综合评价路面完好处及病害处结构承载能力的指标。

4  评价指标

4.1  沥青路面结构内部状况评价应采用路面内部状况指数（IPCI）、路面综合结构强度指数（PDSSI）、路面完好处结构强度指数（PSSIHSD）评价指标。

4.2  沥青路面结构内部状况指标体系见图1。

图1 沥青路面结构内部状况指标体系

图中：

IPCI——路面内部状况指数（Inner Pavement Condition Index）；

PDSSI——路面综合结构强度指数（Pavement Distress Structure Strength Index）；

PSSIHSD——路面完好处结构强度指数（Pavement Structure Strength Index without Distress）。

5  评价等级

5.1  路面结构内部状况应分为A、B、C、D四个等级，等级评价应取结构完整性状况与结构强度状况二者中的评价低值。

5.2  路面结构完整性状况应分为A、B、C、D四个等级，等级划分标准应符合表1的规定。

表1  路面结构完整性状况等级划分标准

| 评价指标 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPCI | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥70，＜80 | ＜70 |

5.3  路面结构强度状况应分为A、B、C、D四个等级，等级划分标准应符合表2的规定。

表2  路面结构强度状况等级划分标准

| 评价指标 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| PDSSI | PSSIHSD |  |
| PDSSI≥90 | PSSIHSD≥95 | A |
|  | 90≤PSSIHSD＜95 | B |
|  | 85≤PSSIHSD＜90 | C |
|  | PSSIHSD＜85 | D |
| 80≤PDSSI＜90 | PSSIHSD≥90 | B |
|  | 85≤PSSIHSD＜90 | C |
|  | PSSIHSD＜85 | D |
| 70≤PDSSI＜80 | PSSIHSD≥85 | C |
|  | PSSIHSD＜85 | D |
| PDSSI＜70 | — | D |

5.4  路面结构内部状况等级评价结果可按以下规定进行应用：

- 对于路况等级评价为A级的路段，可仅对路面局部病害处进行处治；

- 对于路况等级评价为B级的路段，对路面病害进行处治后，可采用薄层罩面；

- 对于路况等级评价为C级的路段，对路面病害进行处治后，应采用单层罩面；

- 对于路况等级评价为D级的路段，对路面病害进行处治后，应采用多层罩面；。

6  隐性病害分类

6.1  结构松散应是路面各结构层出现松散、结构不完整状况，应按长度计算。损坏程度应按下列标准判断：

- 轻度应为各结构层的层顶或层底存在局部轻微松散，但整体结构较为完好，厚度影响范围不大于该结构层厚度的30%；

- 重度应为各结构层主体出现松散，结构不完整，厚度影响范围大于该结构层厚度的30%。

6.2  层间局部积水应是路面各结构层之间存在积水状况，应按长度计算。

6.3  层间结合不良应是路面各结构层之间存在层间黏结分离、不连续、脱空等状况，应按长度计算。

6.4  内部裂缝应是路面内部存在裂缝状况，每条内部裂缝应按影响范围（0.2m）作为隐性病害长度计算。

7  检测

7.1  测线布置

7.1.1  每个待检车道应至少布设一条测线，其位置应包括车道右轮迹。

7.1.2  宜增加硬路肩位置进行结构内部状况检测，为硬路肩处治提供决策支持。

7.1.3  可选择多条测线进行加密检测，测线位置应涵盖改扩建后轮迹带所在位置。

7.2  结构完整性快速检测

#### 7.2.1  检测设备

7.2.1.1  检测应采用车载式高速探地雷达设备，设备参数应符合表3的规定。

表3  车载式高速探地雷达技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 天线频率/MHz | 500～2000 |
| 天线类型 | 地耦天线 |
| 天线离地高度/cm | ≥5，＜1/4λ |
| 天线与主机连接方式 | 光纤/无线 |
| 纵向采样间隔/cm | ≤2.0 |
| 检测速度/（km/h） | ≥60 |
| 注：λ为电磁波波长。 |  |

7.2.1.2  检测前，应按照附录A和附录B对车载式高速探地雷达和手持式探地雷达进行对比检测，其结果应满足速度变异系数≤5％和精确度≥95％的要求。

7.2.1.3  在满足探测深度的前提下，宜选择较高频率的天线，天线频率应符合表4的规定。

表4  探地雷达天线频率

| 最大探测中心深度 | 天线中心频率 |
| --- | --- |
| 0cm～20cm | 1500MHz～2000MHz |
| 20cm～70cm | 500MHz～1000MHz |

7.2.1.4  测试定位应采用卫星定位系统或测距轮。

7.2.1.5  探地雷达应采用距离触发方式采集数据。

7.2.1.6  测距轮按以下步骤进行标定：

- 采用标准测量尺设定不小于50m的标定长度；

- 将测距轮沿测量尺由起点滚动至终点，记录测试长度；

- 重复检测２次，测试长度和标定长度的相对误差不应大于0.2％。

#### 7.2.2  现场检测

7.2.2.1  宜在气温-20℃~50℃、湿度＜90％、路表干燥条件下检测。

7.2.2.2  检测前应收集以下资料：结构层厚度；面层、基层、底基层材料类型；养护信息；路面技术状况；桥梁桩号。

7.2.2.3  测试步骤：

- 将探地雷达天线及测距轮安装牢固，与主机连接，开启系统电源，启动采集程序，开启安全警示灯，缓慢加速承载车到设定车速，沿正常行车轨迹驶入测试路段，保持正常行驶；

- 测试过程中，操作人员应标记测试路段内的桥梁、隧道等对检测产生电磁影响的构造物起终点；

- 当承载车到达测试终点后，停止采集程序；

- 操作人员检查数据文件，文件应完整，内容应正常，否则应重新测试；

- 关闭测试系统电源，结束测试。

#### 7.2.3  数据处理

7.2.3.1  数据处理前应根据以下要求进行有效性确认：

- 测点位置标记是否准确、无误；

- 单道波信号是否失真；

- 厚度测试分层是否准确；

- 图像是否清晰易辨。

7.2.3.2  数据处理应按以下步骤进行：

- 静校正：对直达波以上的无效信号采用静校正的方式进行切除；

- 增益补偿：对电磁波进行增益补偿，增强反射信号振幅及图像对比度；

- 背景去除：去除水平和近水平的异常干扰信号；

- 带通滤波：截取天线频率的2/3～3/2作为有效频率；

- 滑动平均：去除信号里的环境噪声。

7.2.3.3  沥青路面隐性病害探地雷达典型图像解释按表5划分病害类型，实例见附录B。

表5 隐性病害典型图像及其解释

| 典型雷达图像 |  | 病害类型 |  | 典型取芯图像 | 图像解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | 层间结合不良 |  |  | 反射波振幅出现明显变化，同相轴连续，波形频率变化较小有规律 |
| II |  | 结构 松散 | 轻 |  | 反射波振幅出现明显变化，波形振幅较强，同相轴连续但发生错动，波形频率变化较小规律性差 |
|  |  |  | 重 |  | 反射波振幅出现明显变化，波形振幅较强且多次，同相轴不连续、错动、不规则，有一定的深度影响，波形频率变化较小规律性差 |
| III |  | 层间局部积水 |  |  | 反射波振幅出现明显变化，雷达反射波与初始雷达发射电磁波相反，振幅较周围介质反射波振幅小，频谱上部分高频信号被吸收截断，主要表现为中低频谱 |
| IV |  | 裂缝 |  |  | 波形出现间断，同相轴不连续、错动，出现明显弯曲 |

7.2.3.4  图像解释应按以下方式进行：

- 分析干扰体位置与探地雷达记录中异常的关系，区分有效异常和干扰异常；

- 根据探地雷达图像上的反射波振幅变化程度判别是否存在病害；

- 根据探地雷达图像上的反射波同相轴间断、错动、分叉、弯曲辨别病害类型。

7.2.3.5  分别记录层间结合不良、结构松散、层间局部积水、裂缝病害的位置和数量。

7.3  结构强度快速检测

#### 7.3.1  检测设备

7.3.1.1  结构强度快速检测应采用激光式高速弯沉测定仪设备，设备技术参数要求应符合JT/T 1170的规定。

7.3.1.2  应按照JTG 3450—2019中T0957的规定进行激光式高速弯沉测定仪与落锤式弯沉仪测值相关性试验，建立落锤式弯沉仪测值和激光式高速弯沉测定仪测值之间的相关性关系式。

LFWD＝p+qLHSD……………………………………………（1）

式中：

p、q——回归系数；

LFWD——落锤式弯沉测值，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

LHSD——激光高速弯沉测值，单位为百分之一毫米（0.01mm）。

#### 7.3.2  现场检测

7.3.2.1  宜在气温0℃～50℃、湿度＜85％、路表干燥条件下检测。

7.3.2.2  检测前应收集以下资料：

- 检测路段前5日的平均气温（日最高气温与最低气温的平均值）、路面结构层类型、设计厚度等；

- 应收集检测路段的病害信息，包括裂缝、沉陷等。宜采用路表病害与激光高速弯沉一体化检测车同步检测。

7.3.2.3  测试步骤应符合JTG 3450—2019中T0957的规定。

#### 7.3.3  数据处理

7.3.3.1  按JTG 3450—2019中T0951及T0952的方法进行温度、坡度修正，根据实际需要，得到不同评价单元的路面弯沉值。

7.3.3.2  按JTG 3450—2019中附录B的方法，计算测试路段的弯沉平均值、标准差及代表值。

7.3.3.3  检测数据应去除桥梁处测量数据，并区分病害处弯沉与完好处弯沉。病害影响范围一般小于1m，病害处弯沉的示意图如图2所示。激光动态弯沉检测数据输出间隔可精细至1m，以距离病害最近的弯沉测点作为“病害处弯沉”，其余位置为“完好处弯沉”。原始数据统计尺度选取10m区分病害与完好基本单元，实现样本匹配化，正确反映病害影响。病害单元弯沉为病害处弯沉的平均值（以实际病害数量为准），完好单元弯沉为10个完好处单点值的平均值。

图2 病害处弯沉示意图

8  内部状况评价

8.1  结构完整性状况评价

8.1.1  结构完整性应以路面内部状况指数（IPCI）作为综合评价指标，并按式（2）～（4）进行计算。

IPCI=100-a0IDRRa1…………………………………………（2）

IDRR=i=1NIDRiN+SIDR∙tαN………………………………………（3）

IDRi=100*j=1mωjAjA ……………………………………………（4）

式（2）～（4）中：

IPCI——路面内部状况指数；

IDRR——测试路段路面内部破损率代表值，单位为百分率（%）；

a0——沥青路面取值8.4；

a1——沥青路面取值0.54；

IDRi——第i个评价单元的路面内部破损率，单位为百分率（%）；

SIDR——测试路段路面内部破损率标准差；

N——评价单元总个数；

Aj——第j类隐性病害的累计长度；

ωj——第j类隐性病害的权重，按表6取值；

A——第i个评价单元的单元长度，宜按照1km为评价单元，不足1km时按实际长度计；

tα——t分布表中随测点数和保证率而变的系数，按照JTG F80/1—2017表B.0.3取值。

表6  不同类型不同层位隐性病害权重取值

| 类型j | 隐性病害类型 | 严重程度 | 发展层位 | 权重ωj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层间结合不良 | — | 面层与基层层间 | 0.28 |
| 2 |  |  | 上基层与下基层层间 | 0.245 |
| 3 |  |  | 下基层与底基层层间 | 0.175 |
| 4 | 结构松散 | 轻度 | 面层 | 0.28 |
| 5 |  |  | 上基层 | 0.24 |
| 6 |  |  | 下基层 | 0.16 |
| 7 |  |  | 底基层 | 0.12 |
| 8 |  | 重度 | 面层 | 0.35 |
| 9 |  |  | 上基层 | 0.3 |
| 10 |  |  | 下基层 | 0.2 |
| 11 |  |  | 底基层 | 0.15 |
| 12 | 层间局部积水 | — | 面层与基层层间 | 0.4 |
| 13 |  |  | 上基层与下基层层间 | 0.35 |
| 14 |  |  | 下基层与底基层层间 | 0.25 |
| 15 | 内部裂缝 | — | 仅面层 | 0.4 |
| 16 |  |  | 面层、基层均有 | 1 |

8.1.2  结构完整性应以层间结合不良率、结构松散率与层间局部积水率作为分项评价指标，并按式（5）～（7）计算。

I=LiA×100%…………………………………………………（5）

S=LsA×100%…………………………………………………（6）

W=LwA×100%……………………………………………… （7）

式（5）～（7）中：

I——层间结合不良率，单位为百分率（%）；

Li——各结构层层间结合不良的累计长度，单位为米（m）；

S——结构松散率，单位为百分率（%）；

Ls——各结构层结构松散的累计长度，单位为米（m）；

W——层间局部积水率，单位为百分率（%）；

Lw——各层间局部积水的累计长度，单位为米（m）。

8.1.3  在计算路面内部破损率时，当同一位置处存在多类隐性病害时，病害不重复进行统计，应计权重最大的隐性病害。

8.2  结构强度状况评价

结构强度应以路面综合结构强度指数（PDSSI）和完好处路面结构强度指数（PSSIHSD）作为评价指标，按式（8）～（11）计算。

PDSSI=1001+b0eb1l0lD………………………………………………（8）

PSSITSD=1001+b0eb1l0lI ……………………………………………（9）

lD= lD+β∙sD……………………………………………… （10）

lI=lI+β∙sI………………………………………………… （11）

式（8）～（11）中：

PDSSI——路面综合结构强度指数；

PSSITSD——完好处路面结构强度指数；

l0——路面弯沉标准值，按照JTG 5210—2018附录C进行计算，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

lD——基于路面完好处及病害处实测弯沉计算得到的代表弯沉，按式（1）转化为FWD弯沉，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

lI——基于路面完好处实测弯沉计算得到的代表弯沉，按式（1）转化为FWD弯沉，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

b0——模型参数，取值15.71；

b1——模型参数，取值-5.19；

lD——基于路面完好处及病害处实测弯沉计算得到的弯沉平均值，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

sD——基于路面完好处及病害处实测弯沉计算得到的弯沉标准差，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

lI——基于路面完好处实测弯沉计算得到的弯沉平均值，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

sI——基于路面完好处实测弯沉计算得到的弯沉标准差，单位为百分之一毫米（0.01mm）；

β——目标可靠度指标，按照JTG D50根据公路等级取值。

9  报告

9.1  报告内容应包括公路概况、任务依据、标准规范、工作量、资料整理与分析、等级评价、结论与建议、附件等。

9.2  附件应包括以下内容：

- 探地雷达平面图应包括路线、里程桩号、检测位置、主要构造物位置等；

- 探地雷达综合解释剖面图应标出结构层层位、病害类型、几何尺寸等。

9.3  图像应层次清晰，图式、图例齐全，读图方便。

附录A
（规范性）
车载式高速探地雷达速度变异系数检测方法

A.1  设备

500MHz～2000MHz车载式高速探地雷达。

A.2  步骤

A.2.1 测试路段选择，长度不小于700m，其中加速区、减速区各设置200m，检测路段不小于300m。

A.2.2 速度变异性检测应按以下要求进行：

- 采用车载式高速探地雷达进行检测；

- 检测路径为右轮迹带；

- 检测速度分别设置60km/h、70km/h、80km/h；

- 每个速度各检测３次，并记录每次的病害累计长度L60、L70、L80。

A.3  数据处理

速度变异系数按以下步骤进行计算：

- 分别计算60km/h、70km/h、80km/h的３次检测速度下平均病害累计长度L60、L70、L80；

- 变异系数按式(A.1)、式(A.2)计算：

CV=SDL×100%………………………………………（A.1）

SD=L60-L2+L70-L2+L80-L23 ……………………………（A.2）

式中：

CV——变异系数，单位为百分率（%）；

SD——标准差,单位为米每千米（m/km）；

L60——速度为60km/h时路段测试结果的算术平均值,单位为米每千米（m/km）；

L70——速度为70km/h时路段测试结果的算术平均值,单位为米每千米（m/km）；

L80——速度为80km/h时路段测试结果的算术平均值,单位为米每千米（m/km）；

L——速度分别为60km/h、70km/h、80km/h时路段测试结果的算术平均值,单位为米每千米（m/km）。

附录B
（规范性）
车载式高速探地雷达精确度检测方法

B.1  设备

500MHz～2000MHz车载式高速探地雷达及500MHz～2000MHz手持式探地雷达。

B.2  步骤

B.2.1 测试路段选择，长度不小于700m，其中加速区、减速区各设置200m，检测路段不小于300m。

B.2.2 匹配度检测应按以下要求进行：

- 车载式高速探地雷达与手持式探地雷达检测位置应保持一致；

- 车载式高速探地雷达检测标准速度为60km/h，手持式探地雷达检测标准速度为5km/h；

- 每个检测方式各检测3次，并记录每次识别病害数量(NC、NS)和累计病害长度(LC、LS)。

B.3  数据处理

车载式高速探地雷达精确度按以下步骤进行计算：

- 分别计算车载式高速探地雷达与手持式探地雷达3次检测标准速度的平均识别病害数量和平均累计长度；

- 病害的类型、长度及数量的精确度大于等于95％，精确度按式（B.1）计算：

μ=NCNS+LCLS÷2×100%…………………………………（B.1）

式中：

μ——精确度，单位为百分率（％）；

NC——车载式高速探地雷达3次检测标准速度的平均识别病害数量，单位为个；

NS——手持式探地雷达3次检测标准速度的平均识别病害数量，单位为个；

LC——车载式高速探地雷达3次检测标准速度的平均识别病害累计长度，单位为米（m）；

LS——手持式探地雷达3次检测标准速度的平均识别病害累计长度，单位为米（m）。

附录C
（资料性）
典型雷达特征图像识别实例

C.1  无隐性病害

无隐性病害雷达图像识别实例见表C.1。

表C.1  无隐性病害雷达图像识别实例

| 典型雷达图像 | 波形图 | 典型取芯图像 | 图像解释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图内部未出现异常信号，无振幅加强的现象 芯样情况：芯样完好 |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图内部未出现异常信号，无振幅加强的现象 芯样情况：芯样完好 |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图内部未出现异常信号，无振幅加强的现象 芯样情况：芯样完好 |

C.2  层间结合不良

层间结合不良雷达图像识别实例见表C.2。

表C.2  层间结合不良雷达图像识别实例

| 典型雷达图像 | 波形图 | 典型取芯图像 | 图像解释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图中面层与基层之间有以连续的同相轴，且在深度方向影响较少 芯样情况：芯样面层与基层分离 |
|  |  |  | 雷达图像解释：中面层与上基层以及上下基层之间同相轴振幅加强 芯样情况：芯样面层与基层分离、上下基层分离 |
|  |  |  | 雷达图像解释：中面层与基层之间有连续的同相轴，且在深度方向影响较少 芯样情况：芯样面层与基层分离 |

C.3  结构松散

C.3.1 轻度结构松散

轻度结构松散雷达图像识别实例见表C.3.1。

表C.3.1  轻度结构松散雷达图像识别实例

| 典型雷达图像 | 波形图 | 典型取芯图像 | 图像解释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图基层中部同相轴加强，振幅强烈，有一定深度影响范围 芯样情况：芯样基层中部位置存在轻微松散 |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图基层底部振幅较强烈，横向影响范围小，有一定的深度 芯样情况：芯样基层底部轻微松散 |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图基层底部出现了强烈的反射信号，对应的波形图也出现异常震荡深度方向出现多个加强振幅 芯样情况：芯样基层底部出现轻微松散 |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图基层底部反射信号较强烈，深度方向有多个异常振幅 芯样情况：芯样基层底部松散 |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图基层底部出现强烈的反射信号，在深度上有一定的影响范围 芯样情况：芯样基层底部松散 |

C.3.2 重度结构松散

重度结构松散雷达图像识别实例见表C.3.2。

表C.3.2  重度结构松散雷达图像识别实例

| 典型雷达图像 | 波形图 | 典型取芯图像 | 图像解释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图显示基层中下部反射信号较强烈，同相轴断裂且有一定的深度影响，波形图对应区域正负起跳反复 芯样情况：芯样基层中部断裂，底部严重松散 |
|  |  |  | 雷达图像解释：灰度图中基层底部反射信号较强烈，出现了倾斜同相轴振幅较强，有一定深度影响 芯样情况：基层下部严重松散 |

C.4  层间局部积水

层间局部积水雷达图像识别实例见表C.4。

表C.4  层间局部积水雷达图像识别实例

| 典型雷达图像 | 波形图 | 典型取芯图像 | 图像解释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雷达图像解释：面层与基层层间振幅与初始雷达发射电磁波反相，且局部出现振幅加强的情况 取芯情况：面层与基层层间存在积水 |
|  |  |  | 雷达图像解释：上基层与下基层层间振幅与初始雷达发射电磁波反相，且局部出现振幅加强的情况 取芯情况：上基层层与下基层层间存在积水 |

C.5  内部裂缝

内部裂缝雷达图像识别实例见表C.5。

表C.5  内部裂缝雷达图像识别实例

| 典型雷达图像 | 波形图 | 典型取芯图像 | 图像解释 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 雷达图像解释：波形出现变异，同相轴不连续、错断 取芯情况：贯穿开裂 |
|  |  |  | 雷达图像解释：波形出现变异，同相轴不连续、错断 取芯情况：贯穿开裂 |