| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

工业有机废气治理用活性炭通用技术要求

General technical requirements of activated carbon for the treatment of industrial organic waste gas

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 技术指标	3

5 试验方法	4

6 检验规则	5

7 包装、标志、运输与贮存	6

- 前    言

本文件按 GB/T 1.1―2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省环境资源有限公司、江苏中吴环保产业发展有限公司、南京师范大学、南京林业大学、江苏浦士达环保科技股份有限公司、江苏竹溪活性炭有限公司。

本文件主要起草人：林凯、屈健、杨超、周建斌、边博、王万平、毛丽、王洪炳、吕震龙、曲凡玉、杜亚潇、赵静、李鸿霖、刘智强、马欢欢、毛鹍、张润毫、魏琳、李泳泽、陈登宇、赵洪键、卞建平、杨金杯。

工业有机废气治理用活性炭通用技术要求

范围

本文件规定了工业有机废气治理用活性炭的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输与贮存的要求。

本文件适用于以煤、生物质（木材、竹材、果壳等）为主要原材料制备的颗粒活性炭、蜂窝活性炭、以含碳纤维等高分子材料为主要原料制备的纤维状活性炭，及再生活性炭。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7701.1  煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭

GB/T 7702.1  煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定

GB/T 7702.3  煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定

GB/T 7702.4  煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定

GB/T 7702.7  煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定

GB/T 7702.13  煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳吸附率的测定

GB/T 7702.15  煤质颗粒活性炭试验方法 灰分的测定

GB/T 12496.3  木质活性炭试验方法 灰分的测定

GB/T 12496.4  木质活性炭试验方法 水分的测定

GB/T 12496.5  木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率（活性）的测定

GB/T 12496.6  木质活性炭试验方法 强度的测定

GB/T 12496.8  木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定

GB/T 13465.3  不透性石墨材料试验方法 第3部分 抗压强度

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能

GB/T 20450  活性炭着火点测试方法

GB/T 32560  活性炭分类和命名

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

LY/T 3284  工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法

DB32/T 2770  活性炭纤维通用技术要求与测试方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 生物质活性炭 biomass-based activated carbon

以木材、竹材、果壳等为主要原材料，经炭化、活化制成的多孔性吸附材料。

【来源：GB/T 32560-2016,2.2,有修改】

纤维状活性炭 activated carbon fiber

将某种含碳纤维（如黏胶基、聚丙烯腈基、酚醛基等）经活化制成的多孔性纤维状吸附材料。

【来源：DB32/T 2770-2015,3.1,有修改】

- 再生活性炭 regenerated activated carbon

将使用过的活性炭经过脱附、活化等再生后制得的多孔吸附材料。

技术指标

工业有机废气治理用活性炭需满足表1中技术指标要求，还应满足HJ 2026中吸附剂的要求。

工业有机废气治理用活性炭通用技术指标

| 编号 | 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒活性炭 | 蜂窝活性炭 | 纤维状活性炭 |
| 1 | 水分含量 /（%） | ≤ | 10 | 10 | 25 |
| 2 | 灰分/（%） | ≤ | 15 | - | 5 |
| 3 | 耐磨强度/（%） | ≥ | 90 | - | - |
| 4 | 抗压强度 /（MPa） | ≥ | - | 横向：0.3 | - |
|  |  |  | - | 纵向：0.8 | - |
| 5 | 断裂强力/（N） | ≥ | - | - | 5 |
| 6 | 着火点 /（℃） | ≥ | 350 | 400 | 500 |
| 7 | 碘吸附值 /（mg/g） | ≥ | 800 | 650 | 1050 |
| 8 | 四氯化碳吸附率 /（%） | ≥ | 40 | 25 | 60 |
| 9 | 装填密度/（g/cm3） | / | 0.35~0.55 | - | - |

试验方法

水分

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.1中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.4中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录E的规定。

灰分

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.15中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.3中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录G的规定。

耐磨强度

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.3中规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.6中的规定。

抗压强度

执行GB/T 13465.3中的规定。

断裂强力

执行GB/T 3923.1中的规定。

着火点

执行GB/T 20450中的规定。

碘吸附值

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.7中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.8中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录D的规定。

四氯化碳吸附率

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.13中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.5中的规定，纤维状活性炭参考执行GB/T 12496.5中规定执行。

装填密度

执行GB/T 7702.4中的规定。

检验规则

检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

出厂检验项目执行表2规定。

工业有机废气治理用活性炭出厂检验项目

| 编号 | 检验项目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒活性炭 | 蜂窝活性炭 | 纤维状活性炭 |
| 1 | 水分含量 | √ | √ | √ |
| 2 | 灰分 | √ | - | √ |
| 3 | 耐磨强度 | √ | - | - |
| 4 | 抗压强度 | - | √ | - |
| 5 | 断裂强力 | - | - | √ |
| 6 | 着火点 | √ | √ | √ |
| 7 | 碘吸附值 | √ | √ | √ |
| 8 | 四氯化碳吸附率 | √ | √ | √ |
| 9 | 装填密度 | √ | - | - |

型式检验

6.3.1  型式检验项目为本文件表1的全部检验项目。

6.3.2  有下述情况之一时，应进行产品的型式检验：

（a）原料、工艺、设备有较大改变，可能影响产品质量时；

（b）产品停产三个月及以上恢复生产时；

（c）正常生产时每年一次；

（d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

（e）国家质量检验机构提出型式检验要求时；

（f）客户要求或出现质量异议时；

（g）新产品试制鉴定投产时。

检验规则

6.4.1 抽样

颗粒活性炭抽样执行GB/T 7701.1-2008中第4.3.3、4.3.4章节规定；蜂窝活性炭抽样参考执行GB/T 7701.1-2008中第4.3.3、4.3.4.1章节规定，每件包装中随机选取不少于1块蜂窝活性炭；纤维状活性炭取样执行DB32/T 2770-2015中第6章节规定。

6.4.2 判定规则

检测结果中一项未达到表1指标要求，应重新在原包装中抽样进行不合格指标复验，复验结果仍不达标，则本批产品判定为不达标。

包装、标志、运输与贮存

包装

颗粒碳和活性炭纤维需要密封包装，蜂窝炭采取包装箱包装，单位包装规格根据实际需要自行确定。包装件应附有产品合格证，合格证注明产品型号、名称、执行标准、批号、生产日期、生产厂名、贮存有效期，并加盖质检部的检验印章。

标志

产品包装件外表面上应标明产品名称、商标、净重、批号、生产日期、生产厂名、厂址信息。再生活性炭应标有综合利用产物标志。

运输与贮存

7.3.1 运输中应防潮、防止包装破损，不应与其他化工产品混装。

7.3.2 贮存期间，宜单独存放，防潮、防雨、防火。