工业有机废气治理用活性炭通用技术要求（送审稿）编制说明

《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》编制组

二〇二四年八月

目 录

1项目背景	3

1.1任务来源	3

1.2编制过程	3

2行业概况	5

2.1 国内外活性炭产业发展现状	5

2.2活性炭在挥发性有机物治理中的应用	6

2.3工业有机废气治理用活性炭调研分析	10

3标准制订的必要性、原则及思路	19

3.1标准制订的必要性	19

3.2标准制订的原则	25

3.3标准制订的思路	25

3.4标准制订的技术路线	26

4主要国家、地区和国际组织相关标准研究	27

4.1 国外标准	27

4.2国内标准	29

4.3与江苏省及地方相关法律法规和标准的关系	30

5标准主要技术内容	31

5.1基本框架	31

5.2适用范围	31

5.3规范性引用文件	31

5.4术语和定义	32

5.5 技术指标的选取	32

5.6 试验方法	43

5.7 检验规则	44

5.8包装、标志、运输与贮存	44

6标准实行的成本效益分析	44

6.1环境效益分析	44

6.2经济效益分析	45

7实施推广建议	47

1项目背景

1.1任务来源

挥发性有机物排放不仅直接影响大气环境质量和人群健康，同时也是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物，会对气候产生间接的负面影响。随着生态文明建设工作的逐步深入，挥发性有机物治理愈加深入和全面。活性炭作为一种经济高效、应用便捷、普适性强的吸附材料，在工业企业挥发性有机物治理领域应用广泛。但在应用过程中，由于企业管理和市场的不规范，以及缺乏完备的挥发性有机物治理用活性炭准入标准，导致低效、劣质活性炭进入企业环境治理端，极大地影响了挥发性有机物治理效果。

2021年5月，江苏省生态环境厅执法局在全省范围开展大气2号（活性炭专项）执法检查行动中，发现数百个活性炭更换频次不够、活性炭以次充好和以假冲真、填充不规范等环境管理问题。但由于现行的挥发性有机物治理用活性炭标准适用范围不够、指标体系不健全、技术要求不完善，导致在环境执法过程中，对该类环境违法事件执法依据不足，制约了挥发性有机废气治理工作，为生态环境保护埋下隐患。因此，研究制订江苏省《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》地方标准意义较大，不仅可以规范挥发性有机物治理用活性炭使用，为企业提供活性炭选择的技术参考，同时为管理部门开展该类环境管理提供科学的技术支撑，有助于进一步精细化挥发性有机物治理工作，推动环境质量持续改善。

受江苏省生态环境厅委托，江苏省环境资源有限公司承担了《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》地方标准起草工作，本标准的技术归口单位为江苏省市场监督管理局，联合起草单位包括江苏中吴环保产业发展有限公司、南京师范大学、南京林业大学、江苏浦士达环保科技股份有限公司、江苏竹溪活性炭有限公司。

1.2编制过程

1.2.1成立编制小组

2021年7月上旬，由江苏中吴环保产业发展有限公司、南京师范大学、南京林业大学、江苏浦士达环保科技股份有限公司、江苏竹溪活性炭有限公司等共同成立标准编制组，同时明确编制组内主要成员和分工安排，讨论并制订具体实施方案。

1.2.2数据资料收集与分析

2021年7月中旬，根据前期挥发性有机物主要排放行业分类调研情况，按照抽样调查的原则，标准编制组选取了省内345家有代表性的活性炭生产及使用企业，调研范围涉及江苏省十三个地级市，包括活性炭生产企业33家，活性炭使用企业312家。通过调研、技术交流等方式，收集江苏省活性炭生产和使用企业的基本资料并进行研究分析，对各企业在活性炭生产与使用过程中遇到困难和问题进行调查评价。根据标准实施需求、技术指标可达性及预期环境效益，确定科学合理的标准研制技术路线。

1.2.3实地调研

2021年7月底至8月初，针对活性炭治理设施用活性炭产品的主要问题、主要技术指标以及再生炭产品技术指标等问题，编制组赴苏州、常州、南通等地现场调研了多家典型企业的产炭情况并多次召开企业座谈会，征求企业对于标准内容的相关意见和建议，进一步加强标准制订工作。

1.2.4编制征求意见稿

2021年8月中旬，编制完成江苏省《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》征求意见稿和标准编制说明。并于2021年8月13日，江苏省生态环境厅组织召开了江苏省地方标准《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求（征求意见稿）》技术审查会，经过充分讨论，专家组认为《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求（征求意见稿）》紧密结合了江苏省实际情况，总体思路清晰，框架合理，技术路线可行，一致同意通过征求意见稿技术审查。

1.2.5公开征求意见

《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求（征求意见稿）》于2021年11月12日~2021年12月12日在江苏省生态环境厅外网公开征求意见，同时征求56家单位的意见。

截止到2021年12月31日，共收到20家单位的意见，其中包含3家清单外单位反馈意见，39家单位无意见，其中30家单位经书面确认无意见，2家单位经电话确认无意见，7家逾期均无反馈视为无意见。20家单位共反馈 80条意见，其中采纳 6 条，部分采纳73条，不采纳 1 条，详见《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》征求意见汇总表。

由于本次标准涉及面广，标准指标多且量化过程复杂，为了保障标准的科学性，于2022~2023年向首轮反馈意见的单位进行了第二轮征求意见和回访，就修改后的标准组织召开了专家咨询会，同时与活性炭生产领域的专家和相关单位进行了多次交流，经过修改完善，形成了《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求（送审稿）》。

1.2.6标准技术审查

2024年3月，江苏省生态环境厅组织召开了江苏省地方标准《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求（送审稿）》技术审查会，经过充分讨论，专家组认为《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求（送审稿）》紧密结合了江苏省实际情况，总体思路清晰，框架合理，技术指标全面，一致同意送审稿通过技术审查。

随后，编制组按照送审稿技术审查会专家意见进一步修改完善了标准文本及编制说明，并提交江苏省生态环境厅。2024年7月，江苏省生态环境厅厅务会审查通过了标准技术内容。

2行业概况

2.1 国内外活性炭产业发展现状

近年来全球活性炭需求量年增长率均保持在5%以上，且有加速增长的趋势。在世界范围内，美国、日本以及欧洲发达国家和地区的活性炭产业已具备自动化、无公害化和大型化等特点。在我国，活性炭工业已被列入《战略性新兴产业分类（2018）》目录，预计到 2025 年活性炭产量近100 万吨，以煤质活性炭和生物质活性炭为主。我国生物质活性炭生产企业主要位于福建、江西、贵州等具有丰富森林资源的省份，其中福建、江西的产量占全国生物质活性炭总产量的50%以上。煤质活性炭生产企业主要位于山西、宁夏及新疆等煤炭资源丰富的省区，活性炭产量占全国煤质活性炭总产量的 80% 以上。

活性炭由于具有较强的物理吸附和化学吸附性，在吸附脱硫、吸附高档溶剂、废水处理、空气净化、食品脱色和临床医疗等领域具有越来越广泛的应用。目前，市面上出售的活性炭具有颗粒、柱状、粉末等不同形状，广泛应用于医药行业中的制药；食品行业中的脱色、石油化工行业中的炼油；环保领域中的水处理、空气净化、烟气脱硫等以及军事和日常生活中。如粉末活性炭在医药、葡萄糖和味精生产中大量使用，而颗粒活性炭在环境保护中作为吸附剂、催化剂以及催化剂载体应用广泛。活性炭工业已被列入我国《战略性新兴产业分类（2018）》目录，据统计，2021年我国活性炭产量达98.2万吨，较2020年增加了8.2万吨，同比增长9.1%，其中，煤质活性炭产量为 62.8万吨，占全国活性炭总产量的64.0%，生物质活性炭产量为35.4万吨，占全国活性炭总产量的36.0%。

我国生物质活性炭生产企业主要位于福建、江西、贵州等有丰富森林资源的省份，其中福建、江西的产量占全国生物质活性炭总产量的50%以上。煤质活性炭生产企业主要位于山西、宁夏及新疆等煤炭资源丰富的省区，其中山西、 宁夏、新疆三地的产量占全国煤质活性炭总产量的 80% 以上。

根据2023年统计，江苏省产生废活性炭量共计11.66万吨，同比增长14.20%（2022年，全省废活性炭产生量为10.21万吨）。以国民经济行业分类计，江苏省2023年废活性炭产生量超1万吨的为化学原料和化学制品制造业（30509.70吨）、生态保护和环境治理业（13135.10吨）、医药制造业（10947.73吨）和计算机、通信和其他电子设备制造业（10297.31吨）。

江苏省2023年产生废活性炭共涉及20类危险废物大类，主要涉及HW49（其他废物，99653.16吨，占比85.45%）、HW02（医药废物，8558.39吨，占比7.34%）、HW12（染料、涂料废物，2582.51吨，2.21%）、HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物，2183.28吨，占比1.87%）和HW04（农药废物，1849.77吨，占比1.59%），这5类危险废物产生量占全省废活性炭总产量的98.46%，其余危险废物类别的废活性炭产生量均在1000吨以下。

2.2活性炭在挥发性有机物治理中的应用

2.2.1活性炭作为吸附剂的特点

吸附法是目前工业VOCs治理主流技术之一，利用多孔性固体吸附剂（如活性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧化铝等）对污染物中有害成分进行吸附，从而达到废气治理效果。适用于低浓度气态污染物的净化，而对于高浓度有机气体，通常需要经过冷凝等工艺将污染物浓度降低后再进行吸附净化。

活性炭是吸附法中最为常用的吸附剂，其表面和内部相互连接的孔隙结构提供了较大比表面积和较强吸附力，有效去除VOCs等有机污染物，加之，其能耗低、工艺成熟度高，且来源广泛，被广泛应用于挥发性有机物治理。近年来，作为活性炭一种新兴分支，纤维状活性炭也逐渐成为常用的一种吸附介质，其碳原子以乱层堆叠形式存在，大量微孔位于纤维表面，孔径分布窄且均匀，因而能快速有效地吸附污染物，在治理VOCs的过程中发挥了较大作用。

活性炭应用于工业有机废气治理主要具备以下优点：具有良好的耐酸碱和耐热性，化学稳定性高；来源广泛且成本较低，工程技术成熟；对于中低浓度的挥发性有机废气具有较好的吸附效果；通过脱附冷凝可回收溶剂有机物；操作方便且能耗低，易于推广，再生条件较好，具有较好环境和经济效益。

2.2.2活性炭在工业有机废气治理中的应用

根据前期数据收集与行业相关标准收集，标准编制组梳理了我省挥发性有机物的主要排放行业，并统计了行业分类信息，详见表2.2-1。

表2.2-1 我省挥发性有机物主要排放行业分类

| 序号 | 排放行业 |  | 行业分类信息 （按GB/T4754-2017《国民经济行业分类》） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼化、化工 | 石化 | C25石油加工；C261基础化学原料制造；C265合成材料制造 |
|  |  | 精细化工和制药 | C263农药制造；C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造；C265合成材料制造；C266专用化学产品制造；C268日用化学产品；C271化学药品原料药制造 |
| 2 | 涂装 |  | C21家具制造业；C33金属制品业；C34通用设备制造业；C35专用设备制造；C36汽车制造；C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；C38电气机械及器材制造；C40仪器仪表制造业；C43金属制品、机械和设备修理业；O8011汽车修理与维护业 |
| 3 | 合成革 |  | C2925塑料人造革、合成革制造 |
| 4 | 橡胶和塑料制品业 |  | C291橡胶制品业(重点2911轮胎制造、2915日用及医用橡胶制品制造)；C292塑料制品业(重点2922，2925人造革、合成革) |
| 5 | 印刷和包装 |  | C231印刷 |
| 6 | 纺织印染 |  | C171棉纺织及印染精加工；C175化纤织造及印染精加工 |
| 7 | 木业 |  | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 8 | 制鞋 |  | C195制鞋 |
| 9 | 化纤 |  | C28化学纤维制造业 |
| 10 | 生活服务业 |  | H62餐饮业；O8030洗染服务业(干洗) |
| 11 | 储存和运输业 |  | G5435危险道路运输 |
| 12 | 建筑装饰 |  | E501建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 13 | 电子信息 |  | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |

图2.2-1 江苏省主要经济行业废弃活性炭产生情况

以上行业均涉及以活性炭作为吸附剂进行挥发性有机物废气治理，根据2021年1~8月统计情况，全省13个地级市活性炭用量约为10258t，全省活性炭使用量超15000t/a。其中苏州、常州、无锡、南通、南京为使用量最大的五个地区。

2.2.3吸附法主要工艺

吸附法装置可分为固体床、移动床、流动床、组合工艺等。

（1）固定床吸附

固定床方式是省内使用最为普遍的一种，有立式、卧式两种形式，内设吸附层分为单层、双层和四层。床层厚度一般为lm左右时，适于高浓度废气的净化；床层厚度为0.5m左右时，适用于低浓度废气的净化。空塔气速一般控制在0.2～0.55m/s，空塔气速过小导致处理能力低，若气速过大，则会造成较大的阻力损失，还可能影响吸附层气流分布，降低吸附效率。

固定床的再生方式有多种，如用清洁气体或溶剂对床层进行冲洗和加热、通过降低系统压力进行真空脱附等，最常用方法是利用水蒸汽将吸附质进行脱附。对于需要连续产炭的企业，以一用一备的双塔式装置为主。

（2）移动床吸附

移动床吸附器是气固两相均以恒定速度通过的设备，气体与吸附剂保持连续接触，并以恒定速度通过移动床吸附器，—般采用逆流操作和错流操作。优点在于处理容量大，可连续进行操作，适用于稳定连续、处理量大的气体净化。缺点是吸附剂易磨损，动力消耗较大。因此该方法应用较少。

（3）流化床吸附

流化床吸附器为塔式结构，内设若干层筛板。气固两相充分接触后吸附剂在筛板上呈沸腾状态，具有吸附速度快，处理能力大等特点，适用于连续性大气流量的污染源治理。相比于固定床，流化床装置较为复杂，所用吸附剂粒度较小、损耗较大，空塔气速一般为固定床的3～4倍，因此该种方式在省内使用较少。

（4）活性炭吸附与其他VOCs净化方法的组合工艺

结合污染物性质、生产实际、安全性净化要求、经济可行性等条件，对各类控制技术进行工艺优化后采用组合工艺或耦合技术，如冷凝-吸附、吸附-光催化氧化、变压吸附-深冷、吸附浓缩-燃烧技术、变压吸附-膜分离等组合工艺，进一步提高VOCs的去除率。对于低浓度有机废气的吸附回收，通常使用固定床吸附-低压水蒸汽置换再生-冷凝回收工艺，采用两个或多个固定吸附床进行交替吸附和吸附剂再生，实现废气的连续净化。

2.2.4与吸附法相关的国家和省内政策

近年来，国家发布了一系列基于挥发性有机物治理控制政策，《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年31号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）等均对采用吸附工艺的挥发性有机废气治理设施提出了管控要求。

随着国家陆续颁布的各项挥发性有机物控制政策，江苏省也颁布了一系列具体实施方案、政策和标准规范。其中包括《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办〔2014〕128号）、《关于印发<江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南>的通知》（苏环办〔2016〕95号）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》、《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》、《江苏省打赢蓝天保卫战三年计划行动实施方案》等，同时对重点行业也提出了具体要求。相关政策和法规的出台对VOCs的治理提出了更高的要求，为VOCs的治理提供了理论支撑。

2.2.5小结

通过上述数量统计分析可知，我省多数行业中均以活性炭和活性碳纤维作为吸附剂对废气中的挥发性有机物进行治理，涵盖了电子、石化、化工等省内重点行业，另外在涂装、塑料制品、木业、纺织印染等中小型企业应用也非常广泛，治理设施大多采取固定床吸附和吸附组合工艺。

2.3工业有机废气治理用活性炭调研分析

2.3.1整体调研情况

本次标准编制工作开展过程中，编制组对江苏省内活性炭生产、使用企业展开了一系列调研，并对345家代表性企业进行了问卷调查、数据搜集、回访座谈，调研范围涉及江苏省十三个地级市，其中包括33家活性炭生产企业，312家活性炭使用企业。调研企业地域分布如表2.3-1所示。本次调研对13个地级市的企业抽取较为均匀，每个地级市均调研了18家及以上企业，调研对象涵盖了石化、精细化工、制药、涂装、材料合成、橡胶和塑料制品业、印刷包装、纺织印染、木业等会使用到活性炭作为吸附剂进行挥发性有机物治理的行业。由于省内活性炭生产企业在各市实际分布情况不一，因而各市活性炭生产企业的调研情况有所差异，其中常州市活性炭生产企业较多。

表2.3-1 各市调研企业数量表

| 序号 | 城市 | 活性炭生产企业 | 活性炭使用企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市 | 2 | 23 |
| 2 | 无锡市 | 4 | 24 |
| 3 | 徐州市 | 1 | 23 |
| 4 | 常州市 | 11 | 23 |
| 5 | 苏州市 | 4 | 27 |
| 6 | 南通市 | 2 | 26 |
| 7 | 连云港 | 4 | 18 |
| 8 | 宿迁市 | 0 | 18 |
| 9 | 盐城市 | 3 | 20 |
| 10 | 扬州市 | 1 | 22 |
| 11 | 镇江市 | 0 | 17 |
| 12 | 泰州市 | 0 | 20 |
| 13 | 淮安市 | 1 | 52 |

2.3.2活性炭生产企业调研汇总及分析

活性炭生产企业调研内容主要包括销售行业、销售价格、年产量、活性炭类型及技术参数等数据，调研企业类别包括新炭、活性碳纤维生产企业和再生炭生产企业。

2.3.2.1活性炭种类

根据调研结果，相关生产企业的主要销售行业涉及环保、化工、制造等。生产的活性炭类型包括蜂窝炭、颗粒炭（含柱状炭）、纤维状活性炭，颗粒碳和蜂窝炭占比在95%以上。活性炭制造材料包括煤质、生物质、合成材料（活性碳纤维）及再生炭。其中，利用煤质原料的产炭企业占生产企业的76%，利用生物质原料的产炭企业占42%（部分企业产品包括煤质和木质），颗粒炭、蜂窝炭为江苏省活性炭生产企业的主要产品类型。

2.3.2.2产品指标统计分析

本次通过搜集已有实测数据（28份）和新采样检测（35份），共获得江苏省内产炭及再生炭企业有效样品数据63份，测试的主要技术参数包括含水率、耐磨强度、抗压强度、碘吸附值、四氯化碳吸附率、苯吸附率、比表面积、灰分、着火点等，本次调研的主要技术指标如下表2.3-2所示。

表2.3-2 调研生产企业的活性炭产品性能指标情况

| 性能指标 | 单位 | 指标范围 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | % | 1（再生颗粒活性炭）-35.78（活性碳纤维） |
| 耐磨强度 | % | 65（颗粒活性炭）-98（颗粒活性炭） |
| 抗压强度 | MPa | 0.8（蜂窝活性炭）-2（蜂窝活性炭） |
| 碘吸附值 | mg/g | 296（再生颗粒活性炭）-1417（颗粒活性炭） |
| 四氯化碳吸附率 | % | 37（再生颗粒活性炭）-84（颗粒活性炭） |
| 着火点 | oC | 170（颗粒活性炭）-700（活性碳纤维） |
| 丁烷工作容量 | g/100mL | 10（颗粒活性炭）-15（颗粒活性炭） |
| 甲醛吸附率 | mg/g | 60（颗粒活性炭）-100（蜂窝活性炭） |
| 苯吸附率 | mg/g | ＜500（颗粒活性炭） |
| 比表面积 | m2/g | 600（颗粒活性炭）-1800（活性碳纤维） |
| 总孔容 | cm3/g | 0.4（颗粒活性炭）-0.95（颗粒活性炭） |
| 灰分 | % | 5（蜂窝活性炭）-18（颗粒活性炭） |
| 装填密度 | g/cm3 | 0.31（颗粒活性炭）-0.66（颗粒活性炭） |

水分含量指标的样品数为49份，其中蜂窝炭水分含量低于10%的样品数占据蜂窝炭样品数的80%，颗粒活性炭水分含量低于10%的样品数占据颗粒活性炭样品数的86%，活性碳纤维水分含量低于25%的样品数占据活性碳纤维样品数的50%。耐磨强度指标的样品数为41份，均为颗粒活性炭，耐磨强度大于90%的样品数占据总样品数的68%。抗压强度指标样品数为9份，均为蜂窝活性炭，抗压强度指标大于0.8MPa的占比为78%。

碘吸附值指标样品数为61个（采样35、搜集26），包括蜂窝活性炭16个，颗粒活性炭38个，活性碳纤维7个，其中蜂窝活性炭碘吸附值大于650mg/g的样品数占据蜂窝活性炭碘吸附值有效样品数的75%，颗粒活性炭碘吸附值大于800 mg/g的样品数占据颗粒活性炭碘吸附值有效样品数的79%，活性碳纤维碘吸附值大于1050 mg/g的样品数为6个，占比约85%。

表2.3-3 采样活性炭碘吸附值测试结果对比

| 项目 |  | 碘吸附值/(mg/g) | 产炭企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒活性炭 | 煤质柱状ZH-2 | 1144 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 煤质柱状JSW-3 | 1023 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 |  |
|  | 煤质柱状PSD-9 | 959 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 煤质柱状ZH-1 | 892 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-3 | 853 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 煤质柱状PSD-8 | 829 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 煤质柱状KEG-2 | 815 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 |  |
|  | 煤质柱状JSW-2 | 773 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 |  |
|  | 煤质柱状KEG-1 | 718 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 |  |
|  | 煤质柱状JSW-1 | 649 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-4 | 415 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-2 | 296 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-1 | 155 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒NF-2 | 1174 | 溧阳市南方活性炭厂 |  |
|  | 椰壳颗粒ZH-4 | 1417 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒PSD-3 | 1075 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒ZH-5 | 973 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒PSD-2 | 941 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 木质颗粒ZH-3 | 1121 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 木质颗粒NF-1 | 1177 | 溧阳市南方活性炭厂 |  |
|  | 木质颗粒PSD-1 | 1062 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒PSD-7 | 962 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒PSD-6 | 906 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒ZH-7 | 708 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒ZH-6 | 674 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 核桃壳颗粒PSD-4 | 941 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
| 蜂窝活性炭 | 蜂窝ZH-9 | 912 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 蜂窝ZH-10 | 747 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 蜂窝ZH-8 | 633 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 蜂窝BZY-6 | 521 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 蜂窝BZY-5 | 395 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
| 活性碳纤维 | 炭纤维ST-3 | 1243 | 江苏苏通碳纤维有限公司 |  |
|  | 炭纤维ST-2 | 1336 | 江苏苏通碳纤维有限公司 |  |
|  | 炭纤维ST-1 | 1199 | 江苏苏通碳纤维有限公司 |  |
|  | 炭纤维ST-4 | 1061 | 江苏苏通碳纤维有限公司 |  |

四氯化碳吸附率指标样品数为59个，包括蜂窝活性炭14个，颗粒活性炭37个，纤维状活性碳7个，其中蜂窝活性炭四氯化碳吸附率均大于25%，颗粒活性炭四氯化碳吸附率大于40%样品数占比65%以上，活性碳纤维四氯化碳吸附率大于60%的样品数为5个，占比71%。

苯吸附率指标样品数为14个，包括蜂窝活性炭7个，颗粒活性炭7个，其中蜂窝活性炭苯吸附率大于300mg/g的样品数占据蜂窝活性炭有效苯吸附率指标样品数的43%，颗粒活性炭苯吸附率指标大于300mg/g的样品数占据颗粒活性炭苯吸附率有效样品数的57%。

着火点指标样品数为21个，包括蜂窝活性炭9个，颗粒活性炭11个，活性碳纤维1个，其中蜂窝活性炭着火点大于400℃的样品数占比25%，颗粒活性炭着火点指标大于350℃的样品数比例为82%，活性碳纤维着火点大于500℃。

丁烷工作容量指标样品数为9个，包括蜂窝活性炭4个，颗粒活性炭5个，其中颗粒活性炭丁烷工作容量指标均大于7g/100ml。

比表面积指标样品数为18个，包括蜂窝活性炭9个，颗粒活性炭8个，活性碳纤维1个，其中颗粒活性炭和蜂窝活性炭比表面积均大于600m2/g。

本次采样检测的灰分指标样品数为26个，灰分小于15%的比例为93%。

表2.3-4 活性炭灰分含量测试结果对比

| 类别 项目 |  | 灰分/（%） | 产炭企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒活性炭 | 煤质柱状ZH-2 | 13.4 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 煤质柱状JSW-3 | 9.5 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 |  |
|  | 煤质柱状PSD-9 | 13.1 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 煤质柱状ZH-1 | 10.5 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-3 | 10.2 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 煤质柱状PSD-8 | 13.7 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 煤质柱状KEG-2 | 13.4 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 |  |
|  | 煤质柱状JSW-2 | 8.4 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 |  |
|  | 煤质柱状KEG-1 | 10.5 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 |  |
|  | 煤质柱状JSW-1 | 25.1 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-4 | 9.8 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-2 | 36.4 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 煤质柱状BZY-1 | 14.4 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒NF-2 | 13.1 | 溧阳市南方活性炭厂 |  |
|  | 椰壳颗粒ZH-4 | 2.8 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒PSD-3 | 0.3 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒ZH-5 | 1.8 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 椰壳颗粒PSD-2 | 3.8 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 木质颗粒ZH-3 | 3.2 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 木质颗粒NF-1 | 6.8 | 溧阳市南方活性炭厂 |  |
|  | 木质颗粒PSD-1 | 4.8 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒PSD-7 | 5.3 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒PSD-6 | 6.4 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒ZH-7 | 6.5 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 杏壳颗粒ZH-6 | 9.4 | 江苏竹海活性炭有限公司 |  |
|  | 核桃壳颗粒PSD-4 | 0.2 | 江苏浦士达环保科技股份有限公司 |  |

装填密度样品数据31份，其中颗粒活性炭26份，蜂窝活性炭5份。其中，颗粒活性炭装填密度均在0.31~0.66g/cm3范围内，数值小于0.55 g/cm3有18份样品，占据颗粒活性炭有效装填密度样本数的69%，位于0.55~0.6g/cm3范围的有5份样品，大于0.6g/cm3有3份样品；蜂窝活性炭装填密度均小于0.55 g/cm3。可见对于颗粒活性炭而言，新生产的活性炭装填密度大多数可以达到0.55 g/cm3以下。

2.3.3活性炭使用企业调研情况及分析

针对活性炭使用企业，主要调研了其使用活性炭的供货单位、年使用量、更换频次、活性炭类型、性能参数及处置情况。目前所调研企业的活性炭供货单位以江苏省内为主，小部分为省外供货。省外供货地主要包括浙江、河南、宁夏、福建等国内活性炭主要生产地区。

2.3.3.1调研企业活性炭使用基本情况统计

相关调研企业反馈活性炭年使用量由于企业性质、生产工艺的区别而呈现出较大差异，活性炭使用量小于1吨的企业有98家，小于10吨的企业有181家，活性炭除了使用普遍之外，单个企业用炭相对较少，主要使用蜂窝炭、颗粒炭。

图2.3-1 调研使用企业活性炭类型

2.3.3.2用炭企业活性炭指标统计分析

本次对省内312家用炭企业使用的活性炭指标进行了统计分析，用炭企业控制的主要技术指标包括水分、灰分、耐磨强度、抗压强度、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等，部分企业还将丁烷工作容量、苯吸附率、比表面积、甲苯吸附率、甲醛吸附率、总孔容等作为控制指标。

（1）含水率指标分析

本次调研有效统计了181份企业使用的活性炭水分含量指标，其中蜂窝炭有效指标90个，颗粒碳有效指标86个，活性碳纤维有效指标5个。含水率指标值统计如图2.3-2所示。颗粒活性炭水分含量均低于25%，低于10%的样品份数为85个，占据所有颗粒活性炭有效水分含量样品份数的94%。蜂窝活性炭水分含量均低于25%，低于10%的样品份数为85个，占据所有蜂窝活性炭有效水分含量样品份数的97%。活性碳纤维水分含量均低于25%。

图2.3-2 活性炭水分含量统计

（2）灰分指标分析

本次调研有效统计了155份活性炭灰分指标数据，其中蜂窝炭有效份样数72个，颗粒碳有效份样数77个，活性碳纤维有效份样数6个。颗粒活性炭灰分小于等于15%的份样数为73个，占据所有颗粒性炭有效样品份数的95%。活性碳纤维灰分小于等于5%的份样数为4个，占比为67%。

图2.3-3 活性炭灰分指标统计

（3）耐磨强度指标分析

本次调研有效统计了66份颗粒活性炭耐磨强度指标数值，耐磨强度指标值统计如图2.3-3所示。颗粒活性炭耐磨强度指标均大于65%，主要分布在85%以上的范围内，其中耐磨强度大于90%的样品份数为61份，占据所有颗粒活性炭有效耐磨强度样品份数的92%。

图2.3-3 颗粒活性炭耐磨强度指标统计

（4）抗压强度指标分析

根据前期市场调研，用炭企业仅对蜂窝活性炭的抗压强度有要求，并统计了43份蜂窝活性炭抗压强度指标，如图2.3-4所示。蜂窝活性炭抗压强度主要分布在0.8Mpa以上。

图2.3-4抗压强度统计

（5）碘吸附值指标分析

本次调研有效统计了215份活性炭碘吸附值指标数据，其中蜂窝炭有效份样数114个，颗粒碳有效份样数93个，活性碳纤维有效份样数8个，指标值统计如图2.3-5所示。蜂窝活性炭碘吸附值大于等于650mg/g的份样数为67个，占比为59%；颗粒活性炭碘吸附值大于等于800mg/g的份样数为71个，占比为76%。活性碳纤维碘吸附值大于等于1050mg/g的份样数为2个。

图2.3-5 碘吸附值统计

（6）四氯化碳吸附率指标分析

本次调研有效统计了159份活性炭四氯化碳吸附率指标数据，其中蜂窝炭有效份样数87个，颗粒炭72个。蜂窝活性炭四氯化碳吸附率大于等于25%的份样数为84个，占据所有蜂窝活性炭有效样品份数的97%。颗粒活性炭四氯化碳吸附率大于等于40%的份样数为61个，占据所有颗粒活性炭有效四氯化碳吸附率样品份数的84.5%。指标值统计如图2.3-6所示。

图2.3-6 四氯化碳吸附率统计

（7）着火点指标分析

本次调研有效统计了129份活性炭着火点指标数据，其中蜂窝炭有效份样数68个，颗粒碳有效份样数54个，活性碳纤维有效份样数7个，指标值统计如图2.3-7所示。蜂窝活性炭着火点大于等于400℃的份样数为46个，占据所有蜂窝活性炭有效样品份数的67%。颗粒活性炭着火点大于等于350℃的份样数为42个，占据所有颗粒活性炭有效着火点样品份数的78%。活性碳纤维着火点大于等于500℃的份样数为3个。

图2.3-7 活性炭着火点统计

（8）丁烷工作容量指标分析

本次调研有效统计了42份活性炭丁烷工作容量指标数据，其中蜂窝炭有效份样数21个，颗粒碳有效份样数18个，活性碳纤维有效份样数3个。颗粒活性炭丁烷工作容量大于等于7g/100ml的份样数为14个，占据所有颗粒性炭有效样品份数的78%。活性碳纤维丁烷工作容量大于等于9.5g/100ml的份样数为2个，占比为67%。

（9）苯吸附率指标分析

本次调研有效统计了124份活性炭苯吸附率指标数据，其中蜂窝炭有效份样数73个，颗粒碳有效份样数45个，活性碳纤维有效份样数6个。蜂窝活性炭苯吸附率大于等于300mg/g的份样数为48个，占据所有蜂窝活性炭有效样品份数的66%。颗粒活性炭丁烷工作容量大于等于300mg/g的份样数为29个，占据所有颗粒性炭有效样品份数的64%。活性碳纤维苯吸附率在200~500mg/g范围内。

（10）比表面积指标分析

本次调研统计了147份活性炭比表面积指标数据，其中蜂窝炭有效份样数88个，颗粒碳有效份样数53个，活性碳纤维有效份样数6个。蜂窝性炭比表面积大于等于750m2/g的份样数为38个，占据所有蜂窝活性炭有效样品份数的72%。颗粒活性炭比表面积大于等于750m2/g的份样数为39个，占据所有颗粒性炭有效样品份数的74%。活性碳纤维比表面积大于等于1100 m2/g的份样数为3个，占比为50%。

3标准制订的必要性、原则及思路

3.1标准制订的必要性

3.1.1国家及省生态环境主管部门的相关要求

VOCs是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物，对大气环境影响突出。作为打赢蓝天保卫战改善环境空气质量的重点因子，近年来我国PM2.5污染控制取得积极进展，尤其是京津冀及周边地区、长三角地区等改善明显，总体呈下降趋势，但PM2.5浓度值仍处于高位，超标现象依然存在。同时，我国O3污染问题日益显现，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域O3浓度呈上升趋势，尤其是在夏秋季节已成为部分城市的首要污染物。研究表明，VOCs是现阶段重点区域O3生成的主控因子。

相对于颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染控制，VOCs管理基础薄弱，已成为大气环境管理短板。石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。因此迫切需要全面加强各个行业VOCs综合治理以进一步改善环境空气质量。

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），“重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值”，对于挥发性有机物的排放提出更加严格的排放要求。

2013年，生态环境部发布了《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年31号），提出了生产VOCs物料和含VOCs产品的生产、储存运输销售、使用、消费各环节的污染防治策略和方法。VOCs来源广泛，主要污染源包括工业源、生活源。同时在末端治理和综合利用环节，建议对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放；恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。吸附技术属于《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中鼓励使用的技术之一。

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中要求：“低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。” 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）对挥发性有机物治理提出了明确的治理思路和方法，活性炭吸附属于允许的治理措施之一，同时对更换频次提出了要求。

《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）中对于推进VOCs产生源头替代、无组织控制排放、提升污染防治措施效率、促进产业绿色发展等方面均做了具体要求，其中要求：“组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。”对挥发性有机物治理设施去除效率提出严格要求。

另外，随着国家层面各项挥发性有机物控制政策的陆续颁布，江苏省也颁布了一系列相关具体实施方案、政策和标准规范，包括《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办〔2014〕128号）、《关于印发<江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南>的通知》（苏环办〔2016〕95号）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》、《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》、《江苏省打赢蓝天保卫战三年计划行动实施方案》等，同时对于一些重点行业也有具体的对应标准要求。一系列政策和法规的出台为VOCs的治理提供了重要措施，有效减少了VOCs的排放，也为VOCs的治理提出了更高的要求。

国家和省内各项挥发性有机物控制政策中，一个重要的策略是提高污染治理设施的效率，对于采取吸附法治理挥发性有机废气的企业而言，需要提高整个吸附装置的吸附净化效率，净化效率则与活性炭吸附能力有关。根据全省大气2号（活性炭专项）执法检查结果，目前采取活性炭吸附法治理有机废气的企业还存在一些较为普遍的问题，包括企业购买低碘值劣质活性炭、活性炭棉充当活性炭使用等以次充好现象，活性炭更换不及时、炭箱未规范填充、填充夹层过小以及活性炭治理设施运行不正常等问题。以上问题的出现一方面是由于企业环境管理不规范，另一方面是由于活性炭市场参差不齐，导致低劣活性炭进入废气治理领域。

为了更好地解决活性炭治理有机废气过程存在的问题，制订用于挥发性有机物治理的活性炭标准势在必行。通过标准约束建立有机废气治理用活性炭的准入体系，避免低效、低劣活性炭进入有机废气治理领域；同时提高了活性炭吸附能力标准要求，可以一定程度降低企业活性炭更换频次，减少企业废气治理成本，间接提高企业规范化挥发性有机废气治理的积极性。

3.1.2挥发性有机物治理环境问题

挥发性有机物是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物，近五年来，江苏省PM2.5监测管控取得积极成效，部分月份PM2.5、PM10、NO2等污染物浓度同比大幅下降，但臭氧浓度总体呈现波动上升趋势，已超过PM2.5成为影响我省空气质量优良天数比率的主要污染物。2017~2019年，我省连续3年臭氧浓度年评价均超标，特别是2019年，全省共经历11次臭氧中度污染过程，同比增加4次，全省臭氧浓度达173μg/m3，同比上升6.8%，为近5年最高值；因臭氧导致的超标天数为53天，同比增加17天，占年度总超标天数的50.8%，同比上升12.1个百分点。

近年来，我国不断加强VOCs污染防治工作，出台了一系列行业排放标准、挥发性有机物专项治理指南和政策，部分地方也出台了相应的地方排放标准，在VOCs治理上取得较大进展，但VOCs治理工作依然存在一些需要着力改善的地方。低VOCs含量原辅材料源头替代措施明显不足，工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足20%，低于欧美等发达国家40%~60%的水平。

VOCs无组织排放特征明显，中小企业管理水平差，收集效率低，逸散问题突出，研究表明，我国工业VOCs排放中无组织排放占比达60%以上。我国VOCs治理市场准入门槛低，监管能力不足，治污设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理等现象突出。企业普遍存在管理制度不健全、操作规程未建立、人员技术能力不足等问题，更有部分采用活性炭吸附工艺的企业长期不更换吸附材料、以燃烧、冷凝治理技术为主，运行温度等达不到设计要求等。

2021年5月，省厅执法局在全省范围开展了大气2号（活性炭专项）执法检查行动，重点聚焦了“单一活性炭”使用企业，共抽查企业280个，发现各类环境问题共计525个，主要聚焦在：企业废气处理设施中活性炭长期不更换，个别企业建厂3年多从未更换活性炭，“单一活性炭”废气运行设施近乎“摆设”；企业购买低碘值劣质活性炭、活性炭棉充当活性炭使用等以次充好的现象；炭箱未规范填充、填充夹层过小等问题。同时发现159项环境违法行为，包括治理设施中未填充活性炭、运行不正常、废弃活性炭未进行申报等。

活性炭作为一种广泛应用于挥发性有机废气治理领域的吸附材料，在使用过程中还存在一定环境问题，一方面是由于企业环境管理不规范，另一方面是由于活性炭市场参差不齐，导致低劣活性炭进入废气治理领域。因此从规范活性炭行业和挥发性有机物排放企业的角度出发，制订工业有机废气治理用活性炭地方标准具有重要意义。

3.1.3现行标准和企业调研主要问题

1、现行标准存在的主要问题

虽然陆续出台了一系列有机废气治理相关标准规范，但现行标准、规范在使用范围、指标体系、技术要求等方面还有待补充。

2013年，生态环境部颁布了《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ/T 2026-2013），本标准规定了工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、验收和运行的技术要求，重点规范了吸附装置的技术要求，对吸附剂的比表面积、强度等指标进行了部分要求，而对于吸附剂质量和性能的技术指标要求尚不完整。

2007年，国家环境保护总局颁布了《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386-2007），本标准规定了工业废气吸附净化装置的技术要求、检验方法和检验规则，未对吸附剂质量和性能提出具体要求。

2018年，国家林业和草原局颁布了《室内空气净化用活性炭》（LY/T 3012-2018），本标准规定了室内净化用活性炭的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和存储。本标准主要用于室内净化用活性炭的技术要求，无法满足环保条线工业有机废气治理用活性炭的技术要求需要。

《气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1）规定了气相用煤质颗粒活性炭的要求、检验规则、检验方法、标志、包装、运输和贮存等内容，主要涉及脱硫用、溶剂回收用、空气净化用煤质颗粒活性炭，适用范围不包含木质活性炭、活性碳纤维，难以涵盖目前工业有机废气治理用活性炭的类型。

林业部门制定了《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021），主要为产品分级做了指导，尚未覆盖目前在有机废气治理行业新兴使用的纤维状活性炭。

近期，生态环境部发布的《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中“挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求”对碘值进行了明确要求：“采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性碳纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性碳纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。”该要求只对蜂窝炭碘值以及活性碳纤维的比表面积进行了限定，尚未形成一个完整的指标体系，不足以对工业有机废气治理用活性炭质量和技术要求进行全面约束。根据以上分析，现有标准存在适用范围较小、技术指标体系不全、技术要求不够完善等情况，我国尚未制订针对工业有机废气治理用活性炭技术要求完整的相关产品标准。

2、用炭企业调研存在的环境问题

2021年5月，江苏省生态环境厅执法局在全省范围开展专项执法检查行动，重点聚焦“单一活性炭”使用企业。经检查发现主要环境问题集中在：企业废气处理设施中活性炭长期不更换，个别企业运行多年从未更换活性炭，“单一活性炭”废气运行设施近乎“摆设”；企业存在购买低碘值劣质活性炭、活性炭棉充当活性炭使用等以次充好现象，炭箱未规范填充、填充夹层过小等问题。同时发现部分活性炭治理设施运行不正常、设施内未填充活性炭、废弃活性炭未进行危废申报登记等环境违法事件。

根据三百余家用炭企业的活性炭技术数据统计可知，部分企业使用的颗粒活性炭、蜂窝活性炭水分含量超过25%，极大限制了挥发性有机物的吸附能力；碘吸附值小于500mg/g的企业占据了近12%，最低的碘吸附值不足100mg/g，属于挥发性有机物治理领域质量低劣的活性炭，其吸附作用基本无效；与气相吸附能力关系较大的四氯化碳吸附率指标结果显示，尚有部分企业四氯化碳吸附率在20%以下，吸附能力极低。

以上问题的出现，主要有两个方面原因：第一，企业从经济成本出发，选用低劣廉价活性炭以次充好、以假充真，甚至选择活性棉替代活性炭使用，加之活性炭市场的不规范性，产炭企业往往供应一些劣质活性炭，用炭企业若缺乏甄别能力和相关标准则会盲目购入；另一个原因在于，对于挥发性有机物治理领域的用炭企业和产炭企业缺乏准入标准约束，同时管理部门缺乏科学专业的技术依据，而导致活性炭质量的管理工作难以开展。

基于以上原因，尽快制订挥发性有机物治理用活性炭标准显得尤为迫切，这不仅起到规范活性炭市场的作用，同时作为监管依据还能促进管理部门对产炭企业进行约束，最终有效改善挥发性有机物因处理不当而引发的环境问题。

3.2标准制订的原则

本标准按照《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》（GB/T 1.1—2020）、《江苏省地方标准管理规定》（苏市监规〔2019〕7 号）等相关规定进行编写。

本标准制订工作的总原则是：以保护生态环境、打好大气污染防治攻坚战为目标，在技术、经济可行的基础上严格规范工业有机废气治理用活性炭技术质量要求，有效削减挥发性有机物（VOCs）排放总量，规范活性炭在工业有机废气净化中的行业秩序，为改善环境质量、防范环境风险提供保障，促进我省工业企业绿色协调可持续发展。

1）联动原则。坚持上下联动，以国家标准为基础，以现行的生态环境法律、法规和标准、规范为依据，协调相同层位标准，在此基础上提出不低于同期国家法规标准的管理要求。

2）可操作性原则。结合国内活性炭厂家及我省行业内企业活性炭实际应用情况，更好地为工业企业挥发性有机物治理用活性炭日常运营、管理部门监察执法提供法律依据。

3）促进产业发展原则。通过完善标准体系建设，规范活性炭质量技术要求，优化能源节约和环境治理技术，促进地区经济与生态环境协调发展。

3.3标准制订的思路

搜集整理与挥发性有机物治理有关的现行活性炭技术标准、规范、国家政策等，重点分析相关标准规范和政策与挥发性有机物治理用活性炭技术要求的适应性及具体应用情况。

针对江苏省内各地区不同类型、不同规模的产炭及用炭企业，开展挥发性有机物治理用活性炭现状调查。对江苏省内工业有机废气治理用炭存在的问题和原因进行分析，再结合行业协会、科研机构调研，初步筛选可以作为挥发性有机物治理用活性炭的控制技术指标，同时确定应用范围要求。

结合调研分析结果和现行相关技术标准、规范及政策要求，提出工业有机废气治理用活性炭的常规技术指标、推荐技术指标、指标试验方法、指标检验规则、包装、标志、运输与贮存等方面的规范化要求。

面向活性炭及活性碳纤维生产企业和使用企业、科研机构、行业协会等，通过广泛的征求意见，形成科学、实用并兼具经济性的标准。

3.4标准制订的技术路线

本标准制订技术路线见图3.4-1。

图3.4-1 标准制订技术路线

4主要国家、地区和国际组织相关标准研究

4.1 国外标准

我国是世界上活性炭生产和出口第一大国，在活性炭的生产、销售和使用中主要采用以下几种检测标准：GB（中国国家标准），ASTM（美国材料试验学会），JIS（日本工业标准），AWWA（美国自来水工程协会），EN（欧盟标准）等相关行业标准。这些标准基本包含了对活性炭各种性质、用途进行质量评价和检测的方法。国内大多数煤质活性炭生产厂家和用户基本采用我国国家标准进行活性炭的质量检测，采用相关行业标准对活性炭等级进行划分，国际上活性炭标准以检测方法为主，活性炭指标参照购销双方约定参数。

4.1.1美国

美国材料试验学会标准（ASTM）活性炭试验方法可以作为世界性的活性炭试验标准，其制订的试验项目及方法也很详细，包括活性炭的表观密度（ASTM D2854）、颗粒大小分布（ASTM D2862）、总灰分（ASTM D2866）、水分（ASTM D2867）、着火点（ASTM D3466）、四氯化碳活性（ASTM D3467）、球盘法强度（ASTM D3802）、核极活性炭试验（ASTM D3803）、pH值（ASTM D3838）、吸附容量（ASTM D3860）、脱除水中可溶污染物（ASTM D3922）、脱除气态放射性碘（ASTM D4069）、碘值（ASTM D4607）、水溶物（ASTM D5029）、粉粒大小（ASTM D5158）、粉化磨损（ASTM D5159）、气相吸附试验（ASTM D5160）、丁烷工作容量（ASTM D5228）、丁烷活性（ASTM D5742）、样品挥发物含量（ASTM D5832）以及适用于活性炭材料的氮气吸附比表面积（ASTM D6556）、总孔容积（ASTM D6761）等。其中液相等温线法测定活性炭吸附容量是脱出水中污染物和表面活性剂等杂质的最基本方法。另外，ASTM标准还包含活性炭水溶物的测定方法、气相吸附中活性炭丁烷活性及工作容量的检测方法，这些方法都是其他标准中所不具备的。国内活性炭实验室只在出口检测中根据用户要求决定是否采用ASTM标准进行检测。此外，活性炭在液相吸附尤其是水处理中有重要应用，美国自来水工程协会标准（AWWA/ANSI）也有关于活性炭的指标检测，在ASTM标准基础上增加表面积、孔隙容积、丹宁酸吸附、酚吸附等特征值，其中对酚吸附值和单宁酸的测定是最重要的两项检测指标。酚吸附值表征活性炭的脱臭除臭能力，单宁酸是以腐烂植物进入水中的有机化合物为代表进行上述两项指标检测，这对于自来水厂是非常必要的。

4.1.2日本

日本的活性炭产业通过向发展中国家进口基础活性炭，加工后以生产高价值的专用活性炭为主。日本工业标准（JIS）中活性炭试验方法（JIS K1474）也是较为齐全的检测方法，包括吸附性能、液相吸附等温线、溶剂蒸气吸附、焦糖脱色性能、粒度、粒度分布（有效粒径均一系数）、强度、着火点、充填密度、干燥减量、灼烧残分、pH值、氯化物含量、铁含量、锌含量、镉含量、铅含量、砷含量等。日本水道协会标准（JWWA）对活性炭（K113）增加了酚值、ABS值、亚甲基蓝脱色力、电导率、腐殖物吸着性能等指标。

4.1.3欧盟等国

欧盟对于活性炭的标准相对较少，主要有EN 12901（人类消费用水处理产品无机材料和过滤材料-定义）、EN 12902（人类消费用水处理产品无机材料和过滤材料-测试方法）、EN 12909（用于人类生活用水处理的产品无烟煤）等中有关于活性炭的碘吸附值等指标检测。俄罗斯（ГOCT）沿用前苏联的活性炭检测标准包括灰分（ГOCT 12596）、水分（ГOCT 12597）、吸着剂筛分（ГOCT 16187）、吸着剂磨损强度（ГOCT 16188）、吸着剂堆密度（ГOCT 16190）、对苯防护时间（ГOCT 17218）、按水总孔容积（ГOCT 17219）、对氯乙烷防护时间（ГOCT 18216）。

总体看来，活性炭物理性能现行检测项目有水分（干燥减量）、装填密度（堆密度、表观密度）、粒度（粒度分布、有效粒径、均一系数）、强度（机械强度、耐磨强度）、灰分（总灰分、水溶性灰分、灼烧残分）、比表面积、孔容积（孔隙容积）、水容量（按水总孔容积）等。国内煤质炭、木质炭从检测原理到检测过程同美、日、俄基本相同。活性炭化学性能现行检测项目有： pH值、着火点、氰化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、铁含量、锌含量、钙镁含量、重金属含量、酸溶物等。在这些项目试验方法中，pH值、着火点是通用方法，国内外在方法原理、操作步骤、结果处理等方面也基本接近。对于其它氰化物等非金属含量、铁等金属含量的测定，检测方法则不同，但在实际分析中均可使用。液相吸附检测，国内木质炭和煤质炭均开展碘值、亚甲蓝值、苯酚吸附值、焦糖脱色的测定。国外发达国家气相吸附中除四氯化碳吸附外，美国还有丁烷，日本有丙酮、苯吸附等项目；俄罗斯与我国一样，煤质炭也有苯防护时间、氯乙烷防护时间检测项目；在液相检测上，国外发达国家除碘值、亚甲蓝值、焦糖脱色、酚值外，美国还有丹宁酸值、日本有腐殖酸、ABS 值等。

结合本标准的提出，在气相吸附检测中，国内木质炭采用四氯化碳吸附率、丁烷工作容量、甲苯吸附率等检测指标，煤质活性炭采用四氯化碳吸附、四氯化碳脱附、饱和硫容、穿透硫容、苯蒸气防护时间、氯乙烷防护时间等多项检测指标。其中四氯化碳吸附率是评价活性炭气相吸附性能的主要试验方法，是最典型的评价指标。该方法在国内外煤质炭、木质炭的试验原理、试验条件以及结果处理上都基本一致。由于此项试验是恒温饱和吸附试验，尽管各国的吸附管尺寸不一致， 但相互测定误差较小，不影响试验结果，因此可以说各国在四氯化碳吸附率的试验方法上无差异。值得一提的是，四氯化碳被认为是造成同温层臭氧减少的潜在因素，美国已规定四氯化碳不再用于试验室用途。因此，经过大量的试验后，美国采用正丁烷吸附取代四氯化碳吸附，二者之间的关系呈良好的线性关系，因此本标准可取其中一项作为质量指标。

4.2国内标准

我国的工业VOCs排放治理工作虽然起步较早，但长期以来基本上处于自由发展状态。随着《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、恶臭污染物排放标准（GB 14554-93）等法律法规和标准的实施，有机废气污染控制体系正在逐步完善。 2021年8月生态环境部正式印发《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号），落实相关法律法规标准等要求。2021年7月江苏省生态环境厅下达关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知。

中华人民共和国国家标准（GB）按原料的不同又分为煤质颗粒活性炭试验方法（GB/T 7702. 1~7702. 22）和木质活性炭试验方法（GB/T 12496. 1~12496.22）两种检测标准。两种检测标准根据各自活性炭原料、用途、性质和特点的不同制订了相应的检测项目。煤质活性炭基本为颗粒状，主要用于气相吸附和液相吸附领域，其检测项目也是围绕这些用途来确定，还包括对活性炭物理性能、吸附性能和表面结构的相关检测方法。GB/T 7702.1-7702. 22标准中如水分、强度、碘值、装填密度等检测方法接近于美国材料试验学会标准。木质活性炭分为粉状、成型状（柱状、蜂窝状、纤维状等），无定型颗粒状（椰壳活性炭、杏壳活性炭等），主要用于液相脱色和气相吸附，所制订的检测项目也侧重于此。除常规检测项目外，还有一些活性炭纯度的检验方法，如对金属和化合物含量进行检测。

目前，国家尚未出台针对工业有机废气治理设施用活性炭标准。2007年我国发布了《环境保护产品技术要求》系列标准《工业有机废气催化净化装置》（HJ/T 389-2007）、《工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386-2007）、《工业废气吸收净化装置》（HJ/T 387-2007）等，对工业废气吸附净化装置技术要求、检验方法和检验规则进行了笼统规定，而对于治理设施用活性炭的性能要求、环境要求等方面未形成相应的规范。我国通过相关标准对治理设施用活性炭作出规定，包括《木质活性炭试验方法甲醛吸附率的测定》（GB∕T 35565-2017）、《活性炭丁烷工作容量测试方法》（GB/T 20449-2006）、《活性炭着火点测试方法》（GB/T 20450-2006）、《木质活性炭试验方法 甲苯吸附率的测定》（GB/T 35815-2018）、《活性炭纤维毡》（HG/T 3922-2006）、《活性炭苯吸附率的测定》（LY∕T 3155-2019）、《活性炭纤维通用技术要求与测试方法》（DB32∕T 2770-2015）等。

我国通过相关政策文件对治理设施用活性炭作出规定，包括《推进大气污染联防联控制工作改善区域空气质量指导意见的通知（国办发[2010]33号）》、《重点区域大气污染“十二五”规划（环发[2012]130号）》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（公告2013年第31号2013-05-24实施）》、《大气污染防治行动计划（国发[2013]37号）》、《大气挥发性有机物排放清单编制技术指南（试行）》（环保部公告2014年 第55号）、《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”挥发性有机物减排工作方案》等。《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中对采用活性炭吸附工艺的企业治理设施用活性炭质量标准、碘值、比表面积等作出要求。

4.3与江苏省及地方相关法律法规和标准的关系

本标准是贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家环境保护标准制修订工作管理办法》等法律法规，落实生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》、江苏省生态环境厅《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》和《关于构建活性炭质量问题线索移交机制的通知》的重要手段，是对国家、行业和地方标准中未覆盖内容的补充，对于指导江苏省VOCs废气治理工作，规范企业活性炭吸附废气治理，以保证VOCs废气治理效果、改善大气环境具有重要作用。

国内有关工业有机废气治理的标准更偏向于工业废气吸附净化装置的技术要求、检验方法和检验规则等，治理设施用活性炭方面标准不健全。而净化装置的相关标准规定对治理设施用活性炭标准的制订具有参考价值，例如《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386-2007）、《工业有机废气净化装置性能测定方法》等标准。而《食品添加剂植物活性炭（木质活性炭）》（GB 29215-2012）、《活性炭分类和命名》（GB∕T 32560-2016）、《活性碳纤维通用技术要求与测试方法》（DB32∕T 2770-2015）等标准中涉及活性炭的规定对工业有机废气治理用活性炭性能标准也有非常大的参考价值。

5标准主要技术内容

5.1基本框架

本标准由前言和七个章节构成。七个章节分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、技术指标、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

5.2适用范围

本标准规定了工业有机废气治理用活性炭的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存。

本文件适用于以煤、生物质（木材、竹材、果壳等）为主要原材料制备的颗粒活性炭、蜂窝活性炭、以含碳纤维等高分子材料为主要原料制备的纤维状活性炭，及再生活性炭。

5.3规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

GB/T 7701.1  煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭

GB/T 7702.1  煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定

GB/T 7702.3  煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定

GB/T 7702.4  煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定

GB/T 7702.7  煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定

GB/T 7702.13  煤质颗粒活性炭试验方法 四氯化碳吸附率的测定

GB/T 7702.15  煤质颗粒活性炭试验方法 灰分的测定

GB/T 12496.3  木质活性炭试验方法 灰分的测定

GB/T 12496.4  木质活性炭试验方法 水分的测定

GB/T 12496.5  木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率（活性）的测定

GB/T 12496.6  木质活性炭试验方法 强度的测定

GB/T 12496.8  木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定

GB/T 13465.3  不透性石墨材料试验方法 第3部分 抗压强度

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能

GB/T 20450  活性炭着火点测试方法

GB/T 32560  活性炭分类和命名

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

LY/T 3284  工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法

DB32/T 2770  活性炭纤维通用技术要求与测试方法

5.4术语和定义

5.4.1 生物质活性炭 biomass-based activated carbon

以木材、竹材、果壳等为主要原材料，经炭化、活化制成的多孔性吸附材料。

5.4.2纤维状活性炭  activated carbon fiber

将某种含碳纤维（如黏胶基、聚丙烯腈基、酚醛基等）经活化制成的多孔性纤维状吸附材料。

5.4.3再生活性炭 regenerated activated carbon

将使用过的活性炭经过脱附、活化等再生后制得的多孔吸附材料。

5.5 技术指标的选取

5.5.1技术指标的选取

本次技术指标的选取，一方面遵循联动性和客观性原则，参照现行的与活性炭有关的技术指标及应用领域常用控制指标；另一方面遵循适用性和实用性原则，重点考虑表征挥发性有机物吸附能力的相关指标，对于目前测试方法不成熟、成本高昂、检测技术能力不足的指标，则选择具有同类表征功能的替代指标或者作为推荐性技术指标；同时遵循促进产业发展原则，选择的技术指标在一定程度上能够起到推动能源节约和环境治理技术优化的作用。

活性炭性能指标分为物理性能、化学性能、吸附性能三大类。根据用途不同，现行技术标准和应用过程中通常关注的物理性能指标主要包括外观、形状、表观密度、粒度、比表面积、孔容积、耐磨强度、抗压强度等，化学性能指标包括灰分、pH、着火点及部分物质含量等，吸附性能又分为气相吸附性能和液相吸附性能。

为充分体现适用于工业有机废气治理的活性炭技术标准，本次物理性能指标选择了水分含量、强度（耐磨强度、抗压强度、断裂强力）、装填密度；化学指标选择了灰分、着火点；吸附性指标选择了碘吸附值、四氯化碳吸附率。这些指标的选取和限值确定是工作组调研了目前国内外产品的技术要求、采样方法以及发展趋势进行设定的。具体指标的选择依据如下所述：

5.5.1.1水分含量

水分含量指标是活性炭和活性碳纤维的基础物理性质指标之一，是指试样经烘干后失去的质量占原试样质量的百分数。活性炭和活性碳纤维属于多孔性吸附材料，其孔隙中水分含量的高低会影响吸附效果，水分含量越高，单位质量内干基越低，吸附其他物质的能力就越弱。水分是衡量吸附能力的影响因素之一，同时参考GB/T 7701.1的指标要求，选择水分含量作为工业有机废气治理用活性炭技术指标之一。

5.5.1.2耐磨强度

耐磨强度即耐磨损或抗磨擦的性能，在吸附材料应用过程中，主要表征吸附材料由于相对运动造成的磨损。一旦发生磨损将会导致比表面积、干基损失，甚至掉落的细颗粒材料会堵塞空隙影响气相的通透性，最终降低吸附能力。耐磨强度是关系活性炭吸附性能的一个重要指标，因此选择耐磨强度作为技术指标之一。颗粒状活性炭通过散装进入吸附装置中，经风机通风作用后，颗粒之间不可避免地会发生相对运动，而蜂窝状活性炭、活性碳纤维均是预制成型材料，相对运动现象不明显。同时参考GB/T 7701.1的指标要求，本标准将耐磨强度作为颗粒活性炭的技术指标之一。

5.5.1.3抗压强度

抗压强度是表征吸附材料受压时是否会产生破裂现象的指标，一旦受到压力作用发生变形、破损后导致堵塞空隙、比表面积和干基损失等结果，尤其在风机大风量作用条件下，将会一定程度影响吸附材料的吸附性能。抗压强度分为纵向和横向，纵向抗压强度即为沿着贯穿蜂窝活性炭孔径方向施加压力所能承受的强度极限，横向抗压强度则是相交于蜂窝活性炭孔径方向施加压力所能承受的强度极限。

蜂窝活性炭采用优质煤质活性炭为原料，经模具压制，高温活化烧制而成，具有比表面积适中，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命较长等特点，普遍应用于气体污染治理中。其参数规格有100×100×100mm和50×100×100mm两种，孔距一般为1.55mm，壁厚约为1mm，在安装过程中需要将蜂窝炭层层叠加，因此对蜂窝炭的抗压强度有相应要求。而活性碳纤维塑性条件较好，受压变形也不会对吸附能力产生较大影响，常规有机废气吸附过程中受压破损的概率也极低，因此抗压强度不作为活性碳纤维的技术指标。对于颗粒活性炭而言，由于采取散装方式，且一般散料不会选择抗压强度作为指标，因此抗压强度指标适用于蜂窝活性炭，并与蜂窝炭的常规生产尺寸有关。

5.5.1.4断裂强力

断裂强力是塑性材料常用的一个质量性能指标，按所规定的条件进行测试，拉伸活性碳纤维至断裂，取其至断裂时最低值的力。断裂强力指标适用于活性碳纤维，且与活性碳纤维的制备工艺密切相关。黏胶基纤维、聚丙烯腈纤维和酚醛纤维是生产活性碳纤维的的主要原料，但是总的来说分为纤维丝预处理、炭化和活化三个阶段。在挥发性有机物治理应用方面，活性碳纤维主要用于甲苯、苯等苯系化合物、二氯甲烷、三氯乙烯、甲烷等有机物的处理，活性碳纤维是否破损直接影响到吸附装置的吸附效果，因此断裂强力是衡量活性碳纤维质量的重要指标。本标准将断裂强力作为一项技术指标。

5.5.1.5着火点

活性炭的炭层或部分杂质在吸附过程会产生热量，如果该热量产生的温度超过活性炭的着火点，在使用中可能会引发着火现象。在使用过程中导致着火的影响因素众多，活性炭着火点是其着火特性的主要表现形式，因此着火点是活性炭质量的重要指标之一，也是安全因素之一。从安全生产以及吸附装置稳定性的的角度，本标准有必要将着火点作为一项常规指标。同时，国家也出台了活性炭着火点的相关要求，例如《气相用煤质颗粒活性炭》GB/T 7701.1，以及《活性炭着火点测试方法》（GB/T 20450 ）等测试方法。

5.5.1.6碘吸附值

碘吸附值是衡量活性炭产品质量的重要技术指标。活性炭活化程度高低、微孔多少和产品质量优劣密切相关，碘吸附值是指单位质量的活性炭在水溶液中吸附的碘量，碘分子大小为0.6nm左右。活性炭的碘吸附值一般在400~1300mg/g之间，碘吸附值是活性炭微孔对小分子杂质吸附能力的体现，因此碘吸附值是活性炭重点考虑的一项技术指标。现行的相关技术标准中，已经出现了多项用于碘吸附值测试的试验方法，《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中也对挥发性有机物治理过程中的突出问题提出了整治要求，以活性炭吸附工艺为主的企业均对碘值进行了明确要求，详见“挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求”。因此，本次也将碘吸附值选为一项技术指标。

5.5.1.7四氯化碳吸附率

在规定条件下，载有四氯化碳的空气通过倒置U形管一定厚度的活性炭层，当达到吸附饱和时活性炭试样所吸附的四氯化碳质量与试样质量的比值即为活性炭的四氯化碳吸附率。作为表征活性炭活化程度一项重要的质量检验方法，四氯化碳吸附率代表活性炭对中等浓度挥发性有机化合物的饱和吸附量，主要作为活性炭孔隙容积的量度。是气相条件下活性炭吸附性能一种很重要的判定标准。《GB/T 7701.1 气相用煤质颗粒活性炭》、《LY/T 3012 室内空气净化用活性炭》等标准中均对四氯化碳吸附率提出了要求，本次也将四氯化碳作为一项技术指标。

5.5.1.8灰分

活性炭中的灰分几乎全部来自于原料，灰分作为活性炭质量的技术指标之一，通过阻碍活化剂与碳原子接触，抑制其活化作用，进一步影响孔隙的形成。国家已经出台了部分测试方法，例如《煤质颗粒活性炭试验方法 灰分的测定》（GB/T 7702.15）、《木质活性炭试验方法 灰分的测定》（GB/T 12496.3）等，同时在《活性碳纤维通用技术要求与测试方法》（DB32/T 2770）、《活性碳纤维毡》（HG/T 3922）中也对灰分提出了具体要求。因此本次将灰分作为技术指标。

5.5.1.9装填密度

装填密度高低与活性炭吸附性能、强度等指标有密切关系，同时可以模拟实际使用过程中密度情况，与挥发性有机物吸附装置联系起来。其填装密度越高，其吸附性能越差，如果下降到一定程度，也会影响吸附效果，装填密度适用于颗粒活性炭，对于预制成型的蜂窝活性炭、活性碳纤维则不适用。因此本标准将装填密度选为技术指标。

5.5.1.10其它技术指标的考虑

本次调研过程中，部分活性炭生产厂家也将丁烷工作容量、苯吸附率、比表面积、孔容、甲苯吸附率、甲醛吸附率等作为活性炭的技术指标。

丁烷工作容量也是表征活性炭吸附性能的指标之一，但是因其其测试复杂且测试过程安全控制难，国内常使用四氯化碳吸附率指标来作为气相吸附性能的判定依据。

孔容、比表面积是表征活性炭微孔结构发育程度的一个指标，间接反映吸附性能的指标之一，孔容和比表面积检测难度均较大，目前省内具备检测能力的实验室较少，本次选择了能综合反应吸附性能的惯用的碘吸附值、四氯化碳吸附率指标，不在重复增加孔容、比表面积指标。

作为气相活性炭常用的技术性能指标，苯吸附率、甲苯和甲醛吸附率可以直观地反映活性炭吸附能力，但与四氯化碳吸附率、碘吸附值等指标功能重合，且由于甲苯为管制类化学品，具备甲苯吸附率测试资质的实验室较少。因此，本次选择了四氯化碳吸附率、碘吸附值作为技术指标，不再增设甲苯吸附率和甲醛吸附率。

5.5.2技术指标限值的确定

本次技术指标限值的确定优先参照现行的与活性炭有关的技术指标，同时保证技术指标限值的选择符合现有技术达到的国内先进水平。

5.5.2.1水分

活性炭生产中包含干燥或烘干工序，因此新鲜产品水分含量可以控制在较低水平，一般小于<5%，绝大多数企业能够满足这一要求。但是在包装、贮存、运输等环节，活性炭产品不可避免会与空气直接接触，因此在终端用户使用前存在自然吸水的现象。根据我国活性炭行业内调研咨询结果，位于江西、福建、云南、广西、浙江等南方活性炭生产企业，由于地方空气相对湿度较大，产品中含水率也较高。

本次针对江苏省内主要活性炭厂家进行了采样分析，包含水分含量指标的有效样品数为49份，其中蜂窝炭水分含量低于10%的样品数占据蜂窝炭样品数的80%，颗粒活性炭水分含量低于10%的样品数占据颗粒活性炭样品数的86%，纤维状活性炭水分含量低于25%的样品数占总样品数的50%。可见对于颗粒活性炭、蜂窝活性炭，实际大多数产品的水分含量低于10%，由于纤维状活性炭巨大的比表面积导致吸收的水分更多。

本次调研有效统计了181份企业使用的活性炭水分含量指标，其中蜂窝炭有效指标90个，颗粒活性炭有效指标86个，活性碳纤维有效指标5个。颗粒活性炭和蜂窝活性炭水分含量均低于25%，低于10%的样品比例分别为94%和97%。活性碳纤维水分含量均低于25%。根据省内典型用炭企业的调研结果，颗粒活性炭和蜂窝活性炭实际的水分含量大多数低于10%，纤维状活性炭水分基本低于25%，与本次实测规律相符。

在现行相关标准中，《室内空气净化用活性炭》（LY/T 3012）中要求水分小于等于15%，《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021）中蜂窝活性炭合格品水分含量限值为10%、颗粒活性炭合格品水分含量限值为15%。本次产炭企业取样实测和用炭企业调研也显示，水分含量大多数低于10%，在5%~10%范围内样本占比较大。综合以上因素，在考虑现行标准的基础上，也考虑了吸附效果、客观条件、经济可行性之间的平衡关系，经过大量专家咨询，本标准中颗粒活性炭、蜂窝活性炭要求水分小于等于10%。江苏省地方标准《活性炭纤维通用技术要求与测试方法》（DB32/T2770-2015）中，要求活性碳纤维水分含量小于等于25%，本次纤维状活性炭水分含量限值引用该标准。

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.1中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.4中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录E的规定。

5.5.2.2耐磨强度

本次调研有效统计了66份颗粒活性炭耐磨强度指标数值，指标均大于65%，主要分布在85%以上的范围内，其中耐磨强度大于90%的样品份数为61份，占据所有颗粒活性炭有效耐磨强度样品份数的92%。本次采集了26份颗粒活性炭样品，耐磨强度大于90%的样品数占据总样品数的62%。

现行的颗粒活性炭标准中，《GB/T 7701.1 气相用煤质颗粒活性炭》要求脱硫用、溶剂回收用、空气净化用煤质颗粒活性炭强度大于等于90%，《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021）中要求颗粒活性炭优级品耐磨强度大于等于90%。

因此基于现行标准、样品数据分析，本标准耐磨强度指标限值要求大于等于90%。根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.3中规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.6中的规定。

5.5.2.3抗压强度

现行的相关标准中，《HJ2026 吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求蜂窝活性炭横向强度不低于0.3MPa，纵向强度不低于0.8 MPa。本次调研采样检测和搜集得到9份蜂窝活性炭抗压强度数据，横向强度/纵向强度高于0.3/0.8 MPa的占比较大，并统计了43份用炭企业蜂窝活性炭抗压强度指标，蜂窝活性炭抗压强度主要分布在0.8Mpa以上。

本次抗压强度指标限值参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）设置为：横向强度/纵向强度大于等于0.3/0.8 MPa。蜂窝活性炭抗压强度检测执行GB/T 13465.3中的规定。

5.5.2.4断裂强力

根据省内典型活性碳纤维生产厂家采样检测结果，断裂强力均大于5N，最高达到10N左右。现行相关的技术规范中，《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求用于工业有机废气治理用的活性碳纤维毡的断裂强度应不小于5N，本次也对活性炭行业部分专家进行了调研咨询，一般大于5N就可以满足用于有机物治理用活性碳纤维强度要求，因此，本次纤维状活性炭裂强度指标要求为大于等于5N，其检测方法执行GB/T 3923.1中的规定。

表5.5-1 活性碳纤维断裂强力测试结果对比

| 活性碳纤维 | 炭纤维ST-3 | 炭纤维ST-2 | 炭纤维ST-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产炭企业 | 江苏苏通碳纤维有限公司 |  |  |
| 断裂强力/N ≥ | 7.15 | 9.83 | 9.42 |

5.5.2.5着火点

现行的相关技术标准中，《气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1）要求溶剂回收用煤质颗粒活性炭着火点大于等于350℃，《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021）中要求合格品颗粒活性炭和蜂窝活性炭着火点分别不低于250℃和300℃。根据本次调研过程有效搜集和采集的共150个着火点样品数据（颗粒活性炭65个，蜂窝活性炭77个，纤维状活性炭8个）分析，颗粒炭着火点大于350℃的比例、蜂窝炭着火点大于400℃的比例均超过60%，活性碳纤维着火点大于500℃比例为50%。本次颗粒活性炭着火点指标引用现行标准，指标限值分别为大于等于350℃，蜂窝炭则结合测试数据及行业调研的结果设定为大于等于400℃，纤维状活性炭根据测试数据及行业调研的结果设定为大于等于500℃。

5.5.2.6碘吸附值

生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中，“挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求”对碘值进行了明确要求，“采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性碳纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。”

《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021）中合格品颗粒活性炭和蜂窝活性炭碘吸附值限值分别为大于等于500mg/g和大于等于400mg/g。江苏省地方标准《活性炭纤维通用技术要求与测试方法》（DB32/T2770-2015）中对活性炭纤维进行了质量分级，活性炭纤维碘吸附量从60%~170%分为7级。《活性炭纤维毡》（HG/T3922-2006）中要求活性炭纤维毡碘吸附值大于等于800mg/g。

本次共采集和搜集活性炭生产企业碘吸附值样品数为61个（采样35、搜集26），包括蜂窝活性炭16个，颗粒活性炭38个，活性碳纤维7个，其中蜂窝活性炭碘吸附值大于650mg/g的样品数占据蜂窝活性炭碘吸附值有效样品数的75%，颗粒活性炭碘吸附值大于800 mg/g的样品数占据颗粒活性炭碘吸附值有效样品数的79%，活性碳纤维碘吸附值大于1050 mg/g的样品数为6个，占比约85%。

考虑本次标准限值不低于现行标准，颗粒活性炭和蜂窝活性炭碘吸附值指标参照《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中要求，要求颗粒活性炭碘吸附值大于等于800mg/g，蜂窝活性炭碘吸附值大于等于650mg/g；结合本次采样分析结果，并对照《活性炭纤维通用技术要求与测试方法》（DB32/T2770-2015）中位品级要求，经过与纤维状活性炭生产企业和行业专家充分交流，本次设定纤维状活性炭碘吸附值指标限值为大于等于1050mg/g。

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.7中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.8中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录D的规定。

5.5.2.7四氯化碳吸附率

现行的相关标准中，质量要求类标准《气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1-2008）要求空气净化用煤质颗粒四氯化碳吸附率大于等于50%，技术性要求类标准《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021）中合格品颗粒活性炭和蜂窝活性炭四氯化碳吸附率限值分别为大于等于40%和大于等于20%。现行标准中，颗粒活性炭和蜂窝活性炭四氯化碳指标限值波动较大。纤维状活性炭四氯化碳吸附率尚没有现行标准参考。

为了进一步分析各类活性炭四氯化碳吸附率指标分布规律，本次针对江苏省内主要活性炭生产厂家进行了采样分析和样品数据搜集，四氯化碳吸附率指标样品数为59个（蜂窝活性炭14个，颗粒活性炭37个，纤维状活性碳7个），其中蜂窝活性炭四氯化碳吸附率均大于25%，颗粒活性炭四氯化碳吸附率大于40%的样品数占比65%，活性碳纤维四氯化碳吸附率大于60%的样品数占比71%。

根据检测结果分析，颗粒活性炭四氯化碳吸附率大多数大于40%，蜂窝活性炭四氯化碳吸附率大多数大于25%。通过行业内专家及活性炭生产单位的大量调研咨询，目前颗粒活性炭用于有机废气治理领域时，综合考虑生产工艺水平，宜设置为40%，而蜂窝活性炭近年来工艺进步，一般可以达到25%。

本标准旨在作为应用端活性炭使用的基本技术要求，且用于有机废气治理时，更适合参考技术类要求标准，因此综合考虑实际生产水平和治理要求的平衡关系前提下，颗粒炭四氯化碳吸附率指标引用《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021）中合格品限值，要求四氯化碳吸附率大于等于40%，蜂窝活性炭四氯化碳吸附率指标则结合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284-2021）合格品及测试数据，要求大于等于25%，纤维状活性炭四氯化碳吸附率指标则结合测试和大量调研结果，要求大于等于65%。

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.13中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.5中的规定，纤维状活性炭参考执行GB/T 12496.5中规定执行。

5.5.2.8灰分

《活性碳纤维通用技术要求与测试方法》（DB32/T 2770）要求灰分含量小于等于5%，本着不低于现行标准要求的原则，本标准要求纤维状活性炭灰分小于等于5%。根据采集的省内代表性纤维状活性炭生产企业的4个样品测试结果显示，灰分均低于5%，因此本次将灰分指标设为5%符合实际情况。

颗粒活性炭灰分指标尚没有现行标准，本次采集了省内代表性颗粒活性炭生产企业的26个样品，其中23个样品灰分低于15%。本次有效统计到77份活性炭使用企业的灰分指标数据，颗粒活性炭灰分小于等于15%的份样数为73个，占比95%。经过大量交流和调研，本次颗粒活性炭灰分限值设为15%。

灰分指标的测试方法根据活性炭制备原料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.15中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.3中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录G的规定。

5.5.2.9装填密度

现行的相关标准中，2008年发布的《煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1）要求溶剂回收用煤质颗粒活性炭装填密度大于等于0.35g/cm3，空气净化用煤质颗粒活性炭装填密度在0.45~0.6g/cm3。本次标准编制过程中对省内代表性活性炭生产企业进行了采样分析，颗粒活性炭装填密度样品数据26份，位于0.31~0.66g/cm3，大于0.35、小于0.55 g/cm3有16份样品，占据颗粒活性炭有效装填密度样本数的62%，位于0.55~0.6g/cm3范围的有5份样品，大于0.6g/cm3有3份样品。颗粒活性炭装填密度大多数可以达到0.35~0.55 g/cm3。

经过与产炭单位、行业专家咨询交流，随着活性炭生产工艺的改进及吸附效率要求的不断提高，生产单位不断加强原料灰分及黏合剂析焦率控制，近年来活性炭密度有总体下降趋势，本次采样结果也证明了这一点。

装填密度太低或者太高均会影响吸附效果，本次参照现行《煤质颗粒活性炭 气相用煤质颗粒活性炭》（GB/T 7701.1）技术标准控制逻辑，设置上限和下限，同时结合本次实测数据，装填密度指标限值为0.35g/cm3~0.55g/cm3。测试方法执行《煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定》（GB/T 7702. 4）中的规定。

5.5.3技术指标汇总

工业有机废气治理用活性炭的相关质量指标和指标限值如表5.5-1所示。

表5.5-1工业有机废气治理用活性炭通用技术指标

| 编号 | 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒活性炭 | 蜂窝活性炭 | 纤维状活性炭 |
| 1 | 水分含量 /（%） | ≤ | 10 | 10 | 25 |
| 2 | 灰分/（%） | ≤ | 15 | - | 5 |
| 3 | 耐磨强度/（%） | ≥ | 90 | - | - |
| 4 | 抗压强度 /（MPa） | ≥ | - | 横向：0.3 | - |
|  |  |  | - | 纵向：0.8 | - |
| 5 | 断裂强力/（N） | ≥ | - | - | 5 |
| 6 | 着火点 /（℃） | ≥ | 350 | 400 | 500 |
| 7 | 碘吸附值 /（mg/g） | ≥ | 800 | 650 | 1050 |
| 8 | 四氯化碳吸附率 /（%） | ≥ | 40 | 25 | 60 |
| 9 | 装填密度/（g/cm3） | / | 0.35~0.55 |  |  |

5.6 试验方法

5.6.1水分

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.1中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.4中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录E的规定。

5.6.2耐磨强度

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.3中规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.6中的规定。

5.6.3抗压强度

执行GB/T 13465.3中的规定。

5.6.4断裂强力

执行GB/T3923.1中的规定。

5.6.5碘吸附值

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.7中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.8中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录D的规定。

5.6.6四氯化碳吸附率

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.13中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.5中的规定，纤维状活性炭参考执行GB/T 12496.5中规定执行。

5.6.8着火点

执行GB/T 20450中的规定。

5.6.9灰分

根据制备材料的不同，煤质活性炭执行GB/T 7702.15中的规定，生物质活性炭执行GB/T 12496.3中的规定，纤维状活性炭执行DB32/T 2770中附录G的规定。

5.6.11装填密度

执行GB/T 7702.4中的规定。

5.7 检验规则

5.7.1检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

5.7.2出厂检验项目的确定依据

产品出厂检验应逐批进行，检验合格并附有质量合格证明后方可出厂。合格证明上应注明产品名称、型号、批次、生产日期、执行标准编号。出厂检验的必检项目为外观、水分、灰分、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点。活性碳纤维还需检查断裂强力，颗粒活性炭还需检验耐磨强度，蜂窝活性炭还需检查抗压强度。结合本次对多家江苏省内活性炭生产企业的调研情况以及相关产品特性、生产厂家的操作可行性等因素，统筹制订了颗粒炭、蜂窝炭及纤维状活性炭的出厂检验项目。

5.7.3型式检验的确定依据

型式检验项目为第4章所规定全部技术要求。

5.7.4组批与取样的确定依据

样品采集由于涉及多种类型活性炭，其中颗粒活性炭与活性碳纤维分别沿用现行标准GB/T 7701.1—2008、DB32/T 2770-2015中的相关规定。颗粒活性炭中抽样方案及样品要求可满足蜂窝活性炭的取样，但由于蜂窝活性炭与颗粒活性炭形式差异，其抽样方法无法使用现有颗粒活性炭的相关规定，根据本次调研的相关生产厂家的实际情况，为确保蜂窝活性炭出厂检验的可靠度，规定抽样方法为在每件检验样品中随机选取不少于1块蜂窝活性炭。

检测结果中一项未达到表1指标要求，应重新在原包装中抽样进行不合格指标复验，复验结果仍不达标，则本批产品判定为不达标。

5.8包装、标志、运输与贮存

活性炭包装、标志、运输与贮存的方法结合本次调研情况进行编制。

6标准实行的成本效益分析

6.1环境效益分析

本标准的顺利实施能有效推动工业有机废气治理领域中活性炭的高品质使用和再生利用，进一步提高VOCs处理设施的处理效率。由于活性炭价格昂贵且大多数使用后的废活性炭属于危险废物，每次更换新炭不仅会加大企业运行成本，还会造成资源的浪费，对环境造成二次污染。活性炭再生属于鼓励类项目，符合国家产业政策。因此大力推动发展循环经济，推进活性炭再生利用，既有利于节约活性炭资源，又可以减少二次污染。

本标准实施后，与《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）相衔接，进一步规范废气治理设施活性炭更换情况、废活性炭处置情况等，并为周边企业配置更加高效和低成本的活性炭使用方案，降低危险废物污染环境风险以缓解企业治污压力。

6.2经济效益分析

本标准实施后，通过严格规范使用高效活性炭，可以有效提高有机废气的处理效率，显著降低企业的治污成本。

现以煤质柱状碳为吸附剂的挥发性有机物治理设施为例，假设某企业的活性炭现有吸附箱体积是10立方，每年更换活性炭次数4次。以第一年成本为例，通过三种模式对活性炭运行费用进行对比分析，详细数据见表6.2-1。

表6.2-1 三种模式下的活性炭运行成分分析

| 费用 | 模式1:现有企业运行模式[1] | 模式2:满足国家活性炭使用要求企业自行采购运行模式[2] | 模式3：统一供应、处置活性炭循环利用模式[3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置活性炭品质 | 普通活性炭(500mg/g) | 优质活性炭，碘值800mg/g | 新炭碘值1000mg/g |
|  |  |  | 再生炭碘值800mg/g |
| 活性炭堆重 吨/立方 | 约0.65 | 约0.5 | 约0.5 |
| 10立方活性炭重量（吨） | 6.5 | 5 | 5 |
| 10立方废活性炭重量 吨 （按增重20%测算） | 7.8 | 6 | 6 |
| 第一次购买费用含税 | 6.5×6000=39000 | 5.0×11000=55000 | 5.0×13000=65000 (1000碘值新炭) |
| 第一次处置费用 | 7.8×3500=27300 | 0 | 0 |
| 第二次购买费用 | 39000 | 55000 | 65000 (1000碘值新炭) |
| 第二次处置费用 | 27300 | 0 | 0 |
| 第三次购买费用 | 39000 | 55000 | 5.0×7475=37375（800碘值再生炭） |
| 第三次处置费用 | 27300 | 0 | 0 |
| 第四次购买费用 | 39000 | 55000 | 37375（800碘值再生炭） |
| 第四次处置费用 | 27300 | 0 | 0 |
| 运行费用总计 | 265,200 | 220,000 | 204,750 |
| 与模式一节约% | - | -17.04% | -22.79% |
| 与模式二节约% | - | - | -6.93% |

注：[1]企业自购活性炭，目前企业大多采用的是碘值在500mg/g以下的活性炭、自行委托有资质单位处置废活性炭；[2]企业采购碘值800mg/g的活性炭，自行委托有资质单位处置废活性炭；[3]统一提供碘值在800mg/g~1000mg/g的活性炭或再生碳，统一活性炭收集处置，第一年为需企业采购一半量的高碘值1000mg/g的活性炭，后续运行均统一工艺符合国家要求碘值在800mg/g再生碳，活性炭再生及处置过程中的处置费用以及活性炭损耗的费用均由统一供应活性炭的单位承担。

根据以上估算，采用活性炭循环利用模式（模式3），比模式1（现有企业运行模式）运行费用节约20%左右（并且处理效果更好，排放超标的风险更低），比模式2（符合国家要求的活性炭运行模式）节省7%的运行费用，目前在企业治污成本不增加的前提下，可提高有机废气的处理效率。

对吸附剂不t进行再生的吸附器，吸附剂的连续工作时间按下式计算：

t=s×w×E106η×L×y1

式中：W——吸附层内吸附剂的质量，kg;S——平衡保持量，见表。η=吸附效率，通常取η=1.0；L=通风量，m3/h；y1=z吸附器进口处有害气体浓度， mg/m3；E=动活性与静活性之比，近似取E=0.8~0.9。

表6.2-2活性炭对某些气体的平衡保持量S

| 污染气体 | 分子式 | 分子量 | 20℃ 、101.3kpa时的S值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醛 | C2H4O | 44.1 | 7 |
| 丙烯酸 | C3H4O | 56 | 15 |
| 醋酸戊脂 | C7H14O2 | 130.2 | 34 |
| 丁酸 （香蕉水） | C4H3O2 | 88.1 | 35 |
| 四氯化碳 | CCl4 | 153.8 | 45 |
| 乙基醋酸 | C4H6O2 | 88.1 | 19 |
| 乙硫醇 | C2H6S | 35 | 28 |
| 桉树脑 | C10H10O | 154.2 | 20 |
| 三氯乙烯 | C2H3Cl3 | 60.5 | 5 |
| 己烷 | C6H13 | 86 | 16 |
| 甲苯 | C7H6 | 92 | 29 |
| 二氧化硫 | SO2 | 64 | 10 |
| 氨 | NH3 | 17 | 1.3 |
| 氯 | Cl2 | 71 | 2.2 |
| 硫化氢 | H2S | 34 | 1.4 |
| 苯 | C6H4 | 78.11 | 23 |

从能源消耗来看，活性碳碘值800mg/g以上的煤质活性碳耗煤量约为碘值600mg/g的1.8倍。碘值800mg/g以上的活性碳再生消耗天燃气500m3/t，消耗电能约为700度/t，折合再生碳处置费用约为4700元/t。假设某企业采用碘值800mg/g活性炭，可节约经济成本约5000-7000元/t。

7实施推广建议

本标准为首次制定，建议作为地方推荐性标准发布实施。

本项标准属于废气治理过程使用标准，无法替代源头控制的作用，建议鼓励企业源头管理，采用先进生产工艺过程管理和清洁生产技术，从源头减少污染物产生以减轻后端污染物控制与治理压力，节约社会成本。

随着活性炭生产技术的不断发展和有机废气治理需求的不断提升，活性炭通用的技术要求也会发生变化，因此，建议在标准实施过程中，广泛听取和收集各方面意见建议，根据实际应用情况，对标准进行实施效果评估，对重点问题修订完善，使其不断满足环境管理需求。