ICS 93.080.0

CCS P 66

DB32

江苏省地方标准

DB 32/ T XX—202X

代替 DB

公路桥梁水下结构检测评定标准

Technical Standards for Inspection and Evaluation of Underwater Components of Highway Bridge

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

目  次

前言	1

1　范围	2

2　规范性引用文件	2

3　术语和定义	2

4　基本规定	3

4.1　一般规定	3

4.2　检测工作程序	4

5　表观缺陷检测	4

5.1　检测内容	4

5.2　检测方法	5

5.3　数据记录	5

5.4　数据处理	6

6　冲刷淘空检测	6

6.1　检测内容	6

6.2　检测方法	6

6.3　数据记录	8

6.4　数据处理	9

7　几何变形测量	9

7.1　尺寸测量	9

7.2　变形测量	9

8　服役环境测量	10

8.1　水文测量	10

8.2　水质测量	10

8.3　水质导电率测量	10

9　材质及其他参数测量	11

9.1　混凝土强度检测	11

9.2　钢筋保护层厚度检测	11

9.3　混凝土碳化深度检测	11

9.4　混凝土氯离子含量检测	12

9.5　钢构件厚度检测	12

9.6　钢结构涂层劣化检测	12

9.7　钢结构牺牲阳极阴极保护效果检测	13

9.9　钢结构外加电流阴极保护效果检测	13

10　技术状况评定	13

10.1　评定方法及等级分类	13

10.2　评分计算方法	14

11　检测报告	19

附录A　桥梁水下构件编号及病害位置描述规则	21

附录B　桥梁水下结构检测记录表格	23

B.1　桥梁水下构件基础冲刷检测记录表	23

B.2　桥梁水下构件基础淘空检测记录表	24

B.3　桥梁水下构件河床断面测量记录表	25

B.4　桥梁水下构件表观缺陷检测记录表	24

B.5　桥梁水下构件表观缺陷检测结果统计表	25

前  言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省交通运输厅科技处提出。

本文件由江苏省交通运输厅科技处归口并组织实施。

本文件主要起草单位：苏交科集团股份有限公司、江苏省高速公路经营管理中心、南京林业大学

本文件主要起草人：李明、任新天、林毅、童浩、华春丽、林峰、徐剑、张晖、魏洋、唐煜、吴继森、沈元君、查斌、路璐

公路桥梁水下结构检测评定标准

范围

- 本文件规定了公路桥梁水下结构检测的项目、检测方法、检测具体技术要求以及结构状况评定方法等。

- 本文件适用于公路桥梁水下结构检测及技术状况评定。

- 公路桥梁水下构件检测评定除应符合本文件的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件比不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 50784 混凝土结构现场检测技术标准

GB 26123 空气潜水安全要求

JTG/T 5214 在用公路桥梁现场检测技术规程

JTG 5120 公路桥涵养护规范

JTG/T H21 公路桥梁技术状况评定标准

JTG/T J21 公路桥梁承载能力检测评定规程

JGJ/T 384 钻芯法检测混凝土强度技术规程

JGJ8 建筑变形测量规程

JTG C20 公路工程地质勘察规范

JTS 304 水运工程水工建筑物检测与评估技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

桥梁水下构件 underwater component of bridges

桥梁结构处于常水位以下的构件，如水中桥墩、桥台、基础等，含水位变动区和浪溅区。

水下检测 underwater inspection

为查明桥梁水下构件缺损程度而进行的检测。

人工潜水检查 artificial diving inspection

由专业潜水员采用自由潜水或水面供氧方式潜水进行的水下检查。

清水箱 clear water transparent tank

装满清水的透明水箱。

声呐扫描检查 sonar inspection

利用声呐装备对水下结构进行扫描成像检查。

枯水期检查 low flow period inspection

在枯水期（水下结构露出水面）由专业检测人员进行了目视检测。

缩颈 necking

缩颈是在钻孔桩水下某部位桩径缩小，截面尺寸不符合设计要求。

冲刷 scour

由于水流作用引起的河床下切。

腐蚀 corrosion

水下构件因环境中腐蚀介质作用而引起的材料性能下降或退化。

测深仪 water depth measuring instrument

测量水深的仪器或装置。

基本规定

一般规定

公路桥梁水下结构每5年至少检测一次，宜选择在枯水期进行。在河床不稳定、冲刷严重、基础埋深浅、水质腐蚀强、所处河段有采沙的桥梁，应提高检测频率。

有水中基础的新建、改建特大桥、大桥，以及高速公路或一、二级公路上的中小桥应进行首次水下结构检测，宜与交工验收质量检测同时进行，最迟不得超过交付使用后1年。

下列情况应进行公路桥梁水下构件检测：

例行检查发现基础有异常的桥梁。

遭受洪水、流冰、泥石流、地震、撞击或其他异常情况，造成墩台基础损伤的桥梁。

经分析，桥梁病害可能由于水下构件受损引起时。

旧桥改造在进行方案设计前，需要了解水下基础状况时。

公路桥梁水下构件检测可采用人工潜水检查、水下摄像检查、声呐扫描检查、枯水期人工检查等方法，应根据河流宽度、水深、 水流速和能见度等条件合理选用水下构件检测技术与设备。

公路桥梁水下构件检测项目应包括表观缺陷检查、冲刷淘空检查、几何形态测量，必要时进行服役环境、材质性能等检测。

服役环境检测指标的选取视桥梁所处区域而定，水域含有较强腐蚀性介质的，一般应检测水质情况；潮汐地区及行洪区域，一般应查阅历年水文资料，并对水流速度进行检测评价。

材料性能检测区域主要选取在水位变动区和浪溅区，检测指标宜包含混凝土强度、钢筋保护层厚度、碳化深度、混凝土氯离子含量、电阻率等项目。

公路桥梁水下构件检测人员应具备桥梁工程试验检测和水下工程检测要求的资格和能力。

潜水员潜水作业应遵循安全作业原则，严格按照GB 26123的相关要求实施潜水检测，恶劣天气条件下禁止实施潜水作业。

公路桥梁水下构件检测仪器、设备的适用范围、检测精度和技术性能应符合本文件和现行相关标准的规定。检测仪器、设备应按GB/T27025要求定期进行检定、校准。

桥梁水下构件检测应制定安全作业规程和通航航道水上交通组织方案。

检测工作程序

桥梁水下构件检测与评定流程见图1。

前期准备

编制方案

现场检测

检测数据分析

数据是否满足要求

性能评定

检测报告

是

否

前期准备

编制方案

现场检测

检测数据分析

数据是否满足要求

性能评定

检测报告

是

否

检测工作流程

制订检测方案前，应收集桥梁相关资料，包括以下内容：

- 桥梁名称、桥位桩号、被跨越水域名称、设计荷载、桥梁全长、桥面总宽、桥跨组合、桥墩结构形式与材质、桥台结构形式与材质、基础结构形式与材质等及基础信息。

- 桥位地质钻探资料及水文勘测资料、设计计算书及有关图纸等勘察设计资料。

- 桥梁所在水域的常水位、流速、汛期、结冰期、径流量、含沙量等水文资料。

- 以往与水下构件相关的检测及维修加固资料等。

检测方案应依据检测任务和相关资料进行编制，包括下列内容：

- 桥梁结构概况。

- 检测目的和依据。

- 检测对象、项目和检测的方法。

- 检测人员和仪器设备。

- 检测工作进度计划。

- 安全、环境保护与质量保证措施。

- 通航航道水上交通组织方案。

现场检测和取样时应做好原始记录，信息完整清晰，当采用电子记录时，应将电子数据存储路径填写完整，样品封存后应贴上清晰的识别标签。

现场检测工作结束后，应及时修补因检测造成的结构损伤。

检测指标评定标度

各项检测指标检测后，应对检测结果进行分析，并按本文件相关规定评定各单项指标的标度。

评定标度一般分为 5 级，标度 1 表示该指标状态完好或良好，标度 2表示缺损程度轻微，标度3表示缺损程度中等，标度4表示缺损程度严重，标度5缺损程度危险。

表观缺陷检测

检测内容

水下混凝土结构表观缺陷检测内容包括构件表面剥落、露筋、钢筋锈蚀、空洞、孔洞、冲蚀、磨损、腐蚀、缩颈、开裂等。

水下圬工结构表观缺陷检测内容包括砌体破损、剥落、松动、变形、灰缝脱落等。

水下钢结构表观缺陷检测内容包括构件涂层劣化、锈蚀、焊缝裂纹、螺栓松动或脱落、微生物腐蚀。

检测方法

表观缺陷检测应在水下检测人员的指挥监督下，采用潜水员水下探摸摄像、水下机器人摄像或声纳成像等方法进行检测，必要时可采用设置钢护筒、围堰等抽水后进行检测。

淡水环境钢结构应针对水上区和水下区等不同部位分别进行表观缺陷检测，海水环境钢结构外观检测应针对大气区、浪溅区、水位变动区和水下区等不同部位分别进行表观缺陷检测。

水下摄像应显示出缺陷所处位置及局部特征，可采用清水箱、水下照明等设备提高录像效果和清晰度。

表观缺陷检测宜用钢直尺、钢卷尺、塞尺、小块磁铁、铲刀、小锤、定位砣绳等工具判断和测量缺陷类型、位置、范围和尺寸。

应重点对桩柱结合部位的表观缺陷进行详细检测。

对有缩颈现象的水下桩，应用皮尺测量桩的实际周长计算出桩现在的直径，对比桩身设计直径，测算截面尺寸减少量。

表观缺陷可采用下列方式检测：

- 从构件低处开始，按指定增量向上移动，水平圆形或半圆形扫视水下构件；

- 从构件的一侧往下扫视，另一侧往上扫视；

- 从下往上螺旋式扫视水下构件。

数据记录

应现场填写并核对桥梁水下构件表观缺陷检测记录表，需详细标示表观缺陷的位置、尺寸，记录表应符合本文件附录A的要求。

水下摄像记录应反映缺陷尺寸的钢直尺、钢卷尺等参照物，应保留水下检查的可视化资料。

表观破损记录参数和精度宜符合表1要求：

表观缺陷现场记录参数和精度

| 表观缺陷类型 |  | 记录参数 | 精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结构 | 剥落 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 露筋 | 长度L | 1cm |
|  | 钢筋锈蚀 | 长度L | 1cm |
|  | 空洞 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 孔洞 | 面积S=a×b 深度H | 面积：0.01m2 深度：1cm |
|  | 缩颈 | 最小面积S=a×b 最大进深H | 面积：0.01m2 深度：1cm |
|  | 冲蚀 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 腐蚀 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 裂缝 | 长度L 宽度W | 长度：1cm 宽度：0.01mm |
| 圬工结构 | 砌体破损 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 剥落 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 松动 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 变形 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 灰缝脱落 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
| 钢结构 | 涂层劣化 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 焊缝开裂 | 长度L | 1mm |
|  | 锈蚀 | 面积S=a×b | 0.01m2 |
|  | 螺栓（铆钉）损失 | 数量Q，百分比P | 1，1% |

数据处理

检测人员应对表观缺陷记录表进行现场校核。

对水下构件的表观缺陷病害给出评定标度。

对检测结果进行统计，统计表应满足本文件附录B的要求。

对检测发现的表观缺陷进行成因和发展趋势分析。

冲刷淘空检测

检测内容

基础冲刷应对基础周边水深进行测量。

对浅基础应测量淘空范围和尺寸。

应对桥位处上下游河床断面进行测量。

检测方法

基础冲刷检测宜采用测深仪、测深杆、测深锤等工具进行测量。

基础冲刷测深点的布置宜呈环绕水下构件径向放射状网格模式且所有测点对称与，测深点间距不大于1m，见图2所示。

a）

b）

c）

基础冲刷测点布置示意图（单位：m）

a）单桩基础；b）群桩基础；c）浅基础

基础淘空检测宜采用测量杆、水下测距仪、钢卷尺等测量淘空面积和尺寸，淘空面积如图3所示。

a）

b）

浅基础淘空面积示意图

a）立面；b）平面

床断面宜采用测深仪、测深杆、测深锤等工具进行测量。

      - 注：测深仪包括单点水深测量设备、连续水深测量设备和多波束声纳系统。

河床断面基准点的设置应牢固可靠，河床断面测线宜与桥梁走向平行，布置在桥墩外缘线上、下游10~20m范围内，测深点间距不大于5m，如图4所示。

河床断面测线布置示意图（单位：m）

数据记录

应现场填写桥梁水下构件基础冲刷、基础淘空和河床断面检测记录表，记录表应符合本文件附录B的要求。

水深测量仪器适用条件及精度要求应符合表2的要求。

水深测量仪器适用条件及精度要求

| 序号 | 测深仪器或工具 | 水深H（m） | 流速μ（m/s） | 精度要求（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测深仪 | >1 | — | 0.1 |
| 2 | 测深杆 | 0~4 | — | 0.1 |
| 3 | 测深锤 | 0~20 | <0.5 | 0.1 |

    - 注：水底树林和杂草丛生水域不宜使用测深仪。

数据处理

检测人员应对基础冲刷检测、基础淘空检测及河床断面测量记录表进行现场校核。

判断基础埋置深度是否满足设计时最小埋置深度要求，设计未明确时，应按实测埋置深度对基础进行验算。

计算淘空面积和占比，精确到1%。

根据测线布置绘制河床断面图，并在图中明确基准点的位置。

对基础冲刷、淘空和河床冲刷病害给出评定标度。

与以往数据进行对比，对本次发现的基础冲刷、淘空及河床冲刷病害进行成因和发展趋势分析，判断河床是否存在冲刷、淤积和变迁。

几何变形测量

尺寸测量

桥梁水下结构尺寸测量方法应根据水深、流速等要素选择,宜按表3的规定选用。

水下结构尺寸测量方法

| 序号 | 测量方法 | 水深H | 流速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波束测深 | 3m≤H≤40m | ≤3m/s |
| 2 | 三维扫描声纳扫测 | 1m≤H≤35m | ≤1m/s |
| 3 | 单波束测探 | 1m≤H≤100m | ≤3m/s |

桥梁水下结构尺寸测量应符合下列规定：

- 采用多波束测深和单波束测深时应对水下建筑物区域进行全扫测。

- 采用三维扫描声呐扫测进行监测作业时,应在每一次抛投单元完成后进行一次扫测。

水下结构尺寸测量平面精度不应低于3cm，高程精度不应低于3cm。

水下结构尺寸测量成果应包括检测区域布置图、检测成果分析及是否符合性评价。

变形测量

应对桥梁水下结构的倾斜、基础沉降等变形进行测量。

桥梁水下结构的变形测量方法应根据水深、流速等要素选择，宜按表4的规定选用。

水下结构尺寸测量方法

| 序号 | 测量方法 | 水深H | 流速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单波束测深 | 1m≤H≤100m | ≤3m/s |
| 2 | 多波束测探 | 3m≤H≤40m | ≤3m/s |
| 3 | 三维扫描声纳扫测 | 1m≤H≤35m | ≤1m/s |
| 4 | 探摸摄像检测 | 2m≤H≤45m | ≤1.2m/s |

桥梁水下结构的变形测点应根据工程地质情况、水下结构物特点等，设置在不同结构分界处、不同基础交接或地基条件变化处等。

水下结构尺寸测量平面精度不应低于3cm，高程精度不应低于3cm。

应同时对水上下部结构的倾斜和沉降变形进行测量，与水下结构变形测量数据进行比对分析。

水面以上的下部结构倾斜变形可用经纬仪、激光准直仪或吊锤的方法进行测量，应分别测量构件桥轴线和垂直桥轴线方向的倾斜。当构件高度不大于10m时，可使用经纬仪或吊锤测量；当构件高度大于10m时，应使用经纬仪或激光准直仪测量。

水面以上的下部结构沉降变形基础沉降可用水准仪测量，按JGJ8相关要求进行测量。

服役环境检测

水文检测

水流流速可通过测量表面流速的方法进行测定，表面流速的测定可采用流速仪测量法或浮标法。因季节因素对流速有较大影响，也可查阅水文资料来获取最大流速数据。

发生冲蚀病害或评估泥沙含量对冲蚀影响时，应进行水中泥沙含量测定。含沙量测定宜采用积点法。

注：积点法是用采水器采集不同深度的水样，然后将水样进行过滤、灼烧、衡重、称重等操作，通过总固体重量计算泥沙的含量。

水质检测

对处于腐蚀性环境的桥梁水下结构，应进行水质分析。

水质检测的内容主要包括PH 值、不溶物、可溶物、氯化物含量、硫酸盐含量、碱含量等检测指标。

水样取样时应做好密封措施，避免样品被污染。

水的腐蚀等级可分为微、弱、中、强，按照JTG C20的要求对腐蚀等级进行评价。评价时将水下结构浪溅区、水位变动区归为 I 类环境；水下区归为 II 类环境。以腐蚀性最大的单项腐蚀等级作为最终评价等级。

水质导电率检测

对采用水下钢结构的桥梁，应进行水质导电率检测。

宜在桥梁两端及中间位置各选择1个墩作为取样点，分别在高平潮、低平潮时，从取样点附近取水样。

宜采用电导率仪对水样进行分析﹐再将测得的电导率转换成电阻率。

材质及其他参数检测

混凝土强度检测

宜对水位变动区的结构混凝土强度进行检测，必要时对水下结构的混凝土强度进行检测。

混凝土抗压强度可采用回弹法、超声-回弹综合法和钻芯法等进行检测。

采用回弹法进行混凝土抗压强度推定时，被检测混凝土的表层质量应具有代表性，混凝土的抗压强度和龄期不应超过相应技术规程限定的范围。

采用超声-回弹综合法检测时，被检测混凝土的内外质量应无明显差，混凝土的抗压强度和龄期不应超过相应技术规程限定的范围。

采用回弹法、超声-回弹综合法检测桥梁混凝土抗压强度时，应按GB/T 50784附录A执行。

当对回弹法、超声-回弹综合法等检测结果有疑义时，可采用钻芯法对检测结果进行修正或验证。

采用钻芯法对回弹法、超声-回弹综合法进行修正时，应按GB/T 50784附录C执行。

混凝土构件强度应按JTG/T J21的相关规定进行评定。

钢筋保护层厚度检测

宜对水位变动区、桩柱结合处、发生锈蚀胀裂等部位的钢筋保护层厚度进行检测。

钢筋保护层厚度测区布置、测点数量按JTG/T J21的要求进行确定。

钢筋保护层厚度宜采用钢筋探测仪进行检测，现场检测时可采用下列方法进行：

- 设定钢筋探测仪量程范围及钢筋公称直径，沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小的位置，并避开钢筋接头和绑丝。在同一位置检测2次，经修正后取2个检测值的平均值。

- 当同一位置读取的2个检测值相差大于1mm时，数据无效，查明原因后需重新检测。

钢筋保护层厚度应按JTG/T J21的相关规定进行评定。

混凝土碳化深度检测

以下情况下应进行混凝土碳化状况检测：

- 采用回弹法或超声回弹综合法对混凝土强度换算值进行修正时；

- 钢筋锈蚀电位评定标度值为 3、4、5 时。

混凝土碳化深度值现场检测宜按下列步骤和规定进行：

- 碳化测区选择构件的水位变动区（干湿交替区）或者浪溅区，测区不少于3个，每个测区不少于3个测点。

- 在混凝土表面布置测孔，可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm 的孔洞，也可根据预估的碳化深度选择测孔直径，其深度应大于混凝土的碳化深度。

- 孔洞中的粉末和碎屑应除净并不得用水擦。

- 应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液喷洒在孔洞内壁的边缘处，滴在孔洞内的酚酞试液量应使表面均匀湿润但不流淌。

- 当已碳化与未碳化界线清楚时，再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，测量不应少于3次，每次读数精确至0.25mm，取其平均值，精确至0.5mm。

混凝土碳化深度应按JTG/T J21的相关规定进行评定。

混凝土氯离子含量检测

当钢筋锈蚀电位评定标度值为 3、4、5时，应测定混凝土中氯离子含量。

每一被测构件测区数量不应少于3个。

混凝土的氯离子含量，可采用在结构构件上钻取不同深度的混凝土粉末样品的方法通过化学分析进行测定。

混凝土的氯离子含量化学分析测定方法应符合GB/T 50784的有关规定。

混凝土氯离子含量应按JTG/T J21的相关规定进行评定。

混凝土电阻率检测

当钢筋锈蚀电位评定标度值为 3、4、5时，应进行混凝土电阻率测量。

被测构件或部位的测区数量不宜少于3个。

混凝土电阻率宜采用四电极法检测，现场测量时应符合下列规定：

- 测区与测位布置可参照钢筋锈蚀电位测量的要求，在电位测量网格间进行，并做好编号。

- 混凝土表面应清洁、无尘、无油脂，必要时可去掉表面碳化层。

- 测试时为保证电极与混凝土表面有良好、连续的电接触，电极前端应涂耦合剂，电极的间距宜为50mm。

- 测量探头应垂直混凝土表面，测量时应施加适当的压力。

- 测量探头应垂直混凝土表面，测量时应施加适当的压力。

混凝土电阻率应按JTG/T J21的相关规定进行评定。

钢构件厚度检测

钢构件厚度测点位置应选择在不同区域、不同构件具有代表性的部位。

钢管桩厚度检测宜抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行，同一构件代表性部位的测点数量不应少于3点。

钢构件厚度检测可采用钢结构水下超声波厚度测定仪，并应满足下列要求：

- 钢结构水下超声波厚度测定仪测量允许偏差为±0.2mm；

- 壁厚测定前除去钢结构表层的附着生物和浮锈等；

对各代表性区域的测值用数理统计方法计算钢结构厚度的最大值、最小值、平均值和标准差。

钢结构腐蚀速率可按式（1）计算：

    - （1）

式中：

— 钢结构腐蚀速率，单位为毫米每年（mm/a）；

— 钢结构原始厚度，单位为毫米（mm）；

— 钢结构实测厚度，单位为毫米（mm）；

— 钢结构暴露于环境中经历的时间，单位为年（a）。

钢结构涂层劣化检测

钢结构水位变动区（干湿交替区）或者浪溅区部位涂层劣化检测应包括下列内容：

- 涂层的粉化、变色、裂纹、起泡和脱落生锈等外观变化情况;

- 涂层干膜厚度;

- 涂层与钢结构间的粘结力。

检测方法应符合JTS 304附录F的有关规定。

涂层劣化评估分级标准应符合JTS 304的相关规定。

钢结构牺牲阳极阴极保护效果检测

钢结构牺牲阳极阴极保护检测应包括下列内容：

- 保护电位；

- 牺牲阳极的安装状况、输出电流、阳极残余尺寸及消耗量；

- 预先安置的试片腐蚀情况；

- 防腐蚀系统运行不正常时被保护钢结构的厚度。

检测方法应符合JTS 304附录F的有关规定。

牺牲阳极阴极保护效果评估分级标准应JTS 304的相关规定。

钢结构外加电流阴极保护效果检测

外加电流阴极保护检测应包括下列内容：

- 保护电位；

- 直流电源装置的输出电压和输出电流；

- 辅助阳极的输出电流；

- 线路的绝缘阻抗；

- 预先安置的试片腐蚀情况；

- 防腐蚀系统运行不正常时被保护钢结构的厚度。

检测方法应符合JTS 304附录F的有关规定。

外加电流阴极保护效果评估分级标准应JTS 304的相关规定。

技术状况评定

评定方法及等级分类

桥梁水下结构技术状况的评定应采用多指标分层综合评定和单项控制指标评定相结合的方法。综合评定采用分值制。

先对桥梁水下构件的各项病害进行分级评定，计算每个桥墩水下构件的评分值，然后对每个水中墩进行评定，最后对桥梁水下结构总体进行评定。

桥梁水下技术状况评定按图5规定流程。

桥梁水下各构件病害检测指标

桥梁水下各构件技术状况

桥梁水下各墩技术状况

桥梁水下总体技术状况

桥梁水下各构件病害检测指标

桥梁水下各构件技术状况

桥梁水下各墩技术状况

桥梁水下总体技术状况

桥梁水下技术状况评定流程及指标

桥梁水下结构总体技术状况评定等级分为1类、2类、3类、4类和5类，技术状况评定等级及其代表的状态见表5。

桥梁水下结构总体技术状况评定等级

| 类别 | FZT分值 | 桥梁状态 | 技术状况描述 | 评定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1类 | [90,100] | 完好、良好 | 水下构件无明显缺损，功能状况完好或良好 | 正常保养/预防养护 |
| 2类 | [80,90) | 较好 | 水下构件有轻度缺陷，无明显结构性损伤，功能状况正常 | 预防养护/修复养护 |
| 3类 | [60,80) | 较差 | 水下构件有中等缺陷或中等结构性损伤，功能状况一般异常，尚能维持正常使用 | 预防养护/修复养护/加固 |
| 4类 | [40,60) | 差 | 水下构件有大的结构性损伤，功能状况严重异常；或影响基础承载能力，不能保证正常使用 | 修复养护/加固 |
| 5类 | [0,40) | 危险 | 水下构件已失效或有严重结构性损伤且呈持续恶化趋势，功能状况严重异常，危及桥梁安全，桥梁处于危险状态 | 加固或改建 |

评分计算方法

桥梁水下构件技术状况评定计分按式（2）计算。

（2）

式中：

当时，；时，

当时，

— 水下构件技术状况评定的分值；

— 水下构件技术状况评定指标数；

,— 水下构件技术状况评定指标的排列序号，按扣分值由大到小排列；

,— 第1个单项评价指标、第个单项评价指标按表6查得的扣分值；

,— 第、个单项评价指标的最终扣分值。

水下构件各检测指标扣分值

| 对应的检测指标 达到的最高标度 | 实际采用的检测指标标度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 0 | 20 | 35 | - | - |
| 4 | 0 | 25 | 40 | 50 | - |
| 5 | 0 | 35 | 45 | 60 | 100 |

单个桥墩水下构件的总体技术状况评分，按式（3）计算。

（3）

式中：

— 单个桥墩水下构件总体技术状况评价的分值，值域为0～100分；当某一构件评分值在[0,40)区间时，其相应的桥墩水下构件总体技术状况评分值等于构件评分值；

— 水下各构件的得分平均值，值域为0～100分；

— 水下各构件中分值最低的构件得分值；

— 随水下构件数量而变化的系数，见表7。

t值

| n | t | n | t | n | t | n | t | n | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∞ | 7 | 8.7 | 13 | 7.5 | 19 | 6.72 | 70 | 3.6 |
| 2 | 10 | 8 | 8.5 | 14 | 7.3 | 20 | 6.6 | 80 | 3.2 |
| 3 | 9.7 | 9 | 8.3 | 15 | 7.2 | 30 | 5.4 | 90 | 2.8 |
| 4 | 9.5 | 10 | 8.1 | 16 | 7.08 | 40 | 4.9 | 100 | 2.5 |
| 5 | 9.2 | 11 | 7.9 | 17 | 6.96 | 50 | 4.4 | ≥200 | 2.3 |
| 6 | 8.9 | 12 | 7.7 | 18 | 6.84 | 60 | 4.0 |  |  |
| 注1：n为某一类部件的构件总数。 注2：表中未列出的t值采用插值法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单座桥梁水下总体技术状况评分，按式（4）计算。

（4）

式中：

— 水下总体技术状况评分，值域为0～100分；

n— 水下桥墩数量。

桥梁水下结构总体技术状况等级评定时，当水下构件评分达到4类或5类且影响桥梁安全时，可按照桥梁水下构件最差的缺损状况评定。

有下列情况之一的，桥梁水下总体技术状况应属于5类：

- 墩台不稳定，出现下沉、倾斜、滑动等现象，变形大于规范值，造成上部结构和桥面变形过大，不能正常行车；

- 桩基出现严重缩颈或局部冲空现象，截面削弱超20%或外露钢筋出现明显屈服变形；

- 水下出现断桩现象；

- 基础冲刷深度超过设计总冲刷深度，河床冲刷下降速度较快，且经验算基础承载能力或稳定性不满足规范要求；

- 浅基础淘空面积大于基底面积20%以上。

桥梁水下构件评价指标及对应的检测指标标度规定见表8-表11。

浅基础检测标度表

| 检测指标 | 评定标度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 基础冲刷、淘空 | 完好，无冲刷、淘空；承载力100% | 基础冲空面积≤5%，未超过最小埋置深度，表面长有青苔、杂草，承载力为原设计值的[96%，100%） | 基础冲空面积≤10%，超过最小埋置深度但尚未淘空，部分外露，未露出基底，承载力为原设计值的[88%，96%） | 基础冲空面积＞10%且≤20%，冲刷深度已接近或大于设计总冲刷深度，且河床冲刷下降速度较快，承载力为原设计值的[80%，88%） | 基础冲空面积＞20%，冲刷深度大于设计值，地基失效，承载力降低，或桥台岸坡滑移或基础无法修复，承载力小于原设计值的80% |
| 基础滑移和倾斜 | 无明显滑移和倾斜 | — | 出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面轻微损坏，或导致伸缩装登破坏接缝减小、伸缩机能受损，但发展缓慢或下沉趋于稳定 | 基础出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面被严重破坏，或导致伸缩装置破坏、接缝减小、伸缩机能完全丧失，或滑移量过大，梁端与胸墙紧贴 | 滑移量过大导致前墙破坏或局部破碎、压曲，或基础不稳定，滑移或倾斜现象严重，或导致梁体从支承面上滑落 |
| 空洞、孔洞 | 无 | 局部空洞、孔洞，累计面积≤构件面积的5%，单处面积≤0.5m2 | 较大范围空洞、孔洞，累计面积＞5%且≤构件面积的20%，单处面积≤1m2或最大深度≤6cm | 大范围空洞、孔洞，累计面积＞20%，单处面积＞1m2或最大深度＞6cm | — |
| 混凝土裂缝 | 无裂缝，或仅有个别裂缝且宽度小于0.1mm | 少量裂缝且宽度 小于 0.1mm | 少量裂缝宽度 介于0.1-0.2mm | 少量裂缝宽度 介于0.2-0.3mm | 较多裂缝宽度大于0.3mm |
| 混凝土剥落、露筋 | 无 | 局部混凝土剥落、露筋，累计面积≤构件面积的5%，单处面积≤0.5m2 | 较大范围混凝土剥落、露筋，累计面积＞5%且≤构件面积的20%，单处面积≤1m2 | 大范围混凝土剥落、露筋，累计面积＞20%，单处面积＞1m2 | — |
| 冲蚀、磨损 | 无 | 有磨损现象，个别部位表面磨耗，粗集料显露，累计面积≤构件面积的10% | 较大范围有磨损，并出现露筋和锈蚀，累计面积＞构件面积的10% | — | — |
| 砌体开裂 | 无 | 个别裂缝且宽度小于 0.3mm | 少量裂缝宽度介于0.3-0.5mm | 多条裂缝宽度介于0.3-0.5mm | 多条裂缝宽度大于 0.5mm |
| 砌缝脱落 | 无明显脱落 | 脱落深度小于10mm，范围小于30% | 脱落深度小于10mm，范围大于30%；或脱落深度大于10mm的范围小于10% | 脱落深度大于10mm的范围大于10% | — |
| 砌块脱落 | 无 | — | 个别砌块出现松动、脱落 | 多个砌块出现松动、脱落 | 很多个砌块脱落，砌体出现松动失稳现象 |
| 钢筋锈蚀 | 无锈蚀，或轻微锈蚀 | 个别钢筋有轻度 锈蚀，无明显截 面损失 | 局部钢筋有轻度 锈蚀或个别钢筋 锈蚀深度小于 0.5mm | 大面积钢筋轻度 锈蚀或个别钢筋 锈蚀深度大于 0.5mm | 大面积钢筋 锈蚀深度大于 0.5mm |
| 沉降 | 无 | — | 有沉降但对相关 构件无明显影响 | 显著沉降对相关 构件已造成影响 | 严重沉降，造成上部结构和桥面系变形过大，已危及结构安全 |
| 河床冲刷 | 无明显冲刷 | — | 明显冲刷，未超 过一般冲刷线 | 严重冲刷，超过 一般冲刷线 | — |
| 河道迁移 | 无明显迁移 | 明显迁移，但对 结构无影响 | 明显迁移，造成 局部冲刷但不影 响结构安全 | 严重变迁，已对 相关结构造成影 响 | — |

混凝土桩基础检测标度表

| 检测指标 | 评定标度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 冲刷、淘空 | 桩基完好，基础无冲刷，承载力为原设计值的100% | 桩基无明显外露，基础无明显冲刷现象，承载力为原设计值的[96%，100%） | 桩基础局部冲刷，桩基础外露长度≤20%，埋深满足规定要求，承载力为原设计值的[80%，88%） | 河床冲刷下降速度较快，埋深不足，但大于规定的 90% ，桩基础外露长度＞20%且≤30%，，承载力为原设计值的[80%，88%） | 冲刷深度大于设计总冲刷深度，桩基础冲刷明显，埋深小于规定的 90% ，桩基础外露长度＞30%，桩基础承载力降低很多，承载力小于原设计值的80% |
| 基础滑移和倾斜 | 无明显滑移和倾斜，单位长度桩基两端偏位值＜1.5cm | 桩基有轻微倾斜，且土层以上桩基较短，1.5cm≤单位长度桩基两端偏位值＜3.5cm | 出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面轻微损坏，或导致伸缩装置破坏接缝减小、伸缩机能受损，但发展缓慢或下沉趋于稳定，3.5cm≤单位长度桩基两端偏位值＜5.5cm | 出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面被严重破坏，或导致伸缩装置破坏、接缝减小、伸缩机能完全丧失，或滑移量过大，梁端与胸墙紧贴，5.5cm≤单位长度桩基两端偏位值＜7.5cm | 滑移量过大导致前墙破坏或局部破碎、压曲，或基础不稳定，滑移或倾斜现象严重，或导致梁体从支承面上滑落，单位长度桩基两端偏位值＞7.5cm |
| 桩基偏位 | 无明显偏位，桩基偏位值/桩基半径＜0.045 | 立柱与桩基或系梁之间、桩基与系梁之间有少量偏位，0.045≤桩基偏位值/桩基半径＜0.105 | 立柱与桩基或系梁有较大偏位，但未超出系梁和桩基的外缘，0.105≤桩基偏位值/桩基半径＜0.175 | 立柱边缘位于系梁或桩基外侧，或桩基与系梁之间有较大错位，0.175≤桩基偏位值/桩基半径＜0.24 | 立柱与桩基明显错位，有较大位置偏差，桩基偏位值/桩基半径＞0.24 |
| 空洞、孔洞 | 无 | 局部空洞、孔洞，累计面积≤构件面积的3%，单处面积≤0.5m2 | 较大范围空洞、孔洞，累计面积＞3%且≤构件面积的10%，单处面积≤0.5m2或最大深度≤5cm | 大范围空洞、孔洞，累计面积＞10%，单处面积＞0.5m2或最大深度＞5cm | — |
| 混凝土裂缝 | 无裂缝，或仅有个别裂缝且宽度小于0.1mm | 少量裂缝且宽度 小于 0.1mm | 少量裂缝宽度 介于0.1-0.2mm | 少量裂缝宽度 介于0.2-0.3mm | 较多裂缝宽度大于0.3mm |
| 剥落、露筋 | 无 | 局部混凝土剥落、露筋，累计面积≤构件面积的3%，单处面积≤0.5m2 | 较大范围混凝土剥落、露筋，累计面积＞3%且≤构件面积的10%，单处面积≤1m2 | 大范围混凝土剥落、露筋，累计面积＞10%，单处面积＞1m2 | — |
| 冲蚀、磨损 | 无 | 有磨损现象，个别部位表面磨耗，粗集料显露，累计面积≤构件面积的5% | 较大范围有磨损，并出现露筋和锈蚀，累计面积＞构件面积的5%且≤构件面积的20% | 大范围有磨损现象，混凝土剥蚀，大范围出现露筋现象，累计面积＞构件面积的20% | — |
| 钢筋锈蚀 | 无锈蚀，或轻微锈蚀 | 个别钢筋有轻度 锈蚀，无明显截 面损失 | 局部钢筋有轻度 锈蚀或个别钢筋 锈蚀深度小于 0.5mm | 大面积钢筋轻度 锈蚀或个别钢筋 锈蚀深度大于 0.5mm | 大面积钢筋 锈蚀深度大于 0.5mm |
| 缩颈 | 无 | 轻度缩颈，主钢 筋未外露 | 主钢筋外露但未 明显锈蚀 | 主钢筋外露，核 心混凝土损失 | 截面严重削弱，危及结构安全 |
| 沉降 | 无 | — | 有沉降但对相关 构件无明显影响 | 显著沉降对相关 构件已造成影响 | 严重沉降，造成上部结构和桥面系变形过大，已危及结构安全 |
| 河床冲刷 | 无明显冲刷 | — | 明显冲刷，未超 过一般冲刷线 | 严重冲刷，超过 一般冲刷线 | — |
| 河道迁移 | 无明显迁移 | 明显迁移，但对 结构无影响 | 明显迁移，造成 局部冲刷但不影 响结构安全 | 严重变迁，已对 相关结构造成影 响 | — |

沉井基础检测标度表

| 检测指标 | 评定标度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 冲刷、淘空 | 无明显冲刷 | 有冲刷，埋深满足规定要求 | 有显著冲刷但尚未淘空 | 局部淘空 | — |
| 基础滑移和倾斜 | 无明显滑移和倾斜 | — | 出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面轻微损坏，或导致伸缩装登破坏接缝减小、伸缩机能受损，但发展缓慢或下沉趋于稳定 | 基础出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面被严重破坏，或导致伸缩装置破坏、接缝减小、伸缩机能完全丧失，或滑移量过大，梁端与胸墙紧贴 | 滑移量过大导致前墙破坏或局部破碎、压曲，或基础不稳定，滑移或倾斜现象严重，或导致梁体从支承面上滑落 |
| 混凝土裂缝 | 无裂缝，或仅有个别裂缝且宽度小于0.1mm | 少量裂缝且宽度 小于 0.1mm | 少量裂缝宽度 介于0.1-0.2mm | 少量裂缝宽度 介于0.2-0.3mm | 较多裂缝宽度大于0.3mm |
| 混凝土剥落、露筋 | 无 | 局部混凝土剥落、露筋，累计面积≤构件面积的5%，单处面积≤0.5m2 | 较大范围混凝土剥落、露筋，累计面积＞5%且≤构件面积的20%，单处面积≤1m2 | 大范围混凝土剥落、露筋，累计面积＞20%，单处面积＞1m2 | — |
| 钢筋锈蚀 | 无锈蚀，或轻微锈蚀 | 个别钢筋有轻度 锈蚀，无明显截 面损失 | 局部钢筋有轻度 锈蚀或个别钢筋 锈蚀深度小于 0.5mm | 大面积钢筋轻度 锈蚀或个别钢筋 锈蚀深度大于 0.5mm | 大面积钢筋 锈蚀深度大于 0.5mm |
| 沉降 | 无 | — | 有沉降但对相关 构件无明显影响 | 显著沉降对相关 构件已造成影响 | 严重沉降，造成上部结构和桥面系变形过大，已危及结构安全 |
| 河床冲刷 | 无明显冲刷 | — | 明显冲刷，未超 过一般冲刷线 | 严重冲刷，超过 一般冲刷线 | — |
| 河道迁移 | 无明显迁移 | 明显迁移，但对 结构无影响 | 明显迁移，造成 局部冲刷但不影 响结构安全 | 严重变迁，已对 相关结构造成影 响 | — |

钢管桩基础检测标度表

| 检测指标 | 评定标度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 冲刷、淘空 | 桩基完好，基础无冲刷 | 桩基无明显外露，基础无明显冲刷现象 | 桩基础局部冲刷，桩基础外露长度≤20%，埋深满足规定要求 | 河床冲刷下降速度较快，埋深不足，但大于规定的 90% ，桩基础外露长度＞20%且≤30% | 冲刷深度大于设计总冲刷深度，桩基础冲刷明显，埋深小于规定的 90% ，桩基础承载力降低很多，桩基础外露长度＞30% |
| 基础滑移和倾斜 | 无明显滑移和倾斜 | — | 出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面轻微损坏，或导致伸缩装登破坏接缝减小、伸缩机能受损，但发展缓慢或下沉趋于稳定 | 基础出现滑移或倾斜，导致支座和墩台支承面被严重破坏，或导致伸缩装置破坏、接缝减小、伸缩机能完全丧失，或滑移量过大，梁端与胸墙紧贴 | 滑移量过大导致前墙破坏或局部破碎、压曲，或基础不稳定，滑移或倾斜现象严重，或导致梁体从支承面上滑落 |
| 涂层劣化、锈蚀 | 无劣化，或涂层个别处轻微起皮 | 涂层劣化面积小于构件面积的2%，表面轻度锈蚀 | 涂层劣化面积为构件面积的2%~5%，局部锈蚀膨胀 | 涂层劣化面积为构件面积的5%~10%，有多处锈蚀膨胀 | 涂层劣化面积大于构件面积的10%，有严重锈蚀膨胀，截面损失明显 |
| 裂纹 | 无 | — | 有裂纹，小于断面长度的5% | 有裂纹，长度为断面长度的5%~10% | 有裂纹，大于断面长度的5% |
| 螺栓、铆钉 | 无 | — | 有个别松动或脱落 | 有多处松动脱落，不足该节点总量的5% | 有多处松动脱落，大于该节点总量的5% |
| 沉降 | 无 | — | 有沉降但对相关 构件无明显影响 | 显著沉降对相关 构件已造成影响 | 严重沉降，造成上部结构和桥面系变形过大，已危及结构安全 |
| 河床冲刷 | 无明显冲刷 | — | 明显冲刷，未超 过一般冲刷线 | 严重冲刷，超过 一般冲刷线 | — |
| 河道迁移 | 无明显迁移 | 明显迁移，但对 结构无影响 | 明显迁移，造成 局部冲刷但不影 响结构安全 | 严重变迁，已对 相关结构造成影 响 | — |

服役环境检测标度表

| 检测指标 | 评定标度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 水流流速 | 平静水域，无明显水流 | 小流速，流速≤1m/s | 中流速，1m/s＜流速≤2m/s | 较大流速，2m/s＜流速≤3m/s | 流速＞3m/s |
| 泥沙含量 | 无明显泥沙含量，含量＜0.5kg/m3 | 有少量泥沙含量，0.5kg/m3≤含量＜1kg/m3 | 有一定泥沙含量，1kg/m3≤含量＜2kg/m3 | 泥沙含量较多，2kg/m3≤含量＜10kg/m3 | 泥沙含量很大，含量≥10kg/m3 |
| 水质 | 无腐蚀 | 微弱腐蚀 | 中等腐蚀 | 较强腐蚀 | 强腐蚀 |

检测报告

检测结果应以检测报告的方式提交，及时形成报告，检测报告应用词规范，结论明确，文字简练。

检测报告应包括下列内容：

- 项目概况，包括工程名称、桥梁建成时间、道路等级、设计荷载、桥梁结构形式、水下构件基本情况、所处水域环境及现状、上次水下构件检测时间及主要病害等。

- 检测目的、范围、项目、依据和方法。

- 检测人员、仪器和设备。

- 水下构件编号、记录规则。

- 各检测项目的检测数据和结果汇总；包括典型病害的照片、文字说明及分布图，表观缺陷检测结果统计表，河床断面图。

- 与以往检测数据和结果对比分析，说明病害成因及发展变化情况。

- 对水下构件技术状况给出综合评价，并提出养护建议。

（规范性）

桥梁水下构件编号及病害位置描述规则

- A.1 单桩基础的编号与桥梁墩柱的编号一致，按路线前进方向，左、右幅分别用L、R表示，如图A.1所示。

单桩基础编号示意图

- A.2 群桩基础的编号为承台编号加顺序号，承台编号与桥梁墩柱编号一致，顺序号由右往左依次编号，如图A.2所示。

群桩基础编号示意图

- A.3 基桩病害竖向位置描述以桩顶面向下计算，如图A.3所示。

a）                          b）

基桩病害竖向位置描述示意图

  - a）承台基础；b）系梁基础

- A.4 基桩病害方向位置用时钟方位描述，以路线前进方向大桩号侧为时钟12点，其他各点钟分别对应桩身的相应位置，如图A.4所示。

基桩病害方向位置描述示意图

（资料性）

桥梁水下构件基础冲刷检测记录表

  - 表B.1 基桩病害方向位置描述示意图

| 桥梁名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件编号 |  | 径向距离 深度（m） 方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12点钟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点布置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 |  |  | 记 录 |  |  | 复核 |  |  |  |

  - 表B.2 桥梁水下构件基础淘空检测记录表

| 桥梁名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件编号 |  | 淘空范围及尺寸描述 |  |  |  |  | 备注 |
| 基础淘空示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 |  |  | 记录 |  | 复核 |  |  |

  - 表B.3 桥梁水下构件河床断面测量记录表

| 桥梁名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点信息 |  |  | 深度（单位：m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 位置 | 上游测线 |  |  | 下游测线 |  | 备注 |  |
| 测点布置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 |  |  |  | 记录 |  |  | 复核 |  |  |

  - 附录B.4 桥梁水下构件表观缺陷检测记录表

| （公路管理机构名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 路线编号 |  |  |  | 2 路线名称 |  |  | 3 桥位桩号 |  | 4 桥梁编号 |  |  | 5 桥梁名称 |  |
| 6 被跨越水域名称 |  |  |  | 7 桥梁全长 （m） |  |  | 8 管养单位 |  | 9 建成时间（加固、改建时间） |  |  | 10 检测时间 |  |
| 序号 | 构件编号 | 构件 名称 | 病害类型 |  | 病害位置 |  | 病害范围或尺寸 |  | 评定 标度 | 照片 编号 | 示意图 |  | 备注 |
| 检测 |  |  |  |  | 记录 |  |  |  | 复核 |  |  |  |  |

  - 附录B.4 桥梁水下构件表观缺陷检测结果统计表

| （公路管理机构名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 路线编号 |  |  |  |  | 2 路线名称 |  |  |  | 3 桥位桩号 |  |  |  | 4 桥梁编号 |  | 5 桥梁名称 |  |  |
| 6 被跨越 水域名称 |  |  |  |  | 7 桥梁全长 （m） |  |  |  | 8 管养单位 |  |  |  | 9 建成时间（加固、改建时间） |  | 10 检测时间 |  |  |
| 墩台 编号 | 构件名称 |  |  | 构件 数量 |  | 构件 编号 | 缺陷 |  |  |  |  |  | 照片 | 病害展开图 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 类型 | 位置 |  | 范围、尺寸 |  | 评定标度 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 桥墩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 桥墩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |