江苏省地方标准

《内河航运船闸工程检测与评估技术规程》

编制说明

（征求意见稿）

标准起草工作组

2024年8月

目 录

一、目的意义	1

二、任务来源	2

三、编制过程	3

四、主要内容及技术指标确定的依据	4

五、重大分歧意见的处理过程和依据	11

六、与相关法律法规和标准的关系	12

七、推广实施建议	12

八、起草单位和起草人员信息及分工	13

# 一、目的意义

江苏省内河航运网络发达，船闸作为内河航运的关键基础设施，在地区水运保通保畅方面发挥了重要作用。截止2023年底，全省共有交通管理的航运梯级53个、船闸84座。就江苏省现役内河航道通航船闸而言，相当数量的船闸建成时间较早，当时相应的建设规范不够全面，标准相对较低，再加上运行过程中受到水流、船舶碰撞等长期作用以及老化等原因，存在多方面的隐患。此外，近年来船舶运量和船型的逐渐加大，超设计要求的船型通过船闸时有发生，极易导致船闸结构和附属设施的运营负荷超设计值，船闸结构、设备和导航助航设施问题频发。

针对上述问题，船闸管理单位均会进行定期的巡视检查和保养维修作业，但由于目前尚无统一的船闸日常检查、定期检测、评估复核的规范标准，给相关部门的工作开展带来了较大困难，具体表现在以下方面；（1）日常检查缺少标准依据，检查内容和检查周期各单位要求不一，很难做到科学全面，安全隐患也难以及时发现；（2）受专业技术能力限制，部分船闸往往忽视定期监测的重要性，船闸工程整体安全性得不到有效保障；（3）大部分船闸的养护维修工作均是定期进行，与定期检查、检测互相脱节，缺乏对船闸结构健康状态的全面了解，具有一定的盲目性。

因此，本规范拟针对上述问题，充分结合相关研究成果和生产实践经验，开展《内河航运船闸工程检测与评估技术规程》（以下简称《规程》）编制工作。本《规程》的编制具有如下重要意义：（1）对船闸定期检查、定期测量观测、定期检测、评估复核的相关内容做了详细规定，具有较高的可执行性，能够有效指导相关部门开展船闸检测评估工作。（2）构建了一套完整地船闸检测评估体系，将日常检查、测量观测、检测、评估复核、技术状态分级有机结合在一起，并且最终根据分级结果科学地确定维修养护措施。（3）本《规程》的编制可以填补交通行业船闸检测评估的空白，为保障内河航道、船闸的安全、高效运行提供技术支撑。

# 二、任务来源

2023年8月，依据江苏省市场监督管理局关于《省市场监管局关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号），本标准是2023年度江苏省地方标准项目计划的第67号，标准名称为《内河航运船闸工程检测与评估技术规程》，起草单位为华设检测科技有限公司、华设设计集团股份有限公司、江苏省交通运输厅港航事业发展中心、京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处、东南大学，对口行政主管部门江苏省交通运输厅。

图1  标准立项通知

# 三、编制过程

本《规程》研究与编制自2023年1月以来，主要分为以下五个阶段：

一是标准申报阶段（2023年1月~3月）。按照《江苏省标准监督管理办法》要求开展《规程》的立项工作，研究提出本标准制定的必要性、可行性、主要内容和预期效益等，并填写《江苏省地方标准项目建议书》。

二是调研阶段（2023年4月~7月）。通过查阅相关标准规范、政策文件，与船闸管理机构召开座谈会并实地观察船闸运行与检测情况等，全面准确了解目前交通船闸建设和养护现状。同时，对我省的航道养护技术核查、船闸技术状况综合检测项目的实施情况开展学习调研。

三是草案编制阶段（2023年8月~12月）。在资料收集分析和现场调研的基础上，从船闸定期检查、定期测量观测、定期检测、评估复核、技术状态分类评定、技术档案等方面，编制形成《规程》（初稿）。

四是征求意见与论证修改阶段（2024年1月~7月）。书面征求各设区市港航（航道）事业发展中心的意见和建议，同时在苏北航务管理处进行座谈交流，对反馈意见和建议逐条复核、逐一做出采纳处理。进一步征求江苏省交通运输厅、天津水运工程科学研究院、南京水利科学研究院、江苏省交通工程集团有限公司等意见和建议，对反馈意见和建议逐条复核、逐一做出采纳处理。

五是预审查与修改完善阶段（2024年8月~9月）。计划于2024年9月，江苏省交通运输标准化管理委员会运输分委会在南京组织召开地方标准《内河航运船闸工程检测与评估技术规程》预审会。同时，根据船闸运维发展新形势和预审会意见，对《规程》进行修改完善，并进一步征求省交通运输厅的意见。

# 四、主要内容及技术指标确定的依据

（一）主要内容

本标准主要规定了内河航运船闸工程定期检查、定期测量观测、定期检测、评估复核、技术状态分类评定、技术档案等要求。

（二）技术指标确定的依据

（1）定期检查

根据江苏省级航道管理部门发布的《江苏省交通船闸维护系列标准》以及交通运输部和江苏省相继出台的《船闸维护规程》（DB 32/T 3310-2017）、《通航建筑物维护技术规范》（JTS 320-2-2018）、《交通船闸维护技术规范》等相关要求，明确了船闸定期检查工作由船闸管理部门组织实施，定期检查范围包括水工建筑物、闸阀门、启闭机、电气设施等，并对检查范围内的检查内容及其检查方法、检查周期等做出了规定。

（2）定期测量观测

根据《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》（JTS 235-2016）、《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）等相关要求，结合船闸日常观测实际，明确了船闸定期测量观测内容为水平位移观测、垂直位移观测及水位观测等，并对观测网布设要求、观测方法及精度、观测周期、观测仪器的选用等作出了规定。

其中，变形观测点的观测精度和适用范围如表1所示，垂直位移观测方法及精度如表2所示，水尺零点高程测量允许高差不符值和视线长度如表3所示，自记水位计允许测量误差如表4所示.

表1 变形观测点的观测精度和适用范围

| 等级 | 点位中误差(mm) | 高程中误差(mm) | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一等 | ±1.5 | ±0.5 | 闸室、闸首 |
| 二等 | ±3.0 | ±1.0 | 导航墙、靠船墩 |
| 三等 | ±6.0 | ±2.0 | 码头 |
| 四等 | ±12.0 | ±4.0 | 护岸、岸坡 |

注①：当水平位移变形测量用坐标向量表示时，向量中误差为表中相应等级点位中误差的1/2；

②：沉降观测，可根据需要按变形观测点的高程中误差或相邻变形观测点高差中误差确定测量等级。

表2 垂直位移观测方法及精度

| 等级 | 观测方法要求 | 往返较差、附合或环线闭合差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 一等 | 可采用国家一等水准精度(设双转点，视线≤15m，前后视距差≤0.3m，视距累积差≤1.5m)。精密液体静力水准测量、微水准测量等 | ≤0.15n |
| 二等 | 采用国家一等水准测量和精密液体静力水准测量 | ≤0.30n |
| 三等 | 按《工程测量规范》(GB50026)二等水准测量和液体水准测量进行 | ≤0.60n |
| 四等 | 按《工程测量规范》(GB50026)三等水准测量和短视线三角高程测量进行。 | ≤1.40n |

注①：沉降观测高差中误差应符合表7.1.4-1的规定；

②：表中n为测段的测站数。

表3 水尺零点高程测量允许高差不符值和视线长度

| 同尺黑红面读数差（mm） | 同站黑红面所测高差之差（mm） | 往返不符值（mm） |  | 视线长度视距（m） |  | 单站前后视距不等差（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不平坦 | 平坦 | 不平坦 | 平坦 |  |
| 3 | 5 | ±3n | ±4n | 5~50 | 50~100 | ≤5 |

注①：采用单面尺时,变换仪器高度前后所测两尺高差之差与同站黑红面所测高  差之差限差相同。

②:n为单程仪器站数。当往返站数不等时,取平均值计算。

③:测量过程中应注意不使前后视距不等差累积增大。

表4 自记水位计允许测量误差

| 水位量程Z（m） | ≤10 | 10＜Z≤15 | ＞10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合误差（mm） | 2 | 2%Z | 3 |
| 室内测定保证率(%) | 95 | 95 | 95 |

注①:表中的综合误差是指室内测试时，传感器误差、传动误差、仪器本身及其他误差综合反应的总误差。

②：各栏指标是根据水位资料的精度要求,并适当考虑我国日前水文仪器制造水平面确定的。

（3）定期检测

根据江苏省船闸技术状况综合检测、江苏省干线航道和船闸养护科学决策体系研究成果以及相关行业标准的要求，规定了船闸定期检测范围包括水工建筑物、闸阀门、启闭机、电气设施等。其中水工建筑物检测内容包括外观检查、钢筋混凝土各项性能参数检测、钢结构检测、渗漏检测、附属设施检测等（如表5所示）；闸阀门检测内容包括巡视检查、外形尺寸及门体跳动量检测、无损探伤检测、应力检测、锈蚀检测、涂层厚度检测、结构振动检测等（如表6所示）；启闭机检测内容包括巡视检查、液压油检测、启闭机保护功能检测、启闭力检测、锈蚀检测、涂层厚度检测、结构振动检测等（如表7所示）；电气设施检测内容包括巡视检查、变压器检测、真空断路器检测、电力电缆检测、继电保护装置检测、防雷与接地装置安全检测等（如表8所示）。同时还规定了各个检测项目的检测方法和要求。

表5 水工建筑物检测内容汇总表

| 序号 | 项目 |  | 检测内容或方法 | 周期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 水上部分外观检查 | 检查构件的裂缝（位置、长度、宽度和走向）、表观缺陷（包括蜂窝、麻面、露石）、混凝土起鼓（剥离）、露筋（位置、数量、长度、面积）等情况 | 船闸运行时间不大于50年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于50年的每1年检测1次。 |
|  |  | 水下部分外观检查 | 水下结构破损情况的水下摸查和间隙及相对错位测量、水下障碍物摸查 |  |
| 2 | 钢筋混凝土各项性能参数检测 |  | 混凝土性能检测包括：表观劣化情况、混凝土强度、碳化深度、内部缺陷、钢筋保护层厚度、氯离子含量 钢筋性能的检测包括：钢筋锈蚀情况检查、钢筋腐蚀电位、锈蚀钢筋剩余有效截面等 |  |
| 3 | 钢结构检测 |  | 主要检测钢结构的锈蚀状况、构件变形及防腐蚀措施。 |  |
| 4 | 渗漏检测 |  | 采用容积法、压水检查等方法检测结构缝的渗漏量和渗漏通道。 |  |
| 5 | 附属设施检测 |  | 检查护舷的完整性、系船柱的锈蚀破损等附属设施情况。 |  |

表6 闸阀门检测内容汇总表

| 序号 | 项目 | 检测内容或方法 | 周期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 | 采用目测、耳听等方法检查闸阀门的止水、运行抖动、构件的腐蚀损伤、焊缝等情况 | 船闸运行时间不大于35年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于35年的每1年检测1次。 |
| 2 | 外形尺寸及门体跳动量检测 | 采用游标卡尺、水准仪等工具对构件变形（面板局部凹凸深度等）、构件（齿轮、齿条、滚轮等）磨损量、闸门运行中的跳动量进行测量 |  |
| 3 | 无损探伤检测 | 采用超声波、渗透或磁粉等检测方法对巡视检查怀疑有裂纹但难以确定的一、二类焊缝，闸门顶枢拉杆、吊耳、吊杆、联接销轴等构件进行无损探伤检测。 |  |
| 4 | 应力检测 | 测定检测对象在闸阀门开启、关闭过程中应力变化过程线。 |  |
| 5 | 锈蚀检测 | 通过金属超声测厚仪检测钢结构腐蚀剩余厚度 |  |
| 6 | 涂层厚度检测 | 通过涂层测厚仪检测钢结构防腐涂层厚度。 |  |
| 7 | 结构振动检测 | 采用位移传感器、速度传感器、加速度传感器等，检测结构振动量（位移、速度、加速度、动应力等）或结构自振特性（自振频率、阻尼比、振型等） |  |

表7 启闭机检测内容汇总表

| 序号 | 项 目 | 检测内容或方法 | 周期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 | 采用目测、耳听等方法检查启闭机的运行抖动、构件的腐蚀损伤、焊缝等情况 | 船闸运行时间不大于35年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于35年的每1年检测1次。 |
| 2 | 液压油检测 | 液压油检测包括污染度检测和理化性能检测 |  |
| 3 | 启闭机保护功能检测 | 液压启闭机：溢流保护、超压保护、失压保护和液位保护功能检测。 机械启闭机：行程限位器、起重量限制器、紧急断电开关和防撞保护功能状况。 |  |
| 4 | 启闭力检测 | 采用油压换算或应变片法对启闭机运行过程中的启闭力进行检测。 |  |
| 5 | 锈蚀检测 | 通过金属超声测厚仪检测钢结构腐蚀剩余厚度。 |  |
| 6 | 涂层厚度检测 | 通过涂层测厚仪检测钢结构防腐涂层厚度。 |  |
| 7 | 结构振动检测 | 采用位移传感器、速度传感器、加速度传感器等，检测结构振动量（位移、速度、加速度、动应力等）或结构自振特性（自振频率、阻尼比、振型等） |  |

表8 电气设施检测内容汇总表

| 序号 | 项目 | 检测内容或方法 | 周期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 | 采用目测、耳听等方法检查电气屏柜电压、电流和温升等情况 | 船闸运行时间不大于35年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于35年的每1年检测1次。 |
| 2 | 变压器检测 | 变压器检测应包括绕组绝缘电阻检测、绕组直流电阻检测和交流耐压试验。 |  |
| 3 | 真空断路器检测 | 真空断路器检测应包括绝缘检测、导电回路电阻检测和交流耐压试验。 |  |
| 4 | 电力电缆检测 | 电力电缆检测应包括10kV 电力电缆检测和O.4kV电力电缆检测。10kV电力电缆检测应包括绝缘电阻检测和直流耐压试验 ；O.4kV电力电缆出现电缆护套层明显破损或挤压变形时应进行绝缘检测。 |  |
| 5 | 继电保护装置检测 | 继电保护装置检测包括电流速断保护检测、过负荷保护检测、反时限过电流保护检测和保护整组试验 |  |
| 6 | 防雷与接地装置安全检测 | 防雷与接地装置安全检测主要包括接地电阻检测和避雷器绝缘电阻检测等。 |  |

（4）评估复核

根据检测结果对船闸结构安全性、耐久性和适用性指标进行状态评定或复核计算，船闸评估复核包括水工建筑物安全性评估分级（如表9所示）、水工建筑物耐久性评估分级（如表10所示）、水工建筑物适用性评估分级（如表11所示）、闸阀门安全性评估分级（如表12所示）、闸阀门耐久性评估分级（如表13所示）。并对评估复核做出了相关方法和要求作出了规定。

表9 水工建筑物安全性评估分级标准

| 等级 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性评估 | Rd/Sd≥1.00 | 0.95≤Rd/Sd＜1.00 | 0.90≤Rd/Sd＜0.95 | Rd/Sd＜0.90 |

注：Rd、Sd分别为结构的抗力和作用效应组合设计值

表10 水工建筑物耐久性评估分级标准

| 检测项目 |  | 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 外 观 缺 陷 | 表面裂缝 | 无 | 局部有微小锈蚀裂缝，裂缝宽度小于0.3mm | 锈蚀裂缝较多或呈网状，裂缝宽度在0.3mm至1.0mm之间 | 大面积锈蚀裂缝呈网状，裂缝宽度大于1.0mm |
|  | 剥离剥落 | 无 | 局部小面积空鼓 | 局部有剥落，空鼓和剥落面积小于区域面积的30% | 大面积剥落，空鼓和剥落面积超过区域面积的30% 以上 |
|  | 钢筋锈蚀表观劣化 | 无 | 混凝土表面可见局部锈迹 | 锈迹较多，钢筋锈蚀范围较广 | 锈迹普遍，钢筋表面大部分或全部锈蚀，钢筋截面面积明显减小 |
|  | 磨损情况 | 轻微表面磨损 | 磨损深度达10~20mm | 擦损深度达20~30mm | 大面积擦损且擦损深度超过30mm |
| 混凝土内部缺陷 |  | 混凝土内部完整均匀 | 混凝土内部裂隙较小，有少量不均匀现象 | 混凝土内部裂隙较大，存在蜂窝麻面现象 | 混凝土内部破碎，蜂窝、麻面较普遍，存在空洞 |
| 碳化深度h（碳化深度/保护层厚度） |  | h≤0.7 | 0.7＜h≤1.2 | 1.2＜h≤1.5 | h>1.5 |
| 钢筋锈蚀程度（钢筋锈蚀电位） |  | 电位＞-150mv | 电位在-150mv~-220mv之间 | 电位在-220mv~-350mv之间 | 电位＜-350m |
| 钢筋保护层厚度 |  | 水上区、水位变动区和水下区的钢筋混凝土保护层应分别大于35mm、40mm和35mm |  |  |  |

表11 水工建筑物适用性评估分级标准

| 等级 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土或钢结构最大挠度 | r≥1.00 | 0.95≤r＜1.00 | 0.90≤r＜0.95 | r＜0.90 |
| 钢筋混凝土结构最大裂缝宽度 | r≥1.00 | 0.80≤r＜1.00 | 0.70≤r＜0.80 | r＜0.70 |
| 预应力混凝土拉应力限值 | r≥1.00 | 0.95≤r＜1.00 | 0.90≤r＜0.95 | r＜0.90 |

表12 闸阀门安全性评估分级标准

| 等级 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性评估 | Rd/Sd≥1.00 | 0.95≤Rd/Sd＜1.00 | 0.90≤Rd/Sd＜0.95 | Rd/Sd＜0.90 |

注：Rd、Sd分别为结构的抗力和作用效应组合设计值

表13 闸阀门耐久性评估分级标准

| 检测项目 | 等 级 评 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 锈蚀外观 | A级 | 无粉化变色或轻微粉化变色，无裂纹、起泡和脱落生锈；轻微锈蚀。表面涂层基本完好，局部有少量蚀斑或不太明显的蚀迹，金属表面无麻面现象或只有少量浅而分散的蚀坑 |
|  | B级 | 明显粉化变色，分散的裂纹、起泡和和脱落生锈面积不大于0.3%。涂层局部脱落，有明显的蚀斑、蚀坑，蚀坑深小于0.5mm，或虽有较深的蚀坑，深度在1.0mm~2.0mm之间，但较分散 |
|  | C级 | 较严重粉化变色，裂纹起泡和和脱落生锈面积大于0.3%且不大于1.0%。表面涂层大片脱落，脱落面积不小于100mm×100mm，或涂层与金属分离且中间夹有锈蚀皮，有密集成片的蚀坑，深度在1.0mm~2.0mm范围 |
|  | D级 | 严重粉化变色，大范围的裂纹、起泡和和脱落生锈面积大于1.0%。蚀坑较深且密集成片，构件局部有很深的蚀坑，深度在3.0mm以上，并有蚀损，出现孔洞、缺肉等现象 |
| 涂层厚度 | A级 | 涂层干膜厚度不小于原设计厚度的90% |
|  | B级 | 涂层干膜厚度小于原设计厚度的90%且不小于原设计厚度的75% |
|  | C级 | 涂层干膜厚度小于原设计厚度的75% |
|  | D级 | 涂层干膜厚度小于原设计厚度的75%，刀刮容易剥离 |
| 蚀余厚度 | A级 | 轻微锈蚀、涂层完好，局部少量锈斑或锈迹，表面有少量分散浅锈坑，锈蚀速率小于0.05mm/a |
|  | B级 | 一般锈蚀，涂层剥落，出现少而散较深锈坑，构件未明显削弱，锈蚀速率在0.05~0.1mm/a |
|  | C级 | 出现较重锈蚀，涂层大面积剥落，密集成片的锈坑群或表面麻面严重且区域较大，局部出现较深锈坑，构件已有一定程度削弱，锈蚀速率在0.1~0.2mm/a |
|  | D级 | 严重锈蚀，较深锈坑密集成片，局部出现很深锈坑，构件严重削弱，锈蚀率大于0.2mm/a |
|  | 备注 | 闸门的构件当蚀余厚度小于6mm时该构件必须报废更换 |
| 蚀坑深度 | A级 | 金属表面只有少量浅而分散的蚀坑，一般在300mm×300mm范围内只有1~2个蚀坑，密集处不超过4个 |
|  | B级 | 有明显蚀坑，蚀坑深小于0.5mm，或虽有较深的蚀坑，深度在1.0mm~2.0mm之间，但较分散。一般在300mm×300mm范围内不超过30个蚀坑，密集处不超过60个 |
|  | C级 | 蚀坑深度在1.0mm~2.0mm范围，一般在300mm×300mm范围内超过60个；或麻面现象较重，在300mm×300mm范围内虽不超过60个蚀坑，但深度在2.5mm以上 |
|  | D级 | 蚀坑较深且密集成片，构件局部有很深的蚀坑，深度在3.0mm以上，并有蚀坑，出现孔洞、缺肉等现象 |

（5）技术状态分类评定

根据船闸定期检查、定期测量观测、定期检测和评估复核对船闸的技术状态进行分类评定，规定船闸技术状态划分为四类，评定标准和处理措施如表14所示。

表14 船闸技术状态分级评定标准

| 等级 | 评定标准 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 船闸整体完好，各项指标均达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，变形变位均在设计允许范围内。 | 常规养护 |
| 二级 | 船闸整体完好，个别指标略低于设计标准要求，工程存在一定损坏，变形变位略超出设计允许范围，但不影响船闸安全运行。 | 岁修时及时采取维修措施 |
| 三级 | 船闸整体破损明显，大部分指标低于设计标准要求，工程存在严重损坏，变形变位明显超出设计允许范围，已影响船闸安全运行。 | 立即开展大修或抢修工作 |
| 四级 | 船闸整体破损严重，大部分指标显著低于设计标准要求，变形变位过大，工程存在严重安全隐患。 | 视条件修复后降低等级运行或报废重建 |

（6）技术档案

根据《江苏省航道养护管理办法》、部颁《航道养护技术核查指南》等相关要求，结合船闸检测评估实际需要，规定船闸管理机构必须建立船闸维护技术档案，主要包括基础资料及维护管理资料。基础资料包括设计文件级竣工图、交（竣）工验收资料、施工过程中的结构位移或变形观测资料等。维护管理资料包括、维护工作计划、检查记录、检测及评估报告、维护工程技术资料、使用过程中的结构位移或变形观测资料、设施管理台账等。

# 五、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

# 六、与相关法律法规和标准的关系

在制定标准过程中，本标准课题组严格遵循以下标准化法律、法规、规范的规定，作为本标准起草的重要依据：

GB/T 1.1—2020  标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

JTS 304  《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》

JTS 320  《通航建筑物维护技术规范》

JTS 196  《三峡船闸设施安全检测技术规程》

SL 214  《水闸安全评价导则》

DL/T 835  《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》

JTJ 307  《船闸水工建筑物设计规范》

JTJ 308  《船闸闸阀门设计规范》

《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304-2019）主要侧重于船闸水工建筑物检测与评估，本标准是对船闸整体进行检测与评估，增加了船闸闸阀门检测与评估以及启闭机检测，优化完善了船闸工程检测评估体系，是行业标准《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304-2019）的有效补充完善。

# 七、推广实施建议

（1）加强标准在江苏省交通系统实施的应用，推进标准实施

建议各级交通主管部门、相关监督管理部门及从事船闸检测的企业，在进行船闸技术状况检测过程中，积极采用本标准。本标准为第一次制定，符合从事船闸建造养护企业的发展和需要，建议颁布后一个月内实施。

（2）加大标准宣贯力度，扩大宣贯范围

标准的宣贯工作不仅包括标准文本本身，还应包括标准的编制说明，使得标准使用者不仅了解标准文本中规定的内容，还了解本标准编制说明中对于标准制定背景、制定依据等内容，以利于标准的贯彻执行。

（3）做好信息反馈和适用性评价，提高标准实施效果

在本标准宣贯后，要时刻跟踪本标准关于船闸技术状况检测过程中的实施情况，记录标准在实际应用中的具体效果，对于实用性不强、适用性差的条款要及时反馈到相关行业管理部门，以便采取相应的措施。

# 八、起草单位和起草人员信息及分工

本标准起草单位为华设检测科技有限公司、江苏省交通运输厅港航事业发展中心、苏州市港航事业发展中心、华设设计集团股份有限公司、江苏省交通工程集团有限公司、东南大学。

本标准主要起草人员为陶屹、高莉、吉同元、毛宁、李鹏飞、蒋玉军、徐云辉、葛晓栋、刘剑欢、滕荣、陆文军、张银、简细明、唐晓暄、束荣、徐啸、夏巳旻、章定文、戴振华、袁媛、赵龙、张润、丁国庆、徐兴路、胡文高。标准编制分工如表8.1-1所示。

表8.1-1  任务分工

| 一级章节 | 二级章节 | 编制人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 范围 | - | 高莉、毛宁、徐云辉 |
| 2 规范性引用文件 | - |  |
| 3 术语和定义 | - |  |
| 4 总则 | - | 滕荣、唐晓暄、徐啸 |
| 5 基本规定 | 5.1一般规定 | 蒋玉军、葛晓栋、陆文军 |
|  | 5.2检测评估工作流程 |  |
|  | 5.3资料整理与分析 |  |
|  | 5.4成果报告 |  |
| 6 定期检查 | - | 陶屹、吉同元、简细明 |
| 7 定期测量观测 | 7.1一般规定 | 李鹏飞、束荣、丁国庆 |
|  | 7.2水平位移观测 |  |
|  | 7.3垂直位移观测 |  |
|  | 7.4水位观测 |  |
| 8 定期检测 | 8.1一般规定 | 刘剑欢、徐兴路、赵龙、张润 |
|  | 8.2水工建筑物检测 |  |
|  | 8.3闸阀门检测 |  |
|  | 8.4启闭机检测 |  |
|  | 8.5电气设施检测 |  |
| 9 评估复核 | 9.1一般规定 | 章定文、胡文高、张银 |
|  | 9.2水工建筑物评估复核 |  |
|  | 9.3闸阀门评估复核 |  |
| 10 技术状态分类评定 | - |  |
| 11 技术档案 | - | 夏巳旻、戴振华、袁媛 |
| 附录A 检测与评估报告编写提纲 |  |  |
| 附录B 定期测量报告及原始记录 |  |  |