| ICS | 27.010 |
| --- | --- |
| CCS | F 01 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T 2060—XXXX

代替 DB32 2060-2018

单位能耗限额

Norm of comprehensive energy consumption per unit product

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  能耗指标	3

4.1  大豆油	3

4.2  液态乳	3

4.3  白酒	4

4.4  啤酒	4

4.5  卷烟	5

4.6  印染布	5

4.7  棉纱	5

4.8  棉布	6

4.9  纤维板	6

4.10  纸浆	6

4.11  书写印刷用纸	7

4.12  生活用纸	7

4.13  包装用纸和纸板	8

4.14  特种纸和纸板	8

4.15  粘胶纤维	9

4.16  锦纶丝	9

4.17  蒸压加气混凝土砌块	10

4.18  矿渣粉	10

4.19  日用玻璃	10

4.20  建筑陶瓷	11

4.21  含镍生铁	12

4.22  粗钢	12

4.23  铸铁件	13

4.24  铸钢件	14

4.25  铝合金铸件	15

4.26  铅酸蓄电池	16

4.27  印制电路板	16

4.28  自来水（制水）	17

4.29  工业气体空分产品	17

4.30  压缩空气站	18

4.31  宾馆	18

4.32  商场	18

5  统计范围和计算方法	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替DB32 2060—2018《单位能耗限额》，与DB32 2060—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

删除了炼油（见2018版的4.15）、炭黑（见2018版的4.16）、纯碱（见2018版的4.17）、乙烯（见2018版的4.18）、涤纶纤维（见2018版的4.21）、轮胎（见2018版的4.22）、日用陶瓷（见2018版的4.27）、热电联产（见2018版的4.35）、行政机关（见2018版的4.38）和普通高校（见2018版的4.39）的能耗指标；

删除了感应电炉吨金属液综合电耗和燃料炉吨金属液综合能耗的限定值（见2018版的4.31.2）和准入值（见2018版的4.31.4）；

增加了感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗和燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗的限定值和准入值（见4.26.3）；

增加了压缩空气站运行电耗限额。

本文件由江苏省工业和信息化厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：南京市节能技术服务中心、江苏省质量和标准化研究院、无锡市节能监察支队、南京市节能监察中心、苏州市节能监察中心、常州市产业发展促进中心、扬州市节能管理服务中心、江苏省能源研究会。

本文件主要起草人：杨迪芳、马武忠、陈银龙、吴春华、赵沐雯、赵政、孙恒友、王光辉、冯朴、高建丽、陈冲、郭峰、倪玄、陆琪铭、杨俊、朱俊明、刘广莉、徐昊玥、姚芳龙、李长林、孙军、唐俊松、马奇、顾淼波。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

2018年首次发布为DB32 2060—2018；

本次为第一次修订。

单位能耗限额

范围

本文件规定了30个产品和宾馆、商场的单位能源消耗（以下简称能耗）的术语和定义、能耗指标。

本文件适用于用能单位能耗的考核以及对新建、扩建项目的能耗控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1535 大豆油

GB/T 14189  纤维级聚酯切片(PET)

GB/T 28296  含镍生铁

GB 28662  钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

DB32/T 2061  单位能耗限额统计范围和计算方法

术语和定义

GB/T 14189、GB/T 28296界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

统计报告期  reporting period

是计算动态分析指标时，需要说明其变化状态的时期，本文件中统计报告期一般为一年。

综合能耗  comprehensive energy consumption

用能单位在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

对企业，综合能耗是指统计报告期内，主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。企业中主要生产系统的能耗量应以实测为准。

生产过程中余热、余能回收利用的能量，用于本系统时，不计入能源消耗量中；向界区外输出时，计入向外输出能量。余热、余能回收利用装置本身的用能计入产品综合能耗。

单位产品综合能耗  comprehensive energy consumption for unit output of product

统计报告期内，综合能耗与合格产品产量（工作量、服务量）的比值。

产品是指合格的最终产品或中间产品。

对以原材料加工等作业量为能耗考核对象的用能单位，其单位作业量综合能耗的概念也包括在本定义之内。

单位产品综合能耗单位根据产品产量（作业量、工作量、服务量）量纲不同可包括：千克标准煤每千克（kgce/kg）、千克标准煤每立方米（kgce/m3）等。

本文件中单位能耗亦指单位产品综合能耗。

[来源：GB/T 2589—2020，3.7]

单位产品可比综合能耗 comparable comprehensive energy consumption per unit product

统计期内产品综合能耗与同期产品标准品总产量的比值，单位为千克标准煤/单位标准品。

大豆压榨工序  soybean oil squeezing process

大豆进入工厂储存经预处理，利用溶剂浸出制取大豆原油和大豆粕的过程。

大豆油精炼工序  soybean oil refining process

大豆原油经过脱胶、脱皂、脱色和脱臭等工序去除其中少量蛋白质、磷脂、游离脂肪酸和部分氧化物，从而制取符合GB 1535要求的合格一级油产品的过程。

浓香型白酒  strong flavour Chinese spirit

以粮谷为原料，经传统固态发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成的，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有以己酸乙酯为主体复合香的白酒。

芝麻香型白酒  zhima-flavour Chinese spirit

以高粱、小麦（麦麸）等为原料，经传统固态发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成的，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有芝麻香型风格的白酒。

纤维板  fibreboard

以木质纤维或其他植物纤维为主要原料，经纤维制备，施加合成树脂，在加热加压条件下压制成的板材。按照密度的不同分为高密度、中密度和低密度纤维板。

纸浆  pulp

漂泊化学草木混合浆、漂白化学木浆、漂白化学机械木浆、废纸脱墨浆等浆种。

书写印刷用纸  writing and printing paper

书写纸、胶版印刷纸、铜版纸、铜版原纸、轻量涂布纸、复印纸及复印纸原纸等书写、印刷用途纸种。

生活用纸  tissue paper

卫生纸（含卫生纸原纸）、纸巾纸（含纸面巾、纸餐巾、擦手纸、厨房纸巾）等生活用途纸种。

包装用纸和纸板  packaging paper and paperboard

涂布白纸板、瓦楞原纸、箱纸板、白卡纸、纸管原纸等包装用途纸种。

特种纸和纸板  special paper and paperboard

热敏纸、无碳复写纸、纸杯原纸、干式复写原纸、防伪税票纸、艺术原纸、薄型纸、鞋用纸板、蚊香纸板等特殊用途纸种。

锦纶民用丝  nylon textile yarn

线密度小于等于600 dtex的锦纶丝。

锦纶工业丝  nylon industrial yarn

线密度大于600 dtex的锦纶丝。

动力类铅酸蓄电池  dynamic type lead-acid battery

作为电动自行车和其他电动车、电动工具、牵引等设备的动力源并循环使用的铅酸蓄电池。

传统单面印制电路板  traditional single-sided printed-circuit board

仅在覆铜板一面上有导电图形的印制电路板。

传统双面印制电路板  traditional double-sided printed-circuit board

覆铜板两面均有导电图形的印制电路板。

传统多层印制电路板  traditional multilayer printed-circuit board

由多于两层导电图形与绝缘材料交替粘接在一起，且层间导电图形互连的印制电路板。

HDI高密度互连印制电路板  high density interconnect printed-circuit bord

用微孔、盲孔、埋孔技术生产的一种线路分布密度较高的印制电路板。

空分产品  air separation product

以空气为原料制取生产的氧、氮、氩产品。

压缩空气站  compressed air station

由空气压缩机组、供气系统所组成的用于提供压缩空气产品的系统。

能耗指标

大豆油

适用对象

适用于大豆油生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价，以及对新建、改扩建项目的能耗控制。

大豆油生产主要工序单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业大豆油生产主要工序单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目大豆油生产主要工序单位产品综合能耗准入值应符合表1的规定。

大豆油主要工序单位产品综合能耗限定值和准入值

| - 工序名称 | - 单位产品综合能耗限定值 kgce/t | - 单位产品综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| - 压榨工序 | - ≤ 32 | - ≤ 29 |
| - 精炼工序 | - ≤ 26 | - ≤ 20 |

液态乳

适用对象

适用于液态乳（杀菌乳、灭菌乳、发酵乳）生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价，以及对新建、改扩建项目的能耗控制。

液态乳单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业液态乳单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目液态乳单位产品综合能耗准入值应符合表2的规定。

液态乳单位产品综合能耗限定值和准入值

| 分 类 | - 单位产品综合能耗限定值 kgce/t | - 单位产品综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| - a ＜ 50 ％ | - ≤ 90 | - ≤ 85 |
| - 50 ％ ≤ a ≤ 80 ％ | - ≤110 | - ≤ 102 |
| - a ＞ 80 ％ | - ≤136 | - ≤ 127 |
| - a为发酵乳产量占全厂液态乳总产量的百分比。 |  |  |

白酒

适用对象

适用于采用固态法生产浓香型白酒与芝麻香型白酒生产企业进行单位产品能耗的计算、考核和新建、改扩建项目的能耗控制。

白酒原酒单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业白酒原酒单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目白酒原酒单位产品综合能耗准入值应符合表3的规定。

白酒原酒单位产品综合能耗限定值和准入值

| 类 别 | 单位产品综合能耗限定值 kgce/kL | 单位产品综合能耗准入值 kgce/kL |
| --- | --- | --- |
| 浓香型白酒 | ≤1345 | ≤1265 |
| 芝麻香型白酒 | ≤1545 | ≤1520 |
| 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h；蒸汽（3.5 MPa级）折标准煤系数采用0.1257 kgce/kg；蒸汽（1.0 MPa级）折标准煤系数采用0.1086 kgce/kg；蒸汽（0.3 MPa级）折标准煤系数采用0.09427 kgce/kg；蒸汽（＜0.3 MPa）折标准煤系数采用0.07857 kgce/kg；新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |

啤酒

适用对象

适用于啤酒生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价。

啤酒单位产品综合能耗限定值

现有企业啤酒单位产品综合能耗限定值应符合表4的规定。

啤酒单位产品综合能耗限定值

| 类别 | 单位产品综合能耗限定值 kgce/kL |
| --- | --- |
| 啤酒 | ≤55 |
| 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h；新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |

卷烟

适用对象

适用于卷烟生产企业单位产品综合能耗的计算、考核、以及对新建及改扩建项目的能耗控制。

卷烟单位产品综合能耗限定值

现有企业卷烟单位产品综合能耗限定值应符合表5的规定。

卷烟单位产品综合能耗限定值

| 类别 | 单位产品综合能耗限定值 kgce/万支 |
| --- | --- |
| 卷烟 | ≤ 4.8 |
| - 电力折标准煤系数采用0.1229kgce/kW·h。 - 企业有外销或外购烟丝（含膨胀烟丝、薄片）时，对卷烟产品产量进行修正。每外销40千克烟丝，相应增加3万支卷烟数量；每外购40千克烟丝，相应扣减3万支卷烟数量。 |  |

印染布

适用对象

适用于棉型及化纤类印染企业单位产品能耗的计算、考核与评价，以及对新建、改扩建项目的能耗控制。

印染布单位产量可比综合能耗限定值和准入值

现有企业印染布单位产量可比综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目印染布单位产量可比综合能耗准入值应符合表6的规定。

印染布单位产量可比综合能耗限定值和准入值

| 类别 | 单位产量可比综合能耗限定值 kgce/hm | 单位产量可比综合能耗准入值 kgce/hm |
| --- | --- | --- |
| 印染布 | ≤ 35 | ≤32 |
| 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h。 |  |  |

棉纱

适用对象

适用于棉纺企业生产的纯棉纱、化纤纱和混纺纱等产品单位产量可比电耗的计算、考核与评价。

棉纱单位产品综合能耗限定值

现有企业棉纱单位产量可比综合电耗限定值应符合表7的规定。

棉纱单位产量可比综合电耗限定值

| 类别 | 单位产量可比综合电耗限定值 kW·h/t |
| --- | --- |
| 棉纱 | ≤ 5100 |

棉布

适用对象

适用于棉布（本色坯布）生产企业棉布单位产量可比综合电耗的计算、考核与评价。

棉布单位产品综合能耗限定值

现有企业棉布单位产量可比综合电耗限定值应符合表8的规定。

棉布单位产量可比综合电耗限定值

| 类别 | 单位产量可比综合电耗限定值 kW·h/hm |
| --- | --- |
| 棉布 | ≤ 21 |

纤维板

适用对象

适用于纤维板生产企业进行单位产品综合能耗的计算、控制与考核。

纤维板单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业纤维板单位产品综合能耗限定值应符合表9的规定。

纤维板单位产品综合能耗限定值和准入值

| 分 类 |  | 单位产品综合能耗限定值 kgce/m3 | 单位产品综合能耗准入值 kgce/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高密度纤维板 |  | ≤240 | ≤210 |
| 中密度纤维板 | 密度 ≥ 750kg/m3 | ≤200 | ≤160 |
|  | 密度 ＜ 750kg/m3 | ≤180 | ≤140 |
| 低密度纤维板 |  | ≤140 | ≤120 |
| - 高密度纤维板：密度大于800 kg/m3的纤维板；中密度纤维板：厚度不小于1.5 mm，密度范围在650 kg/m3 ～800 kg/m3之间的纤维板；低密度纤维板：密度小于在650 kg/m3的纤维板。 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h。 |  |  |  |

纸浆

适用对象

适用于纸浆（含制浆造纸）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

纸浆单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业纸浆单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目纸浆单位产品综合能耗准入值应符合表10的规定。

纸浆单位产品综合能耗限定和准入值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗限定值 等价值kgce/Adt | 单位产品综合能耗准入值 等价值kgce/Adt |
| --- | --- | --- |
| 漂白化学草木混合浆 | ≤800 | ≤680 |
| 漂白化学机械木浆 | ≤800 | ≤720 |
| 漂白化学木浆 | ≤550 | ≤500 |
| 废纸脱墨浆 | ≤400 | ≤320 |
| - 各种纸浆均为自用湿浆, Adt表示吨风干浆；若抄商品浆板，每吨风干浆综合能耗限定值/准入值增加200kgce。 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |

书写印刷用纸

适用对象

适用于书写印刷用纸（不含制浆）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

书写印刷用纸单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业书写印刷用纸单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目书写印刷用纸单位产品综合能耗准入值应符合表11的规定。

书写印刷用纸单位产品综合能耗限定值和准入值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗限定值 等价值kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 等价值kgce/t |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜版纸 | ≤ 550 | ≤ 500 |  |
| 轻量涂布纸 | ≤ 520 | ≤ 480 |  |
| 书写纸、胶版印刷纸 | ≤ 500 | ≤ 460 |  |
| 复印纸 | ≤ 500 |  | ≤ 450 |
| 铜版原纸 | ≤ 470 |  | ≤ 420 |
| - 复印纸若为原纸产品，单位产品综合能耗限定值/准入值扣减30 kgce/t。 铜版纸准入值基准定量为128 g/m2及以下产品，若定量每增加10 g/m2，单位产品综合能耗限定值/准入值递减9 kgce/t。 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |  |

生活用纸

适用对象

适用于生活用纸（不含制浆）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

生活用纸单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业生活用纸单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目生活用纸单位产品综合能耗准入值应符合表12的规定。

生活用纸单位产品综合能耗限定值和准入值

| 产品分类 定量g/m2 | 单位产品综合能耗限定值 等价值kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 等价值kgce/t | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11～17 | ≤880 | ≤ 840 | 若为原纸产品，单位产品能耗限定值/准入值扣减70 kgce |
| ＞ 17～30 | ≤ 800 | ≤ 760 | 若为原纸产品，单位产品能耗限定值/准入值扣减60 kgce |
| ＞ 30 | ≤ 640 | ≤ 600 | 若为原纸产品，单位产品能耗限定值/准入值扣减50 kgce |
| - 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |  |

包装用纸和纸板

适用对象

适用于包装用纸和纸板生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

包装用纸和纸板单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业包装用纸和纸板单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目包装用纸和纸板单位产品综合能耗准入值应符合表13的规定。

包装用纸和纸板单位产品综合能耗限定值和准入值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗限定值 等价值kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 等价值kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 白卡纸 | ≤ 550 | ≤ 520 |
| 涂布白纸板 | ≤ 500 | ≤ 480 |
| 箱纸板 | ≤ 480 | ≤ 450 |
| 瓦楞原纸 | ≤ 450 | ≤ 420 |
| 纸管原纸 | ≤ 450 | ≤ 400 |
| - 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h； 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |

特种纸和纸板

适用对象

适用于特种纸和纸板（不含制浆）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

特种纸和纸板单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业特种纸和纸板单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目特种纸和纸板单位产品综合能耗准入值应符合表14的规定。

特种纸和纸板单位产品综合能耗限定值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗限定值 等价值kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 等价值kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 热敏纸 | ≤ 1200 | ≤ 1080 |
| 干式复写原纸 | ≤ 1150 | ≤ 1050 |
| 薄型纸 | ≤ 1150 | ≤ 1050 |
| 防伪税票纸 | ≤ 1050 | ≤ 950 |
| 无碳复写纸 | ≤ 920 | ≤ 850 |
| 艺术原纸 | ≤ 800 | ≤ 720 |
| 鞋用纸板 | ≤ 760 | ≤ 680 |
| 蚊香纸板 | ≤ 760 | ≤ 680 |
| 纸杯原纸 | ≤ 720 | ≤ 660 |
| - 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h。 - 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |

粘胶纤维

适用对象

适用于粘胶纤维生产企业单位产品能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。

粘胶纤维单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业粘胶纤维单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目粘胶纤维单位产品综合能耗准入值应符合表15的规定。

粘胶纤维单位产品综合能耗限定值和准入值

| 类别 | 单位产品综合能耗限定值 kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 长丝 | ≤3350 | ≤3150 |
| 短纤维 | ≤1050 | ≤960 |
| 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h，新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |

锦纶丝

适用对象

适用于以牌号 PA-6 切片为原料锦纶丝生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价。以其他牌号为原料的锦纶丝生产企业可参照执行。

锦纶丝单位产量可比综合能耗限定值和准入值

现有企业锦纶丝单位产量可比综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目锦纶丝单位产量可比综合能耗准入值应符合表16的规定。

锦纶丝单位产量可比综合能耗限定值和准入值

| 类别 |  | 单位产量可比综合能耗限定值 kgce/t | 单位产量可比综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 锦纶民用丝（dtex ≤ 600） | 一步法 | ≤ 330 | ≤ 310 |
|  | 二步法 | ≤ 430 | - |
| 锦纶工业丝（dtex ＞ 600） |  | ≤ 275 | ≤ 235 |
| - 适用于以牌号PA-6切片为原料锦纶丝生产企业。 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |  |

蒸压加气混凝土砌块

适用对象

适用于蒸压加气混凝土砌块生产企业单位产品能耗的计算、考核和节能管理。蒸压加气混凝土板材生产企业可参考执行。

蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗准入值应符合表17的规定。

蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗限定值和准入值

| 项目 | 单位产品综合能耗 kgce/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | ≤ 16.5 | ≤ 15 |
| - 单条生产线年生产规模超过30万立方米，限定值/准入值乘以修正系数1.2； - 采用砂质需粉磨原料生产的砌块，限定值/准入值乘以修正系数1.2； - 凡具备上述两种修正条件的企业，其单位产品能耗限定值/准入值累积修正； - 蒸汽折标准煤系数采用当量值。 |  |  |

矿渣粉

适用对象

适用于采用立磨工艺生产S95级矿渣粉企业单位产品能耗的计算、考核和评价。

矿渣粉单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业矿渣粉单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目矿渣粉单位产品综合能耗准入值应符合表18的规定。

矿渣粉单位产品综合能耗限定值和准入值

| 项目 | 单位产品综合能耗 kgce/t |  | 单位产品电耗 kW·h/t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 | 限定值 | 准入值 |
| 矿渣粉 | ≤ 23 | ≤ 21 | ≤ 44 | ≤ 42 |
| 适用于S95级矿渣粉。 |  |  |  |  |

日用玻璃

适用对象

适用于以发生炉煤气、天然气、燃料油、电为能源供给的日用玻璃生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价。

日用玻璃单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业日用玻璃单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目日用玻璃单位产品综合能耗准入值应符合表19的规定。

日用玻璃单位产品综合能耗限定值和准入值

| 产品种类 |  |  | 能源品种 | 单位产品综合能耗限定值 kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日用玻璃制品及玻璃包装容器 | 玻璃瓶罐 |  | 燃料油、天然气 | ≤320 | ≤300 |
|  |  |  | 发生炉煤气 | ≤365 | ≤350 |
|  | 玻璃器皿 | 机压和压吹 | 燃料油、天然气 | ≤350 | ≤338 |
|  |  |  | 发生炉煤气 | ≤390 | ≤376 |
|  |  | 吹制 | 燃料油、天然气 | ≤420 | ≤405 |
|  |  |  | 发生炉煤气 | ≤470 | ≤454 |
| 玻璃保温容器（瓶胆） |  |  | - | ≤1000 | ≤900 |
| 玻璃仪器制造 | 压、拉制 |  | 电 | ≤650 | ≤620 |
|  |  |  | 燃料油、天然气 | ≤720 | ≤685 |
|  | 吹制 |  | 电 | ≤950 | ≤900 |
|  |  |  | 燃料油、天然气 | ≤1280 | ≤1220 |
| - 不适用于乳白玻璃制品；不适用于Fe2O3含量≤0.03％的高档玻璃瓶罐；不适用于Fe2O3含量≤0.02％的高档玻璃器皿。 电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h，热力折标准煤系数采用0.03412 kgce/MJ，新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |  |  |  |

建筑陶瓷

适用对象

适用于建筑陶瓷生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

建筑陶瓷单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业建筑陶瓷单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目建筑陶瓷单位产品综合能耗准入值应符合表20的规定。

建筑陶瓷单位产品综合能耗限定值和准入值

| 分类 | 单位产品综合能耗 kgce/t |  | 单位产品综合电耗 kW·h/t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 | 限定值 | 准入值 |
| a≤0.5％ | ≤320 | ≤ 300 | ≤380 | ≤ 340 |
| 0.5％＜a≤10％ | ≤280 | ≤ 230 | ≤350 | ≤ 300 |
| a ＞10％ | ≤285 | ≤ 250 | ≤300 | ≤ 270 |
| - a为陶瓷砖的吸水率。 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h。 |  |  |  |  |

含镍生铁

适用对象

适用于以氧化镍矿（红土镍矿）为原料生产含镍生铁单位产品能耗的计算、考核与评价。不适用于以硫化镍为原料生产含镍生铁产品的企业。

含镍生铁单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业含镍生铁单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目含镍生铁单位产品综合能耗准入值应符合表21的规定。

含镍生铁单位产品综合能耗限定值和准入值

| 项目 | 单位产品综合能耗限定值 kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 含镍生铁 | ≤ 1680 | ≤ 1560 |
| - 合格产品镍含量基准值为10％，每±1％，准入值相应±50 kgce/t； 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h。 |  |  |

粗钢

适用对象

适用于钢铁企业进行烧结工序、球团工序、高炉工序和转炉工序单位产品能耗的统计计算、评价以及新建项目的能耗控制。

粗钢生产主要工序单位产品综合能耗限定值和准入值

现有钢铁企业生产过程中，烧结工序、球团工序、高炉工序和转炉工序的单位产品综合能耗限定值，钢铁企业新建或改扩建烧结机、球团生产设备、高炉和转炉时，其工序单位产品综合能耗准入值应符合表22的要求。

粗钢生产主要工序单位产品综合能耗限定值和准入值

| 工序名称 | 单位产品综合能耗限定值 kgce/t | 单位产品综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 烧结工序a | ≤ 53 | ≤ 48 |
| 球团工序 | ≤ 34 | ≤ 22 |
| 高炉工序 | ≤ 426 | ≤ 370 |
| 转炉工序 | ≤ -12 | ≤ -25 |
| - 特殊用途转炉如提钒转炉、脱磷转炉、不锈钢转炉等不按此考核。 烧结原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加1％，烧结工序能耗限定值/准入值在本表的基础上增加0.15 kgce/t；高炉入炉原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加1％，高炉工序能耗限定值/准入值在本表的基础上增加0.3 kgce/t。 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h。 耗能工质折标准煤系数采用压缩空气0.0152 kgce/Nm3、氧气0.0802 kgce/Nm3、氮气0.0169 kgce/Nm3、氩气0.887 kgce/Nm3、鼓风0.0088 kgce/Nm3、新水0.0414 kgce/t。 |  |  |
| 烧结工序以配备烧结烟气脱硫装置且污染物排放达到国家环保排放标准GB 28662-2012的要求为基础。 |  |  |

铸铁件

适用对象

适用于铸铁件生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价

铸铁件单位产量可比综合能耗限定值和准入值

现有企业铸铁件单位产量可比综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目铸铁件单位产量可比综合能耗准入值应符合表23的规定。

铸铁件单位产量可比综合能耗限定值和准入值

| 类别 | 单位产量可比综合能耗限定值 kgce/t | 单位产量可比综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 铸铁件 | ≤ 255 | ≤ 210 |
| 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |

铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗限定值和准入值

现有企业采用电炉、冲天炉熔炼方式时，铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗限定值；新建企业、现有企业改扩建项目采用电炉、冲天炉熔炼方式时，铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗准入值应符合表24的规定。

铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗限定值和准入值

| 容量/熔化率 |  | 单位产量综合电耗 kW·h/t |  | 单位产量综合燃料消耗 kgce/t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限定值 | 准入值 | 限定值 | 准入值 |
| 电炉 | a≤1 t | ≤620 | ≤600 | - |  |
|  | 1.5 t | ≤610 | ≤590 | - |  |
|  | 2 t | ≤600 | ≤580 | - |  |

- 铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗限定值和准入值（续）

| 容量/熔化率 |  | 单位产量综合电耗 kW·h/t |  | 单位产量综合燃料消耗 kgce/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限定值 | 准入值 | 限定值 |  | 准入值 |
| 电炉 | 3 t | ≤590 | ≤570 | - |  |  |
|  | a≥5 t | ≤580 | ≤560 | - |  |  |
| 冲天炉 | 5 t/h＜b≤10 t/h | - |  | ≤132 | ≤127 |  |
|  | b＞10 t/h | - |  | ≤122 | ≤117 |  |
| - a为电炉容量，单位为吨。若电炉容量在两档之间，一律按低一档容量计算。 b为冲天炉熔化率，单位为吨/小时。 铁水温度每±10 ℃，铁水单位产量综合电耗相应±6kW·h/t，铁水单位产量综合燃料消耗相应±6 kgce/t。 铁屑含量每增加10％，铁水单位产量综合电耗增加4 kW·h/t。 铁水温度1480℃。 |  |  |  |  |  |  |

铸钢件

适用对象

适用于铸钢件生产企业（包括生产联合体中的铸钢件分厂、车间等，下同）单位产品能源消耗量的计算、控制和考核、评价。

铸钢件单位产量可比综合能耗限定值和准入值

现有企业铸钢件单位产量可比综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目铸钢件单位产量可比综合能耗准入值应符合表25的规定。

铸钢件单位产量可比综合能耗限定值和准入值

| 类别 | 单位产量可比综合能耗限定值 kgce/t | 单位产量可比综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 铸钢件 | ≤ 310 | ≤ 295 |
| 新水折标准煤系数采用0.0857kgce/t。 |  |  |

感应炉吨钢水综合电耗和电弧炉吨钢水综合电耗限定值和准入值

现有企业感应电炉吨钢水综合电耗和电弧炉吨钢水综合电耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目感应电炉吨钢水综合电耗和电弧炉吨钢水综合电耗准入值应符合表26的规定。

感应电炉吨钢水综合电耗和电弧炉吨钢水综合电耗限定值和准入值

| 感应电炉容量 t | 感应电炉吨钢水综合电耗 kW·h/t |  | 电弧炉容量 t | 电弧炉吨钢水综合电耗 kW·h/t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 |  | 限定值 | 准入值 |
| 0.25 | ≤730 | - | ≤0.5 | ≤800 | - |
| 0.5 | ≤720 | ≤700 | 1.5 | ≤790 | - |

- 感应电炉吨钢水综合电耗和电弧炉吨钢水综合电耗限定值和准入值（续）

| 感应电炉容量 t | 感应电炉吨钢水综合电耗 kW·h/t |  | 电弧炉容量 t | 电弧炉吨钢水综合电耗 kW·h/t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 |  | 限定值 | 准入值 |
| 1 | ≤710 | ≤690 | ≤1.5 | — | ≤760 |
| 2 | ≤700 | ≤680 | 3 | ≤770 | ≤740 |
| 3 | ≤690 | ≤670 | 5 | ≤760 | ≤730 |
| ≥5 | ≤680 | ≤660 | 10 | ≤750 | ≤720 |
| - | - | - | 20 | ≤740 | ≤710 |
| - | - |  | 30 | ≤710 | ≤680 |
| - | - |  | ≥50 | ≤690 | ≤660 |
| - 钢水温度每±10 ℃，电耗相应±7 kW·h/t。 - 基准温度1600℃。 |  |  |  |  |  |

铝合金铸件

适用对象

适用于生产铝合金铸件产品、挤压建筑铝合金型材的企业单位产品能耗的计算、考核与评价。也适用于采用感应电炉、燃料炉加热熔化铝合金液工序能耗的计算、考核与评价。

铝合金铸件单位产量可比综合能耗限定值和准入值

现有企业铝合金铸件单位产量可比综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目铝合金铸件单位产量可比综合能耗准入值应符合表27的规定。

铝合金铸件单位产量可比综合能耗限定值和准入值

| 项目 | 单位产量可比综合能耗限定值 kgce/t | 单位产量可比综合能耗准入值 kgce/t |
| --- | --- | --- |
| 铝合金铸件 | ≤500 | ≤450 |
| 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |

感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗和燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗限定值和准入值

现有企业感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗和燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗和燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗准入值应符合表28的规定。

感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗和燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗限定值和准入值

| 分类 |  | 感应电炉吨金属液综合电耗（kW·h/t） |  | 电阻炉吨金属液综合电耗（kW·h/t） |  | 燃气铝合金熔化炉 吨金属液综合能耗（kgce/t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限定值 | 准入值 | 限定值 | 准入值 | 限定值 | 准入值 |
| 感应电炉 | a≤0.15 t | ≤ 700 | ≤ 698 | - |  | - |  |
|  | 0.3 t | ≤ 680 | ≤ 670 | - |  | - |  |
|  | 0.5 t | ≤ 660 | ≤ 650 | - |  | - |  |
|  | 1.0 t | ≤ 640 | ≤ 625 | - |  | - |  |
|  | 2.0 t | ≤ 630 | ≤ 600 | - |  | - |  |
|  | ≥3 t | ≤ 620 | ≤ 585 | - |  | - |  |
| 电阻炉 | a≤0.15 t | - |  | ≤ 830 | ≤ 828 | - |  |
|  | 0.3 t | - |  | ≤ 800 | ≤ 788 | - |  |
|  | 0.5 t | - |  | ≤ 750 | ≤ 739 | - |  |
|  | ≥1 t | - |  | ≤ 700 | ≤ 684 | - |  |
| 燃气铝合金熔化炉 |  | - |  | - |  | ≤ 145 | ≤ 135 |
| - a为电炉容量，单位为吨； 若电炉容量在两档之间，一律按低一档容量计算。 - 铝液温度每±10℃，吨金属液综合电耗限定值相应±3.5 kW·h/t,燃气炉限定值相应±2.15 kgce/t。 - 准入值适用于工艺熔炼温度不超过790℃的感应电炉、电阻炉和燃气炉；熔化率小于0.6 t的燃气坩埚熔铝炉和投料全部为铝屑的燃气熔铝炉不进行吨金属液能耗考核。 - 铝液温度720℃。 |  |  |  |  |  |  |  |

铅酸蓄电池

铅酸蓄电池单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业铅酸蓄电池单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目铅酸蓄电池单位产品综合能耗准入值应符合表29的规定。

铅酸蓄电池单位产品综合能耗限定值和准入值

| 种类 | 单位产品综合能耗 kgce/kVAh |  |
| --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 |
| 动力类铅酸蓄电池 | ≤ 10.9 | ≤ 6.6 |
| 熟极板 | ≤ 6 | ≤ 4.1 |
| - 电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h。 耗能工质按相应的能源等价值折算，新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 外购极板以熟极板限定值作为折算系数计入综合能耗。 |  |  |

印制电路板

适用对象

适用于刚性传统印制电路版（传统 PCB 板）、刚性高密度互连印制电路板（HDI 板）制造企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建、扩建项目的能耗控制。

印制电路板单位产品综合能耗限定值和准入值

现有企业印制电路板制造单位产品综合能耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目印刷电路板单位产品综合能耗准入值应符合表30的规定。

印制电路板单位产品能耗限定值和准入值

| 项目 | 单位产品综合能耗（kgce/m2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 |
| 印制电路板 | ≤ 26 | ≤ 22 |
| - 电力折算标准煤系数按等价值0.35 kgce/ kW·h计算。 - 热力折算标准煤系数按照等价值计算，折标系数为根据蒸汽压力温度查焓值/（29307×锅炉效率） kgce/kg。 - 新水折算标准煤系数按0.0857 kgce/t计算。 - 天然气折算标准煤系数按1.2143 kgce/m3计算。 |  |  |

自来水（制水）

适用对象

适用于自来水公司（水务公司）、自来水总公司（水务集团公司）下属各水厂等自来水生产企业单位产品能源消耗量的计算、控制和考核、评价。

自来水（制水）单位产量可比综合电耗限定值和准入值

现有企业自来水（制水）单位产量可比综合电耗限定值，新建企业、现有企业改扩建项目自来水（制水）单位产量可比综合电耗准入值应符合表31的规定。

自来水（制水）单位产量可比综合电耗限定值和准入值

| 类别 | 单位产量可比综合电耗（kW·h /103m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 限定值 | 准入值 |
| 自来水 | ≤ 166 | ≤ 150 |

工业气体空分产品

适用对象

适用于深冷法生产空分单位产品（氧、氮、氩）电耗的计算、考核与评价。

空分装置单位产品综合电耗限定值和准入值

现有空分装置单位产品综合电耗限定值，新建、扩建空分装置单位产品综合电耗准入值应符合表32的规定。

空分装置单位产品综合电耗限定值和准入值

| 项目 | 单位产品综合电耗（kW·h/m3） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值 |  | 准入值 |  |  |
|  | ≥1000 m3/h | <1000 m3/h | ≥1000 m3/h | <1000 m3/h | 空分装置能力 |
| 制氧 | ≤ 0.60 | ≤ 0.78 | ≤ 0.55 | ≤ 0.70 | O2≥99.5％ |
| 制氮 | ≤ 0.42 | ≤ 0.44 | ≤ 0.40 | ≤ 0.42 | N2≥99.99％ |

压缩空气站

适用对象

适用于额定排气压力不超过1.25MPa（表压），容积总流量≥10 m3 /min的压缩空气站。

压缩空气站电耗限额

压缩空气站电耗限额指标见表33。

压缩空气站电耗限额指标

| 单机公称排气量（m3/min） | 压缩空气站用电单耗 （kW·h /m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 风冷 | 水冷 |
| ≥10～＜20 | ≤ 0.105 | ≤ 0.106 |
| ≥20～＜40 | ≤ 0.099 | ≤ 0.104 |
| ≥40 | ≤ 0.097 | ≤ 0.103 |

宾馆

适用对象

适用于正在运行中的既有的三星级至五星级的宾馆能源消耗量的计算与评价。

宾馆单位面积综合能耗限定值

宾馆单位面积综合能耗限定值应符合表34的规定。

宾馆单位面积综合能耗限定值

| 宾馆类型 | 单位面积综合能耗限定值 kgce/m2 |
| --- | --- |
| 五星级宾馆 | ≤ 54 |
| 四星级宾馆 | ≤ 46 |
| 三星级宾馆 | ≤ 39 |
| 宾馆内设有热水游泳池，容积在200 m3以上，限定值乘以修正系数1.15。 |  |

商场

适用对象

适用于营业面积≥10000平方米的商场电力消耗量的计算与评价。

商场单位建筑面积综合电耗限定值

商场单位建筑面积综合电耗限定值应符合表35的规定。

商场单位建筑面积综合电耗限定值

| 项 目 | 单位建筑面积综合电耗限定值 kW·h/m2 |
| --- | --- |
| 商场 | ≤ 280 |
| - 商场包括百货店和购物中心； - 统计报告期内，每年每平方米建筑面积的营业额≥ 3万元的商场，限定值乘以修正系数1.2。 |  |

统计范围和计算方法

各类产品和宾馆、商场的单位能耗限额统计范围和计算方法按照DB32/T 2061的规定执行。