| ICS | 27.010 |
| --- | --- |
| CCS | F 01 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T 2061—XXXX

代替 DB32/T 2061-2018

单位能耗限额统计范围和计算方法

The statistical range and calculation method of energy consumption per unit product

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 统计范围和计算方法	4

4.1 大豆油	4

4.2 液态乳	5

4.3 白酒	6

4.4 啤酒	7

4.5 卷烟	8

4.6 印染布	9

4.7 棉纱	10

4.8 棉布	12

4.9 纤维板	14

4.10 纸浆	14

4.11 书写印刷用纸	16

4.12 生活用纸	18

4.13 包装用纸和纸板	19

4.14 特种纸和纸板	20

4.15 粘胶纤维	22

4.16 锦纶丝	23

4.17 蒸压加气混凝土砌块	24

4.18 矿渣粉	25

4.19 日用玻璃	26

4.20 建筑陶瓷	27

4.21 含镍生铁	28

4.22 粗钢	29

4.23 铸铁件	30

4.24 铸钢件	33

4.25 铝合金铸件	37

4.26 铅酸蓄电池	40

4.27 印制电路板	41

4.28 自来水（制水）	43

4.29 工业气体空分产品	45

4.30 压缩空气站	47

4.31 宾馆	48

4.32 商场	49

5 标准煤折算	50

6 能耗先进值	50

附录A  （规范性） 一平方米棉坯布无浆干燥重量	51

A.1 公式计算	51

A.2 常用织物一平方米无浆干重快速计算方法	52

A.3 各大类产品的各档重量的修正系数	52

附录B  （规范性） 产品幅宽修正系数	55

B.1 产品幅宽修正系数	55

附录C  （规范性） 棉纱号数折合系数和其他折合系数	56

C.1 棉纱号数折合系数	56

C.2 其他折合系数	57

附录D  （规范性） 织机宽度系数和其他系数	58

D.1 织机宽度系数	58

D.2 剑杆、片梭织机的机型系数	58

D.3 制冷类型系数	58

附录E  （资料性） 单位产品能耗先进值	59

E.1 白酒	59

E.2 纸浆	59

E.3 书写印刷用纸	59

E.4 生活用纸	60

E.5 包装用纸和纸板	60

E.6 特种纸和纸板	61

E.7 锦纶丝	61

E.8 蒸压加气混凝土砌块	61

E.9 矿渣粉	61

E.10 含镍生铁	62

E.11 粗钢	62

E.12 铸铁件	62

E.13 自来水（制水）	63

E.14 工业气体空分产品	63

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替DB32/T 2061—2018《单位能耗限额统计范围和计算方法》，与DB32/T 2061—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

删除了炼油（见2018版的4.15）、炭黑（见2018版的4.16）、纯碱（见2018版的4.17）、乙烯（见2018版的4.18）、涤纶纤维（见2018版的4.21）、轮胎（见2018版的4.22）、日用陶瓷（见2018版的4.27）和热电联产（见2018版的4.35）、行政机关（见2018版的4.38）和普通高校（见2018版的4.39）的单位能耗限额统计范围和计算方法；

更改了铸铁件和铝合金铸件的统计范围。

增加了压缩空气站运行电耗限额计算方法

本文件由江苏省工业和信息化厅提出、归口，并组织实施。

本文件起草单位：南京市节能技术服务中心、江苏省质量和标准化研究院、无锡市节能监察支队、南京市节能监察中心、苏州市节能监察中心、常州市产业发展促进中心、扬州市节能管理服务中心、江苏省能源研究会。

本文件主要起草人：杨迪芳、马武忠、陈银龙、吴春华、赵沐雯、赵政、孙恒友、王光辉、冯朴、高建丽、陈冲、郭峰、倪玄、陆琪铭、杨俊、朱俊明、刘广莉、徐昊玥、姚芳龙、李长林、孙军、唐俊松、马奇、顾淼波。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

2018年首次发布为DB32/T 2061—2018；

本次为第一次修订。

单位能耗限额统计范围和计算方法

范围

本文件规定了30个产品和宾馆、商场的单位能源消耗（以下简称能耗）的术语和定义、统计范围和计算方法、标准煤折算和能耗先进值。

本文件适用于用能单位开展能效对标、节能诊断等节能工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定方法

GB/T 1348  球墨铸铁件

GB 1535 大豆油

GB/T 2100  一般用途耐蚀钢铸件

GB/T 2589—2020  综合能耗计算通则

GB/T 3863  工业氧

GB/T 3864  工业氮

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 7233（所有部分）  铸钢件 超声检测

GB/T 8491  高硅耐蚀铸铁件

GB/T 8492  一般用途耐热钢和合金铸件

GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 9437  耐热铸铁件

GB/T 9439  灰铸铁件

GB/T 9440  可锻铸铁件

GB/T 11352  一般工程用铸造碳钢件

GB/T 14408  一般工程与结构用低合金钢铸件

GB/T 17445  铸造磨球

GB/T 26655  蠕墨铸铁件

GB/T 28296  含镍生铁

GB 28662  钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

JB/T 8542  小型空气分离设备

JB/T 8693  大中型空气分离设备

JB/T 9074  纯氮设备

术语和定义

GB/T 8960、GB/T 28296界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

统计报告期  reporting period

计算动态分析指标时，需要说明其变化状态的时期，本文件中统计报告期一般为一年。

综合能耗  comprehensive energy consumption

用能单位在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

对企业，综合能耗是统计报告期内，主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。企业中主要生产系统的能耗量应以实测为准。

生产过程中余热、余能回收利用的能量，用于本系统时，不计入能源消耗量中；向界区外输出时，计入向外输出能量。余热、余能回收利用装置本身的用能计入产品综合能耗。

单位产品综合能耗  comprehensive energy consumption for unit output of product

统计报告期内，综合能耗与合格产品产量（工作量、服务量）的比值。

产品是指合格的最终产品或中间产品。

对以原材料加工等作业量为能耗考核对象的用能单位，其单位作业量综合能耗的概念也包括在本定义之内。

单位产品综合能耗单位根据产品产量（作业量、工作量、服务量）量纲不同可包括：千克标准煤每千克（kgce/kg）、千克标准煤每立方米（kgce/m3）等。

本文件中单位能耗亦指单位产品综合能耗。

[来源：GB/T 2589-2020，3.7]

单位产品可比综合能耗 comparable comprehensive energy consumption per unit product

统计期内产品综合能耗与同期产品标准品总产量的比值，单位为千克标准煤/单位标准品。。

大豆压榨工序  soybean oil squeezing process

大豆进入工厂储存经预处理，利用溶剂浸出制取大豆原油和大豆粕的过程。

大豆油精炼工序  soybean oil refining process

大豆原油经过脱胶、脱皂、脱色和脱臭等工序去除其中少量蛋白质、磷脂、游离脂肪酸和部分氧化物，从而制取符合GB 1535要求的合格一级油产品的过程。

印染布标准品  standard printed and dyed fabric

以棉轧染色布为标准品，标准品的百米坯布重量为10.01kg ~12.00 kg，成品门幅为106 cm及以下。

棉纱标准品  standard product of cotton yarn

以纯棉、精梳、环锭、机织纱JC14.5 tex(JC40s)作为标准品。

纤维板  fibreboard

以木质纤维或其他植物纤维为主要原料，经纤维制备，施加合成树脂，在加热加压条件下压制成的板材。按照密度的不同分为高密度、中密度和低密度纤维板。

纸浆  pulp

漂泊化学草木混合浆、漂白化学木浆、漂白化学机械木浆、废纸脱墨浆等浆种

书写印刷用纸  writing and printing paper

书写纸、胶版印刷纸、铜版纸、铜版原纸、轻量涂布纸、复印纸及复印纸原纸等书写、印刷用途纸种。

生活用纸  tissue paper

卫生纸（含卫生纸原纸）、纸巾纸（含纸面巾、纸餐巾、擦手纸、厨房纸巾）等生活用途纸种。

包装用纸和纸板  packaging paper and paperboard

涂布白纸板、瓦楞原纸、箱纸板、白卡纸、纸管原纸等包装用途纸种。

特种纸和纸板  special paper and paperboard

热敏纸、无碳复写纸、纸杯原纸、干式复写原纸、防伪税票纸、艺术原纸、薄型纸、鞋用纸板、蚊香纸板等特殊用途纸种。

锦纶民用丝  nylon textile yarn

线密度小于等于600 dtex的锦纶丝。

锦纶工业丝  nylon industrial yarn

线密度大于600 dtex的锦纶丝。

双联熔炼  duplex melting

采用冲天炉进行铁水熔炼、电炉（本文件所称电炉是指感应电炉，下同）进行铁水保温和成分控制的熔炼方式。

金属炉料总重量  total weight of metal charge

在统计报告期内，生铁、废钢、铁屑、回炉料、合金等金属原材料进入电炉、冲天炉熔炼的总重量。

铝合金液产量  the output of molten aluminum

在统计报告期内，铝锭等原材料进入感应电炉、电阻炉、燃气炉熔化产生的符合工艺要求的金属液重量。

动力类铅酸蓄电池  dynamic type lead-acid battery

作为电动自行车和其他电动车、电动工具、牵引等设备的动力源并循环使用的铅酸蓄电池。

传统单面印制电路板  traditional single-sided printed-circuit board

仅在覆铜板一面上有导电图形的印制电路板。

传统双面印制电路板  traditional double-sided printed-circuit board

覆铜板两面均有导电图形的印制电路板。

传统多层印制电路板  traditional multilayer printed-circuit board

由多于两层导电图形与绝缘材料交替粘接在一起，且层间导电图形互连的印制电路板。

HDI高密度互连印制电路板  high density interconnect printed-circuit bord

用微孔、盲孔、埋孔技术生产的一种线路分布密度较高的印制电路板。

自来水制水常规处理工艺  conventional tap water treatment process

自来水制水常规处理工艺包括混凝、沉淀（澄清）、过滤和消毒净水处理，以去除原水中浊度、色度、细菌、病毒等为主的处理工艺。

深度处理水量  total product of advanced water treatment

制水过程中，在常规处理工艺之外设置的臭氧活性炭、超滤膜分离、离子交换深度处理工艺的各工序水量之和。

空分产品  air separation product

以空气为原料制取生产的氧、氮、氩产品。

压缩空气站  compressed air station

由空气压缩机组、供气系统所组成的用于提供压缩空气产品的系统。

统计范围和计算方法

大豆油

适用对象

适用于大豆油生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价，以及对新建、改扩建项目的能耗控制。

统计范围

大豆压榨工序能耗统计范围

在统计报告期内，所加工大豆从进厂至大豆原油和大豆粕入库的生产全过程中所消耗的各种能源，包括主要生产系统，如除尘、加热、破碎、脱皮、轧胚、膨化、浸出、脱溶等主要生产过程，供水、供热、供气、机修、安全环保设施等辅助生产系统和生产管理部门、化验、厂区照明、办公车辆等附属生产系统用能，不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

大豆油精炼工序能耗统计范围

在统计报告期内，从大豆原油进入精炼原料油储罐至大豆一级油入库的生产全过程中所消耗的各种能源，包括主要生产系统，如中和脱皂、脱色、过滤、脱臭、冷却等主要生产过程，供水、供热、供气、机修、安全环保设施等辅助生产系统和生产管理部门、化验、厂区照明、办公车辆等附属生产系统用能，不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

大豆压榨工序综合能耗计算方法

大豆压榨工序综合能耗等于在统计报告期内，从大豆进入工厂储存到生产出大豆原油和大豆粕的过程中消耗的各种能源量折算成标准煤量，按式（1）计算：

E1=i=1n(qi×pi)	()

式中：

E1 ——大豆压榨工序综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

n ——大豆压榨工序消耗的能源品种数；

qi ——大豆压榨工序消耗的第i种能源实物量（不含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i种能源折算为当量标准煤系数。

大豆压榨工序单位产品综合能耗计算方法

大豆压榨工序单位产品综合能耗按式（2）计算：

e1=E1P1 	(2)

式中：

e1 ——大豆压榨工序单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

E1 ——大豆压榨工序综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P1 ——统计报告期内压榨工序大豆压榨总加工量，单位为吨(t)。

压榨工序大豆压榨总加工量，即经过预处理、溶剂浸出制取大豆原油和大豆粕的大豆总加工量。

大豆油精炼工序综合能耗计算方法

大豆油精炼工序综合能耗等于在统计报告期内，从大豆原油进入精炼工序到生产出合格的成品大豆一级油进入储罐的过程中消耗的各种能源量折算成标准煤量，按式（3）计算：

E2=j=1m(qj×pj)	(3)

式中：

E2 ——大豆油精炼工序综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

m ——大豆油精炼工序消耗的能源品种数；

qj ——大豆油精炼工序消耗的第j种能源实物量（不含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pj ——第j种能源折算为当量标准煤系数。

大豆油精炼工序单位产品综合能耗计算方法

大豆油精炼工序单位产品综合能耗按式（4）计算：

e2=E2P2	(4)

式中：

e2 ——大豆油精炼工序单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

E2 ——大豆油精炼工序综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P2 ——统计报告期内精炼工序大豆一级油合格产品总产量，单位为吨(t)。

液态乳

适用对象

适用于液态乳（杀菌乳、灭菌乳、发酵乳）生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价，以及对新建、改扩建项目的能耗控制。

统计范围

液态乳综合能耗的统计范围是奶源加工处理成为液态乳并包装出厂的生产活动中实际消耗的各种能源，主要生产系统包括原料储运、巴氏消毒、超高温灭菌、冷却、发酵、贮存、包装、清洗等；辅助生产系统包括供汽、供热、维修、安全环保等；附属生产系统包括生产管理部门、化验、厂区照明、办公车辆等；不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

液态乳生产综合能耗计算方法

液态乳生产综合能耗按式（5）计算：

E=i=1n(qi×pi)	(5)

式中：

E ——液态乳生产综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

n ——液态乳生产消耗的能源品种数；

qi ——液态乳生产消耗的第i种能源实物量（不含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i种能源折算为当量标准煤系数。

液态乳单位产品综合能耗计算方法

液态乳单位产品综合能耗按式（6）计算：

e=EP	(6)

式中：

e ——液态乳单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

E ——液态乳生产综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P ——统计报告期内液态乳检验合格品总产量，单位为吨（t）。

白酒

适用对象

适用于采用固态法生产浓香型白酒与芝麻香型白酒生产企业进行单位产品能耗的计算、考核和新建、改扩建项目的能耗控制。

统计范围

白酒原酒综合能耗统计范围包括企业主要生产系统、辅助生产系统（包括环保设施用能）和附属生产系统实际消耗的能源量和外购的耗能工质，其生产耗能工质所消耗的能源应统计在能源消耗量中。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量，以及配制勾兑、产品包装生产、厂外产品运输、管理部门行政用车的能源消耗。

计算方法

白酒原酒综合能耗计算方法

白酒原酒综合能耗等于统计报告期内从原料进厂至原酒入库过程中消耗的各种能源之和，包括直接生产系统与间接生产系统的能耗，按式（7）计算：

E=EZ+EJ	(7)

式中：

E ——统计报告期内白酒原酒综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

EZ ——统计报告期内白酒原酒直接生产系统能耗，单位为吨标准煤（tce）；

EJ ——统计报告期内白酒原酒间接生产系统能耗，单位为吨标准煤（tce）。

白酒原酒直接生产系统能耗计算方法

白酒原酒直接生产系统能耗按式（8）计算：

EZ=E1+E2	(8)

式中：

E1 ——统计报告期内白酒原酒生产过程中，粉碎、制麯等工序的能源消耗量，单位为吨标准煤（tce）；

E2 ——统计报告期内白酒原酒生产过程中，蒸料、发酵、蒸馏等工序的能源消耗量，单位为吨标准煤（tce）。

白酒原酒间接生产系统能耗计算方法

白酒原酒间接生产系统能耗按式（9）计算：

EJ=Ea+Eb+Ec	(9)

式中：

Ea ——统计报告期内白酒原酒辅助生产系统的综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Eb ——统计报告期内白酒原酒附属生产系统的综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Ec ——统计报告期内白酒原酒生产过程中各种损失的能耗，单位为吨标准煤（tce）。

白酒原酒单位产品综合能耗计算方法

白酒原酒单位产品综合能耗等于白酒原酒综合能耗与同期内白酒原酒合格品产量的比值，按式（10）计算：

e=EP×1000	(0)

式中：

e ——白酒原酒单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/千升（kgce/kL）；

P ——以粮谷（含麸皮，不含麯）为原料的企业，统计报告期内生产的白酒原酒合格品（按65％vol折算）产量，单位为千升（kL）。

啤酒

适用对象

适用于啤酒生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价。

统计范围

啤酒综合能耗统计范围是在统计报告期内，从谷物原料进厂至啤酒成品入库（不包括制麦芽）的生产全过程中所消耗的各种能源，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

啤酒产品综合能耗计算方法

啤酒综合能耗应按式（11）计算：

E=i=1n(qi×pi)	(1)

式中：

E ——统计报告期内啤酒生产综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

n ——啤酒生产消耗的能源品种数；

qi ——啤酒生产活动中消耗的第 i 种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第 i 种能源当量折算标准煤系数。

啤酒单位产品综合能耗计算方法

啤酒单位产品综合能耗应按式（12）计算：

e=QP	(2)

式中：

e ——统计报告期内啤酒单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/千升（kgce/kL）；

P ——统计报告期内，企业生产的啤酒合格产品总产量，单位为千升（kL）。

啤酒合格品总产量计算方法

啤酒合格品总产量应按式（13）计算：

M=j=1mPj	(3)

式中：

Pj ——第j种合格产品产量，单位为千升（kL）；

m ——生产产品的品种数。

卷烟

适用对象

适用于卷烟生产企业单位产品综合能耗的计算、考核、以及对新建及改扩建项目的能耗控制。

统计范围

卷烟综合能耗统计范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

主要生产系统包括烟片预处理段（包括备料、切片、松散回潮、烟片增温、筛分加料、配叶增温等生产过程）、制叶丝段（包括切叶丝、叶丝增温、叶丝干燥、冷却等生产过程）、梗预处理段（包括投梗筛分、预储梗、洗前筛分、洗梗、配梗储梗、烟梗增温等生产过程）、制梗丝段（包括切梗丝、梗丝加料、增温、膨胀、风选、筛分加香、储梗丝等生产过程）、掺配加香段（包括比例掺配、烟丝加香、储丝等生产过程）、卷制包装段（包括卷制、包装等生产过程）等。

辅助生产系统包括动力、废烟支处理、滤嘴成型、薄片工段、膨丝工段、废弃物处理等。

附属生产系统包括仓库（烟叶、辅助、成品）、办公（生产、管理及配套服务办公场所）、食堂浴室（直接为生产和管理服务）等。

计算方法

卷烟综合能耗计算方法

卷烟综合能耗按式（14）计算：

E=i=1m(qi×pi)	(4)

式中：

E ——统计报告期内卷烟综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

qi ——统计报告期内卷烟生产消耗的第i种能源的实物量（不含外购耗能工质），单位为实物单位；

pi ——第i种能源的当量折标准煤系数；

m ——卷烟生产消耗的能源品种数。

卷烟单位产品综合能耗计算方法

卷烟单位产品综合能耗按式（15）计算：

e=EM×1000	(5)

式中：

e ——统计报告期内卷烟单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每万支（kgce/万支）；

M ——统计报告期内卷烟合格品总产量，单位为万支。

印染布

适用对象

适用于棉型及化纤类印染企业单位产品能耗的计算、考核与评价，以及对新建、改扩建项目的能耗控制。

统计范围

印染布综合能耗统计范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统实际消耗的能源量（不含外购耗能工质），其生产耗能工质所消耗的能源应统计在能源消耗量中。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

印染布综合能耗计算方法

印染布综合能耗等于企业在统计报告期内生产活动中实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标准煤系数的乘积之和，按式（16）计算：

E=i=1n(qi×pi)	(6)

式中：

E ——印染布综合能耗，单位千克标准煤（kgce）；

qi ——生产活动中消耗的第i类能源实物量，单位为实物单位；

pi ——第i类能源当量折标准煤系数；

n ——企业消耗的能源品种数。

印染布标准品总产量计算方法

印染布标准品总产量等于各品种标准品产量之和，按式（17）计算：

PZ=j=1m(P×b×c)j	(7)

式中：

PZ ——印染布标准品总产量，单位为百米（hm）；

P ——生产的第j类产品合格品产量，单位为百米（hm）；

b ——生产的第j类产品重量修正系数，应符合附录A的要求；

c ——生产的第j类产品幅宽修正系数，应符合附录B的要求；

m ——企业生产的印染布品种数。

印染布单位产量可比综合能耗计算方法

印染布单位产量可比综合能耗等于企业在统计报告期内的综合能耗除以同期产出标准品总产量，按式（18）计算：

e=EPZ	(8)

式中：

e ——印染布单位产量可比综合能耗，单位为千克标准煤/百米（kgce/hm）；

PZ ——印染布标准品总产量，单位为百米（hm）。

棉纱

适用对象

适用于棉纺企业生产的纯棉纱、化纤纱和混纺纱等产品单位产量可比电耗的计算。

统计范围

基本生产用电的统计范围是直接用于纺纱生产的各工序用电量总和。其中，棉纱标准品工序统计范围为：清棉工序-梳棉工序（或清梳联）－预并工序-精梳准备工序-精梳工序-精并工序-粗纱工序-细纱工序-自动络筒工序，非标准品以实际生产的工序为准。辅助生产用电的统计范围是间接用于纺纱生产的耗电量，包括空调、制冷、滤尘、空压机、办公用电等，不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

棉纱基本生产用电计算方法

棉纱基本生产用电应将4.7.1基本生产用电所列项目的实际用电相加，按式（19）计算：

Ej=g=1nEg	(9)

式中：

Ej ——统计报告期棉纱基本生产总用电量，单位为千瓦·时（kW·h）；

g ——实际生产工序；

Eg ——第g道生产工序用电量，单位为千瓦·时（kW·h）；

n ——生产工序数。

棉纱辅助生产用电计算方法

棉纱辅助生产用电应将4.7.2辅助生产用电所列项目的实际用电相加，按式（20）计算：

Ef=x=1nEx	(20)

式中：

Ef ——统计报告期棉纱辅助生产总用电量，单位为千瓦·时（kW·h）；

x ——实际辅助生产项；

Ex ——第x项辅助用电量，单位为千瓦·时（kW·h）；

n ——辅助生产项数。

棉纱综合电耗计算方法

棉纱综合电耗等于基本生产用电与辅助生产用电之和，按式（21）计算：

Ez=Ej+Ef	(21)

式中：

Ez ——棉纱综合电耗，单位为千瓦·时（kW·h）。

棉纱折标准品产量计算方法

棉纱折标准品产量等于统计报告期内实际入库合格棉纱的公定重量乘以标准品折合系数K，折合成标准品的公定重量。应按式（22）计算：

P=i=1nMi×K1×K2×K3×K4×K5×K6	(22)

式中：

P ——统计报告期内折标准品JC14.5tex实际入库的合格品公定重量，单位为吨(t)；

Mi ——第i种棉纱实际入库的合格品公定重量，单位为吨(t)；

K1 ——棉纱号数折合系数，应符合附录C的要求；

K2 ——纺纱设备类型折合系数，应符合附录C的要求；

K3 ——棉纱用途折合系数，应符合附录C的要求；

K4 ——原料及纺纱工艺折合系数，应符合附录C的要求；

K5 ——制冷类型折合系数，应符合附录C的要求；

K6 ——自动化折合系数，应符合附录C的要求；

I ——棉纱品种；

n ——棉纱品种数。

棉纱单位产量可比综合电耗计算方法

棉纱单位产量可比综合电耗等于企业生产棉纱的综合电耗与同期内入库的合格产品折合为棉纱标准品产量的比值。按式（23）计算：

Ekb=EzP	(23)

式中：

Ekb ——统计报告期内棉纱单位产量可比综合电耗，单位为千瓦·时每吨(kW·h/t)。

棉布

适用对象

适用于棉布（本色坯布）生产企业棉布单位产量可比综合电耗的计算、考核与评价。

统计范围

基本生产用电统计范围是直接用于织布生产的各工序用电量总和，包括整经、浆纱、织机、整理工序的用电。辅助生产用电统计范围是间接用于织机生产的耗电量总和，包括空压机、空调、制冷、办公用电等，不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

棉布产量计算方法

棉布各品种、各规格标准品产量计算方法

棉布各品种、各规格标准品产量，等于其合格品产量乘以该品种织布折合率K ，乘以织机宽度系数P，乘以织机机型系数q，乘以制冷类型系数L。棉布各品种、各规格标准品产量按式（24）计算：

Nbzj=Nℎgj×Kj×Pj×qj×Lj	(24)

式中：

Nbzj ——生产的第j 类产品合格品折算标准品产量，单位为百米（hm）；

Nhgj ——生产的第j 类产品合格品产量，单位为百米（hm）；

Kj  ——生产的第j 类产品织布折合率；

Pj  ——生产的第j 类织机宽度系数；

qj  ——生产的第j 类织机机型系数；

Lj  ——生产的第 j 类制冷类型系数。

织布折合率K

织布折合率按式（25）计算：

K=W283×0.94+0.06×g=1fSg×Tg×Vg8378×14.6	(25)

式中：

W  ——纬密，单位为根/10厘米(根/10cm)；

Sg ——产品经纱中第g种纱线的根数，单位为根；

Tg ——第g种经纱的公制号数，单位为特克斯（tex）；

Vg ——第g种经纱的股数；

f  ——产品中共有f种纱线品种。

长丝织物中长丝的公制号数tex=长丝的粗细值旦尼尔，D9 。

织机宽度系数P

织机宽度系数P应符合表D.1的要求。

织机机型系数q

有梭织机的机型系数为1。

剑杆、片梭织机的机型系数应符合表D.2的要求。

喷气织机机型系数由公式(26)计算：

q=4.2+2×W283×U160	(26)

式中：

q ——喷气织机机型系数；

W ——纬密，单位为根/10厘米(根/10cm)；

U ——布幅，单位为厘米(cm)。

不适用于喷水织机。

制冷类型系数L

制冷类型系数应符合表D.3的要求。

棉布折标准品产量计算方法

棉布折标准品产量等于各品种合格品折算标准品产量之和。棉布标准品总产量按式（27）计算：

Nbz=j=1nNbzj	(27)

式中：

Nbzj ——生产的第j类产品合格品折算标准品产品，单位为百米（hm）。

棉布标准品是指以经号14.5 tex，纬号14.5 tex，经密523.5根/10厘米，纬密283.5根/10厘米，幅宽160厘米，总经根数8378根(英制：经40英支，纬40英支，经密133根/英寸，纬密72根/英寸，幅宽63英寸)的纯棉、化纤和混纺本色坯布为标准品。

棉布综合电耗、单位产品可比综合电耗计算方法

棉布综合电耗计算方法

棉布综合电耗等于企业在统计报告期内，基本生产用电和辅助生产用电之和。棉布综合电耗按式（28）计算：

Ez=i=1nEi	(28)

式中：

Ez ——产品总耗电量，单位为千瓦·时（kW·h）；

Ei ——生产活动中消耗的第i类用电量，单位为千瓦·时（kW·h）。

棉布单位产品可比综合电耗计算方法

棉布单位产品可比综合电耗等于统计报告期内，企业棉布综合电耗除以同期产出棉布折算标准品的产量。单位产品可比综合电耗按式（29）计算：

Ekb=Ez/Nbz	(29)

式中：

Ekb ——产品可比单位电耗，单位为千瓦·时/百米（kW·h/hm）；

Nbz ——标准品折算产量，单位为百米（hm）。

纤维板

适用对象

适用于纤维板生产企业进行单位产品综合能耗的计算、控制与考核。

统计范围

纤维板综合能耗统计范围包括主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的一次、二次能源。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

纤维板产品综合能耗计算方法

纤维板产品综合能耗按式（30）计算：

E=Em+Es+Ez+Ed+Ey+Eg	(30)

式中：

E ——统计报告期内综合能耗量（当量值），单位为千克标准煤（kgce）；

Em ——统计报告期内煤耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

Es ——统计报告期内加工剩余物燃料耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

Ez ——统计报告期内蒸汽耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

Ed ——统计报告期内电耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

Ey ——统计报告期内油耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

Eg ——统计报告期内其他能源耗量，单位为千克标准煤（kgce）。

纤维板单位产品综合能耗计算方法

纤维板单位产品综合能耗按式（31）计算：

e=EP	(3)

式中：

e ——统计报告期内纤维板单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m3）；

P ——统计报告期内合格产品总产量，单位为立方米（m3）。

纸浆

适用对象

适用于纸浆（含制浆造纸）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

统计范围

纸浆产品综合能耗统计范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能耗量和损失量。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

主要生产系统包括纤维原料进入备料输送设备、成品湿浆入池、浆板或湿浆入库等。

辅助生产系统包括辅料制备、碱回收、热电站、自备锅炉、供电、机修、供水、供气、采暖、制冷、仪表和厂区内原料场以及品控、安全、环保装置等。

附属生产系统包括为主要生产系统配置的生产管理系统和厂区内为生产服务的部门。

企业有碱回收系统时，碱回收装置用能计入制浆生产系统，回收的能源（热、电）自用部分和转供制浆系统时，应扣除。

计算方法

主要生产系统综合能耗计算方法

纸浆产品主要生产系统综合能耗按式（32）计算：

Ez=i=1n(qz×pi)	(32)

式中：

Ez ——纸浆产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qz ——在统计报告期内企业主要生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗计算方法

纸浆产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗按式（33）计算：

Ef=i=1n(qf×pi)	(33)

式中：

Ef ——纸浆产品企业辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

n  ——消耗的能源品种数；

qf ——统计报告期内企业辅助生产系统和附属生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

纸浆产品综合能耗计算方法

纸浆产品综合能耗按式（34）、（35）、（36）计算：

Epj=Ezj+Efj	(34)

Ezj=i=1n(qzj×pi)	(35)

Efj=Ef×ξj	(36)

式中：

Epj ——纸浆产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Ezj ——统计报告期内某种纸浆产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Efj ——统计报告期内某种纸浆产品辅助生产系统、附属生产系统的综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

qzj ——统计报告期内某种纸浆产品主要生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为实物量单位；

ξj ——纸浆产品辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗及损耗分摊到某种纸浆产品上的比例系数，称为间接能耗分摊系数，按式（37）计算：

ξj=EzjEz	(37)

纸浆单位产品综合能耗计算方法

纸浆单位产品综合能耗按式（38）计算：

edz=EpjPj×1000	(38)

式中：

edz ——统计报告期内某种纸浆单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨风干浆（kgce/Adt）；

Pj ——统计报告期内某种纸浆产品的合格品数量，单位为吨风干浆（Adt）。

书写印刷用纸

适用对象

适用于书写印刷用纸（不含制浆）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

统计范围

企业书写印刷用纸产品综合能耗统计范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能耗量和损失量。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

主要生产系统包括碎解、打浆、配浆、调料、贮浆、流送、抄纸、压光、卷纸、复卷、切纸、选纸、包装、机内涂布、机外涂布、干湿损纸回收处理系统以及直接为纸机配备的真空系统、压缩空气系统、热风干燥系统、通风系统、通汽和冷凝水回收系统、白水回收系统、供水和高压供水系统、液（气）压系统和润滑系统等。

辅助生产系统是为主要生产系统配置的设施和设备，包括辅料制备、热电站、自备锅炉、供电、机修、供水、供气、采暖、制冷、仪表和厂区内原料场以及品控、安全、环保装置等。

附属生产系统包括为主要生产系统配置的生产管理系统和厂区内为生产服务的部门。

计算方法

主要生产系统综合能耗计算方法

书写印刷用纸产品主要生产系统综合能耗按式（39）计算：

Ez=i=1n(qz×pi)	(39)

式中：

Ez ——书写印刷用纸产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qz ——统计报告期内企业主要生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗计算方法

书写印刷用纸产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗按式（40）计算：

Ef=i=1n(qf×pi)	(40)

式中：

Ef ——书写印刷用纸产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qf ——统计报告期内企业辅助生产系统和附属生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

书写印刷用纸产品综合能耗计算方法

书写印刷用纸产品综合能耗按式（41）、（42）、（43）计算：

Epj=Ezj+Efj	(4)

Ezj=i=1n(qzj×pi)	(4)

Efj=Ef×ξj	(4)

式中：

Epj ——书写印刷用纸产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Ezj ——统计报告期内某种书写印刷用纸产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Efj ——统计报告期内某种书写印刷用纸产品辅助生产系统、附属生产系统的综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

qzj ——统计报告期内某种书写印刷用纸产品主要生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为实物量单位；

ξj ——书写印刷用纸产品辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗及损耗分摊到某种书写印刷用纸产品上的比例系数，称为间接能耗分摊系数，按式（44）计算：

ξj=EzjEz	(4)

书写印刷用纸单位产品综合能耗计算方法

书写印刷用纸单位产品综合能耗按式（45）计算：

edz=EpjPj×1000	(45)

式中：

edz ——统计报告期内某种书写印刷用纸单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

Pj ——统计报告期内某种书写印刷用纸产品的合格品数量，单位为吨（t）。

生活用纸

适用对象

适用于生活用纸（不含制浆）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

统计范围

企业生活用纸产品综合能耗统计范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能耗量和损失量。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

主要生产系统综合能耗计算方法

生活用纸产品主要生产系统综合能耗按式（46）计算：

Ez=i=1n(qz×pi)	(46)

式中：

Ez ——生活用纸产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qz ——在统计报告期内企业主要生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗计算方法

生活用纸产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗按式（47）计算:

Ef=i=1n(qf×pi)	(47)

式中：

Ef ——生活用纸产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qf——在统计报告期内企业辅助生产系统和附属生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi——第i类能源等价折标准煤系数。

生活用纸产品综合能耗计算方法

生活用纸产品综合能耗按式（48）、（49）、（50）计算：

Epj=Ezj+Efj	(48)

Ezj=i=1n(qzj×pi)	(49)

Efj=Ef×ξj	(50)

式中：

Epj ——生活用纸产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Ezj ——在统计报告期内某种生活用纸产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Efj ——在统计报告期内某种生活用纸产品辅助生产系统、附属生产系统的综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

qzj ——在统计报告期内某种生活用纸产品主要生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为实物量单位；

ξj ——生活用纸产品辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗及损耗分摊到某种生活用纸产品上的比例系数，称为间接能耗分摊系数，按式（51）计算：

ξj=EzjEz	(5)

生活用纸单位产品综合能耗计算方法

生活用纸单位产品综合能耗按式（52）计算：

edz=EpjPj×1000	(52)

式中：

Qdz ——统计报告期内某种生活用纸单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

Pj ——统计报告期内某种生活用纸产品的合格品数量，单位为吨（t）。

包装用纸和纸板

适用对象

适用于包装用纸和纸板生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

统计范围

包装用纸和纸板产品综合能耗统计范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能耗量和损失量。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

主要生产系统综合能耗计算方法

包装用纸和纸板产品主要生产系统综合能耗按式（53）计算：

Ez=i=1n(qz×pi)	(53)

式中：

Ez ——包装用纸和纸板产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qz ——在统计报告期内企业主要生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗计算方法

包装用纸和纸板产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗按式（54）计算：

Ef=i=1n(qf×pi)	(54)

式中：

Ef ——包装用纸和纸板产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qf ——在统计报告期内企业辅助生产系统和附属生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

包装用纸和纸板产品综合能耗计算方法

包装用纸和纸板产品综合能耗按式（55）、（56）、（57）计算：

Epj=Ezj+Efj	(55)

Ef=i=1n(qzj×pi)	(56)

Efj=Ef×ξj	(57)

式中：

Epj ——统计报告期内某种包装用纸和纸板产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Ezj ——统计报告期内某种包装用纸和纸板产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Efj ——统计报告期内某种包装用纸和纸板产品辅助生产系统、附属生产系统的综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

qzj ——统计报告期内某种包装用纸和纸板产品主要生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为实物量单位；

ξj ——包装用纸和纸板产品辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗及损耗分摊到某种包装用纸和纸板产品上的比例系数，称为间接能耗分摊系数，按式（58）计算：

ξj=EzjEz	(58)

包装用纸和纸板单位产品综合能耗计算方法

包装用纸和纸板单位产品综合能耗按式（59）计算：

edz=QpjPj×1000	(59)

式中：

edz ——统计报告期内某种包装用纸和纸板单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

Pj ——统计报告期内某种包装用纸和纸板产品的合格品数量，单位为吨（t）。

特种纸和纸板

适用对象

适用于特种纸和纸板（不含制浆）生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

统计范围

特种纸和纸板产品综合能耗统计范围应包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能耗量和损失量。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

主要生产系统综合能耗计算方法

特种纸和纸板产品主要生产系统综合能耗按式（60）计算：

Ez=i=1n(qz×pi)	(60)

式中：

Ez ——特种纸和纸板产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qz ——统计报告期内企业主要生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗计算方法

特种纸和纸板产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗按式（61）计算:

Ef=i=1n(qf×pi)	(61)

式中：

Ef ——特种纸和纸板产品辅助生产系统、附属生产系统综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

n ——消耗的能源品种数；

qf ——统计报告期内企业辅助生产系统和附属生产系统投入的各种能源实物量（含外购耗能工质），单位为实物量单位；

pi ——第i类能源等价折标准煤系数。

特种纸和纸板产品综合能耗计算方法

特种纸和纸板产品综合能耗按式（62）、（63）、（64）计算：

Epj=Ezj+Efj	(62)

Ezj=i=1n(qzj×pi)	(63)

Efj=Ef×ξj	(64)

式中：

Epj ——统计报告期内某种特种纸和纸板产品综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Ezj ——统计报告期内某种特种纸和纸板产品主要生产系统综合能耗，单位为吨标准煤（tce）；

Efj ——统计报告期内某种特种纸和纸板产品辅助生产系统、附属生产系统的综合能耗及损耗，单位为吨标准煤（tce）；

qzj ——统计报告期内某种特种纸和纸板产品主要生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为实物量单位；

ξj ——辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗及损耗分摊到某种特种纸和纸板产品上的比例系数，称为间接能耗分摊系数，按式（65）计算：

ξj=EzjEz	(65)

特种纸和纸板单位产品综合能耗计算方法

特种纸和纸板单位产品综合能耗按式（66）计算：

edz=EpjPj×1000	(66)

式中：

edz ——统计报告期内某种特种纸和纸板单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

Pj ——统计报告期内某种特种纸和纸板产品的合格品数量，单位为吨（t）。

粘胶纤维

适用对象

适用于粘胶纤维生产企业单位产品能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。

统计范围

粘胶纤维综合能耗统计范围包括从原料、原液制备（碱纤维素的制备）、纺丝及纺丝后处理（包括水洗和烘干）和酸站等主要生产过程，公用工程（包括水、汽、气）及污水处理和废气处理等辅助和附属生产过程消耗的各类能源；不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

粘胶纤维产品综合能耗计算方法

粘胶纤维产品综合能耗等于企业在统计报告期内生产粘胶产品实际消耗的各种能源（含耗能工质）实物量与该类能源折算标准煤系数的乘积之和，按式（67）计算：

E=i=1n(qi×pi)	(67)

式中：

E ——粘胶纤维产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

n ——消耗的能源品种数；

qi ——生产活动中消耗的第i类能源实物量；

pi ——第i类能源当量折算标准煤系数或耗能工质的等价折算标准煤系数。

粘胶纤维单位产品综合能耗计算方法

粘胶纤维单位产品综合能耗等于统计报告期内企业分别生产粘胶纤维的企业综合能耗除以同期产出的其合格品产量，按式（68）计算：

e=EP	(68)

式中：

e ——粘胶纤维产品单位综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

P ——粘胶纤维合格产品总产量，单位为吨（t）。

锦纶丝

适用对象

适用于以牌号 PA-6 切片为原料锦纶丝生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价。以其他牌号为原料的锦纶丝生产企业可参照执行。

统计范围

锦纶丝综合能耗统计范围包括直接生产系统和间接生产系统实际消耗的能源量和外购的耗能工质。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算条件

根据锦纶丝不同产品类别对能耗的影响，其锦纶丝产品类别修正系数K按表1取值。

锦纶丝产品类别修正系数

| 分类 | POY | FDY | HOY | DTY | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0.70 | 1 | 0.85 | 1.5 | 1.25 |
| 外购POY加工DTY时，DTY系数要减掉0.70，以此类推。 |  |  |  |  |  |

计算方法

锦纶丝综合能耗计算方法

锦纶民用丝综合能耗按式（69）计算:

Em=i=1n(qi×pi)	(69)

锦纶工业丝综合能耗按式（70）计算：

Eg=i=1n(qi×pi)	(70)

式（69）、式（70）中：

Em ——锦纶民用丝综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

Eg ——锦纶工业丝综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

qi ——生产活动中消耗的第i类能源实物量；

pi ——第i类能源当量折算标准煤系数或耗能工质的等价折算标准煤系数；

n ——所消耗的能源品种数。

锦纶丝折标准品产量计算方法

在统计报告期内，企业生产的各种锦纶民用丝合格品产量，按产品类别折算成标准品后的产量，按式（71）计算：

Pm=j=1mK×Pmj	(71)

在统计报告期内，企业生产的各种锦纶工业丝合格品产量，按产品类别折算成标准品后的产量，按式（72）计算：

Pg=j=1mK×Pgj	(72)

式（71）、式（72）中：

Pm ——锦纶民用丝折标准品产量，单位为吨（t）；

Pg ——锦纶工业丝折标准品产量，单位为吨（t）；

Pmj ——生产第j类锦纶民用丝合格品产量，单位为吨（t）；

Pgj ——生产第j类锦纶工业丝合格品产量，单位为吨（t）；

m ——企业生产的锦纶丝产品类别数；

K ——锦纶丝产品类别修正系数。

锦纶丝单位产量可比综合能耗计算方法

锦纶民用丝单位产量可比综合能耗按式（73）计算。

emk=EmPm	(73)

锦纶工业丝单位产量可比综合能耗按式（74）计算：

egk=EgPg	(74)

式（73）、式（74）中：

emk ——锦纶民用丝单位产量可比综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

egk ——锦纶工业丝单位产量可比综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）。

蒸压加气混凝土砌块

适用对象

适用于蒸压加气混凝土砌块生产企业单位产品能耗的计算、考核和节能管理。

蒸压加气混凝土板材生产企业可参考执行。

统计范围

蒸压加气混凝土砌块能耗统计范围包括从原料制备到成品堆放的全部生产过程中所消耗的各种能源。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能、耗能工质以及生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

蒸压加气混凝土砌块单位产品电耗计算方法

蒸压加气混凝土砌块单位产品电耗按式（75）计算：

md=UP	(75)

式中：

md ——统计报告期内单位产品电耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m3）；

U ——统计报告期内产品生产用电量，单位为千瓦时（kW·h）；

P ——统计报告期内合格产品产量，单位为立方米（m3）。

蒸压加气混凝土砌块综合能耗计算方法

蒸压加气混凝土砌块综合能耗按式（76）计算：

E=s=1n(qs×ps)	(76)

式中：

E ——统计报告期内产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

qs ——生产中消耗的第s种能源实物量，单位为实物量单位；

ps ——第s种能源的当量折标准煤系数；

n ——企业消耗的能源品种数。

蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗计算方法

蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗按式（77）计算：

ed=EP	(77)

式中：

ed ——统计报告期内单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每立方米（kgce /m3）。

矿渣粉

适用对象

适用于采用立磨工艺生产S95级矿渣粉企业单位产品能耗的计算、考核和评价。

统计范围

矿渣粉能耗统计范围包括从原料进入厂区到成品矿粉入库的全部生产过程中所消耗的各种能源。不包括原料厂外输送能耗、生活用能、批准的基建、技改等项目用能、耗能工质以及生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

对于钢铁企业矿渣粉车间统计范围包括从原料进入生产区到成品矿粉入库的全部生产过程中所消耗的各种能源。不包括原料厂外输送能耗、生活用能、批准的基建、技改等项目用能以及生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

矿渣粉单位产品电耗计算方法

矿渣粉单位产品电耗按式（78）计算：

md=UP	(78)

式中：

md ——统计报告期内单位产品电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）；

U ——统计报告期内产品生产用电量，单位为千瓦时（kW·h）；

P ——统计报告期内合格产品产量，单位为吨（t）。

矿渣粉综合能耗计算方法

矿渣粉综合能耗按式（79）计算：

E=s=1n(qs×ps)	(79)

式中：

E ——统计报告期内综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

qs ——生产中消耗的第s种能源实物量，单位为实物量单位；

ps ——第s种能源的当量折标准煤系数；

n ——企业消耗的能源品种数。

矿渣粉单位产品综合能耗计算方法

矿渣粉单位产品综合能耗按式（80）计算：

ed=EP	(80)

式中：

ed ——统计报告期内单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce /t）。

日用玻璃

适用对象

适用于以发生炉煤气、天然气、燃料油、电为能源供给的日用玻璃生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价。

统计范围

单位产品综合能耗计算范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统实际消耗的能源量和外购的耗能工质（如水、氧气、压缩空气等），其生产耗能工质所消耗的能源应统计在能源消耗量中。

主要生产系统包括配料、混料、输送、熔化、玻璃液成型、退火、冷却、包装、入库等。

辅助生产系统包括动力、供电、 机修、供水、供气、采暖、仪表和厂内原料场地以及安全、环保装置等。

附属生产系统包括办公室、操作室、成品检验、模具处理、化验室等设施。

计算方法

日用玻璃单位产品直接综合能耗计算方法

日用玻璃单位产品直接综合能耗等于生产该种产品的直接综合能耗量除以期内产出的合格品数量，按式（81）计算：

ezi=EcziPi	(81)

式中：

Eczi ——日用玻璃产品直接综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Pi ——统计报告期内产出的日用玻璃的合格品数量，单位为吨（t）。

日用玻璃的直接综合能耗等于主要生产系统生产该种产品所消耗的各种能源（含耗能工质耗能）实物量与相应的能源折标准煤系数乘积之和，按式（82）计算：

Eczi=i=1n(qs×ps)zi	(82)

式中：

n  ——日用玻璃直接消耗的能源种数；

qs ——主要生产活动中消耗的第s种能源实物量，单位为实物量单位；

ps ——第s种能源的折标准煤系数。

日用玻璃单位产品间接综合能耗计算方法

日用玻璃单位产品间接综合能耗按式（83）计算：

eji=Ef+Ef'+Ef''ξiMi	(83)

式中：

Ef  ——辅助生产系统的综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ef’ ——附属生产系统的综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

Ef’’ ——耗能工质在企业内部进行贮存、转换及分配供应中的能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

ξi ——产品的间接能耗分摊系数。

辅助生产系统与附属生产系统的综合能耗等于它们在统计报告期内用于生产活动中消耗的各种能源实物量与各自的能源折标准煤系数乘积之和，按式（84）计算：

Ef=i=1r(qs×ps)f	(84)

式中：

r ——辅助生产系统和附属生产系统消耗的能源品种数。

辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗分摊到某种产品上的比例系数称为产品间接能耗分摊系数，是第i种产品直接综合能耗与全部产品直接综合能耗的比值，按式（85）计算：

ξi=Eczii=1mEczi	(85)

式中：

m ——产品直接综合能耗的产品种数。

日用玻璃单位产品综合能耗计算方法

日用玻璃单位产品综合能耗等于日用玻璃单位产品直接综合能耗与日用玻璃单位产品间接综合能耗的和，按式（86）计算：

edi=ezi+eji	(86)

式中：

edi ——日用玻璃单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

ezi ——日用玻璃单位产品直接综合能耗，单位为千克标准煤/吨(kgce/t)；

eji ——日用玻璃单位产品间接综合能耗，单位为千克标准煤/吨(kgce/t)。

建筑陶瓷

适用对象

适用于建筑陶瓷生产企业进行单位产品综合能耗的计算、考核与评价。

统计范围

陶瓷砖能耗范围包括原料粗中细碎、原料制备输送、粉料制备、釉料制备、成型、干燥、施釉、烧成、冷修、抛光、检验包装等生产过程，供水、供热、供气、供油、机修等辅助和附属生产系统及生产管理部门等所消耗的燃料和电力。不包括熔块制备、色料制备、窑具加工制作，以及基建、技改等项目建设消耗、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

建筑陶瓷产品综合能耗计算方法

建筑陶瓷产品综合能耗按式（87）计算：

EZN=Ma×Qa29307+Mb×Qb29307+Mc×Qc29307+0.1229×QZD	(87)

式中：

EZN ——综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ma ——综合煤耗，单位为千克（kg）；

Mb ——综合油耗，单位为千克（kg）；

Mc ——综合气耗，单位为标准立方米（Nm3）；

Qa ——煤的低（位）发热量，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

Qb ——油的低（位）发热量，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

Qc ——气的低（位）发热量，单位为千焦每标准立方米（kJ/ Nm3）；

QZD ——综合电耗，单位为千瓦时（kW·h）。

建筑陶瓷单位产品综合能耗计算方法

单位产品综合能耗按式（88）计算：

eDN=EZNP	(88)

式中：

eDN ——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

P ——合格产品产量，单位为吨（t）。

建筑陶瓷单位产品综合电耗计算方法

单位产品综合电耗按式（89）计算：

UDD=QZDP	(89)

式中：

UDD ——单位产品综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）。

含镍生铁

适用对象

适用于以氧化镍矿（红土镍矿）为原料生产含镍生铁单位产品能耗计算、考核与评价。

不适用于以硫化镍为原料生产含镍生铁产品的企业。

统计范围

含镍生铁单位产品综合能耗统计范围包括干燥加热所需的能耗，加热炉料和维持矿热炉正常冶炼炉况所需的电耗，还原矿石所需的碳质还原剂（煤或焦炭）消耗，以及生产加工过程中的原矿破碎、干燥、配料、输送、焙烧、冶炼、浇注、精整及物料与产品运输的动力能耗，扣除回收并外供的二次能源量。不包括各种耗能工质用量。

计算方法

含镍生铁单位产品综合能耗按式（90）计算：

eHNST=E1+E2+E3+E4−E5PHNST	(90)

式中：

eHNST ——含镍生铁单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

E1  ——含镍生铁生产的干燥加热用能源耗用量当量值，单位为千克标准煤（kgce）；

E2  ——含镍生铁生产的冶炼电力能源耗用量当量值，单位为千克标准煤（kgce）；

E3  ——含镍生铁生产过程中的碳质还原剂耗用量当量值，单位为千克标准煤（kgce）；

E4  ——含镍生铁生产过程中的动力能源耗用量当量值，单位为千克标准煤（kgce）；

E5  ——回收并外供的二次能源量当量值，单位为千克标准煤（kgce）；

PHNST ——合格含镍生铁产量，单位为吨（t）。

粗钢

适用对象

适用于钢铁企业进行烧结工序、球团工序、高炉工序和转炉工序单位产品能耗的统计计算、评价以及新建项目的能耗控制。

统计范围

烧结工序单位产品能耗统计范围包括生产系统（从溶剂、燃料破碎开始，经配料、原料运输、工艺过程混料、烧结机、烧结矿破碎、筛分等到成品烧结矿皮带机离开烧结工序为止的各生产环节）和辅助生产系统（生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、水处理、烧结除尘和脱硫等环保设施）消耗的能源量，扣除工序回收的能源量。不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

球团工序单位产品能耗统计范围包括生产系统（经配料、原料运输、造球、焙烧、筛分等到成品球团矿皮带机离开球团工序为止的各生产环节）和辅助生产系统（生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、环保等）消耗的能源量，扣除工序回收的能源量。不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

高炉工序单位产品能耗统计范围包括生产系统（原燃料供给、鼓风、热风炉、煤粉干燥及喷吹、高炉本体、渣铁处理等系统）和辅助生产系统（生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、水处理及除尘等环保设施）消耗的能源量，扣除工序回收的能源量。不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

转炉工序单位产品能耗统计范围包括从铁水进厂到转炉出合格钢水为止的生产系统（铁水预处理、转炉本体、渣处理、钢包烘烤、煤气回收与处理系统）和辅助生产系统（生产管理及调度指挥系统和机修、化验、计量、软水、环境除尘等设施）消耗的能源量，扣除工序回收的能源量。不包括精炼、连铸（浇铸）、精整的能耗及附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

计算方法

烧结工序单位产品能耗计算方法

烧结工序单位产品能耗按式（91）计算：

esj=Esjz−EsjℎPsj	(91)

式中：

esj ——烧结工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Esjz ——烧结工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

Esjh ——烧结工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

Psj ——烧结工序合格烧结矿产量，单位为吨（t），以烧结工序合格烧结矿的生产量计。

球团工序单位产品能耗计算方法

球团工序单位产品能耗按式（92）计算：

eqt=Eqtz−EqtℎPqt	(92)

式中：

eqt ——球团工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Eqtz ——球团工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

Eqth ——球团工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

Pqt ——球团工序合格球团矿产量，单位为吨（t），以球团工序合格球团矿的生产量计。

高炉工序单位产品能耗计算方法

高炉工序单位产品能耗按式（93）计算：

egl=Eglz−EglℎPgl	(93)

式中：

egl ——高炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Eglz ——高炉工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

Eglh ——高炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

Pgl ——高炉工序合格铁水产量，单位为吨（t）。

转炉工序单位产品能耗计算方法

转炉工序单位产品能耗按式（94）计算：

ezl=Ezlz−EzlℎPzl	(94)

式中：

ezl ——转炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Ezlz ——转炉工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

Ezlh ——转炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

Pzl ——转炉工序合格粗钢产量，单位为吨（t）。

铸铁件

适用对象

适用于铸铁件生产企业单位产品能耗的计算、考核与评价。

统计范围

铸铁件综合能耗统计范围

在统计报告期内，铸铁件综合能耗范围包括主要生产和辅助生产能耗。主要生产能耗包括砂处理工部；造型、制芯、模具工部；熔炼、浇注（含炉料处理、炉子修筑等）工部；落砂、清理、热处理（机加工前）工部所消耗的燃料、电力和耗能工质。辅助生产能耗包括机修、动力、空压站、环保设施等所消耗的各种能源，以及为生产服务的厂内运输工具所消耗的其他能源。

采用“短流程”铸造工艺的铸铁件生产企业和艺术铸造企业不适用本文件。

铁水单位产量综合电耗统计范围

生铁、废钢、铁屑、回炉料、合金等原材料进入电炉开始加热、熔化、铁水成分调节并达到工艺要求的温度和成分为止，整个过程中电炉所消耗的电量。

以炉前变压器受电端作为电炉用电计量点。

铁水单位产量综合燃料消耗统计范围

铁屑、生铁、废钢、回炉料、合金等原材料进入冲天炉开始加热、熔化并达到工艺要求的温度为止，整个过程中所消耗的焦炭等燃料重量。

计算条件

分类

铸铁件牌号、材质类别、热处理等的分类应按GB/T 1348、GB/T 8491、GB/T 9437、GB/T 9439、GB/T 9440、GB/T 17445、GB/T 26655的规定进行。

铸铁件复杂程度修正系数K1

铸铁件复杂程度修正系数K1按表2取值。

铸铁件复杂程度修正系数

| 分类 | 缸盖、缸体（机体）类、泵类 | 箱体类、床身类 | 其余 | 模板类、板状类、轮类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95 |

铸铁件重量修正系数K2

铸铁件重量修正系数K2按表3取值。

- 铸铁件重量修正系数

| 分类 | C ≤1kg | 1kg＜C ≤10kg | 10kg＜C ≤100kg | 100kg＜C ≤1000kg | 1000kg＜C ≤5000kg | C ＞5000kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 1.25 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 1 | 1.02 |
| C 为铸铁件单件重量（kg）。 |  |  |  |  |  |  |

铸铁件材质类别修正系数K3

铸铁件材质类别修正系数K3按表4取值。

铸铁件材质类别修正系数

| 材质种类 | 球铁（合金球铁）、蠕铁 | 等温淬火球铁 | 合金铸铁a |  | 其它* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5％＜a≤10％ | a＞10％ |  |
| K3 | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1 |
| - a为扣除五大元素后合金含量总和，单位为百分比。 |  |  |  |  |  |
| - 如果铸件有高温热处理（＞400℃），该项系数加0.1。 |  |  |  |  |  |

铸铁件熔炼方式修正系数K4

铸铁件熔炼方式修正系数K4按表5取值。

铸铁件熔炼方式修正系数

| 熔炼方式 | 电炉 | 冲天炉a | 双联熔炼注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K4 | 0.9 | 1 | 1.07 |
| - 人工、半自动称重上料方式的冲天炉，该系数减0.01；有除尘装置的冲天炉，该系数加0.02；有除尘装置的电炉，该系数加0.015。 |  |  |  |

采用冲天炉进行铁水熔炼、电炉（本文件所称电炉是指感应电炉，下同）进行铁水保温和成分控制的熔炼方式。

计算方法

铸铁件综合能耗计算方法

铸铁件综合能耗应按式（95）计算：

Eq=i=1n(qi×pi)	(95)

式中：

Eq ——铸铁件综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

qi ——生产活动中消耗的第i类能源实物量，单位为实物量单位；

pi ——第i类能源当量折算标准煤系数或耗能工质的等价折算标准煤系数；

n ——企业消耗的能源种数。

可比铸铁件产量计算方法

在统计报告期内，企业生产的合格铸铁件产量乘以修正系数后的总量，应按式（96）计算：

Pbz=j=1nK1×K2×K3×K4×Pj	(96)

式中：

Pbz ——可比铸铁件产量，单位为吨（t）；

Pj ——生产的第j类合格铸铁件产量，单位为（t）；

K1 ——铸铁件复杂程度修正系数；

K2 ——铸铁件重量修正系数；

K3 ——铸铁件材质类别修正系数；

K4 ——铸铁件熔炼方式修正系数；

n ——企业生产的合格铸件品种数。

铸铁件可比单位综合能耗计算方法

铸铁件可比单位综合能耗应按式（97）计算：

ekc=EqPbz	(97)

式中：

ekc ——铸铁件可比单位综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）。

Eq ——铸铁件综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

Pbz ——可比铸铁件产量，单位为吨（t）。

铁水单位产量综合电耗计算方法

在统计报告期内，采用电炉熔炼方式，熔炼一吨铁水所消耗的电量，按式（98）计算：

uds=Uea×Gle	(98)

式中：

uds ——铁水单位产量综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）；

Ue ——铁水熔炼过程中所消耗的总电量，单位为千瓦时（kW·h）；

a  ——电炉熔化烧损系数，取值为0.97；

Gle ——金属炉料总重量，单位为吨（t）。

铁水单位产量综合燃料消耗计算方法

在统计报告期内，采用冲天炉熔炼方式，熔炼一吨铁水所消耗的焦炭等燃料重量并折算成标准煤，按式（99）计算：

ecs=Wq×Pcb×Gle	(99)

式中：

ecs ——铁水单位产量综合燃料消耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Wq ——冲天炉在熔炼过程中的焦炭等燃料总量，单位为千克（kg）；

Pc ——焦炭等燃料折标准煤系数，单位为千克标准煤每千克（kgce/ kg）;

b  ——冲天炉熔化烧损系数，取值为0.95；

Gle ——金属炉料总重量，单位为吨（t）。

铸钢件

适用对象

适用于铸钢件生产企业（包括生产联合体中的铸钢件分厂、车间等，下同）单位产品能源消耗量的计算、控制和考核、评价。

统计范围

铸钢件综合能耗统计范围

在统计报告期内，铸钢件综合能耗范围包括主要生产和辅助生产能耗。主要生产能耗包括从型砂、粘结剂等辅料进入造型工序、废钢等原料进入熔炼工序开始，经浇注成型、切割浇冒口、热处理、整理打磨、焊补等工序所消耗的燃料、电力和耗能工质。辅助生产能耗包括动力、照明、机修、供水、供气、环保、安全以及砌炉、砌钢包、烘钢包、烘炉、为生产服务的厂内运输等所消耗的各种能源，但需调质等特殊要求的热处理工序所需能源不计入。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能以及生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

铸钢件产量统计范围

在统计报告期内，企业生产的各种合格铸钢件产量。

感应电炉及电弧炉吨钢水综合电耗统计范围

在统计报告期内，从废钢、生铁等原材料进入电炉熔炼开始，达到要求的化学成份、钢水温度时的整个熔炼过程电炉所实际消耗的总电量。

感应电炉及电弧炉钢水统计范围

在统计报告期内，感应电炉及电弧炉熔炼出的钢水总重量。

计算条件

铸钢件复杂程度修正系数K1

其铸钢件复杂程度修正系数K1按表6取值。

铸钢件复杂程度修正系数

| 分类 | 5个及以上坭芯铸件 | 轮类、板状类铸件、4个以下坭芯（含4个）铸件 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 1.03 | 1 | 0.99 |

铸钢件重量修正系数K2

其铸钢件重量修正系数K2按表7取值。

铸钢件重量修正系数

| 分类 | C ≤10kg | 10kg＜C ≤100kg | 100kg＜C ≤1000kg | 1000kg＜C ≤5000kg | C ＞5000kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 1 | 1.02 |
| - C 为铸钢件单件重量（kg）。 |  |  |  |  |  |

铸钢件钢种修正系数K3

铸钢件钢种分类按GB/T 11352、GB/T 14408、GB/T 2100、GB/T 8492标准执行。铸钢件钢种修正系数K3按表8取值。

铸钢件钢种修正系数

| 材质种类 | a≤2％ | 2％＜a≤5％ | 5％＜a≤10％ | a＞10％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 |
| - a为含合金总含量，单位为百分比。合金元素含量按钢件各元素控制范围的中间值确定。合金元素总含量a的统计中，不包括碳、硫、磷及作为氧化剂（如铝、硅等）加入的或作为有害元素（如铜）须严格控制的合金元素的含量。 |  |  |  |  |

铸钢件炉外精炼修正系数K4

铸钢件炉外精炼是采用感应电炉或电弧炉初炼，而将其后的精炼过程的一部分或全部放到炉外精炼设备中去完成熔炼的工艺过程。铸钢件炉外精炼修正系数K4按表9取值。没有此项工艺过程时，K4取值为1。

铸钢件炉外精炼修正系数

| 次数 | 1次精炼 | 2次以上精炼（含2次） |
| --- | --- | --- |
| K4 | 1.04 | 1.07 |
| - 在精炼过程中，采用抽真空工艺时，该系数加0.01。 |  |  |

铸钢件超声波探伤修正系数K5

铸钢件超声波探伤按GB/T 7233执行。铸钢件超声波探伤修正系数K5按表10取值。其他射线类探伤参照超声波探伤相应等级系数取值。无此项工艺时，K5取值为0.98。

铸钢件超声波探伤要求修正系数

| 等级 | I级 | II级 | III级 | 其余等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K5 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.98 |

铸钢件磁粉探伤或打磨的修正系数K6

铸钢件磁粉探伤或打磨修正系数K6取值为1.02。无此项工艺时，K6取值为1。

电炉容量修正系数K7

铸钢件电炉容量修正系数K7按表11取值。

铸钢件电炉容量修正系数

| 感应电炉公称容量/t | ≤0.25 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | ≥5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K7 | 1.05 |  | 1.04 |  | 1.03 |  | 1.01 |  | 1 |  | 0.98 |  |
| 电弧炉公称容量/t | ≤0.5 | 1.5 |  | 3 |  | 5 | 10 | 20 |  | 30 |  | 50 |
| K7 | 1.05 | 1.04 |  | 1.01 |  | 1.0 | 0.98 | 0.97 |  | 0.93 |  | 0.91 |
| - 熔炉容量在两档之间的，按低档容量计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

热处理修正系数K8

铸钢件热处理修正系数K8按表12取值。

铸钢件热处理修正系数

| 分类 | 1次热处理（1次高温退火、1次正火+1次回火） | 2次以上热处理（含2次） |
| --- | --- | --- |
| K8 | 1 | 1.02 |

计算方法

铸钢件综合能耗计算方法

铸钢件综合能耗应按式（100）计算：

Eq=i=1n(qi×pi)	(100)

式中：

Eq ——铸钢件综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

qi ——生产活动中消耗的第i类能源实物量；

pi ——第i类能源当量折算标准煤系数或耗能工质的等价折算标准煤系数；

n ——企业消耗的能源i品种数。

铸钢件可比产量计算方法

在统计报告期内，企业生产的合格铸钢件产量经统一修正后所得的产量。应按式（101）计算：

Pbz=j=1mK1×K2×K3×K4×K5×K6×K7×K8×Pj	(101)

式中：

Pbz ——铸钢件可比产量，单位为吨（t）；

Pj ——生产的第j类合格铸钢件产量，单位为吨（t）；

K1 ——铸钢件复杂程度修正系数；

K2 ——铸钢件重量修正系数；

K3 ——铸钢件钢种修正系数；

K4 ——铸钢件炉外精炼修正系数；

K5 ——铸钢件超声波探伤修正系数；

K6 ——铸钢件需磁粉探伤或打磨的修正系数；

K7 ——铸钢件电炉容量修正系数；

K8 ——铸钢件热处理修正系数；

m ——企业生产的合格铸件品种数。

铸钢件单位产量可比综合能耗计算方法

铸钢件单位产量可比综合能耗应按式（102）计算：

ekc=EqPbz	(102)

式中：

ekc ——铸钢件单位产量可比综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）。

Eq ——铸钢件综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

Pbz ——铸钢件可比产量，单位为吨（t）。

感应电炉吨钢水综合电耗计算方法

在统计报告期内，采用感应电炉进行熔炼每吨钢水的综合电力消耗。按式（103）计算：

ugy=UeGle	(103)

式中：

ugy ——感应电炉吨钢水综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）；

Ue ——钢水熔炼过程中所消耗的总电量，单位为千瓦时（kW·h）；

Gle ——熔炼钢水总重量，单位为吨（t）。

电弧炉吨钢水综合电耗计算方法

在统计报告期内，采用电弧炉进行熔炼每吨钢水的综合电力消耗。按式（104）计算：

udℎ=UeGle	(104)

式中：

udh ——电弧炉吨钢水综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）。

Ue ——钢水熔炼过程中所消耗的总电量，单位为千瓦时（kW·h）；

Gle ——熔炼钢水总重量，单位为吨（t）。

铝合金铸件

适用对象

适用于生产铝合金铸件产品、挤压建筑铝合金型材的企业单位产品能耗的计算、考核与评价。也适用于采用感应电炉、燃料炉加热熔化铝合金液工序能耗的计算、考核与评价。

统计范围

铝合金铸件综合能耗统计范围

在统计报告期内，铝合金铸件综合能耗范围包括主要生产和辅助生产能耗。主要生产能耗包括砂处理、造型、制芯、模具、熔炼、浇注（含炉料处理、炉子修筑、充型和成型等）、落砂、清理、热处理（机加工前）等所消耗的燃料、电力和耗能工质。辅助生产能耗包括机修、动力、空压站等所消耗的燃料和电力，以及为生产服务的厂内运输工具、照明和耗能工质等所消耗的燃料、电力和耗能工质。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能以及生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

采用“短流程”铸造工艺或者铝水工艺温度超过790℃的铸铝件生产企业和艺术铸造企业不适用本文件。

感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗统计范围

铝锭等原材料进入感应电炉或电阻炉开始加热，到熔化并达到工艺要求的铝合金液温度为止，整个过程中电炉所消耗的电量，不包括后续的铝合金液保温以及铝合金液成份调整等过程的电力消耗。

感应电炉以炉前变压器受电端作为电炉用电计量点。

燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗统计范围

指燃气铝合金熔化炉在整个统计报告期内日常生产过程中所消耗的燃气量，并折算成标煤量。不包括后续的铝合金液保温炉以及铝合金液成份调整炉等使用的燃气量。

计算条件

铝合金铸件制芯工艺因素修正系数K1

以自硬砂、粘土砂为基准的铝合金铸件制芯工艺因素修正系数K1按表13取值。

铝合金铸件制芯工艺因素修正系数

| 分类 | 盐芯 | 热芯 | 冷芯 | 自硬砂、粘土砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1 |

铝合金铸件重量修正系数K2

以铸件单件重量在0.3kg～20kg为基准的铝合金铸件重量修正系数K2按表14取值。

铝合金铸件重量修正系数

| 分类 | 0.3 kg≤C≤0.5kg | 0.5kg＜C≤5kg | 5kg＜C≤20kg | C＞20kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.9 |
| - C为铝合金铸件单件重量（kg）。铝合金铸件单件重量小于0.3kg，不适用本文件。 |  |  |  |  |

铝合金铸件铸造方法修正系数K3

以压力铸造为基准的铝合金铸件铸造方法修正系数K3按表15取值。

铝合金铸件铸造方法修正系数

| 分类 | 压力铸造 | 低压铸造 | 重力铸造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金属型、手工造型 | 机器造型 |
| K3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |

铝合金铸件材质类别修正系数K4

以铝硅系为基准的铝合金铸件材质类别修正系数K4按表16取值。

铝合金铸件材质类别修正系数

| 材质种类 | 铝硅系 | 铝铜系 | 铝镁系 | 铝锌系 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K4 | 1.00 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 1.01 |

铝合金铸件气密性等级修正系数K5

以其它类铸件（4-5级）为基准的铝合金铸件气密性等级修正系数K5按表17取值。

铝合金铸件气密性等级修正系数

| 气密性等级 | I类铸件或液压、气压件 （1～2级） | II类铸件 （3～4级） | 其它类铸件 （4～5级） | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K5 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 视技术要求定 |

铝合金铸件变质组织类别修正系数K6

以未变质为基准的铝合金铸件变质组织类别修正系数K6按表18取值。

铝合金铸件变质（含细化）组织类别修正系数

| 变质组织类别 （以Na变质为例） | 未变质 | Na变质、其他变质 | Sr变质、P变质 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K6 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 视技术要求定 |

铝合金铸件生产自动化程度修正系数K7

以非全自动化生产为基准的铝合金铸件生产自动化程度修正系数K7按表19取值

铝合金铸件生产自动化程度修正系数

| 分类 | 全自动化 | 非全自动化 手工 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 1.02 | 1 1.0 |

注：全自动化指不需要人直接参与操作，而由机械设备、仪表和自动化装置来完成产品全部加工的生产过程。

计算方法

铝合金铸件综合能耗计算方法

铝合金铸件综合能耗应按式（105）计算：

Eq=i=1n(qi×pi)	(105)

式中：

Eq ——铝合金铸件综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

qi ——生产活动中消耗的第i类能源实物量,单位为实物量单位；

pi ——第i类能源当量折算标准煤系数或耗能工质的等价折算标准煤系数；

n ——企业消耗的能源品种数。

燃气铝合金熔化炉生产过程中的燃气能耗计算方法

燃气铝合金熔化炉在生产过程中所消耗的燃气能耗应按式（106）计算：

Wg=i=1m(qi×pi)	(106)

式中：

Wg ——燃气铝合金熔化炉生产过程中所消耗的能耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

qi——统计报告期内燃气铝合金熔化炉生产过程中所消耗的第i种燃气实物量单位为立方米（m3）；

pi——第i种燃气当量折算标准煤系数，单位为千克标准煤每立方米（kgce/m3）；

m ——燃气铝合金熔化炉消耗的燃气品种数。

可比铝合金铸件产量计算方法

统计报告期内，企业生产的合格铝合金铸件产量并乘以修正系数后的总量应按式（107）计算：

Pbz=j=1nK1×K2×K3×K4×K5×K6×K7×Pj	(107)

式中：

Pbz ——可比铝合金铸件产量，单位为吨（t）；

Pj ——生产的第j类合格铝合金铸件产量，单位为（t）；

K1 ——铝合金铸件制芯工艺因素修正系数；

K2 ——铝合金铸件重量修正系数；

K3 ——铝合金铸件铸造方法修正系数；

K4 ——铝合金铸件材质类别修正系数；

K5 ——铝合金铸件气密性等级修正系数；

K7 ——铝合金铸件生产自动化程度修正系数；

K6 ——铝合金铸件变质组织类别修正系数；

n ——企业生产的合格铸件品种数。

铝合金铸件可比单位综合能耗计算方法

铝合金铸件可比单位综合能耗应按式（108）计算：

ekc=EqPbz	(108)

式中：

ekc ——铝合金铸件可比单位综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Eq ——铝合金铸件综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Pbz ——可比铝合金铸件产量，单位为吨（t）。

感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗计算方法

感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗按式（109）计算：

uds=UeGle	(109)

式中：

uds ——感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）；

Ue ——熔化过程中所消耗的总电量，单位为千瓦时（kW·h）；

Gle ——熔化铝合金液总量，单位为吨（t）。

如熔化铝合金液的重量计量有困难，可以按金属炉料总重量乘以0.98进行推算。

燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗计算方法

燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗按式（110）计算：

Ecs=WgGle	(110)

式中：

Ecs ——燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Wg  ——燃气铝合金熔化炉生产过程中所消耗能耗量，单位为千克标准煤（kgce）；

Gle ——熔化铝合金液总量，单位为吨（t）。

如熔化铝合金液的重量计量有困难，可以按金属炉料总重量乘以0.98进行推算。

铅酸蓄电池

统计范围

单位产品综合能耗计算范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统实际消耗的能源量。不包括基建、技改等项目建设消耗、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算方法

铅酸蓄电池单位产品综合能耗计算方法

产品综合能耗按式（111）和式（112）计算：

E=i=1n(qi×pi)	(111)

式中：

E ——统计报告期内生产系统和辅助生产系统综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

n ——能源及耗能工质品种数；

qi ——统计报告期内生产系统和辅助生产系统消耗的第i种能源或耗能工质实物量；

pi ——第i种能源折算为标准煤系数。

e=EP	(112)

式中：

e ——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/千伏安时(kgce/kVAh)；

P ——统计报告期内生产出的产品总产量，单位为千伏安时（kVAh）。

熟极板的产品总产量

动力类铅酸蓄电池熟极板的产量按铅粉消耗量折算。

1千克铅粉对应的熟极板产量按式（113）计算:

g=2×(βMPbO+1+βMPb)÷(0.01866ηPbO2+0.01866ηPb)	(113)

式中：

g   ——每千克铅粉对应熟极板产量，单位为伏安每千克（VAh/kg）；

β  ——铅粉氧化度，β= 0.71～0.75；

MPb  ——铅的摩尔质量，0.2072 kg/mol；

MPbO  ——氧化铅的摩尔质量， 0.2232 kg/mol；

ηPbO2 ——正极二氧化铅放电利用率，ηPbO2 = 0.31～0.35；

ηPb  ——负极铅放电利用率，ηPb = 0.43～0.5；

0.01866 ——单位容量（Ah）对正极活性物质PbO2或负极活性物质Pb的理论需求量（mol），单位为mol/Ah；

2 ——铅酸蓄电池的额定单体电压，单位为伏特（V）。

动力类铅酸蓄电池熟极板的总产量按式（114）计算：

G=g×Mf	(114)

式中：

G ——统计报告期内熟极板的总产量，单位为千伏安时（kVAh）；

g ——每千克铅粉对应极板产量，单位为千伏安时每千克（VAh/kg）；

Mf ——统计报告期内生产熟极板对应的铅粉消耗总量，单位为千克（kg）。

印制电路板

适用对象

适用于刚性传统印制电路版（传统 PCB 板）、刚性高密度互连印制电路板（HDI 板）制造企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建、扩建项目的能耗控制。

统计范围

印制电路板综合能耗统计范围包括从覆铜板基板或半固化板开始，经表面处理、印制图形、蚀刻、压合、打孔、电镀、化学镀、检验、印制标记、外形加工、包装出厂等生产全过程中所消耗的各种能源，包括主要生产系统、辅助生产系统（包括锅炉、导热油炉、空压、制冷等能源转换系统）和附属生产系统用能(包括工艺设计、办公等)及损耗。不包括生活用能、批准的基建、技改等项目用能以及生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

计算条件

多层印制电路板层数折标系数

层数折标系数是反映不同品种、不同层数的生产规律和能耗规律的系数。

传统板电路板（包括传统单面电路印制板、传统双面印制电路板和传统多层印制电路板）层数折标系数βp,按式(115)计算：

βp=1+0.444×(L−2)	(115)

式中：

L ——传统板层数。

HDI板（m+n+m）层数折算标数βh,按式(116)计算:

βℎ=1.5×m+0.889×(n+2m−2)	(116)

式中：

m ——HDI板增层数，等于HDI板增层压合次数；

n ——HDI板内层数。

难度折标系数K

印制电路板产品难度折标系数是反映印制电路板产品精密性（难度）、复杂性差异的生产规律和能耗规律的系数，按照表20取值。

产品难度折标系数K

| 序号 | 传统板总层数L | HDI板总层数 （m+n+m） | 折标系数K |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总层数≤4 | - | 0.8 |
| 2 | 6≤总层数≤20 | 4≤总层数≤10 | 1.0 |
| 3 | 20＜总层数≤35 | 10＜总层数≤20 | 1.2 |
| 4 | 总层数＞35 | 总层数＞20 | 1.4 |

计算方法

印制电路板综合能耗计算方法

印制电路板综合能耗应按式(117)计算：

E=t=1n(qt×pt)	(117)

式中：

E ——企业综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

n ——消耗的能源品种数；

qt ——生产活动中消耗的第t种能源实物量，单位为实物量单位；

pt ——第t类能源折算标准煤系数。

多层印制电路板产量折标计算方法

第i种（类）传统板产品折标产量按式(118)计算：

Rpi=Ppi×βp×K	(118)

式中：

Rpi ——传统板第i种产品折标产量，单位平方米（m2）；

Ppi ——传统板第i种产品入库(缴库)实际产量，单位平方米（m2）；

βp ——传统板层数折标系数；

K  ——产品难度折标系数。

第j种（类）HDI板产品折标产量按式(119)计算：

Rℎi=Pℎi×βℎ×K	(119)

式中：

Rhi ——HDI板第i种产品折标产量，单位平方米（m2）；

Phi ——HDI板第i种产品入库(缴库)实际产量，即生产全程完成后入库(缴库)合格产品面积量，单位平方米（m2）；

βh ——HDI板层数折标系数；

K  ——产品难度折标系数。

企业产品折标量按式(120)计算：

P=i=1n1Rpi+j=1n2Rℎi	(120)

式中：

P  ——企业产品折标量，单位平方米（m2）；

n1 ——企业传统板种类数；

n2 ——企业HDI板种类数。

印制电路板单位产品综合能耗计算方法

印制电路板单位产品（即可比标准面积）综合能耗应按式(121)计算：

e=EP	(121)

式中：

e ——印制电路板单位产品综合能耗，单位为每平方米千克标准煤（kgce/ m2）。

自来水（制水）

适用对象

适用于自来水公司（水务公司）、自来水总公司（水务集团公司）下属各水厂等自来水生产企业单位产品能源消耗量的计算、控制和考核、评价。

统计范围

自来水（制水）综合电耗统计范围

在统计报告期内，自来水生产企业将水源水经过常规处理、深度处理的工艺流程，将合格自来水输送到供水管网全过程所消耗的电量。不包括自来水原水的取水和输送用电、污泥处理用电及非生产用电。

自来水产量统计范围

在统计报告期内，自来水生产企业对外供出的符合GB 5749标准的总水量。不包括水厂的内部用水量。

计算方法

自来水（制水）单位产品电耗深度处理修正值计算方法

自来水（制水）单位产品电耗深度处理修正值按式（122）公式计算：

s=40×QsQz	(122)

式中：

s  ——自来水（制水）单位产品电耗深度处理修正值，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）；

Qs ——深度处理水量，单位为千立方米（103m3）；

Qz ——自来水产量，单位为千立方米（103m3）；

40 ——深度处理工艺修正常数，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）。

自来水（制水）单位产品电耗压力修正值计算方法

自来水（制水）单位产品电耗压力修正值按式（123）计算：

p=350×(H−0.3)	(123)

式中：

p   ——自来水（制水）单位产品电耗压力修正值，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）；

H   ——水厂出厂口的管网平均压力，单位为兆帕（MPa）；

350 ——压力修正常数，单位为千瓦时每千立方米兆帕（kW·h /103m3·MPa）；

0.3 ——自来水出厂基准压力，单位为兆帕（MPa）。

自来水（制水）单位产品综合电耗计算方法

自来水（制水）单位产品综合电耗按式（124）计算：

u=UzQz	(124)

式中：

u ——自来水（制水）单位产品综合电耗，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）；

Uz ——自来水（制水）综合电量，单位为千瓦时（kW·h）；

Qz ——自来水产量，单位为千立方米（103m3）。

自来水（制水）单位产品可比综合电耗计算方法

自来水（制水）单位产品可比综合电耗按式（125）计算：

uk=u−s−p	(125)

式中：

uk ——自来水（制水）单位产品可比综合电耗，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）；

u ——自来水（制水）单位产品综合电耗，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）；

s ——自来水（制水）单位产品电耗深度处理修正值，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）；

p ——自来水（制水）单位产品电耗压力修正值，单位为千瓦时每千立方米（kW·h /103m3）。

工业气体空分产品

适用对象

适用于深冷法生产空分单位产品（氧、氮、氩）电耗的计算、考核与评价。

统计范围

电耗统计范围指统计报告期内以空气为原料进入空分装置开始，到符合要求的空分产品计量后的生产过程所直接消耗的电量，扣除膨胀机制动发电机回收的电能，不包括压氧或压氮的耗电量。

空分产品的纯度应满足GB/T 3863、GB/T 3864和GB/T 8979所规定的技术指标要求。

空分产品产量的统计和计算按JB/T 8542、JB/T 8693、JB/T 9074、GB/T 3863和GB/T 3864中的规定执行。

空分产品产量，指的是统计报告期内空分产品的销售量加库存增量，凡放空的产品及不合格的产品都不能计算在内。

空分产品产量为标准状态，即在0℃，绝对压力为101.325 kPa状态下的气体量，单位为标准立方米（Nm3）；

空分产品液体产量折合成标态产量，单位为标准立方米（Nm3）。

4.37中未注明的压力为表压。

空分企业同时生产多种产品时，将产品气氧以外的其他产品，通过能耗相等的原则，将其折算成产品气氧的产量。

计算方法

空分产品综合电耗计算方法

空分产品综合电耗按式（126）计算：

U=i=16Ui−U7	(126)

式中：

U ——综合电耗总量，单位为千瓦·时（kW·h）；

U1 ——空压机电耗，单位为千瓦·时（kW·h）；

U2 ——制冷机组或预冷机组电耗，单位为千瓦·时（kW·h）；

U3 ——空气预冷系统水泵电耗，单位为千瓦·时（kW·h）；

U4 ——纯化系统再生电耗，单位为千瓦·时（kW·h），按式（127）计算：

U4=Ur×TrT	(127)

式中：

Ur ——加热器再生加热时电耗，单位为千瓦•时（kW•h）；

Tr ——再生加热时间，单位为小时（h）；

T ——纯化器工作时间，单位为小时（h）；

U5 ——低温液体泵电耗，单位为千瓦•时（kW•h）；

U6 ——膨胀机辅机电耗，单位为千瓦•时（kW•h）；

U7 ——膨胀机制动发电机回收电量，单位为千瓦•时（kW•h）。

单位制氧综合电耗计算方法

单位制氧综合电耗按式（128）计算：

uo2=UVo2	(128)

式中：

U  ——综合电耗总量，单位为千瓦•时（kW•h）；

uO2 ——单位制氧综合电耗，单位为千瓦•时每标准立方米（kW•h /Nm3）；

VO2 ——气氧总产量，单位为标准立方米（Nm3）；企业同时生产多种产品时，气氧的产量按式（129）计算：

Vo2=α1GOXLP+α2GOXMP+α3GOXHP+…+α16CAIRVHP	(129)

式中：

α1、α2、α3、…α16 ——同时生产多种产品时，通过能耗相等的原则，各个产品与基准产品（气氧）的产量折算系数，按表22选取：

产量折算系数α值

| 产品名称 | 产品压力P（MPa） | 产量折算系数 | α值 |
| --- | --- | --- | --- |
| GOXLP | 0.1 ≤ P ≤ 0.8 | α1 | 1.00 |
| GOXMP | 0.8 ＜ P ≤ 2.4 | α2 | 1.184 |
| GOXHP | 2.4 ＜ P ≤ 7.0 | α3 | 1.316 |
| GOXVHP | P ＞ 7.0 | α4 | 1.447 |
| GANLP | 0.1 ≤ P ≤ 0.8 | α5 | 0.171 |
| GANMP | 0.8 ＜ P ≤ 2.4 | α6 | 0.303 |
| GANHP | 2.4 ＜ P ≤ 7.0 | α7 | 0.434 |

- 产量折算系数α值（续）

| 产品名称 | 产品压力P（MPa） | 产量折算系数 | α值 |
| --- | --- | --- | --- |
| GANVHP | P ＞ 7.0 | α8 | 0.566 |
| LOX | - | α9 | 2.171 |
| LIN | - | α10 | 1.579 |
| GAR | - | α11 | 4.079 |
| LAR | - | α12 | 4.211 |
| CAIRLP | 0.1 ≤ P ≤ 0.8 | α13 | 0.171 |
| CAIRMP | 0.8 ＜ P ≤ 2.4 | α14 | 0.303 |
| CAIRHP | 2.4 ＜ P ≤ 7.0 | α15 | 0.434 |
| CAIRVHP | P ＞ 7.0 | α16 | 0.566 |
| - 本表中以出空分设备的低压气氧（GOXLP，0.1 MPa ≤ P ≤ 0.8 MPa ）作为基准产品，其产量折算系数为1.00。其他产品对应于基准产品的产量折算系数α值分别在表中列出。 本表中GOX、GAN、GAR、CAIR分别表示气氧、气氮、气氩、压缩空气，LOX、LIN、LAR分别表示液氧、液氮、液氩。 本表中下标LP、MP、HP、VHP 表示压力等级为低压、中压、高压、超高压。 |  |  |  |

对于不纯氧气，产量折算系数按式（130）计算：

a=[A+(B×C−D)÷P]÷B	(130)

式中：

A ——不纯氧气的分离能耗GOX=0.32 kW·h/Nm3；

B ——纯氧气的分离能耗GOX纯（4.0MPa）=0.5251 kW·h/Nm3；

C ——压力修正系数：

下角标LP（0.1 MPa≤P≤0.8 MPa） C=1.00；

下角标MP（0.8 MPa＜P≤2.4 MPa） C=1.184；

下角标HP（2.4 MPa＜P≤7.0 MPa） C=1.316；

下角标VHP（ P＞7.0 MPa） C=1.447；

D ——纯氧的分离能耗GOX = 0.3417 kW·h/Nm3；

P ——氧纯度（百分比）。

不纯的GOXLP，氧气纯度为95%，其氧产量折算系数α是0.9771。

单位制氮综合电耗计算方法

单位制氮综合电耗按式（131）计算：

uN2=NVN2	(131)

式中：

uN2 ——单位制氮综合电耗，单位为千瓦•时每标准立方米（kW•h/Nm3）；

VN2 ——气氮总产量，单位为标准立方米（Nm3）；企业同时生产气氮和液氮等产品时，气氮的产量按式（132）计算：

VN2=(α5GANLP+α6GANMP+α7GANHP+α8GANVHP+α10LIN)÷α5	(132)

式中：

α5、α6、α7、α8、α10 ——同时生产气氮和液氮产品时，通过能耗相等的原则，产量折算系数按表21选取。

压缩空气站

适用对象

适用于额定排气压力不超过1.25MPa（表压），容积总流量≥10 m3 /min的压缩空气站。

计算方法

压缩空气站用电单耗计算方法

压缩空气站在统计期内平均用电单耗按式（133）计算:

u=UVX×K1×K2	(133)

式中：

u  ——压缩空气站平均用电单耗，单位为千瓦时每立方米（kW•h/m3）；

U  ——输入电能(仅指空气压缩机组)，单位为千瓦时（kW•h）；

VX ——吸气量，单位为立方米（m3）；

K1 ——冷却水修正系数，新鲜水K1＝1.03，循环水或复用水时K1＝1.00；

K2  ——压力修正系数。

压力修正系数计算公式

空气压缩机组在排气压力为 0.7MPa（表压）下工作时，K2＝1。对于其他工作压力不同的机组，K2 按公式（134）、（135）进行计算：

单级：

K2=0.8114(PPPX)0.2857−1	(134)

双级：

K2=0.3459(PPPX)0.1429−1	(135)

式中：

PP—— 压缩机排气压力（绝压），单位为兆帕（MPa）；

Px —— 压缩机吸气压力（绝压），单位为兆帕（MPa）。

空气压缩机组输入电能计算公式

空气压缩机组输入电能按式（136）计算：

U=Pr×t	(136)

式中：

Pr —— 空气压缩机组输入电功率，单位为千瓦（kW）；

t  ——监测时间，单位为小时（h）。

吸气量计算公式

当测得排气端流量时，吸气量按式（137）计算：

Vx=Vp×Tx×PpTp×Px	(137)

式中：

Vp —— 空气压缩机排气端气量，单位为立方米（m3）；

Tx—— 空气压缩机吸气温度，单位为开尔文（K）；

Tp ——空气压缩机排气温度，单位为开尔文（K）。

宾馆

适用对象

适用于正在运行中的既有的三星级至五星级的宾馆能源消耗量的计算与评价。

统计范围

宾馆综合能耗的统计范围是在统计报告期内，宾馆经营过程中实际消耗的各种能源。不包括停车库（场）用能、基建项目用能和外购耗能工质。

计算方法

宾馆综合能耗计算方法

宾馆综合能耗等于在统计报告期内，宾馆经营过程中实际消耗的各类能源实物量（不含停车库（场）用能）与该类能源折算标准煤系数的乘积之和，按式（138）计算：

E=i=1n(qi×pi)	(138)

式中：

E  ——宾馆综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

qi ——经营过程中消耗的第i种能源实物量，单位为实物量单位；

pi ——第i种能源当量标准煤系数；

n  ——消耗的能源种类数。

宾馆单位面积综合能耗计算方法

宾馆单位面积综合能耗等于统计报告期内，宾馆综合能耗除以能耗计算面积，按式（139）计算：

ed=E/M	(139)

式中：

ed ——宾馆单位面积综合能耗，单位为千克标准煤/平方米（kgce/m2）；

E ——宾馆综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

M ——能耗计算面积，单位为平方米（m2）。

能耗计算面积即建筑面积，并扣除不参与能耗计算的停车库（场）面积后的剩余面积。

商场

适用对象

适用于营业面积≥10000平方米的商场电力消耗量的计算与评价。

统计范围

商场综合电耗的统计范围为在统计报告期内商场实际消耗的电量，包含向租户收取费用的电量。不包括基建作业电耗。

计算方法

商场单位建筑面积综合电耗等于统计报告期内商场综合电耗除以商场建筑面积，按式（140）计算：

ud=U/M	(140)

式中：

ud ——商场单位建筑面积综合电耗，单位为千瓦时/平方米（kW•h/m2）；

U  ——商场综合电耗，单位为千瓦时（kW•h）；

M  ——商场建筑面积，单位为平方米（m2）。

标准煤折算

消耗的各种能源应按热值统一折算为标准煤。燃料的热值以企业在报告期内实测的燃料的平均低（位）发热量为准。固体燃料低（位）发热量按GB/T 213的规定测定，液体燃料低（位）发热量按GB/T 384的规定测定，若无条件实测或目前尚难进行常规分析的，可参照使用GB/T 2589-2020附录A规定的各种能源折标准煤系数折算为标准煤。常用耗能工质可参照使用GB/T 2589-2020附录B的规定。

能耗先进值

各类产品和宾馆、商场的单位能耗先进值参见附录E。

（规范性）
一平方米棉坯布无浆干燥重量

公式计算

一平方米棉坯布无浆干燥重量按式（A.1）、式（A.2）、式（A.3）计算

G=Gj+Gw	(A.1)

式中：

G ——一平方米棉坯布无浆干燥重量，单位为千克（kg）；

GJ ——一平方米棉坯布的经纱干燥重量，单位为千克（kg）；

GW ——一平方米棉坯布的纬纱干燥重量，单位为千克（kg）。

Gj=Pj×10×gi×(1−Fj)1−aj(1−sjz)×100×1000	(A.2)

式中：

Pj ——棉坯布的经纱密度，单位为根每10厘米（根/10cm）；

gj ——经纱纺出标准干燥重量，单位为克每百米（g/hm）；

fj ——经纱总飞花率，％；

aj ——经纱缩率，％；

sjz ——经纱总伸长率，％。

Gw=Pw×10×gw(1−aw)×100×1000	(A.3)

式中：

Pw ——棉坯布的纬纱密度，单位为根每10厘米（根/10cm）；

gw ——纬纱纺出标准干燥重量，单位为克每百米（g/hm）；

aw ——纬纱缩率，％。

经、纬纱纺出标准干燥重量（g/m）按式（A.4）或（A.5）计算：

gj(w)=Nt×0.92166/10	(A.4)

gj(w)=53.74/Nq	(A.5)

式中：

gj（w） ——经（纬）纱纺出标准干燥重量，单位为克每米（g/m）；

Nt ——经（纬）纱线密度，单位为根每10厘米（根/10cm）；

Nq ——经（纬）纱英制支数。

股线重量按合并后的重量计算。

经纱总伸长率：上浆单纱按1.2％计算（其中，络筒、整经以0.5％计算，浆纱以0.7％计算）；过水股线（10×2）tex及以下按0.3％计算，（10×2）tex以上按0.7％计算。

间接纬纱的伸长率较小，可略去不计。

经纱总飞花率：粗号织物按1.2％计算，中号平纹织物按0.6％计算，细号织物按0.8％计算，斜纹织物按0.9％计算，线织物按0.6％计算。

经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据，不是规定指标。

常用织物一平方米无浆干重快速计算方法

经验公式见式（A.6）：

G=λPj×Ttj+Pw×Ttw1000	(A.6)

式中：

λ ——织物无浆干重系数；

Ttj ——经纬纱线密度，单位为特克斯（tex）；

Ttw ——纬纱线密度，单位为特克斯（tex）。

本经验公式中采用英式密度。

织物无浆干重系数λ取值范围如下：

棉轻薄织物λ取0.0375；

一般棉织物、涤棉轻薄织物λ取0.0385；

棉厚重织物、一般涤棉织物λ取0.0395；

涤棉厚重织物λ取0.0395；

纯涤纶弹力织物λ取值可升高一档。

本经验公式亦基本适用麻、粘胶等纤维。

对股线、多种纤维混纺、提花等特种织物，应用本经验公式与实际误差较大。

各大类产品的各档重量的修正系数

各大类产品的各档重量的修正系数见表A.1和表A.2。

重量修正系数

| 重量档次 kg/100m | 产品类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 棉类（包括维棉、丙棉等） |  |  |  |  | 起毛绒类 |  |  | 灯芯绒类 |  |  |  |
|  | 本光 漂白 | 丝光 漂白 | 色布 | 花布 | 色织 整理 | 漂白 | 色布 | 花布 | 漂白 | 轧染 | 卷染 | 花布 |
| 10.01～12.00 | 0.3512 | 0.5911 | 1.0000 | 1.6960 | 0.5677 | 0.3555 | 0.7604 | 1.6695 | 1.3043 | 2.0741 | 1.9493 | 3.4697 |
| 12.01～14.00 | 0.3625 | 0.6081 | 1.0829 | 1.7329 | 0.5847 | 0.3668 | 0.7802 | 1.7092 | 1.3270 | 2.1025 | 1.9720 | 3.5094 |
| 14.01～16.00 | 0.3739 | 0.6251 | 1.1113 | 1.7697 | 0.6017 | 0.3782 | 0.8001 | 1.7489 | 1.3497 | 2.1308 | 1.9947 | 3.5490 |
| 16.01～18.00 | 0.3852 | 0.6421 | 1.1396 | 1.8066 | 0.6187 | 0.3895 | 0.8199 | 1.7886 | 1.3724 | 2.1592 | 2.0174 | 3.5887 |
| 18.01～20.00 | 0.3966 | 0.6591 | 1.1680 | 1.8434 | 0.6357 | 0.4009 | 0.8398 | 1.8283 | 1.3950 | 2.1875 | 2.0400 | 3.6284 |
| 20.01～22.00 | 0.4079 | 0.6761 | 1.1963 | 1.8803 | 0.6527 | 0.4122 | 0.8596 | 1.8679 | 1.4177 | 1.2159 | 2.0627 | 3.6681 |
| 22.01～24.00 | 0.4192 | 0.6932 | 1.2247 | 1.9171 | 0.6698 | 0.4235 | 0.8795 | 1.9076 | 1.4404 | 2.2442 | 2.0854 | 3.7078 |
| 24.01～26.00 | 0.4306 | 0.7102 | 1.2530 | 1.9540 | 0.6868 | 0.4349 | 0.8993 | 1.9473 | 1.4631 | 2.2725 | 2.1081 | 3.7475 |

- 表A.1 重量修正系数（续）

| 重量档次 kg/100m | 产品类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 棉类（包括维棉、丙棉等） |  |  |  |  | 起毛绒类 |  |  | 灯芯绒类 |  |  |  |
|  | 本光 漂白 | 丝光 漂白 | 色布 | 花布 | 色织 整理 | 漂白 | 色布 | 花布 | 漂白 | 轧染 | 卷染 | 花布 |
| 26.01～28.00 | 0.4419 | 0.7272 | 1.2814 | 1.9908 | 0.7038 | 0.4462 | 0.9192 | 1.9870 | 1.4858 | 2.3009 | 2.1308 | 3.7872 |
| 28.01～30.00 | 0.4533 | 0.7442 | 1.3097 | 2.0277 | 0.7208 | 0.4576 | 0.9390 | 2.0267 | 1.5084 | 2.3292 | 2.1534 | 3.8269 |
| 30.01～32.00 | 0.4646 | 0.7612 | 1.3381 | 2.0645 | 0.7378 | 0.4689 | 0.9588 | 2.0664 | 1.5311 | 2.3576 | 2.1761 | 3.8666 |
| 32.01～34.00 | 0.4759 | 0.7782 | 1.3664 | 2.1014 | 0.7548 | 0.4802 | 0.9787 | 2.1061 | 1.5538 | 2.3859 | 2.1988 | 3.9062 |
| 34.01～36.00 | 0.4873 | 0.7952 | 1.3948 | 2.1382 | 0.7718 | 0.4916 | 0.9985 | 2.1458 | 1.5765 | 2.4143 | 2.2215 | 3.9459 |
| 36.01～38.00 | 0.4986 | 0.8122 | 1.4231 | 2.1751 | 0.7888 | 0.5029 | 1.0184 | 2.1854 | 1.5992 | 2.4426 | 2.2442 | 3.9856 |
| 38.01～40.00 | 0.5100 | 0.8292 | 1.4515 | 2.2119 | 0.8058 | 0.5143 | 1.0382 | 2.2251 | 1.6218 | 2.4710 | 2.2668 | 4.0253 |
| 40.01～42.00 | 0.5213 | 0.8462 | 1.4798 | 2.2488 | 0.8228 | 0.5256 | 1.0581 | 2.2648 | 1.6445 | 2.4993 | 2.2895 | 4.0650 |
| 42.01～44.00 | 0.5326 | 0.8632 | 1.5082 | 2.2857 | 0.8398 | 0.5369 | 1.0779 | 2.3045 | 1.6672 | 2.5277 | 2.3122 | 4.1047 |
| 44.01～46.00 | 0.5440 | 0.8803 | 1.5365 | 2.3225 | 0.8569 | 0.5483 | 1.0977 | 2.3442 | 1.6899 | 2.5560 | 2.3349 | 4.1444 |
| 46.01～48.00 | 0.5553 | 0.8973 | 1.5649 | 2.3594 | 0.8739 | 0.5596 | 1.1176 | 2.3839 | 1.7125 | 2.5844 | 2.3575 | 4.1841 |
| 48.01～50.00 | 0.5667 | 0.9143 | 1.5932 | 2.3962 | 0.8909 | 0.5710 | 1.1374 | 2.4236 | 1.7352 | 2.6127 | 2.3802 | 4.2237 |
| 50.01以上 | 0.6297 | 1.0081 | 1.7486 | 2.5958 | 0.9850 | 0.6340 | 1.2461 | 2.6398 | 1.8565 | 2.7627 | 2.4995 | 4.4315 |

重量修正系数

| 重量档次 kg/100m | 产品类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涤棉类（棉与涤纶或其他合成纤维、人造纤维） |  |  |  | 中长类 |  |  | 粘纤类【粘胶（人造纤维）与合成纤维】 |  |  |
|  | 漂白 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 轧染 | 卷染 | 色织整理 | 漂白 | 色布 | 花布 |
| 4.01～6.00 | 1.1118 | 1.5567 | 2.1192 | 0.6002 | 1.8742 | 1.3492 | 0.8557 | 0.2040 | 0.5185 | 1.2571 |
| 6.01～8.00 | 1.1313 | 1.5801 | 2.1465 | 0.6158 | 1.8937 | 1.3570 | 0.8635 | 0.2188 | 0.5483 | 1.3055 |
| 8.01～10.00 | 1.1508 | 1.6035 | 2.1738 | 0.6314 | 1.9132 | 1.3648 | 0.8713 | 0.2337 | 0.5780 | 1.3538 |

- 表A.2 重量修正系数（续）

| 重量档次 kg/100m | 产品类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涤棉类（棉与涤纶或其他合成纤维、人造纤维） |  |  |  | 中长类 |  |  | 粘纤类【粘胶（人造纤维）与合成纤维】 |  |  |
|  | 漂白 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 轧染 | 卷染 | 色织整理 | 漂白 | 色布 | 花布 |
| 10.01～12.00 | 1.1703 | 1.6269 | 2.2011 | 0.6470 | 1.9326 | 1.3726 | 0.8791 | 0.2486 | 0.6078 | 1.4022 |
| 12.01～14.00 | 1.1898 | 1.6503 | 2.2284 | 0.6626 | 1.9521 | 1.3804 | 0.8869 | 0.2635 | 0.6376 | 1.4506 |
| 14.01～16.00 | 1.2093 | 1.6737 | 2.2557 | 0.6782 | 1.9716 | 1.3882 | 0.8947 | 0.2784 | 0.6673 | 1.4989 |
| 16.01～18.00 | 1.2288 | 1.6971 | 2.2830 | 0.6938 | 1.9911 | 1.3960 | 0.9025 | 0.2932 | 0.6971 | 1.5473 |
| 18.01～20.00 | 1.2483 | 1.7205 | 2.3102 | 0.7094 | 2.0106 | 1.4038 | 0.9103 | 0.3081 | 0.7269 | 1.5957 |
| 20.01～22.00 | 1.2677 | 1.7438 | 2.3375 | 0.7250 | 2.0301 | 1.4116 | 0.9181 | 0.3230 | 0.7566 | 1.6440 |
| 22.01～24.00 | 1.2872 | 1.7672 | 2.3648 | 0.7406 | 2.0496 | 1.4194 | 0.9259 | 0.3379 | 0.7864 | 1.6924 |
| 24.01～26.00 | 1.3067 | 1.7906 | 2.3921 | 0.7561 | 2.0691 | 1.4272 | 0.9337 | 0.3528 | 0.8162 | 1.7408 |
| 26.01～28.00 | 1.3262 | 1.8140 | 2.4194 | 0.7717 | 2.0886 | 1.4350 | 0.9415 | 0.3677 | 0.8459 | 1.7892 |
| 28.01～30.00 | 1.3457 | 1.8374 | 2.4467 | 0.7873 | 2.1080 | 1.4428 | 0.9493 | 0.3825 | 0.8757 | 1.8375 |
| 30.01～32.00 | 1.3652 | 1.8608 | 2.4740 | 0.8029 | 2.1275 | 1.4506 | 0.9571 | 0.3974 | 0.9055 | 1.8859 |
| 32.01～34.00 | 1.3847 | 1.8842 | 2.5012 | 0.8185 | 2.1470 | 1.4584 | 0.9649 | 0.4123 | 0.9352 | 1.9343 |
| 34.01～36.00 | 1.4042 | 1.9076 | 2.5285 | 0.8341 | 2.1665 | 1.4662 | 0.9727 | 0.4272 | 0.9650 | 1.9826 |
| 36.01～38.00 | 1.4237 | 1.9309 | 2.5558 | 0.8497 | 2.1860 | 1.4740 | 0.9805 | 0.4421 | 0.9948 | 2.0310 |
| 38.01～40.00 | 1.4432 | 1.9543 | 2.5831 | 0.8653 | 2.2055 | 1.4818 | 0.9883 | 0.4570 | 1.0245 | 2.0794 |
| 40.01～42.00 | 1.4626 | 1.9777 | 2.6104 | 0.8809 | 2.2250 | 1.4896 | 0.9961 | 0.4718 | 1.0543 | 2.1277 |
| 42.01～44.00 | 1.4821 | 2.0011 | 2.6377 | 0.8965 | 2.2445 | 1.4974 | 1.0039 | 0.4867 | 1.0841 | 2.1761 |
| 44.01～46.00 | 1.5016 | 2.0245 | 2.6650 | 0.9121 | 2.2640 | 1.5051 | 1.0116 | 0.5016 | 1.1138 | 2.2245 |
| 46.01～48.00 | 1.5211 | 2.0479 | 2.6922 | 0.9277 | 2.2835 | 1.5129 | 1.0194 | 0.5165 | 1.1436 | 2.2729 |
| 48.01～50.00 | 1.5406 | 2.0713 | 2.7195 | 0.9432 | 2.3029 | 1.5207 | 1.0272 | 0.5314 | 1.1734 | 2.3212 |
| 50.01 以上 | 1.6445 | 2.1954 | 2.8631 | 1.0281 | 2.4047 | 1.5607 | 1.0676 | 0.6179 | 1.3437 | 2.5912 |

（规范性）
产品幅宽修正系数

产品幅宽修正系数

产品幅宽修正系数见表B.1。

幅宽修正系数 f

| 成品幅宽 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 106.00 cm及以下 | 1.00 |
| 106.01 cm～158.00 cm | 1.10 |
| 158.01 cm～228.00 cm | 1.25 |
| 228.01 cm～260.00 cm | 1.30 |
| 260.00以上 | 1.35 |

（规范性）
棉纱号数折合系数和其他折合系数

棉纱号数折合系数

棉纱号数折合系数K1见表C.1。

棉纱号数折合系数K1

| 公制 号数 | 英制 支数 | K1 | 公制 号数 | 英制 支数 | K1 | 公制 号数 | 英制 支数 | K1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 3 | 0.0569 | 19 | 31 | 0.7273 | 7.4 | 80 | 2.1587 |
| 145 | 4 | 0.0753 | 18.5 | 32 | 0.7719 | 7.0 | 84 | 2.4224 |
| 120 | 5 | 0.0932 | 17.5 | 34 | 0.8227 | 6.6 | 90 | 2.5107 |
| 100 | 6 | 0.1141 | 16.5 | 36 | 0.8933 | 6.0 | 98 | 2.6897 |
| 84 | 7 | 0.1329 | 15.5 | 38 | 0.9401 | 5.9 | 100 | 2.8178 |
| 74 | 8 | 0.1559 | 15 | 39 | 0.9617 | 5.8 | 102 | 2.9275 |
| 66 | 9 | 0.1780 | 14.5 | 40 | 1.0000 | 5.6 | 106 | 3.0702 |
| 59 | 10 | 0.1992 | 14 | 42 | 1.0405 | 5.3 | 110 | 3.1968 |
| 53 | 11 | 0.2214 | 13.5 | 44 | 1.0957 | 5.1 | 117 | 3.4888 |
| 50 | 12 | 0.2491 | 13 | 45 | 1.1256 | 5.0 | 120 | 3.8032 |
| 45 | 13 | 0.2702 | 12.5 | 48 | 1.2263 | 4.5 | 130 | 4.3129 |
| 42 | 14 | 0.3000 | 12 | 50 | 1.2642 | 4.0 | 150 | 4.8045 |
| 40 | 15 | 0.3279 | 11.5 | 52 | 1.3327 | 3.69 | 160 | 5.3012 |
| 37 | 16 | 0.3652 | 11.2 | 53 | 1.3622 | 3.47 | 170 | 5.8871 |
| 35 | 17 | 0.3911 | 11 | 54 | 1.3796 | 3.28 | 180 | 7.5217 |
| 33 | 18 | 0.4264 | 10.8 | 55 | 1.4115 | 3.11 | 190 | 8.6174 |
| 31 | 19 | 0.4486 | 10.5 | 56 | 1.4451 | 3.07 | 192.5 | 9.6576 |
| 30 | 20 | 0.4560 | 10.2 | 58 | 1.4837 | 2.95 | 200 | 10.7861 |
| 28 | 21 | 0.4803 | 10.0 | 60 | 1.5446 | 2.81 | 210 | 12.0314 |
| 27 | 22 | 0.5075 | 9.7 | 61 | 1.5851 | 2.68 | 220 | 13.1297 |
| 26 | 23 | 0.5315 | 9.4 | 63 | 1.6205 | 2.57 | 230 | 15.2219 |
| 25 | 24 | 0.5663 | 9.2 | 64 | 1.6382 | 2.46 | 240 | 17.2098 |
| 23.5 | 25 | 0.5868 | 8.5 | 69 | 1.7268 | 2.36 | 250 | 20.5143 |
| 22.5 | 26 | 0.6146 | 8.4 | 70 | 1.8044 | 2.27 | 260 | 25.4371 |
| 21 | 28 | 0.6682 | 8.1 | 73 | 1.8510 | 2.23 | 265 | 30.3377 |
| 20.5 | 29 | 0.7037 | 8.0 | 74 | 1.9110 | 1.97 | 300 | 61.9127 |
| 20 | 30 | 0.7070 | 7.6 | 78 | 2.0427 |  |  |  |
| - 若号数在200tex-1.97tex（3s-300s）范围内，而表上查不到，可用相邻数按线性推算，若号数超出本表范围，则按企业实测结果推算K1。 包芯纱以总号数为准，竹节纱以平均号数为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他折合系数

纺纱设备类型折合系数K2、棉纱用途折合系数K3、原料及纺纱工艺折合系数K4、制冷类型折合系数K5、自动化折合系数K6见表C.2。

其他折合系数

| K2 | 环锭纺1.0000(含赛络纺) | 紧密纺1.1834(含赛络纺) | 转杯纺0.9158 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 机织纱1.0000 | 针织纱0.9088 | 高捻纱（捻系数＞430）1.1315 |  |
| K4 | 全棉精梳1.0000 | 全棉普梳0.9091 |  |  |
|  | 纯涤0.8700 | 涤精棉1.0290 | 涤普棉0.9800 | 涤粘0.8900 |
|  | 纯粘0.8400 | 粘精棉1.0080 | 粘普棉0.9600 |  |
|  | 纯腈0.7400 | 腈精棉0.8190 | 腈普棉0.7800 |  |
|  | 纯维0.9000 | 维精棉1.0080 | 维普棉0.9600 |  |
|  | 纯天丝0.8820 | 天丝精棉1.0584 | 天丝普棉1.0080 |  |
|  | 纯莫代尔0.8568 | 莫代尔精棉1.0282 | 莫代尔普棉0.9792 |  |
|  | 纯竹纤维0.8736 | 竹精棉1.0483 | 竹普棉0.9984 |  |
|  | 纯丙纶0.8200 | 丙精棉0.9699 | 丙普棉0.9237 |  |
|  | 麻精棉1.2900 | 麻普棉0.9800 |  |  |
|  | 中长0.8000 |  |  |  |
|  | 色纺纱1.1500 |  |  |  |
|  | 精棉包芯1.0789 | 普棉包芯0.9808 |  |  |
|  | 精棉竹节1.2121 | 普棉竹节1.1019 |  |  |
| K5 | 无制冷1.0000 | 电制冷1.1000 | 溴化锂制冷1.0333 | 深井制冷1.0167 |
| K6 | 再用棉自动处理系统1.0280 | 并条风箱花自动收集系统1.0046 | 精梳落棉自动收集打包系统1.0098 | 粗纱头自动开松回喂系统1.0020 |
|  | 细纱风箱花自动收集回喂系统1.0035 | 筒纱自动成包装箱机1.0032 | 细络联1.0048 |  |
| - 表中未列纤维的K4取1.1500，表中未列混纺（2组及以上）的K4按加权平均值计算。 表中竹纤维指再生竹纤维。 企业制冷用电与各自室外环境条件、室内温湿度要求和选择冷源类型有关，因此制冷类型折合系数K5是一个变数，为简化计算本文件采用一个常数，用于考量一年的平均用电情况。混合制冷方式的K5按加权平均值计算。 自动化折合系数K6根据实际采用的自动化项目累加。采用多个自动化项目的，系数K6根据实际采用的自动化项目影响因子进行叠加。举例：采用再用棉自动处理系统和并条风箱自动收集系统的，K6＝1+0.0280+0.0046＝1.0326。 根据实测和统计分析，清梳联与清棉、梳棉，单纺与赛络纺的用电差异较小，不再设系数。 |  |  |  |  |

（规范性）
织机宽度系数和其他系数

织机宽度系数

织机宽度系数见表D.1。

织机宽度系数

| 织机公称筘幅 厘米(英寸) | 系数 |
| --- | --- |
| 112 (44) | 0.6689 |
| 142 (56) | 0.8450 |
| 160 (63) | 0.9088 |
| 170 (67) | 0.9417 |
| 190 (75) | 1 |
| 230 (90) | 1.2627 |
| 255 (100) | 1.3917 |
| 280 (110) | 1.4677 |
| 330 (130) | 1.6198 |
| 380 (150) | 1.7717 |

剑杆、片梭织机的机型系数

剑杆、片梭织机的机型系数见表D.2。

剑杆、片梭织机的机型系数

| 织机公称筘幅 厘米(英寸) | 系数 |
| --- | --- |
| 190（75） | 2.6 |
| 230（90） | 2.7 |
| 280（110） | 2.8 |
| 330（130） | 3.0 |
| 380（150） | 3.0 |

制冷类型系数

制冷类型系数见表D.3。

制冷类型系数

| 制冷类型 | 系数 |
| --- | --- |
| 无制冷 | 1.0000 |
| 电制冷 | 1.06 |
| 溴化锂制冷 | 1.02 |

（资料性）
单位产品能耗先进值

白酒

现有企业白酒原酒单位产品综合能耗先进值应符合表E.1的规定。

- 白酒原酒单位产品综合能耗先进值

| 类 别 | 单位产品综合能耗先进值 kgce/kL |
| --- | --- |
| 浓香型白酒 | ≤1110 |
| 芝麻香型白酒 | ≤1485 |
| - 浓香型白酒是指以粮谷为原料，经传统固态发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成的，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有以己酸乙酯为主体复合香的白酒。 芝麻香型白酒是指以高粱、小麦（麦麸）等为原料，经传统固态发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而成的，未添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味物质，具有芝麻香型风格的白酒。 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h；蒸汽（3.5MPa级）折标准煤系数采用0.1257 kgce/kg；蒸汽（1.0 MPa级）折标准煤系数采用0.1086 kgce/kg；蒸汽（0.3 MPa级）折标准煤系数采用0.09427 kgce/kg；蒸汽（＜0.3 MPa）折标准煤系数采用0.07857 kgce/kg，新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |

纸浆

现有企业纸浆单位产品综合能耗先进值应符合表E.2的规定。

- 纸浆单位产品综合能耗先进值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗先进值 等价值kgce/Adt |
| --- | --- |
| 漂白化学草木混合浆 | ≤580 |
| 漂白化学机械木浆 | ≤560 |
| 漂白化学木浆 | ≤450 |
| 废纸脱墨浆 | ≤270 |
| - 各种纸浆均为自用湿浆, Adt表示吨风干浆；若抄商品浆板，每吨风干浆综合能耗限定值增加200kgce。 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/ kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857kgce/t。 |  |

书写印刷用纸

现有企业书写印刷用纸单位产品综合能耗先进值应符合表E.3的规定。

- 书写印刷用纸单位产品综合能耗先进值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗先进值 kgce/t |
| --- | --- |
| 铜版纸 | ≤450 |

- 书写印刷用纸单位产品综合能耗先进值（续）

| 产品名称 | 单位产品综合能耗先进值 kgce/t |  |
| --- | --- | --- |
| 轻量涂布纸 | ≤440 |  |
| 书写纸、胶版印刷纸 |  | ≤420 |  |
| 铜版原纸 |  | ≤370 |  |
| 产品名称 |  | 单位产品综合能耗先进值 kgce/t |  |
| 复印纸 |  | ≤400 |  |
| - 复印纸若为原纸产品，单位产品综合能耗限定值扣减30 kgce/t。 铜版纸限定值基准定量为128 g/m2及以下产品，若定量每增加10 g/m2，单位产品综合能耗限定值递减9 kgce/t。 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/ kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |  |  |

生活用纸

现有企业生活用纸单位产品综合能耗先进值应符合表E.4的规定。

- 生活用纸单位产品综合能耗先进值

| 产品分类 定量g/m2 | 单位产品综合能耗先进值 等价值kgce/t | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 11～17 | ≤800 | 若为原纸产品，单位产品能耗限定值扣减70kgce。 |
| ＞17～30 | ≤720 | 若为原纸产品，单位产品能耗限定值扣减60kgce。 |
| ＞30 | ≤560 | 若为原纸产品，单位产品能耗限定值扣减50kgce。 |
| - 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/ kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857kgce/t。 |  |  |

包装用纸和纸板

现有企业包装用纸和纸板单位产品综合能耗先进值应符合表E.5的规定。

- 包装用纸和纸板单位产品综合能耗先进值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗先进值 等价值kgce/t |
| --- | --- |
| 白卡纸 | ≤450 |
| 涂布白纸板 | ≤440 |
| 箱纸板 | ≤420 |
| 瓦楞原纸 | ≤400 |
| 纸管原纸 | ≤360 |
| - 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/ kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857kgce/t。 |  |

特种纸和纸板

现有企业特种纸和纸板单位产品综合能耗先进值应符合表E.6的规定。

- 特种纸和纸板单位产品综合能耗先进值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗先进值 等价值kgce/t |
| --- | --- |
| 热敏纸 | ≤970 |
| 干式复写原纸 | ≤950 |
| 薄型纸 | ≤950 |
| 防伪税票纸 | ≤850 |
| 无碳复写纸 | ≤770 |
| 艺术原纸 | ≤640 |
| 鞋用纸板 | ≤630 |
| 蚊香纸板 | ≤630 |
| 纸杯原纸 | ≤600 |
| - 有自备热电站或自备工业锅炉时，按实际煤耗折标准煤计算，外供电力、蒸汽时，按实际煤耗折标准煤计算进行扣减。外购电力、蒸汽时，按等价值折标准煤系数计算，电力折标准煤系数采用0.33 kgce/kW·h。 新水折标准煤系数采用0.0857kgce/t。 |  |

锦纶丝

现有企业锦纶丝单位产量可比综合能耗先进值应符合表E.7的规定。

- 锦纶丝单位产量可比综合能耗先进值

| 类别 | 单位产量可比综合能耗先进值 kgce/t |
| --- | --- |
| 锦纶民用丝（dtex≤600） | ≤265 |
| 锦纶工业丝（dtex＞600） | ≤230 |
| - 适用于以牌号PA-6切片为原料锦纶丝生产企业。 新水折标准煤系数采用0.0857kgce/t。 |  |

蒸压加气混凝土砌块

现有企业蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗先进值应符合表E.8的规定。

- 蒸压加气混凝土砌块单位产品综合能耗先进值

| 项目 | 单位产品综合能耗先进值 kgce/m3 | 单位产品电耗先进值 kW·h/m3 |
| --- | --- | --- |
| 蒸压加气混凝土砌块 | ≤14.5 | ≤9.5 |
| 单条生产线年生产规模超过30万立方米，限定值乘以修正系数1.2；采用砂质需粉磨原料生产的砌块，限定值乘以修正系数1.2；凡具备上述两种修正条件的企业，其单位产品能耗限定值累积修正。 |  |  |

矿渣粉

现有企业矿渣粉单位产品综合能耗先进值应符合表E.9的规定。

- 矿渣粉单位产品综合能耗先进值

| 项目 | 单位产品综合能耗先进值 kgce/t | 单位产品电耗先进值 kW·h/t |
| --- | --- | --- |
| 矿渣粉 | ≤19 | ≤40 |
| 适用于S95级矿渣粉。 |  |  |

含镍生铁

现有企业含镍生铁单位产品综合能耗先进值应符合表E.10的规定。

- 含镍生铁单位产品综合能耗先进值

| 项目 | 单位产品综合能耗先进值 kgce/t | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 含镍生铁 | ≤1360 | - 电力折标准煤系数采用当量值0.1229 kgce/（kW·h）； - 合格产品镍含量基准值为10％，每±1％，先进值相应±50kgce； - 适用于以氧化镍矿（红土镍矿）为原料生产含镍生铁产品的企业。 |

粗钢

现有钢铁企业生产过程中，烧结工序、球团工序、高炉工序和转炉工序的单位产品能耗先进值应符合表E.11的要求。

- 粗钢生产主要工序单位产品能耗先进值

| 工序名称 | 单位产品能耗先进值 kgce/t |
| --- | --- |
| 烧结工序a | ≤45 |
| 球团工序 | ≤15 |
| 高炉工序 | ≤361 |
| - 特殊用途转炉如提钒转炉、脱磷转炉、不锈钢转炉等不按此考核。 烧结原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加1％，烧结工序能耗限定值在本表的基础上增加0.15 kgce/t；高炉入炉原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量比例每增加1％，高炉工序能耗限定值在表F.15的基础上增加0.3 kgce/t。 电力折标准煤系数采用0.1229 kgce/kW·h。 外购耗能工质折标准煤系数采用压缩空气0.0152 kgce/Nm3、氧气0.0802 kgce/Nm3、氮气0.0169 kgce/Nm3、氩气0.887 kgce/Nm3、鼓风0.0088 kgce/Nm3、新水0.0414 kgce/t。 |  |
| 烧结工序以配备烧结烟气脱硫装置且污染物排放达到国家环保排放标准GB 28662的要求为基础。 |  |

铸铁件

铸铁件单位产量可比综合能耗先进值

现有企业铸铁件单位产量可比综合能耗先进值应符合表E.12的规定。

- 铸铁件单位产量可比综合能耗先进值

| 类别 | 单位产量可比综合能耗先进值 kgce/t |
| --- | --- |
| 铸铁件 | ≤190 |
| 新水折标准煤系数采用0.0857 kgce/t。 |  |

铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗先进值

现有企业采用电炉、冲天炉熔炼方式时，铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗先进值应符合表E.13的规定。

- 铁水单位产量综合电耗和铁水单位产量综合燃料消耗先进值（铁水温度1480℃）

| 容量/熔化率 |  | 单位产量综合电耗先进值 kW·h/t | 单位产量综合燃料消耗先进值 kgce/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 电炉 | a≤1 t | ≤560 | — |
|  | 1.5 t | ≤550 | — |
|  | 2 t | ≤540 | — |
|  | 3 t | ≤530 | — |
|  | a≥5 t | ≤520 | — |
| 冲天炉 | 5 t/h＜b≤10 t/h | — | ≤112 |
|  | b＞10 t/h | — | ≤110 |
| - a为电炉容量，单位为吨。若电炉容量在两档之间，一律按低一档容量计算。 - b为冲天炉熔化率，单位为吨/小时。 铁水温度每±10℃，铁水单位产量综合电耗相应±6 kW·h/t，铁水单位产量综合燃料消耗相应±6 kgce/t。 铁屑含量每增加10％，铁水单位产量综合电耗增加4 kW·h/t。 铁水温度1480℃。 |  |  |  |

自来水（制水）

现有企业自来水（制水）单位产品可比综合电耗先进值应符合表E.14的规定。

- 自来水（制水）单位产品可比综合电耗先进值

| 类别 | 单位产品可比综合电耗先进值 kW·h /103m3 |
| --- | --- |
| 自来水 | ≤135 |

工业气体空分产品

现有空分装置单位产品综合电耗先进值应符合表E.15的规定。

- 空分装置单位产品综合电耗先进值

| 项目 | 单位产品综合电耗先进值 kW·h/m3 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≥1000 m3/h | ＜1000 m3/h | 空分装置能力 |
| 制氧 | ≤0.33 | ≤0.65 | O2≥99.5％ |
| 制氮 | ≤0.28 | ≤0.40 | N2≥99.99％ |
| 适用于深冷法生产空分产品的企业；不适用于以蒸汽驱动的空分装置。 |  |  |  |