| ICS | 43.120 |
| --- | --- |
| CCS | T 47 |

32

江苏省地方标准

DB32/T XXXX—2024

电动汽车用退役动力电池分选技术规程

Sorting technical regulations for retired traction battery of electric vehicle

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  符号和缩略语	2

4.1  符号	2

4.2  缩略语	3

5  分选基本要求	3

5.1  安全基本要求	3

5.2  准确性	3

5.3  分选原则	3

6  分选方法与技术指标	3

6.1  分类	3

6.2  拆解	5

6.3  残余容量检测	6

6.4  荷电保持能力检测	10

6.5  内阻检测	10

6.6  厚度检测	10

6.7  分选	10

附录A（规范性）  退役动力电池分类初检记录单	12

参考文献	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省工业和信息化厅提出并组织实施。

本文件由江苏省动力及储能电池标准化技术委员会（JS/TC60）归口。

本文件起草单位：无锡市检验检测认证研究院（国家高端储能产品质量检验检测中心（江苏））、格林美能源材料（无锡）有限公司、天奇新动力（无锡）有限公司、生态环境部南京环境科学研究所、江苏大学、中国检验检疫科学研究院。

本文件主要起草人：顾正建、周昊、王亚平、勾术川、杨智皋、侯龙建、马超、吴媛、周琴、夏汉辰、黄惠、马兵、张国新、王宏伟、张后虎、陶倩艺、马天行。

电动汽车用退役动力电池分选技术规程

范围

本文件规定了电动汽车用退役动力电池的分选基本要求、分选方法与技术指标。

本文件适用于电动汽车用退役动力锂离子电池和金属氢化物镍电池的电池包、电池模组及电池单体的评估、分选过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.41-2008  电工术语  原电池和蓄电池

GB/T 31486-2015  电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法

GB/T 33598.2  车用动力电池回收利用  再生利用  第2部分：材料回收要求

GB/T 34015.4  车用动力电池回收利用  梯次利用  第4部分：梯次利用产品标识

GB 38031-2020  电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB 39800.1-2020  个体防护装备配备规范  第1部分：总则

JJF 1620-2017  电池内阻测试仪校准规范

术语和定义

GB/T 2900.41-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电池单体  secondary cell

实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解质、外壳和端子等组成。

[来源：GB/T 38031-2020,3.1 ]

电池模组  battery module

将一个以上电池单体按照串联、并联或串并联方式组合，并作为电源使用的组合体。

[来源：GB/T 38031-2020,3.2 ]

电池包  battery pack

具有从外部获得电能并可对外输出电能的单元。

注：通常包括电池单体、电池管理模块（不含BCU）、电池箱及相应附件（冷却部件、连接线缆等）。

[来源：GB/T 38031-2020,3.3 ]

退役动力电池  retired traction battery of electric vehicle

经使用后剩余容量或充放电性能无法保障电动汽车正常行驶，或因其他原因拆卸后不能继续在电动汽车上使用的动力电池。

一致性  consistency

在特定条件下，电池模组及电池单体特征参数的一致程度。

注：特征参数包含外观、端电压、内阻、实际容量、功率等。

分类  classification

对退役动力电池按照特定的方法分别归类。

分选  sorting

在对退役动力电池按外观、残余容量、荷电保持能力、内阻等特征参数评估的基础上进行分类的过程。

残余容量  remaining capacity

经历实际运行后的动力电池在当前情况下还能够输出的最大电量（A·h）。

I5放电容量  discharge capacity at I5

退役动力电池模组或电池单体在常温下，以1I5（A）电流放电，达到终止电压时所放出的容量（A·h）。

再生利用  recycling

对退役动力电池进行拆解、破碎、筛分、冶炼（或材料修复）等处理，进行资源化利用的过程。

符号和缩略语

符号

下列符号适用于本文件。

Cn：标称容量，单位为安时（A·h）。

Wn：标称能量，单位为瓦时（W·h）。

U：标称电压，单位为伏特（V）。

Ic：电池单体首次充放电电流，单位为安培（A）。

Im：电池模组首次充放电电流，单位为安培（A）。

n1：模组中串联电池单体数量，单位为只。

n2：模组中并联电池单体数量，单位为只。

m：电池单体质量，单位为克（g）。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BCU：电池控制单元（battery control unit）。

CCD：电荷耦合器件（charge coupled device）。

分选基本要求

安全基本要求

人员的要求

分选过程应由具备蓄电池相关知识的专业人员进行，操作人员应按GB 39800.1-2020的要求穿戴好相应的劳保防护用品，比如安全帽、绝缘手套、劳保鞋、防护面罩、耐酸碱围裙等，不应佩戴金属手表及饰物，女士应将长头发盘起，未按要求执行的人员不得靠近作业区和操作设备。

操作人员应掌握事故应急处理和紧急救护的方法，接受岗前培训和定期培训，并通过考核。

场地环境的要求

场地应独立建造，厂房、生产线及废弃物的处理设施等设计应满足消防、安全、环保的规定，充分考虑人员职业健康，宜采用回收再利用电能等节能措施。车间应具备通风设备、废液处理设施及废渣收集设施。

操作的要求

退役动力电池上如有主动保护线路，应去除后再操作，所用工具应绝缘，包括绝缘螺丝刀、绝缘扳手、绝缘套筒等。

准确性

按照GB 38031-2020 6.2测量仪器、仪表准确度的要求，保证分选时电压测量的准确。

按照GB 38031-2020 6.2测量仪器、仪表准确度的要求，保证分选时电流测量的准确。

按照GB 38031-2020 6.2测量仪器、仪表准确度的要求，保证分选时尺寸（厚度）测量的准确。

按照JJF 1620-2017 5.1电池内阻设备的要求，保证分选时内阻测量的准确。

分选原则

在保证分选操作遵循安全规定以及分选结果准确性的条件下，应遵循减少分选步骤，减少每个步骤所用时间的原则，以提高分选效率。

分选方法与技术指标

分类

分类方法

采用目测法或通过CCD视觉检测系统，检测退役动力电池的外观。

采用目测或设备检测，根据退役动力电池的安全特性进行分类，可将退役动力电池包、电池模组、电池单体分为A类、B类、C类，并按照附录A的表A.1记录。

电池包安全分类

A类 目视检测外观良好或变形、破损未超出厂家规定的安全极限条件；设备检测无绝缘故障，通讯、温度、电压等关键参数均正常的退役动力电池包。

B类 目视检测外观变形、破损轻微超出厂家规定的安全极限条件，或设备检测有通讯、温度、电压等关键参数一项及以上不合格的退役动力电池包。

C类 目视检测存在冒烟、着火、漏液、变形或破损严重超出厂家规定的安全极限条件的退役动力电池包。

电池模组安全分类

A类 外观良好或变形、破损未超出厂家规定的安全极限条件，物理结构完整。

B类 外观良好或变形、破损未超出厂家规定的安全极限条件，物理结构损坏。

C类 目视检测存在漏液或变形、破损超出厂家规定的安全极限条件的。

电池单体安全分类

A类 经盐水浸泡完全放电后的电池单体。

B类 未损坏的电池单体并未经盐水放电的完好的电池单体。

C类 损坏的电池单体。

分类安全处理要求

- 分类后的电池包、模组和单体，按照表1进行安全处理。

退役动力电池分类安全处理要求

| 级别 | 类型 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 电池包 | A类 | 充放电插头处绝缘 |
|  | B类 | 消除隐患达到A类标准或按C类处理 |
|  | C类 | 拆解成模组 |
| 电池模组 | A类 | 单个绝缘包装 |
|  | B类 | 消除隐患达到A类标准或按C类处理 |
|  | C类 | 完全放电（盐水浸泡） |

表1  退役动力电池分类安全处理要求（续）

| 级别 | 类型 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 电池单体 | A类 | 无需处理 |
|  | B类 | 单个绝缘 |
|  | C类 | 完全放电（盐水浸泡） |
| - 直接梯次利用的A类电池包，应按原有的通讯条件和生产厂家提供的方法，结合应用场景进行使用，并按GB/T 34015.4的要求进行标识。若生产厂家未提供梯次利用方法，则不能整包梯次利用。 |  |  |

拆解

作业流程

退役动力电池拆解的作业程序应严格遵循安全、环保和资源循环利用三原则。

退役动力电池拆解的作业程序按图1进行，对不含动力电池模组的，可省略动力电池模组拆解程序。

- 退役动力电池拆解作业程序图

预处理

采集退役动力电池型号、制造商、电压、标称容量、尺寸及质量等信息。如无法确认相关信息，不应转至下道工序进行处置。

必要时，先除去退役动力电池表面灰尘，对于液冷动力电池包应采用专用抽排系统排空冷却液，并使用专用容器对其进行收集。

对退役动力电池包进行绝缘检测，并进行放电或绝缘等处理，以确保拆解安全。

拆除退役动力电池外接导线及脱落的附属件。

粘贴回收追溯码，将预处理采集信息录入回收追溯管理系统。

电池包拆解

采用专用起吊工具和起吊设备将动力电池包起吊至专用拆解工装台。

拆除动力电池包外壳，根据组合方式，拆解方式如下：

对外壳为螺栓式组合连接的动力电池包，应根据螺栓的类型及规格，采用相应的工具或设备进行拆解。

对外壳为金属焊接或塑封式连接的动力电池包，应采用专业的切割设备拆解，并精确控制切割位置及切入深度。

对外壳为嵌入式连接的动力电池包，宜采用专业的机械化切割设备拆解。

外壳拆除后，应先拆除托架、隔板等辅助固定部件。

应使用绝缘工具拆除高压线束、线路板、电池管理系统、高压安全盒等功能部件。

根据动力电池模组的位置和固定方式，拆除相关固定件、冷却系统等部件，采用专用取模器移除模组。

动力电池包拆解过程中要注意避免拆除的螺栓等金属件与高低压连接触头位置的接触，以免造成短路起火，同时要准备专用磁吸工具用于取出脱落在缝隙中的金属件。

电池模组拆解

宜采用专用模组拆解设备对模组进行安全、环保拆解。

采用专用起吊工具及起吊设备将动力电池模组起吊至拆解工装台或模组拆解设备进料口。

拆除电池模组外壳，根据组合方式，拆解方法如下：

- 对外壳为螺栓式组合连接的动力电池模组，应根据螺栓的类型及规格，在专用模组工装夹具的辅助下定位，采用相应的工具进行拆解。

对外壳为金属焊接或塑封式连接的动力电池模组，应根据焊位或封装口角度，宜采用专用模组拆解设备在封闭空间中拆解，并精确控制焊位分离尺寸及刀口切入深度，防止短路起火。

对外壳为嵌入式连接的动力电池模组，应采用机械化拆解设备进行拆解。

外壳拆除后，应采用绝缘工具拆除导线、连接片等连接部件，分离出电池单体。

动力电池模组拆解过程中要注意模组的成组类型与连接方式，拆解过程做好绝缘防护，对高低压连接插件的接口应用绝缘材料及时封堵，不应徒手拆解模组。

残余容量检测

检测要求

安全要求

检测过程应配备具有蓄电池检测知识的专业人员全程值守监控，相关人员需经过安全培训，了解不同突发状况对应处理的应急手段。

检测场所应配备消防必需品（灭火器，消防水箱等）。

检测过程应采取必要的绝缘措施，如绝缘手套、绝缘鞋（靴）、绝缘工具等。

环境要求

动力电池在残余容量检测过程中的环境应满足GB/T 31486-2015中6.1.1的要求。

测量仪器、仪表准确度要求

动力电池在残余容量检测过程中的测试仪器、仪表的准确度除应满足5.2要求外，还需满足GB/T 31486-2015中6.1.2的要求。

检测流程

检测流程图

退役动力电池残余容量检测应按图2所示的作业流程进行。

- 动力电池残余容量检测流程图

说明：

Ya----退役动力电池模组外观满足A、B类模组条件中的外观条件，退役动力电池单体外观满足单体B类条件中的外观条件；

Na----退役动力电池模组外观不满足A、B类模组条件中的外观条件，退役动力电池单体外观不满足单体B类条件中的外观条件；

Yb----退役动力电池模组或单体电压满足表2或表3的电压限值条件；

Nb----退役动力电池模组或单体电压不满足表2或表3的电压限值条件。

外观检查

在良好的光线条件下，用目测法检查动力电池模组和单体的外观，如有变形、裂纹、漏液等，不应对其进行下一步检测。

用目测法检查动力电池模组和单体的外观，如有主动保护线路，应去除后检测。

信息采集

观察动力电池外观上的标签，收集动力电池基本信息，如标称电压、标称容量或标称能量、串并联方式等。

对动力电池进行称重并记录。

电压判别

模组电压

采用人工测量或智能装备自动测量退役动力电池模组的总电压。所测总电压值应在范围内，具体数值参考表2。初步判定电池模组类别并判别极性。

不同材料体系退役动力电池模组总电压范围

| 序号 | 材料体系 |  | 总电压范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限/V | 上限/V |
| 1 | 锂离子 | 三元 | 2.80n1 | 4.25n1 |
| 2 |  | 磷酸铁锂 | 2.50n1 | 3.70n1 |
| 3 |  | 锰酸锂 | 2.50n1 | 4.20n1 |
| 4 | 金属氢化物镍 |  | 0.80n1 | 1.40n1 |
| - n1代表模组中串联电池单体数量 |  |  |  |  |

单体电压

采用人工测量或智能装备自动测量退役动力电池单体电压。电池单体电压应在范围内，具体数值参考表3。初步判定电池单体类别并判别极性。

不同材料体系退役动力电池单体电压范围

| 序号 | 材料体系 |  | 单体电压范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下限/V | 上限/V |
| 1 | 锂离子 | 三元 | 2.80 | 4.25 |
| 2 |  | 磷酸铁锂 | 2.50 | 3.70 |
| 3 |  | 锰酸锂 | 2.50 | 4.20 |
| 4 | 金属氢化物镍 |  | 0.80 | 1.40 |

首次充放电电流确定

电池单体

有标签且可直接从标签上获得标称电压、标称容量或标称能量等信息，根据信息确认首次充放电电流。

无标签或者不可直接从标签上获得标称电压、标称容量或标称能量等信息，根据表4确定首次充放电电流。

首次充放电电流

| 蓄电池类型 | Ic/A |  | Im/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有标签 | 无标签 | 有标签 | 无标签 |
| 软包锂离子动力电池 | Ic=Cn/5或Ic=Wn/5U | Ic=0.0066×m+0.8321 | Im=Cn/5或Im=Wn/5U | Im=n2×Ic |
| 钢壳、铝壳或塑料壳锂离子动力电池 | Ic=Cn/5或Ic=Wn/5U | Ic=0.0070×m-0.6656 | Im=Cn/5或Im=Wn/5U | Im=n2×Ic |
| 金属氢化物镍动力电池 | Ic=Cn/5或Ic=Wn/5U | Ic=0.0108×m-0.0757 | Im=Cn/5或Im=Wn/5U | Im=n2×Ic |

电池模组

有标签且可直接从标签上获得电池单体数量、标称电压、标称容量或者标称能量和电池模组标称电压、标称容量或者标称能量等信息，应根据信息初步确定首次充放电电流。

无标签或者不可直接从标签上获得电池单体数量、标称电压、标称容量或者标称能量和电池模组标称电压、标称容量或者标称能量等信息，应对电池模组进行拆解，并根据表4确定首次充放电电流。

I5确定

用电性能检测仪以首次充放电电流恒流方式进行充放电测试，按式（1）计算I5。

I5=Cf5	()

式中：

I5----5h率放电电流，单位为安（A）。

Cf----以首次充放电电流恒流放电测得的电池容量，单位为安时（A·h）。

电池单体Cf的测试应按照GB/T 31486-2015中6.2.4和6.2.5的规定执行，其中充放电电流采用Ic（A）；电池模组Cf的测试应按照GB/T 31486-2015中6.3.4和6.3.5的规定执行，其中充放电电流采用Im（A）。

材料判别

用电性能检测仪进行充放电测试，根据表2和表3初步判定电池材料类别。

检测方法

电池单体

充电

锂离子电池单体的充电规程应按照GB/T 31486-2015中6.2.4的规定执行，其中充电电流采用I5（A）。

金属氢化物镍电池单体的充电规程应按照GB/T 31486-2015中6.2.4的规定执行，其中充电电流采用I5（A），恒流充电时间为5 h。

室温放电容量

电池单体室温放电容量试验应按照GB/T 31486-2015中6.2.5的规定执行，其中放电电流采用I5（A）。

电池单体残余容量

测得的室温放电容量为电池单体在室温下的残余容量，以A·h计。

电池模组

充电

锂离子电池模组的充电规程应按照GB/T 31486-2015中6.3.4的规定执行，其中充电电流采用I5（A）。

金属氢化物电池模组的充电规程应按照GB/T 31486-2015中6.3.4的规定执行，其中充电电流采用I5（A），恒流充电时间为5 h。

室温放电容量

电池模组室温放电容量试验应按照GB/T 31486-2015中6.3.5的规定执行，其中放电电流采用I5（A）。

电池模组残余容量

测得的室温放电容量为电池模组在室温下的残余容量，以A·h计。

荷电保持能力检测

电池单体或模组荷电保持能力试验应按照GB/T 31486-2015中6.3.10.1的规定执行，其中充电与放电电流采用I5（A）。

内阻检测

电池单体或模组在25 ℃±5 ℃环境下，按6.3.3.8.1.1或6.3.3.8.2.1充满电后，用交流内阻测试仪对电池单体或模组进行内阻测量，以R表示，单位为mΩ。

厚度检测

在25 ℃±5 ℃环境下，用量具测量电池单体（圆柱型电池单体无需测量）投影的最大厚度，以t表示，单位为mm。

分选

再生利用

若电池模组按6.1.1归为C类，电池单体按6.1.1归为A、C类，则不对其进行分选，应直接进行再生利用。

电池模组按6.1.3分类为A类或B类经安全处理后达到A类要求、电池单体按6.1.4分类为B类，按照6.3.3.8得到的残余容量与电池出厂额定容量进行对比，若比值＜50%，则应对该电池进行再生利用。

若电池单体因无标签或者不可直接从标签上获得额定容量，应按6.3残余容量检测相关信息进一步追溯电池单体的出厂额定容量（如技术规格书），否则都应进行再生利用处理。

退役动力电池的再生利用应满足GB/T 33598.2的要求。

电池分选基本条件

若电池模组或电池单体残余容量与出厂额定容量比值≥50%，则电池应进行分选，具体分选基本要求如下：

- 电池生产厂家、电池规格、材料体系等参数应一致。

只有同一电池生产厂家生产的同种电池规格及材料体系的退役电池单体才能分选为一组。

参与分选的退役电池单体生产时间间隔最大相差不能超过半年。

电池分选要求

残余容量

测量退役动力电池单体或模组残余容量的方法，应按照6.3.3的要求执行，剩余容量值不低于额定容量的50%。

荷电保持能力

测量退役动力电池单体或模组荷电保持能力的方法，应按照6.4的要求执行，荷电保持能力应不低于90%。

内阻偏差

测量退役动力电池单体或模组内阻的方法，应按照6.5的要求执行，

若电池单体中最小内阻≥0.2 mΩ，内阻偏差应不大于0.2 mΩ；若电池单体中最小内阻＜0.2 mΩ，内阻偏差应不大于最小内阻值的0.5倍；

电池模组内阻偏差应不大于0.2×n1 mΩ。

厚度偏差

测量退役动力电池单体厚度的方法，应按照6.6的要求执行，厚度偏差应不大于2 mm。

评级

经过分选后的电池，按照表5的条件进行分级。

退役电池分选指标

| 级数 | 残余容量 | 荷电保持能力 | 内阻偏差 | 厚度偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1级 | 50%标称容量≤残余容量＜65%标称容量 | 荷电保持能力≥90% | 电池单体中最小内阻≥0.2 mΩ时，内阻偏差≤0.2 mΩ； 电池单体中最小内阻 ＜0.2 mΩ时，内阻偏差≤最小内阻值的0.5倍； 电池模组内阻偏差≤0.2×n1 mΩ | 最大厚度与最小厚度偏差≤2mm |
| 2级 | 65%标称容量≤残余容量＜70%标称容量 |  |  |  |
| 3级 | 70%标称容量≤残余容量＜75%标称容量 |  |  |  |
| 4级 | 75%标称容量≤残余容量＜80%标称容量 |  |  |  |
| 5级 | 80%标称容量≤残余容量＜85%标称容量 |  |  |  |
| 6级 | 85%标称容量≤残余容量 |  |  |  |
| - 分选评级时，应按残余容量、荷电保持能力、内阻偏差、厚度偏差依次进行分选。 - 内阻偏差在分选限定的范围内，应按最小内阻向上递增趋势。 - 厚度偏差在分选限定的范围内，应按最小厚度向上递增趋势（电池模组不进行此项分选）。 - 1级～4级建议用于小型储能系统场景，5级～6级建议用于低速电动车场景（不含电动自行车）。 - 应用场景对充放电电流有进一步要求的可采用企业技术要求进行分选，但充放电电流应不大于2I5，评级标准应不低于表5。 - 分选评级后的退役动力电池单体或模组应满足应用场景安全技术标准的要求，并按GB/T 34015.4的要求进行标识。 |  |  |  |  |

（规范性）
退役动力电池分类初检记录单

退役动力电池分类初检记录单见表A.1。

退役动力电池分类初检记录单

| 退役动力电池分类初检记录单 NO： 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位： |  |  |  |  |  |
| 地 址： |  |  |  |  |  |
| 动力电池类型： |  | □电池单体 □电池模组 □电池包 |  |  |  |
| 检测项目 |  |  | 方式 | 是 | 否 |
| 电池包 | 1、是否完全放电或绝缘 |  | 电压表、绝缘表 |  |  |
|  | 2、是否漏电 |  | 询问 |  |  |
|  | 3、电解液是否泄漏 |  | 目测 |  |  |
|  | 4、外壳是否变形、破损或裂开 |  | 目测 |  |  |
|  | 5、是否起过火，或有起火痕迹 |  | 目测 |  |  |
|  | 6、是否腐蚀 |  | 目测 |  |  |
|  | 7、是否冒烟 |  | 目测 |  |  |
|  | 8、是否浸水 |  | 目测 |  |  |
|  | 9、通讯、温度、电压等关键参数是否可读 |  | 询问 |  |  |
|  | 10、电池温度是否异常 |  | 温度测试仪 |  |  |
| 电池模组 | 11、模组是否完全放电或绝缘 |  | 电压表、绝缘表 |  |  |
|  | 12、外壳是否变形、破损或裂开 |  | 目测 |  |  |
|  | 13、电解液是否泄漏 |  | 目测 |  |  |

表A.1  退役动力电池分类初检记录单（续）

| 退役动力电池分类初检记录单 NO： 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14、是否浸水 |  | 目测 |  |  |
| 电池单体 | 15、电芯是否盐水放电 |  | 目测 |  |  |
|  | 16、放电浸泡时间 |  | 询问 |  |  |
| 附加信息 |  | 已存放时间： |  |  |  |
| 检测结果 |  | 动力电池分类： □A类 □B类 □C类 |  |  |  |
| 数量、类别、规格、重量及描述： |  |  |  |  |  |
| 签字： |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] GB/T 33598-2017 车用动力电池回收利用 拆解规范

[2] GB/T 34015-2017 车用动力电池回收利用 余能检测

[3] 新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南 (中华人民共和国工业和信息化部公告 2019年 第46号)