| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2023

金属内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶的无损检测及在线监测方法

Gas cylinders - NDE and online monitoring methods

(Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with non-load-sharing metallic liners)

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总体要求	4

5  各无损检测方法和使用原则	5

6  无损检测质量管理和安全防护	7

7  无损检测资料和档案	7

8  健康监测	8

附录A（规范性）  目视检测	9

附录B（规范性）  阵列涡流检测	14

附录C（规范性）  模态声发射检测	19

附录D（规范性）  多物理场红外热成像检测	24

附录E（规范性）  编码激励的相控阵超声检测	31

附录F（规范性）  X射线数字成像检测	38

附录G（规范性）  在线监测	52

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准DB32/T XXXX《金属内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶的无损检测及在线监测方法》，规范了储氢气瓶定期检验中常见的无损检测方法及检测方法。

本文件由江苏省市场监督管理局提出。

本文件由江苏省特种设备安全检验与节能标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院、东南大学、南京航空航天大学、南京工业大学、南京林业大学、南京华建检测技术有限公司、阿塔米智能装备（北京）有限公司、江苏国富氢能技术装备股份有限公司、北京天创领南科技有限公司。

本文件主要起草人：郑凯、任毅、王晋、马向东、范高廷、俞燕萍、郑杨艳、王海涛、张卿、罗志涛、张辉、郭海兵、刘莹、朱永凯、王朝、江运喜、孔德连、丁小平、丁春雄、黄德海、胡斌定。

金属内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶的无损检测及在线监测方法

范围

本文件规定了车用压缩氢气金属内胆碳纤维全缠绕气瓶（以下简称储氢气瓶）的在制及定期检验中无损检测方法的选用要求，并提供了储氢气瓶健康在线监测的方法。

本文件适用于公称工作压力不超过70MPa，公称水容积不大于450L，储存介质为压缩氢气、工作温度不低于-40℃且不高于85℃、固定在道路车辆上用作燃料箱的可重复充装气瓶。

- 氢燃料电池城市轨道交通等供氢用气瓶可参考本文件进行无损检测及在线检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871-2002  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ 117-2022  工业探伤放射防护标准

GB/T 9445-2015  无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T 13005-2011  气瓶术语

GB/T 24162-2022  汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定

GB/T 35544-2017  车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶

NB/T 47013.1-2015  承压设备无损检测 第1部分：通用要求

术语和定义

GB/T13005、GB/T24162、GB/T35544界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

一级损伤 Level 1 damage

在正常使用中发生的轻微损伤，这种损伤对气瓶的安全没有构成有害的影响，可继续使用。

二级损伤 Level 2 damage

损伤程度比一级损伤严重，但可以进行修复。

三级损伤 Level 3 damage

三级损伤的气瓶不能再继续使用，也不能进行修复。

磨损损伤 Abrasion damage

与瓶外物体因磨损、研磨或摩擦而引起的损伤。

开裂 Crazing

树脂的细纹开裂使其呈现不透明的“冰霜”外观。

分层 Delamination

缠绕层之间发生分离。

注：这种类型的损伤通常是由于与材料表面垂直的局部过载造成的。

冲击损伤 Impact damage

因掉落或其他物体的撞击而造成的损坏。

冲击损伤可能发生在表面、结构内部，或两者兼而有之。

总体要求

检测人员

按本文件实施无损检测的人员，应根据GB/T 9445的要求或合同各方同意的体系进行资格鉴定与认证，取得相应方法的资格证书。

取得不同无损检测方法不同资格级别的人员，只能从事与该方法和资格级别相应的无损检测工作。

光栅监测人员应具有一定的光纤材料、光路设备安装、光信号解调等方面的基本知识，应熟悉Ⅲ型储氢气瓶的材质结构、几何尺寸及应变性能等，对监测中出现的问题能作出分析、判断和处理。

从事储氢气瓶无损检测或监测的人员，应具有一定的金属材料、复合材料及储氢气瓶制造及定期检验等方面的基本知识。

检测设备和器材

检测设备和主要器材应附有产品质量合格证明文件。

检测设备和器材应符合其相应的产品标准规定，其性能应满足附录A- 附录G中规定的有关要求并提供证明文件。

对于可反复使用的无损检测设备和灵敏度相关器材，为确保其工作性能持续符合本文件各部分的有关要求，承担无损检测的单位应定期进行检定、校准或核查，并在检测单位的工艺规程中予以规定。

检测方法和工艺

无损检测方法和选用

本文件涉及的无损检测/监测方法包括目视检测、阵列涡流检测、模态声发射检测、多物理场红外热成像检测、相控阵超声检测（基于编码激励技术）、X射线数字成像及储氢气瓶在线光纤光栅监测方法。

应在遵循储氢气瓶安全技术规范和相关产品标准及有关技术文件规定的基础上，根据储氢气瓶的材质（包括内胆、碳纤维缠绕层及玻璃纤维缠绕层）、结构、制造方法、工作介质、使用条件和失效模式，预计可能产生的缺陷种类、形状、部位和方向，按本部分和附录B-附录F的规定，选择一种或多种适宜的无损检测方法，确定其检测比例及质量要求等，以形成明确的检测要求。

当采用未列入本文件规定或超出本文件适用范围的无损检测方法时（如太赫兹、交流电磁场或电容成像等方法），需具备相应的无损检测人员、检测器材和检测工艺文件，经现场试验和技术验证，形成企业标准，实际应用时还应符合相关法规和规程的规定。

无损检测工艺文件

检测单位应制定无损检测工艺文件，无损检测工艺文件包括工艺规程和作业指导书。

无损检测工艺文件的内容应满足本部分和附录B-附录F的相关要求。

检测场所和环境

检测场所和环境包括但不限于能源、照明和环境条件（包括风速、温度、湿度等因素），应有助于无损检测的有效实施。

检测场所和环境除应符合国家和地方有关环境卫生和劳动保护的法规外，还应尽量避免对人体有较大影响可能干扰正常操作、观察和判断的场所和环境。

应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施防止相互干扰。

各无损检测方法和使用原则

通用原则

每一种无损检测方法均有其能力范围和局限性，且应保证足够的实施操作空间。

最大允许缺陷尺寸的确定

储氢气瓶内胆最大允许缺陷尺寸的确定，可根据GB/T 35544附录A确定。储氢气瓶复合材料的最大允许缺陷尺寸的确定，应根据不同树脂和碳纤维的选择，咨询气瓶制造单位。

阵列涡流检测

当对储氢气瓶金属内胆内表面质量有怀疑时，可进行阵列涡流检测。阵列涡流检测相关要求见附录B。

模态声发射检测

当需要总体评价气瓶质量以判定其风险程度时，可进行模态声发射检测。模态声发射检测相关要求见附录C。

注：不建议使用传统常规声发射检测对复合材料气瓶进行检测。

多物理场红外热成像检测

当对复合材料质量有所怀疑时，可进行多物理场红外热成像检测。多物理场红外热成像检测相关要求见附录D。

相控阵超声检测（基于编码激励原理）

当对气瓶复合材料质量有怀疑时，可进行相控阵超声检测（基于编码激励原理），相控阵超声检测（基于编码激励原理）相关要求见附录E。

通过加持全聚焦算法的超声相控阵成像具有较高的成像精度和均较大的动态范围，但是传统基于单阵元独立激励的TFM成像算法采集的回波数据容易受到衰减影响而导致较低的信噪比和成像质量，从而导致TFM在高衰减的环境中受到局限；基于编码激励技术，可以提高TFM信噪比，使得TFM更适用于无损检测的实际工程。

当对储氢气瓶复合材料或内胆质量有怀疑时，在检测条件满足GB18871、GBZ117的有关规定的情况下，可进行X射线数字成像检测，X射线数字成像检测相关要求见附录F。

当采用两种或两种以上的检测方法对储氢气瓶的同一部位进行检测时、应按各自的方法评定级别。

各无损检测方法的能力范围和局限性

目视检测

能力范围：

能观察出储氢气瓶的表面状态、变形或泄漏的迹象等；

能确定缺陷的位置、大小以及缺陷的性质；

目视检测的效果受人为因素影响较大。

局限性：

- 不能观测出有遮挡的工件表面状态；

- 较难观测出有油污等的工件表面状态；

- 对于纤维材料的冲击损伤等，有时难以从表面状态判断损伤的实际大小。

阵列涡流检测

能力范围：

- 能检测铝内胆表面、近表面存在的缺陷；

- 能确定缺陷的位置，并给出表面开口缺陷或近表面缺陷埋深的参考值；

- 涡流检测的灵敏度和检测深度，主要由涡流激发能量和频率决定；

- 可以对检测结果进行C扫描记录。

局限性：

- 较难检出材料的埋藏缺陷；

- 较难检出缺陷的自身宽度和准确深度。

模态声发射检测

能力范围：

- 能检测出金属材料和非金属材料制气瓶加压试验过程的裂纹等活性缺陷的部位、活性和强度；

- 能够在一次加压试验过程中，整体检测和评价整个结构中缺陷的分布和状态；

- 能够检测出活性缺陷随载荷等外变量而变化的实时和连续信息。

局限性：

- 难以检测出非活性缺陷；

- 难以对检测到的活性缺陷进行定性和定量，仍需要其他无损检测方法复验；

- 对材料敏感，易受到机电噪声的干扰。

多物理场红外热成像检测

能力范围：

- 能非破坏性用于储氢气瓶的不连续定位和识别；

分层或脱粘等面缺陷的检出率高；

能够实现储氢气瓶内部缺陷的快速高精度检测；

储氢气瓶内部缺陷检测结果直观、三维可视化程度高；

应根据实际应用需要选择合适热激励形式。

局限性：

- 探测深度范围通常较小，对于超过1cm的大厚度构件内部缺陷检测仍存在挑战；

- 内部缺陷深度表征精度仍有待提高。

基于编码激励的相控阵超声检测

能力范围：

- 通过全聚焦算法可以准确地计算出各个阵元的时间延时 ，最终可以精准地将相控阵声束聚焦在缺陷位置；

- 通过编码激励技术提升TFM的信噪比，减少高声衰减材料对回波数据的干扰；

- 通过超声相控阵可以获得更精确的波束指向，再借助于多波束叠加原理，即可任意方便地进行主波束指向控制，且可实现对干扰区旁瓣抑制，具有高度的准确性与灵活度；

- 能对储氢气瓶碳纤维复合材料缠绕层的体积类缺陷进行识别、位置扫描以及定量分析。

局限性：

- 系统开发较为复杂，系统对检测人员要求较高；

- 对于碳纤维分层较多的储氢瓶需要用更复杂的编码。

X射线数字成像检测

能力范围：

- 能非破坏性用于复合材料及铝内胆的不连续定位和识别。

局限性：

- 系统开发较为复杂，系统对检测人员要求较高；

- 对检测过程中安全防护等级要求较高。

光纤健康监测

能力范围：

- 适用于位移、应变、振动等多种物理参数的高精度、长时间在线监测；

- 本质安全，无燃爆风险，具有较强的抗电磁干扰能力；

- 复用能力强，具有分布式监测能力，可以通过单一光纤实现多点监测。

局限性：

- 光纤光栅传感器存在应变和温度参数交叉敏感的问题，解调难度较大；

- 光纤的抗弯折性较差，安装过程中易损坏光纤传感器；

- 光纤光栅应变传感器的生产成本与后续解调成本较为昂贵，难以普及。

无损检测质量管理和安全防护

检测单位应建立无损检测质量管理制度、加强无损检测质量控制。

无损检测质量管理应包括以下内容：

- 无损检测人员；

无损检测设备器材；

无损检测工艺文件；

无损检测场所和环境；

无损检测的实施；

无损检测资料和档案。

安全防护措施至少应考虑如下因素

储氢气瓶定期检验过程中，应考虑氢气的易爆性，检测前应将瓶内氢气排空并置换。瓶内气体质量符合相应标准要求后，方可进行无损检测。

储氢气瓶进行在线无损检测/监测的，应考虑相应无损检测/监测设备及其连接线、探头等附件的防爆特性。

本文件介绍的部分无损检测方法会产生或附带产生放射性辐射、电磁辐射等有害因素。在实施无损检测/监测时，应根据可能产生的有害物质的种类，按有关法规或标准的要求进行必要的防护和监测，对相关的无损检测人员应采取必要的劳动保护措施。

无损检测资料和档案

无损检测档案

检测单位应建立完整的无损检测档案、至少应包括以下内容：

- 无损检测委托单或检验检测合同；

无损检测工艺文件；

无损检测记录；

无损检测报告。

无损检测工艺文件

无损检测工艺文件包括工艺规程和操作指导书。

无损检测工艺文件及操作指导书应符合NB/T 47013.1的相关要求。

无损检测工艺文件的编制、审核及批准应符合相关法规或标准的规定。

无损检测记录

无损检测记录应符合NB/T 47013.1的相关要求。

无损检测记录应真实、准确、完整、有效，并经相应责任人员签字认可。

无损检测记录的保存期应符合相关法规标准的要求，且不得少于7年。

无损检测报告

无损检测报告应符合NB/T 47013.1的相关要求。

无损检测报告还应符合本文件附录A- 附录F的有关要求。

无损检测报告的编制、审核应符合相关法规或标准的规定。

无损检测报告的保存期应符合相关法规标准的要求，且不得少于7年。

健康监测

本文件推荐了基于光纤光栅的碳纤维复合材料储氢气瓶的结构健康监测装置。装置具体要求可见附录G。

健康监测不局限于该种方法。

该种健康监测方法不仅适用于Ⅲ型瓶。

健康监测是利用光纤光栅应变传感器对应变变化的高精度感知以及长时间监测的特性，采用螺旋布设或者复合布设方式，将光纤光栅应变传感器安装到储氢气瓶的铝内胆外壁表面，结合信号解调与数据处理方法，实现对铝内胆应变的实时长时间在线监测。

（规范性）
目视检测

范围

本附录规定了储氢气瓶的目视检测方法。

部分适用于在制和在用储氢气瓶的目视检测，对于与储氢气瓶有关的支承件和结构件等的目视检测，也可参照执行。

本部分不适用于其他无损检测方法中的目视观察活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11533-2011 标准对数视力表

GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义

术语和定义

GB/T 20737界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

目视检测

观察、分析和评价被检件状况的一种无损检测方法，它仅指用人的眼睛或借助于某种目视辅助器材对被检件进行的检测。

直接目视检测

不借助于目视辅助器材（照明光源、反光镜、放大镜除外），用眼睛进行检测的一种目视检测技术。

间接目视检测

借助于反光镜、望远镜、内窥镜、光导纤维、照相机、视频系统、自动系统、机器人以及其他适合的目视辅助器材，对难以进行直接目视观测的被检部位或区域进行检测的一种目视检测技术。

辅助照明

为了改善目视检测观察条件和识别，用作目视检测辅助器材的人工照明光源。

表面眩光

干扰目视检测的人工照明光源的反射光。

一般要求

概述

目视检测的一般要求除应符合NB/T 47013.1的有关规定外，还应符合A4.2-A4.4的规定。

检测人员

目视检测人员未经矫正或经矫正的近（距）视力和远（距）视力应不低于5.0（小数记录值为1.0），测试方法应符合GB11533的规定。检测人员应每12个月检查一次视力，以保证正常的或正确的近距离分辨能力。

如果检测可能对辨色力有特别要求经合同各方同意，检测人员宜补充辨色力测试，以保证必要的辩色力。

工艺规程

应按NB/T 47013.1的要求制定目视检测工艺规程，目视检测工艺规程应至少包括如下内容：

- 适用范围；

引用法规、标准；

检测人员资格；

检测器材；

观察方法；

被检件、位置、可接近性和几何形状；

检测覆盖范围；

被检表面结构情况；

被检表面照明要求；

检测时机；

检测技术；

检测结果的评定；

检测记录、报告和资料存档；

编制、审核和批准人员；

编制日期。

工艺验证

应采用验证试样来验证目视检测工艺规程。

储氢气瓶铝内胆可采用铝合金验证试样。铝合金验证试样可采用一条宽度小于或等于0.8mm的细线或其他类似人工缺陷。验证试样应光照条件、表面结构反差比和可接近性等方面与被检件相似的表面，且宜放在被检区域中最难以观察到的部位。铝合金验证试样宜采用内窥镜进行观察。

储氢气瓶碳纤维/玻璃纤维缠绕层应根据储氢气瓶的制造/缠绕方式制作专门的试样，试样至少应设置磨损、划伤、冲击损伤、分层、火烧及化学品腐蚀等模拟缺陷。其中磨损、划伤及冲击损伤的模拟缺陷应根据表A.1进行设置。

当检测技术、观察方法、被检表面结构情况、被检表面照明要求或验证试样等对检测灵敏度有严重影响的因素发生改变时，工艺规程应重新进行验证。

设备和器材

  - 目视检测使用的设备和器材包括：直接目视检测和间接目视检测使用的器材；

直接目视检测器材主要有：照明光源、反光镜和低倍放大镜；

间接目视检测器材主要有：照明光源、反光镜、望远镜、内窥镜、光导纤维、照相机、视频系统、自动系统、机器人以及其他适合的目视辅助器材；

目视检测器材应达到规定的性能要求和安全要求。

检测

气瓶的目视检测包括外部检测、内部检测和瓶口螺纹及密封面检测。

外部检测

主要检测缠绕层是否存在损伤、分层、腐蚀、松动等问题，评定要求见表A.1。

内部检测

用内窥镜或专用强光电筒检验内壁质量情况，检查是否存在裂纹、变形、凹坑等缺陷，并记录上述缺陆存在的位置和检测数据。

瓶口螺纹及密封面检测

  - 用目测或低倍放大镜检查螺纹有无裂纹、变形、腐蚀或其它机械损伤；

瓶口螺纹不得有裂纹性缺陷，但允许瓶口螺纹有不影响使用的轻微损伤， 即允许有不超过2牙的缺口，且缺口长度不超过圆周的1/6，缺口深度不超过牙高的1/3；

目测检查（粗糙度对比样块）瓶口密封面质量，不得有划伤、磕伤，表面粗糙度不低于Ra1.6；

对于螺纹的轻度腐蚀、磨损或其他损伤可用符合其相应标准的丝锥进行修复，修复后用符合其相应标准的量规检查；

检查并记录密封面是否存在腐蚀、凹坑、变形等损伤。

损伤类型与评定要求

| 损伤类型 | 描述 | 损伤级别及评定标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级损伤 | 二级损伤 | 三级损伤 |
| 磨损损伤 | 与瓶外物体因磨损、研磨或摩擦而引起的损伤 | 玻璃纤维层轻微损伤，磨损深度小于0.25mm | 磨损深度介于一级和三级损伤之间的程度，需要 制造厂家返修，否则判为三级 | 碳纤维受损 |
| 划伤 | 与锋利的物体接触而造成的损伤 | 玻璃纤维层轻微损伤，划伤深度小于0.25mm | 深度介于一级和三级损伤之间的程度，需要制造厂家返修，否则判为三级 | 碳纤维受损 |
| 冲击损伤 | 缠绕气瓶材料因受到冲击在树脂上出现“霜状”状态和“击碎”状态 | 损伤区面积小于1cm2，并且没有其他的损伤 | 霜状/损伤区域面积范围为1-5cm2 | 损伤区面积大于5cm2或出现碳纤维暴露、气瓶永久变形 |
| 分层 | 在缠绕层之间发生分离的损伤 | 无分层 | — | 缠绕层材料分层 |
| 热、火损伤 | 因受热、火焰烘烤致缠绕层发生褪色、烧焦、树脂松动等现象 | 没有褪色、烧焦、树脂松动等 | — | 高于一级的损伤 |
| 结构损伤 | 瓶体外观表现为凸起、颈部弯曲，非设计的凹陷，或目视检查内胆的变形 | — | — | 气瓶原始结构发改变 |
| 化学品腐蚀 | 因受化学品接触引起缠绕层材料分解或破坏的现象 | 能确认化学品对瓶体材料没有损害，且能清洗掉残留 | — | 瓶体材料存在永久变色、断裂或损伤；或能确认化学品对气瓶材料有影响；或不能确定材料是否己受影响 |
| 连接处松动 | 瓶体永久连接处松动 | — | — | 永久连接处出现松动或脱落 |
| 连接处损坏 | 瓶体永久连接处的损伤 | 轻微损伤 | 当出现凹痕、裂纹、破损等，评估可拆除连接并替换合格，气瓶继续使用 | 出现2级损伤并无法替换或气瓶出现临近连接处损伤区域的损伤 |

结果评价

检验存在以下情况之一的均判为不合格。

- 外观检查判为三级损伤的；

内表面有裂纹的；

内胆有变形的；

内表面点腐蚀凹坑的深度大于0.7mm的；

内表面线状腐蚀凹坑的深度大于0.5mm的；

内表面分散性点腐蚀凹坑的深度大于0.5mm的；

瓶口螺纹及密封面检查不合格的，修复不合格；

瓶口螺纹有效螺纹数应满足剪切应力安全系数小于4的。

检测报告

记录

应按检测工艺规程的要求记录检测数据或信息，并按相关法规、标准和（或）合同要求保存所有记录。

报告

检测报告应至少包括如下内容：

- 委托单位；

被检件的名称、编号、规格和材质等；

检测使用的设备和器材；

检测和验收标准；

检测方法；

所有观察项目和检测结果；

检测人员、报告编写人和审核人签字及资格证书编号；

检测日期。

（规范性）
阵列涡流检测

范围

本附录规定了储氢气瓶内胆的阵列涡流检测方法。

本附录适用于在制和在用储氢气瓶金属铝内胆内表面及近内表面缺陷的阵列涡流检测。

金属气瓶内表面及近内表面缺陷的检测可参照执行

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义

GB/T 34362-2017 无损检测 适形阵列涡流检测导则

NB/T 47013.6-2015 承压设备无损检测第6部分：涡流检测

术语和定义

GB/T 20737和GB/T 34362界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

阵列涡流 eddy current array(ECA)

阵列涡流检测技术通过涡流检测线圈结构的特殊设计（该类探头是由许多个独立的线圈按指定规则排列而成的阵列探头），并借助于计算机化的涡流仪器强大的分析、计算及处理功能，实现对材料和零件的快速、有效地检测。

一般要求

概述

阵列涡流检测的一般要求应符合GB/T 34362的有关规定。

检测人员

按本附录实施检测的人员，应按GB/T 9445规定的或合同各方同意的体系进行资格鉴定与认证，并由雇主或其代理对其进行岗位培训和操作授权。

检测系统

涡流检测系统一般包括信号发生模块、功率放大模块、涡流探头、信号调理电路、数据采集模块。

信号发生模块用于产生驱动激励线圈初级磁场所需的正弦波激励信号。

考虑到仪器功耗、激励线圈发热以及检测效率的问题，激励频率的设定并不是越高越好。

功率放大模块能够将输入信号以电流形式或者电压形式放大。

功率放大器输入电路为高输入阻抗的输入级，且能够由面板波段开关选择，包括：直流电压源输入、或交流电压源输入、或外信号源输入。

功率放大器输入级对输入信号幅度进行微调，达到用户对输出的要求值。

仪器需要含有内负载电阻，当不接外负载时，接内负载电阻，保证仪器正常工作。

仪器的交流信号频率范围需要满足激励信号的放大需要。

涡流探头由激励线圈和感应线圈两部分构成。

激励线圈和感应线圈的大小、匝数、几何结构及单位线圈个数等，皆需满足检测覆盖区域的大小。

由于一般用作衰减率分析的信号段幅值较低，达到毫伏甚至微伏级，因此需要通过信号调理电路提高微弱有效信号的信噪比。

信号调理电路的电路布局需要避免模拟/数字混合干扰。

需要选用共模抑制比足够高的运算放大器作为前置放大器，同时选用合适的滤波电路及滤波段滤除检测信号中的高频噪声。

选用良好的电源给运算放大器供电，开关电源提供电压可调，但有不可消除的开关噪声，精密线性电源可以不引入噪声，但只能提供固定电压。

励信号频率过高时对数据采集模块的性能需求较高，因此可在信号调理电路中加入锁相放大电路。

数据采集模块需要有信号触发采集模块和数据采集电路两部分。

信号触发采集模块为数据采集电路提供采集触发和停止信号。

感应线圈中的电压-时间信号是模拟信号，要进入计算机进行数字信号处理必须经过A/D转换。

数据采集模块负责将数字信号传送给计算机单元。

数据的采样精度为16位，采样频率最高可达2MHz。

考虑到信号处理时的工作量以及处理难度，采集的数据量不宜过大，即检测时数据采集模块的采样频率不宜设置过大。

考虑到被检测对象为筒状氢气瓶铝内胆，需要设计针对氢气瓶铝内胆的扫查系统，扫查系统主要包括倒伞形扫查架和平移旋转系统。

倒伞形扫查架负责搭载平面涡流传感器并将其送入铝内胆内部完成检测，检测时扫查架施压使得传感器紧贴铝内胆外表面。

平移旋转系统用于带动倒伞形扫查架移动和旋转，使扫查架能实现对铝内胆的全面检测。

标准试件

为核查一起和探头检测性能的可靠性及其系统误差至少制作1个带有不同角度、不同宽度以及不同深度的人工裂纹缺陷的平板试件。推荐的尺寸见图B.1。其中,从左到右间隔50mm，A行表示将20mm×0.35mm×2mm的裂纹缺陷分别旋转15°、30°、45°、60°、75°;B行表示长20mm，深2mm宽度分别为0.1mm、0.2mm、0.35mm、0.5mm、0.7mm的裂纹缺陷; C行表示长20mm，宽度0.35mm，深度分别为0.5mm、0.75mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm的裂纹缺陷。

平板试件尺寸

检测工艺文件

检测工艺文件包括工艺规程和操作指导书。

工艺规程除满足NB/T 47013.1中的要求外，至少还应包括：

- 被检产品环境调查要求；

被检产品基本信息和运行状况；

系统核查的要求；

参考点选择和实测要求；

检测原始数据记录要求；

数据分析要求；

检测结果的处理规定。

应根据工艺规程的内容以及被检工件的检测要求编制操作指导书，其内容除满足NB/T 47013.1中的要求外,至少还应包括：

- 检测对象:设计与运行参数、覆盖层类型与厚度、金属外表面温度、环境情况以及设备振动、温度波动情况等；

检测设备和器材: 信号发生模块、功率放大模块、涡流探头、信号调理电路、数据采集模块等。

校准试件；

系统核查；

检测原始数据记录的规定；

检测结果判定。

检测环境

检测过程应遵守国家和地方颁布的相关法律，特别是涉及事故预防、电气安全、高危行业以及环境保护方面的法律法规，遵守有关安全的法律法规是标准使用者的责任。

实施检测的场地温度和相对湿度应控制在仪器设备和被检工件允许的范围内。

检测场地附近不应有影响仪器设备正常工作的磁场、震动、腐蚀性气体及其他干扰。

涡流检测的影响因素

被检材料因微观组织变化等原因导致的磁导率和电导率的局部变化可能产生干扰信号，影响微小不连续的检测。对信号进行滤波可减小材料特性不均带来的影响。

功率放大器输出的稳定性会直接影响激励磁场，影响检测信号的信噪比。

涡流探头的结构包括几何形状、尺寸、线圈匝数、导线线径、相对位置都会直接影响检测信号，如果能在探头结构上进行优化，则可以有效改善检测结果。

信号调理电路中选用的滤波频率决定了保留有效信号的程度，应在尽可能多的去除噪声同时保留有效信号。

检测步骤

激励频率的选择

检测前，将仪器工作频率设置为经过在被检材料或与之相近的样品上进行的仪器性能验证证明有效的一个或多个频率。

激励频率的选取应注意集肤效应的影响。

检测准备

检测前，应对被测件表面状况进行详细检查与记录，以排除表面不清洁导致的伪显示的可能性。

检测前，应注意激励源的使用安全，初始信号幅值不宜过大，功率放大器应置于“内循环”状态。

检测前，在相同检测条件下对无缺陷试件进行标定，获取无缺陷出的信号作为参考信号。

正式检测前，宜针对标准试块进行检测，确定检测工艺参数。

检测设置

信号发生器设置

设置信号发生器的波形、频率，同时将信号发生器的输出端与功率放大器外循环输入端及数据采集卡外触发端口相连。

功率放大器设置

检测未开始前功率放大器处于内循环状态，选择合适的挡位，通过粗调和微调设置输出电流值，同时将其外循环输出端与传感器激励线圈相连。

涡流探头检查

检查涡流探头的内部是否存在断路，外部接线是否牢固，摆放位置是否正确。

信号调理电路校准

利用信号发生器与示波器测试信号调理电路放大倍数是否有误，测试信号是否存在偏置，若有则需要进行调零，同时通过调节滤波电路单元电阻选择合适的滤波范围。

采集卡设置

根据信号频率，通过上位机设置合适的采集卡采样点数和采样频率，利用信号发生器进行测试，检查外部触发是否正常，数据采集是否正常。

检测实施

完成激励的选择以及检测准备和设置后，将功率放大器调至外循环档位，稳定30秒。

在无缺陷处采集数据作为参考信号，将此后所有检测的信号与其进行差分。

对差分信号进行幅值、峰值时间等特征量的提取，获取缺陷特征信息，并对缺陷位置进行标记。

数据采集过程中，每一组的激励线圈和接收线圈保持相对静止。

检测结果评定

对检测中出现的信号，除能证明是由工件结构或其他原因引起的非相关信号外，其余信号均应进行评定。

根据缺陷响应信号的幅值和相位对检测结果进行综合评定。

选择适当的辅助检测方法对有问题的区域进行再次检测，如采用专用视频内窥镜进行确认。

检测报告

检测报告宜包括以下内容：

- 检测日期；

检测人员；

被测件信息及检测区域；

检测环境条件（温度、湿度）；

信号发生器、功率放大器和采集卡的参数；

所选激励的相关信息（激励频率等）；

检测工艺参数；

检测评价；

其他（未在以上提及但影响检测结果的因素）。

（规范性）
模态声发射检测

范围

本附录规定了储氢气瓶的模态声发射检测方法。

本附录适用于在制和在用气瓶碳纤维缠绕层缺陷的模态声发射检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12604.4-2005 无损检测 术语 声发射检测

GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义

GB/T 26644-2011 无损检测 声发射检测 总则

GB/T 19800-2005 无损检测 声发射检测 换能器的一级校准

GB/T 19801-2005 无损检测 声发射检测 声发射传感器的二级校准

术语和定义

GB/T 20737和GB/T 12604.4界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

模态声发射  modal acoustic emission (MAE)

一种基于声发射波形的分析技术，它主要是根据兰姆波理论研究板中声发射波的特点，从而将声发射波形与特定的物理过程相联系。

宽频带声发射传感器 broadband piezoelectric sensor

传感器在50 – 400 kHz带宽内需具有较平坦的频率响应特性，幅值响应波动应小于±6 dB。

方法概要

模态声发射主要用来检测气瓶中纤维层的缺陷情况。存在缺陷的气瓶纤维层在工作压力下可能会发生显著的纤维断裂，纤维断裂部位快速释放能量产生瞬态弹性波，即发生声发射现象。和常规声发射检测不同，模态声发射检测专注于用宽频带声发射传感器采集波形数据，并根据波的传播特性来分析波形，以确定声源的类型，然后通过软件分离Lamb波中的板内扩展波S(E or Extensional Wave)和板面弯曲波A(F or Flexural Wave)来区分声发射源的特性与位置。当声源方向垂直于板平面时弯曲波幅度将大于扩展波，由此可辅助判别损伤是否来自材料破坏的信号，并通过典型波形的分析，确定复合材料损伤的类型，比如纤维断裂、基体脱开、分层等。

一般要求

概述

模态声发射检测的一般要求除应符合GB/T 26644的有关规定外，还应符合C5.2-C5.5的规定。

人员要求

按本标准实施检测的人员，应按NB/T 47013规定的或合同各方同意的体系进行资格鉴定与认证，并由雇主或其代理对其进行岗位培训和操作授权。

检测系统

模态声发射检测系统应包括：宽频带声发射传感器，前置放大器，高通滤波器或/和低通滤波器，放大器，A/D转换器，数据采集和分析软件等。模态声发射检测系统应具有模拟与数字滤波器；在20-1000 kHz范围内具有平坦的频率响应特性(±1.5dB)；必须具有实时撞击波形采集、存储与模态特征参数的提取；发射系统的采样频率需不小于2MHz；每个撞击波形的记录长度需包含足够的预触发及波形衰减长度。前置放大器应在规定的传感器频率范围内具有平坦的频率响应(1 dB)。模态声发射检测系统应包括一个标称值为20 kHz的高通滤波器。如果外部噪声不妨碍测量，可以使用低至5 kHz的高通滤波器。此外，如果信号中的频率高于奈奎斯特频率，则应使用低通滤波器来防止出现数字混叠。

系统校准

传感器、前置放大器和系统主机每年至少进行一次校准。传感器的校准按照GB/T19800和GB/T19801的规定执行，其他部件的校准按仪器制造商规定的方法进行。仪器使用单位应制定校准作业指导书，校准结果应有相应记录和报告。

传感器校准

传感器应具有由绝对校准确定的平坦频率响应(在50 kHz至400 kHz的指定频率范围内，振幅响应为6 dB)。对于传感器与气瓶的有效接触面积，传感器的压电晶体直径应小于13mm。传感器灵敏度应至少为0.05 V/nm(去除所有放大)。

滚球冲击校准

应使用滚球冲击方法对声发射系统各个通道进行校准。滚珠撞击器用于在铝合金校准板中产生声脉冲。图C.1说明了滚球撞击设置。

滚珠撞击器能量校准设置示例

该装置应包括一个直径为13mm的钢球，由硬化至最低HRC 63的铬钢合金制成，研磨至最低表面光洁度为38 m，实际尺寸在2.5 m以内，圆度在0.6 m以内。校准板应由高强度7 000系列铝合金(例如7075-T6)制成，表面光滑，横向尺寸至少为1.20m×1.20m，厚度为3mm±10%(例如最大轧制平整度偏差为3 mm/1 m)。校准板由刚性块支撑(例如钢或木头)。校准板碰撞边缘的表面光洁度应至少为13 m RMS。撞击球滚下一个斜面，斜面上有一个9.5毫米宽、2.5毫米深的机械加工方形凹槽，凹槽支撑并引导球到达撞击点。凹槽的最小长度应为400 mm，最小表面光洁度为26微米RMS。斜面的角度应为6°。斜面的顶面应靠近校准板的边缘，并位于校准板下边缘的下方，以便球体撞击校准板时，球体的相同部分在校准板平面的上方和下方伸出(即球体的切点撞击校准板的中心平面)。应使用机械装置(手动或自动)将冲击球从斜面上释放下来。传感器应放置在校准板上，垂直方向距离碰撞边缘300±10mm，与碰撞位置成一直线。

应使用耦合剂将传感器安装在校准板上，以防止传感器和校准板表面之间有任何空气，并通过滚球撞击法单独进行测试。MAE传感器可以被阻尼以拓宽带宽。球撞击点的垂直位置应逐渐调整，以使声音信号达到峰值，如在超声波测试中，角度稍微变化以使响应达到峰值。基本拉伸模式板波(E0波)的第一个周期的中心频率应确定为125 kHz±10 kHz。

这应是“端到端”校准，即使用实际测试中使用的完整MAE仪器(传感器、电缆、前置放大器、放大器、滤波器和数字化仪)测量能量。完整的MAE仪器的能量线性度应通过使用200±10 mm、300±10 mm和400±10 mm三种不同的辊长来测量。可以使用具有典型灵敏度曲线的代表性传感器进行系统的线性度检查。波的开始应从可识别为E波前端的波形的第一个周期到弯曲模板波(F波)的结束，在E波开始后140 μs记录。系统应计算并记录测得的波能。

工艺规程

从事模态声发射检测的单位应按本文件的要求制定检测工艺规程，并进行验证。检测工艺规程除应包括GB/T 26644的有关内容外，还应至少包括以下内容：

- 被检件的信息：几何形状和尺寸、材质、材料热处理状态、设计与运行参数；

检测覆盖范围及传感器阵列确定；

被检件表面状态及传感器安装方式；

灵敏度测量、衰减测量和定位校准；

检测工艺规程包括以下重要因素：

- 模态声发射仪规格型号；

传感器规格型号；

判定缺陷使用的模态声发射信号参数和方法；

人员技能要求（必要时）。

4.5.3　检测工艺规程包括以下一般因素：

- 检测压力；

检测温度；

保压时间；

验收准则；

人员资格。

当重要因素发生变化时，应重新编制和验证检测工艺规程。

安全要求

使用本部分的用户有义务在检测前建立适当的安全和健康准则，部分安全要求如下：

- 检测人员应根据检测地点的要求穿戴防护工作服和佩戴有关防护设备；

在进行气压试验检测时，应制定特别的安全措施；

在线检测时，应避免安全阀过早或突然开启引起的危险后果；

如有要求，使用的电子仪器应具有防爆功能。

检测步骤

检测前的准备

资料审查

资料审查应包括以下内容：

- 设备制造文件资料：设备的整理结构图和重要部件结构图等；

设备运行记录资料：运行参数、工作介质、载荷变化情况以及运行中出现的异常情况等；

检验资料：历年检验报告；

其他资料：修理和改造的文件资料等。

检测现场勘查

在勘查检测现场时，应找出可能出现的噪声源，如固定支架的摩擦、内部或外部附件的移动、电磁干扰、机械振动和流体流动等。应排除噪声源，否则应进行记录。

检测方案的制定

检测方案应考虑的因素，除符合通用工艺规程外，还应考虑以下三个因素：

- 检测条件的确定：根据现场情况确定检测条件，建立检测人员和加压控制人员的联络方式；

传感器阵列的确定：根据被检件几何尺寸及泄漏检测选用方法，确定传感器布置的阵列。如无特殊要求，相邻传感器之间的间距应接近；

确定加压程序：根据检测选用的模态声发射仪器，检测方法及被检件实际条件，确定加压和保压的程序和时间。

传感器的安装

传感器的安装应满足以下要求：

- 按照确定的传感器阵列在被检件上确定传感器安装的具体位置，整体检测时，传感器的安装部位尽量远离支座、支柱等部位；局部检测时，被检测部位应位于传感器阵列中间；

在传感器的安装部位涂上耦合剂，耦合剂应采用声耦合性能良好的材料，推荐采用真空脂、凡士林、黄油等材料，选用耦合剂的使用温度等级应与被检件表面温度相匹配；

将传感器压在被检件的表面，使传感器与被检件表面达到良好的声耦合状态；

采用磁夹具、胶带纸或其他方式将传感器牢固固定在被检件上，并保持传感器与被检件和固定装置的绝缘；

对于低温或高温设备的检测，可采用波导杆来盖申传感器的耦合温度，但应测量波导杆对声发射信号衰减和定位特性的影响。

检测系统的调试

将已安装的传感器与前置放大器和系统主机用电缆线连接，开机预热至系统稳定工作状态，对检测系统进行初步工作参数设计，然后按C5.3.1-C5.3.3的规定依次对系统进行调试。

通道灵敏度测试

在检测开始前和结束后应进行通道灵敏度的测试。要求对每一个通道进行模拟源声发射幅值相应测试，每个通道响应的幅值值与所有通道的平均幅度值之差不应大于±4dB。如系统主机有自动传感器测试功能，检测结束后可采用该功能进行通道灵敏度测试。

衰减测量

应进行与声发射检测条件相同的衰减特性测量。衰减测量应选择远离固定支架的部位。如果已有检测条件相同的衰减特性数据，可不再进行衰减特性测量，但应把该衰减特性数据在本次检测记录和报告中注明。

定位校准

在被检件上传感器阵列的任何部位，声发射模拟源产生的弹性波至少能被该定位阵列中的传感器收到，并得到唯一定位结果，定位部位与理论位置的偏差不超过该传感器阵列中最大传感器间距的5%。

检测数据采集与过程观察

- 数据采集在巡检模式下通过进行逐点测量来发现和确定泄漏点。如仪器允许，应储存所有点的检测数据。检测仪器如具备条件，应增加更多的参数，连续或周期性记录必要的检测数据。检测数据采集的持续时间应考虑背景噪声的测量值及其浮动范围。

检测时应观察声发射撞击数和（或）定位源随压力或时间的变化趋势，对于声发射定位源集中出现的部位，应查看是否有外部干扰因素，如存在应停止加压并尽快排除干扰因素。

声发射撞击数随压力或时间的增加呈快速增加时，应及时停止加压，在未查出声发射撞击数增加的原因时，禁止继续加压。

检测中如遇到强噪声干扰时，应暂停检测，需在排除强噪声干扰后再进行检测。

检测数据分析

- 应在检测数据中标识出检测过程中出现的噪声数据，并在检测记录中注明。

利用软件滤波或数据图形显示分析的方法，从检测数据中分离出非相关声发射信号，并在检测记录中注明。

根据检测数据确定相关声发射定位源的位置。如需进一步确认的声发射源，应通过模拟源定位来确定声发射源的具体位置。确定方法是在被检区域上某位置发射一个模拟源，若得到的定位源显示与检测数据中的声发射定位源部位显示一致，则该模拟源的位置为检测到的声发射定位源部位。

结果评价与分级

概述

- 数据分析是为了辨识声发射源并划分源的等级。

声发射发生的时间和相对应的载荷以及定位，提供了声发射源的相关可靠信息。

相关信息应以易理解的方式表述。

根据实际应用，定位类型可以是线性定位、平面定位、柱面定位、球面定位或三维定位。

采用声发射模拟源可有助于被检构件上声发射源位置的确定。

声发射定位源的评价

声发射定位源的评价应在执行文件中列出，或通过签署书面协议或合同来规定。可接受声发射定位源的评价准则应考虑多方面的影响因素，例如：

- 声发射源活性，即声发射信号随载荷（激励或时间）的增加情况；

保载期间的声发射源活性；

突发型声发射信号和施加载荷之间的相互关系；

活性声发射源的频率特征；

声发射的空间聚集；

结构特征（如：修理、焊接等）与声发射源的对应特征。

等级划分

对于已辨识的声发射源，其等级划分方法及随后复检要求应在检测工艺中规定。

声发射源的典型等级有：

- 不相关；

需进行常规无损检测方法复检；

临界活性。

声发射源等级评价可由更具体的产品声发射检测方法标准或最终由3级检测人员确定。建立在大量数据基础上的专业软件可对确定的定位区域自动评价和分级。

声发射源的复检，应采用其他无损检测方法进行、这些检测可与声发射检测同时进行，或在其之后进行。

数据回放分析

数据回放分析可用于确定声发射源活动的时间，进行必要的数据过滤，以及为报告提供最终输出。

记录和报告

记录

- 应按检测工艺流程的要求记录检测数据或信息，并按相关法规、标准和（或）合同要求保存所有记录。

检测时如遇不可排除的因素的噪声干扰，如风、雨、泄露和人为干扰等，应如实记录，并在检测结果中注明。

报告

检测报告宜包括以下内容：

- 检测日期；

检测人员；

被测件信息及检测区域；

检测环境条件（温度、湿度）；

检测方式、仪器型号、耦合剂、传感器型号及固定方式；

传感器布置数量及示意图；

检测工艺参数；

检测评价；

其他（未在以上提及但影响检测结果的因素）。

（规范性）
多物理场红外热成像检测

范围

本附录规定了储氢气瓶的多物理场红外热成像无损检测方法。

本部分适用于在制和在用储氢气瓶红外热成像检测，包括但不限于不连续的检测（例如：空隙、裂纹、分层和夹渣等）。

金属材料气瓶缺陷的红外热成像检测可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12604.9-2021 无损检测 术语 红外检测

GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义

GB/T 26643-2011 无损检测 闪光灯激励红外热像法 导则

GB/T 31768.2-2015 无损检测 闪光灯激励红外热像法 第2部分：检测规范

术语和定义

GB/T 12604.9、GB/T 20737、GB/T 26643和GB/T 31768.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

多物理场红外热成像检测 multi-physical field infrared thermal imaging detection

由外加物理场提供额外热激励的红外热成像检测。

局部激励 local excitation

在材料内部产生三维热扩散的局部能量激励。

热平衡 heat balance

物体在同一时间内吸收和放出的热量恰好相等，物体各部分以及物体同外界之间也不发生热量交换。

方法概要

多物理场红外热成像检测需要根据被测件的材质、结构和缺陷类型等来选择不同的热激励，通过热源施加热流激励后，被测件中的不连续会对热传导造成影响，异常（不连续）区域与正常区域对应的表面温度场产生差异，这种温度差异同时导致被测件表面热辐射强度分布发生变化，利用红外热像仪记录这一热辐射强度变化过程，可获取物体表面及内部结构信息等，具体过程见图D.1。

多物理场红外热成像检测

热激励形式

对于主动式红外热成像检测，选择的热激励不应损坏被测件。

热激励按注入能量在时域上表现形式的不同，主要可分为脉冲激励、周期激励和编码激励等三种形式。脉冲激励注入能量时域波形为单个方波，如图D.２所示，具有探测面积大、检测时间短的优点，特别适合于储氢气瓶浅表层缺陷损伤检测与表征。周期激励注入能量时域波形为周期性变化形式，如正弦波和连续方波等，正弦波激励波形如图D.3所示，具有信噪比和探测灵敏度高的优点，适合于储氢气瓶内部分层缺陷检测与表征。编码激励注入能量时域波形为频率调制和相位调制波形，线性调频激励波形如图D.4所示，具有高信噪比、高灵敏度、大探测深度的优点，特别适合于储氢气瓶内部分层缺陷的单次可靠检测与表征。

脉冲激励注入能量波形

正弦波激励注入能量波形

编码激励（线性调频激励）注入能量波形

热激励根据注入能量类型和空间分布的不同，通常选用卤素灯等。

一般要求

人员资格

按本附录实施检测的人员，应按GB/T 9445或合同各方同意的体系进行资格鉴定与认证，取得红外检测人员资格证书，并由雇主或其代理对其进行岗位培训和操作授权。

设备要求

红外热像仪单元

红外热像仪单元一般由红外热像仪、红外热像仪镜头和光学辅助设备组成。

红外热像仪通常选用非制冷型的长波红外热像仪（波长范围为8-14μm）。

探测器分辨率通常不低于640×480，探测器间距不低于15μm。

噪声等效温差/热灵敏度通常不低于30mK。

帧频通常不低于50Hz；时间常数不低于8ms。

测温范围通常为-40 ℃至150 ℃。

红外热像仪镜头一般选用显微镜头，微距不超过50μm；视场角为19°对角线。

光学辅助设备一般包括：红外（反射）镜、滤波片、衰减片和三脚架等。必要时，采用光学辅助设备进行检测。例如，利用红外（反射）镜对热像仪视场不可达的地方进行检测。

被测件的温度变化范围在室温区间（一般为16℃～30℃）的检测。

红外热像仪在检测期间对储氢气瓶表面的热强变化进行连续采集，并实时输出采集信号。

红外热像仪、红外热像仪镜头和光学辅助应定期进行维护和清洁。

热激励单元

热激励单元用于对被测件施加热流激励的外部能量激励源。

考虑到尽可能探测到储氢气瓶内部深层缺陷，应选择卤素灯，且功率输出通常不低于1000W。

考虑到储氢气瓶内部缺陷检测的复杂性，通常同时使用两个卤素灯，并尽可能均匀对称分布，可在显著增加能量输入的同时，降低加热不均匀等效应影响。

常见的热源类型及其对应的热源波形和在储氢气瓶内部缺陷检测方面的典型应用见下表D.1。

常见的热源类型和对应的热源波形和储氢气瓶缺陷检测典型应用

| 序号 | 热源类型 | 适用的热源波形 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卤素灯 | 周期激励（周期频率一般在0.001Hz至2Hz之间）、阶跃激励（激励时间一般大于或等于1s ） | 可用于检测储氢气瓶分层或内部不均匀性 |
| 2 | 闪光灯 | 脉冲激励（激励时间一般在0.1ms至10ms间） | 可用于检测储氢气瓶近表面分层或内部不均匀性 |
| 3 | 超声波 | 脉冲激励、周期激励、编码激励 | 可用于检测储氢气瓶表面及近表面的裂纹 |
| 4 | LED阵列 | 脉冲激励、周期激励、编码激励 | 可用于检测储氢气瓶分层或内部不均匀性 |

控制与分析单元

应具备控制红外热像仪采集开始和结束的能力和调节热像仪帧频的能力；

应具有同步触发红外热像仪和激励热源同时工作的能力；

应具备动态调节控制热激励开关的能力；

应具有对采集到的热图序列和热图进行存储的能力；对热图序列进行连续查看或者播放的能力；具有观看任意位置的温度或温度变化曲线的能力；

应嵌有锁相热信号提取算法和频域匹配滤波处理算法；

一般还应有其他可增强储氢气瓶缺陷检测的先进信号处理与图像分析功能，如对比度调节、微分变化、滤波处理和图像分割等。

检测步骤

热激励的选择

检测前，应根据储氢气瓶缺陷类型和物理结构尺寸信息，选择合适的激励频率范围，并按D6.2 的要求选择合适的卤素灯。

检测准备

检测前，应对储氢气瓶表面状况进行详细检查与记录，以排除表面不清洁导致的伪显示的可能性，并尽可能使储氢气瓶表面发射率均匀。

检测前，应注意卤素灯激励源的使用安全，应避免长时间直视卤素灯热源。

检测前，应确保储氢气瓶处于表面热平衡状态，用手直接接触被测件会导致被测件热不平衡，应等待一段时间待被测件重新热平衡后开始检测；

正式检测前，宜对标准试块进行检测，确定检测工艺参数。

检测设置

仪器校正

在使用红外热像仪前，应对红外热像仪的探测单元进行非均匀性校正。一般采用发射率高且均匀的材料（如黑色海绵）放置在距离热像仪镜头较近的地方进行非均匀性校正。

调节视场和空间分辨率

根据检测要求和储氢气瓶的物理结构尺寸确定一次成像视场范围。一般来说，采用大视场时，检测距离（热像仪镜头和被测件间的距离）较长，检测的空间分辨率较低，采用小视场时，检测距离较短，检测的空间分辨率较高。这里调近储氢气瓶探测区域与红外热像仪位置，以尽可能获得高分辨率检测结果。

当感兴趣检测区域大于选择的视场范围时，可对被测件进行分区检测处理，分区检测时应考虑每一分区每次检测之间的热影响和作好分区标记。

对焦

确定视场与检测距离后，应对热像仪进行对焦，使热像仪图像清晰。必要时，在检测工作距离处放置对焦辅助参照物（如金属刻度尺），调节焦距，待参照物细节轮廓清晰可见时，完成对焦。改变检测距离后，应重新对焦。

设置角度

红外热像仪光学系统轴线方向与垂直被测件表面的直线间夹角应小于45°，如不能满足，角度应最大不能超过60°。如果角度超过60°或检测面在背面，可使用红外反射镜。

帧频与积分时间

为获得高分辨率检测结果，将红外热像仪采集帧频设置为50Hz，积分时间不低于8ms。

激励参数

应根据储氢气瓶缺陷类型和表面状态，选择合适的激励参数，通常卤素灯功率输出不低于1000W，当激励形式为正弦调制波形时，激励时间通常不低于100s，激励频率通常不高于0.05Hz，至少需完成一个采集周期；当激励形式为线性调频/非线性调频波形时，激励时间通常不低于100s，激励频率范围为0.01-0.1Hz。

采集时间

热像仪采集时间宜完整覆盖被测件温度变化过程;对于红外热像仪和卤素灯处于同侧检测状态时，采集时间宜大于热量从检测表面传递到检测背面所需时间的两倍。

检测实施

完成热流激励的选择以及检测准备和设置后，触发热激励单元对被测件表面进行激励，对于面热流激励，产生的面热流分布区域应大于待检区域，并且激励能量密度应在被检区域内均匀分布。

数据采集过程中，被测件应和热像仪保持相对静止。

利用热像仪进行检测数据同步采集、记录与储存。一般针对原始热图序列和某一时刻的原始热图进行数据保存。

如需要对被测件进行二次检测，应等待被测件热平衡后再次进行。

检测评价

正式进行检测评价前，应选取合适的图像显示方式，通过全局或局部的对比度、亮度调整等，使图像便于观察。根据图像上细节特征的灰度、形状和尺寸等情况对图像进行进一步分析。

热图序列是判断和测量不连续的主要手段，主要通过不连续区域和正常区域的灰度差异（对比度）进行不连续判读。宜利用原始热图序列和微分热图序列对检测结果进行排查，确定出现热异常的热图序列并分析热异常（不连续）区域。

利用热图中不连续区域和正常区域的温度随时间变化曲线进行比对分析，判断不连续深度和热物理特性（蓄热或疏热）。

应同时了解被测件的材料、结构、表面状况和制造工艺等必要信息，结合检测参数与设置，对热异常（不连续）区域进行合理评判。

应尽可能消除被测件的结构、表面状况或表面反射等造成的影响。

尺寸测量的一般做法为：放置一个已知长度为L的物体（如金属刻度尺）在被测件前，通过确定该长度L对应的像素个数n，计算得出在该检测距离（视场）下单个像素代表的实际尺寸Lr，具体可按下式计算：

Lr=Ln 	()

式中：

Lr—该检测距离（视场）下单个像素代表的实际尺寸，单位为毫米（mm）；

L—物体长度，单位为毫米（mm） ；

n—物体长度对应的像素个数。

检测报告

- 检测报告应包括以下内容：

检测日期；

检测人员；

被测件信息及检测区域；

检测环境条件（温度、湿度）；

红外热像仪的相关信息（可参照8.1.3中的内容进行记录）；

热激励的相关信息（激励源类型、数量以及激励功率等）；

检测工艺参数；

检测评价；

其他（未在以上提及但影响检测结果的因素，如红外光学附件的使用等）。

（规范性）
基于编码激励的相控阵超声检测

范围

本附录规定了储氢气瓶的基于编码激励的全聚焦相控阵超声无损检测方法及质量分级要求。

本附录适用于在制和在用储氢气瓶碳纤维复合材料缠绕层的相控阵超声检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12604.1-2020 无损检测 术语 超声检测

GB/T 23905-2009 无损检测 超声检测用试块

GB/T 32563-2016 无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法

JB/T 11731-2013 无损检测 超声相控阵探头通用技术条件

NB/T 47013.3-2023 承压设备无损检测 第3部分：超声检测

术语和定义

GB/T 9445、GB/T 12604.1及GB/T 32563-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

晶片间距 pitch

两个相邻晶片的同侧边或者中心之间的距离（见图E.1）。

晶片间隙 space between elements , gap between element

两个相邻晶片的空隙（见图E.1）。

晶片数量 number of elements

相控阵探头所包含的阵列晶片数量（见图E.1）。

晶片大小 size of elements

一个阵列晶片的长度和宽度尺寸大小（见图E.1）。

说明：

C—晶片间距；d—晶片间隙；n—晶片数量；w—晶片宽度；l—晶片长度

线性阵列相控阵探头参数

相控阵全聚焦算法 total focusing method

相控阵全聚焦算法是基于全矩阵数据采集为基础的成像算法，可最大化地利用超声相控阵阵列缺陷回波中所包含的数据信息，实现高精度大范围的成像检测，能够通过对数据集的后处理聚焦到成像区域的每一个点，具有较高的精度。

相控阵超声检测 phased array ultrasonic testing

根据设定的延迟法则激发阵列探头各独立压电晶片(阵元)，合成声束并实现声束的移动、偏转和聚焦等功能，再按--定的延迟法则对各阵元接收到的超声信号进行处理并以图像的方式显示被检对象内部状态的超声检测方法。

编码激励 coded excitation

在超声检测的发射端使用编码技术生成脉冲信号激励超声换能器，必要时对信号进行调制，用长串的脉冲激励信号代替单脉冲激励。

机械扫查 mechanical scan

以机械方式实现对工件的扫查，即通过移动探头实现波束的移动，使之扫过工件中被检测区域。可分为纵向扫查、横向扫查等方式。

时间增益补偿 time corrected gain

对各个声程处的相同尺寸反射体的回波进行增益修正，使之达到相同幅值。

巴克码 barker code

巴克码是一种具有特殊规律的非周期性二相编码方式。

线性调频 linear frequency modulation

对激励的超声波形信号进行线性频率调制。

方法概要

为最终形成适用于复杂形状碳纤维复合材料构件的相控阵超声成像检测关键技术，提升缺陷检出能力，成像效果和定量精度。本附录拟定了基于时间反演的相控阵超声检测规程。本附录制定的基于时间反演的相控阵超声检测系统其整体结构示意如图E.2所示，该检测系统主要由超声相控阵系统、运动控制系统和机械扫查系统三部分组成。检测时，首先将相控阵超声探头放置于待检气瓶碳纤维复合材料缠绕层表面。然后启动基于时间反演的相控阵超声检测系统获得碳纤维缠绕层的检测图像，最后控制系统控制机械扫查系统带动待检气瓶旋转和平移来获得待检气瓶碳纤维缠绕层的全部检测图像。

自动化相控阵车载复合材料高压储氢气瓶超声成像检测系统

超声激励方法

对于储氢气瓶碳纤维层相控阵超声检测的超声激励方法，应选择编码激励的方式，如图E.3所示。

编码激励方法

在检测的触发端，激励波形应选择复合编码的调制波形，具体为巴克码加线性调频的复合编码波形，其中巴克码的码长选择为13位，线性调频的中心频率选择为相控阵探头的频率，调频宽度范围为0.67-1.33MHz。

在复合编码激励波形的基础上，可选择布莱克曼窗函数对波形进一步调制，最终的复合编码激励波形如图E.4所示。

复合编码激励波形

在检测的接收端，应对接收到的回波信号进行脉冲压缩以获得窄脉冲信号，选择匹配滤波器进行接收回波的脉冲压缩，匹配滤波器的相频特性应与输入信号相位共轭匹配。

成像方法

在成像过程中需要注意超声成像与特征增强问题，将编码技术与全聚焦成像相结合。成像时需要考虑碳纤维复合材料检测图像的去噪与缺陷特征增强处理算法。在Canny算子的二阶总广义全变分检测图像去噪技术基础上，建议使用巴特沃斯滤波器的缺陷特征锐化方法，并进行基于直方图均值化的检测图像对比度增强。

相控阵全聚焦算法

相控阵聚焦方式

一种特殊的相控阵超声检测技术,其实现方式是逐一-激发阵列探头激发孔径内的单个(或多个)阵元，同时所有阵元(或设定的阵元组)接收，依次遍历激发所有阵元(或阵元组)之后，再根据延迟法则对目标网格化区域内的每一个点进行计算和成像。实现形式一般用FMC(全矩阵采集)。

一般要求

人员资格

从事相控阵检测的人员至少应符合GB/T 9445或等效标准的要求，应通过有关相控阵检测技术的专门培训并取得相应证书。

相控阵检测人员应熟悉所使用的检测设备。

相控阵检测人员应熟悉编码激励波形的设置流程以及相控阵超声相关成像算法操作流程。

相控阵检测人员应具有实际检测经验并掌握一定的碳纤维复合材料制造加工的基础知识。

检测设备

超声相控阵仪器

可进行编码激励的全聚焦相控阵超声检测仪。

相控阵仪器应为计算机控制的含有多个独立的脉冲发射/接收通道的脉冲反射型仪器，其放大器的增益调节步进不应大于1dB。

相控阵仪器应配备与其硬件相匹配的延时控制和成像软件。

-3dB带宽下限不高于1MHz,上限不低于15MHz。

采样频率不应小于探头中心频率的6倍。

幅度模数转换位数应不小于8位。

仪器的水平线性误差不大于1%，垂直线性误差不大于5%。

所有激励通道的发射脉冲电压具有一致性，最大偏移量应不大于设置值的5%。

各通道的发射脉冲延迟精度不大于5ns。

相控阵探头

相控阵探头应符合JB/T 11731相关要求。相控阵探头应由多个晶片（一般不少于64个）组成阵列，探头可加装用以辅助声束偏转的楔块或延迟块。

探头实测中心频率与标称频率间的误差应不大于10%。

探头-6dB相对频带宽度不小于55%。

采购验收相控阵探头时，同一探头晶片间灵敏度最大差值不大于4dB,且不应存在坏晶片。

使用中的相控阵探头如出现坏晶片，可在选择激发孔径范围时设法避开坏晶片；如无法避开，要求在扫查使用的每个声束组中，损坏晶片不应超过总使用晶片数的12.5%，且没有连续损坏晶片；如果晶片的损坏超过上述规定，可通过仿真软件计算且通过试块测试，确认坏晶片对声场和检测灵敏度、信噪比无明显不利影响，才允许使用。

仪器和探头组合性能

- 以下情况应测定仪器和探头的组合性能

- 新购置的全聚焦相控阵超声检测仪器和（或）探头；

仪器和探头在维修或更换主要部件后；

检测人员有怀疑

检测步骤

检测准备

激发波形

- 采用13位巴克码调制的正弦脉冲波形。

编码激励

- 传统的全聚焦超声成像分辨率较高，但是由于波形能量较低，波形能量容易在高声衰减材料被消耗掉，导致回波不明显。基于巴克码的激励，提高了波形能量；同时通过对波形脉冲压缩也提高了超声成像的分辨率，可以产生分辨率高，回波明显的成像。

检测区域

储氢气瓶碳纤维层的检测区域包含最里层（内胆层）以外至最外层（玻璃纤维层）以内的中间层。本检测方法主要对三型瓶适用，如需对三层以上储氢气瓶检测需要改善算法。

扫查方式选择

使用相控阵对储氢瓶进行100%覆盖扫查，相邻扫查线之间的距离应小于探头最大激发孔径，且两次相邻扫查区域应有10%的重叠。

探头及楔块的选择

根据工件厚度、材质、检测位置、检测面形状以及检测使用的声束类型选择相控阵探头的频率、晶片数量、晶片间距、晶片尺寸、形状以及楔块规格等。使用线阵探头，频率1.25MHz,阵元中心距离1.5mm,阵元长度10mm,探头型号1.25L-1.0*10。

激发孔径设置

无论选择何种扫描方式，可偏转方向上的激发孔径尺寸D与晶片宽度b之比应满足：0.2≤D/b≤5。

聚焦设置

采用基于全聚焦算法的聚焦设置。

扫查面准备

对储氢气瓶的表面进行清洁去除杂物，如系统无法对储氢罐有效检测，需采用手动添加耦合剂、调整探头方式寻找合适的扫查面。

耦合剂

应采用有效且适用于工件的介质作为超声耦合剂。

选用的耦合剂应在一定的温度范围内保证稳定可靠的检测。

实际检测采用的耦合剂应与检测系统设置和校准时的耦合剂相同。

检测系统校准与工艺验证

检测系统校准包括增益校准、时间-增益校准（TGC）；

信号采集完毕，启动仪器系统的校准程序完成校准；

工艺验证是指校准完毕，对仪器系统保存的试块上对应于检测区域内的所有反射体信号逐个进行确认，如图E.6所示。

检测校准信号采集示意图

增益补偿

如果实际工件与校准试块存在较大差异，应考虑增益补偿。

耦合补偿：对表面粗糙度不同引起的耦合损失进行补偿。

衰减补偿：对材质不同引起的检测灵敏度下降和缺陷定量误差进行补偿。

曲面补偿：对曲率半径不同引起的耦合损失进行补偿。

检测数据采集

采集的数据量应该满足所检测量的要求。

数据丢失不得超过整个扫查面积的3%，且不允许相邻数据连续丢失。

扫查图像耦合不良不得超过整个扫查的3%。

检测报告

检测报告应包括以下内容：

- 委托单位；

检测标准；

被检工件：名称、编号、规格、材质、坡口形式、焊接方法和热处理状况；

检测设备：仪器型号及编号、扫查装置包括编码器、试块、耦合剂；

检测条件：检测工艺卡编号、探头参数及楔块选择、扫查方式（S或E）、聚焦法则的设定、检测使用的波型、检测系统的设置、系统性能试验报告、角度增益修正文件、温度；

检测示意图：探头扫查表面、检测区域以及所发现的缺陷位置和分布；

检测数据：数据文件名称、缺陷位置与尺寸、质量级别及缺陷部位的图像（S扫描或B扫描等，以能够真实反映缺陷情况为原则）；

检测结论；

检测人员和责任人员签字；

检测日期。

（规范性）
X射线数字成像检测

范围

本附录规定了铝内胆碳纤维全缠绕储氢气瓶（以下简称储氢气瓶）X射线数字成像检测技术和质量分级要求。

本部分适用于储氢气瓶的在用检测中的X射线数字成像检测。储氢气瓶公称工作压力≤70MPa、公称水容积≤450L、存介质为压缩氢气、工作温度不低于-40℃且不高于85℃、固定在道路车辆上用作燃料箱的可重复充装气瓶。

本部分适用的成像器件为数字探测器；适用的X射线机最高管电压不超过300kV。

氢燃料电池城市轨道交通等供氢用气瓶可参考本附录进行检验、检测与在线检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T23901.2-2019 无损检测 射线照相检测图像质量 第2部分：阶梯孔型像质计 像质值的测定

GB/T23901.5-2019 无损检测 射线照相检测图像质量 第5部分：双线型像质计 图像不清晰度的测定

GB/T26592-2011 无损检测仪器 工业X射线探伤机性能测试方法

GB/T26594-2011 无损检测仪器 工业用X射线管性能测试方法

NB/T47013.11-2023  承压设备无损检测 第11部分：X射线数字成像检测

术语和定义

NB/T47013.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

像素 pixel

x射线数字图像的基本组成单元。X射线数字图像都是由点组成的，组成图像的每一个点称为像素。

图像灵敏度 image sensitivity

检测系统所能发现的被检工件图像中最小细节的能力。

分辨率 resolution ratio

单位长度上可分辨两个相邻细节间最小距离的能力，用1p/mm表示。

分辨力 resolution

两个相邻细书间最小距离的分辨能力。

系统分辨率 system resolution ratio

在无被检工件的增况下，当透照几何放大倍数接近于1时，检测系统所能分辨的单位长度上两个相邻细节间最小距离的能力。反映了检测系统本身的特性，也称为系统基本空间分辨率。

图像分辨率 image resolution ratio

检测系统所能分辨的被检工件图像中单位长度上两个相邻细节间最小距离的能力，也称为图像空间分辨率。

数字探测器 digital detector

把X射线光子转换成数字信号的电子裝置，以下简称为探测器。

灰度等级 gray level

对X射线数字成像系统获得的黑白图像明暗程度的定量描述，它由系统 A/D转换器（模/数转换器）的位数决定。A/D转换器的位数越高，灰度等级越高。例如，A/D 转换器为 12bit 时，采集的灰度等级为212=4096。

暗场图像 dark image

在无X射线透照情況下输出的图像，也称为暗电流图像。

动态范围 dynamic range

在线性输出范围内，X射线数字成像系统最大灰度值与暗场图像标准差的比值。

响应不一致性 non-uniform responsivity

探测器固有的特性，在均匀透照均质工件或空屏的条件下，由于探测器对x射线响应的不一致，致使输出图像亮度呈现非均匀性的条纹。

坏像素 bad pixel

在暗场图像中出现比相邻像素灰度值过高或过低的白点或黑点。亦指校正后的图像，其输出值远离图像均值的异常点。坏像素的存在形式有：单点、两个相邻点和多个相邻点、几行或几列。

信噪比 signal noise ratio

图像感兴趣区域的信号平均值与信号标准差之比。

静态成像 static imaging

检测系統与被检工件无相对连续运动时的X射线数字成像，成像结果为单幅图像。

连续成像 dynamic imaging

检测系统与被检工件在相对连续运动状态下的X射线数字成像，成像结果为序列图像。

极限分辨率 limiting resolution

在无物理（几何）放大的条件下，检测系统的最大分辨率。

数字图像处理 digital image processing

提高X射线数字图像的对比度、分辨率和细节识别能力的数字变换方法。

非平面工件 non planar object

本部分中描述的除平面工件外的其他工件。

像质计 image quality indicator

一般为储氢气瓶同样材质制作的用于测定储氢气瓶X射线数字成像的射线照相灵敏度的器件，根据在底片上显示的像质计的影像，可以判断底片影像的质量，并可评定透照技术、缺陷检验能力等。

一般要求

检测人员

从事X射线数字成像检测的人员，上岗前应参加国家规定的辐射安全知识培训，并按照有关法规的要求取得相应证书。

从事X射线数字成像检测的人员，应取得TSG Z8001-2019所要求的无损检测X射线数字成像检测专项资格，方可进行相应项目的检测工作

检测人员应了解与X射线数字成像技术相关的计算机知识、数字图像处理知识，掌握相应的计算机基本操作方法。

检测系统与器材

X射线机

应根据被检工件的厚度和焦距大小，选择X射线机的能量范围。

焦点的选择应与所采用的探测器相匹配。

采用的X射线机，其性能指标应满足JB/T 11608的规定，使用性能测试条件及测试方法参考GB/T26594 和GB/T26592的规定。

探测器系统

包含面阵列探測器、线阵列探测器及其配件等。

动态范国应不小于2000:1。

A/D转换位数不小于12bit。

坏像素要求：面阵列探测器3×3像素区域中，相邻坏像素不得超过3个；成行（成列）坏像素不得超过3个，且不得位于距离中心位置200像素以内；成像区域内坏像素不超过总像素的1%。线阵列探测器中，相邻的坏像素不允许超过2个。探测器系统供应商应提供出厂坏像素表和坏像素校正方法。

应按照具体的探测器系统规定的图像校正方法，对探测器进行校正。

探测器系统性能指标如：坏像素、对比灵敏度、分辨率、信噪比、线性范围、厚度宽容度、残影等，其测试条件及测试方法按相应国家或行业标准的规定执行。

探测器系统质量合格证中至少应给出探测器类型、转换屏参数（如有）、像素尺寸、成像面积、射线能量适用范围、量子转换效率、填充因子、采集帧频等技术参数。

计算机系统

计算机系统的基本配置依据采用的X射线数字成像部件对性能和速度的要求面确定。宜配备不低于512MB容量的内存，不低于40GB的硬盘，高亮度高分辨率显示器以及刻录机、网卡等。

显示器应满足如下最低要求

- 亮度不低于250cd/m2;

灰度等级不小于8bit;

图像显示分辨率不低于1024×768；

显示器像素点距不高于0.3mm。

系统软件要求

系统软件是X射线数字成像系统的核心单元，完成图像采集、图像处理、缺陷几何尺寸测量、缺陷标注、图像存储、辅助评定和检测报告打印及其它辅助功能，是保证检测准确性和安全性的重要因素。

应包含叠加降噪、改变窗宽窗位和对比度增强等基本数字图像处理功能。

应包括信噪比测量、缺陷标记、尺寸测量、尺寸标定功能。

宜具有不小于4倍的放大功能。

应具备采集图像的相关信息的浏览和查找功能。

可自动生成检测报告

应存储原始图像，观察、评定时允许进行相关处理。

对原始图像采用滤波等图像处理时，应经合同双方协商同意，并有相关文档记录。

其他特殊要求应由合同双方协商确定。

检测工装

应根据被检工件进行设计，并满足检测要求。

应根据被检工件的重量，选择检测工装的承载能力。

宜有平移、旋转、速度连续可调等功能，并保证较高运转精度和稳定性。

如采取数字成像连续检测技术，检测工装的运动应与探测器的数据采集同步。

像质计

本部分采用的像质计包括阶梯孔型像质计和双线型像质计。

阶梯孔型像质计的型号和规格应符合GB/T 23901.2的规定，双线型像质计的型号和规格应符合GB/T 23901.5的规定。

像质计材料应选择与被检测储氢气瓶同样或近似材质进行制作，制作后应对所制作像质计进行量值溯源。

检测系统使用性能

应结合被检工件和本部分要求，根据检测系统各部分性能指标选择合适的检测设备和器材，并提供满足上述设备和器材性能指标及系统软件功能的测试证明文件。检测系统的使用性能应满足本部分规定的图像质量要求。

校准或运行核查

每年至少对探测器系统性能中的坏像素、线性范围、信噪比、厚度宽容度、残影等进行1次校准并记录。

每年至少应对使用中的曝光曲线进行1次核查。当射线机重要部件更换或经过修理后，应重新制作曝光曲线。

每3个月至少对探测器坏像素进行1次核查，并记录和校正。

存在如下情况应进行系统分辨率核查并记录，核查方法按附录A执行。

- 检测系统有改变时；

正常使用条件下，每3个月应至少核查一次；

在系统停止使用一个月后重新使用时。

检测工艺文件

检测工艺文件包括工艺规程和操作指导书

工艺规程的内容应至少包含如下相关因素和要求：

工艺规程涉及的相关因素

| 序号 | 相关因素 |
| --- | --- |
| 1 | 被检测工件的类型、规格（形状、尺寸、壁厚和材质） |
| 2 | 依据的法规、标准 |
| 3 | 检测设备器材以及校准、核查、运行核查或检查的要求 |
| 4 | 检测工艺(透照方式、透照参数、几何参数、运动参数等) |
| 5 | 工艺试验报告 |
| 6 | 缺陷评定与质量分级 |

应根据工艺规程的内容以及被检工件的检测要求编制操作指导书，其内容应至少包括如下内容：

- 检测设备器材(包括：X射线机(规格)、探测器(规格)、滤波板、像质计、标记、检测工装、计算机、显示器、系统软件等)；

检测工艺参数（包括：管电压、曝光量、透照几何参数、滤波板材质与厚度、检测设备与检测区域的相对位置、被检工件运动形式和速度、透照方式等）；

检测标识规定；

检测操作程序；

检测记录；

图像评定(包括：灰度、信噪比、图像分辨率、图像灵敏度、标记等)；

检测质量的等级。

操作指导书的工艺验证

操作指导书在首次应用前应进行工艺验证。

验证的方式可以采用像质计、模拟试块或实际检测对象进行。

验证可通过专门的透照试验进行，或以产品的第一批图像作为验证依据。在这两种情况下，作为依据的验证图像均应做出标识。

安全要求

检测环境应满足系统运行对环境(温度、湿度、接地、电磁辐射、振动等)的要求。

X射线辐射防护条件应符合GB 18871和GBZ 117的有关规定。

现场进行X射线数字成像检测时，应按GBZ 117的规定划定控制区和管理区，设置警告标志，检测人员应佩戴个人剂量计，并携带剂量报警仪。

检测方法

透照方式

应根据被检工件结构特点和技术条件的要求选择双壁透照方式。典型的透照方式参见附录B。

采用连续成像方式采集图像时，应保证被检工件的运动速度与图像采集帧频相匹配，同时应保证X射线主射束垂直(或对准)透照被检工件并到达探测器的有效成像区城。

采用静态成像方式采集图像时，图像采集的重叠区域长度应不小于10mm。

成像几何参数的选择

所选用的X射线机至被检工件表面的距离f应满足下述要求：f≥10d•b2/3；

成像几何透照示意图

说明：1—探测器；2—被检工件；b：被检工件表面到探测器的距离；d：有效焦点尺寸。

透照几何参数的估算

理论上，对于给定的检测系統，可由式（1）计算最佳放大倍数。

式中：

M0—最佳放大倍数；

d—焦点尺寸；

Uc—探测器固有不清晰度（约等于探测器像素大小的2倍）。

式（2）给出了图像分辨率与透照几何参数之间的关系，对于给定的检测系统和被检工件，可结合实际检测工况，基于式（2）选择系统宜采用的透照几何参数。

式中：

M—放大倍数［计算见式（3）］；

Ug—几何不清晰度；

Ur—应达到的图像分辨力（约等于应分辨的双丝丝径的2倍）。

式中；

F—X射机至探测器的距离：

f—X射线机至被检工件表面的距离。

透照方向

透照时X射线束中心应垂直指向透照区中心，需要时可选用有利于发现缺陷的方向透照。

透照次数的确定

对于曲面外径大干100mm，且小于探测器有效成像尺寸的被检工件，在满足透照厚度比K值为1.2规定的前提下，一次透照有效长度不大于被检工件内径，且图像灰度值应满足6.2.3的要求。

透照参数的选择

实际检测时应根据采用的X射线数字成像系统和被检工件的特点，选择适当的X射线能量、曝光量等参数，以满足检测要求。

X射线能量

应尽量选用较低的管电压。在采用较高管电压时，应保证适当的曝光量。图2规定了不同透照厚度允许采用的最高管电压。对于不等厚工件在保证图像质量符合本部分的要求下，管电压可适当高于图2限定值。

不同透照厚度允许的X射线最高透照管电压

曝光量

曝光量等于有效曝光时间和管电流的乘积，用mA•s表示。

可通过增加曝光量提高信噪比、提高图像质量。

在满足图像质量、检测速度和检测效率要求前提下，可选择较低的曝光量。

在实际检测时，应按照检测速度、检测设备和检测质量的要求，通过协调影响曝光量的参数来选择合适的曝光量。

- 面阵列探测器可通过合理选择采集帧频、图像叠加幅数和管电流来控制曝光量；

线阵列探测器可通过合理选择曝光时间和管电流来控制曝光量。

标记

透照部位的标记由识别和定位标记组成。

识别标记一般包括产品编号、储氢气瓶编号、部位编号和透照日期。识别标记可由计算机写入。

定位标记一般包括中心标记“ ”和搭接标记“↑”及有效评定区矩形框标记。中心标记指示透照部位区段的中心位置和分段编号的方向。搭接标记是透照分段标记，一般由适当尺寸的铅制或其他适宜的重金属制数字、拼音字母和符号等构成。当铅制搭接标记用数字或字母表示时，可省去中心标记。

对于连续成像检测，在检测的起始位置做定位标记“ ”，其中“→”指向检调方向，可利用数字或字表示分段标记。对瓶体检测可按顺时针方向用记号笔进行标识；对瓶底可按左到右方式进行标识，同时应与图像标记匹配。

标记一般应放置在评定区边缘至少5mm以外的部位。所有标记的影像不应重叠，且不应有干扰有效评定范围内的影像。

表面处理

检测前应清理被检工件处可能掩盖或干扰缺陷影像的异物。

无用X射线和散射线屏蔽

应采用滤波板、准直器（光阑）、铅箔、铅板等适当指施，减少散射线和无用X射线。

图像质量及评定

图像质量

一般要求

应同时保证图像灵敏度和图像分辨率的要求。

测定图像质量的像质计分为阶梯孔型像质计和双线型像质计。

图像灵敏度采用阶梯孔型像质计进行测定。

图像分辨率采用双线型像质计进行测定。

图像质量验证应在每一种储氢气瓶第一次透照时进行或在此之前专门进行工艺验证。验证图像质量的透照布置应摆放阶梯孔型和双线型两种像质计。

阶梯孔型像质计

阶梯孔型像质计的放置原则

双壁透照时，优先放置在X射线机侧、如无法放置，也可放置在探测器侧；

当阶梯孔型像质计放置在探测器时，应在适当位置放置铅字＂F＂作为标记，“F＂标记的图像应与像质计的标记同时出现在图像上，且应在检报告中注明。

阶梯孔型像质计的使用

阶梯孔型像质计材料应与被检工件的材料相同或相近。在满足图像灵敏度要求的前提下，低密度阶梯孔型像质计可用于高密度材料的检测。

阶梯孔型像质计的材料、材料代码和适用范围应符合表2的规定。

阶梯孔型像质计适用范围

| 阶梯孔型像质计材料代号 | 碳纤维 |
| --- | --- |
| 阶梯孔型像质计材料 | 碳纤维 |
| 适用的材料范围 | 碳纤维 |

阶梯孔型像质计一般应放置于被检区中心部位以外。

原则上每张图像上都应有阶梯孔型像质计的影像。在透照参数和被检工件不变的情况下（如同一气瓶的连续成像），可只在第一幅图像中放置阶梯孔型像质计。

阶梯孔型像质计的识别

图像上能够识别最小孔的编号即为像质计灵敏度值，当同一阶梯上含有两个孔时，则两个孔都应在图像上可识别。

双线型像质计

双线型像质计应放置在射线机侧。当采用双壁单影透照方式时，可放在探测器侧。

双线型像质计的使用

双线型像质计应放置在靠近被检部位的母材上，像质计丝与图像（或探测器）的行或列成较小的夹角（如2～5°），且细丝置于外侧。

原则上每张图像上都应有双线型像质计的影像。在透照参数和检测对象不变的情况下（如同一气瓶的连续成像），可只在第一幅图像中放置双线型像质计，且细丝置于外侧。

若双线型像质计无法放置在规定的位置，应采用表3中的最小厚度的对比试件代替被检工件，但其图像分率不得低于表中的值。

图像分辨率

| 透照厚度W范围/mm | 图像分辨率/（lp/mm） | 丝号 | 丝径/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞10～25 | 3.125 | D8 | 0.16 |
| ＞25～55 | 2.50 | D7 | 0.20 |
| ＞55～150 | 2.00 | D6 | 0.25 |

双线型像质计的识别

双线型像质计的识别方法见附录C。

图像质量的要求

图像灵敏度

按照采用的透照方式，图像灵敏度应符合表4的规定。

图像分辨率

图像分辨率应满足表3的规定。

补偿原则

如果图像分辨率达不到表3的规定，可通过提高信噪比来提高图像灵敏度，以补偿由于不清晰度达不到要求而引起的对比度灵敏度降低，信噪比应高于6.2.4的要求。例如：对于某一检测系统，检测厚度为10mm的工件，如果图像质量不能达到W13和D9，则达到W14和D8可提供等效的检测灵敏度。补偿最大不超过1个丝号。

对于某一检测系统，若给定几何条件和管电压，可通过增加曝光量提高信噪比。

图像灵敏度值

| 应识别孔号（孔径/mm） | 双壁、像质计置于X射线机侧 | 双壁、像质计置于探测器侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 透照厚度W /mm | 透照厚度W /mm |
| H7 (0.500) | — | ＞14～22 |
| H8 (0.630) | ＞10～19 | ＞22～36 |
| H9 (0.800) | ＞19～35 | ＞36～50 |
| H10 (1.000) | — | ＞50～80 |

图像评定

一般要求

图像质量满足规定的要求后，方可进行被检储氢气瓶质量的等级评定。

可通过正像或负像的方式显示。

应在光线柔和的环境下观察图像，显示器屏幕应清洁、无明显的光线反射。

图像有效评定区城内不应存在干扰缺陷图像识别的伪像。

系统软件要求

系统软件应满足4.2.4的要求。

图像灰度范围要求

图像有效评定区内的灰度值应控制在满量程的20％～80％；

可通过测量图像灰度直方图等方法确定图像灰度分布范围。

信噪比要求

应满足表5对归一化信噪比的最低要求。

归一化信噪比测试方法见附录D。

归一化信噪比最低要求

| 管电压范围/kV | 归一化信噪比 |
| --- | --- |
| <150 | 170 |
| ≥150~250 | 140 |

图像存储

存储格式宜按照DICONDE格式执行。

单位代码、工件编号、部位編号、透照参数、检测人员代码、识别标记等信息应写入图像文件的描述字段中，这些信息应具备不可更改性。

部位编号应与图像编号相对应。

缺陷的识别与评定

缺陷的识别可采用人工识别或计算机辅助识別方法。

缺陷的评定可采用人工评定或计算机辅助评定方法。

人工识别可通过系统软件工具对图像进行线性拉伸来改变图像显示的灰度范围，达到人眼识别的最佳效果。

检测结果评定和质量分级

缺陷按性质和形状可分为裂纹、条形缺陷、圆形缺陷、分层等。

根据存在的缺陷性质、数量和密集程度，其质量等级可划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。

Ⅰ级内不允许存在裂纹、条形缺陷。

Ⅱ级和Ⅲ级评定区域内不允许存在裂纹。

条形缺陷评定区内同时存在多种缺陷时，应进行综合评级，即分别评定条形评定区内各类缺陷的质量级别，取质量级别最低的级别作为综合评级的级别；当各类缺陷的级别相同时，则降低一级作为综合评级的级别。

除综合评级外，当各类缺陷评定的质量级别不同时，应以最低的质量级别作为质量级别。

缺陷评定的质量级别超过Ⅲ级时一律定位Ⅳ级。

圆形缺陷用圆形缺陷评定区进行质量分级评定，圆形缺陷评定区为一个与有效区域相似的矩形，其尺寸见表7-1。

在圆形缺陷评定区内或与圆形缺陷评定区边界相割的缺陷均应划入评定区内。将评定区内的缺陷按表7-2的规定换算为点数，按表7-3的规定评定质量级别。

缺陷评定区

| 单位：mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| 母材公称厚度T | ≤25 | ＞25～60 |
| 评定区尺寸 | 10×10 | 10×20 |

缺陷点数换算表

| 缺陷长径/mm | ≤1 | ＞1～2 | ＞2～3 | ＞3～4 | ＞4～6 | ＞6～8 | ＞8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷点数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 |

允许的圆形缺陷点数

| 评定区/mm×mm | 10×10 |  |  | 10×20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母材公称厚度T/mm | ≤10 | ＞10～15 | ＞15～25 | ＞25～50 | ＞50～60 |
| Ⅰ级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ⅱ级 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Ⅲ级 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Ⅳ级 | 缺陷点数大于Ⅲ级或缺陷长径大于T/2 |  |  |  |  |

    - 条形缺陷按表7-4的规定进行分级评定。

允许的条形缺陷长度

| 单位：mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| 级别 | 单个条形缺陷最大长度 | 一组条形缺陷累计最大长度 |
| Ⅰ | 不允许 |  |
| Ⅱ | ≤T/3（最小可为4）且≤20 | 在长度为12T的任意选定条形缺陷评定区内，相邻缺陷间距不超过6L的一组条形缺陷的累计长度应不超过T，但最小可为4 |
| Ⅲ | ≤2T/3（最小可为6）且≤30 | 在长度为6T的任意选定条形缺陷评定区内，相邻缺陷间距不超过3L的一组条形缺陷的累计长度应不超过T，但最小可为6 |
| Ⅳ | 大于Ⅲ级 |  |

图像保存于存储

图像保存

图像应存储在硬盘等数字存储介质中，并在只读光盘中存档。

检测图像应备份不少于两份，相底的原始记录和检测报告也应同期保存。

图像保存不少于8年，在有效保存期内，图像数据不得丢失和更改。

存储环境

保存检测图像的光盘或硬盘等数字存储介质应防磁、防潮、防尘、防积压、防划伤。

检测报告

X射线数字成像检测报告应至少包括下列内容：

- 检测单位或委托单位；

被检工件；

使用的检测工艺文件编号；

检测设备：射线机有效焦点尺寸；

检测规范：透照布置、像质计、滤波板、射线能量、曝光量或透照时间、射线机与探测器的相对关系、透照几何参数等；

图像评定：灰度值、信噪比、图像灵敏度、图像分辨率、缺陷位置和性质。

（规范性）
在线监测

范围

本附录规定了基于光纤光栅应变传感器的储氢气瓶铝内胆应变在线健康监测技术、方法及相关要求。

本附录适用于基于光纤光栅应变传感器的储氢气瓶铝内胆应变在线健康监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12357.1-2015 通信用多模光纤

GB/T 9771.1-2020 通信用单模光纤

GB/T13993.2-2014 通信光缆 第2部分:核心网用室外光缆

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

光纤光栅解调仪 Fiber grating demodulator

利用光纤光栅中心波长随温度、应变的变化规律,通过解调电路进行采集和解算,实现对被测物体温度、应变等物理量进行测量的设备。

光纤光栅解调仪解调频率 Fiber grating demodulator scanning frequency

每秒记录波长数据的点数。

分辨率 Resolution

可识别光纤光栅中心波长变化的最小单位。

通道数 Number of channels

光纤光栅解调仪上支持传感器连接的最大接口数量。

时分复用 time division multiplexing

通过在不同时间间隔内将多个信号进行交错传输，从而实现在单根光纤上同时传输多个独立的信道的多路复用技术。

中心波长 bragg wavelength

FBG反射光谱中对应反射峰值的波长。

栅区长度 grid length

FBG刻写光栅的区域长度。

一般要求

人员要求

监测人员应具有一定的光纤材料、光路设备安装、光信号解调等方面的基本知识，应熟悉Ⅲ型储氢气瓶的材质结构、几何尺寸及应变性能等，对监测中出现的问题能作出分析、判断和处理。

监测人员应参加岗位专项培训，培训合格后，持培训合格证上岗。培训内容包括但不限于：

- 光纤光栅应变监测系统的操作、监测软件的使用和硬件的日常维护；

储氢气瓶安全运行防控知识、应急管理知识；

储氢气瓶工作状态、服役情况、潜在风险识别分析、安全评价知识。

监测系统及器材

监测系统包括光纤光栅解调仪、光纤光栅应变传感器、光纤跳线和监测软件等部分。各组成部分的性能指标和长期稳定性应经过有资质的第三方认证，并随附出厂测试合格证书。

光纤光栅解调仪

光纤光栅中心波长采用光纤光栅解调仪测定，光纤光栅解调仪的型号和规格应满足GB/T39347的规定。光纤光栅解调仪的性能指标应满足：

- 解调频率应不小于1kHz;

应配备成套的检测软件，可实时查看光谱及中心波长;

通道数应不小于4个通道;

分辨率不小于1pm;

可重复性不小于2pm；

应配备标准以太网接口，数据传输遵循TCP/IP协议。

光纤跳线

与光纤光栅应变传感器相连接的光纤跳线的型号和规格应满足GB/T13993.2的规定。传输所用的多模光纤应符合GB/T12357的相关技术规定，单模光纤应符合GB/T9771的相关技术规定。光纤跳线应采用合适的阻水、阻燃材料填充，阻水、阻燃材料不应影响光纤的测量、传输功能及使用寿命。

监测软件

监测软件应与光纤光栅解调仪配套，监测软件应满足下列要求：

- 监测软件应包含光谱以及波长显示功能；

能够存储波长数据；

监测软件能自由切换解调仪通道，实现查看各通道波长数据的功能。

储氢气瓶样品

用于监测的储氢气瓶应为GB/T35544-2017所规定的A类铝内胆复合材料全缠绕储氢气瓶。氢气瓶监测面应经目视检测并合格。监测面上存在的浮锈、鳞皮或部分脱离的涂膜应进行清除，监测面的不规则状态不得干扰或影响传感器贴装，否则应对监测面作适当修整。

监测前的准备

在进行储氢气瓶的监测前，需要通过资料审查和现场实地考察获取一些基本信息，至少应包括如下的要素：

- 监测人员的资格；

监测计划；

监测仪器设备；

信号记录；

记录表格和报告样式；

需要监测的位置和范围；

储氢气瓶的初始结构状态；

监测环境。

监测方法

光纤光栅应变传感器

光纤光栅应变传感器是一种针对单元点进行结构局部应变测量的点式光纤应变传感器。应在设计时针对光栅栅区长度、胶体材料等参数开展光纤光栅应变传递率分析。光纤光栅的主要性能应符合GB/T39347的有关规定，且传感器应得到有资质的第三方测试认证，具有测试证书，其测试证书内容至少应包括：中心波长、带宽、反射率、栅区长度等。

光纤光栅具有交叉敏感特性，温度变化和应变都会导致中心波长发生偏移，如图G.1所示，可采用参考光纤光栅法对其进行温度补偿，参考光纤光栅应安装在应变传感器监测点的附近位置，保证与应变传感器严格处于同一温度场中，并且确保不受力。以减小或消除温度变化造成的误差，保证测量精度。

参考光纤光栅示意图

光纤光栅应变传感器需使用聚酰亚胺涂敷层加以保护。传感器的工作温度应覆盖-40℃~60℃.

传感器布设方案

感器布设方案包含轴向布设方案与复合布设方案，两种方案布设示意图见图G.2、图G.3。

轴向布设方式

复合布设方式

轴向布设方案是指将施加预应力的光纤光栅串沿着储氢气瓶轴向进行布设。光纤光栅应变传感器的布设位置选在气瓶瓶身中间到气瓶瓶肩段，沿着气瓶环向每隔90°布设一根光纤光栅串，共布设4根光纤光栅串，每根串上包含2~6个光纤光栅测点，具体测点数目由监测单位的需求、A类储氢气瓶铝内胆的尺寸大小来确定。

复合布设方案是指将施加预应力的光纤光栅串依次沿着储氢气瓶的轴向与环向进行布设。光纤光栅应变传感器的布设位置选在气瓶瓶身中间到气瓶瓶肩段，沿着气瓶环向每隔90°布设一根光纤光栅串，共布设4根光纤光栅串，每根串上包含2~6个光纤光栅测点，具体测点数目由监测单位的需求、A类储氢气瓶铝内胆的尺寸大小来确定。

传感器尾纤引出方式

每根光纤光栅串的尾纤从储氢气瓶的一端瓶口处引出，并在瓶颈处采用螺旋引出方式，螺旋引出示意图见图G.4.

尾纤长度应至少超过储氢气瓶瓶口10cm，以保证与光纤跳线的熔接长度要求。对超出瓶口部分的尾纤使用尼龙套管加以保护，以确保尾纤强度满足要求。

监测系统安装流程

安装时机

监测系统安装时机应满足相关法规、规范、标准和设计技术文件的要求，同时还应满足合同双方商定的其他技术要求。

除非另有规定，光纤光栅应变传感器的布设和安装应在Ⅲ型储氢气瓶内胆制造完工后，碳纤维缠绕工艺之前进行。

光纤光栅应变传感器的安装

按照G5.2规定的布设方案，利用卷尺和记号笔，预先在储氢气瓶的铝内胆外壁标记传感器的粘贴位置与布设线路。

使用环氧树脂胶或特定其他胶，沿着预先标记的布设线路将传感器粘贴在铝内胆外壁表面，粘贴工艺按照GB/T13992的规定进行，但尽量避免长期使用。

利用碳纤维缠绕机，将碳纤维逐步覆盖在光纤光栅应变传感器上，缠绕过程中光纤不能发生滑动。

注意储氢气瓶的铝内胆外壁不能进行钻孔、开槽等破环结构的操作，环氧树脂胶的厚度需小于0.2mm，不能影响后续碳纤维的缠绕流程。

光纤跳线的安装

光纤跳线应得到有资质的第三方测试认证，具有测试证书，其测试证书内容至少应包括：传输模式、插入损耗、反射损耗、接口类型等。

光纤跳线需依次完成光纤保护套剥离、裸光纤端面切割以及光纤在熔接机上的放置操作，操作过程中需进行裸光纤的清洁，并注意裸光纤端面不能触碰外物。

利用光纤熔接机将光纤光栅应变传感器的尾纤与光纤跳线进行连接，熔接标准可按照GB/T17570实施。

熔接完成后，复检光纤跳线的插入损耗。

解调仪的连接

解调仪使用标准以太网接口，通过网线以TCP/IP协议与计算机相连接；

将光纤跳线连接至解调仪的光纤接口处，注意插入光纤跳线时，需使用无水乙醇对接头进行清洁处理；

实验前，应对解调仪的解调程序进行测试，建议根据监测频率适当调整解调仪的采集频率。

Ⅲ型储氢气瓶应变在线监测系统

监测环境

监测环境应满足以下要求：

- 温度：15℃~35℃；

相对湿度：20%~80%；

大气压力：标准大气压；

应有良好的接地及防静电措施。

系统监测流程

光纤光栅应变监测流程如下：

- 光纤光栅应变传感器布设方案确立；

光纤光栅布设与安装；

光路搭建；

中心波长信号记录；

应变数据后处理。

系统监测频率

监测频率的选择应综合考虑储氢气瓶的使用场景、周边环境、自然条件等因素。

监测频率应满足监测系统实时反映当前储氢气瓶待测点应变值、形变量及其变化趋势的要求，监测频次宜每分钟不低于6次。

若出现以下情况时，应调整监测频率值：

- 应变监测值达到预先设定阈值或报警值；

应变监测值出现异常波动；

其他引起储氢气瓶应变异常的情况。

数据采集、传输、保存

数据采集设备即光纤光栅解调仪应放在具有良好保护性能的房间内，避免震动、高低温、潮湿等不良环境影响。数据采集可采用动态、静态两种方式，动态采集的采样频率应根据实际需要确定。解调数据通过标准以太网接口传输至计算机中进行后处理和保存，数据保存内容包括：

- 仪器初始参数：在仪器第一次启动时，初始阶段的全部参数，如初始光谱、应变、温度等；

测量结果：仪器正常运行期间监测的中心波长数据，和经过处理得到的储氢气瓶各测点应变变化图。

监测系统的维护

应对仪器设备进行周期性的检查和调节，维护仪器的功能。在现场进行监测时，如发现仪器设备产生错误或部分变化，也应对仪器进行功能的检查和调节。维护工作应按照制定的书面程序进行，并应对每次维护检查的结果进行记录。

监测技术报告

监测报告的内容应根据要求制定，应至少包括以下要素：

- 监测单位的名称；

储氢气瓶型号；

光纤传感器及解调仪型号；

光纤传感器安装位置；

传感器安装工艺；

应力应变数据；

监测人员及监测日期。