江苏省地方标准

《大跨度公路悬索桥耐久性设计指南》

（报批稿）编制说明

起草工作组

2024年10月

目  录

一、目的意义	1

二、任务来源	3

三、编制过程	4

四、主要内容及技术指标确定的依据	6

五、重大分歧意见的处理过程和依据	13

六、与相关法律法规和国家标准的关系	13

七、实施推广建议	14

八、起草单位和起草人员信息及分工	15

- 一、目的意义

我国现代悬索桥的建设开始于1991年的汕头海湾大桥的设计经过30多年的发展，到目前我国已经建造了80多座大跨度悬索桥，建设中的张靖皋长江大桥南航道桥跨度超过2300m，是世界上已开工建设的最大跨度悬索桥。

在已经建成的几十座悬索桥中，主缆及加劲梁的防腐方式差异比较大，有些桥的主缆采用了被动的防腐方式，一般10年以上开缆检查发现主缆的腐蚀比较严重，部分照片如图1所示。

图1 早期主缆防腐方式下主缆的锈蚀情况严重

有些大跨度悬索桥设计时对主缆和钢箱梁就采用主动的防腐方式——通过保持主缆内部干燥，使主缆不具备产生腐蚀的条件，这种抽湿防腐的方式需要在主缆上设置进气和排气索夹，将干燥空气通过压力灌入主缆内部，从而排除缆内的水汽。图2为常用的除湿系统的进气和排气索夹。

图2 主动防腐的进排气索夹

悬索桥吊索使用周期长，长期暴露在自然环境中，承受着环境侵蚀、外界荷载、疲劳效应等因素的综合作用，而腐蚀和疲劳共同作用造成吊索耐久性和承载力大幅度降低。

悬索桥索夹体刚度与主缆刚度差异巨大，这种刚性体与柔性体组成的螺杆连接节点，其螺杆预拉力损失相对于其他钢构件节点严重得多。在实际工程中，索夹抗滑力不足导致的滑动现象并不鲜见，由此造成对主缆甚至全桥受力的不利影响。设计合理耐久的索夹结构，是大跨度悬索桥精细化、耐久性设计的需要。

主鞍座、散索鞍是悬索桥的关键构件之一，鞍槽中的压力大，钢丝排列密实，进入其中的水气难以排除，内部钢丝锈蚀无法检查，合理的防腐设计是保证结构耐久性的前提；散索鞍需要在支承处活动（转动或纵向移动），而该处的作用力很大，耐磨性高、耐腐蚀性能往往影响其耐久性。

与加劲梁、桥塔等永久性构件不同，支座、伸缩缝、阻尼器等构件不要求使用寿命达到桥梁的设计使用年限。相对于这些构件的耐久性，它们的可检性、可修性以及可换性同样重要。伸缩缝的更换周期在8～15年；支座的更换周期与其材料类型有很大关系，因此离散性大，一般梁桥其更换周期约在20～60年之间。但是大跨度悬索桥则可能短得多。因此，支座、伸缩缝及阻尼器等耐久性设计，亦是大跨悬索桥应做的重要工作。

由前述可知，近年来国内大跨度悬索桥陆续出现一些病害，主要表现在缆索结构、活动装置耐久性及精细化设计方面。但是我国大跨度悬索桥设计采用的《公路悬索桥设计规范》中，对悬索桥耐久性设计的规定非常少，不足以指导目前的复杂环境的大跨度悬索桥耐久性的设计，因此急需编制可用于指导大跨度悬索桥耐久性设计的指南或标准。试点工作的主要任务就是根据我国近些年的工程实践经验和研究成果，编制《大跨度公路悬索桥耐久性设计指南》，实现以下几方面的目标：

（1）通过指南的制订工作，充分吸收近年来我国公路悬索桥耐久性设计、施工和养护中的先进成果，尽可能体现我国公路悬索桥防腐的技术发展水平；

（2）通过指南制订尽可能反映我国近年来出现的针对不同结构形式悬索桥耐久性设计新理念、新方法、新材料和新工艺，完善悬索桥耐久性设计中出现的共性问题，以及提高悬索桥耐久性材料的检验、设计、施工、验收与维护过程中的可操作性，进一步提高本指南对我国悬索桥耐久性设计的指导作用；

（3）在既有的公路大跨径悬索桥耐久性设计技术上，通过本指南的编制，促进智能化检测装备、先进设计理念、安全快速施工装备、动态监控技术、科学的养护维修技术等在悬索桥耐久性设计中的应用，提升悬索桥耐久性设计的科学性和实用性。

- 二、任务来源

2022年6月，江苏省市场监督管理局印发了《关于下达2022年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192号），《大跨度公路悬索桥耐久性设计指南》批准立项， 江苏省交通工程建设局联合中铁大桥勘测设计院、西南交大、江苏法尔胜、德阳天元共同承担编制任务。

- 三、编制过程

指南编制工作过程如下：

2022年6月，江苏省市场监督管理局批准《大跨度公路悬索桥耐久性设计指南》地方标准立项。

2022年7月～8月，江苏交建局召集主编与参编单位相关人员讨论指南的编制大纲，对申请书的编制大纲进行了讨论修改，成立了指南起草小组，制定了编制计划。

2022年9月，起草工作组初步提交了指南的编制条款；10月中旬起草组进行视频会议，对相关条款进行了初步讨论和协调，形成指南第一稿。

2023年1月，针对指南的范围、规范性引用文件、术语与定义，起草组进行专门讨论，特别针对规范性引用文件，进行了逐本明确。2023年3月，针对基本规定和环境两章，起草组进行了修改讨论。

2023年4月～6月，每月一次起草组会议，分别对后续几章的第一稿内容进行了修改和讨论。

2023年7～9月，起草组进行了各承担部分的修改，汇总后形成了第2稿。

2023年10月20日，编制组召开讨论会，对第2稿进行讨论，对相关指标进行了讨论确认，提出修改意见，指示起草组修改。

2023年11月～2023年12月，起草组进行第3次修订，形成第3稿；

2024年1月～3月，起草组继续修改完善，形成专家咨询稿。

2024年4月，江苏省交通工程建设局龙潭长江大桥建设指挥部在武汉组织召开了江苏省地方标准《大跨度公路悬索桥耐久性设计指南》专家咨询会。会议认为，指南初稿符合地方标准编制办法的要求，体现了行业技术发展进步和先进性。

2024年5月～6月，根据指南初稿专家咨询具体意见，进一步对指南进行了修改和完善，形成了2024年7月稿和编制说明。

2024年7月初，江苏交建局组织专家对2024年7月稿进行了形式审查，提出修改意见。

2024年7月，在形式审查的基础上，进行了相应的修改，形成征求意见稿。

2024年8～9月，将征求意见稿发给专家征求意见。向全国有悬索桥设计业绩和设计经验的11家设计院、5家加工单位和多家高校与管养单位近16位专家发送了征求意见函，收到回复函11份，提出意见110余条。编制组对专家的回复意见，进行了梳理，将相同的意见放在一起，然后对征求意见稿进行了修订，总体上大部分接受了专家意见，编制了专家意见汇总及处理表。

2024年9月，江苏省交通工程建设局在南京组织召开了江苏省地方标准《大跨度公路悬索桥耐久性设计指南》预审会。会议认为，指南结构总体合理，内容全面，可有效指导、规范公路悬索桥的耐久性设计，符合地方标准编制办法的要求，体现了行业技术发展进步和先进性。

2024年9～10月，编制组对预审会专家提出的80余条意见，进行了梳理，将相同的意见放在一起，然后对预审稿进行了修订，总体上大部分接受了专家意见，编制了专家意见汇总及处理表。

2024年10月下旬，江苏省市场监督管理局在南京组织召开了《大跨度公路悬索桥耐久性设计指南》地方标准评审会。与会专家一致同意该标准通过审查，认为本标准发布实施对提升大跨度悬索桥耐久性具有指导作用。

2024年10月底，编制组对评审会专家提出的20余条意见，进行了梳理，将相同的意见放在一起，然后对送审稿进行了修订形成报批稿，编制了专家意见汇总及处理表。

- 四、主要内容及技术指标确定的依据

（一）编制指导思想

（1）服务行业、服务工程。体现标准为行业服务的指导思想，紧紧围绕行业科学发展对悬索桥耐久性设计的迫切需求，从悬索桥缆索系统、主缆锚固系统、锚碇、桥塔和加劲梁、支座伸缩缝阻尼器及附属结构等几个方面开展耐久性设计指南的制订工作，对公路悬索桥的耐久性设计起到支撑作用。

（2）整合资源、群策群力。整合行业内公路悬索桥耐久性技术领域的主要技术资源，广泛吸纳悬索桥结构设计建造技术用材料的质量标准、质量检测、桥梁设计及施工技术规定、桥梁养护与维修加固、工程实践经验、工程质量验收与评定、施工工艺与设备制造等各方面的专家，深入吸收各地、各工程项目的好经验好做法，尝试引入国外资源，群策群力，结合各方智慧，共同做好指南制订工作。

（3）保质保量、及时规范。指南主编与参编单位及项目负责人确保充足的人力、物力投入到指南制订工作。严格执行《中国工程建设协会标准管理办法》、《工程建设标准编写规定》等规定，指南编制过程中及时汇报工作进展，做好大纲、征求意见稿、送审稿和报批稿等各阶段工作，按时、高质量、规范化、程序化地完成标准制订工作。

（二）编制原则

（1）全面贯彻执行国家和行业的有关法律、法规和方针政策。相关法律法规制度办法包括：《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《环境保护法》、《节约能源法》、《公路管理条例》、《公路建设市场管理办法》、《公路工程质量管理办法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《行业标准管理办法》等。

（2）坚持贯彻落实现行国家和公路行业桥梁技术标准规范。特别注意和我国目前已颁布施行的桥梁设计、施工、耐久性和养护等相关标准和规范的兼容性和协调性，如《公路工程结构可靠性设计统一标准》、《公路桥涵设计通用规范》、《公路悬索桥设计规范》、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》、《悬索桥用主缆平行钢丝索股》等。

（3）坚持与现行桥梁设计和耐久性技术要求规范相协调。在原有的公路桥梁设计和耐久性设计技术的基础上，重点解决填补公路悬索桥耐久性技术、设计、施工、验收和维护方面的空白，体现我国在公路悬索桥耐久性设计方面的新理念、新方法，准确反映当前公路悬索桥的实践经验以及行业技术发展水平，切实满足我国公路悬索桥耐久性设计的需求。

（4）将工程全寿命周期理念融入设计施工和养护维修中。充分吸收工程结构全寿命周期研究的成果，全面梳理大跨度悬索桥结构设计建造中对耐久性可能产生影响的部位，对于全部构件，以实现养护维修中“可达、可检、可修、可换”的指导思想为目标，制定提升耐久性设计指南。

（5）坚持充分借鉴吸收国内外同类标准规范的先进技术。充分借鉴和吸收相关标准的先进的设计方法，进一步推动我国公路悬索桥耐久性设计、施工及验收与维护的发展与技术进步。

（6）坚持注重工程实践经验的总结升华和成熟科研成果应用。注意吸纳国内外最新的科研成果，如国家重点研发计划、国家科技支撑计划、交通部西部交通建设科技项目、各省部级项目和工程项目等相关课题的研究成果。

（7）充分考虑编制时间和资金的限制，实事求是，量力而行，充分利用一切力量调查收集已有资料，抓住重点，为指南制订工作做好铺垫。

（三）主要内容技术指标确定依据来源

指南编写依据包括：

（1）	 《公路工程行业标准制修订管理导则》（JTG A02—2013）；

（2）	 《公路工程标准编写导则》（JTG A04—2013）；

（3）	 《工程结构设计符号代号标准》和《工程结构设计基本术语标准》；

（4）	 《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153—2008）；

（5）	《悬索桥用主缆平行钢丝索股》（GB/T 36483-2018）；

（6）	《悬索桥主缆系统防腐涂装技术条件》（JT/T694-2007）；

（7）	 《公路工程结构可靠性设计统一标准》（报批稿）；

（8）	 《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）；

（9）	 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—2015）；

（10）	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）；

（11）	《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64—2015）；

（12）	《公路钢混凝土组合桥梁设计与施工规范》（JTG D64-01—2015）；

（13）	《公路悬索桥设计规范》（JTG D65-05—2015）；

（14）	《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）；

（15）	《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)；

（16）	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）；

（17）	《公路桥梁施工监控技术规范》（正在制订）；

（18）	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21—2011）；

（19）	《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01—2015）；

（20）	《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22—2008）；

（21）	《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23—2008）；

（22）	《公路缆索体系结构桥梁养护技术规范》（正在制订）；

（23）	《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037—2016）。

指南编制相关指标说明如下：

1）关于指南适用跨度范围

指南的第一条范围中，明确指南适用于各类新建跨度不大于2000m的地锚式公路悬索常规服役环境下的各种构件的耐久性设计。《公路悬索桥设计规范》（JTG D65-05—2015）适用的跨度范围是2000m以下，且目前我国还没有2000m以上跨度悬索桥的建成，缺少相关经验，因此目前指南的适用范围规定不大于2000m。不在上述范围的悬索桥和自锚式悬索桥耐久性设计，可参照执行。

2）设计适用年限

在4.5款中，明确了可更换构件的设计适用年限。与《公路悬索桥设计规范》（JTG D65-05—2015）中将索夹的适用年限确定为50年不同，本指南编制时，考虑到经过目前30多年的实践，发现索夹是铸钢构件，在外涂装正常维护的情况下，没有发现索夹出现疲劳、大范围锈蚀等影响结构安全的问题，且施工更换索夹工程量大、风险高，对交通的影响也非常大，也没有查到国外有更换索夹的事件，因此将索夹的使用寿命从50年，调整为“宜按不可更换构件设计”。

阻尼器的实际使用寿命远小于《公路悬索桥设计规范》（JTG D65-05—2015）规定的35年，可根据实际的情况调整为10-15年，以保证运维中按实际情况更换构件。但是这与行标的要求差异大，且降低了行标的要求，因此暂时未在指南中明确阻尼器的使用年限。

3）环境指标

第5条环境指标主要参照《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010），取较高的环境作用。由于《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010）是比较早的标准，没有列入规范性引用文件，因此本部分将环境类别和作用等级等内容给予列出。

4）混凝土强度等级要求

桥塔和锚碇是索桥的重要承重结构，是不可更换的主体结构，在大跨度悬索桥中其重要性显著，因此考虑其耐久性，对其采用的混凝土材料等级进行了要求。总体上说，对混凝土强度等级的要求比《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)同类环境、同类作用、同类结构的要求提高了一个等级。

对于环境作用为E、F等级的，桥塔混凝土强度等级应不低于C50。

5）混凝土最大水胶比和最小胶凝材料用量指标

指南中对于碳化环境、冻融环境、氯化物环境、盐结晶和化学腐蚀环境、磨蚀环境，分别给出了混凝土最大水胶比和最小胶凝材料用量指标，该指标主要参照《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010）确定。

除了上述指标外，对于冻融环境，还规定了混凝土抗冻性的耐久性指数；对于氯化物环境，给出了混凝土抗氯离子渗透性能指标；给出了不同环境类别中的混凝土中矿物掺合料用量范围限值；规定桥塔塔身应采用Ⅰ级灰，基础、承台可采用Ⅱ级灰；规定了混凝土最大碱含量、混凝土抗硫酸盐结晶侵蚀性能等指标。这部分的指标是按公路、铁路类似结构100年使用寿命要求的偏高指标选用，目的是从材料选择上提高大跨度悬索桥锚碇和桥塔的耐久性。

6）防护材料

（1）根据龙潭长江大桥的研究，确定了内部通干空气管道需要能承受10MPa的径向抗压强度的指标；

（2）主缆系统涂装推荐采用氟碳面漆，规定氟碳面漆的溶剂可溶物氟含量≥24%。

（3）明确了在悬索桥结构中采用的密封条、胶管和胶板的物理、力学性能指标，该指标是总结了已建悬索桥采用材料的指标，适当考虑弹性和延性要求后确定的。

（4）对于硫化型橡胶密封剂，给出了的技术指标表20，该表也是总结近些年设计资料要求整理得出，代表了目前的最新认识水平。

7）主缆和主缆锚固系统耐久性指标

（1）对于主缆材料，要求“计及二次应力的永久荷载作用下主缆钢丝的最大应力应不高于其极限强度的50%”，该指标来源于龙潭大桥的专题研究的结论，高强钢丝应力过高，将加大其腐蚀速率。其他规范中没有该项指标要求；

（2）鞍槽内加工表面及各隔板表面喷锌厚度200μm、锚具外表面应采用热喷锌等工艺处理的锌层厚度100μm等指标，是总结近年建成悬索桥设计图中数据确定的，是设计图中厚度的上限；

（3）采用3张表格的形式，分别明确了预应力、钢框架、钢拉杆主缆锚固系统的防腐要求，该表的数据同样是近年设计图数据的总结。

（4）“主缆内部保持300Pa～500Pa干空气正压的模式设计”，这是一种主缆防护设计思想的更新，目的是减小第一阶段除湿后的能耗；采用300Pa以上的正压，可避免外部的水气进入主缆防护层内，同时内部正压不过高，也可以避免主缆外部密封的破坏。

8）吊索

（1）吊索“钢丝公称抗拉强度不宜超过1770MPa”，来源于龙潭大桥专题研究的结论，更高强度钢丝的疲劳性能并无提高，更高强度钢丝使设计的吊索应力更高，有加剧腐蚀速率的趋势，因此指南中推荐了吊索钢丝强度不宜超过1770MPa；

（2）设计减振架的吊索长度、设置外阻尼器的吊索长度指标，来源于各悬索桥设计图纸和科研专题的结论。

9）锚碇、混凝土桥塔钢筋保护层厚度是裂缝宽度控制指标

指南中的钢筋保护层厚度和裂缝宽度控制指标，主要来源于《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)和《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB10005-2010），取相关规范中的更严格的数据。

- 五、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

- 六、与相关法律法规和国家标准的关系

本指南是依托龙潭长江大桥工程相关设计和研究工作成果，并结合我国近些年的工程实践经验和研究成果编制而成，与现行《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)、《悬索桥主缆系统防腐涂装技术条件》（JT/T694-2007）等标准无冲突和矛盾，重点针对大跨度公路悬索桥耐久性设计进行了细化。

- 七、实施推广建议

（1）加强指南在公路悬索桥项目中的应用，推进指南实施

建议各级城市公路工程主管部门、相关监督管理部门及施工企业，在公路悬索桥项目的设计和建设实施过程中，积极采用本指南，将本指南作为编制、评估和审批公路悬索桥项目建议书、可行性研究报告、初步设计的重要依据。本指南为第一次制定并与现行标准无冲突，符合桥梁设计施工的需要，建议颁布后一个月内实施。

（2）加大标准宣贯力度，扩大宣贯范围

从高层单位到基层单位，从主管部门、行业专家到桥梁工程从业人员，建立立体化、形式多样、广泛的宣贯网络，使指南宣贯具体到每一个岗位，深入到每一个层次。指南的宣贯工作不仅包括指南文本本身，还应包括文本的编制说明，使得指南使用者不仅了解指南文本中规定的内容，还了解本指南编制说明中对于指南制定背景、制定依据等内容，以利于指南的贯彻执行。

（3）做好信息反馈和适用性评价，提高指南实施效果

指南宣贯实施过程中，要注重将指南的宣贯工作落实到实际中。在本指南宣贯后，要时刻跟踪本指南在各地公路悬索桥梁建设运营过程中的实施情况，记录指南在实际应用中的具体效果，对于实用性不强、适用性差的条款要及时反馈到相关行业管理部门，以便采取相应的措施。

- 八、起草单位和起草人员信息及分工

本指南起草单位：江苏省交通工程建设局、中铁大桥勘测设计院集团有限公司、西南交通大学、江苏法尔胜缆索有限公司、德阳天元重工股份有限公司。

本指南主要起草人员详见下表：

主要起草人员信息一览表

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职称或职务 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省交通工程建设局 | 蒋振雄 | 正高 | 主编 |
| 2 |  | 周进 | 正高 | 副主编 |
| 3 |  | 胡尧 | 正高 | 主要参编人员 |
| 4 |  | 岳红宇 | 正高 | 主要参编人员 |
| 5 |  | 周建林 | 正高 | 主要参编人员 |
| 6 |  | 唐风华 | 正高 | 主要参编人员 |
| 7 |  | 顾雨辉 | 正高 | 主要参编人员 |
| 8 |  | 陈章 | 工程师 | 主要参编人员 |
| 9 |  | 李文贤 | 工程师 | 主要参编人员 |
| 10 |  | 郑华凯 | 副高 | 主要参编人员 |
| 11 |  | 唐俊 | 工程师 | 主要参编人员 |
| 12 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 万田保 | 正高 | 副主编 |
| 13 |  | 王忠彬 | 正高 | 主要参编人员 |
| 14 |  | 杨光武 | 正高 | 主要参编人员 |
| 15 |  | 杜萍 | 正高 | 主要参编人员 |
| 16 |  | 楼朝伟 | 副高 | 主要参编人员 |
| 17 |  | 邹敏勇 | 正高 | 主要参编人员 |
| 18 |  | 陈铭 | 副高 | 主要参编人员 |
| 19 |  | 陈鑫 | 工程师 | 主要参编人员 |
| 20 |  | 汪威 | 副高 | 主要参编人员 |
| 21 |  | 杨灿文 | 正高 | 主要参编人员 |
| 22 |  | 郑亚鹏 | 副高 | 主要参编人员 |
| 23 |  | 彭栋 | 工程师 | 主要参编人员 |
| 24 |  | 邹明伟 | 工程师 | 主要参编人员 |
| 25 |  | 邹莅凡 | 工程师 | 主要参编人员 |
| 26 | 西南交通大学 | 沈锐利 | 教授 | 副主编 |
| 27 |  | 闫勇 | 正高 | 主要参编人员 |
| 28 | 江苏法尔胜缆索有限公司 | 薛花娟 | 研高 | 主要参编人员 |
| 29 |  | 吴琼 | 副研究员 | 主要参编人员 |
| 30 | 德阳天元重工股份有限公司 | 黄安明 | 正高 | 主要参编人员 |
| 31 |  | 陈龙 | 副高 | 主要参编人员 |