《生态皮革和毛皮制品技术要求》

地方标准编制说明

- 目的意义

  - 背景概况

皮革是经过鞣制而成的动物毛皮材质，科学技术的发展促进了新型功能材料的开发，大量新型材料被用于皮革生产加工行业，随之而来的是新材料中各种有毒有害物质也在威胁着消费者的健康安全和生态环境安全。皮革和毛皮制品在全生命周期过程中会产生对人体和环境具有生态危害的因素，其潜在危害主要表现在两个方面：其一，原材料生产和产品加工过程中的生态危害性，包括皮革脱脂、鞣化、印染及整理等过程中对生产者人身健康危害和环境污染；其二，皮革和毛皮制品消费的生态危害性，主要指皮革和毛皮制品中残留的有毒有害物质对人体健康的危害，包括对皮肤和黏膜刺激性、诱变性、致癌性等。

目前国际上已有近40多个国家的政府推出了生态认证制度，涉及的产品品种也越来越多，但大多数仅限于在本土范围内使用。生态皮革和毛皮制品标签主要以欧洲各国的标志为主，尤其是北欧白天鹅认证Nordic Swan Ecolabel和LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®2024标准，这两类标准在世界皮革和毛皮制品市场上颇具有领导作用。从标准所考核的生态要素来看，LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®2024标准重点对最终产品影响人体健康和生态安全的有毒有害物质提出了限量要求，该标准中有害物的种类细而全，同时不定期的进行更新和修订，随时将危险物质纳入标准之中。

国内皮革和毛皮制品制定和实施的标准大部分仅对外观和物理机械性能有要求，对有害物质限量要求不严格。中国皮革协会于2002年7月正式推出“真皮标志生态皮革”，证明商标“真皮标志生态皮革”实施以来，在引导中国制革业健康、有序发展方面，发挥了积极作用，但是中国皮革协会制定的《真皮标志生态皮革产品规范》仅考核四项特殊化学指标，具体包括甲醛、六价铬、五氯苯酚、致癌芳香胺，有害物质限定的种类远远少于国外相关生态皮革标准规定LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 2024，此外，国内皮革制定和实施的标准大部分是推荐性国家、行业标准，对外观和物理机械性能的要求规定的较为具体全面，对有害物质限量要求不够严格，GB/T 38412-2019《皮革制品 通用技术规范》未对有害物质限量作出要求；GB 20400-2006《皮革和毛皮产品有害物质限量》仅对甲醛和禁用偶氮染料进行了限量；HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》对甲醛、禁用偶氮染料、氯化苯和氯化甲苯、邻苯基苯酚、六价铬、五氯苯酚、重金属、有机锡化合物、PH化学指标进行了限量。国际上认可度较高的有Oeko-Tex Standand 100已经本土化为GB/T 18885《生态纺织品技术要求》，实施以来。为提高我国纺织品的生态安全要求，积极应对国外贸易技术壁垒做出了重大贡献，而其姊妹篇LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®并未本土化。

  - 必要性

中国是全球皮革和毛皮制品的生产大国、出口大国、消费大国，近年来我国频频发生因存在化学风险而被欧盟召回的皮革质量安全问题，其集中在铬（VI）、含氯酚、富马酸二甲酯超标。据不完全统计，2014年我国出□皮革制品因铬（VI）超标被欧盟REPAX通报召回的共19起，2019年欧盟发布9起鞋类召回事件，其中4起皮鞋和凉鞋召回原因均为铬（VI）超标。目前化学有害限量物质超标是制约皮革和毛皮制品由国内走向国际市场的一个主要因素。

推动皮革和毛皮类制品有害物质限量标准体系的制修订工作，推动建立一套系统的、全面的、与国际接轨的、覆盖产品生命周期的皮革产品生态绿色评价体系。为产业的发展提供强有力的服务平台，推动皮革和毛皮类制品有害物质限量标准体系的制修订工作，为企业的转型升级提供技术支持，帮助出口企业及时应对国外技术壁垒。

  - 可行性

随着经济发展，人民内对于皮革制品中危害物质关注程度越来越高，国内也逐步制定和发布了皮革和毛皮相关产品标准如：GB 20400-2006《皮革和毛皮产品有害物质限量》、GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》、GB 20400-2006《皮革和毛皮产品有害物质限量》、 GB/T 22756-2017《皮凉鞋》、HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 1872-2004《服装用皮革》、GB/T 16799《家具用皮革》、GB/T 38412-2019 《皮革制品 通用技术规范》、QB∕T 5087-2017《箱包用皮革》、QB T 2703-2005《汽车装饰用皮革》QB/T 2972-2008 《家居用羊剪绒制品》、QB/T 2822-2018 《毛皮服装》，该类标准对部分有害化学物质进行了限量。当下我国皮革和毛皮类制品中有害物质限量标准体系与国际相关标准、法规还存在较大差异，结合我国传统皮革毛皮制作工艺的特点，急需制定皮革和毛皮制品生态安全标准，对标国内外主要是标欧美发达国家在皮革和毛皮类制品安全性能的测试评价存在差异，增加这些新的禁限用物质，以建立健全适合我国的皮革和毛皮制品生态安全标准体系。

我国皮革和毛皮类制品有害物质相关检验方法标准比较健全，具备了进行皮革和毛皮类制品有害物质限量整合，制定生态皮革技术要求标准的技术基础。如：GB/T 19941 （所有部分）《皮革和毛皮 甲醛含量的测定》、GB/T 22930《皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定》、GB/T 19942 《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 22931 《皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定》、GB/T 22932 《皮革和毛皮 化学试验 有机锡化合物的测定》等。

- 任务来源

根据江苏省市场监督管理局2022年6月29日印发《关于下达 2022 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192 号）立项文件，下达标准制修订计划，其中包含编号为139：《生态皮革和毛皮制品技术要求》项目，于2022年7月由江苏省纺织产品质量监督检验研究院牵头启动标准制定工作。本文件由江苏省市场监督管理局提出归口并组织实施。

三、 编制过程

本文件由江苏省纺织产品质量监督检验研究院牵头起草，主要起草单位：江苏玉人服装有限公司、南京海关纺织工业产品检测中心、常州市食品药品纤维质量监督检验中心。

主要工作过程如下：

- 2022年6-12月，江苏省纺织产品质量监督检验研究院（以下简称“省纺检院”）牵头组织相关技术人员成立了标准起草工作组，确定工作方案，并启动相关工作。起草小组广泛收集和汇总国内外有关生态皮革中关键化学物质的限量要求的相关标准资料、法律法规，并结合我国的实际情况对相关资料进行了研究、分析，同时，在此基础上对我国现有的有关皮革和毛皮制品中化学物质限量的标准进行了梳理分析，

- 2023 年1 月，汇总材料，确定标准的主要内容，由专业技术人员编写标准草案，经过起草小组全体人员讨论，形成标准的工作组讨论稿。

- 2023 年2月-3月，标准起草工作组利用多种方式与相关单位探讨标准内容，整合相关意见和建议，在标准讨论稿的基础上，形成了标准的征求意见稿。

- 2023年4-5月，完成征求意见稿及编制说明。

- 2023年5月起，并通过电询、邮件、走访等方式广泛征求意见。征求对象涉及企业、检测机构、高校科研院所等相关单位，发送“征求意见稿”15家，收到回函15家，其中提出意见14家，共提出41条意见。41条意见中采纳35条，部分采纳1条，不采纳5条。标准起草工作组认真分析反馈意见，并对其进行汇总、梳理、讨论，经修改形成标准送审稿。

- 2024年11月6日召开了标准审查会。5位行业专家参加了审查会，专家对标准送审材料进行了细致的审查，获得一致通过。

- 根据审查会得到的意见和建议，起草工作组对标准送审稿作进一步修改、整

理和完善，形成标准报批稿、编制说明及其他附件。

四、 主要内容技术指标的确立

4.1主要内容

文件主要内容包括：术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及14个规范性附录。

4.1.1 方法的适用范围

本文件规定了生态皮革和毛皮制品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于皮革材料、皮革纤维板材料或者皮革半成品，各生产阶段的产品，使用这些材料制成的成品。

4.1.2 产品分类

按照产品的最终用途，分为四类：

婴幼儿产品：年龄在36个月及以下的婴幼儿穿着或使用的皮革和毛皮制品；

直接接触皮肤类产品：在穿着或使用时，产品的大部分面积直接与人体皮肤接触的皮革和毛皮制品；

非直接接触皮肤类产品：在穿着或使用时，产品不直接与人体皮肤接触，或仅有小部分面积直接与人体皮肤接触的皮革和毛皮制品；

装饰材料：用于装饰的皮革和毛皮制品。

4.2技术指标确定的依据

4.2.1本标准选取化学物质的原则

本文件以欧盟“LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®2024标准”为蓝本选取与皮革和毛皮制品相关的有害化学物质，根据我国现有的各类皮革制品标准和技术要求，涵盖了“LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®2024标准”中包括的有害化学物质，如紫外线吸收剂苯并三唑类物质、杀虫剂、溴系阻燃剂、塑化剂、表面活性剂和防霉剂等等，本文件总共列出了27大类共计432种有害化学物质。

4.2.2本文件提出限制要求的原则

对于国内皮革制品中已有或没有限制要求的有害化学物质，本文件参考欧盟“LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®2024”标准的限制要求，提出本文件的限制要求。

4.2.2.1对新增有害化学物质和皮革与毛皮制品具有开放性

本文件制定过程中充分考虑了我国国情、皮革与毛皮制品行业发展现状等因素，有害化学物质限制要求为企业应自愿遵循的最低安全要求。如果皮革和毛皮制品出现的新品类，其使用人群、使用方式以及使用环境与某一现有产品种类类似，有害化学物质限制要求可参照本文件的相关限制要求。

本文件制定时结合我国现有的标准增加了部分化学物质及测试方法，由于行业内制革企业众多，特别是小型制革厂及作坊式制革厂仍大量存在，目前对这部分化学物质在行业内具体属于哪一类尚不能完全准确的掌握，另外考虑到国际上受限化学物质清单及本文件引用的行业内现有的化学物质的测试方法也在不断更新，故本文件中的表1及附录表A.1～表O.1中的物质种类本身就可能存在动态效应。为使标准的适用性更强，同时避免引用标准的版权问题，故本文件编制时较多的引用了我国皮革行业现有相关自主研制的测试方法标准。

4.2.2.2鼓励自我声明和自愿性认证

本文件应鼓励皮革和毛皮制品生产或供应商采用检测报告加自我声明的方法证明其产品符合本文件的技术要求或选择基于本文件的第三方自愿性认证。近年来在我国推行的工业产品质量企业自我声明制度已经取得了积极的进展。所谓“企业自我声明”是指工业企业通过产品说明书、宣传资料、产品包装等形式对产品的功能、性能、执行标准、技术特点和质量水平等特性所做的承诺性明示（不适用于合格评定中的第一方证明）。皮革和毛皮制品行业所生产的产品绝大部分是常规产品，一旦定型，原材料供应、生产工艺、处方等都是相对固定的。在确保生产条件完全一致的情况下，产品质量是有保障的。而对于其中的限用物质管控，一旦确认定型后的产品不存在违规风险，则应允许企业以检测报告加自我声明或第三方认证的形式向社会和用户明示和承诺其产品满足本文件的符合性要求。在满足质量法相关要求的同时，降低企业的成本。

4.2.3主要试验（或验证）情况

本文件的制定并不涉及具体的试验验证工作，但为使行业内对皮革中相关化学物质限量背景及依据有更清晰和充分的了解，本标准在制定过程中主要调研了相关化学物质在皮革行业中的应用情况及国内外的相关限量要求等，主要如下：

（1）铬（VI）

表 1 部分国家或地区铬（VI）的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》 | 儿童鞋 | ≤10 mg/kg |
|  | HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》 | 皮革和合成革 | ≤5 mg/kg |
|  | 真皮标志生态皮革产品规范 | 真皮标志生态皮革 | ≤5 mg/kg |
| 欧盟 | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 婴幼儿、直接接触皮肤、非直接接触皮肤、装饰用材料皮革毛皮 | 3 mg/kg |
|  | REACH法规 | 皮肤接触的皮革物品，与皮肤接触的含皮革零内件物品 | 3 ppm或0.0003%或3 mg/kg |
| 日本 | 《有害物质管制法》 | 皮革 | 2 mg/kg |
| 美国 | 国际皮革工艺师和化学师协会联合会化学分析委员会IUC18 | 皮革 | - mg/kg |

为了使皮革制品具有强度高、手感好、伸缩性强、易于染色和耐湿热稳定性高，需要使用三价铬进行鞣制皮革。在铬鞣革的生产和后续加工过程中，部分三价铬可能被氧化成六价铬（VI）。在皮革加工鞣制过程中，如不添加足够的还原剂、不采用环保有机鞣制的方法代替铬鞣或不从原材料严格控制，涉及皮革中铬（VI）化学风险问题还会经常发生。铬（VI）通过皮肤接触、口腔、呼吸可进入人体对人体产生较大的毒性，长期接触铬（VI）超标不严重的皮革制品，会导致湿疹、皮肤炎症、过敏等；若长期接触含量较高的铬（VI），还会存在致癌、遗传性基因缺陷而致畸等风险，此外对生态环境有持久危害。

各国针对铬（VI）纷纷颁布各种限令或法规。欧盟REACH法规附件17中规定皮革制品铬（VI）含量限量值为3 mg/kg。根据欧盟REACH法规，接触皮肤的皮革产品、带有皮革的产品中皮革部分铬（VI）含量≥3 mg/kg不得投放市场。美国也对皮革中的铬（VI）进行了限量规定，依据国际皮革工艺师和化学师协会联合会(IULTCS)化学分析委员会IUC18规定皮革中铬（VI）的限量值为10 mg/kg。详见表1。

（2）重金属

大量的鞣剂、颜料染料、整理剂和助剂会在鞣制革生产及后续加工过程使用，如果处理不彻底，皮革及其制品中就可能会有重金属元素残留。皮革制品中的重金属伤害主要涉及铅、镉2种元素。由于，皮革及其制品与消费者密切接触，其残留的重金属会迁移到人体而损害健康。铅会严重损害神经系统，血液中存在少量铅，会导致机体长期积累中毒，破坏机体代谢过程，损害身体组织器官甚至造成严重的智力上的缺陷损伤。镉在人体中富集，主要富集于骨骼、肝、肾、肺和胰腺器官组织中，损害呼吸系统、消化系统以及泌尿系统。引发骨痛、神经痛、贫血、高血压和肾炎等临床表现，甚至诱发癌症。

基于重金属元素对人体的存在的严重危害，国际上各个国家和组织均制定了相关法规、标准，对皮革制品中的重金属含量进行严格限定，见表 2。

目前关于皮革中重金属的测定，我国已形成了GB/T 22930.1 《皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分：可萃取金属》和GB/T 22930.2《皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第2部分：总金属含量》2项国家标准，分别规定了皮革中可萃取金属和金属总量的测定方法。该2项国家标准均由国际标准转化而来，具有较强的适用性。

表 2 部分国家或地区重金属的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 适用范围、部件或材料 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 埃及 | ESS 7322/2011 | 塑料部件、人造革和合成革 | 镉及其化合物100 mg/kg |
| 加拿大 | 消费品含铅法规SOR/2018-83 | 十四岁以下儿童使用的服装或服装配件 | 90 mg/kg |
| 美国 | 《含铅油漆及某些含铅油漆消费品的禁令》 | 供消费者使用物品的油漆或类似的涂层材料。该法规涉及鞋类帮面的油漆、涂层及喷涂材料；在鞋底、鞋跟上喷涂鞋底漆、鞋跟漆用来增加光泽；在鞋面涂上鞋油以提高亮度。 | 质量分数0.06% |
|  | 美国消费品安全改进法案（CPSIA/HR4040） | 颜料或其它表面涂层；皮革；乙烯塑胶；其它材料 | 铅含量不得高于300 mg/kg |
| 欧盟 | REACH法规 | 塑料部件、人造革和合成革 | 镉及其化合物100 mg/kg |
|  | 《关于限制危险物质使用和经营的指令》（91/338/EEC指令修订） | 成品的着色剂，被镉着过色的物质或制造成的成品或成品的成分 | 镉的浓度0.1% |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革 | 总铅总镉含量90 mg/kg、40 mg/kg |

（3）pH值

pH值是皮革加工过程中的一个重要工艺参数，皮革的鞣制、染色等都必须对pH值进行严格的控制，此外，成革品质的优劣与其酸碱度相关，革中酸过多，革不耐贮存，而正常的人体皮肤pH值在5.5～7.0之间，呈中性或微酸性。皮肤的pH值可以直接或间接地影响皮肤的生物活性及角质层的生物特性。若人的皮肤长期和pH值偏高或偏低的皮革或毛皮制品接触，则会使人体皮肤的pH值偏离正常范围，导致皮肤病的发生。我国部分皮革标准对pH值有严格的规定：QB/T 1873-2010和QB/T 2680-2004规定鞋面和鞋里用皮革的pH值为3.5～6.0，稀释差≤0.7。我国目前主要依据行业标准QB/T 2724《皮革 化学试验 pH的测定》进行皮革pH的测试。

- （4）甲醛

甲醛对人体危害主要为过敏、刺激、致敏、致突变等。直观表现为：头痛、失眠、记忆力下降、食欲不振、流产、不孕等，也可引起慢性呼吸道疾病、脑瘤及白血病等。

在整个皮革生产制造各环节都有可能涉及甲醛的使用，甲醛作为一种印染助剂，加入皮革制品的染整工艺中达到改善手感、防皱、防缩、阻燃、保持成品印染持久性等作用。在鞣制和复鞣皮革工艺阶段，常用的合成单宁作为鞣制剂，主要由反应活性较高甲醛合成制备，但是一旦该合成反应进行不完全，最终产品中就会有残留有含量较高游离甲醛。此外甲醛也会用于皮革制品防腐剂。在皮革制品加工生产运输贮存过程中，含醛加脂剂、改性蛋白填料等化工材料也会释放出甲醛，增加最终产品中游离甲醛含量。各类皮革的鞣制整理、人造革与合成革的制造加工、织物的印花染色，皮革制品组合工艺中的胶水，均可引入甲醛。由于甲醛的多功能性使其在众多工业中广泛应用，并且目前受技术限制，甲醛尚不能从合成鞣剂及相关助剂中完全清除，并且甲醛作为一种特别有效的交联剂，其作用是其他化学物质所不能代替的，消费者也很难接受由于替代甲醛鞣剂而引起价格上升的皮革产品。因此，需严格控制皮革中的甲醛含量，保证消费者的使用安全。由于甲醛会对人类构成潜在健康威胁，国际癌症研究机构于1995年确定甲醛为可疑致癌物质，因此许多国家和地区都对皮革制品中甲醛含量进行严格规定，限量值从10mg/kg到500mg/kg不等，具体见表3。

目前我国关于皮革中甲醛含量的测试主要有GB/T 19941.1《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法》、GB/T 19941.2《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》和GB/T 19941.3《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第3部分：甲醛释放量》3项国家标准，其中GB/T 19941.1和GB/T 19941.2分别规定了高效液相色谱法和分光光度法测试皮革中游离（可水解）甲醛含量的方法，发生仲裁和争议时，以GB/T 19941.1（高效液相 色谱法）的测试结果为准。GB/T 19941.3测试的是皮革中甲醛释放量，特别适用于汽车革等密闭空间中的产品测试。

表 3 部分国家或地区限用甲醛的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 越南 | 能源效率标签计划no.21/2017/TTBCT | 皮革 | 30 ppm |
| 美国 | 明尼苏达州2013年发布甲醛禁令HF458 | 儿童产品（<8岁） | <500 ppm |
| 中国 | 真皮标志生态皮革产品规范 | 真皮标志生态皮革产品 | 直接接触皮肤用品≤75 mg/kg；一般用品：≤150 mg/kg |
|  | HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》 | 皮革和合成革 | 36 个月及以下的婴幼儿用品：≤20 mg/kg； 直接接触皮肤用品：≤75 mg/kg； 非直接接触皮肤用品≤150 mg/kg |
|  | GB 20400《皮革和毛皮 有害物质限量》 | 皮革和毛皮 | 婴幼儿用品：≤20 mg/kg；直接接触皮肤用品：≤75 mg/kg；非直接接触皮肤用品：≤300 mg/kg |
| 日本 | LAW 112 | 皮革 | 20~300 mg/kg不等，其中对小于24月的婴幼儿产品：20 mg/kg |
| 德国 | 日用消费品法案附录9（1993） | 皮革 | ≤100 mg/kg（直接接触皮肤用品），若甲醛含量＞1500 mg/kg，需标注实测值 |
| 法国 | 法国官方公报（97/0141/F） | 产品 | 36个月以下婴幼儿用品20 mg/kg； 直接接触皮肤用品200 mg/kg； 非直接接触皮肤用品400 mg/kg |
| 欧盟 | 欧盟通过指令2002/233/EC | 皮革产品 | 禁用甲醛。 |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件中游离的和可部分释放的甲醛 | 婴幼儿：10 mg/kg；直接接触皮肤：75 mg/kg；非直接接触皮肤：75 mg/kg；装饰材料：300 mg/kg |

（5）杀虫剂

在动物生长、饲养过程中为驱逐寄生虫会使用杀虫剂，如：牧场杀虫、动物驱虫，在原皮保存防腐、皮革生产、运输过程中为防止被菌类、虫类破坏，也可能会使用杀虫剂，因此可能会使皮革及其制品中含有杀虫剂残留。在2012年7月15日公布的ISO/TR 16178：2012《鞋类 存在于鞋类和鞋类组件的潜在危险物质》，对鞋材中潜在的有害农药种类进行明确的规定，涉及24种杀虫杀菌农药。这些农药主要是有机氯类农药，可能在原料阶段和生产加工阶段使用，在使用过程中皮革制品多数与人体皮肤直接接触，残留的杀虫剂通过皮肤进入人体，进入人体后对皮肤、脏器、组织、神经系统等有很大的伤害作用，危害健康安全。据了解，残留在皮革中的农药，还有相当部分为持久性有机污染物（POPs），如滴滴涕、林丹、艾氏剂等，会通过大气、水、生物体等各种环境介质长距离迁移，并长期存在于环境中，不易分解，富集后可能会产生危害，如致癌、致畸、致突变，甚至干扰内分泌，对人类免疫、内分泌等造成严重危害。因此，残留在皮革中的有农药不仅对消费者安全健康造成影响，还会危害生态环境。

欧盟第2009/128/EC号指令为农药的可持续使用制定了规则，旨在减少对人类健康和环境的风险和负面影响。该指令建议所有成员国制定和实施国家行动计划，减少杀虫剂的投入，并明确规定实施该计划的必要条件和措施。

（7）邻苯二甲酸酯

邻苯二甲酸酯是邻苯二甲酸形成的一类酯的统称。作为目前性能最好也最廉价的增塑剂，邻苯二甲酸酯被广泛应用于数百种产品。玩具、保鲜膜、塑胶容器、塑胶手套等都可见邻苯二甲酸酯类的踪影。在皮革生产中，邻苯二甲酸酯广泛用于涂饰剂及整理剂。

目前邻苯二甲酸酯被列入内分泌干扰剂，有类似雌性激素的作用，属于生物累积物质。邻苯二甲酸酯可以改变人类荷尔蒙系统中的雌性激素水平，进而影响人体内分泌系统的正常生理功能，造成类似癌症、生殖系统损伤与发育不全等严重的健康问题，是造成男性生殖问题的“罪魁祸首”，同时也会引发儿童性早熟。随着世界经济的发展，各国对安全、卫生、环保的要求越来越高，禁用限用邻苯二甲酸酯类物质的国家和地区也越来越多，不同国家或组织对邻苯二甲酸酯限量的要求具体见表4。

表 4 部分国家或地区限用邻苯二甲酸酯的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》 | 儿童鞋及婴幼儿鞋 | 婴幼儿鞋：DINP+DIDP+DNOP≤ 0.1%；DEHP+DBP+BBP≤0.1%；儿童鞋：DEHP+DBP+BBP≤0.1%； |
|  | ZDHC 限用物质清单（2.0 版） | 皮革 | ≤250 mg/kg |
|  | GB/T 39498-2020《消费品中重点化学物质使用控制指南》 | 消费品 | EHP、DBP、BBP、DIBP、DINP、DIDP、DNOP＜0.1%（玩具或儿童用品） |
| 美国 | 消费者产品安全改进法案 CPSIA | 消费者产品 | ＜0.1% |
|  | 服装及鞋袜国际（AFIRM）受限物质清单（RSL）（第6版）2021 | 服装及鞋袜 | 单量各≤ 500 mg/kg；总量≤1000 mg/kg |
|  | 服装与鞋类协会（AAFA）受限物质清单（RSL） | 服装鞋履 | ＜0.1% |
| 加拿大 | 加拿大消费品安全法案CCPSA | 消费品 | ＜0.1% |
| 丹麦 | 丹麦法令786 | 0-3岁儿童护理物品 | 总量≤0.05% |
| 瑞士 | ORR化学附件1.1（Art.3） | 化学附件 | ＜0.1% |
| 欧盟 | REACH法规限制物质清单RSL（2020） | 产品 | 总量≤0.1% |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件 | 总量≤0.1% |

考虑到邻苯二甲酸酯的危害及其在皮革行业中的应用及潜在的危险，测试方法国际上有鞋类通用的国际标准ISO/TS 16181，国内有国家标准GB/T 22931《皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定》。

（8）有机锡化合物

有机锡化合物是一类含锡的有机金属化合物，主要用作催化剂（二丁基锡、辛酸亚锡）、稳定剂（如二甲基锡、二辛基锡、四苯基锡）、农用杀虫剂、催化剂、杀菌剂（如二丁基锡、三丁基锡、三苯基锡）及日常用品的涂料和防霉剂等，被广泛应用于各类产品中，如作为皮革制品中聚氨酯合成过程的催化剂及成品的防腐剂、杀菌剂、防臭剂等。全世界锡产量的10％－20％用于合成有机锡化合物，随着有机锡化合物用途的日益广泛，造成的环境污染和对人类的危害也日益严重。有机锡化合物是国际公认的持久性有毒污染物，其使用不仅会造成环境污染的加剧，长期与人类身体接触后可通过呼吸和汗液渗透进入人体严重危害人类的健康。自20世纪80年代，人们逐浙意识到有机锡化合物对环境的危害和对生物的毒性，海洋生物对有机锡有很强的富集能力，在很低的浓度下就能引起海洋生物的累积性中毒或引起可怕的生殖逆向性变化，最终对水域造成了极大的污染。有机锡化合物属环境荷尔蒙之一，毒性较大，具有干扰生物体内荷尔蒙分子的合成、分泌、输送等作用，影响生物的最基本的发育、生长、生殖功能和生命活动。造成生长和遗传方面的不良后果。有机锡化合物对生物体的主要损害为：中枢神经系统会造成脑白质水肿、细胞能量利用中氧化磷酸化过程受障、胸腺和淋巴系统的抑制作用、细胞免疫性受防害、激素分泌抑制引起糖尿病和高血脂病等。对人的毒性，透过皮肤而被人体吸收，局部对皮肤、呼吸道、黏膜、角膜的刺激作用，在某种程度上使神经系统受损，通过皮肤或脑水肿会引起全身中毒，甚至死亡。1958年法国因用含三乙基锡的药剂治疗皮肤病而造成10%的死亡率。为了控制有机锡化合物对人类健康的危害，REACH法规、生态纺织品环保标准、欧盟2009/48/EC指令等均对有机锡化合物的含量进行了明确的限制。关于皮革中有机锡化合物的测试，目前测试方法采用了方法标准GB/T 22932《皮革和毛皮 化学试验 有机锡化合物的测定》。

（9）防霉剂

皮革的成品和/或半成品都可以是霉菌的营养源，在适当的温度、湿度条件下，微生物霉菌、细菌可通过与皮革中的一些物质进行作用，进行代谢并大量繁殖，使皮革产生霉腐变质，引起皮革品质下降甚至失去使用价值。另外，皮革加工过程中所使用的植物栲胶、加脂剂和蛋白类光亮剂等材料也容易被腐霉微生物侵蚀，因此，皮革加工过程中必须使用防霉剂。除了卤代酚外，有机酚、N-辛基异噻唑啉酮类物质和苯噻氰是目前在皮革制品中使用最多的防霉剂，但是部分防霉剂如酚类已被证实会通过呼吸、皮肤接触等形式在人体内产生累积，从而危害人体健康。因其在生物体中的高累积性、危害性及在环境污染中的持久性，被包括我国在内的许多国家列入优先污染物和持久性有机污染物的黑名单。目前，国外部分皮革采购商已经对皮革中上述防腐剂物质的含量提出了限定要求，而我国尚无相关要求，但其作为一种对人体及环境有负面作用的物质，理应引起行业的关注。关于皮革中防霉剂含量的测试，我国已发布了GB/T 38403《皮革和毛皮 化学试验 防霉剂（TCMTB、PCMC、OPP、OIT）的测定：液相色谱法》国家标准，为皮革中防霉剂的测定提供了一种新的方法，特别适用于评估皮革和毛皮在实际使用过程中防霉剂的潜在释放。

（10）富马酸二甲酯(DMFu)

富马酸二甲酯也称丁烯二酸二甲酯，是20世纪80年代开发出来的新型防霉防腐剂，对30多种霉菌、酵母菌及细菌有杀灭和抑制作用，同时兼有杀虫作用，其最小抑菌浓度低于同类抑菌剂的10倍以上，成本仅为同类防霉剂的50%-80%。由于富马酸二甲酯具备抗菌能力强、适用范围广、合成工艺简单等优点，被广泛应用于皮革制品材料的防霉防腐抑菌防虫。残留在皮革产品中的DMFu与皮肤接触，容易引起接触性皮炎危害和难治疗皮肤皮炎等过敏反应症状，呈现持久过敏性发红瘙痒和灼痛，欧盟一些国家如法国、波兰、瑞典和英国等均有报道过富马酸二甲酯引起的接触性皮炎案例；DMFu经皮肤、呼吸道和消化道吸收，会引起咽喉肿疼、呕吐、腹疼，严重时还会造成呼吸困难，有研究表明富马酸二甲酯还将引起细胞氧化损伤和T细胞凋亡等。

从2008年起，富马酸二甲酯引发的过敏事件逐渐受到欧洲各国关注，2009年3月欧盟委员会通过了一项为期一年的临时法令2009/251/EC《要求各成员国保证不将含有生物杀灭剂富马酸二甲酯的产品投放到市场上或销售该产品的草案》，规定2009年5月1日后，禁止含有富马酸二甲酯的产品投放市场或在市场上销售；产品及其部件中富马酸二甲酯的含量不应超过0.1 mg/kg；产品及包装内不得使用含有富马酸二甲酯的干燥剂、防霉剂。在指令2009/251/EC到期前，欧盟先后三次发布指令延长该临时禁令的有效期。直到2012年6月4日，欧盟公布了永久禁令，将富马酸二甲酯列入REACH法规附件十七中，在REACH法规框架下长期、有效地监管，这意味着，欧盟对富马酸二甲酯由临时性地限制转变成永久性地限制。2011年以来，富马酸二甲酯超标召回的通报产品品类上还是以皮革产品为主。相关国家或地区有关皮革产品DMFu限量要求见表5。

表 5 部分国家或地区限用富马酸二甲酯（DMFu）的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | GB 30585-2014《童鞋安全技术规范》 | 童鞋 | ≤0.1mg/kg |
| 法国 | 2008年12月4日颁布法令，暂停市场上的座椅和鞋类中含DMFu的产品进口及投放市场 | 座椅和鞋类制品（1年） | 禁用 |
| 西班牙 | 2008年12月22日发布1229号决议，禁止所有消费品中的DMFu接触到皮肤 | 鞋子沙发及皮肤接触物品 | 禁用 |
| 比利时 | 2009年1月12日发布法令，禁止所有含有DMFu的物品和产品进口及投放市场。 | 产品 | 禁用 |
| 韩国 | 自我监管安全确认行为（附件4） | 婴幼儿衣服及皮革制品 | 0.1 mg/kg或以下 |
|  | 安全质量标记法（附件1 皮革生产） | 毛、皮、天然和人造皮革 | 0.1 mg/kg或以下 |
| 欧盟 | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件 | 含有DMFu的产品不得投放市场或在市场上销售，产品及其部件中DMFu的含量不应超过0.1 mg/kg |
|  | 2012/48/EU |  |  |
|  | (EU)412/2012 在2012年6月4日REACH法规生效之前受2012/48/EU决议的管制DMFu列入REACH法规附加十七 |  |  |

（11）双酚A

双酚A（Bisphenol A，BPA）又名2,2-双对酚丙烷，一般由酚类与乙醇丙酮缩合而得，是一种重要的有机合成化学原材料，一般用于各类高分子产品合成制造及加工中，如环氧树脂、聚碳酸酯等；可作为制造阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶抗老剂、农用化学品、油漆、农用杀微生物药剂、涂料和紫外光吸收剂等的重要原材料，使用于各种食物包装材料、幼儿玩具产品、纺织、皮革、箱包、车辆、电子汽车和飞机制造等领域行业。在皮革工业领域，主要用于印染、加脂、涂饰等工艺过程。

双酚A具是一类人造的环境性雌激素化合物，它类似人体自身的荷尔蒙，可以对健康造成危害，导致乳腺癌、前列腺癌、白血病、出生缺陷、男性不孕、女童性早熟、糖尿病和肥胖症等，能影响神经系统、免疫力和内分泌物等系统的调节机能，同时具有致癌效应、致畸效应、致突变效应，已引起国际社会的普遍重视。

各国纷纷出台法律法规禁止上述双酚A的生产、使用和进口。加拿大、美国、欧盟等国家和地区都有严格的法律，限制BPA在皮革和毛皮制品中使用。2008年10月，双酚A被加拿大列为有毒化学物质。美国于2009年即发布了双酚A禁令，禁止双酚A用于奶瓶及儿童饮料容器。2011年5月，欧盟新法规2011/10/EU开始实施，新法规要求在食品塑料接触材料中的双酚A迁移量应小于等于0.6 mg/kg。紧随其后，中华人民共和国卫生部等6部门也发布了关于婴幼儿奶瓶中禁用双酚A的公告。LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®作为全球标准化的检测和认证体系，于2020亦将BPA纳入有害物质限用范围。

（6）含氯苯酚

含氯苯酚类化合物总计约20种，主要涉及五氯苯酚、四氯苯酚、三氯苯酚、二氯苯酚、一氯苯酚和邻苯基苯酚6大类等，常作为皮革制造、成品半成品储存运输过程中防霉、防腐、防虫、杀菌剂使用，在皮革制品生产加工过程中含氯苯酚作为防霉剂应用广泛。其中五氯苯酚是一种皮革制品防腐工艺中常用的防霉防腐剂，灭菌效果高，主要起到阻止真菌的生长、抑制细菌的腐蚀作用，如若后道工序处理不完全，残留于皮革制品中，消费者在接触残留此类物质的皮革制品过程中，上述五氯苯酚物质会通过皮肤接触在人体内产生生物富集，危害身体健康。当人体摄入一定量五氯苯酚时会出现急性中毒症状，严重时会因高热和心、肝、肾衰竭而死亡。含氯苯酚类化合物是一种环境激素，具有富集作用，自然降解过程长，对生物体有一定的毒害作用。近年的又有大量研究证实，五氯苯酚可能含有高毒性的、强致癌、致畸和致突变作用的氯化二苯并二噁英等副产物。再者，由于部分皮革最终采用焚烧销毁，含氯苯酚在燃烧时会释放出二恶英类化合物，对生态环境造成持久污染损害。世界卫生组织已经将氯化二苯并二噁英列为高危险度农药而逐渐禁用。

表 6 部分国家或地区限用含氯苯酚的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞士 | 化学品降低风险条例 | 皮革制品 | 禁用 |
| 中国 | HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》 | 皮革和聚氨酯合成革 | PCP：A类≤0.05 mg/kg，B类和C类 ≤0.5 mg/kg； TeCP：A类≤0.05 mg/kg，B类和C类≤0.5 mg/kg |
|  | 真皮标志生态皮革产品规范 | 真皮标志生态皮革产品 | PCP≤5 mg/kg |
| 荷兰 | 18.02.94 法令 | 皮革制品 | ≤5 mg/kg (PCP) |
| 奥地利 | 有关五氯苯酚的商品法案条例（Verbot on PCP BGBL.Nr.58/1991） | 产品 | 最终产品中五氯苯酚和五氯苯酚盐类及其化合物的含量不得超过5 mg/kg |
| 法国 | 官方公告（97/0141/F） | 产品 | 与皮肤直接接触的产品限量0.5 mg/kg；不与皮肤直接接触的产品限量5 mg/kg。 |
| 韩国 | 工业产品质量管理和安全控制法-安全质量标志法 | 13岁以上儿童的纺织品及皮革制品 | 5.0 mg/kg |
|  | 儿童用品通用安全标准制定和供应商符合性声明法案 | 皮革制品 | 婴幼儿<36月：0.5 mg/kg 36月≤儿童≤13岁：5.0 mg/kg |
| 德国 | 德国化学品法 | 鞋类 | 5 mg/kg |
| 欧盟 | 欧盟1999/51/EC | 所有产品 | 0.1% |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件 | 最低限量值：婴幼儿皮革用品中五氯苯酚含量：0.3 mg/kg，其它：0.5mg/kg；四氯苯酚：0.5mg/kg；婴幼儿皮革用品中三氯苯酚：0.5mg/kg，其它：1.0mg/kg；二氯苯酚：1.0mg/kg；一氯苯酚：2.0mg/kg |

鉴于含氯苯酚对生物和环境的高危害性，一些国家及国际组织对皮革中含氯苯酚类化合物的残留作了严格限量。欧盟及各国均制定了相关法规、标准，对皮革类产品中的含氯苯酚限量进行严格规定，作为皮革最常见的检测监控物质之一，含氯苯酚已多个国家被列入优先污染物和持久性有机污染物的黑名单，详见表 6。

目前，关于皮革中含氯苯酚的测试，我国已形成了GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》国家标准，该国家标准由国际标准转化而来，转化过程中关于其对我国皮革行业的适用性进行了充分的试验验证，能够满足行业的测试需求。

（12）戊二醛

戊二醛属于饱和直链脂肪族二元醛，其分子式两端各有一个羰基特征官能团，是一种优良的双官能团交联剂。戊二醛不稳定，在常温下可以被空气氧化，也极易发生缩合、聚合等反应，具有固化、交联蛋白质的功能，它与蛋白质交联的特点是交联性能好，结合量多，结合牢固性较大，能够保持蛋白质的原有构型，因此广泛用于皮革鞣工艺，作为一种鞣剂戊二醛可以单独使用，使皮革手感柔软，革身丰满不松面，使皮革具有耐碱、耐汗、耐洗涤和一定的耐湿热性能，并且能够生物降解，同时，戊二醛与铬鞣剂及植物鞣剂具有相容性，可以进行结合鞣制。特别是与铬鞣剂结合鞣时，可以提高铬络合物的结合量，提高收缩温度（Ts）。许多知名皮革化工材料公司已经开发了许多改性戊二醛鞣剂。逐渐成为无铬鞣中重要的原材料。虽然戊二醛在皮革中被广泛使用，但是它的毒性、刺激性和对环境的污染是不容忽视的。据报道戊二醛具有明显的黏膜毒性和皮肤刺激性，接触戊二醛的人员可出现不同程度的喷嚏、头痛、流泪、皮疹和慢性咳嗽。它对小动物有突变异种现象，因此被视为致癌物。1978年9月美国癌症协会（NCI）对戊二醛的致癌性进行了生物检查。目前戊二醛是英国危险物质安全管理处控管的化学物质之一，英国健康安全行政部对于必须暴露于戊二醛工作环境中的职业，制定了0.2×10-6的安全接触标准。欧洲化学品管理局（ECHA）2021年7月发布公告，高关注度物质清单（SVHC List）正式新增第二十五批8种物质，其中戊二醛因呼吸敏感特性被列入其中，主要涉及杀菌剂、皮革鞣制等相关使用情况。按照REACH法规规定，所有产品中如果SVHC的含量超过0.1%必须向下游说明情况。在欧盟日用消费品无有害物质的生态标签中，戊二醛被列为禁止使用的有毒或有害物质。目前国内关于皮革中戊二醛含量的测试主要依据标准QB/T 4200《皮革和毛皮 化学试验 戊二醛含量的测定》。

（13）禁用偶氮染料

偶氮染料指分子结构中含有偶氮基的一类染料，其中偶氮基常与一个或多个芳香环系统相连。偶氮染料主要通过重氮化反应和偶合反应制备，因其色谱带广、制造简单、价格低廉，色光良好，颜色鲜亮持久，色牢度高而被广泛应用于纺织产品、皮革制品、油漆、造纸、塑料、橡胶等的印染和着色。目前国际上60%的合成染料是偶氮染料。

表 7 部分国家或地区限用禁用偶氮染料的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 越南 | 能源效率标签计划NO.21/2017/TTBCT | 皮革 | 30 ppm |
| 德国 | 关于禁止和限制在市场投放危险物质、制剂和产品的法令，依据2003年6月13日化学法 | 鞋类产品 | 30 mg/kg |
| 日本 | 日本皮革工业协会（JLIA） 自愿性偶氮染料标准 | 皮革产品 | 30 mg/kg |
| 中国 | 真皮标志生态皮革产品规范 | 真皮标志生态皮革产品 | ≤30 mg/kg |
|  | HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》 | 皮革和聚氨酯合成革 | ≤30 mg/kg |
|  | GB 20400《皮革和毛皮 有害物质限量》 | 皮革和毛皮 | ≤30 mg/kg |
| 奥地利 | 偶氮染料法令(BGBl Ⅱ Nr.241/1998) | 鞋类产品 | 30 mg/kg |
| 瑞士 | 日用品法规(GebrV) | 鞋类产品 | 30 mg/kg |
| 欧盟 | REACH法规1907/2006 附录XVII | 皮革 | 30 mg/kg |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件 | 20 mg/kg |

可分解有害芳香胺染料是指经过长期临床研究和试验表明可还原出对人体或动物存在潜在的致毒性、致突变性和致癌性芳香胺的某些偶氮染料，该类可诱发恶性疾病的偶氮染料即为“禁用偶氮染料”。目前国际上普遍认为禁用偶氮染料仅指经还原后会释放出指定的24种芳香胺类物质的偶氮染料，只有200多种。使用了“禁用偶氮染料”染色的消费品会被人体皮肤代谢过程中释放的成分催化并混合并产生还原反应形成致癌的芳香胺化合物，有害成分一经被人体吸收，并在人体内扩散，经过一系列生物学活化作用使人体细胞的DNA发生结构与功能的变化，引发毒副作用，成为人体病变的诱因。这种染料毒性和致癌性远强于甲醛。并且一般不溶于水，很难消除。此外，在生产和使用“禁用偶氮染料”的过程中，存在部分未经处理的偶氮染料大量排污，由此造成严重的生态环境毒性效应。

偶氮染料在皮革印染上使用广泛，而其中的禁用偶氮染料在一定条件下能分解产生出对人体有致癌作用的芳香胺，许多国家和地区对皮革中可分解有害芳香胺都有严格的限制，具体见表7。

关于皮革中可分解有害芳香胺的测定，我国已形成了GB/T 19942《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》和GB/T 33392《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料中4-氨基偶氮苯的测定》2项国家标准，标准研制过程中经大量的试验验证，证明对我国皮革行业具有较强的适用性，能够满足测试需求。

（14）致敏性分散染料、致癌性分散染料

表 8 部分国家或地区限用致敏致癌染料的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | GB/T 37040-2018《染料产品中致癌染料的限量和测定》 | 染料 | 致癌≤250 mg/kg |
|  | GB/T 36908-2018《染料中致敏染料的限量和测定》 | 染料 | 致敏≤150 mg/kg |
|  | ZDHC限用物质清单（2.0版） | 皮革 | 致癌≤250 mg/kg |
| 美国 | 服装及鞋袜国际RSL（第6版）2021 | 服装鞋袜 | 各≤30 mg/kg |
| 欧盟 | 欧盟玩具新指令 | 玩具 | 致癌染料≤10 mg/kg |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件 | ≤50 mg/kg |

除可分解有害芳香胺染料外，致敏染料和致癌染料也曾被用于制革行业的染色工序，以期获得预期花色。其中致敏染料是指某些会引起人体皮肤、黏膜或呼吸道过敏的染料，而致癌染料是指未经还原等化学变化即能诱发人体癌变的染料，其中最著名的品红（碱性红4）染料早在，多年前已被证实，与男性膀胱癌的发生有关联。目前该两类染料已被国内外明确禁限制使用。部分国家或地区发布了限用致敏致癌染料的法律法规，具体见表 8。GB/T 30398《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》和GB/T 30399《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》2项国家标准为皮革中致敏性分散染料和致癌染料的测定提供了依据。

（15）多环芳烃（PAH）

多环芳烃是由二个或多个苯环相互键结而形成的芳烃类碳氢化合物，简称PAHs。多环芳烃主要有两种结构形式，一种是非稠环型，包括联苯及联多苯和多苯代脂肪烃；另一种是稠环型，即两个碳原子为两个苯环所共有。由于两种多环芳烃毒性差异，标准及法规所禁止的均为稠环芳烃。

皮革加工过程中所用的加脂剂、染料、涂饰剂等均有可能含有多环芳烃，处理不当可能会导致其在皮革中的残留，实际皮革样品检测中也经常检出菲、芘等多环芳烃（PAH）。PAHs是生产合成染料的重要原料。如，蒽是生产蒽醌染料的重要原料，而蒽醌染料在合成染料领域占有重要比重；以菲为原料可制取苯绕蒽酮、2-氨基菲醌和硫化还原染料等；以芴为原料可合成C.I.荧光增白剂179；以苊为原料可生产苉类和苝红系有机颜料。由于对皮革行业所用染料的纯度要求不高，因此，染料中常含有大量未反应完全的中间体；此外，染料在长期使用过程中，会发生还原反应生成PAHs。所以染料是皮革产品中PAHs的主要来源之一。

加脂剂是皮革湿态加工中用量最大的材料，占皮质量10%-20%，其中70%-85%的加脂剂会被皮革所吸收。因此，加脂剂中可能存在的PAHs大部分也会随之被引入到皮革中。

皮革的涂饰可赋予成革优良耐干湿擦、耐溶剂、耐挠曲、耐撞击性及防水性，不易玷污，易清洁保养等性能，是皮革制造过程中非常重要的工序之一。皮革涂饰剂的主要成分为成膜剂、着色剂和溶剂，其中着色剂中的颜料和溶剂中的芳烃类溶剂均有可能含有PAHs。如苝系颜料是颜料中很重要的组成部分，主要品种有巴斯夫的Paliogen Red L .P .R .123和Paliogen Red K3580 P .R .149等，由于合成苝系颜料的主要前体物质为苝及其酰胺类化合物，故颜料中总是或多或少残存未反应完全的或副反应生成的PAHs。此外，溶剂作为涂饰剂配方体系中非常重要的组成体系之一，约占涂饰剂体系比重的30%-50%。而芳香烃类溶剂是涂料工业中用量最大的一类溶剂。因此，皮革的涂饰工序也可将PAHs引入到皮革产品中。

PAH的化学性质稳定，在环境中能持久残留，容易在生物体内蓄积；是最早被发现具有致癌、致畸和致突变等风险的有机物之一，也是迄今为止数量最多的一类致癌物，目前已发现的致癌性多环芳烃及其衍生物高达400多种，此外PAH还具有光诱导毒性、急性毒性、慢性毒性等毒性。经毒性、生态毒性及环境科学委员会研究证实，多环芳烃类化合物对人类健康有害，具有致癌性、致突变性及生殖系统毒害性，易导致皮肤癌、肺癌、上消化道肿瘤、动脉硬化和不育症等。欧盟、美国等均已对多种多环芳烃的使用进行了限制，早在1976年，美国环保署（EPA）公布的129种优先控制的水环境污染物中，就有16种是多环芳烃类化合物。目前多数欧洲客商也均要求检测皮革中的多环芳烃。目前国内皮革中多环芳烃测试方法标准GB/T 36946 《皮革 化学试验 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》。

（16）短链氯化石蜡

表 9 部分国家或地区限用短链氯化石蜡的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | ZDHC限用物质清单（2.0版） | 皮革 | ≤250 mg/kg |
|  | GB/T 39498-2020《消费品中重点化学物质使用控制指南》 | 消费品 | ＜0.15% |
| 美国 | 服装及鞋袜国际RSL（第6版）2021 | 服装鞋履 | ≤1000 mg/kg |
| 瑞士 | ORR化学附件1.1（Art.3） | 化学附件 | ＜0.1% |
| 欧盟 | POPs法规2019年第1021号，附录I | 物品 | ＜0.1% |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件 | ≤0.1% |

短链氯化石蜡主要指碳链长度在10～13的一类复杂的化合物，是配方化的聚氯烷烃工业产品，制革工业中，氯化石蜡多用于皮革加脂剂中，常作为一种油脂使用。由于其具有类似“牛蹄油类加脂剂”的功能，能赋予皮革良好的手感和性能，因此氯化石蜡又被称为“合成牛蹄油”，短链氯化烷烃作为加工助剂在皮革行业广泛应用，这也导致氯化石蜡中可能含有的SCCP残留于皮革中。研究表明，短链氯化石蜡具有高毒性，它对水生有机物是十分有毒，环境和生物体中难降解，可以在食物链中富集放大，并能通过多种途径进行区域甚至全球范围内迁移分配，进而对生态环境和人体健康造成危害，短链氯化烷烃目前被列为对有环境危险的物质，其危害性越来越受到国际社会的广泛关注。2015年11月，欧盟发布指令（EU）2015/2030，修订物品中短链氯化石蜡的限制要求为不得超过0.15%。近年来国内部分产品中出现的短链氯化石蜡超标问题亦引起了我国政府部门、皮革行业及消费者的高度关注。我国GB/T 39498-2020《消费品中重点化学物质使用控制指南》规定含有短链氯化石蜡的消费品中短链氯化石蜡的含量小于0.15%。国内外对短链氯化石蜡的限量要求见表9。关于皮革中短链氯化石蜡的测试，我国现行有效的GB/T 38405《皮革和毛皮 化学试验 短链氯化石蜡的测定》国家标准用于皮革和毛皮制品中短链氯化石蜡的测定。

（17）阻燃剂

随着人们对消防安全要求的提高和人们家居、汽车、出游要求的高档化，阻燃皮革的需求量大大增加，具有防火阻燃性能的功能性皮革也早已在一些高温或有火灾隐患的地方得以应用。由于具有防火、防风、防潮、保暖、阻燃隔热、耐磨、防穿刺、拿持灵活、使用周期长等特点，阻燃皮革已经用做制作野外工作和生存的各种装备，如手套，防火鞋、靴等。在森林灭火和军队野外作战中发挥了十分重要的作用。除此以外，为了减少火灾发生的几率和降低火灾的生命财产损失，在高层建筑、大型交通工具，如火车、飞机等的内装饰中阻燃皮革也有广泛的应用。用于皮革的阻燃剂中卤系应用最为广泛。卤系阻燃剂主要是含溴、含氯阻燃剂。溴系阻燃剂如多溴联苯、多溴联苯醚、十溴二苯乙烷、溴化含氧树脂等。多溴联苯醚（PBDEs）是一组工业化学物，常用于塑料、聚氨酯泡沫塑料、皮革及纺织品等作阻燃剂，因其优异的稳定性，目前溴系阻燃剂仍是最重要的有机阻燃剂，其销售额居各类阻燃剂之首。溴系阻燃剂的主要机理是气相阻燃，分解温度高(300 ℃以上)、使用添加量少、阻燃效率高。卤系阻燃剂受热分解生成的HX能与高活性自由基HO—、O—、H—反应，生成低活性的卤自由基X—，使燃烧减缓或终止；同时，密度大的HX气体还能稀释材料表面空气中的氧气或覆盖于材料表面，使燃烧速度减慢甚至自熄，使用范围十分广泛。主要的缺点是燃烧生烟多，有腐蚀性，有毒气体放出。有些阻燃剂本身就是有较大毒性的，如八溴联苯醚被认定为第2类生殖毒性物质，而有些则是在受热（燃烧）过程中所放出的烟雾毒性较大，吸入这些烟雾可能会使人致命的。据研究，该类物质可广泛、持久存在于环境（包括空气、水、泥土和食物等）中，不易分解，对人体具有潜在毒性，对肝脏、神经、免疫、内分泌系统、生殖细绒等造成伤害，甚至可能诱发癌症。早在2009年5月，联合国环境规划署就已正式将四溴联苯醚和五溴联苯醚、六溴联苯醚和七溴联苯醚列入《斯德哥尔摩公约》，根据REACH法规附件XVII，被限制使用的阻燃剂有7个，其中的五溴联苯醚被纳入欧盟持久性有机污染物（POPs）法规的附录I而禁止生产和销售。欧盟REACH法规、欧盟生态皮革标准OEKO-TEX（leather）均已明确将这些阻燃剂作为禁用或限用物质。关于皮革中阻燃剂的测试，目前国内主要依据标准GB/T 43720-2024 《皮革和毛皮 化学试验 阻燃剂的测定》进行测定。

（18）二甲基甲酰胺

二甲基甲酰胺是一种无色无味沸点高、凝固点低、化学和热稳定性好的优良液态有机极性溶剂，工业级或变质的二甲基甲酰胺则有鱼腥味，与水、醚、酯、氯代烃、芳烃等均能以任何比例完全互溶，是重要的化工原料，由于其优良的性能，故被人称为“万能溶剂”。曾被广泛用于制革行业的涂饰工序。在皮革上主要用于水性聚氨酯涂饰剂的合成和涂饰用溶剂，在水性聚氨酯乳液合成过程中，适量二甲基甲酰胺的加入不仅可以降低预聚体的黏度，有利于搅拌，还能使最终的成膜平滑。二甲基甲酰胺可经皮肤接触及呼吸道吸人体内，引起机体消化道紊乱、肝脏损害或病理改变等症状甚至产生潜在的远期效应，对人体的慢性影响主要包括皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合征，血压偏低，恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝功能变化等。有研究表明，长期接触二甲基甲酰胺的涂饰操作工人体内二甲基甲酰胺降解物的含量与其职业接触二甲基甲酰胺的情况呈正相关。因此，含有二甲基甲酰胺的水性聚氨酯在皮革涂饰加工过程中的安全性问题非常值得关注。2003年欧盟第2003/36/EC号指令已将二甲基甲酰胺列入REACH指令受限物质名单，被归为第二类生殖毒性物质的清单，欧洲化学品管理局于2012年将二甲基甲酰胺列入第8批REACH法规高度关注物质清单，规定其在商品中的质量分数不得高于0.1%，否则需要履行注册、通报、授权等义务。根据新的欧盟指令2009/48/EC，该类物质自2013年7月被禁止使用。关于皮革中二甲基甲酰胺的测试，目前国内主要依据标准GB/T 38401《皮革和毛皮 化学试验 二甲基甲酰胺含量的测定》国家标准，能够满足皮革中二甲基甲酰胺的测试需求。

（19）N-甲基吡络烷酮、N-乙基吡络烷酮

N-甲基吡络烷酮（NMP）及其同系物N-乙基吡络烷酮（NEP）是一类性能优良的有机溶剂，其在皮革工业中常用作涂饰剂、手感剂和防污剂等功能性助剂。有研究表明，在水性聚氨酯乳液的合成过程中加入适量的NMP，可有效改善乳液的流平性和成膜性。因其沸点较高，约90%皮革涂饰中使用的NMP在干燥以后会残留在皮革中，并逐渐释放出来，消费者在使用该类产品时可能通过呼吸和皮肤接触摄入体内。NMP除对皮肤有轻度刺激外，还具有潜在的生殖毒性，慢性作用下可引起中枢神经系统机能障碍，引发呼吸器官、肾脏、血管系统的病变，美国加利福尼亚州于2001年率先将其列入限制物质清单；随后欧洲化学品管理局也将NMP列入第五批高关注物质候选清单，并限定其在皮革及使用的化工材料中不得超过1000 mg/kg；国际环保纺织协会制定的标准OEKO-TEX（leather）也规定皮革产品中NMP含量的质量分数不得高于0.1%。

鉴于NMP在制革中的应用情况，以及欧美国家潜在的新的贸易壁垒，我国尽快对皮革产品中NMP的提出限量要求，以有效控制N-甲基吡咯烷酮残留导致的皮革质量风险，减少NMP对人体和环境的危害。我国已发布了了GB/T 38409《皮革 化学试验 N-甲基吡咯烷酮（NMP）和N-乙基吡咯烷酮（NEP）的测定》国家标准用于该类物质测定。

（20）烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚

烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）主要是指壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）和辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO），其中壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）的应用最为广泛约占80％；其次是辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO），约占15％，其它形式存在的烷基酚聚氧乙烯醚被使用的相对较少。APEO是一种比较常见的非离子表面活性剂，因烷基部分碳链的长短和乙氧基部分加成数量不同会有很多的存在形式。但它们性能差异比较大，APEO由于具有优异的渗透、分散、乳化、渗透、增溶和洗涤作用曾被广泛用于制革等行业，在皮革的生产过程中APEO更多的时候是作为合成皮革化料的组分之一，如利用其渗透性能复配时加在浸水助剂、浸灰助剂、鞣剂及软化酶配合使用的渗透剂、复鞣工序用到的助剂当中；利用其乳化效果用在脱脂剂、加脂剂、涂饰工段用的树脂、硝化纤维、手感剂等等当中；利用其提高分散效果的作用加入匀染剂、流平剂、颜料膏当中。APEO的合成的副产物可能有致癌性，对眼睛和皮肤具有一定的刺激性，烷基酚聚氧乙烯醚在厌氧条件下易分解为烷基酚（AP），具有比母体更强的毒性和内分泌干扰能力，于1996年被欧盟列为“内分泌干扰物”，欧盟颁布的2003/53/EC指令12对APEO的使用、流通和排放均做出了明确限制，其他国外相关法律法规也对其使用做出了明确的限量要求。APEO因疏水碳链含有苯环结构与阴离子和其他非离子表面活性剂比较生物降解性是较差的NPEO最初生物降解率4％～80％，一般欧盟要求环保型表面活性剂的最初生物降解率必须在80％以上。此外APEO还有环境激素问题。环境激素是指化学物质可以通过各种途径侵入人体，具有类似于雌性激素的作用，危害人体正常激素分泌的化学物质，导致男性精子数量减少，壬基酚（NP）和辛基酚（OP）被列为美国环境保护署（EPA）1997年提出的70种环境激素的化学物质当中。国家标准GB/T 33285-2016《皮革和毛皮 化学试验 壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚含量的测定》主要用于皮革中烷基酚及烷基酚聚氧乙烯醚的测试。

（21）全氟化合物（PFCs）

全氟化合物（PFCs）是指化合物分子中与碳原子连接的氢原子全部被氟原子所取代的一类有机化合物，主要包括全氟羧酸类、全氟磺酸类、全氟磺酰胺类和全氟调聚醇类等，其中以全氟辛烷磺酰基化合物及全氟辛酸类物质类的使用最为广泛。革属于多孔性亲水基材料，在胶原纤维侧链上存在许多的亲水基团，皮革加工过程使用的表面活性剂等化工材料，也含有较多的亲水性基团，使得皮革对水具有较强的亲和力，而吸水后的皮革或其制品的物理化学性能及舒适性、手感等都会有所下降。防在皮革生产过程中通过加脂剂和涂饰剂来提高皮革的防水性。常规的防水加脂剂有；长链脂肪酸金属盐，含羧基的长链脂肪族化合物，高分子石蜡乳液，有机硅化合物，有机氟系化合物。比较而言，氟系化合物作用最为显著。用全氟化合物表面活性剂处理皮革时，与皮革的作用原理是在革纤维的表面按照一定的方式排列，包围形成油膜或在皮革的表面形成氟树脂薄膜层，皮革表面就会被这层全氟碳链屏蔽，从而改变皮革的表面性能，显著地降低皮革纤维的表面张力，将其表面张力降到油、水和污渍不能润湿和穿透的程度，以达到防水、拒油、易去污的功效，从而使皮革表现出优良的防水、防油、防污效果，也可用于高温、强酸、强碱、强氧化剂介质体系中，这种独特的性质是传统表面活性剂所无法达到的，由于全氟化合物具有优良的疏水性、疏油性以及化学稳定性，广泛应用于皮革制造加工行业。

全氟化合物具有很高的稳定性，能够经受高温、光照、化学作用、微生物作用和高等脊椎动物的代谢作用，在各种环境理化条件中几乎不发生任何可以观察的分解。同时，在各种厌氧和有氧条件下的生物降解实验也未能破坏其化学结构。目前，除了焚烧之外人们还未发现能够使它在环境和生物体内分解的方法，长期使用必将加大环境负荷，严重破坏生态平衡。全氟化合物还具有远距离环境传输能力，污染范围十分广泛。据有关资料表明，全世界范围内被调查的地下水、地表水和海水，甚至人迹罕至的北极地区，生态环境样品、野生动物和人体内无一例外地存在全氟化合物的污染踪迹。基于全氟化合物的环境污染具有高度持续性和不可治理性，全氟化合物已成为继有机氯农药、二噁英之后的又一类难以降解的持久性有机污染物，从对人体的危害角度来讲，全氟化合物具有高度的生物蓄积性，目前，在高等动物体内已发现了高浓度全氟化合物的存在。研究发现，全氟化合物是肝致癌物，可增加人类患癌症的风险，还具有胚胎毒性和潜在的神经毒性；被认为是一种具有全身多器脏毒性的环境污染物，可能引起生物各个层次的效应，包括繁殖与生育能力的降低，影响胎儿的晚期发育，基因表达的改变，酶活性的干扰、影响线粒体功能、细胞膜结构的破坏、肝组织受损、甲状腺功能的改变、肝的增大和死亡率增加等。动物实验表明高浓度全氟化合物可导致脑损伤、出现偏瘫的体征。

对全氟化合物限制最早源于2001年美国环保署(USEPA)将其列入持久性污染物黑名单，随后《优先采取行动的化学品》和《远距离跨境空气污染公约持久性有机污染物议定书》也将全氟辛烷磺酸添加到其中。2002年12月经济合作与发展组织(OECD)召开的第34次化学品委员会联合会议上将全氟辛烷磺酸定义为持久存在于环境、具有生物储蓄性并对人类有害的物质。依据欧盟部长理事会793/93/EEC《关于评估和控制现有物质危险性的法规》，英国向欧盟委员会提交了全氟辛烷磺酸危险评估报告和减少全氟辛烷磺酸危害的策略以及策略的影响评估。健康与环境危险科学委员会(SCHER)认为全氟辛烷磺酸符合“持久性、生物蓄积性和毒性类物质”的标准。国内外对全氟和多氟化合物的限量要求见表10。

表10部分国家或地区限用全氟化合物的法律法规汇总

| 国家/地区 | 指令/法令/法规 | 范围 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国 | ZDHC限用物质清单（2.0版） | 皮革 | PFOS和相关物质总计≤2 mg/kg；PFOA≤25 ppb；PFOA相关物质≤1000 ppb |
|  | GB/T 39498-2020《消费品中重点化学物质使用控制指南》 | 消费品 | 含量≥1μg/m2的涂层物质，不能投入市场 |
| 美国 | 服装及鞋袜国际RSL（第6版）2021 | 服装鞋袜 | 全氟辛烷磺酸盐(PFOS)及相关物总计：≤1 μg/m2； 全氟辛酸(PFOA)及其盐:全部≤25 ppb； PFOA相关物质：全部≤1000 ppb |
| 欧盟 | REACH法规附件XVII新增了第468项 | 物品或混合物 | 当物品或混合物中PFOA（包括其盐类）的浓度大于等于25 ppb，或PFOA相关物质的浓度大于等于1000 ppb不得投放市场 |
|  | 生态皮革国际认证标准LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® | 皮革产品及其附件 | PF0S，PF0SA，PF0SF，N-Me-FOSA，N-Et-FOSA，N-Me-FOSE，N-Et-FOSE；总量：≤1.0 mg/kg |

为了使我国皮革制品中各项生态指标符合国际标准，不因逐步提高的环保要求影响我国皮革制品在国际市场的销售，提高国际竞争力，国内已制定了GB/T 36929-2018《皮革和毛皮 化学试验 全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）和全氟辛酸类物质（PFOA）的测定》，用于皮革和毛皮制品中的全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）及全氟辛酸类物质（PFOA）的测定。

（22）苯并三唑类紫外线稳定剂

随着皮革工业的发展和人民生活水平的提高，人们对皮革制品的质量要求越来越高，突出真皮特点的轻涂饰或不涂饰的品种如苯胺革、绒面革、白色革和浅色革等产量越来越大。由于浅色皮革制品在储藏和使用过程中容易受紫外线影响而泛黄、老化，使成革品质受到影响，紫外线屏蔽剂的开发和应用是皮革材料抗老化防褪色最通用、最方便的方法。紫外线吸收剂可以通过吸收、散射或反射紫外线而达到屏蔽紫外线的作用，避免紫外线催化反应破坏高分子结构，它能够提高材料的防晒、耐候、抗老化能力，延长其使用寿命。其中苯并三唑类紫外稳定剂（Benzotriazole Ultraviolet stabilizers，BUVSs）作为一种紫外吸收剂，对紫外线的吸收范围较广，可吸收波长为300-400 nm，而对400 nm以上的可见光几乎不吸收，因此制品不会泛色，被广泛用于皮革工业，如印染、加脂、涂饰等工艺过程。

虽然BUVSs具有许多优越的性能，但已有研究表明7种BUVSs为持久性、生物蓄积性和毒性的化合物。世界各国纷纷出台法律法规禁止上述苯并三唑类紫外稳定剂的生产、使用和进口。美国、欧盟等国家和地区都有严格的法律，限制BUVSs在皮革和制品中使用。2014年12月，欧洲化学品管理局（ECHA）将UV-320、UV-328列入第十二批高关注物质(SVHC)清单，都被归为持久、生物累积、有毒物质（PBT）。2015年8月，欧洲化学品管理局（ECHA）公布包括UV-327、UV-350在内的7种潜在高关注物质(SVHC)咨询清单，再度对UV-327、UV-350展开公众评议。LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 2020亦将BUVSs纳入有害物质限用范围。

（23）N-亚硝基胺

N-亚硝胺是具有—N—N=O官能团物质的总称，N-亚硝胺化合物是有机化合物合成中间体，常用于橡胶促进剂、燃料、抗氧剂、工业用溶剂、杀虫剂、工业硫磺等制造。在环境中广泛存在，在皮革厂、制鞋厂、轮胎厂、火箭燃料厂等的车间空气中均可检测到。添加有某些促进剂的橡胶制品在硫化过程中可产生各种类型的亚硝胺，这些亚硝胺类物质或以硫化烟气的形式排出，或以固体形式残留在橡胶制品中。在特定的使用环境下，橡胶制品中的N-亚硝胺被释放出，从而有可能对人体造成巨大的危害。大量的动物试验表明，它们在人体内可能会将DNA烷基化，最终诱发癌症，其致癌性已经被公认。而且亚硝胺不仅通过呼吸道、消化道等进入人体，也可以通过皮肤的吸收进入体内诱发癌症。有关专家曾研究“亚硝胺暴露剂量、时间与肺癌效应关系和致癌多阶段模型的探讨”，应用Poisson相乘模型和致癌多阶段论分析了一个橡胶工人队列中亚硝胺暴露及与其有关的时间变量的肺癌危险度，结果表明肺癌危险度随亚硝胺暴露年数增加而稳定升高。由此可见亚硝胺致癌性对人体健康的危害是特别严重的。

EN 14602-2006和2002/231/EC规定在橡胶中不得测出下列N-亚硝基胺：N-亚硝基二甲胺（NDMA）；N-亚硝基二乙胺（NDEA）；N-亚硝基二丙胺（NDPA）；N-亚硝基二丁胺（NDBA）；N-亚硝基哌啶（NPIP）；N-亚硝基吡咯烷（NPYR）；N-亚硝基吗啉（NMOR）；N-亚硝基-N-甲基-N-苯胺（NMPhA）；N-亚硝基-N-乙基-N-苯胺（NEPhA）。目前国内主要依据GB/T 24153 《橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定》对橡胶及弹性体材料N-亚硝基胺进行测定。

（24）总有机物挥发量

挥发性有机化合物（VOCs）是一种常见的有机污染物，主要成分有：苯系物、有机氯化物、有机酮、烃类等，世界卫生组织(WHO)基于人类健康曾建议将VOCs定义为：沸点在50-100℃至240-260℃之间的有机化合物。

随着新产品和新技术的发展，皮革和毛皮制品加工中常用到各类化学材料、助剂或有机试剂，特别是复鞣、加脂、染色、涂饰等后整理加工工序，如皮革加工中使用的醛类、芳香族类、氨基树脂类、乙烯基聚合物树脂类等鞣剂，涂饰过程中使用的有机溶剂、粘合剂、清洁剂，以及为了赋予皮革某种特殊功能、提高它的附加值所用到的大量整理剂。最终都会导致VOC在皮革中的残留，残留的有机物质会在皮革和毛皮制品生命周期中不断逸散，带来一连串的人类健康和环境问题，对环境和人体产生不良影响，它既是环境PM2.5污染的重要前体物，也是环境异味的主要根源。挥发性有机物的健康危害很明显，在环境中超过一定浓度时，在短时间内使人感到头痛、恶心、呕吐、四肢乏力，严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。该类物质会伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。皮革和毛皮制品产品中的有机挥发物对人体健康的影响日益引起人们的关注。

关于皮革中VOC含量的测试，主要依据GB/T 32435方法标准。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中无发现重大分歧。

六、与相关法律、法规和标准的关系

本文件与现行相关法律、法规、规章和相关标准协调一致，符合国家标准化管理的有关规定。

七、实施推广建议

本文件作为江苏省地方标准上报，具有较强的可行性和可操作性，建议由有关部门组织宣贯、培训；特别是针对产品生产企业和检测、认证机构做好标准的宣贯和咨询解答工作，使相关单位尽快熟悉、了解、掌握和应用本文件。

本文件鼓励皮革和毛皮制品生产或供应商采用检测报告加自我声明的方法证明其产品符合本文件的技术要求或选择基于本文件的第三方自愿性认证。皮革和毛皮制品行业所生产的产品绝大部分是常规产品，一旦定型，原材料供应、生产工艺、处方等都是相对固定的。在确保生产条件完全一致的情况下，产品质量是有保障的。而对于其中的限用物质管控，一旦确认定型后的产品不存在违规风险，则应允许企业以检测报告加自我声明或第三方认证的形式向社会和用户明示和承诺其产品满足本文件的符合性要求。在满足质量法相关要求的同时，降低企业的成本。

八、起草单位和起草人员信息及分工

起草单位：江苏省纺织产品质量监督检验研究院、江苏玉人服装有限公司、南京海关纺织工业产品检测中心、常州市食品药品纤维质量监督检验中心。

起草人：徐建云、张彤、魏青、余江、于晞、赵金晶、田姝、王静。

牵头起草单位负责标准的计划、组织、协调、收集反馈意见、召开审稿会等工作。标准起草小组对标准草稿进行讨论修改，形成标准征求意见稿，根据标准征求回复意见，提出采纳、不采纳的理由，形成标准送审稿。根据标准审定会讨论结果，修改形成标准报批稿。

《生态皮革和毛皮制品技术要求》江苏省地方标准起草小组

2024 年 11月20日