| ICS | 93.020 |
| --- | --- |
| CCS | P 22 |

3207

连云港市地方标准

DB 3207/T XXXX—2025

粉煤灰基工程填料应用技术规程

Technical specifications for application of fly ash based engineering fillers

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

连云港市市场监督管理局  发布

目次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原材料	2

5 配合比设计	3

6 施工	4

7 质量控制与检查验收	6

8 环境保护	7

附录A（资料性）粉煤灰基工程填料配合比设计示例	8

附录B（资料性）粉煤灰基工程填料推荐配合比	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由连云港市住房和城乡建设局提出并组织实施与监督。

本文件由连云港市社会管理和公共服务标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏方洋建设工程管理有限公司、连云港虹洋热电有限公司、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、连云港徐圩城建工程有限公司、江苏方洋水务有限公司、连云港瑞桥建材科技有限公司、苏交科集团股份有限公司、中蓝连海设计研究院有限公司、江苏泰康工程咨询监理有限公司、江苏海通建设工程有限公司、连云港科晶交通工程检测公司、江苏科兴项目管理有限公司。

本文件主要起草人：任中山、浦长青、张瑜、尚秦玉、刘顺、何志芹、李家涛、吴靖宇、刘园、张杨军、郭磊、唐怀涛、薛军、孙磊、李成刚、程志刚、王江伟、徐加召、姚明部、孙运健、韩超、冯玉明、魏子然、徐金玉、王庆国、房博文、裴礼祥。

粉煤灰基工程填料应用技术规程

  - 范围

本文件规定了粉煤灰基工程填料的原材料、配合比设计、施工、质量控制与检查验收及环境保护的技术要求。

本文件适用于连云港市行政区域内公共停车场、广场、建（构）筑周边地坪等场地回填及地基处理项目。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB 5085.3  危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 15555.12  固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法

GB/T 30760  水泥窑协同处置固体废物技术规范

GB/T 30810  水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB/T 50123  土工试验方法标准

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

HJ/T 299  固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法

JC/T 478.1  建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法

JC/T 478.2  建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法

JC/T 479  建筑生石灰

JC/T 481  建筑消石灰

JC/T 525  炉渣砖

JC/T 2074  烟气脱硫石膏

JGJ 63  混凝土用水标准

JTG 3430  公路土工试验规程

JTG 3441  公路工程无机结合料稳定材料试验规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 粉煤灰基工程填料  fly ash based engineering fillers

以粉煤灰为主要原料，与其他一般工业固体废物（如炉渣、脱硫灰、碱渣、脱硫石膏、工程弃土等）、无机结合料（如需）等按照一定比例经预拌和或现场拌和而成的混合料，经摊铺、碾压和养生后，满足建筑地基相关规范要求的材料。

- 炉渣  cinder

工业和民用锅炉及其他设备燃烧煤所排出的残渣。

[来源: JC/T 525—2007, 3.1，有改动]

- 碱渣  alkali residue

工业生产中制碱和碱处理过程中排放的碱性废渣。

  - 原材料

    - 粉煤灰

- 粉煤灰中不应含团块、腐殖质，掺入其他固体废物，其技术要求应符合表1的规定。

- 粉煤灰技术要求

| 序号 | 指标 | 规定值或允许值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2、Al2O3和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | JTG 3441 |
| 2 | 烧失量（%） | ≤20 | JTG 3441 |
| 3 | SO3含量（%） | ≤3 | GB/T 176 |
| 4 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤1 |  |
| 5 | 0.3 mm筛孔通过率（%） | ≥90 | JTG 3441 |
| 6 | 0.075 mm筛孔通过率（%） | ≥45 | JTG 3441 |

    - 炉渣

- 炉渣最大粒径不宜超过20 mm，其他技术要求应符合表3的规定。

- 炉渣技术要求

| 序号 | 指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量（%） | ≤20 | JTG 3441 |
| 2 | SiO2、Al2O3、CaO和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | JTG 3441 |
| 3 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤2 | GB/T 176 |
| 4 | SO3含量（%） | ≤3 |  |

    - 碱渣

      - 碱渣按照HJ/T 299制备固体废物浸出液，测定危害成分浓度且浓度值不应超过GB 5085.3中表1所列的浓度限值。

      - 按照GB/T 15555.12的规定制备固体废物浸出液并测定其腐蚀性，应满足2.0＜pH＜12.5。

      - 碱渣易溶盐含量应不大于20%，按照GB/T 50123规定进行测定。

      - 碱渣含水率应不大于50%，按照GB/T 50123规定进行测定。

      - 碱渣最大粒径不宜超过20mm，且不应有结块，如有结块情况，应先进行破碎处理。

    - 脱硫石膏

- 脱硫石膏应来源于质量合格且正常运转的湿法脱硫装置，技术要求符合JC/T 2074的规定。

    - 无机结合料

      - 水泥

可采用符合GB 175规定的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等，强度等级不宜低于42.5。所用水泥初凝时间应大于3 h，终凝时间应大于6 h且小于10 h。

      - 石灰

        - 石灰采用建筑生石灰或消石灰，其技术要求应符合JC/T 479和JC/T 481的规定。

        - 磨细生石灰，可不经消解直接使用；块灰应在使用前2 d~3 d内完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，消解石灰的粒径不得大于10 mm。

        - 对储存较久或经过雨期的消解石灰应先按照JCT 478.1和JCT 478.2进行检测，根据检测结果决定能否使用。

    - 施工用水应符合JGJ 63的规定。

    - 原材料放射性指标应符合GB 6566的有关规定，内照射指数IRa和外照射指数Ir应均不大于1.0。

    - 除本文件规定外的其他固体废物原料还应满足设计文件或国家、行业、地方等相关标准规范要求。

  - 配合比设计

    - 结合工程场地使用要求、荷载等级、结构形式、材料特性、场地所处的环境条件等因素，确定工程填料组成，可根据经验初步确定原材料配比及无机结合料掺量。粉煤灰掺量不应超过总质量的75%，碱渣掺量不应超过总质量的20%，脱硫灰掺量不宜超过总质量的15%。

    - 宜采用单因素试验或正交试验等进行加州承载比（CBR）试验，并满足设计要求。当设计没有明确要求时，粉煤灰基工程填料CBR应满足表3的规定。

- 工程填料承载比要求

| 项目 | 填筑地基顶面以下深度 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 m~0.8m | 0.8 m~1.5m | ≥1.5 m |  |
| CBR（%） | ≥5 | ≥3 | ≥2 | GB/T 50123 |

    - 对于满足强度要求的粉煤灰基工程填料试件应进行渗透性试验。当渗透系数不满足表4的要求时，应调整配合比重新试验。

- 工程填料渗透性要求

| 项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 渗透性（28 d） | k≤10-4 cm/s | GB/T 50123 |

    - 根据试验结果，并综合考虑经济性、施工便利性和环境保护等因素，确定设计配合比。

    - 粉煤灰基工程填料配合比设计应按下列步骤进行：

  - 确定试验用材料及其含水率；

  - 确定粉煤灰等原料的掺入比例；

  - 选取不同材料用量比例，进行粉煤灰基工程填料试配；

  - 采用重型击实方法确定粉煤灰基工程填料的最大干密度和最佳含水率；

  - 按照规定压实度要求（表7）成型试件，进行承载比（CBR）试验。当强度不满足设计要求时，应分析原因，调整配合比后重新进行4) ~ 5)；

  - 对于满足强度要求的工程填料试件进行渗透试验。当渗透性不满足设计要求时，应分析原因，调整配合比后重新进行4) ~ 6)；

  - 确定粉煤灰基工程填料配合比。

    - 在施工过程中，原材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应重新进行配合比设计。

  - 施工

    - 一般规定

      - 对于位于抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑场地，应严格按照设计要求和现行国家、行业相关标准进行施工。

      - 粉煤灰基工程填料填筑的基坑周边和底部应采用防渗膜、防渗涂料、水泥浆等材料进行抗渗处理。若基坑周边和底部土壤的渗透系数不大于1.0×10-5 cm/s，可不采取防渗措施。

      - 粉煤灰基工程填料不宜在钢结构、钢筋混凝土建（构）筑物、管道及其他需要保护的设施附近直接填筑。如需填筑的，应当采取隔离防护措施。

      - 粉煤灰基工程填料在软土地基上填筑时，应同时考虑下卧软土层处理，并满足设计要求。当无设计要求时，应符合JGJ 79的有关规定。

      - 粉煤灰基工程填料填筑地基受到地下水影响时，应采取隔水、降水等地下水控制措施。地下水控制措施的设计应符合GB 50007的规定。

      - 施工前应具备以下资料：

  - 岩土工程勘察报告；

  - 建筑地基、基础、基坑及边坡工程施工所需的设计文件；

  - 拟建工程施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线和障碍物等资料；

  - 施工组织设计和专项施工、监测方案。

      - 施工前应测量和复核地基的平面位置与标高。

      - 基底标高不同时，宜按先深后浅的顺序进行施工。

      - 宜在气温较高、少雨的季节组织施工，五级（含）以上大风天气或日最低气温在5 ℃以下时不宜施工。

    - 施工前准备

      - 施工前应完成对粉煤灰基工程填料的相关试验检验，并出具检测报告，满足本文件及相关标准规定的性能和环保指标的方可使用。

      - 粉煤灰基工程填料施工前，应根据室内试验结果进行现场填筑工艺性试验，试验面积不应小于100 m2。现场填筑试验应完成以下内容：

  - 粉煤灰基工程填料试验、检测报告等；

  - 压实工艺主要参数：机械组合、压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度、最佳含水率及碾压时含水率范围等；

  - 过程质量控制指标及方法；

  - 质量验收指标及标准；

  - 施工组织方案及工艺的优化；

  - 原始记录、过程记录；

  - 对施工图的修改建议等。

      - 在项目周边水文地质条件相似区域，若有相同或类似配合比粉煤灰基工程填料施工经验时，可借鉴参照进行施工，不进行现场填筑工艺性试验。

      - 粉煤灰基工程填料施工前，应对现场做好以下准备工作：

  - 填筑场地清除杂草、树根、农作物根茎及局部软弱层；

  - 按设计要求检查排水、过滤及封闭等系统；

  - 排干填筑区内的积水，并清除表层淤泥和腐殖土等；

  - 放样应按摊铺厚度要求设置松铺厚度控制桩。

    - 拌和

      - 宜采用集中厂拌法拌和或移动式拌和设备现场拌和。

      - 粉煤灰等原料的含水量过高时应晾晒或烘干处理，避免含水量过高影响材料质量。

      - 为保障工程填料的均匀性，宜使用专用拌和设备拌制填料，按照粉煤灰等原料、无机结合料（如需）、水的顺序进行投料。

      - 填料经专用拌和设备拌和均匀，拌和时间不宜少于60 s。

      - 根据运输距离和气候条件，工程填料的含水率宜高于最佳含水率1%~3%，以补偿摊铺和碾压过程中水分的损失。

    - 摊铺

      - 宜采用摊铺机或平地机等机械设备进行摊铺，对无法使用摊铺设备摊铺的，宜采用人工配合挖掘机同步进行摊铺。

      - 工程填料应水平分层、分段填筑，分层压实。自下而上第一层的摊铺厚度宜为300 mm~400 mm，从第二层开始，往上每层的摊铺厚度宜为200 mm~300 mm。

      - 采用机械或人工方法摊铺粉煤灰基工程填料，应边运边铺，确定合理的运输路线，避免在同一线重复行走、调头。

    - 碾压

      - 应依据现场填筑工艺性试验施工经验，确定合理的碾压机具、碾压遍数及压密特性。宜选用合适的振动压路机、三轮光碾胶轮压路机、胶轮压路机进行碾压。

      - 碾压时，工程填料的含水率保持在最佳含水率±2%范围内，如含水率低，则需洒水增补，含水率过高需要晾晒，待含水率适当时再行碾压。

      - 碾压完毕后及时检查压实度，符合规定后继续填筑上层。

      - 压路机不得在已完成或正在碾压的区域上调头和急刹车，以免造成压实层松散

      - 按“先轻后重、先慢后快、先低后高、先稳后振”的原则碾压数遍，应使各部分碾压到的次数尽量相同，场地边界处应多压2遍~3遍，至表面无明显轮迹，压实度满足设计或本文件要求。

      - 在碾压过程中如发现“弹簧”现象，应将填筑料挖出，更换新填料并碾压。

      - 人工摊铺时，先用轻型压路机碾压，初步稳定后，方可用重型压路机碾压。

      - 多层摊铺时，为使上下两层结合好，下层碾压密实后应洒水湿润，再铺上层填料。

      - 铺好的工程填料应在试验确定的延迟时间内完成碾压。

      - 当工作间断或分段施工时，能在延迟时间内完成碾压的，机械摊铺时衔接处可预留长度不少于10 m的混合料非压实段；人工摊铺时，宜为2 m的混合料非压实段。不能在延迟时间内完成碾压的，应按正常工艺碾压到位，接缝处采用切割机制作平接缝。

    - 养生

      - 碾压完成并检测合格后即可养生，养生可采取洒水养生、薄膜覆盖养生、土工布覆盖养生、草帘覆盖养生等方式，宜结合工程实际情况选择适宜的方式。

      - 洒水养生时，洒水车应采用喷雾式喷头，不得采用高压式喷管。

      - 在养生期内应始终保持基层处于湿润状态，但不得有薄层积水｡

      - 养生期的长短应根据环境温度确定，当环境温度在20 ℃以上时，不得少于7 d；当环境温度在5 ℃~20 ℃时，应适当延长养生期限。

  - 质量控制与检查验收

    - 质量控制

      - 粉煤灰等一般固废材料和无机结合料等应按照本文件技术要求进行质量检验。所有原材料应检验合格后方可使用。原材料的检验批次应符合下列规定：

  - 水泥、石灰等无机结合料应按每500 t为1个检验批，不足500 t的按1个检验批。

  - 粉煤灰应按每2000 t为1个检验批，不足2000 t的按1个检验批。

  - 其他一般固废材料应按每1000 t为1个检验批，不足1000 t的按1个检验批。

  - 拌合用水应按同一水源不少于1个检验批。

      - 粉煤灰基工程填料混合料检查项目、频度、质量要求和方法应符合表6的规定。

- 工程填料混合料检验要求

| 项目 | 频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均匀性 | 随时观察 | 整体颜色均匀 | 目测 |
| 含水率 | 每2000 m2检查1次 | 最佳含水率±2% | GB/T 50123 |
| 水泥、石灰等无机结合料剂量 | 每2000 m2检查1次 | 不小于设计值 | JTG 3441 |

      - 施工过程中每道工序完成后均应进行检验，确认合格后方可进行下道工序施工。

    - 检查验收

      - 粉煤灰基工程填料填筑地基工程的施工质量验收应按照GB 50202和GB 50300的有关规定执行。

      - 粉煤灰基工程填料填筑的地基质量应符合表7的规定。

- 质量检查项目

| 项 | 序号 | 项目 | 允许值或允许偏差 | 检验方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力（kPa） | 满足设计要求 | 静力触探、标准贯入、动力触探和十字板剪切等方法：每300 m2不应少于1点，超过3000 m2部分每500 m2不应少于1点；每单位工程不应少于3点。压板面积不宜小于1 m2。 |
|  | 2 | 压实度（%） | 满足设计要求 | 环刀法、灌砂法：每1000 m2至少测2处，不足1000 m2测2处。 |
| 一般项目 | 1 | 平整度（mm） | ≤20 | 3m直尺：每200 m测2处×10尺 |
|  | 2 | 厚度（mm） | ±10 | 水准仪：每100 m2测1处 |
|  | 3 | 标高（mm） | +5，-15 | 水准仪：每100 m2测1处 |

  - 环境保护

    - 在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等区域以及浸水路段，不应使用粉煤灰基工程填料填筑地基。

    - 在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护的区域内，不应使用粉煤灰基工程填料填筑地基。

    - 原材料应分类堆放，并设有专门堆放料场，堆放场地应进行硬化处理，并采用防雨、防潮、防扬撒措施，并满足生态环境部门相关管理要求。

    - 粉煤灰基工程填料填筑前，应选取不少于5个样品按照GB/T 30810规定的方法测定可浸出重金属含量，且应符合GB/T 30760的规定。

    - 粉煤灰基工程填料施工前应编制施工环境保护方案，并在施工过程中严格落实。

- （资料性）
粉煤灰基工程填料配合比设计示例

  - 确定试验用原材料

某停车场填筑地基顶面以下0m~0.8m深度拟采用粉煤灰基工程填料进行填筑，根据工程所在地工业固体废物情况，确定工程用粉煤灰基工程填料原材料，包括粉煤灰、炉渣、碱渣、脱硫灰、石灰等，并对各原材料进行试验，试验结果如下表A.1、表A.2和表A.3所示。

  - 粉煤灰试验结果

| 序号 | 指标 | 规定值或允许值 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2、Al2O3和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | 85.79 |
| 2 | 烧失量（%） | ≤20 | 8.38 |
| 3 | SO3含量（%） | ≤3 | 1.68 |
| 4 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤1 | 0.16 |
| 5 | 0.3 mm筛孔通过率（%） | ≥90 | 100.0 |
| 6 | 0.075 mm筛孔通过率（%） | ≥45 | 99.5 |

  - 碱渣试验结果

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许值 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易溶盐含量（%） | ≤20 | 15 |
| 2 | 最大粒径（mm） | ≤300 | 225 |
| 3 | pH | 2.0＜pH＜12.5 | 11.87 |
| 4 | 总铜 | 100 | 未检出 |
| 5 | 总锌 | 100 | 未检出 |
| 6 | 总镉 | 1 | 未检出 |
| 7 | 总铅 | 5 | 未检出 |
| 8 | 总铬 | 15 | 0.0082 |
| 9 | 铬（六价） | 5 | 未检出 |
| 10 | 烷基汞 | 不得检出 | 未检出 |
| 11 | 总汞 | 0.1 | 未检出 |
| 12 | 总铍 | 0.02 | 未检出 |
| 13 | 总钡 | 100 | 0.35 |
| 14 | 总镍 | 5 | 0.007 |
| 15 | 总银 | 5 | 未检出 |
| 16 | 总砷 | 5 | 未检出 |
| 17 | 总硒 | 1 | 未检出 |
| 18 | 无机氟化物 | 100 | 0.65 |
| 19 | 氰化物 | 5 | 未检出 |

- 表A.3 炉渣技术要求

| 序号 | 指标 | 规定值或允许值 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量（%） | ≤20 | 10.47 |
| 2 | SiO2、Al2O3、CaO和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | 78.6 |
| 3 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤1.0 | 0.68 |
| 4 | SO3含量（%） | ≤3 | 2.57 |

  - 确定原材初步配比

根据工程应用经验，初定各原材料比例如下表所示。

- 表A.4  材料初步配比

| 材料 | 生石灰 | 粉煤灰 | 碱渣 | 脱硫灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量比例（%） | 3 | 65 | 20 | 12 |

  - 最大干密度和最佳含水率

采用重型击实方法确定粉煤灰基工程填料的最大干密度和最佳含水率，如下表所示。

- 表A.5  最大干密度和最佳含水率试验结果

| 材料 | 最大干密度（g/ cm3） | 最佳含水率（%） |
| --- | --- | --- |
| 配比 | 1.15 | 30.0 |

  - 承载比（CBR）试验

进行承载比（CBR）试验，试验结果如下表所示。

- 表A.6  承载比（CBR）试验结果

| 项目 | 技术要求 | 试验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| CBR（%） | ≥5 | 101.4 | 满足要求 |

  - 渗透性试验

进行渗透性试验，试验结果如下表所示。

- 表A.7  渗透性试验结果

| 项目 | 技术要求 | 试验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗透性（28 d）k（cm/s） | ≤10-4 | 1.25×10-5 | 满足要求 |

  - 确定配合比

- 表A.8  材料配比

| 材料 | 生石灰 | 粉煤灰 | 碱渣 | 脱硫灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 3 | 65 | 20 | 12 |

- （资料性）
粉煤灰基工程填料推荐配合比

结合在连云港市滨海软土地区开展的多个工程试验，总结实践经验，推荐使用的配合比见表B.1，仅供参考。如使用的一般固废种类不同，或配比差别较大，需重新试验确定配合比。

- 表B.1材料配比（仅供参考）

| 材料 | 生石灰 | 粉煤灰 | 碱渣 | 炉渣 | 脱硫灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 3 | 65 | 20 | 0 | 12 |
|  | 3 | 52 | 0 | 35 | 10 |