附件

改善型住宅重点推广应用新技术（第二批）

| 类别 | 技术名称 | 主要技术内容 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水材料 | 1.聚合物改性沥青类防水卷材 | 聚合物改性沥青类防水卷材是以聚合物改性沥青为主要材料，采用纤维、织物或高分子膜等作为增强材料的工厂成型片状防水材料。 总铅（Pb）含量：≤60mg/kg。 热空气老化：处理时间14d，自粘改性沥青类材料热处理条件为70℃，非自粘改性沥青类材料热处理条件为80℃，低温性能相比处理前低温性能标准值要求升温2℃，无裂纹。 耐水性能：处理时间14d，膜面、细砂面、自粘面材料吸水率≤1.0%，粗矿物粒料面材料吸水率≤2.0%。 搭接缝不透水性（无处理、热老化处理、浸水处理）：0.2MPa，30min不透水。 接缝剥离强度：热熔无处理≥1.5N/mm、热老化处理、浸水处理≥1.2N/mm；自粘、胶粘无处理≥1.0N/mm、热老化处理、浸水处理≥0.8N/mm。 剥离强度：无处理预铺防水卷材与后浇混凝土≥2.0N/mm，处理后预铺防水卷材与后浇混凝土≥1.5N/mm；与后浇混凝土浸水后≥1.5N/mm。 热熔施工的沥青防水卷材，沥青涂盖层闪点≥230℃。 外露使用的沥青防水卷材，人工气候加速老化累计辐照能量≥5040kJ/（m2·nm）（约2745h），外观无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞。 外露使用的沥青防水卷材燃烧性能等级不低于B2级。 | 地下工程 屋面工程 |
|  | 2.合成高分子类防水卷材 | 合成高分子类防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料，加入增塑剂、稳定剂、硫化剂、填料等添加剂，用压延或挤出成型方法加工而成，可为匀质或具有内增强材料、背衬材料或表面粘结材料等构造的工厂成型的片状防水材料。 总铅(Pb)含量：≤60mg/kg。 热空气老化：热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、三元乙丙（EPDM）防水卷材处理时间28d，其他合成高分子类防水卷材处理时间14d；热塑性聚烯烃（TPO）类防水卷材处理条件为115℃，其他合成高分子类防水卷材处理条件为80℃，低温性能相比处理前低温性能标准值要求升温2℃，无裂纹。 耐水性能：处理时间14d，吸水率≤2.0%。 搭接缝不透水性（无处理、热老化处理、浸水处理）：0.2MPa，30min不透水。 接缝剥离强度：焊接无处理、热老化处理、浸水处理≥3.0N/mm或卷材破坏；自粘、胶粘无处理≥1.0N/mm，热老化处理、浸水处理≥0.8N/mm；胶带无处理≥0.6N/mm，热老化处理、浸水处理≥0.5N/mm。 剥离强度I：无处理预铺防水卷材（P类）与后浇混凝土≥2.0N/mm，处理后预铺防水卷材（P类）与后浇混凝土≥1.5N/mm；与后浇混凝土浸水后≥1.5N/mm。 剥离强度Ⅱ：无处理预铺防水卷材（R类）与后浇混凝土≥1.0N/mm，内聚破坏，处理后预铺防水卷材（R类）与后浇混凝土≥0.7N/mm，内聚破坏；与后浇混凝土浸水后剥离强度≥0.7N/mm，内聚破坏。 外露使用的合成高分子类防水卷材，人工气候加速老化累计辐照能量≥10080kJ/（m2·nm）（约5490h），外观无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞，低温性能相比处理前低温性能标准值要求升高2℃，无裂纹。 外露使用的合成高分子类防水卷材燃烧性能等级不低于B2级。 | 地下工程 屋面工程 |
| 防水材料 | 3.反应型高分子防水涂料 | 反应型高分子防水涂料是以高分子材料为主要成膜物质，加入助剂和（或）填料等，与空气中的湿气反应固化或产品化学交联反应固化成膜的柔性防水涂料。 固体含量：单组分≥90%、多组分≥95%。 有害物质限量：挥发性有机化合物（VOC）单组分≤100g/L、多组分≤50g/L、多组分速凝型喷涂聚脲防水涂料≤30g/kg；苯≤20mg/kg；甲苯+乙苯+二甲苯≤300mg/kg；苯酚≤50mg/kg；蒽≤5mg/kg；萘≤50mg/kg；游离二异氰酸酯（游离TDI）≤3g/kg（以异氰酸酯为原材料的产品测试）；短链氯化石蜡（C10～C13）≤0.1g/kg；总铅（Pb）≤60mg/kg；可溶性重金属：镉（Cd）≤20mg/kg、铬（Cr）≤20mg/kg、汞（Hg）≤20mg/kg。 热空气老化：处理时间14d，处理条件为80℃，拉伸性能保持率≥80%，低温性能相比处理前低温性能标准值要求升高2℃，无裂纹。 耐水性能：处理时间14d，外观无裂纹、分层、起泡、破碎，拉伸强度保持率和与基层粘结强度保持率≥80%。 外露使用的反应型高分子防水涂料，人工气候加速老化累计辐照能量≥5040kJ/（m2·nm）（约2745h），外观无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞，拉伸性能保持率≥80%。 外露使用的反应型高分子防水涂料燃烧性能等级不低于B2级。 | 地下工程 屋面工程 |
|  | 4.热熔施工橡胶沥青类防水涂料 | 热熔施工橡胶沥青类防水涂料是以橡胶、沥青为主要组分，加入助剂混合制成的非外露使用单组分产品，常温为固体或粘滞体，加热熔化施工的柔性防水涂料。 有害物质限量：挥发性有机化合物（VOC）≤30g/L；总铅（Pb）≤60mg/kg；可溶性重金属：镉（Cd）≤20mg/kg、铬（Cr）≤20mg/kg、汞（Hg）≤20mg/kg。 热空气老化：处理时间14d，处理条件为70℃，延伸性≥15mm，低温性能相比处理前低温性能标准值要求升高2℃，无裂纹。 耐水性能：处理时间14d，外观无裂纹、分层、起泡、破碎，粘结破坏类型为内聚破坏。 闪点≥230℃。 | 地下工程 屋面工程 |
|  | 5.聚合物乳液类防水涂料 | 聚合物乳液类防水涂料是以合成高分子聚合物乳液为主要成分，加入助剂和（或）填料等，通过水分挥发或反应排出水分固化成膜的水性防水涂料。 有害物质限量：挥发性有机化合物（VOC）≤50g/L；甲醛≤50mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg；甲苯+乙苯+二甲苯≤100mg/kg；总铅（Pb）≤60mg/kg；可溶性重金属：镉（Cd）≤20mg/kg、铬（Cr）≤20mg/kg、汞（Hg）≤20mg/kg。 热空气老化：处理时间14d，处理条件为80℃，拉伸性能保持率≥80%，低温性能相比处理前低温性能标准值要求升高2℃，无裂纹。 耐水性能：处理时间14d，外观无裂纹、分层、起泡、破碎，外墙工程和屋面工程拉伸强度保持率和与基层粘结强度保持率≥80%，室内工程拉伸强度保持率和与基层粘结强度保持率≥50%。 外露使用的聚合物乳液类防水涂料，人工气候加速老化累计辐照能量≥5040kJ/（m2·nm）（约2745h），外观无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞，拉伸性能保持率≥80%。 外露使用的聚合物乳液类防水涂料燃烧性能等级不低于B2级。 | 室内工程 屋面工程 外墙工程 |
| 防水材料 | 6.水泥基防水材料 | 水泥基防水材料是以水泥为主要成分，含有可再分散聚合物胶粉或活性化学物质，一般加水混合后使用或与以聚合物乳液为主要成分的液体组分混合使用，成型后具有一定抗渗能力的防水材料。 有害物质限量：挥发性有机化合物（VOC）（干粉型）≤10g/kg、挥发性有机化合物（VOC）（双组分液体粉料型）≤50g/kg；甲醛≤50mg/kg；氨≤500mg/kg；苯（双组分液体粉料型）≤20mg/kg；甲苯+乙苯+二甲苯（双组分液体粉料型）≤100mg/kg；总铅（Pb）≤60mg/kg；可溶性重金属：镉（Cd）≤20mg/kg、铬（Cr）≤20mg/kg、汞（Hg）≤20mg/kg。 聚合物水泥防水砂浆：砂浆试件抗渗性（7d）≥1.0MPa；粘结强度（7d）≥1.0MPa；抗冻性（25次）无开裂、无剥落；吸水率≤4.0%。 聚合物水泥防水浆料：砂浆试件抗渗性（7d）≥1.0MPa；粘结强度（7d）≥0.7MPa；抗冻性（25次）无开裂、无剥落。 | 地下工程 室内工程 外墙工程 |
| 给水排水 | 7.高性能管材与管件 | 高性能管材与管件是具有高强度、耐久性、耐腐蚀性等特点的管材和管件。 给水管应选用管内壁光滑、阻力小、耐腐蚀的给水管材，耐久年限≥30年，包括但不限于薄壁不锈钢管、铜管等。 室内排水管应选用耐腐蚀、抗老化、密封及降噪性能好的管材，耐久年限≥30年，包括但不限于柔性接口机制排水铸铁、HDPE等静音管材。 管件和管材宜为同一材质，管件宜与管道同径；管道与管件连接的密封材料应卫生、严密、防腐、耐压、耐久。 | 建筑给水排水 |
|  | 8.饮用净水系统 | 饮用净水系统是将自来水或其他符合生活饮用水标准的水进行深度处理，并设置独立的供水管道供用户直接饮用的系统。通常包括前置过滤器、膜处理主机、管线及饮水机等设备，通过水质净化提升处理，水质达到直接饮用的标准。 经处理后的净水主要指标： 微生物学：总大肠菌群不得检出；大肠埃希氏菌不得检出；菌落总数≤100（CFU/mL）。 毒理学（mg/L）：砷≤0.01；镉≤0.003；铬（六价）≤0.05；铅≤0.01；汞≤0.001；硝酸盐（以N计）≤10；溴酸盐（采用臭氧消毒）≤0.01；甲醛（采用臭氧消毒）≤0.9。 感官性状：色度≤5度；浑浊度≤0.3NTU；无异臭、异味；无肉眼可见物。 一般化学：PH为6.0～8.5；总硬度（以CaCO3计）≤200mg/L；TDS≤400mg/L。 供配水系统中的直饮水停留时间不应超过12h。 | 建筑给水 |
| 可再生能源 | 9.光伏建筑一体化系统 | 光伏建筑一体化系统是将光伏组件作为光伏非透光幕墙（屋顶）、光伏瓦等建筑材料或构件，与建筑同步设计、施工、验收，并与建筑风貌、功能相协调。系统采用“自发自用、就地消纳”模式。储能可根据使用需要采用多种模式。 P型单晶硅组件和N型单晶硅组件（双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别≥21.8%、≥23.1%。 铜铟镓硒、碲化镉及钙钛矿等其他薄膜组件的平均光电转换效率分别≥16%、≥16.5%、≥15.5%。 P型晶硅组件衰减率首年≤2%，后续每年≤0.55%，25年内≤15%，N型晶硅组件衰减率首年≤1%，后续每年≤0.4%，25年内≤11%；薄膜组件衰减率首年≤4%，后续每年≤0.4%，25年内≤14%。 含变压器型的光伏逆变器中国加权效率≥96.5%，不含变压器型的光伏逆变器中国加权效率≥98%（单相二级拓扑结构的光伏逆变器相关指标分别≥94.5%、≥97.3%），微型逆变器相关指标分别≥95%、≥95.5%。 | 建筑电气 |
| 装配化装修 | 10.装配化隔墙系统 | 装配化隔墙系统是指工厂生产，现场组合安装用来分隔空间，且满足隔声、防火等设计要求的建筑非承重墙体系。 隔墙系统燃烧性能等级为A级。 耐火极限：150mm以下≥1.0h，150mm以上≥2h。 隔墙系统的隔声性能应满足《住宅项目规范》GB55038的相关规定和要求。其中：分室墙空气声隔声量≥40dB。 1.龙骨隔墙系统/模块化隔墙系统： 抗冲击性能参照《可拆装式隔断墙技术要求》JG/T 487规定。 饰物吊挂力≥450N，且无脱落、无功能性破坏。 2.板材内隔墙系统： 面板燃烧性能等级为A级，芯材燃烧性能等级为不低于B1级，且无石棉。 抗压强度≥3.5N/mm2，抗冲击性能≥5次，无结构性和功能性破坏。 吊挂力：要求荷载1000N静置24h，面板无宽度超过0.5mm的裂缝。 | 室内装修 |
|  | 11.装配化墙面系统 | 装配化墙面系统是指工厂生产、现场在结构墙体或装配化隔墙基层上采用干式工法施工，具有保护和装饰功能的集成化装饰墙面体系。 面层燃烧性能等级为不低于B1级，且应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的要求。 甲醛释放量≤0.025mg/m³，TVOC释放限量≤0.45mg/（m2·h）。 耐光色牢度(灰色样卡)≥3级，面层吸水率≤0.5%。 剥离力≥40，耐污染性能≤2级。 吊挂超过15kg或者易产生振动的部品时，需要根据部品安装规格预埋加固板，加固板与支撑体牢固结合，应采用≥9mm的阻燃板。 | 室内装修 |
|  | 12.装配化地面系统 | 装配化地面系统是指在楼面或地面构造基层上，通过架空或非架空方式，在现场采用干式工法组合安装工厂生产的，满足装饰、强度等设计要求的集成化地面体系。 地面架空模块部品中主要部件（不含保温材料）的燃烧性能等级为A级。 竖向振动频率≥3Hz，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 1.硅酸钙架空楼地面： 抗折强度＞12MPa，压缩强度≥1200KPa，导热系数（25℃）≤0.030W/（m·K），吸水率≤1.0%。 2.GRC架空楼地面： 放射性核素限量：IRa≤0.1、Iγ≤0.4符合A类要求，使用不受限，且无石棉。 | 室内装修 |
|  | 13.装配化厨房系统 | 装配化厨房系统是指工厂生产的地面、顶面、墙面（板）、橱柜、厨房设备及管线等，在现场采用干式工法装配而成的厨房体系。 地面部品静摩擦系数COF≥0.6。 地面、顶面、墙面燃烧性能等级为A级。 人造板台面和柜体板： 甲醛释放量≤0.050mg/m³，TVOC释放限量≤0.45mg/（m2·h）。 耐光色牢度(灰色样卡)≥3级，吸水率≤0.5%。 巴氏硬度（台面）≥40，耐污染性能≥3级，色差＜3.5。 吸水厚度膨胀率：台面板（浸泡24h）＜12%，柜体板（浸泡2h）＜8%。 吊挂超过15kg物品时，应预设加固横向龙骨，龙骨应与结构墙体或者竖向龙骨支撑体连接。吊挂厨房电器设备（排油烟机、热水器等）时，应在结构墙体或者竖向龙骨支撑体上应预埋加固板。 | 室内装修 |
| 装配化装修 | 14.装配化卫生间系统 | 装配化卫生间系统是指工厂生产的地面、顶面、墙面（板）、洁具设备及管线等，在现场采用干式工法装配而成的卫生间部件体系。 地面部品静摩擦系数COF≥0.6，卫生间潮湿地面防滑值BPN≥60。 吸水率≤0.5%，耐污染性能≥3级，色差＜3.5。 整体防水底盘： 静摩擦系数COF≥0.60（干态），防滑值BPN≥60（湿态）。 甲醛释放量≤0.050mg/m³，TVOC释放限量≤0.45mg/（m2·h）。 耐光色牢度（灰色样卡）≥3级，巴柯尔硬度≥35。 | 室内装修 |
| 全龄友好 | 15.全龄友好智能光环境控制系统 | 全龄友好智能光环境控制系统是指以居家智能照明为核心，通过配置各类控制器、传感器、灯具、路由、网关、云系统等软硬件设施，实现全屋照明灯具、窗帘和进户门的智能控制，提升不同场景光环境的功能性与舒适性，从而改善全龄用户日常生活质量的系统。该系统可与其他智能家居系统和智能安防系统联动设置。 1.系统应满足以下功能及配置要求： 室内灯具的色温、亮度、启闭时间等具备多场景模式，可实现手动调节及智能感应自动调节功能； 窗帘具备智能电动控制，并与灯光控制智能联动，具备根据室内光线情况进行一体化昼夜节律智能调节的功能； 在起夜路线设置感应夜灯； 具有智能语音与视频交互功能、智能救助呼叫功能、远程控制功能； 开关面板、控制屏操作界面、移动设备软件界面、遥控器等具有简明的操作界面与操作流程，采用高对比度的颜色和材质、高辨识度的文字和图像，易操作、防误触的按键，设置有儿童和老年人专用操作界面。 2.各空间照度能够达到以下指标： 卧室的平均照度200lx； 起居室的平均照度300lx，阅读、书写时的照度500lx； 走道平均照度150lx，起夜时照度50lx～70lx； 各空间主要照明光源的色温≤5300K； 夜间灯具显色指数≥60，其他灯具显色指数≥80； 灯具的统一眩光值≤19。 | 室内装修 |
|  | 16.全龄友好橱柜 | 全龄友好橱柜是指包含储物柜、操作台、洗涤池、灶具等部品部件，对全龄人群安全性、便利性需求进行充分响应的集成式橱柜。 应一体化设计和预留常见厨房电器的嵌入空间与安装接口；所使用材料的性能、零部件的耐久性应符合国家和行业现行标准要求。 1.储物柜与操作台： 配备手动或电动的升降式吊柜或下拉式储物篮，操作台下方设置便于坐姿操作的容膝空间，满足容膝空间的同时可进一步配置台面电动升降功能，实现适老适幼的功能，操作台处设置智能救助呼叫设施。 2.洗涤池： 洗涤池尺寸≥0.6m（长）×0.4m（宽），台面边缘具有防滴水功能，水龙头具有可拉伸、防喷溅功能。 3.燃气灶具： 具有防溢出、防干烧自动熄火保护功能。 | 室内装修 |
| 全龄友好 | 17.全龄友好卫浴洁具 | 全龄友好卫浴洁具是指涵盖家庭卫生间如厕、洗漱、洗浴等功能场景，针对全龄人群需求，具有更高安全标准、更便捷使用体验、更全面功能配置的系列卫浴洁具。 1.坐便器： 配备座圈上表面距地高度≥0.4m的智能坐便器或另配有电动坐便升降椅、坐便增高器等辅具，冲水开关应便利操作或者采用智能冲水。 2.淋浴间、盆浴间： 配备可升降、调节角度的手持花洒（花洒调节高度为0.9m～2.0m）；配有恒温混水阀，调温范围为25℃～45℃；配备移动式或壁挂折叠式助浴座椅，盆浴间浴盆的高度≤0.45m。 3.洗漱台： 洗漱台水龙头具有可拉伸、防喷溅功能，洗漱台下设置容膝空间。 4.助浴设施： 洗漱台、淋浴器、浴盆设置单柄双控式水流与温度调节开关，并有明显的冷、热标识；坐便器、淋浴间、盆浴间应配备固定或者可调节高度的扶手/抓杆/助力架，应易于抓握、清洗，具有良好的防滑性。 | 室内装修 |