2021年江苏省卫生纸、纸巾纸产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的卫生纸、纸巾纸产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业采样

在生产企业，采用随机数抽样。同一批产品的抽样基数应不少于3箱，所抽取产品的保质期应能充分满足检验工作的进行。共抽取15包样品。其中12包作为检验样品，3包作为备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.3实体店和电商平台采样

3.检验依据

表1  卫生纸（明示标准GB/T 20810-2018）检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 | 电热恒温鼓风干燥箱/1、电子天平/1、高压蒸汽灭菌器/1、Thermo Scientific 1300系列A2型生物安全柜/1、36℃培养室/1 | 是 |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |  | 是 |  |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |  | 是 |  |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |  | 是 |  |
| 5 | D65亮度 | GB/T20810-2018 | GB/T7974-2013 | 白度颜色测定仪/1 | 否 |  |
| 6 | 横向吸液高度（成品层） | GB/T20810-2018 | GB/T461.1-2002 | 纸张吸水性测定仪/1 | 否 |  |
| 7 | 柔软度（成品层纵横平均） | GB/T20810-2018 | GB/T8942-2016 | 电脑测控柔软度仪/1 | 否 |  |
| 8 | 抗张指数 | GB/T20810-2018 | GB/T24328.3-2009 | 微机控制电子万能试验机/1、电子天平/2 | 否 |  |
| 9 | 可迁移性荧光物质 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018第6.7条 | 紫外线分析仪/1、恒温水浴锅/1、电子天平/2 | 否 |  |
| 10 | 灰分 | GB/T20810-2018 | GB/T742-2018 | 马弗炉/1、恒温烘箱/2、电子天平/1 | 否 |  |
| 11 | 重金属含量（铅、砷） | GB/T20810-2018 | GB/T24991-2010 GB/T24992-2010 | 原子吸收（石墨炉）分光光度计/1、液相色谱原子荧光联用仪/1 | 否 |  |
| 12 | 球形耐破度（成品层） | GB/T20810-2018 | GB/T24328.7-2009 | 球形耐破度测定仪/1 | 否 |  |
| 13 | 掉粉率 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018附录B | 掉粉率测定仪/1 | 否 |  |
| 14 | 尘埃度 | GB/T20810-2018 | GB/T1541-2013 | 尘埃度测定仪/1 | 否 |  |
| 15 | 允许短缺量 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018第6.18.1条 |  | 是 |  |
| 16 | 产品销售标志 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018第8.1.1条 |  | 是 |  |

表2 本色卫生纸（QB/T 4509-2013）检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规标准 | 检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 | 电热恒温鼓风干燥箱/1、电子天平/1、高压蒸汽灭菌器/1、Thermo Scientific 1300系列A2型生物安全柜/1、36℃培养室/1 | 是 |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |  | 是 |  |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |  | 是 |  |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T20810-2018 | GB/T20810-2018 |  | 是 |  |
| 5 | 亮度 | QB/T 4509-2013 | GB/T7974-2013 | 白度颜色测定仪/1 | 否 |  |
| 6 | 横向吸液高度 | QB/T 4509-2013 | GB/T461.1-2002 | 纸张吸水性测定仪/1 | 否 |  |
| 7 | 柔软度（纵横向平均/成品层） | QB/T 4509-2013 | GB/T8942-2016 | 电脑测控柔软度仪/1 | 否 |  |
| 8 | 抗张指数（纵向/横向） | QB/T 4509-2013 | GB/T24328.3-2009 | 微机控制电子万能试验机/1、电子天平/2 | 否 |  |
| 9 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 | GB/T20810-2018第6.7条 | 紫外线分析仪/1、恒温水浴锅/1、电子天平/2 | 否 |  |
| 10 | 灰分 | QB/T 4509-2013 | GB/T742-2018 | 马弗炉/1、恒温烘箱/2、电子天平/1 | 否 |  |
| 11 | 尘埃度 | QB/T 4509-2013 | GB/T1541-2013 | 尘埃度测定仪/1 | 否 |  |
| 12 | 允许短缺量 | QB/T 4509-2013 | GB/T20810-2018第6.18.1条 |  | 是 |  |
| 13 | 产品销售包装标志 | GB/T20810-2018、QB/T 4509-2013 | GB/T20810-2018第8.1.1条 |  | 是 |  |

表3 纸巾纸（明示标准GB/T20808-2011或QB/T 4509-2013）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T20808-2011 | GB15979-2002 | 电热恒温鼓风干燥箱/1、电子天平/1、高压蒸汽灭菌器/1、Thermo Scientific 1300系列A2型生物安全柜/1、36℃培养室/、霉菌培养箱/1 | 是 |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T20808-2011 | GB15979-2002 |  | 是 |
| 3 | 绿脓杆菌 | GB/T20808-2011 | GB15979-2002 |  | 是 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T20808-2011 | GB15979-2002 |  | 是 |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB/T20808-2011 | GB15979-2002 |  | 是 |
| 6 | 真菌菌落总数 | GB/T20808-2011 | GB15979-2002 |  | 是 |
| 7 | 亮度（白度） | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T7974-2013 | 白度颜色测定仪/1 | 否 |
| 8 | 横向吸液高度 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T461.1-2002 | 纸张吸水性测定仪/1 | 否 |
| 9 | 柔软度 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T8942-2016 | 电脑测控柔软度仪/1 | 否 |
| 10 | 横向抗张指数 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T12914-2008 | 微机控制电子万能试验机/1、卧式电脑拉力仪/1、电子天平/1 | 否 |
| 11 | 纵向湿抗张强度 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T465.2-2008 | 卧式电脑拉力仪/1、电子天平/1 | 否 |
| 12 | 灰分 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T742-2018 | 马弗炉/1、恒温烘箱/2、电子天平/2 | 否 |
| 13 | 可迁移性荧光增白剂/荧光性物质 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T27741-2018 | 紫外线分析仪/1、恒温水浴锅/1、电子天平/1、荧光标准样/1 | 否 |
| 14 | 尘埃度 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T1541-1989 | 尘埃度测定仪(含标准尘埃度图片)/1 | 否 |
| 15 | 内装量 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T20808-2011 |  | 是 |
| 16 | 产品销售包装标识 | GB/T20808-2011、QB/T 4509-2013 | GB/T20808-2011 | 目测 | 是 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 15979-2002《 一次性使用卫生用品卫生标准》

GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》

QB/T 4509-2013《本色生活用纸》

GB/T20808-2011《纸巾纸》等

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

1、卫生纸

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。因本方案中的检验项目在CCGF 301.2-2015《卫生纸产品质量监督抽查实施规范》的基础上有所增加，故仅按照相应标准（明示质量要求）进行判定，不按照实施规范进行不合格程度的判定。

检验报告结论用语为“经（抽样）检验，所检项目/XX项目符合/不符合XX标准（规定的*等品/*级品要求），检验结论为合格/不合格。”标准有等级规定时，应进行等级判定。

2、纸巾纸

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。因本方案中的检验项目在CCGF 301.1-2015《纸巾纸产品质量监督抽查实施规范》的基础上有所增加，故仅按照相应标准（明示质量要求）进行判定，不按照实施规范进行不合格程度的判定。

检验报告结论用语为“经（抽样）检验，所检项目/XX项目符合/不符合XX标准（规定的*等品/*级品要求），检验结论为合格/不合格。”标准有等级规定时，应进行等级判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。