2020年旅游鞋产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本方案适用于江苏省市场监督管理局组织的旅游鞋产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店采样

购买待销产品，索取发票等购样凭据留证。抽样数量：3双（其中备样1双），或满足试验的最少数量。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

将购买过程中与商户交流、产品信息等截图（包括商标、厂名厂址、产品外观、型号规格等信息），作为证明材料，并索取发票等购样凭据留证。抽样数量：3双（其中备样1双），或满足试验的最少数量。抽样基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1旅游鞋（执行标准为GB/T15107-2013）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2013 | QB/T2886-2007 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | GB/T 15107-2013 | QB/T2882-2007 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 15107-2013 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 15107-2013 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 15107-2013 旅游鞋

GB/T 15107-2013《旅游鞋》国家标准第1号修改单

GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

QB/T 2886-2007 鞋类 整鞋使用方法 帮底粘合强度

GB/T 3903.1-2008 鞋类 通用检验方法  耐折试验方法

GB/T 3903.2-2008 鞋类 通用检验方法  耐磨试验方法

GB/T 3903.3-2011 鞋类 通用检验方法  剥离强度试验方法

GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 19941-2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T 19942-2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

相关法律法规、部门规章和规范。

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。