2021年江苏省针织内衣产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的针织内衣产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业和市场实体店采样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为保暖内衣3件/条/套，其中备样1件/条/套；棉针织内衣、化纤针织内衣、针织塑身内衣（弹力型、调整型）、腈纶针织内衣、针织彩棉内衣2件/条/套，其中备样1件/条/套，生产企业抽样基数不得低于20件/条/套。实体店抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.3电商平台采样

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。抽样数量为保暖内衣3件/条/套，其中备样1件/条/套；棉针织内衣、化纤针织内衣、针织塑身内衣（弹力型、调整型）、腈纶针织内衣、针织彩棉内衣2件/条/套，其中备样1件/条/套，或满足试验最小量确定抽样数量。抽样基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 2912.1 | 分光光度计/2台 | 需要 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573 | pH计/2台 | - |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592 GB/T 23344 | 气质联用仪/2台 液相色谱仪/2台 | - |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713 | 汗渍色牢度仪/2台 色牢度烘箱/2台 | - |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922 | 汗渍色牢度仪/2台 色牢度烘箱/2台 | - |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922 | 汗渍色牢度仪/2台 色牢度烘箱/2台 | - |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920 | 摩擦色牢度仪/1台 | - |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920 | 摩擦色牢度仪/2台 | - |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921 | 耐洗色牢度仪/2台 | - |
| 10 | 纤维含量 | GB/T29862 相应产品标准 | FZ/T 01057、GB/T 2910等 | 纤维细度仪/6台 恒温烘箱/4台 | - |
| 11 | 保温率 | 相应产品标准 | GB/T 11048-1989 A法 | 保温率测试仪/2台 | - |
| 注：保温率仅考核针织保暖内衣。 |  |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

GB/T 29862-2013  《纺织品 纤维含量的标识》

FZ/T 73006-1995 《腈纶针织内衣》

FZ/T 73022-2012《针织保暖内衣》

FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》

FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》

FZ/T 73033-2009 《大豆蛋白复合纤维针织内衣》

FZ/T 73035-2010 《针织彩棉内衣》等

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。