附件3：

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 直读式橡胶密度计校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | □制定 ■修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJG（化）106-91 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王希光 |  |  | 联系电话 |  | 010-51338087 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 □自主创新 ■ 质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 橡胶及其制品广泛应用于国民经济的各个领域，橡胶制品在各个应用领域有着不同的使用性能和工艺配方要求。橡胶诸多特性如拉伸强度、撕裂强度、定伸应力与硬度、耐磨性、疲劳与疲劳破坏、弹性、扯断伸长率等都与橡胶密度有密不可分的关系。橡胶密度是橡胶性能最基础最重要的参数之一。 GB/T 533-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定》中规定了硫化橡胶或热塑性橡胶密度测定的方法，HG/T 2728-1995《橡胶密度的测定》中规定了橡胶密度测定的方法。直读式橡胶密度计自身的准确性对橡胶密度检测结果有着重要的影响。为确保直读式橡胶密度计检测结果的准确可靠，应对其进行周期性检定或校准。而现有检定规程JJG（化）106-91《橡胶直读式比重仪检定规程》制定时间较早，对于当今橡胶制品检测中所使用的设备无法全面地覆盖，因此该检定规程的修订也是非常必要的。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该计量技术规范实施后，将对用于直读式橡胶密度计的计量特性和校准方法进行明确规定，同时将更全面地覆盖当今检测设备，确保直读式橡胶密度计的计量溯源性及量值的准确可靠。 3.查新结果： 查找文献，现有检定规程JJG（化）106-91《橡胶直读式比重仪检定规程》制定时间较早，对于当今橡胶制品检测中所使用的设备无法全面覆盖，因此该检定规程的修订是非常必要的。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 规定了直读式橡胶密度计的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法。 适用于测定实心橡胶密度的直读式橡胶密度计的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 以AU300型、TW300型等仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 质量示值; 最大允许误差±1%. 2; 纯净蒸馏水电阻值; 不小于4*10^6Ω. 3.主要测量标准的技术指标： 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 质量示值; 砝码：3个，每个1.732g±0.002 g. 2; 纯净蒸馏水电阻值; 水质电阻值分析仪或其他器具：允许误差±10%. 4.简要描述主要计量项目的技术原理： （1）质量示值：使用砝码测量，最大允许误差不超过±1%。 （2）蒸馏水电阻：使水质电阻值分析仪两电极插入水中，间隔10mm，记录阻值，应不小于4*10^6Ω。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系： JJG（化）106-91《橡胶直读式比重仪检定规程》制定时间较早，对于当今橡胶制品检测中所使用的设备无法全面地覆盖，因此需要修订；而GB/T 533-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定》、HG/T 2728-1995《橡胶密度的测定》及HG/T 3710-2003《直读式橡胶密度计技术条件》对橡胶密度测定方法及直读式橡胶密度计在性能指标、试验要求和检验方法方面作了通用的规定，但并未规定计量特性和计量技术原理。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | 月 日 |  | 技术 委员会 | 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。