附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 铜合金冲刷腐蚀试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 樊志罡 |  |  | 联系电话 |  | 13691058043 |
| 任务年限 |  | 2021-2023 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 《中国制造2025》把海洋工程装备和高技术船舶作为十大重点发展领域之一加快推进，铜及铜合金具有优良的耐海水腐蚀性和防海生物生长和附着性，加之铜合金还具有优良的导电及加工成型性，成为海洋工程中不可或缺、甚至不可替代的材料。海洋工程中运用的铜合金，由于海水介质中的腐蚀和流动海水中冲刷的综合作用，其耐冲刷腐蚀性是其最重要的性能指标之一。 旋转式冲刷腐蚀试验机结构简单，占地面积小，成本较低，是各高校、研究院所、第三方测试机构进行铜合金冲刷腐蚀测试最常用的设备之一，可以通过加入一定的溶液并改变溶液的温度、设置所需的冲刷速度及试验时间，实现对铜及铜合金的冲刷腐蚀测试。 目前，由于我国的铜合金冲刷腐蚀试验机还处于初步发展阶段，设备的制造研发并不成熟，产品质量参差不齐，这与缺乏对冲刷腐蚀试验机的校准规程息息相关。由于缺乏对设备统一的评价依据，使产品的验收和维护比较困难，对行业的发展造成了不利的影响。科学的校准规范能规范校准操作并确保校准结果的准确性，便于提升该仪器的规范性，从而提升产品质量水平，并对有色金属产业升级起到积极作用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于铜及铜合金冲刷腐蚀试验机的校准 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标 - 温度范围：（室温~90）℃ - 温度偏差：±1℃ - 温度均匀度:不大于1℃ - 温度波动度：±1℃ - 转速：1~1000 r/min ±2 r/min - 时间：（0~10）h ±1 min - 流量偏差：±10% - 流量均匀度：不大于5% 流量波动度：±5% |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 冲刷腐蚀试验是近年来应用逐渐广泛的一种试验方法，较之传统腐蚀试验，其可以模拟流动海水下腐蚀与冲刷的综合作用，与真实环境有着更好的相关性。铜合金冲刷腐蚀试验机的校准需求日益增加，但目前国内外并无此设备校准规程，因此亟需形成与之配套的校准规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。