编号：（X）XK05-001

建筑用钢筋产品生产许可证实施细则

（钢筋混凝土用热轧钢筋产品）

（送审稿）

2021-××-××公布                   2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

建筑用钢筋产品生产许可证实施细则

（钢筋混凝土用热轧钢筋产品部分）

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门钢筋混凝土用热轧钢筋产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则中的钢筋混凝土用热轧钢筋包括7个产品单元（详见表1），划分如下：

光圆钢筋是指横截面通常为圆形，表面光滑，按直条或盘卷型式交货的成品钢筋。

带肋钢筋是指横截面通常为圆形，且表面带肋的混凝土结构用钢材，按直条或盘卷型式交货，带E的牌号具有抗震性能的成品钢筋。

生产普通热轧钢筋的工艺技术称为普通热轧工艺；生产细晶粒钢筋的工艺技术称为细晶粒工艺；生产余热处理钢筋的工艺技术称为余热处理工艺；生产耐蚀钢筋的工艺技术称为耐蚀工艺；生产不锈钢钢筋的工艺技术称为不锈工艺。

表1 钢筋混凝土用热轧钢筋产品单元

| 序号 | 产品单元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热轧钢筋用钢坯 | 300MPa、400MPa、500MPa、600MPa为钢筋的强度级别 |
| 2 | 300MPa级光圆钢筋 |  |
| 3 | 400MPa级带肋钢筋 |  |
| 4 | 400MPa级抗震带肋钢筋 |  |
| 5 | 500MPa级带肋钢筋 |  |
| 6 | 500MPa级抗震带肋钢筋 |  |
| 7 | 600MPa级带肋钢筋 |  |

注：1.各产品单元发证范围应根据轧制工艺及对应的产品标准确定；

2.热轧钢筋用钢坯应与后续轧制的成品钢筋单元的强度级别和生产工艺相适应。

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2 企业生产钢筋混凝土用热轧钢筋产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元名称 | 生产设备名称 | 生产设备要求 | 检验设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧钢筋用钢坯 | - 炼钢转炉或电弧炉* - 精炼炉*（必要时） 3．连铸机 4．制氧机 | 炼钢转炉或电弧炉容量＞30吨；500MPa级抗震带肋钢筋、600MPa级带肋钢筋在钢坯生产时必须使用精炼炉；生产用于不锈工艺轧制钢筋的钢坯时必须使用精炼炉 | 卡尺、长度测量工具、火花放电原子发射光谱仪、分光光度计、电子天平、碳硫仪 | 适用于炼钢工序 |
| 2 | 300MPa级 光圆钢筋 | - 加热或温控设备* - 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） - 冷却（斯太尔摩冷却线或冷床） - 集卷站或定尺剪 - 检验台或精整台架 - 酸洗设备或热处理设备（不锈工艺） | 加热或温控设备有温度自动记录装置，不得采用直接燃煤方式加热；禁止使用复二重线材轧机、横列式线材轧机、三辊式线材轧机、横列式棒材轧机；禁止使用非机械式冷床；酸洗设备和热处理设备仅适用于不锈工艺。 | 卡尺、长度测量工具、晶间腐蚀试验装置（适用于除铁素体型钢筋外的不锈钢钢筋）、火花放电原子发射光谱仪、分光光度计、电子天平、碳硫仪、氧氮分析仪（需测量氮元素时）、拉力试验机、引伸计（2级仅用于测定Agt，可用1级替代）、弯曲试验机（可用具有弯曲功能的拉力试验机替代）、台秤、地秤（适用于以盘卷交货的钢筋） | 有炼钢工序的企业还应满足热轧钢筋用钢坯单元的设备要求 |
| 3 | 400MPa级 带肋钢筋 | - 加热或温控设备* - 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） - 淬火装置（余热处理工艺） - 冷却（斯太尔摩冷却线或冷床） - 集卷站或定尺剪 - 检验台或精整台架 - 酸洗设备或热处理设备（不锈工艺） | 加热或温控设备有温度自动记录装置，不得采用直接燃煤方式加热；禁止使用复二重线材轧机、横列式线材轧机、三辊式线材轧机、横列式棒材轧机；禁止使用非机械式冷床；淬火装置仅适用于余热处理工艺；酸洗设备和热处理设备仅适用于不锈工艺。 | 卡尺、长度测量工具、晶间腐蚀试验装置（适用于除铁素体型钢筋外的不锈钢钢筋）、火花放电原子发射光谱仪、分光光度计、电子天平、碳硫仪、氧氮分析仪（需测量氮元素时）、拉力试验机、引伸计（2级仅用于测定Agt，可用1级替代）、弯曲试验机（可用具有弯曲功能的拉力试验机替代）、台秤、地秤（适用于以盘卷交货的钢筋） | 有炼钢工序的企业还应满足热轧钢筋用钢坯单元的设备要求 |
| 4 | 400MPa级 抗震带肋钢筋 | - 加热或温控设备* - 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） - 冷却（斯太尔摩冷却线或冷床） - 集卷站或定尺剪 - 检验台或精整台架 | 加热或温控设备有温度自动记录装置，不得采用直接燃煤方式加热；禁止使用复二重线材轧机、横列式线材轧机、三辊式线材轧机、横列式棒材轧机；禁止使用非机械式冷床。 | 卡尺、长度测量工具、火花放电原子发射光谱仪、分光光度计、电子天平、碳硫仪、拉力试验机、引伸计（2级仅用于测定Agt，可用1级替代）、弯曲试验机（可用具有弯曲功能的拉力试验机替代）、反向弯曲试验机、台秤、地秤（适用于以盘卷交货的钢筋） | 有炼钢工序的企业还应满足热轧钢筋用钢坯单元的设备要求 |
| 5 | 500MPa级 带肋钢筋 | - 加热或温控设备* - 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） - 淬火装置（余热处理工艺） - 冷却（斯太尔摩冷却线或冷床） - 集卷站或定尺剪 - 检验台或精整台架 - 酸洗设备或热处理设备（不锈工艺） | 加热或温控设备有温度自动记录装置，不得采用直接燃煤方式加热；禁止使用复二重线材轧机、横列式线材轧机、三辊式线材轧机、横列式棒材轧机；禁止使用非机械式冷床；淬火装置仅适用于余热处理工艺；酸洗设备和热处理设备仅适用于不锈工艺。 | 卡尺、长度测量工具、晶间腐蚀试验装置（适用于除铁素体型钢筋外的不锈钢钢筋）、火花放电原子发射光谱仪、分光光度计、电子天平、碳硫仪、氧氮分析仪（需测量氮元素时）、拉力试验机、引伸计（2级仅用于测定Agt，可用1级替代）、弯曲试验机（可用具有弯曲功能的拉力试验机替代）、台秤、地秤（适用于以盘卷交货的钢筋） | 有炼钢工序的企业还应满足热轧钢筋用钢坯单元的设备要求 |
| 6 | 500MPa级 抗震带肋钢筋 | - 加热或温控设备* - 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） - 冷却（斯太尔摩冷却线或冷床） - 集卷站或定尺剪 - 检验台或精整台架 | 加热或温控设备有温度自动记录装置，不得采用直接燃煤方式加热；禁止使用复二重线材轧机、横列式线材轧机、三辊式线材轧机、横列式棒材轧机；禁止使用非机械式冷床。 | 卡尺、长度测量工具、火花放电原子发射光谱仪、分光光度计、电子天平、碳硫仪、拉力试验机、引伸计（2级仅用于测定Agt，可用1级替代）、弯曲试验机（可用具有弯曲功能的拉力试验机替代）、反向弯曲试验机、台秤、地秤（适用于以盘卷交货的钢筋） | 有炼钢工序的企业还应满足热轧钢筋用钢坯单元的设备要求 |
| 7 | 600MPa级 带肋钢筋 | - 加热或温控设备* - 轧钢生产线*（线材轧机或棒材轧机） - 冷却（斯太尔摩冷却线或冷床） - 集卷站或定尺剪 - 检验台或精整台架 | 加热或温控设备有温度自动记录装置，不得采用直接燃煤方式加热；禁止使用复二重线材轧机、横列式线材轧机、三辊式线材轧机、横列式棒材轧机；禁止使用非机械式冷床。 | 卡尺、长度测量工具、火花放电原子发射光谱仪、分光光度计、电子天平、碳硫仪、拉力试验机、引伸计（2级仅用于测定Agt，可用1级替代）、弯曲试验机（可用具有弯曲功能的拉力试验机替代）、台秤、地秤（适用于以盘卷交货的钢筋） | 有炼钢工序的企业还应满足热轧钢筋用钢坯单元的设备要求 |

注：1.本表中为企业正常生产应具备的主要生产设备和企业应具备的主要检验设备，可与上述设备名称不同，根据企业产品类别以企业实际具备的生产设备和检验设备为准，但应满足上述设备的功能要求，仅制氧机和酸洗设备可租赁；

2.标注“*”设备为许可证书上应注明的关键生产设备。

3.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

4.标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、关键设备名称及数量（示例见表3）。

表3 证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热轧钢筋用钢坯 （应与产品单元相匹配） | 热轧钢筋用钢坯 生产线名称：炼钢厂 炼钢炉型及数量：80吨电弧炉1座，80吨精炼炉1座 |
| 2 | 300MPa级光圆钢筋（普通热轧工艺） 400MPa级带肋钢筋（普通热轧工艺） 400MPa级抗震带肋钢筋（普通热轧工艺） | 300MPa级光圆钢筋（普通热轧工艺） 400MPa级带肋钢筋（普通热轧工艺） 400MPa级抗震带肋钢筋（普通热轧工艺） 生产线名称：高线车间 加热设备：步进式加热炉 轧机生产线：Φ550连续式线材生产线1条 |
| 3 | 300MPa级光圆钢筋 （普通热轧工艺） 400MPa级带肋钢筋（普通热轧工艺） | 300MPa级光圆钢筋（普通热轧工艺） 生产线名称：高线车间 加热设备：电感应加热装置 轧机生产线1：Φ550连续式线材生产线1条 400MPa级带肋钢筋（普通热轧工艺） 生产线名称2：棒线车间 加热设备：步进式加热炉 轧机生产线：Φ550连续式棒材生产线1条 |
| 4 | 300MPa级光圆钢筋（普通热轧工艺） 400MPa级带肋钢筋（普通热轧工艺、耐蚀工艺） 400MPa级抗震带肋钢筋（普通热轧工艺、耐蚀工艺） | 400MPa级带肋钢筋（普通热轧工艺、耐蚀工艺） 400MPa级抗震带肋钢筋（普通热轧工艺、耐蚀工艺） 生产线名称：高线车间 加热设备：步进式加热炉 轧机生产线：Φ550连续式线材生产线1条 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：钢筋混凝土用热轧钢筋产品执行的标准及检验项目。

附件

钢筋混凝土用热轧钢筋产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 生产工艺 | 标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧钢筋用 钢坯 | 冶炼 | YB/T 2011-2014 连续铸钢方坯和矩形坯 | 化学成分 |
| 2 | 300MPa级 光圆钢筋 | 普通热轧工艺 | GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 | 尺寸1、重量偏差、化学成分2、拉伸3、弯曲、表面质量 |
| 3 | 300MPa级 光圆钢筋 | 不锈工艺 | GB/T 33959-2017 钢筋混凝土用不锈钢钢筋 | 尺寸1、化学成分4、拉伸5、弯曲、重量偏差、晶间腐蚀6、表面质量、耐腐蚀性能16、疲劳性能17、连接性能18 |
| 4 | 400MPa级带肋钢筋、 500MPa级带肋钢筋、 600MPa级带肋钢筋 | 普通热轧工艺 | GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 | 尺寸7、重量偏差、化学成分8、拉伸9、弯曲10、表面标志、表面质量、金相组织、疲劳性能17、连接性能18 |
| 5 | 400MPa级抗震带肋钢筋、 500MPa级抗震带肋钢筋 | 普通热轧工艺 | GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 | 尺寸7、重量偏差、化学成分8、拉伸11、弯曲10、表面标志、反向弯曲、表面质量、金相组织、疲劳性能17、连接性能18 |
| 6 | 400MPa级带肋钢筋、 500MPa级带肋钢筋 | 细晶粒工艺 | GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 | 尺寸7、重量偏差、化学成分8、拉伸9、弯曲10、表面标志、表面质量、金相组织、疲劳性能17、晶粒度19、连接性能18 |
| 7 | 400MPa级抗震带肋钢筋、500MPa级抗震带肋钢筋 | 细晶粒工艺 | GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋 | 尺寸7、重量偏差、化学成分8、拉伸11、弯曲10、表面标志、反向弯曲、表面质量、金相组织、疲劳性能17、晶粒度19、连接性能18 |
| 8 | 400MPa级带肋钢筋、 500MPa级带肋钢筋 | 余热处理工艺 | GB/T 13014-2013 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 尺寸12、重量偏差、化学成分8、拉伸9、弯曲、表面质量、表面标志13、金相检验、连接性能15 |
| 9 | 400MPa级带肋钢筋、500MPa级带肋钢筋 | 耐蚀工艺 | GB/T 33953-2017 钢筋混凝土用耐蚀钢筋 | 尺寸7、重量偏差、化学成分14、拉伸9、弯曲、表面标志、表面质量、耐腐蚀性能16、连接性能18、疲劳性能17 |
| 10 | 400MPa级抗震带肋钢筋、 500MPa级抗震带肋钢筋 | 耐蚀工艺 | GB/T 33953-2017 钢筋混凝土用耐蚀钢筋 | 尺寸7、重量偏差、化学成分14、拉伸11、弯曲10、反向弯曲、表面标志、表面质量、耐腐蚀性能16、连接性能18、疲劳性能17 |
| 11 | 400MPa级带肋钢筋、 500MPa级带肋钢筋 | 不锈工艺 | GB/T 33959-2017 钢筋混凝土用不锈钢钢筋 | 尺寸7、化学成分4、拉伸5、弯曲、重量偏差、表面标志、晶间腐蚀6、表面质量、耐腐蚀性能16、疲劳性能17、连接性能18 |
| 备注 | 1.尺寸应包括：不圆度、每米弯曲度（适用于直条）； 2.化学成分包括五元素（C、Si、Mn、S、P）； 3.拉伸应包括下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率（或最大力总延伸率）； 4.化学成分应依据标准中的钢号确定元素种类； 5.拉伸应包括屈服强度、抗拉强度、断后伸长率（或最大力总延伸率）； 6.晶间腐蚀不适用于铁素体型不锈钢钢筋。 7.尺寸应包括横肋高、间距、每米弯曲度（适用于直条）、横肋末端最大间隙； 8.化学成分应包括五元素（C、Si、Mn、S、P）和碳当量； 9.拉伸应包括下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率（或最大力总延伸率）； 10.弯曲试验（2个试样）可用反向弯曲试验（1个试样）替代。 11.拉伸应包括下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、实测抗拉强度/实测下屈服强度、实测下屈服强度/下屈服强度； 12.尺寸项目包括横肋高、间距、横肋末端最大间隙； 13.公称直径不大于10mm的余热处理钢筋可不轧制表面标志； 14.化学成分应为六元素（耐大气腐蚀C、Si、Mn、S、P、Cu）或七元素（耐氯离子腐蚀C、Si、Mn、S、P、Cr、Ni）； 15.非可焊型余热处理钢筋只进行机械连接性能检验。 15～19为型式试验项目，检验数量根据相应的标准确定，仅当原料、生产工艺、关键设备有重大变化及新产品生产时进行检验。 20. 企业在申请取证时应在产品单元内按照生产工艺提供产品检验报告，检验样品应由本次申请所涉及的生产线生产。生产线为高线或线材生产线的，检验样品的交货型式为盘卷；生产线为棒材生产线的，检验样品的交货型式为直条；生产线为棒线合一生产线的，检验样品的交货型式为盘卷和直条。当企业申请涉及多个生产地址时，应按地址分别提供产品检验报告。 21. 每种产品的产品检验报告中常规检验项目应由同一组/批检验样品完成，当涉及型式检验项目时，每种产品的型式试验项目也应由同一组/批检验样品完成，但可与其他常规检验项目为不同组/批样品。 22. 申请事项仅涉及热轧钢筋用钢坯单元时，只提供热轧钢筋用钢坯的产品检验报告；同时涉及热轧钢筋用钢坯单元和其他产品单元时，可不提供热轧钢筋用钢坯的产品检验报告 |  |  |  |