编号：（X）XK08-001

水泥产品生产许可证实施细则

（送审稿）

2021-××-××公布                   2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

水泥产品生产许可证实施细则

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门水泥产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

本细则规定的水泥产品划分为6个产品单元，具体产品单元及说明见表1。

水泥生产企业按生产工艺划分为水泥厂、熟料厂、粉磨站和配制厂四种类型。水泥厂指包括原料处理、生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥均化及配制、水泥包装（散装）生产工序的企业；熟料厂指包括原料处理、生料粉磨、熟料煅烧生产工序的企业；粉磨站指包括水泥粉磨、水泥均化及配制、水泥包装（散装）生产工序的企业；配制厂指包括水泥均化及配制、水泥包装（散装）生产工序的企业。特种水泥生产企业，必须具备完整的熟料和粉磨生产线。

表1 水泥产品单元

| 序号 | 产品单元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用水泥32.5 | 通用水泥32.5是指强度等级为32.5MPa的一般土木建筑工程通常采用的水泥。 企业获得本单元生产许可证，允许生产32.5（含32.5R）强度等级及以下强度等级的通用水泥产品。 |
| 2 | 通用水泥42.5 | 通用水泥42.5是指强度等级为42.5MPa的一般土木建筑工程通常采用的水泥。 企业获得本单元生产许可证，允许生产42.5（含42.5R）强度等级及以下强度等级的通用水泥产品。 |
| 3 | 通用水泥52.5 | 通用水泥52.5是指强度等级为52.5MPa的一般土木建筑工程通常采用的水泥。 企业获得本单元生产许可证，允许生产52.5（含52.5R）强度等级及以下强度等级的通用水泥产品。 |
| 4 | 通用水泥62.5 | 通用水泥62.5是指强度等级为62.5MPa的一般土木建筑工程通常采用的水泥。 企业获得本单元生产许可证，允许生产62.5（含62.5R）强度等级及以下强度等级的通用水泥产品。 |
| 5 | 硅酸盐水泥 熟料 | 硅酸盐水泥熟料是指以钙质和硅质材料为主要原料，按适当比例配制成生料，煅烧至部分熔融，并经冷却所得以硅酸钙为主要矿物组成的产物。 对外销售硅酸盐水泥熟料的生产类型为水泥厂和熟料厂的企业，应取得本单元生产许可证。 |
| 6 | 特种水泥 | 特种水泥是指具有特殊性能或用途的水泥。 企业获得本单元生产许可证，允许生产必备检验设备表（见表4）中注明所需必备检验设备对应的特种水泥产品。 |

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准的范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2、表3、表4）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检验报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检验合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2 企业生产水泥产品应具备的生产设施和检验设施

| 序号 | 生产设施名称 | 设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料储存、配料、均化设施 | 容量应满足生产要求。预均化堆场应设置封闭厂房。 均化设施应采用多库搭配、机械倒库或空气均化等。 经破碎、烘干、均化处理后的物料以及熟料应设置封闭厂房，不允许采用露天堆放。 | 水泥厂、熟料厂、粉磨站必备 |
| 2 | 半成品、成品 储存设施 | 水泥储库禁止同时上入下出，特种水泥各品种均应有具有均化功能专用水泥储库。 生料、水泥均化设施应采用多库搭配、机械倒库、空气均化或其他先进均化设施。不允许无均化功能的水泥库单库包装或散装出厂。 | 水泥厂、熟料厂、粉磨站、配制厂必备 |
| 3 | 生产车间等 | 球磨机不允许露天放置或大棚式放置。 | 水泥厂、熟料厂、粉磨站必备 |
| 4 | 检验设施 | 独立生产厂点应具备单独的化验室。 化验室成型、破型、养护场所应有温湿度控制设施，封存样应专库保管。 水泥试体养护水槽数量应与生产规模相适。 | 水泥厂、熟料厂、粉磨站、配制厂必备 |

表3 企业生产水泥产品应具备的生产设备

| 序号 | 设备名称 | 设备要求 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料破碎设备 | 能满足生产要求 | 原料破碎、烘干、均化设备可视进厂原材料情况及生产工艺需要进行配备 | 水泥厂、熟料厂必备 |
|  | 原料烘干设备 | 能满足生产要求。煤、粘土等原料不允许采用晾晒工艺进行烘干处理 |  |  |
|  | 原料输送设备 | 能满足生产要求 |  |  |
| 2 | 物料输送设备 | 能满足生产要求 |  | 水泥厂、熟料厂必备 |
|  | 配料计量设备 | 采用电子、微机控制计量装置 |  |  |
|  | 生料粉磨设备 | Ф3m（含）以上的球（管）磨机(生产特种水泥除外)、立磨、辊压机等，并符合国家产业政策 |  |  |
| 3 | 生料输送设备 | 应达到密闭输送要求 | 生产通用水泥、硅酸盐水泥熟料的生产线必须具备预热器 | 水泥厂、熟料厂必备 |
|  | 预热器 | 采用立筒或旋风预热装置 |  |  |
|  | 分解炉 | 能满足生产要求 |  |  |
|  | 熟料煅烧设备* | 能满足生产要求，并符合国家产业政策 |  |  |
|  | 冷却机 | 能满足生产要求 |  |  |
|  | 熟料输送设备 | 应达到密闭输送要求 |  |  |
|  | 熟料装运设备 | 熟料装运设备应密闭 | 销售熟料企业用 |  |
| 4 | 熟料预粉碎 设备 | 能满足生产要求 | 熟料预粉碎设备可视生产工艺需要进行配备 | 水泥厂、粉磨站必备 |
|  | 熟料及原料输送设备 | 应达到密闭输送要求 |  |  |
|  | 配料计量装置 | 采用电子、微机控制计量装置 |  |  |
|  | 水泥粉磨设备* | Ф3m（含）以上的球（管）磨机(生产特种水泥除外)、立磨、 辊压机（用于终粉磨）等，并符合国家产业政策 |  |  |
| 5 | 水泥输送设备 | 应达到密闭输送要求 | 配制厂及采用熟料和混合材分别粉磨或部分分别粉磨工艺的企业应配备混料设备 | 水泥厂、粉磨站、配制厂必备 |
|  | 混料设备 | 应采用专用的满足要求的混料机或选粉机，规格应与产能相适应 |  |  |
|  | 配料计量装置 | 采用微机控制计量装置 |  |  |
| 6 | 散装水泥装车装置或水泥包装机 | 散装水泥装车、水泥包装应配备计量装置 |  | 水泥厂、粉磨站、配制厂必备 |
| 注：1.本表为企业应具备的必备生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 2.本表中带“*”设备为关键生产设备（熟料煅烧设备和水泥粉磨设备），企业获证后关键生产设备发生变化的，一个月内应向企业所在地省级市场监管部门提交许可范围变更申请。 |  |  |  |  |

表4 企业生产水泥产品应具备的检验设备

| 序号 | 检验设备 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥胶砂电动抗折试验机、抗压强度试验机、行星式水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂试体成型振实台、40mm×40mm水泥抗压夹具、天平、水泥胶砂试模 、水泥强度试体养护水控温装置、水泥强度/凝结时间/安定性试体带模自动控温养护装置、水泥净浆搅拌机、水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、水泥安定性试验用沸煮箱、雷氏夹膨胀测定仪（标准法）、水泥安定性试验用雷氏夹（标准法）、水泥标准筛/水泥负压筛析仪、勃氏透气仪、高温炉、电热鼓风干燥箱、水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）、游标卡尺、化学分析用玻璃器皿、氯离子测定装置、化验室统一小磨（配制厂可不具备此设备）、刚性试模 | 通用水泥32.5、通用水泥42.5、通用水泥52.5、通用水泥62.5产品单元必备检验设备。 |
| 2 | 水泥胶砂电动抗折试验机、抗压强度试验机、行星式水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂试体成型振实台、40mm×40mm水泥抗压夹具、天平、水泥胶砂试模 、水泥强度试体养护水控温装置、水泥强度/凝结时间/安定性试体带模自动控温养护装置、水泥净浆搅拌机、水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、水泥安定性试验用沸煮箱、雷氏夹膨胀测定仪（标准法）、水泥安定性试验用雷氏夹（标准法）、高温炉、化学分析用玻璃器皿、游离氧化钙测定仪、化验室统一小磨、电热鼓风干燥箱 | 硅酸盐水泥熟料产品单元必备检验设备。 |
| 3 | 水泥胶砂电动抗折试验机、抗压强度试验机、行星式水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂试体成型振实台、40mm×40mm水泥抗压夹具、天平、水泥胶砂试模 、水泥强度试体养护水控温装置、水泥强度/凝结时间/安定性试体带模自动控温养护装置、水泥净浆搅拌机、水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪、水泥安定性试验用沸煮箱、雷氏夹膨胀测定仪（标准法）、水泥安定性试验用雷氏夹（标准法）、水泥标准筛/水泥负压筛析仪、勃氏透气仪、高温炉、电热鼓风干燥箱、水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）、游标卡尺、化学分析用玻璃器皿、化验室统一小磨、氯离子测定装置 | 特种水泥产品单元必备通用检验设备。 |
|  | 水泥胶砂耐磨试验机*、比长仪*、水泥胶砂耐磨试模、水泥胶砂振动台、干缩养护箱、水泥胶砂干缩试模 | 钢渣道路水泥必备检验设备。 |
|  | 比长仪*、砂浆渗透仪*、限制钢丝骨架、抗渗试模 | 明矾石膨胀水泥必备检验设备。 |
|  | 比长仪*、游离氧化钙测定仪*、水泥膨胀试模 | 道路基层用缓凝硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 白度计* | 白色硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 光谱光度计或光电积分类测色仪* | 彩色硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 蒸汽养护箱* | 免压蒸管桩硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 激光粒度分析仪*、六价铬测定仪* | 超细硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 常压稠化仪*、增压稠化仪*、常压养护箱、高压养护釜、恒速搅拌器 | 油井水泥必备检验设备。 |
|  | 比长仪*、自应力水泥试模*、限制钢丝骨架 | 自应力铁铝酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 水泥氯离子扩散系数测定装置*、水泥氯离子扩散胶砂试模、真空饱盐设备 | 海工硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 溶解热测定仪*、火焰光度计*、量热温度计（贝克曼温度计）、水化热恒温水槽、热量计 | 核电工程用硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 溶解热测定仪*、比长仪*、量热温度计（贝克曼温度计）、水化热恒温水槽、热量计、水泥膨胀试模 | 低热微膨胀水泥必备检验设备。 |
|  | 溶解热测定仪*、量热温度计（贝克曼温度计）、水化热恒温水槽、热量计 | 中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 溶解热测定仪*、量热温度计（贝克曼温度计）、水化热恒温水槽、热量计 | 低热钢渣硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 比长仪*、水泥膨胀试模 | 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 比长仪*、水泥膨胀试模 | 复合硫铝酸盐水泥必备检验设备。 |
|  | 比长仪*、火焰光度计*、酸度计*、水泥膨胀试模 | 硫铝酸盐水泥必备检验设备。 |
| 注：1.本表为企业生产水泥产品应具备的必备检验设备（产品标准中出厂检验项目所需的检验设备），可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 2.特种水泥单元中带“*”设备为关键检验设备，企业获证后关键检验设备发生变化的（不包含相同设备数量增减变化），一个月内应向企业所在地省级市场监管部门提交许可范围变更申请。 3.生产铝酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥产品，必备特种水泥单元明确的通用检验设备。 |  |  |

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、生产类型、生产线及熟料、关键设备名称及数量，特种水泥单元证书还需注明关键检验设备，示例见表5。

表5证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 证书产品明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用水泥42.5 | 产品：通用水泥42.5； 生产类型：粉磨站； 生产线：1条粉磨生产线； 关键生产设备：Φ3.8×13m水泥磨机1台 |
| 2 | 通用水泥52.5 | 产品：通用水泥52.5； 生产类型：水泥厂； 生产线A：1条熟料生产线； 关键生产设备A：Φ3.2×46m回转窑1台； 生产线B：1条粉磨生产线； 关键生产设备B：Φ3.0×11m水泥磨机1台 |
| 3 | 硅酸盐水泥熟料 | 产品：硅酸盐水泥熟料； 生产类型：熟料厂； 生产线：1条熟料生产线； 关键生产设备：Φ4.8×74m回转窑1台 |
| 4 | 特种水泥 | 产品：特种水泥； 生产类型：水泥厂； 生产线A：1条熟料生产线； 关键生产设备A：Φ3.2×46m回转窑1台； 生产线B：1条粉磨生产线； 关键生产设备B：Φ3.0×11m水泥磨机1台； 关键检验设备：溶解热测定仪 |
| 5 | 通用水泥52.5 特种水泥 | 产品：通用水泥52.5； 生产类型：水泥厂； 生产线A：1条熟料生产线； 关键生产设备A：Φ4.3×50m回转窑1台； 生产线B：2条粉磨生产线； 关键生产设备B：Φ4.0×13m水泥磨机1台；Φ4.2×13m水泥磨机1台 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：水泥产品执行的标准及检验项目。

附件

水泥产品执行的标准及检验项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 产品标准名称 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用水泥32.5、通用水泥42.5、通用水泥52.5、通用水泥62.5 | GB 175-2007 通用硅酸盐水泥 | 不溶物（仅硅酸盐水泥产品适用）、烧失量（仅硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥产品适用）、三氧化硫、氧化镁（除矿渣硅酸盐水泥B型以外的产品全部适用）、氯离子、凝结时间、安定性、强度、水溶性铬（VI）、放射性 |
| 2 |  | GB/T 3183-2017 砌筑水泥 | 三氧化硫、氯离子、细度、凝结时间、沸煮法安定性、保水率、强度、水溶性铬（VI）、放射性 |
| 3 |  | GB/T 13590-2006 钢渣硅酸盐水泥 | 三氧化硫、比表面积、凝结时间、安定性、强度、放射性 |
| 4 |  | GB/T 23933-2009 镁渣硅酸盐水泥 | 三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、压蒸安定性、强度、放射性 |
| 5 |  | JC/T 600-2010 石灰石硅酸盐水泥 | 氧化镁、三氧化硫、氯离子、比表面积、凝结时间、安定性、强度、放射性 |
| 6 |  | JC/T 740-2006 磷渣硅酸盐水泥 | 氧化镁、三氧化硫、氯离子含量、细度、凝结时间、安定性、强度、放射性 |
| 7 |  | JC/T 1090-2008 钢渣砌筑水泥 | 三氧化硫、比表面积、凝结时间、安定性、保水率、强度、放射性 |
| 8 | 硅酸盐水泥熟料 | GB/T 21372-2008 硅酸盐水泥熟料 | 游离氧化钙（除低碱水泥熟料、高抗硫酸盐水泥熟料以外的产品全部适用）、氧化镁、烧失量、不溶物、三氧化硫、硅酸三钙+硅酸二钙、氧化钙/二氧化硅质量比、铝酸三钙（仅中、高抗硫酸盐水泥熟料，中、低热水泥熟料适用）、硅酸三钙（仅中、高抗硫酸盐水泥熟料，中热水泥熟料适用）、硅酸二钙（仅低热水泥熟料适用）、碱含量（仅低碱水泥熟料，中、低热水泥熟料适用）、凝结时间、安定性、抗压强度、其它要求、放射性 |
| 9 | 特种水泥 | GB/T 200-2017 中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥 | 氧化镁、三氧化硫、烧失量、不溶物、比表面积、凝结时间、沸煮安定性、强度、水化热、放射性 |
| 10 |  | GB/T 201-2015 铝酸盐水泥 | Al2O3含量、SiO2含量、Fe2O3含量、碱含量、S（全硫）含量、Cl-含量、细度、水泥胶砂凝结时间、强度、放射性 |
| 11 |  | GB/T 748-2005 抗硫酸盐硅酸盐水泥 | 硅酸三钙、铝酸三钙、烧失量、氧化镁、三氧化硫、不溶物、比表面积、凝结时间、安定性、强度、放射性 |
| 12 |  | GB/T 2015-2017 白色硅酸盐水泥 | 三氧化硫、细度、沸煮法安定性、凝结时间、白度、强度、水溶性六价铬（VI）、放射性 |
| 13 |  | GB/T 2938-2008 低热微膨胀水泥 | 三氧化硫、比表面积、凝结时间、安定性、强度、水化热、线膨胀率、氯离子、放射性 |
| 14 |  | GB/T 10238-2015 油井水泥 | 氧化镁、三氧化硫、烧失量、不溶物、铝酸三钙、硅酸三钙、总碱量、铝铁酸四钙+二倍铝酸三钙、拌合水，占水泥质量百分数、细度、游离液含量、抗压强度试验(8h养护)、抗压强度试验(24h养护)、稠化时间试验、放射性 |
| 15 |  | GB/T 13693-2017 道路硅酸盐水泥 | 氧化镁、三氧化硫、烧失量、氯离子、比表面积、凝结时间、沸煮法安定性、强度、放射性 |
| 16 |  | GB/T 20472-2006 硫铝酸盐水泥 | 比表面积、凝结时间、碱度pH值、28d自由膨胀率、自由膨胀率、水泥中的碱含量、28d自应力增进率、强度、自应力值、放射性 |
| 17 |  | GB/T 25029-2010 钢渣道路水泥 | 三氧化硫、凝结时间、安定性、干缩率、耐磨性、强度、比表面积、氯离子含量、放射性 |
| 18 |  | GB/T 31289-2014 海工硅酸盐水泥 | 烧失量、三氧化硫、氯离子、凝结时间、安定性、细度、强度、抗氯离子渗透性、放射性 |
| 19 |  | GB/T 31545-2015 核电工程用硅酸盐水泥 | 氧化镁、不溶物、三氧化硫、烧失量、氯离子、碱含量、比表面积、凝结时间、安定性、强度、水化热、放射性 |
| 20 |  | GB/T 34189-2017 免压蒸管桩硅酸盐水泥 | 三氧化硫、氯离子、凝结时间、沸煮法安定性、细度、蒸养强度、放射性 |
| 21 |  | GB/T 35161-2017 超细硅酸盐水泥 | 氧化镁、三氧化硫、烧失量、氯离子、凝结时间、沸煮法安定性、粒径、强度、水溶性铬（VI）、放射性 |
| 22 |  | GB/T 35162-2017 道路基层用缓凝硅酸盐水泥 | 游离氧化钙、三氧化硫、氧化镁、细度、凝结时间、安定性、线膨胀率、强度、放射性 |
| 23 |  | JC/T 311-2004 明矾石膨胀水泥 | 三氧化硫、比表面积、凝结时间、强度、限制膨胀率、不透水性、碱含量、放射性 |
| 24 |  | JC/T 437-2010 自应力铁铝酸盐水泥 | 比表面积、凝结时间、自由膨胀率、抗压强度、28d自应力增进率、自应力值、碱含量、放射性 |
| 25 |  | JC/T 870-2012 彩色硅酸盐水泥 | 三氧化硫、细度、凝结时间、安定性、强度、色差、放射性 |
| 26 |  | JC/T 1082-2008 低热钢渣硅酸盐水泥 | 三氧化硫、比表面积、凝结时间、安定性、碱含量、强度、水化热、放射性 |
| 27 |  | JC/T 1099-2009 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥 | 三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度、线膨胀率、放射性 |
| 28 |  | JC/T 2152-2012 复合硫铝酸盐水泥 | 凝结时间、强度、细度、放射性 |
| 29 |  | JC/T 2282-2014 快凝快硬硫铝酸盐水泥 | 比表面积、凝结时间、强度、放射性 |

注：企业在申请取证时应按照产品单元提供产品检验报告；其中，委托检验报告和型式试验报告应当覆盖本表所列的检验项目；申请通用水泥32.5、通用水泥42.5、通用水泥52.5、通用水泥62.5产品单元的，应提交本单元内最高等级任一产品的检验报告；申请特种水泥产品的，可提交任一特种水泥产品的检验报告。