编号：（X）XK05-004

预应力混凝土铁路桥简支梁产品

生产许可证实施细则

（送审稿）

2021-××-××公布                   2021-××-××实施

国家市场监督管理总局

预应力混凝土铁路桥简支梁产品

生产许可证实施细则

第一条 依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》及国务院关于工业产品生产许可证制度的改革要求，制定本细则。

第二条 本细则适用于省级市场监管部门预应力混凝土铁路桥简支梁产品的生产许可核发等工作。

第三条 发证产品范围及产品单元。

预应力混凝土铁路桥简支梁是指在工厂（场）生产的预应力混凝土铁路桥简支梁，并以简支状态使用的桥梁产品，本细则规定预应力混凝土铁路桥简支梁包括2个产品单元（详见表1）。

表1 预应力混凝土铁路桥简支梁产品单元

| 序号 | 产品单元 | 单元产品说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预应力混凝土铁路桥T型简支梁 | （1）不同片数（2片式、4片式、多片式）T型梁可以互代 （2）不同于T型截面型式的单腹板桥梁，为异型梁 |
| 2 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 | （1）有砟、无砟桥面梁，曲线、直线梁，双线、单线、多线，单箱、双箱及多箱梁，不同设计图纸箱型梁可以互代 （2）不同于箱型截面型式的多（双）腹板桥梁，为异型梁 |

注：1.产品单元中的T型简支梁和箱型简支梁均采用跨度覆盖原则，大跨度可覆盖小跨度，企业获取某种截面型式内某个模板跨度的简支梁生产许可证后，允许生产该截面型式内该跨度及以下所有跨度的T型梁或箱型梁。

2. 按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准和企业标准等生产的上述产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

3.对于直接在桥墩上现浇的预应力混凝土铁路桥简支梁、在工厂（场）生产半成品并在桥墩上拼装成简支状态的桥梁、在工厂（场）生产的预应力混凝土铁路桥简支梁半成品并在桥墩拼装成连续梁的不在本细则规定范围内。

第四条 企业应符合的条件

（一）企业应有与拟从事的生产活动相适应的营业执照。

（二）企业应有与所生产产品相适应的专业技术人员。

（三）企业应有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段（见表2）。

（四）企业应有健全有效的质量管理制度和责任制度，有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。

（五）企业生产产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求（见附件）。企业申请许可证时应提交1年内（自检测报告签发日期起）符合现行有效标准的产品检测合格报告。

（六）企业应符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。

法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。

发证机关应认真贯彻落实国务院“放管服”改革要求，结合实行告知承诺和优化服务等改革措施，根据本地实际落实上述条件；应按照“让数据多跑路、企业少跑腿”的原则，最大限度减少各类证明材料和繁文缛节，最大力度减轻企业负担。

表2 企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品应具备的生产设备与检验设备表

| 序号 | 单元 名称 | 生产设备名称 | 生产设备要求 | 检验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力混凝土铁路桥T型简支梁 | 钢筋加工车间 | 封闭或者半封闭 | - 长度测量工具（包括钢卷尺、钢板尺、游标卡尺，量程和分度值应满足检验要求，50m和/或30m钢卷尺需平铺、悬空校准） - 秒表 - 衡器类检验设备（包括天平、分析天平、台秤、案秤，量程和感量应满足检验要求） - 比表面积测定仪 - 水泥净浆搅拌机 - 沸煮箱 - 水泥胶砂搅拌机 - 水泥胶砂振动台 - 维卡仪 - 抗折强度试验机（量程和精度应满足水泥、压浆剂/料检验要求） - 抗压强度试验机（量程和精度应满足水泥、压浆剂/料检验要求） - 水泥标准养护箱（自动控制） - 标准筛（筛孔应满足粗、细骨料检验要求） - 摇筛机 - 烘箱 - 比重计 - 烧杯 - 针状规准仪 - 片状规准仪 - 压力试验机（量程和精度应满足检验要求） - 压碎指标测定仪 - 单卧轴式强制搅拌机 - 压力泌水仪 - 坍落度仪 - 含气量测试仪（直读式） - 混凝土试验室用振动台 - 标准养护控制仪（自动控制） - 贯入阻力仪 - 负压筛析仪（使用粉煤灰时必备） - 箱式电炉（使用粉煤灰或/和磨细矿渣粉时必备） - 流动度跳桌（使用粉煤灰或/和磨细矿渣粉时必备） - 游离氧化钙测定仪（使用粉煤灰时必备） - 浆体流动度测定仪（后张法简支梁必备） - 涂镀层测厚仪（检验钢配件涂层厚度用，不低于B级） - 螺纹量规 - 塞尺 - 万能试验机（量程和精度应满足钢筋、钢绞线检验要求） - 金属洛氏硬度计 - 万能角度规（后张法简支梁必备，测量钢模板锚穴端板角度，分度值2′） - 标准砝码（总质量不少于混凝土拌合设备任一配料计量称实际称量） - 测温仪 - 标准测力计（核验张拉设备用，量程和精度应满足检验要求） - 千斤顶校验装置（承载能力不低于最大使用力的1.2倍） - 活塞压力计或压力表校验器（张拉用油压表时必备） - 混凝土弹模仪（含变形测试仪表） - 水准仪 - 弹簧秤（量程应满足检验要求） - 自制测量工具（包括跨度样板、L尺、U尺（T型梁必备）、夹尺钳，不易变形，满足测量要求） - 水平尺（量程应满足检验要求） - 混凝土保护层厚度测试仪（配钢筋保护层厚度试块比对、修正使用） - 接地电阻测试仪（梁体有接地要求时必备） - 橡胶测厚仪（满足无损检测涂刷防水涂料厚度用） - 静载试验装置（可共用或租赁，含试验台座、加载设备、反力架） - 位移计/百分表（静载试验非自动加载时必备，自动加载时可共用或租赁） - 压力传感器（静载试验非自动加载时必备，自动加载时可共用或租赁） - 测力环（静载试验前核验压力传感器用） - 裂缝观测仪 |
|  |  | 骨料仓 | 封闭或者半封闭 |  |
|  |  | 原材料库房 | 封闭或者半封闭，并有防雨防潮措施 |  |
|  |  | 蓄水池 | 储量满足生产需要并有防尘和防护措施 |  |
|  |  | 试验室 | 一般不小于8间×20m2/间（办公室面积不计算在内） |  |
|  |  | 混凝土搅拌站 | 不少于2台，强制式卧轴搅拌机或者强制式行星搅拌机及自动计量配料系统，法律法规规定的除外 |  |
|  |  | 压浆台车 | 搅拌机（自动计量系统）、压浆泵、真空泵，先张梁无此项 |  |
|  |  | 蒸汽养护设备 | 供热量应满足混凝土材料预热、制梁、养护和管道压浆需要，不冬期施工时无此项 |  |
|  |  | 张拉设备 | 油泵、千斤顶并以油压表/应力控制为主 |  |
|  |  | 放张设备 | 油泵、千斤顶并以油压表/应力控制为主，先张梁适用 |  |
|  |  | 门式起重机 | 额定起吊能力满足最大使用荷载的需要 |  |
|  |  | 提梁/移梁设备 | 额定起吊能力满足最大使用荷载的需要 |  |
|  |  | 自动喷淋养护设备 | 确保梁体底板和腹板关键区域得到有效喷淋养护，采用洒水以外的养护方式时可不具备 |  |
|  |  | 发电机 | 备用发电机，功率应满足停电时继续生产、办公、试验室试验，有双向供电系统时不适用且可租赁 |  |
|  |  | 模板* | 底模、侧模、端模，可租赁 |  |
|  |  | 制梁台座及配套装备* | 基础牢固，数量满足生产工期的需要 |  |
|  |  | 存梁台座 | 基础牢固，不产生不均匀沉降，数量满足生产工期的需要 |  |
|  |  | 定位网片焊接胎卡具/定位网片检查胎卡具 | 保证预应力管道定位准确、位置牢固，人工焊接时必备定位网片焊接胎卡具，数控焊接时必备定位网片检查胎卡具 |  |
|  |  | 梁体钢筋绑扎胎卡具 | 底腹板钢筋绑扎胎具、桥面筋绑扎胎具 |  |
|  |  | 混凝土养护装置 | 保温设施（蒸养罩、棚、房），蒸汽养护时 |  |
| 2 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 | 钢筋加工车间 | 封闭或者半封闭 |  |
|  |  | 骨料仓 | 封闭或者半封闭 |  |
|  |  | 原材料库房 | 封闭或者半封闭，并有防雨防潮措施 |  |
|  |  | 蓄水池 | 储量满足生产需要并有防尘和防护措施 |  |
|  |  | 试验室 | 一般不小于8间×20m2/间（办公室面积不计算在内） |  |
|  |  | 混凝土搅拌站 | 不少于2台，强制式卧轴搅拌机或者强制式行星搅拌机及自动计量配料系统，法律法规规定的除外 |  |
|  |  | 压浆台车 | 搅拌机（自动计量系统）、压浆泵、真空泵，先张梁无此项 |  |
|  |  | 混凝土灌注设备 | 输送泵、布料机，可用混凝土泵车代替 |  |
|  |  | 蒸汽养护设备 | 供热量应满足混凝土材料预热、制梁、养护和管道压浆需要，不冬期施工时无此项 |  |
|  |  | 张拉设备 | 油泵、千斤顶并以油压表/应力控制为主 |  |
|  |  | 放张设备 | 油泵、千斤顶并以油压表/应力控制为主，先张梁适用 |  |
|  |  | 门式起重机 | 额定起吊能力满足最大使用荷载的需要 |  |
|  |  | 提梁/移梁设备 | 额定起吊能力满足最大使用荷载的需要，采用提梁机时可租赁 |  |
|  |  | 自动喷淋养护设备 | 确保梁体底板和腹板关键区域得到有效喷淋养护，采用洒水以外的养护方式时可不具备 |  |
|  |  | 发电机 | 备用发电机，功率应满足停电时继续生产、办公、试验室试验，有双向供电系统时不适用且可租赁 |  |
|  |  | 模板* | 底模、侧模、端模、内模，可租赁 |  |
|  |  | 制梁台座及配套装备* | 基础牢固，数量满足生产工期的需要 |  |
|  |  | 存梁台座 | 基础牢固，不产生不均匀沉降，数量满足生产工期的需要 |  |
|  |  | 定位网片焊接胎卡具/定位网片检查胎卡具 | 保证预应力管道定位准确、位置牢固，人工焊接时必备定位网片焊接胎卡具，数控焊接时必备定位网片检查胎卡具 |  |
|  |  | 梁体钢筋绑扎胎卡具 | 底腹板钢筋绑扎胎具、桥面筋绑扎胎具，底腹顶钢筋应整体绑扎 |  |
|  |  | 混凝土灌注防雨设施 | 能满足在雨中灌注混凝土需要 |  |
|  |  | 混凝土养护装置 | 保温设施（蒸养罩、棚、房），蒸汽养护时 |  |

注：1.本表中为企业正常生产应具备的主要生产设备和企业应具备的主要检验设备，可与上述设备名称不同，根据企业产品类别以企业实际具备的生产设备和检验设备为准，但应满足上述设备的功能要求。

2.标注“*”设备为许可证书上应注明的关键生产设备。截面型式和跨度是模板的关键性能指标，后张法工艺类型和先张法工艺类型是制梁台座的关键性能指标。企业获证后关键工艺装备中的关键性能指标发生变化的，应向企业所在地省级市场监管部门提交许可范围变更申请。

3.可租赁的必备设备，租赁时间须满足生产许可证发证周期的要求。

4.同一检测项目有多种检测设备时，应至少具备其中一种且满足标准规定的检测要求。

5.同一台检验设备，在满足量程、精度等要求及正常使用频率时，可被用于不同的检验项目。

6.长度测量工具、衡器类检验设备、试验机均可以精度以高代低，量程以大代小。

7.标准中对检验设备有精度要求的，设备精度应满足标准要求；未明确规定的，应满足相应产品生产所需的检测要求。

第五条 证书要求

证书明细应包括产品单元名称、关键生产设备名称（示例见表3）。

表3 证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 证书明细范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预应力混凝土铁路桥T型简支梁 | 预应力混凝土铁路桥T型简支梁 关键设备：跨度32mT型模板和后张法制梁台座 |
| 2 | 预应力混凝土铁路桥T型简支梁 | 预应力混凝土铁路桥T型简支梁 关键设备：跨度32mT型模板和先张法制梁台座 |
| 3 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 关键设备：跨度31.5m箱型模板和后张法制梁台座 |
| 4 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 关键设备：跨度31.5m箱型模板和先张法制梁台座 |
| 5 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 关键设备：跨度31.5m异型模板（槽型）和后张法制梁台座 |
| 6 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 关键设备：跨度31.5m箱型模板和后张法制梁台座、跨度31.5m异型模板（槽型）和后张法制梁台座 |

注：企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

附件：预应力混凝土铁路桥简支梁产品执行的标准及检测项目。

附件

预应力混凝土铁路桥简支梁产品执行的标准及检测项目

（本细则引用的标准一经修订，应按照新标准要求执行，企业应自标准实施之日起按新标准组织生产）

| 序号 | 产品单元 | 产品名称 | 标准名称 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力混凝土铁路桥T型简支梁 | 时速200公里及以下后张T梁 | TB/T3043-2018 客货共线铁路预制后张法预应力混凝土简支梁 | 静载试验1、预防碱骨料反应2、混凝土耐久性3、梁体混凝土28d强度4、梁体混凝土28d弹模5、桥面保护层混凝土28d强度6、封锚混凝土28d强度7、管道压浆28d强度8、外形外观11（梁体表面裂纹12、桥梁全长14、桥梁跨度9、梁高15、梁上拱16、桥面外侧偏离设计位置17、下翼缘宽度18、腹板厚度19、预留孔道位置20、预埋支座板外露底面空腹声21、预埋支座板螺栓中心位置偏差10、预埋支座板中心横向偏离设计位置22） |
|  |  | 时速200公里以上后张T梁 | GB/T37439-2019 高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁 |  |
|  |  | 时速200公里及以下先张T梁 | TB/T2484-2005 预制先张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件 |  |
|  |  | 时速200公里以上先张T梁 | TB/T3433-2016 高速铁路预制先张法预应力混凝土简支梁 |  |
| 2 | 预应力混凝土铁路桥箱型简支梁 | 时速200公里及以下后张箱梁 | TB/T3043-2018 客货共线铁路预制后张法预应力混凝土简支梁 | 静载试验1、预防碱骨料反应2、混凝土耐久性3、梁体混凝土28d强度4、梁体混凝土28d弹模5、封锚混凝土28d强度7、管道压浆28d强度8、外形外观11（梁体表面裂纹13、桥梁全长14、桥梁跨度9、梁高15、梁上拱16、桥面外侧偏离设计位置23、桥面宽度24、顶板厚度25、底板厚度26、腹板厚度27、预埋支座板外露底面空腹声28、预埋支座板螺栓中心位置偏差10、防落梁预埋板位置偏差29、接触网预埋件位置偏差30、接地电阻31） |
|  |  | 时速200公里以上后张箱梁 | GB/T37439-2019 高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁 |  |
|  |  | 先张箱梁 | TB/T3433-2016 高速铁路预制先张法预应力混凝土简支梁 |  |
| 备注 | 1.静载试验，A类检测项目，1件样品； 2.预防碱骨料反应，A类检测项目，包括水泥碱含量、砂石碱活性，必要时应进行抑制碱骨料反应并计算混凝土总碱含量； 3.混凝土耐久性，A类检测项目，包括混凝土抗冻性和混凝土电通量； 4.梁体混凝土28d强度，A类检测项目； 5.梁体混凝土28d弹模，A类检测项目； 6.桥面保护层混凝土28d强度，A类检测项目； 7.封锚混凝土28d强度，A类检测项目； 8.管道压浆28d强度，A类检测项目，先张梁无此项； 9.桥梁跨度，A类检测项目，用钢卷尺测量梁体两侧跨度，计2个测点； 10.预埋支座板螺栓中心位置偏差，A类检测项目，用游标卡尺直接测量任意两个光圆直杆螺栓间距，每个预埋支座板测5处，计5个测点； 11.外形外观样品梁6件，样品应覆盖申请最大模板跨度简支梁； 12.梁体表面裂纹（T梁），B类检测项目，用肉眼、刻度放大镜等观察预应力区，查看下翼缘两侧和底部，不允许出现裂纹，每件梁计1个测点； 13.梁体表面裂纹（箱梁），B类检测项目，用肉眼、刻度放大镜等观察预应力区，查看底板底面和腹板下部，不允许出现裂纹，每件梁计1个测点； 14.桥梁全长，B类检测项目，用钢卷尺测量梁体全长，梁上梁下各测两处任意位置，每件梁计4个测点； 15.梁高，B类检测项目，用钢卷尺直接测量梁体两端的梁高，每件梁计2个测点； 16.梁上拱，B类检测项目，用水准仪测量梁体两侧的上拱度，取平均值做为测量结果，每件梁计1个测点； 17.桥面外侧偏离设计位置（T梁），B类检测项目，在梁端预埋支座板底面向上50mm为基点，固定分中规，分出桥面中心线，用卷尺测量桥面中心线到挡砟墙外侧距离，测点沿长度方向相对均布，每件梁计5个测点； 18.下翼缘宽度，B类检测项目，用钢直尺测量U型尺下口宽度，再用U型尺直接测量下翼缘宽度，测点沿长度相对均布，每件梁计5个测点； 19.腹板厚度（T梁），B类检测项目，用U型尺直接测量，测点沿长度方向相对均布，每件梁计5个测点； 20.预留孔道位置，B类检测项目，在梁体固定支座端固定钢卷尺，拉至梁体另一端，以跨度线为基准测量两个下端隔板和下中隔板位置，计算偏差；使用水平尺辅助直角尺测量两个下端隔板和下中隔板预留孔道中心的位置至对应的梁体底面的位置高差，每件梁计6个测点； 21.预埋支座板外露底面空腹声（T梁），B类检测项目，用铁锤敲击两块预埋支座板，预埋支座板上方混凝土有空洞现象计入超差，预埋支座板与上方混凝土分离不计入超差，每件梁计2个测点； 22.预埋支座板中心横向偏离设计位置，B类检测项目，从下翼缘分出梁体中心，用跨度样板分出预埋支座板中心，用直钢尺测量两中心间距离，每件梁计2个测点； 23.桥面外侧偏离设计位置（箱梁），B类检测项目，在梁端预埋支座板底面向上50mm为基点，固定分中规，分出桥面中心线，用卷尺测量桥面中心线到桥面外侧距离，测点沿长度方向相对均布，每件梁计10个测点； 24.桥面宽度，B类检测项目，用钢卷尺直接测量桥面宽度，测点沿长度方向相对均布，每件梁计5个测点； 25.顶板厚度，B类检测项目，用水准仪测量，测点沿长度方向相对均布，每件梁计5个测点； 26.底板厚度，B类检测项目，用卷尺测量，测点沿长度方向相对均布，每件梁计5个测点； 27.腹板厚度（箱梁），B类检测项目，用卷尺测量梁端垂直厚度和通风孔的水平厚度，测点沿长度方向和两侧腹板相对均布，每件梁计5个测点； 28.预埋支座板外露底面空腹声（箱梁），B类检测项目，用铁锤敲击四块预埋支座板，预埋支座板上方混凝土有空洞现象计入超差，预埋支座板与上方混凝土分离不计入超差，每件梁计4个测点； 29.防落梁预埋板位置偏差，B类检测项目，测量防落梁预埋板中心距离预埋支座板中心之间的距离，每件梁共4个测点； 30.接触网预埋件位置偏差，B类检测项目，用接触网支柱预埋上钢板验证接触网支柱预埋螺栓间距离，应顺利通过，再测量预埋上钢板中心距离梁面中心线之间的距离，每件梁计2个测点； 31.接地电阻，B类检测项目，测试底板接地端子至最远端接地钢筋之间的电阻，每件梁计4个测点。 32.检测样品数量中，“件”为单个单位，对于T梁：1片为1件；对于箱梁：1榀为1件。 33.检测样品应为企业自检合格的成品梁，成品梁是指完成终张拉且封端（当桥面防水处理在铺架前完成时，应包括完成防水处理）的成品。 34.所有检测质量指标均须同时满足对应产品标准和设计图纸要求。 35.如该产品不具备某个检测项目或者某个检测项目对应的工序不在企业内完成，则该检测项目不检测且不列入判定。 36.综合判定原则： （1）A类检测项目全部合格； （2）每件梁B类检测项目的合格测点数量不小于每件梁测点总数量的80%，否则判该件梁B类检测项目不合格，6件梁B类检测项目应均合格； （3）同时满足（1）（2）则判定产品检测合格，否则判定产品检测不合格。 37.企业在申请取证时，应按照一个产品单元并对应不同的关键工艺装备提交产品检验报告，包括： （1）使用不同截面型式的模板，每种截面型式分别提供相应的检测报告。申请某种截面型式内某个模板跨度的简支梁产品时，须提供该截面型式简支梁的检测报告，并且静载试验样品应为申请最大模板跨度简支梁，外形尺寸样品应覆盖申请最大模板跨度简支梁； （2）使用不同工艺类型的制梁台座，每种工艺类型分别提供相应的检测报告。 有多个生产地址时，每个地址每个产品单元分别提供相应的检测报告。 提交的报告类型为委托检测报告和型式试验报告的，应当覆盖本表所列的检验项目。 38.检测机构应为与企业无利益关系的第三方机构。 |  |  |  |

注：预应力混凝土铁路桥简支梁产品设计图纸应符合铁路标准图、通用图相关要求。