2021年江苏省赈灾救济及养老用絮用纤维制品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江苏省纤维检验局组织的赈灾救济及养老用絮用纤维制品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

本次监督抽查产品范围：棉被、化纤被、混纺被、棉胎、被褥等絮用纤维制品。

2.抽样方法

本次监督抽查，抽样领域为养老用絮用纤维制品使用单位，即各类养老机构。

在每个养老机构的成品仓库或者其确认场所随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的样品，每批次抽样数量为：2条（其中1条备样）。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按产品的实际购买价或者市场价购买，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 化纤、棉及混纺被监督抽查检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量(面料) | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH值 (面料、填充物) |  | GB/T 7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料(面料) |  | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| 4 | 耐水色牢度 (面料) |  | GB/T 5713 |
| 5 | 耐汗渍色牢度(面料) |  | GB/T 3922 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度(面料) |  | GB/T 3920 |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度(面料) | 相应产品标准 | GB/T 3920 |
| 8 | 纤维含量 (面料、填充物) | GB/T 29862 相应产品标准 | GB/T 2910 FZ/T 01057 |
| 9 | 絮用纤维原料要求 | GB18383中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB18383中5. 1 |

表2棉胎监督抽查检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料质量 | GB18383中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB18383中5. 1 |
| 2 | 短绒率 | GB18383中4.1.5 | GB18383中5.2.2 |
| 3 | 含杂率 | GB 18383 4.1.6 相应产品标准 | GB 18383附录 B 相应产品标准 |
| 4 | 异味 | GB18383中4.2.4 | GB18383中5.3.4 |
| 5 | 纤维含量 | GB/T 29862 相应产品标准 | GB/T 2910 FZ/T 01057 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 22796-2009  《被、被套》

GB/T 22843-2009  《枕、垫类产品》

GB/T 22844-2009  《配套床上用品》

GB/T 35932-2018  《梳棉胎》

GB/T 35261-2017  《被胎》

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。