2021年江苏省面料产品质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于江苏省纤维检验局组织的面料产品质量省级监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

本次监督抽查产品范围：化纤面料、棉及混纺面料、丝绸面料。

2、抽样方法

本次面料监督抽查，抽样领域为面料生产企业、市场实体店、电商平台和面料使用企业。

2.1面料生产企业和实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为3m×幅宽×2 （含3m×幅宽检测样和3m×幅宽备份样），抽样人员在受检企业成品仓库或者其确认场所，确定产品批次基数或者进货及库存数后按照监督抽查实施方案随机抽样，随机数使用扑克牌方法产生，并现场查验样品状态和数量。抽样基数生产企业不得低于30m，实体店抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。监督抽查所需样品（含检验样品和备用样品）以承检机构名义付费购买。购买样品的价格原则上按照生产、销售产品的标价；没有标价或虚标价格的，参照同类产品的出厂价格或市场交易价格。备用样品由承检机构封存，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台抽样

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。抽样数量为3m×幅宽×2 （含3m×幅宽检测样和3m×幅宽备份样），抽样基数满足抽样数量即可。

2.3面料使用企业抽样

抽样人员在使用单位面料仓库或其确认场所随机抽取面料产品3m×幅宽×2 （含3m×幅宽检测样和3m×幅宽备份样）。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。监督抽查所需样品（含检验样品和备用样品）以承检机构名义付费购买。购买样品的价格原则上按照使用单位采购面料产品的购买价；没有购买价或虚标价格的，参照同类产品的出厂价格或市场交易价格。备用样品由承检机构封存，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3、检验依据

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

表1 棉及混纺面料监督抽查检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401、 相应产品标准 | GB/T2912.1 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T3920 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T3921 |
| 10 | 耐光色牢度 |  | GB/T8427 |
| 11 | 断裂强力 |  | GB/T3923.1 |
| 12 | 撕破强力 |  | GB/T3917.1 GB/T3917.2 |
| 13 | 顶破强力 |  | GB/T19976 |
| 14 | 纤维含量 | GB/T 29862、 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |

表2丝绸面料监督抽查检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401、GB31701、 相应产品标准 | GB/T2912.1 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T17592 GB/T23344 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB31701 相应产品标准 | GB/T3920 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T3921 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862、 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |
| 11 | 断裂强力 | 相应产品标准 | GB/T3923.1 |
| 12 | 顶破强力 | 相应产品标准 | GB/T19976 |
| 13 | 撕破强力 | 相应产品标准 | GB/T3917.1 GB/T3917.2 GB/T3917.4 等 |
| 14 | 纰裂 | 相应产品标准 | GB/T13772.2 FZ/T20019 |
| 15 | 起球 | 相应产品标准 | GB/T4802.1 |

表3 化纤面料监督抽查检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB18401、 相应产品标准 | GB/T2912.1 |
| 2 | pH值 |  | GB/T7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920 |
| 8 | 耐洗色牢度 |  | GB/T3921 |
| 9 | 耐光色牢度 |  | GB/T8427 |
| 10 | 耐热压色牢度 |  | GB/T6152 |
| 11 | 断裂强力 |  | GB/T3923.1 |
| 12 | 撕破强力 |  | GB/T3917.1 GB/T3917.2 |
| 13 | 纰裂程度 |  | GB/T13772.2 |
| 14 | 起球 |  | GB/T 4802.1 GB/T 4802.2 |
| 15 | 纤维含量 | GB/T 29862、 相应产品标准 | FZ/T01057、GB/T2910等 |

4、判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 411-2017《棉印染布》

GB/T 14311-2017《灯芯绒棉印染布》

GB/T 20039-2005《涤与棉混纺色织布》

GB/T 22848-2009《针织成品布》

FZ/T 13001-2013《色织牛仔布》

FZ/T 13007-2016《色织棉布》

FZ/T 13019-2007《色织氨纶弹力布》

FZ/T 13027-2013《高支高密色织布》

FZ/T 13036-2016《色织弹力牛仔布》

FZ/T 72008-2015《针织牛仔布》

FZ/T 72009-2008《针织吸湿牛仔布》

GB/T22856-2018《莨绸》

FZ/T15551-2016《桑蚕丝织物》

FZ/T43001-2010《桑蚕紬丝织物》

FZ/T43004-2013《桑蚕丝纬编针织绸》

FZ/T43006-2011《柞蚕绢丝织物》

FZ/T43008-2012《和服绸》

FZ/T43009-2009《桑蚕双宫丝织物》

FZ/T43010-2011《桑蚕绢丝织物》

FZ/T43011-2011《织锦丝织物》

FZ/T43013-2011《丝绒织物》

FZ/T43017-2011《桑蚕丝/氨纶弹力丝织物》

FZ/T43019-2014《蚕丝装饰织物》

FZ/T43025-2013《蚕丝立绒织物》

FZ/T43029-2014《高弹桑蚕丝针织绸》

FZ/T43030-2014《桑蚕丝经编针织绸》

FZ/T43047-2017《缂丝》

FZ/T 13006-2015《涤粘混纺本色布》

FZ/T 13004-2015《粘胶纤维本色布》

FZ/T 14005-2014《涤粘混纺印染布》

FZ/T 14004-2014《粘胶纤维印染布》

FZ/T 13011-2013《色织涤粘混纺布》

GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》

FZ/T 43012-2013《锦纶丝织物》

FZ/T 43026-2013《高密超细旦涤纶丝织物》

FZ/T 43028-2014《涤纶、锦纶窗纱丝织物》

FZ/T 43037-2016《合成纤维弹力丝织物》

FZ/T 43039-2016《高密细旦锦纶丝织物》

GB/T 16605-2008《再生纤维素丝织物》

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

检验检测上述依据的顺序层级如下:

a)优先采用企业明示的产品标准,企业技术文件,以产品标识、产品说明、经济合同、广告宣传或者实物样品等方式表明的质量状况；

b)企业拒不提供或者未在规定时限内提供企业产品标准或者技术文件的,按照推荐性国家标准、行业标准、地方标准的次序,选择采用现行有效标准；

c)无法识别产品标准版本的,按现行有效标准实施,企业提供有效证据的除外；

d)产品明示的质量要求少于监督抽查实施方案确定的推荐性标准检验项目时,缺少的项目不参与判定,但应当在检验检测报告备注中说明。

4.2判定原则

产品标注或能有效确认（含与商户交流、产品信息、网页宣传等截图）执行标准、产品等级及纤维含量时，按照检验项目进行检验，并按照GB18401-2010、GB/T 29862-2013及产品标准进行判定；

产品未标注或不能有效确认执行标准、产品等级时，按照检验项目进行检验，甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度项目按照GB 18401-2010标准进行判定，其余项目提供实测数据，不参与判定,并在检验检测报告备注中说明。

经检验，可判定检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；可判定检验项目出现不合格时，应当依据标准判定规则判定为被抽查产品不合格，当不合格数据位于临界值时应提供测量不确定度分析报告。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定，同时向省纤检局汇报。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次专项监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次面料产品质量监督抽查项目均可复检。