附件9

交通运输部2021年度公路水路行业产品（土工合成材料 土工织物）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数（组） | 按标准GB/T 17638-2017、GB/T 17639-2008、 GB/T 17640-2008判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司京秦高速公路遵秦段A8标 | 河北省京秦高速公路遵秦段A8标库房 | 25卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 安徽路宝土工材料有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 安徽省上海至武汉高速公路无为至桐城段四标项目1分部仓库 | 6卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 泰安路德工程材料有限公司 | 山东省路桥集团有限公司济南至高青高速路桥工程四合同 | 山东省济高高速公路路桥四标库房 | 14卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 云南展鹏土工材料制造有限公司 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司田西施工六部 | 广西壮族自治区田西高速公路六分部马蚌仓库 | 7卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路吴家梁隧道出口仓库 | 4卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东金地工程材料有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路A1合同段罗家梁隧道进口 | 138卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆新海交通工程材料制造有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路B1合同段城开隧道进口 | 66卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏鼎泰工程材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路蓼字隧道 | 190卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川省威盾匠心建设有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路BPTJ6标白云山隧道进口库房 | 50卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东联拓新材料有限公司 | 中铁北京工程局集团有限公司巴彭路4标项目经理部 | 重庆市渝湘复线高速公路巴彭4标拌合站 | 123卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆盛世彪华新材料科技有限公司 | 中国十九冶集团有限公司渝湘复线高速公路总承包部 | 重庆市渝湘复线4标香龙隧道出口 | 67卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 昆明天海实业有限责任公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省雅叶高速公路康定过境段跑马山一号隧道钢筋加工厂 | 10卷 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 甘肃四方鑫新材料有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 甘肃省临大新建高速公路LD01标交通产品库房 | 8000m2 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水润泰工程材料有限公司 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 河北省京秦高速公路遵化至秦皇岛段A4仓库 | 36卷 | 1 | 不合格 | 纵向标准强度对应伸长率 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 山东路瑞工程材料科技有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 河北省京秦高速公路遵化至秦皇岛段A7库房 | 40卷 | 1 | 不合格 | 纵、横向标准强度对应伸长率 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 泰安如鑫工程材料有限公司 | 山东鲁东路桥有限责任公司济南至高青高速公路路桥一标 | 山东省济高高速公路路桥一标综合厂站 | 8卷 | 1 | 不合格 | 纵、横向标准强度对应伸长率 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 贵州金仁桐高速一标（中铁十七局集团有限公司） | 贵州省金仁桐高速公路PPP项目一标1号拌合站仓库 | 5卷 | 1 | 不合格 | 纵、横向标准强度对应伸长率 | / | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1、GB/T 17638-2017《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》； 2、GB/T 17639-2008《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》； 3、GB/T 17640-2008《土工合成材料 长丝机织土工布》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |