附件8

交通运输部2021年度公路水路行业产品（预应力混凝土桥梁用塑料波纹管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 （米） | 抽样样本数（组） | 按标准JT/T 529-2016判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 龙建路桥第五工程有限公司波纹管公司 | 龙建路桥股份有限公司鹤大高速佳木斯过境段项目一标段项目经理部 | 黑龙江省鹤大高速公路佳木斯过境段项目一标预制场 | 2300 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市衡光工程橡塑有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司鹤大高速佳木斯过境段二标段 公司鹤大高速佳木斯过境段二标段 | 黑龙江省鹤大高速公路佳木斯过境段项目二标预制场 | 21204 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东朝阳塑业有限公司 | 山东省滨州公路工程有限公司济南至高青高速公路路桥二合同段 | 山东省济高高速公路小清河特大桥17号墩库房 | 3000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 石家庄市博轩工程材料有限公司 | 中国中铁四局集团第一工程有限公司 | 海南省沈海高速公路海口段TJ4标长韵路跨线桥库房 | 2500 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 云南华盼工程材料有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 海南省沈海高速公路海口段TJ2标钢筋加工厂 | 2000 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水中交新材料科技有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 海南省沈海高速公路海口段TJ5标项目部仓库 | 9996 | 1 | 合格 | / | / | / |
| 注： JT/T 529-2016《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |