附件6

交通运输部2021年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏连接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 邯郸市永年区正德紧固件有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司左涉新建公路总承包项目部JA分部 | 山西省国道左涉公路新建工程粟城超限站 | 5000 | 32 | 29 | 3 | 抗拉强度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省沈康高速公路鸭绿江街至新城子段K10+500处 | 2600 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程C3标段现场 | 3000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程C3标段现场 | 12000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程C3标段现场 | 2500 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县恒良管业有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 黑龙江省京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至哈尔滨段改扩建工程B4标段存料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县恒良管业有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 黑龙江省京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至哈尔滨段改扩建工程B4标段存料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程青山乡结烈河村存放处 | 2600 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程二清河林场存放处 | 36000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程青山乡结烈河村存放处 | 1300 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程二清河林场存放处 | 75000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市睿达交通设施有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 山东省京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程六合同段1号钢筋加工厂 | 1280 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 山东省京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程七合同段1号钢筋加工厂 | 450 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市筑鑫电力通信器材制造有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市合川至四川安岳高速公路（重庆段）龙形枢纽 | 9800 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市合川至四川安岳高速公路（重庆段）龙形枢纽 | 5340 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目青神互通料场 | 1060 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目青神互通料场 | 6000 | 32 | 30 | 2 | 抗拉强度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目东风卸货料场 | 2000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 鄂州市和泰交通设施有限公司 | 海南中咨泰克交通工程有限公司贵州江玉高速公路JA1标项目经理部 | 贵州省江口至玉屏（大龙）高速公路JA1标仓库 | 400 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 北京路鹏达建设发展有限责任公司 | 贵州省江口至玉屏（大龙）高速公路JA2标仓库 | 3200 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县嘉运交通设施有限公司 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG1标K12+800仓库 | 4426 | 32 | 32 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 中铁十一局集团集团第二工程有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG2标K50+500拌合站 | 380 | 32 | 32 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 青海省西宁至互助一级公路扩能改造工程1标K21+800存放点 | 1500 | 32 | 32 | / | / | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |