附件5

交通运输部2021年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 邯郸市永年区正德紧固件有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司左涉新建公路总承包项目部JA分部 | 山西省国道左涉公路新建工程粟城超限站 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 道钰（辽宁）交通设施有限公司 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 辽宁省沈康高速公路鸭绿江街至新城子段沈康料场 | 8000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市鸿发交通设施有限公司 | 山东省路桥集团有限公司草乌高速公路施工总承包第四合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K1008+300料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司草乌高速公路施工总承包第三合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K947+500左幅现场 | 9000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市友聚交通设施有限公司 | 北京路路达交通设施有限责任公司草乌高速公路第二合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K910+000左幅现场 | 9000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 沈阳磊博紧固件有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K887+300料场 | 10750 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东联实交通设施有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K880+000拌合站 | 9000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程C3标段现场 | 25000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 黑龙江省京哈高速拉林河(吉黑省界)至哈尔滨段改扩建工程B5标段存料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 黑龙江省京哈高速拉林河(吉黑省界)至哈尔滨段改扩建工程B5标段存料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县恒良管业有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 黑龙江省京哈高速拉林河(吉黑省界)至哈尔滨段改扩建工程B4标段存料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程青山乡结烈河村存放处 | 4000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程二清河林场存放处 | 110000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市睿达交通设施有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 山东省京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程六合同段1号钢筋加工厂 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 山东省京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程七合同段1号钢筋加工厂 | 450 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市筑鑫电力通信器材制造有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市合川至四川安岳高速公路（重庆段）龙形枢纽 | 30000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市合川至四川安岳高速公路（重庆段）龙形枢纽 | 24000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 中铁十七局集团有限公司大内高速公路交安工区项目经理部 | 重庆市大足至四川内江高速公路（重庆段）吴家互通料场 | 93300 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目青神互通料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目青神互通料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目东风卸货料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县嘉运交通设施有限公司 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG1标K12+800仓库 | 9800 | 32 | 32 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 中铁十一局集团集团第二工程有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG2标K50+500拌合站 | 500 | 64 | 64 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段 A10项目部料场 | 3000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市正途交通设施有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段A9标迎水桥收费站 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北艾米交通设施制造有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴里坤至哈密公路建设项目YK75主线旁 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |