附件10

交通运输部2021年度公路水路行业产品（高性能减水剂）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 （吨） | 抽样样本数（份） | 按标准JT/T 769-2009判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 北京市方兴化学建材有限公司 | 核工业西南建设集团有限公司 | 天津市塘承高速公路滨海新区段（西中环快速至津汉高速）拌合站 | 20 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 北京市方兴化学建材有限公司 | 核工业西南建设集团有限公司 | 天津市塘承高速公路滨海新区段（西中环快速至津汉高速）拌合站 | 30 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司鹤大高速佳木斯过境段项目二标段项目经理部 | 黑龙江省鹤大高速公路佳木斯过境段项目A2标段 | 80 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 龙建路桥股份有限公司鹤大高速佳木斯过境段项目一标段项目经理部 | 黑龙江省鹤大高速公路佳木斯过境段项目一标段 | 100 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 武汉鼎宸科技有限责任公司 | 中铁二十一局集团有限公司张南高速 | 湖北省张南高速公路宣恩（李家河）至咸丰段ZNSG-1标1号拌合站 | 48.9 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 上海宏韵新型建材有限公司 | 湖北长江路桥张南高速公路宣咸段ZNSG-2标 | 湖北省张南高速公路宣恩（李家河）至咸丰段ZNSG-2标3号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 贵州凯襄新材料有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东省广连高速公路TJ11标2号拌合站 | 6 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 广东强仕建材科技有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东省广连高速公路TJ14标拌合站 | 3 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 上海法拉德建材有限公司 | 中铁十一局集团 | 重庆市黔江区过境高速公路（渝湘高速联络线）3号搅拌站 | 95 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 武汉源锦建材科技有限公司 | 中铁十二局集团有限公司合璧津高速公路土建一标项目经理部 | 重庆市合璧津高速公路土建一标1号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川恒泽建材有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司合璧津高速公路土建五标项目经理部 | 重庆市合璧津高速公路土建五标1号拌和厂4号罐 | 99.88 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 贵州科筑创品建筑技术有限公司 | 贵州路桥集团有限公司奉建高速总承包项目部TJ02工区 | 重庆市安来高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段2号拌合站 | 52.6 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 绵阳市安州区荣盛建材有限公司 | 贵州路桥集团有限公司奉建高速总承包项目部TJ06工区 | 重庆市安来高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段2号拌合站 | 10 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆腾驹建材有限公司 | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 重庆市安来高速公路重庆奉节至巫山（渝鄂界）段九台拌和厂 | 33.15 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 贵州石博士科技股份有限公司 | 贵州路桥集团有限公司奉建高速总承包TJ01工区 | 重庆市来高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段1号拌合站 | 28.1 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山东高强新材料科技有限公司 | 中交路桥建设有限公司（城开高速B1合同段） | 重庆市城开高速公路B1合同段1号拌合站 | 10.05 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆雷萨科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 重庆市城开高速C2合同段2号拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆海木交通技术有限公司 | 贵州路桥集团城开A2标 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路1号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西铁力建材有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路A1合同段1号拌合站 | 95 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆迪翔建材有限公司 | 重庆市交通建设集团有限责任公司 | 重庆市渝湘复线高速公路惠民混凝土智慧工厂 | 60 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖北凌安科技有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 重庆市酉彭高速公路一期工程2号拌合站 | 49 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 中交二公局东萌工程有限公司水泥砼外加剂合成复配中心 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司巴彭7标 | 重庆市渝湘高速公路复线（巴南至彭水段）第7标段1号拌合站 | 50 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 中铁四局集团有限公司武道路3标项目经理部 | 重庆市渝湘复线高速公路3标混凝土智慧工厂 | 34.5 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西凯森科技有限公司 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 青海省大角满（青甘界）至瓜什则公路工程改建工程1标K12+700拌合站 | 6 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西凯森科技有限公司 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | 青海省大角满（青甘界）至瓜什则公路工程改建工程2标K50+500拌合站 | 4 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆天耀建材有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 青海省尖扎至共和公路牙什尕至阿什贡段工程李家峡2号拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 西宁不冻泉建材化工有限公司 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 青海省尖扎至共和公路牙什尕至阿什贡段工程唐色1号拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 北京市成城交大建材有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 青海省尖扎至共和公路牙什尕至阿什贡段工程K29+170拌合站 | 100 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 深圳市迈地砼外加剂有限公司 | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 广东省广连高速公路LM4标1号拌和楼 | 2.5 | 1 | 不合格 | 含气量 | / | / |
|  | 广东双塔新材料有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省东雷高速公路LM1标拌合站 | 6.5 | 1 | 不合格 | 含气量 | / | / |
|  | 陕西科之杰新材料有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 青海省西宁至互助一级公路扩能改造工程XHSG1标K22+800拌合站 | 12 | 1 | 不合格 | 泌水率比 | 已整改，经确认 合格 | / |
|  | 陕西科之杰新材料有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 青海省西宁至互助一级公路扩能改造工程XHSG3标K4+200拌合站 | 16 | 1 | 不合格 | 泌水率比 | 已整改，经确认 合格 | / |
| 注： JT/T 769-2009《公路工程 聚羧酸系高性能减水剂》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |