附件7

交通运输部2021年度公路水路行业产品（路面标线用玻璃珠）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(袋) | 抽样样本数(组) | 按标准GB/T 24722-2009判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司左涉新建公路总承包项目部JA分部 | 山西省国道左涉公路新建工程粟城超限站 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 廊坊市路美玻璃珠制品有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省沈康高速公路鸭绿江街至新城子段K10+500处 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 辽宁省沈康高速公路鸭绿江街至新城子段K12+100处 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 大成工程建设集团有限公司 | 福建省莆炎高速公路三明段Y135标库房 | 32 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省漳武高速公路南靖段B1合同段综合生产中心库房 | 31 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省厦蓉高速公路龙岩东联络线东肖技师学院料场 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市合川至四川安岳高速公路（重庆段）龙形枢纽 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 廊坊义友玻璃制品有限公司 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司与江苏中路交通发展有限公司联合体 | 四川省德都高速公路景福镇王谊新村料场 | 550 | 20 | 19 | 1 | 粒径分布 | 合格 | / | / |
|  | 廊坊义友玻璃制品有限公司 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司与江苏中路交通发展有限公司联合体 | 四川省德都高速公路景福镇王谊新村料场 | 550 | 20 | 19 | 1 | 成圆率 | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司与四川高路交通信息工程有限公司联合体 | 四川省德都高速公路北京新发地都江堰直供基地 | 640 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司与四川高路交通信息工程有限公司联合体 | 四川省德都高速公路北京新发地都江堰直供基地 | 640 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目青神连接线标线库房 | 68 | 7 | 7 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 永清县领航玻璃微珠有限公司 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG1标K12+800仓库 | 86 | 9 | 9 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 中铁十一局集团集团第二工程有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG2标K50+500拌合站 | 38 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 廊坊义友玻璃珠制品有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段A10标项目部料场 | 200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 德通建设集团有限公司 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段A3标拌合站料场 | 200 | 20 | 19 | 1 | 粒径分布 | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 永清县领航玻璃珠有限公司 | 广州公路工程集团有限公司 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段A2标项目部料场 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴里坤至哈密公路建设项目K74火箭农场四队料场 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 廊坊岳杰玻璃制品有限公司 | 中交一公局第六工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区布伦口至红其拉甫公路建设项目BHGL-6标段麻扎尔料场 | 200 | 20 | 19 | 1 | 粒径分布 | 合格 | / | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
|  | 锦州金光交通设施材料有限公司 | 广西路桥工程有限公司 | 云南省昌宁至保山高速公路K42+050龙井隧道右幅隧道口 | 10 | 3 | 2 | 1 | 粒径分布 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | 依据GB/T 24722-2020 判定 |
| 注： - GB/T 24722-2009《路面标线用玻璃珠》； - GB/T 24722-2020《路面标线用玻璃珠》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |