附件1

交通运输部2021年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（片） | 抽样样本数（片） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 山东冠县宏发交通设施有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司左涉新建公路总承包项目部JA分部 | 山西省国道左涉公路新建工程ZK4+550处 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 辽宁省沈康高速公路鸭绿江街至新城子段得胜服务区料场 | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 山东省路桥集团有限公司草乌高速公路施工总承包第四合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K1008+350左幅路侧 | 760 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 山东省路桥集团有限公司草乌高速公路施工总承包第四合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K1008+450左幅中央侧 | 942 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司草乌高速公路施工总承包第三合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K947+500左幅中央侧 | 310 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司草乌高速公路施工总承包第三合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K947+500左幅路侧 | 340 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K889+500左幅中央侧 | 310 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K883+300左幅路侧 | 350 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K881+500料场 | 420 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁三局集团有限公司草乌高速公路施工总承包第一合同段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线草高吐至乌兰浩特段K881+500料场 | 335 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交一公局集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-2标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线大板至查白音他拉段K667+800左幅路侧 | 434 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交一公局集团有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-2标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线大板至查白音他拉段K667+800左幅路侧 | 984 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-4标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线大板至查白音他拉段四标钢筋加工厂 | 980 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线白音查干至安业段K97+150左幅路侧 | 360 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线白音查干至安业段K99+250右幅路侧 | 480 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线白音查干至安业段K57+900右幅路侧 | 460 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中吉智能交通设施有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线白音查干至安业段K55+000料场 | 340 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县路翔交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程C3标段现场 | 405 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县路翔交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹东至阿勒泰公路黑山村（鸡穆界）至鸡西段改扩建工程C3标段现场 | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 黑龙江省京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至哈尔滨段改扩建工程B4标段存料场 | 337 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 黑龙江省京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至哈尔滨段改扩建工程B5标段存料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程左幅K14+150处 | 5627 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程青山乡结烈河村存放处 | 5575 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道嘉荫至临江公路嘉荫至汤旺河段改扩建工程二清河林场存放处 | 4156 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 山东省京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程六合同段1号钢筋加工厂 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 山东省京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程七合同段1号钢筋加工厂 | 275 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路K120处 | 8852 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 重庆市合川至四川安岳高速公路（重庆段）K41料场 | 9898 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川新安达交通设施工程有限公司 | 中铁十七局集团有限公司大内高速公路交安工区项目经理部 | 重庆市大足至四川内江高速公路（重庆段）吴家互通料场 | 810 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目青神互通料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目青神互通料场 | 309 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川特普交通设施有限公司 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 四川省成乐高速公路扩容建设项目东风卸货料场 | 2702 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 海南中咨泰克交通工程有限公司贵州江玉高速公路JA1标项目经理部 | 贵州省江玉屏高速公路JA1标K20+300施工现场 | 322 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京路鹏达建设发展有限责任公司 | 贵州省江玉高速公路JA2标K37+510施工现场 | 320 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县嘉运交通设施有限公司 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG1标K12+800仓库 | 369 | 20 | 19 | 1 | 基底金属板厚、 板宽 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 中铁十一局集团集团第二工程有限公司 | 青海省省道大角满（青甘界）至瓜什则公路改建工程DGSG2标K50+500拌合站 | 180 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 青海省西宁至互助一级公路扩能改造工程1标K27+040左幅 | 322 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 青海省省道二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程EZLM-1标K321+300～K321+400左侧施工现场 | 2075 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 青海省省道二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程EZLM-1标K321+200～K321+300右侧施工现场 | 12491 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 青海省省道二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程EZLM-1标K321+484～K321+680左侧施工现场 | 12491 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海威远路桥有限责任公司 | 青海省省道二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程EZLM-2标K381+440～K381+540右侧施工现场 | 2623 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海威远路桥有限责任公司 | 青海省省道二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程EZLM-2标K381+510～K381+600左侧施工现场 | 8458 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 青海威远路桥有限责任公司 | 青海省省道二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程EZLM-2标K381+580～K381+680右侧施工现场 | 8458 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段A9标迎水桥收费站 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段A10标项目部料场 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北新展交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴里坤至哈密公路建设项目K45主线沿线 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |