附件3

热熔型路面标线涂料产品质量

监督抽查实施规范

（JDCC 2021-25）

- 1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的热熔型路面标线涂料（以下简称涂料）产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

- 本规范涉及两个产品种类，具体如下：

- 热熔反光型；

- 热熔突起型。

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2 复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，按原检测方案对备用样品重新进行检验。

3.3 复查

发现的问题处理后，重新进行的抽样检验行为。

3.4 备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 9284.1   色漆和清漆用漆基 软化点的测定 第1部分 环球法

JT/T 280   路面标线涂料

JT/T 495   公路交通安全设施质量检验抽样方法

交科技规〔2020〕2号  公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1抽样产品

抽样产品应符合JT/T 280标准的有关要求。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改扩建及大修公路工程施工现场、生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业半年内生产的同一型号规格的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2抽样基数和数量

1）以同一生产企业半年内生产的同一型号规格的产品为监督总体，对现场产品以“袋”为单位确定批量；

2）批量小于10袋时不进行抽样；

3）批量不大于250袋时，按表1抽样；

4）批量大于250袋且不大于1000袋时：工程现场或经销企业抽样时，抽取20袋；生产企业抽样时，抽取32袋；

5）批量大于1000袋时，将监督总体按4）要求（批量大于250袋且不大于1000袋）均分为多个批，并按4）的要求随机抽取1批；

6）每袋按四分法抽取1kg样品作为检验样品，同时从中抽取一份1kg样品作为备用样品；

7）对于抽出的样品进行唯一性标识。

表1  批量不大于250袋时的抽样方案

| 批量（袋） |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 抽取样本数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| 工程现场或销售企业 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 批量（袋） |  | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| 生产企业 | 抽取样本数 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 工程现场或销售企业 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 25 |
| 备注 | 批量（袋）小于10时不进行抽样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封等关键内容进行拍照，以保证对该过程的可追溯性。

5.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

- 5.4抽样文书

- 5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

- 5.4.2在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3在工程现场抽样时，抽样文书应当由检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或者销售企业的有关人员共同签字确认。抽样文书一式七份，检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由销售企业或者施工单位人员将抽样文书转交生产企业。

5.4.4 实施抽检分离抽查时，应将5.4.2、5.4.3中规定的抽样文书数量增加一份，检验机构的抽样见证人应签字，并将一份抽样文书带回机构。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | JT/T 280 |
| 2 | 色度性能 |  |
| 3 | 玻璃珠含量 |  |
| 4 | 软化点 |  |

6.2 试验方法

6.2.1抗压强度

将熔融试样注在制样器1（图1）的模腔（约20mm×20mm×20mm）中，冷却至室温。用稍加热的刮刀削掉端头表面的突出部分，用100号砂纸将各面磨平。放置24h后用游标卡尺测量（精确至0.1mm），供作试块。制备试块三个，在标准试验条件下放置24h后，分别放置在精度不低于0.5级的电子万能试验机球形支座的基板上，调整试块位置及球形支座，使试块与压片的中心线在同一垂线上，并使试块面与加压面保持平行；启动试验机，设定试验机预负荷为10N，以适当速度达到预负荷后，开始记录试验机压头位移，并以30mm/min的速度加载，压至出现明显屈服点；或当脆性材料无明显屈服点时，压至试块破裂；或当柔性材料无明显屈服点时，压下试块高度20%时；记录屈服荷载。按式（1）计算抗压强度，试验后取其平均值（保留1位小数）。

Rt=PA               （1）

式中：

Rt—抗压强度，单位为兆帕（MPa）；

P—屈服荷载（或破裂时的荷载，或压下试块高度20%时的荷载），单位为牛（N）；

A—加压前断面面积，单位为平方毫米（mm2）。

突起型热熔路面标线涂料在50℃±2℃时的抗压强度试验, 将试块在50℃±2℃烘箱内恒温4h后，立即分别从烘箱内取出按前述方法测试抗压强度。

图1 制样器1

6.2.2色度性能

将试样涂布在一平面上，使其流平，涂面向上放置24h后；在涂面上任取三点，用D65光源45°/0°色度计测定其色品坐标和亮度因数。

6.2.3玻璃珠含量

精确称取约30 g（精确至0.01g）的试样放在三角烧瓶中；加入醋酸乙酯与二甲苯，比例为1:1的混合溶剂约150mL在不断搅拌下溶解树脂等成分，玻璃珠沉淀后，将悬浮液流出；再加入500mL上述混合溶剂，使其溶解，并使其流出，此操作反复进行三次后，加入50mL丙酮清洗后流出悬浮液；将三角烧瓶置于沸腾水浴中，加热至几乎不再残留有剩余溶剂，冷却至室温；加入约100mL的稀硫酸或稀硫酸和稀盐酸（1:1）的混合液，用表面皿作盖在沸腾水浴中加热约30min，冷却至室温后使悬浮液流出；然后加入300mL水搅拌，玻璃珠沉淀后，使液体流出，再用水反复清洗5～6次；最后加入95%的乙醇50mL清洗，使洗液流出；将三角烧瓶置于沸腾的水浴中，加热至几乎不再残留有乙醇为止，将其移至已知重量的表面皿中，如烧瓶中有残留玻璃珠，可用少量水清洗倒入表面皿中，并使水流出；将表面皿放置在保持105℃～110℃的烘箱中加热1h，取出表面皿放在干燥器中冷却至室温后称重（精确至0.01g）；同时做三个平行试验。按式（2）求出玻璃珠含量。试验后取其平均值（百分数保留1位小数）。如原试样中有石英砂，应在称重前经玻璃珠选形器除去石英砂。

A=BS×100%                 （2）

式中：

A——玻璃珠含量；

B——玻璃珠质量，单位为克（g）；

S——试样质量，单位为克（g）。

6.2.4软化点

按GB/T 9284.1的规定，将待测试样固定在水平圆环内，在甘油浴中加热，测试其在钢球重力作用下从圆环下落25.4mm时的温度。

6.3检验应注意的问题

6.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚、完整，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同签字确认。

6.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3 检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

7.1样品的合格判定

任一检验项目不合格，该样品（袋）判定为不合格。

- 7.2 批的合格判定

7.2.1 批量不大于250袋

当样本数小于10时，不合格袋数大于0，批判定为不合格；当样本数大于等于10时，不合格袋数大于1，批判定为不合格。

7.2.2批量大于250袋

不合格袋数大于2时，批判定为不合格。

- 8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在工程现场进行的监督抽查，其检验结果通知单还应同时送达工程建设单位和工程所在地省级交通运输主管部门。

- 9  异议处理

9.1对检验机构的检测数据有异议，生产企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2复检采用备用样品。按6.1规定的项目和6.2规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

10  复查

生产企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具体法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

- 11  附则

本规范编写单位：中路高科交通检测检验认证有限公司、福建省交通科研院有限公司。

本规范由交通运输部管理。

本规范自发布之日起实施，《热熔型路面标线涂料产品质量监督抽查实施规范（试行）》（交办科技〔2014〕117号）同时废止。

- 12  附录

附录1：检测记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：检测记录表

热熔型路面标线涂料产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 检测类型 |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | JT/T 280《路面标线涂料》a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | - JT/T 280《路面标线涂料》a)； 2、《路面标线涂料产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %R.H. |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号规格 |  | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

热熔型路面标线涂料产品检测记录表

记录编号：                                                          共  页  第  页

| 序 号 | 检测项目 |  |  |  | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | 色度性能 | 亮度因数 | 白色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 黄色 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 色品坐标 | 白色 | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | y |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 黄色 | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | y |  |  |  |  |  |
| 2 | 抗压强度 | 23℃±1℃ | 屈服荷载（kN） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50℃±2℃ | 屈服荷载（kN） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗压强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃珠含量 | 清洗前 | 瓶重(g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 瓶+料(g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 料重(g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洗后 | 瓶+料(g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 珠重(g) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃珠含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 软化点（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                                    复核：               日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:      路面标线涂料

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共    页  第   页

| 产品名称 | 路面标线涂料 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 产品批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | JT/T 280《路面标线涂料》a) |  |  |  |
| 判定依据 | 1、JT/T 280《路面标线涂料》a)； 2、《路面标线涂料产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H. |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 280《路面标线涂料》a)要求进行了 性能指标的检测，依据JT/T 280《路面标线涂料》a)、《路面标线涂料产品质量行业监督抽查实施规范》b)进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度公路水路行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共    页  第   页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号: - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共    页  第   页

| 检 测 项 目 | 技 术 指 标 |  |  | 检 测 结 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 1.软化点（℃） | 反光型 | 90～125 |  |  |  |
|  | 突起型 | ≥100 |  |  |  |
| 2.抗压强度（MPa） | 反光型 | 23℃±1℃ | ≥12 |  |  |
|  | 突起型 | 23℃±1℃ | ≥12 |  |  |
|  |  | 50℃±2℃ | ≥2 |  |  |
| 3.色度性能 | 白色 | 色品坐标(x,y) | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 (0.350,0.360);(0.300,0.310); (0.290,0.320);(0.340,0.370) |  |  |
|  |  | 亮度因数 | ≥0.75 |  |  |
|  | 黄色 | 色品坐标(x,y) | 在以下四角点色品坐标组成的四边形内 (0.519,0.480);(0.468,0.442); (0.427,0.483);(0.465,0.534) |  |  |
|  |  | 亮度因数 | ≥0.45 |  |  |
| 4.玻璃珠含量（%） | 18～25 |  |  |  |  |

检测：                                      	审核：