附件1

交通运输部2021年度公路水路行业产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）质量监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点 | 监督总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按标准 GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T 495-2014判定监督总体（批）是否通过（复查合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 复查 合格样本数 | 复查 不合格样本数 | 复查不合格项 |  |  |
| 1 | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 云南省昌保高速公路禹家寨隧道出口料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 复查合格 | 施工单位：广西路桥工程集团有限公司 |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |