2023年泰州市合成树脂乳液内墙涂料产品

质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品。

在生产企业抽样，独立包装产品质量≤5kg时，同一批次产品抽样基数不少于20个独立包装，抽取2个独立包装，其中，1个独立包装作为检验样品，1个独立包装作为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。

在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，抽样基数不低于100kg，搅拌均匀后抽取样品，当有若干个容器时，应按照下表确定被取样容器的最低件数并进行随机抽取。抽取2份不低于3kg的样品，其中，1份样品作为检验样品，1份样品作为备用样品。

表1 被抽取数量最低件数

| 容器的总数N | 被取样容器的最低件数n |
| --- | --- |
| 1—2 | 全部 |
| 3—8 | 2 |
| 9—25 | 3 |
| 36—100 | 5 |
| 101—500 | 8 |
| 501—1000 | 13 |
| 其后类推 | n=N/2 |

在实体店抽样，随机抽取近期生产的同一批次合格待销产品，索取发票等购样凭据留证。抽取数量2桶，其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

抽样数量为2桶，其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

3、检验依据

表2 合成树脂乳液内墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020中6.2.1 |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020中6.2.3 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020中6.2.2 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB 18582-2020中6.2.5 |
| 5 | 对比率 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018中5.5.10 |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9266-2009 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4、判定规则

4.1依据标准

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次不复检项目：无。