- 2023年徐州市食品相关产品（塑包、纸包）

- 质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于徐州市市场监督管理局组织的食品相关产品（塑包、纸包）质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

- 2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3. 检验依据

# 表1  食品相关产品（塑包）检验项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 |
| 2 | 总迁移量(蒸发残渣) | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 锑 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 游离酚 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.46-2016 |
| 10 | 双酚A | GB 4806.6-2016 | GB 31604.10-2016 |
| 11 | 己内酰胺 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.19-2016 |
| 12 | 氯乙烯单体 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.31-2016 |
| 14 | 丁二烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.12-2016 |
| 15 | 乙苯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 16 | 苯乙烯 | GB 4806.6-2016 | GB 31604.16-2016 |
| 17 | 乙醛 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | QB/T 2357-1998 BB/T 0060-2012 |
| 18 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 9683-1988 | GB 31604.23-2016 |
| 19 | 溶剂残留量总量 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 10004-2008 |
| 20 | 苯类溶剂 | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 10004-2008 |
| 21 | 拉断力（拉伸强度） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 |
| 22 | 断裂伸长率（断裂标称应变） | 产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准 | GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.3-2006 |

# 表2  食品相关产品（纸包）检验项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.8-2016 | GB 4806.8-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 铅 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 GB 31604.49-2016 |
| 6 | 砷 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.38-2016 GB 31604.49-2016 |
| 7 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.48-2016 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.47-2016 |

检验方法包括相关产品标准及检验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.6-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》

GB 9683-1988 《复合食品包装袋卫生标准》

GB 31604.1-2015 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品迁移试验通则》

GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 高锰酸钾消耗量的测定》

GB 31604.7-2016 《食品安全国家标准 脱色试验》

GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准 食品模拟物中重金属的测定》

GB 31604.10-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚 A）迁移量的测定》

GB  31604.12-2016 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品	1，3-丁二烯的测定和迁移量的测定》

GB 31604.16-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定》

GB 31604.41-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定》

GB 31604.21-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定》

GB 31604.44-2016 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定》

GB 31604.46-2016 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定》

GB 31604.19-2016 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定》

GB 31604.17-2016 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定》

GB 31604.31-2016 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定》

GB 31604.23-2016 《食品安全国家标准	食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定》

GB 5009.156-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》

BB/T 0014-2011 《夹链自封袋》

BB/T 0002-2008 《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》

BB/T 0030-2004 《包装用镀铝薄膜》

BB/T 0039-2013 《商品零售包装袋》

BB/T 0052-2017  《液态奶共挤包装膜、袋》

GB/T 4456-2008  《包装用聚乙烯吹塑薄膜》

GB/T 10003-2008 《普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜》

GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》

GB/T 20218-2021 《双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜》

BB/T 0041-2007 《包装用多层共挤阻隔膜通则》

BB/T 0012-2014 《聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜》

GB/T 17030-2008 《食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜》

GB 10457-1989 《聚乙烯自粘保鲜膜》

GB/T 15267-1994 《食品包装用聚氯乙烯硬片膜》

GB/T 16958-2008 《包装用双向拉伸聚酯薄膜》

GB/T 24334-2009 《聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜》

QB/T 1231-1991 《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》

QB/T 1956-1994 《聚丙烯吹塑薄膜》

QB/T 2197-1996 《榨菜包装用复合膜、袋》

GB/T 28118-2011 《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》

GB/T 28117-2011 《食品包装用多层共挤膜、袋》

GB/T 19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋》

GB/T 18192-2008 《液体食品无菌包装用纸基复合材料》

GB/T 18454-2001 《液体食品无菌包装用复合袋》

GB/T 18706-2008 《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》

QB/T 1871-1993 《双向拉伸尼龙（BOPA）低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》

GB/T 16719-2008 《双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材》

QB/T 2471-2000 聚丙烯（PP）挤出片材

GB/T 8946-2013 《塑料编织袋》

QB/T 2818-2006 《聚烯烃注塑包装桶》

QB/T 2933-2008 《双层口杯》

QB/T 4049-2010 《塑料饮水口杯》

BB/T 0013-2011 《软塑折叠包装容器》

BB/T 0025-2004 《30/25mm 塑料防盗瓶盖》

BB/T 0048-2017 《组合式防伪瓶盖》

BB/T 0060-2012 《包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》

QB/T 2357-1998 《聚酯（PET）无汽饮料瓶》

GB/T 17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》

GB/T 18006.1-2009 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 24693-2009 《聚丙烯饮用吸管》

GB/T 32094-2015 《塑料保鲜盒》

GB/T 1040.1-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则》

GB/T 1040.3-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件》

GB/T 27589-2011 《纸餐盒》

GB/T 27590-2011 《纸杯》

GB/T 27591-2011 《纸碗》

GB/T 10440-2008 《圆柱形复合罐》

GB 4806.8-2016 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 31604.34-2016 《食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB 31604.38-2016 《食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定》

GB 31604.47-2016 《食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定》

GB 31604.48-2016 《食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》

GB 31604.49-2016 《食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不予复检的情况：溶剂残留量。依据《复合膜袋产品质量国家监督抽查实施细则（2023年版）》，因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。