江苏省热加工合金钢材产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的热加工合金钢材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1易切削结构钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 8731-2008 | GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 4 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

表2高速工具钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 9943-2008 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.28-1989 GB/T 223.53-1987 GB/T 223.54-2022 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |

表3工模具钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1299-2014 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26 -2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 淬火硬度 |  | GB/T 230.1-2018 |
| 4 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 5 | 显微组织 |  | GB/T 13298-2015 |

表4弹簧钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1222-2016 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11 -2008 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 5 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

表5不锈钢棒检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1220-2007 | GB/T 11170-2008 GB/T223.4-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 洛氏硬度 |  | GB/T 230.1-2018 |
| 5 | 维氏硬度 |  | GB/T 4340.1-2009 |
| 6 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |

表6耐热钢棒检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1221-2007 | GB/T 11170-2008 GB/T 223.4-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 洛氏硬度 |  | GB/T 230.1-2018 |
| 5 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |

表7低合金高强度结构钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 1591-2018 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T 232-2010 |

表8耐候结构钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 4171-2008 | GB/T 4336-2016 GB/T223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T 232-2010 |

表9桥梁用结构钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 714-2015 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T 232-2010 |

表10船舶及海洋工程用结构钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 712-2011 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 厚度方向断面收缩率 |  | GB/T 5313-2010 |

表11高碳铬不锈轴承钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3086-2019 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 11170-2008 |
| 2 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 抗拉强度 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 显微组织 |  | GB/T 13298-2015 |
| 5 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

表12合金结构钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3077-2015 | GB/T 223.4-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 5 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |
| 6 | 晶粒度 |  | GB/T 6394-2017 |

表13一般用途耐热钢和合金铸件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 8492-2014 | GB/T 4336-2016 GB/T 223.4-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |

表14矿用高强度圆环链用钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 10560-2017 | GB/T4336-2016、GB/T223.4-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11 -2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 弯曲试验 |  | GB/T 232-2010 |
| 5 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 6 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

表15合金结构钢热轧和锻制圆管坯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | YB/T 5221-2014 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T223.4-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |

表16不锈钢盘条检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 4356-2016 | GB/T 11170-2008 GB/T 20123-2006 GB/T 223.4-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 |
| 2 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |

表17承压设备用碳素钢和合金钢锻件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | NB/T 47008-2017 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 室温拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |

表18低温承压设备用低合金钢锻件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | NB/T 47009-2017 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |

表19承压设备用不锈钢和耐热钢锻件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | NB/T 47010-2017 | GB/T 11170-2008 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 室温拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 晶粒度 |  | GB/T 6394-2017 |
| 5 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |
| 6 | 显微组织 |  | GB/T 13298-2015 |

表20热轧型钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 706-2016 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T 232-2010 |

表21石油天然气输送管用热轧宽钢带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 14164-2013 | GB/T223.5-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 室温拉伸 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 弯曲 |  | GB/T232-2010 |
| 4 | 维氏硬度 |  | GB/T4340.1-2009 |
| 5 | 带状组织 |  | GB/T13299-2022 |
| 6 | 晶粒度 |  | GB/T6394-2017 |

表22低温压力容器用钢板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3531-2014 《 | GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T232-2010 |

表23碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3274-2017 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T232-2010 |

表24碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3524-2015 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 |
| 2 | 室温拉伸 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 弯曲 |  | GB/T232-2010 |

表25不锈钢热轧钢板和钢带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 4237-2015 | GB/T223.4-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T11170-2008 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T232-2010 |
| 4 | 硬度 |  | GB/T 230.1-2018 GB/T 231.1-2018 GB/T4340.1-2009 |

表26承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 24511-2017 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T11170-2008 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T232-2010 |
| 4 | 硬度 |  | GB/T 230.1-2018 GB/T 231.1-2018 GB/T4340.1-2009 |

表27大型锻件用优质碳素结构钢和合金结构钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 32289-2015 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |

表28合金工模具钢板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 33811-2017 | GB/T 223.11-2008 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 低倍 |  | GB/T 226-2015 |
| 4 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

表29高温合金热轧板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 14995-2010 | GB/T223.5-2008 GB/T 223.11 -2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 室温拉伸 |  | GB/T228.1-2021 |

表30高压用热轧和锻制无缝钢管圆管坯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | YB/T 5137-2018 | GB/T223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 低倍 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 3 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

表31冷镦和冷挤压用钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 6478-2015 | GB/T 4336-2016 GB/T 223.4-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 晶粒度 |  | GB/T6394-2017 |
| 4 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |

表32锅炉和压力容器用钢板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 713-2014 | GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.63-1988 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 |
| 2 | 拉伸试验 |  | GB/T228.1-2021 |
| 3 | 弯曲试验 |  | GB/T232-2010 |

表33石油裂化用无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 9948-2013 | GB/T 4336-2016 GB/T 11170-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 弯曲 |  | GB/T 232-2010 |
| 5 | 扩口 |  | GB/T 242-2007 |
| 6 | 压扁 |  | GB/T 246-2017 |
| 7 | 低倍 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 8 | 非金属夹杂物 |  | GB/T10561-2005 |
| 9 | 晶间腐蚀 |  | GB/T4334-2008/GB/T 4334-2020 |

表34锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 13296-2013 | GB/T11170-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 扩口 |  | GB/T 242-2007 |
| 4 | 压扁 |  | GB/T 246-2017 |
| 5 | 晶粒度 |  | GB/T6394-2017 |
| 6 | 晶间腐蚀 |  | GB/T4334-2008/GB/T 4334-2020 |

表35高压锅炉用无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 5310-2017 | GB/T 4336-2016 GB/T 11170-2008 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 弯曲 |  | GB/T 232-2010 |
| 5 | 扩口 |  | GB/T 242-2007 |
| 6 | 压扁 |  | GB/T 246-2017 |
| 7 | 低倍 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 8 | 非金属夹杂物 |  | GB/T10561-2005 |
| 9 | 晶粒度 |  | GB/T 6394-2017 |
| 10 | 显微组织 |  | GB/T 13298-2015 |

表36高压给水加热器用无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 24591-2019 | GB/T 4336-2016 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 硬度 |  | GB/T 230.1-2018 GB/T 4340.1-2009 |
| 4 | 扩口 |  | GB/T 242-2007 |
| 5 | 压扁 |  | GB/T 246-2017 |

表37低中压锅炉用无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 3087-2008 | GB/T 4336-2016 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.61-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 弯曲 |  | GB/T 232-2010 |
| 4 | 扩口 |  | GB/T 242-2007 |
| 5 | 压扁 |  | GB/T 246-2017 |
| 6 | 低倍 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |

表38气瓶用无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 18248-2021 | GB/T 4336-2016 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.59-2008 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

表39热轧球扁钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 9945-2012 | GB/T 4336-2016 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 冲击 |  | GB/T 229-2020 |

表40内燃机气阀用钢及合金棒材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 12773-2021 | GB/T 11170-2008 GB/T 20123-2006 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.60-1997 |
| 2 | 拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 4 | 低倍 |  | GB/T 226-2015 GB/T 1979-2001 |
| 5 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |
| 6 | 晶粒度 |  | GB/T 6394-2017 |

表41流体输送用不锈钢无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 14976-2012 | GB/T 11170-2008 GB/T 223.9-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.18-1994 GB/T 223.25-1994 GB/T 223.28-1989 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.60-1997 GB/T 223.62-1988 GB/T 223.63-1988 |
| 2 | 室温拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 3 | 压扁 |  | GB/T 246-2017 |
| 4 | 晶间腐蚀 |  | GB/T4334-2008/GB/T 4334-2020 |

表42高碳铬轴承钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 18254-2016 | GB/T 4336-2016 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.9-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.29-2008 GB/T 223.62-1988 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 |
| 2 | 低倍 |  | GB/T 226-2015 |
| 3 | 脱碳层 |  | GB/T 224-2019 |
| 4 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 18254-2016 |
| 5 | 显微组织 |  | GB/T 18254-2016 |
| 6 | 碳化物不均匀度 |  | GB/T 18254-2016 |
| 7 | 显微孔隙 |  | GB/T 18254-2016 |
| 8 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |

表43高碳铬轴承钢无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | YB/T 4146-2016 | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 11261-2006 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.9-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.29-2008 GB/T 223.59-2008 |
| 2 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 3 | 低倍组织 |  | GB/T 226-2015 |
| 4 | 显微组织 |  | GB/T 18254-2016 |
| 5 | 碳化物不均匀度 |  | GB/T 18254-2016 |
| 6 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |
| 7 | 脱碳层 |  | GB/T 224-2019 |
| 8 | 显微孔隙 |  | GB/T 18254-2016 |

表44高碳铬轴承钢丝检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形 | GB/T 18579-2019 | GB/T 18579-2019 |
| 2 | 化学成分 |  | GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 11261-2006 GB/T 223.5-2008 GB/T 223.9-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.29-2008 GB/T 223.53-1987 GB/T 223.62-1988 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 |
| 3 | 低倍组织 |  | GB/T 18254-2016 |
| 4 | 室温拉伸 |  | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 布氏硬度 |  | GB/T 231.1-2018 |
| 6 | 显微组织 |  | GB/T 18254-2016 |
| 7 | 碳化物网状 |  | GB/T 18254-2016 |
| 8 | 碳化物带状 |  | GB/T 18254-2016 |
| 9 | 碳化物液析 |  | GB/T 18254-2016 |
| 10 | 显微孔隙 |  | GB/T 18254-2016 |
| 11 | 脱碳层 |  | GB/T 224-2019 |
| 12 | 非金属夹杂物 |  | GB/T 10561-2005 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 8731-2008《易切削结构钢》

GB/T 9943-2008《高速工具钢》

GB/T 1299-2014《工模具钢》

GB/T 1222-2016《弹簧钢》

GB/T 1220-2007《不锈钢棒》

GB/T 1221-2007《耐热钢棒》

GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》

GB/T 4171- 2008《耐候结构钢》

GB/T 714-2015《桥梁用结构钢》

GB/T 712-2011《船舶及海洋工程用结构钢》

GB/T 3086-2019《高碳铬不锈轴承钢》

GB/T 3077-2015《合金结构钢》

GB/T 8492-2014《一般用途耐热钢和合金铸件》

GB/T 10560-2017《矿用高强度圆环链用钢》

YB/T 5221-2014《合金结构钢热轧和锻制圆管坯》

GB/T 4356-2016《不锈钢盘条》

NB/T 47008-2017《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》

NB/T 47009-2017《低温承压设备用低合金钢锻件》

NB/T 47010-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

GB/T 706-2016《热轧型钢》

GB/T 14164-2013《石油天然气输送管用热轧宽钢带》

GB/T 3531-2014《低温压力容器用钢板》

GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》

GB/T 3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》

GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》

GB/T 24511-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》

GB/T 32289-2015《大型锻件用优质碳素结构钢和合金结构钢》

GB/T 33811-2017《合金工模具钢板》

GB/T 14995-2010《高温合金热轧板》

YB/T 5137-2018《高压用热轧和锻制无缝钢管圆管坯》

GB/T 6478-2015《冷镦和冷挤压用钢》

GB/T 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》

GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》

GB/T 13296-2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》

GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》

GB/T 24591-2019《高压给水加热器用无缝钢管》

GB/T 3087-2008《低中压锅炉用无缝钢管》

GB/T 18248-2021《气瓶用无缝钢管》

GB/T 9945-2012《热轧球扁钢》

GB/T 12773-2021《内燃机气阀用钢及合金棒材》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 18254-2016《高碳铬轴承钢》

YB/T 4146-2016《高碳铬轴承钢无缝钢管》

GB/T 18579-2019《高碳铬轴承钢丝》

GB/T 223.4-2008《钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法》

GB/T 223.5-2008《钢铁及合金 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法》

GB/T 223.11-2008《钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法》

GB/T 223.12-1991《钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离--二苯碳酰二 肼光度法测定铬量》

GB/T 223.18-1994《钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量》

GB/T 223.23-2008《钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法》

GB/T 223.25-1994《钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量》

GB/T 223.26-2008《钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法》

GB/T 223.28-1989《钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量》

GB/T 223.53-1987《钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量》

GB/T 223.54-2022《钢铁及合金 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法》

GB/T 223.59-2008《钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法》

GB/T 223.60-1997《钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量》

GB/T 223.61-1988《钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量》

GB/T 223.63-1988《钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量》

GB/T 226-2015《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》

GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》

GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法》

GB/T 231.1-2018《金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法》

GB/T 232-2010《金属材料 弯曲试验方法》

GB/T 242-2007《金属管 扩口试验方法》

GB/T 246-2017《金属材料 管 压扁试验方法》

GB/T 1979-2001《结构钢低倍组织缺陷评级图》

GB/T 4334-2008/GB/T 4334-2020《金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法》

GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法》

GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》

GB/T 5313-2010《厚度方向性能钢板》

GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》

GB/T 10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》

GB/T 224-2019《钢的脱碳层深度测定法》

GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》

GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》

GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》

GB/T 20123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。