2023年徐州市动力用煤及焦炭产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于徐州市市场监督管理局组织的动力用煤及焦炭产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

#### 2.2电商平台采样

#### 动力用煤、焦炭煤因产品特性，无电商平台。

3.检验依据

表1-1 动力用煤检验项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫(St,d) |  | GB/T 214-2007 GB/T 25214-2010 |
| 3 | 发热量(Qnet,ar) |  | GB/T 213-2008 |
| 4 | 汞（Hgd） |  | GB/T 16659-2008 |
| 5 | 砷（Asd） |  | GB/T 3058-2019 |
| 6 | 磷（Pd） |  | GB/T 216-2003 |
| 7 | 氯（Cld） |  | GB/T 3558-2014 |

备注：

1.由于商品煤的检测项目均可进行复检，所以对检验过程是否需要电子记录或影像记录不作要求。

2.运距小于600公里，发热量不作判定，仅提供检验数据。

表1-2   焦炭检验项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | GB/T 1996-2017《冶金焦炭》 | GB/T 2001-2013 |
| 2 | 全硫(St,d) |  | GB/T 2286-2017 |
| 3 | 挥发分(Vdaf) % |  | GB/T 2001-2013 |
| 4 | 水分（Mt）% |  | GB/T 2001-2013 |
| 5 | 反应性（CRI）% |  | GB/T 4000-2017 |
| 6 | 反应性强度（CSR） % |  | GB/T 4000-2017 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

动力用煤抽查涉及标准13个。根据GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》中相关质量规定对灰分、全硫、发热量、汞、砷、磷、氯进行检验、判定。

GB/T 31356-2014《商品煤质量评价与控制技术指南》

GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》

GB/T 474-2008《煤样的制备方法》

GB/T 19494.1-2004《煤炭机械化采样 第1部分：采样方法》

GB/T 19494.2-2004《煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备》

GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》

GB/T 213-2008《煤的发热量测定方法》

GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》

GB/T 25214-2010《煤中全硫测定 红外光谱法》

GB/T 216-2003《煤中磷的测定方法》

GB/T 3058-2019《煤中砷的测定方法》

GB/T 16659-2008《煤中汞的测定方法》

GB/T 3558-2014《煤中氯的测定方法》

焦炭抽查涉及标准5个。根据GB/T 1996-2017《冶金焦炭》中相关质量规定对灰分、硫分、挥发分、水分、反应性和反应后强度进行检验、判定。

GB/T 1996-2017 《冶金焦炭》

GB/T 1997-2008《焦炭试样的采取和制备》

GB/T 2001-2013《焦炭工业分析测定方法》

GB/T 2286-2017《焦炭全硫含量的测定方法》

GB/T 4000-2017《焦炭反应性及反应后强度试验方法》

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 本产品无不予复检的项目