2023年徐州市电线电缆产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于徐州市市场监督管理局组织的电线电缆类产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

抽取的样品应为同一型号规格、同一批次的产品，检验样品和备用样品必须取自同一根电缆。抽样数量为一整段（或一卷）,3C产品不少于90米，其中50米作为检验样品，剩余样品作为备用样品。许可证产品抽样数量不少于3米，其中1.5米作为检验样品，1.5米作为备用样品。原则上同一企业最多抽查2个样品，2个样品为不同获证证书产品。特殊情况酌情处理。

检验样品和备用样品应分别签封，同时在封样单上标注“检验样品”或“备用样品”。封样单上应有被抽查企业和抽样人员双方的签名，注明抽样日期，并采用透明胶带缠裹。封好样后，可采取封样单骑缝签名、漆封、特殊材料等其他附加的防拆封措施。在运送过程中应注意对样品外表面及端头进行适当防护，避免出现磕碰、磨损、端头受潮等情况。

3.检验依据

检验方法包括相关产品标准及检测方法标准。见表1

表1  检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1； GB/T 12706.2； GB/T 12706.3； GB/T 9330； GB/T 19666； GB/T 5023.3； GB/T 5023.5； JB/T 8734.2； JB/T 8734.3； GB/T 5013.4； JB/T 8735.2 | GB/T 5023.2； GB/T 5013.2； GB/T 2951.11 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.2； GB/T 5013.2； GB/T 2951.11 |
| 3 | 护套平均厚度 |  | GB/T 5023.2； GB/T 5013.2； GB/T 2951.11 |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5023.2； GB/T 5013.2； GB/T 2951.11 |
| 5 | 导体电阻 |  | GB/T 5023.2； GB/T 5013.2； GB/T 3956； GB/T 3048.4； |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11 |
| 8 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11 |
| 9 | 护套老化前断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11 |
| 10 | XLPE绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3：1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5：2003《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4：2004《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》

JB/T 8735.2-2016《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆》

GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆》

GB/T 12706.2 -2020《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件　第2部分：额定电压6kV（Um＝7.2kV）到30kV（Um＝36kV）电缆》

GB/T 12706.3-2020《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件　第3部分：额定电压35kV（Um＝40.5kV）电缆》

GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。