2023年徐州市学生校服产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于徐州市市场监督管理局组织的学生校服产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

本次监督抽查抽样领域为徐州市中小学校。

在受检学校的仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 GB/T 31888-2015 等相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 GB/T 31888-2015 等相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐光色牢度a | GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 GB/T 31888-2015 等相应产品标准 | GB/T 8427-2008方法3 GB/T 8427-2019方法3 |
| 10 | 附件锐利性b | GB 31701-2015 | GB 31702-2015 |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 22854-2009 GB/T 23328-2009 GB/T 31888-2015 等相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |
| 12 | 织物纤维成分及含量c | GB/T 31888-2015 | GB/T 31888-2015 |
| 注：a仅考核校服的面料； b仅考核14岁及以下儿童穿着的产品； c仅考核标注执行GB/T 31888-2015标准的校服，且校服存在直接接触皮肤的部分。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 22854-2009《针织学生服》

GB/T 23328-2009《机织学生服》

GB/T 31888-2015《中小学生校服》

供货合同

招标文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。