ICS 91.100.60

CCS Q 25

DB32

江苏省地方标准

DB 32/ XXXXX—2023

发泡陶瓷保温板 保温系统应用技术规程

Technical specification for application of thermal insulation system of foamed ceramic board

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局   发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	3

5　系统和材料性能要求	3

5.1　系统性能	3

5.2　材料性能	4

6　设计	6

6.1　基本构造	6

6.2　一般规定	10

6.3　构造设计要点	11

7　施工	16

7.1　一般规定	16

7.2　施工机具	17

7.3　施工要点	17

7.4　施工安全	20

8　验收	20

8.1　一般规定	20

8.2　主控项目	21

8.3　一般项目	23

附录A（规范性附录）　发泡陶瓷保温板耐酸性测定方法	25

前  言

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅提出并归口。

本规程起草单位：江苏省建筑科学研究院有限公司、郑州登电科诚新材料有限公司、山东商海节能材料科技有限公司、江苏金贸建设集团有限公司、江苏泽建环境科技有限公司、江苏建科鉴定咨询有限公司。

本规程主要起草人：许锦峰、刘永刚、张海遐、魏燕丽、韩伟、马存喜、包元哲、杜宏昌、蒋健宏、张国君、杨贤、许成庆、郑应顺、堵泽军、蒋亮艳、叶琴、高浩然、蒋冬梅。

发泡陶瓷保温板 保温系统应用技术规程

- 范围

本规程规定了发泡陶瓷保温板保温系统的术语和定义、基本规定、系统和材料性能要求、设计、施工和验收。

本规程适用于抗震设防烈度8度及以下地区的新建、扩建、改建民用建筑及既有建筑节能改造工程中发泡陶瓷保温板保温系统的设计、施工及验收。工业建筑可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5486  无机硬质绝热制品试验方法

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 29906  模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 36585  外墙外保温系统动态风压试验方法

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50176  民用建筑热工设计规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50345  屋面工程技术规范

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收标准

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

JC/T 907  混凝土界面处理剂

JG/T 366  外墙保温用锚栓

JGJ 144  外墙外保温工程技术标准

JGJ/T 235  建筑外墙防水工程技术规程

DB 32/ 4066  居住建筑热环境和节能设计标准

- 术语和定义

- 发泡陶瓷保温板  foamed ceramic thermal insulation board

以页岩、陶土尾矿、陶瓷废料、河道淤泥等固体废弃物作为原料，辅以发泡剂等，在工厂利用高温窑炉装备以1100℃以上高温焙烧发泡切割而制成的保温板材。

- 发泡陶瓷保温板保温系统  thermal insulation system of foamed ceramic board

采用发泡陶瓷保温板作为保温材料的保温系统，包括发泡陶瓷保温板外墙外保温系统、发泡陶瓷保温板楼板外保温系统、发泡陶瓷保温板屋面保温系统。

- 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统  external wall thermal insulation system of foamed ceramic board

将发泡陶瓷保温板作为保温材料，从内到外由粘结层、保温层、抹面层和饰面层等构成的外墙外保温系统。

- 发泡陶瓷保温板楼板外保温系统  external floor thermal insulation system of foamed ceramic board

将发泡陶瓷保温板作为保温材料置于外挑或架空楼板底部，粘结并采用锚栓辅助固定而形成的楼板外保温系统。

- 发泡陶瓷保温板屋面保温系统  roof thermal insulation system of foamed ceramic board

- 将发泡陶瓷保温板作为保温材料置于屋面上形成的屋面保温系统。

- 基层  substrates

保温系统所依附的结构实体，可以是混凝土墙体、各种砌体墙体、楼板、屋面板等。

- 粘结砂浆  adhesive mortar

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，用于基层墙体和发泡陶瓷保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。

- 抹面胶浆  rendering coat mortar

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，具有一定变形能力和良好粘结性能的抹面材料。

- 界面砂浆  interface treating mortar

涂刷在基层表面，改善其粘结性能的聚合物砂浆。

- 玻璃纤维网布  glass fiber mesh

表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物，作为增强材料内置于抹面胶浆中，用以提高抹面层的抗裂性和抗冲击性。

- 锚栓  anchor

由膨胀件和膨胀套管组成，将发泡陶瓷保温板固定于基层的专用机械固定件。

- 基本规定

  - 采用发泡陶瓷保温板保温系统的建筑围护结构，其保温、隔热和防潮性能应符合GB 50176、GB 55015、GB 50189、DB32/ 4066等现行节能设计标准的规定。

  - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统应满足下列要求：

- 应能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝或空鼓；

- 应能承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用且不产生有害的变形和破坏；

- 在正常使用中或地震时不应发生脱落；

- 防火性能应符合GB 55037、GB 50016的规定；

- 应具有防止水渗透性能；

- 各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并具有防腐性，在可能受到生物侵害（鼠害、虫害等）时，系统还应具有防生物侵害性能。

  - 在正确使用和正常维护条件下，发泡陶瓷保温板外墙外保温系统使用年限不应少于25年。

- 系统和材料性能要求

  - 系统性能

    - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统性能指标应符合表1的规定。

- 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 耐候性 | 系统经耐候性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水；系统拉伸粘结强度不小于0.10MPa，且破坏部位应位于保温层内。 | JGJ 144 |
| 耐冻融性 | 30次冻融循环后，系统无空鼓、剥落，无可见裂缝；系统拉伸粘结强度不小于0.10MPa，且破坏部位应位于保温层内。 |  |
| 抗冲击性 | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位：10J级； 建筑物二层及以上墙面：3J级 |  |
| 吸水量 | ≤500g/㎡ |  |
| 热阻 | 符合设计要求 |  |
| 抹面层不透水性 | 2h不透水 |  |
| 防护层水蒸气渗透阻 | 水蒸气透过湿流密度≥0.85g/(㎡•h)，且符合设计要求 |  |
| 抗风荷载性能 | ≥6.0kPa，且符合设计要求。 | GB/T 36585 |

    - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统性能指标检验项目为型式检验项目，型式检验报告的有效期应为2年。系统组成材料型式检验报告的有效期应为1年。

  - 材料性能

    - 发泡陶瓷保温板常用规格尺寸见表2，其他规格尺寸可由供需双方确定。

- 发泡陶瓷保温板常用规格尺寸

| 项目 | 规格尺寸 |
| --- | --- |
| 长×宽/（mm×mm） | 600×600，300×300 |
| 厚度/mm | 20～80 |

    - 发泡陶瓷保温板表面应平整，无裂缝，无掉角缺棱，尺寸允许偏差应符合表3的规定。

- 发泡陶瓷保温板尺寸允许偏差

| 项 目 |  | 尺寸允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、宽度/mm | ≤300 | ±2 | GB/T 5486 |
|  | ＞300 | ±3 |  |
| 厚度/mm | ≤50 | 0.0，+1.5 |  |
|  | ＞50 | 0.0，+2.0 |  |
| 对角线差/mm | ≤400 | ≤3 |  |
|  | ＞400 | ≤4 |  |

    - 发泡陶瓷保温板性能指标应符合表4的规定。

- 发泡陶瓷保温板性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 080级 | 065级 | 055级 |  |
| 干密度/(kg/m³) |  | ≤220 | ≤180 | ≤150 | GB/T 5486 |
| 导热系数(25℃)/[W/(m·K)] |  | ≤0.080 | ≤0.065 | ≤0.055 | GB/T 10294 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/MP |  | ≥0.15 | ≥0.12 | ≥0.10 | JGJ 144 |
| 抗压强度/MPa |  | ≥0.30 | ≥0.20 | ≥0.15 | GB/T 5486 |
| 体积吸水率/% |  | ≤3.0 |  |  | GB/T 5486 |
| 燃烧性能 |  | A（A1）级 |  |  | GB 8624 |
| 耐酸性 | 外观 | 外观无腐蚀、裂纹、膨胀等现象 |  |  | 附录A |
|  | 抗压强度保持率/% | ≥80 |  |  |  |
| - 抗压强度试验前，应参照GB/T 5486中的泡沫玻璃绝热制品，用漆刷或刮刀把乳化沥青或熔化沥青均匀涂在试件上下两个受压面上，要求泡孔刚好涂平，然后将预先裁好的约100mm×100mm大小的沥青油纸覆盖在涂层上，并放置在干燥器中，至少干燥24h。 |  |  |  |  |  |

    - 粘结砂浆性能指标应符合表5的规定。

- 粘结砂浆性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 080级发泡陶瓷保温板 | 065级发泡陶瓷保温板 | 055级发泡陶瓷保温板 |  |
| 拉伸粘结强度 (与发泡陶瓷保温板)/MPa | 原强度 |  | ≥0.15，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.12，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.10，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | GB/T 29906 |
|  | 耐水 强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.09 | ≥0.07 | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.15，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.12，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.10，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 |  |
| 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)/MPa | 原强度 |  | ≥0.6 |  |  |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 |  |  |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.6 |  |  |  |
| 可操作时间/h |  |  | 1.5～4.0 |  |  |  |

    - 抹面胶浆性能指标应符合表6的规定。

- 抹面胶浆性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 080级发泡陶瓷保温板 | 065级发泡陶瓷保温板 | 055级发泡陶瓷保温板 |  |
| 拉伸粘结强度 (与发泡陶瓷保温板)/MPa | 原强度 |  | ≥0.15，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.12，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.10，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.09 | ≥0.07 | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.15，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.12，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 | ≥0.10，破坏界面在发泡陶瓷保温板上 |  |
|  | 耐冻融强度 |  | ≥0.15 | ≥0.12 | ≥0.10 |  |
| 柔韧性 | 压折比 |  | ≤3.0 |  |  |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  |  |  |

    - 界面砂浆性能指标应符合表7的规定。

- 界面砂浆性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度/MPa | 原强度 | ≥0.70 | JC/T 907 |
|  | 耐水 | ≥0.50 |  |
|  | 耐冻融 | ≥0.50 |  |

    - 锚栓性能应符合JG/T 366的规定。

    - 玻璃纤维网布性能指标应符合表8的规定。

- 玻璃纤维网布性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量/（g/㎡） | ≥160 | JGJ 144 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向）/（N/50mm） | ≥1000 |  |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向）/% | ≥50 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向）/% | ≤5.0 |  |

- 设计

  - 基本构造

    - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统的基本构造见图1～图2。

标引序号说明：

- 基层墙体（含找平、防水层）；

- 粘结砂浆；

- 发泡陶瓷保温板；

- 玻璃纤维网布；

- 锚栓；

- 抹面胶浆；

- 涂料饰面层。

- 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统（涂料饰面）基本构造

标引序号说明：

- 基层墙体（含找平、防水层）；

- 粘结砂浆；

- 发泡陶瓷保温板；

- 玻璃纤维网布；

- 锚栓；

- 抹面胶浆；

- 钢龙骨；

- 幕墙板。

- 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统（非透明幕墙饰面）基本构造

    - 发泡陶瓷保温板楼板外保温系统的基本构造见图3。

标引序号说明：

- 混凝土现浇楼板（含界面砂浆层）；

- 粘结砂浆；

- 发泡陶瓷保温板；

- 玻璃纤维网布；

- 锚栓；

- 抹面胶浆

- 涂料饰面层。

- 发泡陶瓷保温板楼板外保温系统基本构造

    - 发泡陶瓷保温板屋面保温系统的基本构造见图4～图6。

标引序号说明：

- 保护层；

- 隔离层；

- 发泡陶瓷保温板；

- 防水层；

- 水泥砂浆找平层；

- 找坡层；

- 钢筋混凝土屋面板。

- 平屋面保温系统基本构造（倒置式）

标引序号说明：

- 保护层；

- 隔离层；

- 防水层；

- 水泥砂浆找平层；

- 发泡陶瓷保温板；

- 水泥砂浆找平层；

- 找坡层；

- 钢筋混凝土屋面板。

- 平屋面保温系统基本构造（正置式）

标引序号说明：

- 屋面瓦；

- 挂瓦条；

- 顺水条；

- 找平层；

- 发泡陶瓷保温板；

- 防水层；

- 水泥砂浆找平层；

- 钢筋混凝土屋面板。

- 坡屋面保温系统基本构造

  - 一般规定

    - 外墙、楼板外保温系统可使用080级、065级或055级的发泡陶瓷保温板；上人平屋面保温系统应使用080级发泡陶瓷保温板；非上人平屋面可使用080级、065级或055级发泡陶瓷保温板，坡屋面保温系统应使用080级或065级发泡陶瓷保温板。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统传热阻值（传热系数）、热惰性指标等应符合GB 55015、GB 50189、DB32/ 4066等现行节能设计标准的规定。

    - 发泡陶瓷保温板的厚度应由热工计算结果确定，热工设计计算参数应按表9取值。用于倒置式屋面时，发泡陶瓷保温板设计厚度应在计算厚度基础上增加25%。

- 发泡陶瓷保温板的热工设计计算参数

| 项目 |  | 导热系数λ/[W/(m﹒K)] | 蓄热系数S/[W/(㎡﹒K)] | 用于外墙、楼板底时导热系数的修正系数a | 用于屋面时导热系数的修正系数a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发泡陶瓷保温板 | 080级 | 0.080 | 1.20 | 1.05 | 1.20 |
|  | 065级 | 0.065 | 0.90 | 1.05 | 1.20 |
|  | 055级 | 0.055 | 0.70 | 1.05 | 1.20 |

    - 发泡陶瓷保温板外墙、楼板外保温系统的设计应符合下列规定：

- 发泡陶瓷保温板与基层的粘结应为满粘并用锚栓辅助固定，有效粘结面积不应小于95%。

- 抹面层应采用抹面胶浆内置玻璃纤维网布增强，抹面层厚度为5～6mm；建筑物首层以及对抗冲击有特殊要求的外墙面，应由两层玻璃纤维网布组成，抹面层厚度为7～9mm。

- 外墙外保温工程设计应有系统各部分构造图及勒脚、门窗洞口、变形缝、女儿墙等部位节点大样图。外墙防水设计应符合GB 55030、JGJ/T 235的规定。

- 外墙外保温工程饰面采用面砖饰面时，应进行专项设计并进行专家论证。

    - 发泡陶瓷保温板保温屋面的设计应符合GB 50345的规定。

  - 构造设计要点

    - 发泡陶瓷保温板外墙、楼板外保温系统的锚栓布置应符合下列规定：

- 锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度应不小于30mm，进入其他材料基层的有效锚固深度应不小于50mm。多孔砖砌体和空心砌块（砖）砌体应采用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓；

- 当建筑高度不大于24m时，每平方米墙体锚栓的数量不应少于5个；当建筑高度为24～50m（含50m）时，每平方米墙体锚栓的数量不应少于7个；当建筑高度大于50m时，每平方米墙体锚栓的数量不应少于9个，每块发泡陶瓷保温板上至少有一个锚栓；

- 外挑、架空楼板的板底锚栓每平方米应不少于4个，每块发泡陶瓷保温板均应有锚栓锚固；

- 锚栓应呈梅花状布置。

    - 外墙外保温系统中发泡陶瓷保温板厚度大于等于50mm时，应在门窗洞口上、每层楼板标高处设置水平支托。水平支托应符合下列规定：

- 支托宜采用现浇混凝土挑板（详见图7-a），挑板厚度不小于70mm，外挑长度应大于发泡陶瓷保温板厚的三分之二，挑板顶部应设负弯筋；

- 支托也可为后设金属支托，材料可为镀锌角钢（详见图7-b），托架外挑长度应大于发泡陶瓷保温板厚的三分之二，并采用膨胀锚栓或化学锚栓与基层墙体固定，锚栓直径不小于Ø6，间距不大于500mm；

- 每楼层水平支托的竖向投影应连续且闭合。

标引序号说明：

- 基层墙体（含找平、防水层）；

- 粘结砂浆；

- 发泡陶瓷保温板；

- 抹面胶浆；

- 饰面层；

- 金属支托（固定）。

- 外墙外保温系统水平支托构造

    - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于20mm宽的缝隙，缝隙内宜填充聚乙烯泡沫塑料，并用建筑密封胶封堵，构造见图8。

标引序号说明：

- 基层墙体（含找平、防水层）；

- 粘结砂浆；

- 发泡陶瓷保温板；

- 加强玻璃纤维网布；

- 玻璃纤维网布；

- 锚栓；

- 抹面胶浆；

- 金属支托；

- 聚乙烯泡沫塑料；

- 密封胶；

- 散水。

- 外墙勒脚部位构造

    - 女儿墙部位宜采用保温层全包覆做法，女儿墙顶面宜设置金属盖板，其构造见图9。

标引序号说明：

- 女儿墙基层墙体（含找平、防水层）；

- 粘结砂浆；

- 发泡陶瓷保温板；

- 玻璃纤维网布；

- 锚栓；

- 抹面胶浆；

- 饰面层；

- 金属盖板；

- 密封胶。

- 女儿墙部位保温构造

    - 外墙门窗洞口处保温构造见图10，并应符合下列规定：

- 门窗外侧洞口侧墙可采用无机保温砂浆进行保温处理，且保温层厚度应不小于20mm；

- 门窗外侧洞口上沿口应设置成品滴水线条或做成鹰嘴状滴水线。

标引序号说明：

- 基层墙体（含找平、防水层）；

- 粘结砂浆；

- 发泡陶瓷保温板；

- 玻璃纤维网布；

- 锚栓；

- 抹面胶浆；

- 饰面层；

- 网布翻包；

- 无机保温砂浆；

- 附框。

- 外墙门窗洞口处保温构造

    - 门窗洞口四周的外墙发泡陶瓷保温板表面，应在45°方向加贴300mm×400mm的玻璃纤维网布增强，构造见图11。

- 门窗洞口四周的网布增强构造

    - 现浇檐口部位的上下侧面、外墙现浇外挑空调搁板、雨蓬等均应整体包裹，宜采用无机保温砂浆找平。悬挑构件（空调搁板）保温构造如图12，悬挑构件（阳台）保温构造如图13。

标引序号说明：

- 外挑空调搁板（含界面砂浆层）；

- 无机保温砂浆；

- 抹面胶浆（含玻璃纤维网布）；

- 饰面层；

- 防水层；

- 栏杆。

- 悬挑构件（空调搁板）保温构造

标引序号说明：

- 阳台板（含界面砂浆层）；

- 无机保温砂浆；

- 抹面胶浆（含玻璃纤维网布）；

- 饰面层；

- 防水层。

- 悬挑构件（阳台）保温构造

    - 基层墙体设有变形缝时，其构造应符合下列要求：

- 变形缝内应填充不燃保温材料，如憎水岩棉毡条等；

- 变形缝外侧根据缝宽和位置设置金属盖板，以射钉或膨胀螺栓紧固，并做好防锈处理。

- 变形缝处的保温系统应断开，断开部位的保温板先翻包增强网，然后粉刷抹面胶浆。

标引序号说明：

1-背衬材料；

2-密封胶；

3-金属盖板；

4-玻璃纤维网布翻包；

5-玻璃纤维网布；

6-岩棉毡条；

7-射钉。

- 变形缝保温构造

    - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统应结合立面设计，合理设置分格缝。

- 施工

  - 一般规定

    - 发泡陶瓷保温板保温系统施工前，应符合下列规定：

- 应编写专项施工方案，并对施工人员进行培训和技术交底；

- 应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间，并经有关各方确认后再进行大面积施工；

- 基层应符合相关标准的规定并通过验收；

- 墙体或架空、外挑楼板应坚实平整、干燥，不得有开裂、空鼓、松动、泛碱、粉化、起皮、爆灰等现象，表面应清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结附着物；

- 基层墙体为加气混凝土、混凝土墙以及灰砂砖、硅酸盐砖砌体时，应在基层墙体表面涂刷界面砂浆，再施工找平层、防水层；

- 外门窗洞口应通过质量验收，洞口尺寸、位置应符合设计和质量要求；门窗框或附框应安装完毕；门窗洞口应进行防水处理；

- 伸出墙面的消防梯、落水管、各种进户管线和空调机等的预埋件、连接件应安装完毕，并预留出外保温系统的厚度；

- 施工机具和劳动防护用品应准备齐全。

    - 外墙应按设计要求和GB 55030 的规定进行防水处理。

    - 发泡陶瓷保温板及其配套材料在贮存运输中应注意防晒、防雨，材料应分类分标识存放。发泡陶瓷保温板堆放场地应平整，在运输及安装中应轻拿轻放，严禁扔摔。砂浆类材料应防潮、且在保质期内使用，贮存于阴凉干燥处。施工现场配置原料时，应确保计量准确。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统施工期间以及完工后24h内，环境温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃，不应高于35℃。夏季应避免阳光暴晒。雨天施工应有防雨措施。5级以上大风天气不得施工。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统施工完成后应做好成品保护。施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，以满足设计要求。

  - 施工机具

    - 施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子等主要施工机具。

    - 施工用机具应有专人管理和使用，定期维护校验。

  - 施工要点

    - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统

      - 施工流程可参照图15进行，并可根据工程实际情况合理调整。

- 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统施工工艺流程

      - 弹基准线时，应在外墙各个大角（阳角、阴角）及其他必要处挂垂直基准线，在每个楼层的适当位置挂水平线，以控制发泡陶瓷保温板的垂直度和平整度。

      - 配制界面砂浆、粘结砂浆和抹面胶浆时，应按材料供应商产品说明书提供的配合比配制。搅拌时间不应少于5min，一次配制用量以4h内用完为宜，夏季施工配制用量宜控制在2h内用完。

      - 基层表面处理宜按下列要求进行：

- 凸起、空鼓和酥松部位应剔除，并用防水砂浆找平；

- 基层为加气混凝土、混凝土墙、灰砂砖、硅酸盐砖等砌体时，先涂刷界面砂浆并做找平层、防水层。找平层应与基层粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝；

- 既有建筑改造工程中，原装饰面层已松动、污染的墙面应清理干净，已空鼓的应铲除，并用砂浆补平，然后做防水层；

- 发泡陶瓷保温板施工前1d浇水湿润基层表面，并在施工前确认基层表面无液态水，铺贴之前应清除浮尘。

      - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统施工应符合下列要求：

- 基层质量合格后方可进行保温系统施工；

- 应优先选用常用规格发泡陶瓷保温板，辅助规格或局部不规则处可现场裁切。其尺寸允许偏差为±2mm。切割好的发泡陶瓷保温板应除尘；

- 应在外门窗洞口、伸缩缝、装饰线、外墙阴阳角、伸缩缝等处挂垂直和水平基准控制线、水平控制基线，控制粘贴的垂直度和水平度，确保粘贴发泡陶瓷保温板横平竖直；

- 发泡陶瓷保温板施工应从首层开始，并在距离勒脚地面300mm处弹出水平线，设置金属底座支托；

- 发泡陶瓷保温板与基层墙体粘贴采用满粘法，粘贴时，用铁抹子在每块保温板上均匀涂抹一层厚度不小于5mm的粘结砂浆，粘贴面积应不小于95%，及时粘贴并挤压到基层上；

- 发泡陶瓷保温板应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，错缝应为1/2板长，局部最小错缝不得小于100mm。相邻板材之间应互相紧靠、对齐，板与板之间的接缝缝隙不得大于2mm；

- 粘结时，应将发泡陶瓷保温板用力压实，并用橡皮锤轻轻敲打并揉搓，调整板面高度、平整度和位置，保证粘结砂浆、界面砂浆与发泡陶瓷保温板表面、基层表面充分接触；

- 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，保温层应采取防止开裂和破损的加强措施；

- 发泡陶瓷保温板在墙面转角处，应先排好尺寸，裁切保温板，使其垂直交错连接，并保证墙角垂直度。保温板错缝及转角铺贴如图16所示；

- 保温板错缝及转角铺贴示意图

- 粘贴窗框四周的阳角和外墙角时，应先弹出垂直基准线，门窗洞口四角部位的发泡陶瓷保温板应采用整块保温板裁成L形进行铺贴，不得拼接。接缝距洞口四周不应小于100mm。如图17所示；

- 门窗洞口保温板布置示意图

- 当需要安装金属支托时，应保证支托水平；

- 粘贴好的发泡陶瓷保温板应采用固定件或支撑临时固定，支撑12h后方可拆除。粘贴后宜定时浇水养护。

      - 抹面胶浆施工应符合下列要求：

- 发泡陶瓷保温板大面积铺贴结束后，应视气候条件24～48h（冬季48h，夏季24h）后，进行抹面胶浆的施工；

- 施工前，应用2m靠尺在发泡陶瓷保温板平面上检查平整度，对凸出的部位，刮平并清理发泡陶瓷保温板表面碎屑后，方可进行抹面胶浆的施工；

- 抹面胶浆施工时，应同时在檐口、窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出排水坡度，下面应做出滴水槽或滴水线；

- 用铁抹子将第一道抹面胶浆粉刷到发泡陶瓷保温板上，先用大杠刮平，再用塑料抹子搓平，随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面胶浆中。在第一遍抹面胶浆八成干燥时，再抹第二遍抹面胶浆。抹面层厚度应符合设计要求和本规程的规定；

- 网布平面之间的搭接宽度不应小于100mm，阴阳角处也应压茬搭接，搭接宽度不应小于200mm，应保证阴阳角处的方正和垂直度。网布铺贴要平整，无褶皱。门窗洞口处应沿45°方向增贴一道300mm×400mm网布加强；

- 首层墙面应铺贴双层网布，第一层铺贴应采用对接方法，然后进行第二层网布铺贴。两层网布之间的抹面胶浆应饱满，严禁干贴。建筑物首层外保温应在阳角处双层网布之间设金属护角，护角高度一般为2m；

- 抹面胶浆施工完毕后，应检查其平整度、垂直度及阴阳角方正，不符合要求的、应用抹面胶浆找平。严禁在此面层上抹普通水泥砂浆腰线、窗口套线等；

- 外饰面的施工宜在抹面胶浆施工完毕7d后进行。饰面层的施工应符合相关标准的规定。

      - 锚栓施工应符合下列要求：

- 锚栓锚固应在第一遍抹面胶浆（压入网布）初凝时进行，使用电钻在发泡陶瓷保温板的角缝处打孔，将锚栓插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面胶浆中。锚栓与基层墙体的有效锚固深度为：混凝土墙体，不小于30mm；加气混凝土等轻质墙体，不小于50mm；

- 锚栓的数量应严格按照设计要求设置；

- 锚栓固定后抹第二遍抹面胶浆。

    - 发泡陶瓷保温板楼板外保温系统的施工可参照本规程7.3.1.4～7.3.1.7进行，粘贴应为满粘。

    - 发泡陶瓷保温屋面保温的施工应符合GB 50345的规定。

  - 施工安全

- 施工应严格遵守安全施工相关的规范，施工人员应接受岗前安全教育培训，佩戴好各种劳动防护用品并做好职业健康保护。

- 验收

  - 一般规定

    - 发泡陶瓷保温板保温系统施工质量验收应符合GB 50300、GB 50411、GB 55015以及现行江苏省绿色建筑质量验收标准的规定。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统应在基层（含找平层、防水层）质量验收合格后进行施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行相应的墙体、屋面和地面节能工程验收。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统应进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

      - 墙体节能工程（发泡陶瓷保温板外墙外保温系统）应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收：

- 保温层附着的基层及其表面处理；

- 保温板粘结或固定；

- 被封闭的保温材料厚度；

- 锚栓及锚固节点、水平支托做法；

- 玻璃纤维网布铺设；

- 抹面层厚度；

- 墙体热桥部位处理；

- 各种变形缝处的节能施工做法。

      - 屋面节能工程（发泡陶瓷保温板屋面保温系统）应对下列部位进行隐蔽工程验收：

- 基层及其表面处理；

- 保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方式，板材缝隙填充质量；

- 屋面热桥部位处理。

      - 地面节能工程（发泡陶瓷保温板楼板外保温系统）应对下列部位进行隐蔽工程验收：

- 基层及其表面处理；

- 保温材料种类和厚度；

- 保温材料粘结；

- 锚栓及锚固节点做法；

- 玻璃纤维网布铺设；

- 抹面层厚度；

- 地面热桥部位处理。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统检验批划分，除本章另有规定外应符合下列规定：

- 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每1000㎡划分为墙体节能工程验收的一个检验批；

- 采用相同材料、工艺和施工做法的屋面，扣除天窗、采光顶后的屋面面积，每l000㎡面积划分为屋面节能工程的一个检验批；

- 采用相同材料、工艺和施工做法的地面，每1000㎡面积划分为地面节能工程的一个检验批；

- 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

  - 主控项目

    - 发泡陶瓷保温板保温系统使用的材料、产品应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和产品的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统使用的材料、产品进场时，应按表10对进行复验，复验应为见证取样检验。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的节能材料、产品，当获得建筑节能产品认证、具有节能标识或连续三次见证取样检验均一次检验合格时，其检验批的容量可扩大一倍，且仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中出现不合格情况时，应按扩大前的检验批重新验收，且该材料、产品不得再次扩大检验批容量。

检验方法：核查质量证明文件，随机抽样检验，核查复验报告；其中：导热系数或热阻、密度必须在同一个报告中。

- 进场复验项目及检查数量

|  | 材料名称 | 复验项目 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体节能工程 | 发泡陶瓷保温板 | 导热系数、干密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、耐酸性 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000㎡以内时应复验1次；面积每增加5000㎡应增加1次。 |
|  | 粘结砂浆 | 常温状态和耐水拉伸粘结强度（与水泥砂浆） |  |
|  | 抹面胶浆 | 原强度和耐水拉伸粘结强度（与发泡陶瓷保温板）、压折比 |  |
|  | 界面砂浆 | 原强度和耐水拉伸粘结强度 |  |
|  | 玻璃纤维网布 | 耐碱拉伸断裂强力（经、纬向）、耐碱断裂强力保留率（经、纬向）、断裂伸长率（经、纬向） |  |
| 屋面节能工程 | 发泡陶瓷保温板 | 导热系数、干密度、抗压强度、吸水率、耐酸性 | 同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000㎡以内时应复验l次；面积每增加1000㎡应增加复验1次。 |
| 地面节能工程 | 发泡陶瓷保温板 | 导热系数、干密度、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、耐酸性 | 同厂家、同品种产品，地面面积在1000㎡以内时应复验1次；面积每增加1000㎡应增加1次。 |
|  | 粘结砂浆 | 常温状态和耐水拉伸粘结强度（与水泥砂浆） |  |
|  | 抹面胶浆 | 原强度和耐水拉伸粘结强度（与发泡陶瓷保温板）、压折比 |  |
|  | 界面砂浆 | 原强度和耐水拉伸粘结强度 |  |
|  | 玻璃纤维网布 | 耐碱拉伸断裂强力（经、纬向）、耐碱断裂强力保留率（经、纬向）、断裂伸长率（经、纬向） |  |

    - 发泡陶瓷保温板保温系统施工前应按照设计和专项施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合要求。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的专项施工方案施工。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：外墙节能工程全数检查；屋面和地面节能工程每个检验批抽查3处，每处10㎡。

    - 发泡陶瓷保温板保温系统的施工质量，必须符合下列规定：

- 发泡陶瓷保温板厚度必须符合设计要求，不得存在负偏差；

- 墙体和地面节能工程的发泡陶瓷保温板与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。发泡陶瓷保温板与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。发泡陶瓷保温板与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。

- 墙体和地面节能工程的锚栓数量、位置、锚固深度和锚固力应符合设计和施工方案的规定；锚固力应做现场拉拔试验。

检验方法：观察、手扳检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。发泡陶瓷保温板厚度采用现场钻孔或剖开后尺量检查；拉伸粘结强度按照GB 50411的检验方法进行现场检验；粘结面积比按GB 50411的检验方法进行现场检验；锚栓拉拔力检验按JG/T 366的试验方法进行。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

    - 外墙、屋面热桥部位应按设计要求采取隔热断桥措施。

检验方法：外墙热桥部位对照设计和施工方案观察检查，核查隐蔽工程验收记录，使用热成像仪检查；屋面热桥部位观察检查。

检查数量：外墙热桥部位隐蔽工程验收记录应全数检查；外墙隔断热桥措施按不同种类，每种抽查20%，且不少于5处。屋面热桥部位每个检验批抽查3处，每处10m㎡。

    - 窗口外侧四周墙面应按设计和本规程的要求进行保温处理。

检验方法：对照设计文件观察检查，采用红外热像仪检查或剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处。

  - 一般项目

    - 当发泡陶瓷保温板保温系统材料、产品进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

    - 玻璃纤维网布的铺贴和搭接应符合设计和专项施工方案的规定。砂浆抹压应密实，不得空鼓，网布应铺贴平整，不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2㎡。

    - 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间的间隙等，应按照专项施工方案采取隔断热桥措施、不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照专项施工方案检查施工记录。

检查数量：全数检查。

    - 窗口外侧四周墙面，墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应按设计和本规程要求采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：对照设计文件观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

    - 粘贴或敷设发泡陶瓷保温板和抹面施工前，基层和发泡陶瓷保温板表面的尘土、污垢、油渍应清理干净。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查不得少于3处。

    - 发泡陶瓷保温板的粘贴、敷设方法和接缝方法应符合专项施工方案要求，发泡陶瓷保温板安装应错缝。保温板接缝应平整严密缝，宽度不应大于2mm且不得抹粘结砂浆。

检验方法：对照专项施工方案，观察，手摸，钢尺检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

    - 发泡陶瓷保温板安装允许偏差和检查方法应符合表11的规定。

- 发泡陶瓷保温板安装允许偏差和检查方法

| 节能工程 | 项目 | 允许偏差/mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体、屋面、地面 | 表面平整 | 3 | 用2m靠尺塞尺检查 |
| 墙体 | 立面垂直 | 3 | 用2m垂直检查尺检查 |
|  | 阴、阳角垂直 | 3 | 用2m托线板检查 |
|  | 阳角方正 | 3 | 用200mm方尺检查 |
|  | 接槎高差 | 1 | 用直尺和塞尺检查 |

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

    - 墙体上的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

    - 发泡陶瓷保温板外墙外保温系统抹面施工完成后，外墙面允许偏差和检查方法应符合表12的规定。

- 外墙面允许偏差和检查方法

| 节能工程 | 项目 | 允许偏差/mm | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体、屋面、地面 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺楔形塞尺检查 |
| 墙体 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
|  | 阴、阳角方正 | 3 | 用直角检查尺检查 |
|  | 分格缝直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

检查数量：每个检验批抽查不得少于3处。

- （规范性附录）
发泡陶瓷保温板耐酸性测定方法

  - 取两组相同的发泡陶瓷保温板试样，每组数量6块。试样尺寸为100mm×100mm×40mm。

  - 取一组试样作为基准试样，按GB/T 5486测定抗压强度，取算术平均值。

  - 取另一组试样作为耐酸性试样。将耐酸性试样放入常温下40%H2SO4溶液中浸泡7d，取出试样，用水冲洗，室温静置24h：

- 观察并记录外观的腐蚀、剥落、裂纹、膨胀等异常情况；

- 干燥后按GB/T 5486分别测定浸酸后试样的抗压强度，取其算术平均值。按公式（A.1）计算浸酸后的抗压强度保持率。

fsB=fsf0×100	(A.1)

式中：

fsB——浸酸后抗压强度保持率，%；

fs——耐酸性试样浸酸后抗压强度的算术平均值，MPa；

f0——基准试样常温抗压强度的算术平均值，MPa。

_________________________________