2024年泰州市标准件产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的标准件产品质量监督抽查检验。本细则规定此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的12个月内生产的产品。抽样基数满足抽样要求即可，抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，抽样数量为80只，其中，检检样品：80只、备份样品：采用原样复检。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2.2实体店抽样

在经销企业货架或仓库随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的36个月内生产的产品。抽样基数满足抽样要求即可，抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，抽样数量为80只，其中，检检样品：80只、备份样品：采用原样复检。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。实体店检验用样品按进货价购买，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 标准件产品检验项目表

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T196-2003、GB/T197-2018、GB/T2671.2-2017、GB/T3098.10-1993、GB/T3098.11-2002、GB/T3098.1-2010、GB/T3098.15-2014、GB/T3098.16-2014、GB/T3098.2-2015、GB/T3098.3-2016、GB/T3098.5-2016、GB/T3098.6-2014、GB/T3098.7-2000、GB/T5779.1-2000、GB/T5779.2-2000、GB/T5779.3-2000、GB/T5783-2016、GB/T6170-2015、GB/T6171-2016、GB/T6172.1-2016、GB/T6173-2015、GB/T6175-2016、GB/T6277.1-2016、GB/T818-2016、GB/T901-1988、GB/T9074.17-1988、HG/T20634-2009、GB/T16938-2008、GB/T3632-2008、GB/T1231-2006、GB/T97.1-2002、GB/T95-2002、GB/T93-1987 |  |
| 2 | 螺纹 |  |  |
| 3 | 硬度 |  |  |
| 4 | 表面缺陷 |  |  |
| 5 | 化学成份 |  |  |
| 6 | 机械性能 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T93-1987	《标准型弹簧垫圈》

GB/T95-2002	《平垫圈 C级》

GB/T97.1-2002	《平垫圈 A级》

GB/T196-2003	《普通螺纹 基本尺寸》

GB/T197-2018	《普通螺纹 公差》

GB/T230.1-2018	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法》

GB/T231.1-2018	《金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法》

GB/T818-2016	《十字槽盘头螺钉》

GB/T901-1988	《等长双头螺柱 B级》

GB/T1231-2006	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》

GB/T16938-2008	《紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件》

GB/T3098.1-2010	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》

GB/T3098.2-2015	《	紧固件机械性能 螺母》

GB/T3098.3-2016	《紧固件机械性能 紧定螺钉》

GB/T3098.5-2016	《紧固件机械性能 自攻螺钉》

GB/T3098.6-2014	《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》

GB/T3098.7-2000	《紧固件机械性能 自挤螺钉》

GB/T3098.10-1993	《紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母》

GB/T3098.11-2002	《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》

GB/T3098.15-2014	《紧固件机械性能 不锈钢螺母》

GB/T3098.16-2014	《紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉》

GB/T3632-2008	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》

GB/T4340.1-2009	《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》

GB/T5783-2016	《六角头螺栓 全螺纹》

GB/T6170-2015	《1型六角螺母》

GB/T6171-2016	《1型六角螺母 细牙》

GB/T6172.1-2016	《六角薄螺母》

GB/T6173-2015	《六角薄螺母 细牙》

GB/T6175-2016	《2型六角螺母》

GB/T6277.1-2016	《2型六角法兰面螺母》

GB/T9074.17-1988	《六角头螺栓和弹簧垫圈及平垫圈组合件》

GB/T5779.1-2000	《紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求》

GB/T5779.2-2000	《紧固件表面缺陷 螺母》

GB/T5779.3-2000	《紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求》

HG/T20634-2009	《钢制管法兰用紧固件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。