2024年泰州市儿童鞋产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的儿童鞋产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。抽样数量为3双，其中2双作为检验样品， 1双作为备用样品，抽样基数应满足抽样要求。

2.2电商平台采样

抽样数量为3双。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  儿童旅游鞋产品（QB/T 4331-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4331-2012 | QB/T 2882-2007 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 4331-2012 | QB/T 2886-2007 |
| 6 | 外底硬度 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 |
| 8 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 10 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 11 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 12 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2021 |

表2  儿童旅游鞋产品（QB/T 4331-2021）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.1-2017 |
| 3 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.2-2017 |
| 4 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4331-2021 | QB/T 2882-2007 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 4331-2021 | GB/T 21396-2022 |
| 6 | 外底硬度 | QB/T 4331-2021 | GB/T 3903.4-2017 |
| 7 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 |
| 8 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 10 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 11 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 12 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2021 |

表3  儿童皮鞋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.1-2008 |
| 2 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.4-2008 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 21396-2008 |
| 6 | 鞋帮带拉出强度 | QB/T 2880-2016 | QB/T 2880-2016 第6.7条 |
| 7 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2880-2016 | QB/T 2882-2007 |
| 8 | 安全性能-应安装勾心 | QB/T 2880-2016 | QB/T 2880-2016 第5.4.1条 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | QB/T 2880-2016 GB/T 28011-2021 | GB/T 3903.34-2019 |
| 10 | 勾心硬度 | QB/T 2880-2016 GB/T 28011-2021 | GB/T 230.1-2018 |
| 11 | 勾心长度 | QB/T 2880-2016 GB/T 28011-2021 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 勾心弯曲性能 | QB/T 2880-2016 GB/T 28011-2021 | GB/T 28011-2021 |
| 13 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 |
| 14 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 15 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 16 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 17 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 18 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 19 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 20 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2021 |

表4  儿童皮凉鞋产品（QB/T 4546-2013）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.1-2008 |
| 2 | 耐磨性能 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.2-2008 |
| 3 | 帮底剥离强度 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 外底硬度 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.4-2008 |
| 5 | 帮带拔出强度 或帮带拔出力 | QB/T 4546-2013 | QB/T 4546-2013 第6.9、6.10条 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4546-2013 | QB/T 2882-2007 |
| 7 | 安全性能-应安装勾心 | QB/T 4546-2013 | QB/T 4546-2013 第5.7.4.1条 |
| 8 | 钢勾心纵向刚度 | QB/T 4546-2013 GB/T 28011-2011 | QB/T 1813-2000 |
| 9 | 钢勾心硬度 | QB/T 4546-2013 GB/T 28011-2011 | GB/T 230.1-2018 |
| 10 | 钢勾心长度下限值 | QB/T 4546-2013 GB/T 28011-2011 | GB/T 28011-2011 |
| 11 | 钢勾心弯曲性能 | QB/T 4546-2013 GB/T 28011-2011 | GB/T 28011-2011 |
| 12 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 |
| 13 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 14 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 15 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 16 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 17 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 18 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2021 |

表5  儿童皮凉鞋产品（QB/T 4546-2021）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.1-2017 |
| 2 | 耐磨性能 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.2-2017 |
| 3 | 帮底剥离强度 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 外底硬度 | QB/T 4546-2021 | GB/T 3903.4-2017 |
| 5 | 帮带拔出强度 或帮带拔出力 | QB/T 4546-2021 | QB/T 4546-2021 第6.6、6.7条 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4546-2021 | QB/T 2882-2007 |
| 7 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 4546-2021 | GB/T 21396-2008 |
| 8 | 安装勾心 | QB/T 4546-2021 | QB/T 4546-2021 第5.3.8.1条 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | QB/T 4546-2021 GB/T 28011-2021 | GB/T 3903.34-2019 |
| 10 | 勾心硬度 | QB/T 4546-2021 GB/T 28011-2021 | GB/T 230.1-2018 |
| 11 | 勾心长度 | QB/T 4546-2021 GB/T 28011-2021 | GB/T 28011-2021 |
| 12 | 勾心弯曲性能 | QB/T 4546-2021 GB/T 28011-2021 | GB/T 28011-2021 |
| 13 | 耐黄变性能 | QB/T 4546-2021 | HG/T 3689-2014 |
| 14 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 |
| 15 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 16 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 17 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 18 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 19 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 20 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2021 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》

QB/T 2880-2016 《儿童皮鞋》

QB/T 4331-2012 《儿童旅游鞋》

QB/T 4331-2021 《儿童旅游鞋》

QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》

QB/T 4546-2021《儿童皮凉鞋》

GB/T 28011-2021 《鞋类勾心》

《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示的质量要求

4.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

5.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

5.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，有确切证明材料证明整个抽检过程、数据正确无误的，向泰州市市场监管局书面汇报建议不予受理。

5.2对需要复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。复检原则上不得由原承检机构承担。对能够复现检验结果的检验样品，应当选用检验样品进行复检，按照监督抽查实施方案对异议及关联项目进行检验；对检验样品不能复现检验结果而选用备用样品的，应当按照监督抽查实施方案确定的全部项目进行检验。

5.3本次儿童鞋产品质量监督抽查项目均可复检。

5.4对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，确认生产企业提交的证明材料无法有效证明其所反映情况时，向泰州市市场监管局书面汇报建议不予受理。