2024年泰州市儿童服产品质量监督抽查

实施细则

1、范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的儿童服产品质量监督抽查检验。本细则规定此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。每批次抽样数量为2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品，抽样基数应满足抽样要求。监督抽查所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，备用样品按要求封存于受检企业。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按实际成交价购买，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

每批次抽样数量为2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品。备用样品按要求封存在检验机构。

3、检验依据

表1 儿童服产品检验项目表

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纤维含量（2组份计） | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1 |
|  | pH值 |  | GB/T 7573 |
|  | 耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922 |
|  | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886 |
|  | 耐干湿摩擦色牢度 |  | GB/ T 3920 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/ 17592及 GB/ T23344 |
|  | 童装绳索和拉带安全要求 |  | GB/T 22702 |
|  | 残留金属针 |  | CB/T 24121 |
|  | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921 |
| - 备注 | 若相应产品无执行产品标准、无等级、无技术要求的，只需出具实测数据。 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4、判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

GB/T 2660-2017《衬衫》

GB/T 2662-2017《棉服装》

GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

GB/T 14272-2021《羽绒服装》

GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

FZ/T 73005-2021《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73009-2021《羊绒针织品》

FZ/T 73018-2021《毛针织品》

FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》

FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》

FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》

FZ/T 73034-2021《半精纺毛针织品》

FZ/T 81001-2016《睡衣套》

FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

- 5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

- 5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

- 5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。