2024年泰州市帽子产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的帽子产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。抽样数量为6只，其中4只作为检验样品，2只作为备用样品，抽样基数应满足抽样要求。

2.2电商平台采样

抽样数量为6只。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009等 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009等 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009等 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013等 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013等 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013等 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008等 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008等 |
| 9 | 耐光色牢度 |  | GB/T 8427-2008等 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

FZ/T 73002-2016《针织帽》

FZ/T 82002-2016《缝制帽》

《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示的质量要求

4.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

5.异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行:

5.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录、电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，有确切证明材料证明整个抽检过程、数据正确无误的，向泰州市市场监管局书面汇报建议不予受理。

5.2对需要复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品或者备份样品进行复检并出具报告。复检结论为最终结论。复检原则上不得由原承检机构承担。对能够复现检验结果的检验样品，应当选用检验样品进行复检，按照监督抽查实施方案对异议及关联项目进行检验；对检验样品不能复现检验结果而选用备用样品的，应当按照监督抽查实施方案确定的全部项目进行检验。

5.3本次帽子产品质量监督抽查项目均可复检。

5.4对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，确认生产企业提交的证明材料无法有效证明其所反映情况时，向泰州市市场监管局书面汇报建议不予受理。