2024年泰州市学习用品产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的学习用品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。

抽样数量如下：

修正液：抽样数量为15支（以20g/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

修正带：抽样数量为15支（以100ml/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

橡皮：抽样数量为15块。其中10块作为检验样品，5块作为备用样品。

固体胶：抽样数量为15支（以20g/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

胶水：抽样数量为15支（以100ml/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

胶带：抽样数量为4卷。其中2卷作为检验样品，2卷作为备用样品。

书写笔：抽样数量见表1。

表1 书写笔抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油墨圆珠笔（笔芯） | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 水性圆珠笔（笔芯） | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 中性墨水圆珠笔（笔芯） | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 铅笔 | 68支 | 34支 | 34支 |
| 活动铅笔 | 48支 | 24支 | 24支 |
| 考试用圆珠笔 | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 考试用铅笔 | 48支 | 24支 | 24支 |
| 掀动式涂卡专用笔 | 48支 | 24支 | 24支 |
| 换芯式涂卡专用笔 | 48支 | 24支 | 24支 |

2.3电商平台采样

抽样基数应满足抽样要求。

抽样数量如下：

修正液：抽样数量为15支（以20g/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

修正带：抽样数量为15支（以100ml/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

橡皮：抽样数量为15块。其中10块作为检验样品，5块作为备用样品。

固体胶：抽样数量为15支（以20g/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

胶水：抽样数量为15支（以100ml/支计）。其中10支作为检验样品，5支作为备用样品。

胶带：抽样数量为4卷。其中2卷作为检验样品，2卷作为备用样品。

书写笔：抽样数量见表1。

3.检验依据

表2修正液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 附录B |
| 3 | 氯代烃 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020中5.3 |

表3 修正带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 附录C |
| 3 | 氯代烃 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020中5.3 |

表4 橡皮检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |

表5 书写笔检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 笔的上帽安全 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020中4.8 |

表6 胶黏剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 附录C |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 附录D |
| 3 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 附录E |
| 4 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020中5.2 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 21027-2020《学习用品的安全通用要求》

GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未 发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。