2024年泰州市食品接触用塑料包装、容器、工具等制品产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的食品接触用塑料包装、容器、工具等制品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

表1 生产企业抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卷膜类 | 3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取2.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样 |
| 2 | 袋类 | 100个，其中70个作为检样，30个作为备样，若包装袋长或宽不足150mm的，则需提供未裁切的包装薄膜（宽度200mm以上）2.5m2，并以管芯卷轴小心卷好后封样 |
| 3 | 片材类 | 3卷，宽度应在200mm以上，每卷去掉2层后取两份2.5m2，并平分为两份，其中1份作为检样，1份作为备样 |
| 4 | 编织袋 | 15条，其中10条作为检样，5条作为备样 |
| 5 | 聚烯烃注塑包装桶、软塑折叠包装容器、聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 14个，其中10个作为检样，4个作为备样 |
| 6 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶、双层口杯、塑料饮水口杯、塑料奶瓶、塑料保鲜盒、塑料瓶、塑料瓶坯 | 40个，其中30个作为检样，10个作为备样 |
| 7 | 塑料防盗瓶盖、组合式防伪瓶盖、特定塑料瓶盖 | 80个，其中60个作为检样，20个作为备样 |
| 8 | 塑料菜板 | 20块，其中15块作为检样，5块作为备样 |
| 9 | 塑料一次性餐饮具 | 每批次产品抽取不少于3份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于40只（个），其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2 |
| 10 | 饮用吸管、特定工具及塑料件 | 100个，其中60个作为检样，40个作为备样 |
| 11 | 可重复使用塑料餐饮具 | 40个，其中30个作为检样，10个作为备样 |

表2 实体店抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 3卷，其中2卷作为检样，1卷作为备样 |
| 2 | 保鲜袋 | 100个，其中70个作为检样，30个作为备样 |
| 3 | 塑料水杯 | 8个，其中6个作为检样，2个作为备样 |
| 4 | 塑料保鲜盒 | 8个，其中6个作为检样，2个作为备样 |
| 5 | 塑料一次性餐饮具 | 每批次产品抽取不少于3份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于40只（个），其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2 |
| 6 | 饮用吸管 | 100个，其中50个作为检样，50个作为备样 |

2.3电商平台采样

无。

3.检验依据

表3  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官、浸泡液 | GB 4806.7-2016或GB 4806.7-2023 GB 9683-1988或GB 4806.13-2023 | GB 4806.7-2023或GB 4806.7-2016 GB 9683-1988或GB 4806.13-2023 |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） | GB 4806.7-2016或GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016或GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016或GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016或GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2016或GB 31604.7-2023 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 9683-1988 《复合食品包装袋卫生标准》

GB 4806.13-2023 《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未 发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。