2024年泰州市埋地管材产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于泰州市市场监督管理局组织的埋地管材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1混凝土和钢筋混凝土排水管检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压荷载 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752 |
| 2 | 内水压力 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752 |

表2聚乙烯双壁波纹管材检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | GB/T 19472.1-2019 | CB/T 9647-2015 |
| 2 | 环柔性 | GB/T 19472.1-2019 | GB/T 19472.1-2019 |
| 3 | 落锤冲击 | GB/T 19472.1-2019 | GB/T 14152-2001 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19472.1-2019 | GB/T 19466.6-2009 |

表3聚乙烯缠绕结构管材检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | GB/T 19472.2-2017 | CB/T 9647-2015 |
| 2 | 环柔性 | GB/T 19472.2-2017 | CB/T 9647-2015 |
| 3 | 落锤冲击 | GB/T 19472.2-2017 | GB/T 14152-2001 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19472.2-2017 | GB/T 19466.6-2009 |

表4给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 壁厚及公差 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 19466.6-2009 |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8804.3-2003 |

表5钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | CJ/T 189-2007 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 短期静液压（20℃） | CJ/T 189-2007 | GB/T 15560-1995 |

表6给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 32439-2015 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度（20℃） | GB/T 32439-2015 | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T 32439-2015 | GB/T 19466.6-2009 |

表7氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压扁试验 | DL/T 802.3-2007/DL/T 802.3-2023 | DL/T 802.3-2007/DL/T 802.3-2023 |
| 2 | 落锤冲击 | DL/T 802.3-2007/DL/T 802.3-2023 | DL/T 802.3-2007/DL/T 802.3-2023 |
| 3 | 维卡软化温度 | DL/T 802.3-2007/DL/T 802.3-2023 | GB/T 8802-2001 |

表8非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度 | DL/T 802.7-2010/DL/T 802.7-2023 | DL/T 802.1-2007/DL/T 802.1-2023 |
| 2 | 压扁试验 | DL/T 802.7-2010/DL/T 802.7-2023 | DL/T 802.7-2010/DL/T 802.7-2023 |
| 3 | 维卡软化温度 | DL/T 802.7-2010/DL/T 802.7-2023 | GB/T 1633-2000 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

GB/T 11836-2023《混凝土和钢筋混凝土排水管》

GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》

GB/T 19472.2-2017《聚乙烯缠绕结构管材》

GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》

CJ/T 189-2007《钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材》

GB/T 32439-2015《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》

DL/T 802.3-2007《电力电缆用导管技术条件 第3部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》

DL/T 802.3-2023《电力电缆用导管技术条件 第3部分:实壁类塑料电缆导管》

DL/T 802.7-2007《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》

DL/T 802.7-2023《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用塑料电缆导管》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。